CECS XXX：201X

中国工程建设协会标准

装配式玻纤增强无机材料复合

保温夹芯墙板应用技术规程

Technical specification for application of Assembled glass fiber reinforced inorganic materials composite insulation combination panels

（征求意见稿）

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发2014年第二批工程建设协会标准制订、修订计划的通知》的要求，规程编制组在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并广泛征求意见基础上，制订本规程。

本规程的主要内容包括：总则、术语、材料、设计、加工制作与运输、施工安装、工程验收、保养和维护。

根据原国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程建设、设计、施工、监理等使用单位及工程技术人员采用。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释，，在执行过程中如有意见或建议，请寄往中国建筑标准设计研究院有限公司（地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际5号楼7层，邮编：100048）。

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

山东蓝岛新型建材科技股份有限公司

参编单位：卓达集团房地产开发有限公司

国家建筑材料测试中心

文登蓝岛建筑工程有限公司

卓达新材料科技集团有限公司

中城科绿色建材研究院有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  材料	3

3.1  一般规定	3

3.2  保温材料	3

3.3  外围护夹芯墙板	4

3.4  内隔墙夹芯墙板	5

4  设计	6

4.1  一般规定	6

4.2  外围护复合墙体	6

4.3  内隔墙	8

5  加工制作与运输	10

5.1  一般规定	10

5.2  加工制作	10

5.3  质量检验	11

5.4  运输与堆放	12

6  施工安装	13

6.1  一般规定	13

6.2  预埋件、后置埋件	13

6.3  外围护复合墙体	14

6.4  内隔墙	15

6.5  施工安全	15

7  工程验收	17

7.1  一般规定	17

7.2  外围护墙体工程验收	18

7.3  内隔墙工程验收	19

8  保养和维护	22

附录A  外围护墙用夹芯墙板耐候性试验方法	23

附录B  夹芯墙板不透水性试验方法	27

本规程用词说明	28

引用标准名录	29

条文说明	31

# 1  总则

1.0.1  为规范装配式玻纤增强无机材料复合保温夹芯墙板在建筑工程应用上的技术要求，确保工程质量，做到技术先进、安全可靠、经济合理，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于非抗震设防地区和抗震设防烈度为8度及以下地区，民用与一般工业建筑工程非承重外围护墙及内隔墙的设计、施工及验收。

1.0.3  装配式玻纤增强无机材料复合保温夹芯墙板的设计、施工及验收除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  玻纤增强无机复合板  glass fiber reinforced inorganic compound board

采用无机胶凝材料并添加多种改性物质，用玻璃纤维增强的复合板材。

2.0.2  玻纤增强无机材料复合保温夹芯墙板  glass fiber reinforced inorganic compound board insulation sandwich wallboard

以玻纤增强无机复合板为两侧面层、以保温绝热材料为芯材的复合墙板，简称夹芯墙板。

2.0.3  复合墙体安装单元  composite wall installation unit

由玻纤增强无机材料复合保温夹芯墙板、钢框架或轻钢龙骨及连接材料组合而成的墙体。墙体在工厂或施工现场加工区组装完成后，整体安装就位。

2.0.4  外叶板  exterior wythe board

外围护墙体用玻纤增强无机材料复合保温夹芯墙板室外侧面板，即室外用玻纤增强无机复合板，表面可带饰面层。

2.0.5  内叶板  interior wythe board

外围护墙体用玻纤增强无机材料复合保温夹芯墙板室内侧面板，表面可带饰面层。

# 3  材料

## 3.1  一般规定

3.1.1  玻纤增强无机材料复合保温夹芯墙板应采用节地、节能、利废、性能稳定、无放射性，以及对环境无污染的原材料。严禁使用国家明令淘汰、限制使用的材料。

3.1.2  外叶板饰面材料、耐候性能、规格应符合设计要求。

3.1.3  玻纤增强无机复合板的燃烧性能等级不应低于A1级；夹芯板保温材料的燃烧性能等级不应低于B2级。其燃烧性能分级应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的规定。墙板所用防火封堵材料应符合现行国家标准《防火封堵材料》GB 23864和《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267的规定。

3.1.4  墙体工程所用金属材料和金属配件除不锈钢、铝合金和耐候钢外，均应根据使用需要，采取有效的表面防腐蚀处理措施。

3.1.5  墙体工程所用耐候密封胶应有与所接触材料的相容性试验报告。橡胶条应有成分化验报告和保质年限证书。

## 3.2  保温材料

3.2.1  硬泡聚氨酯板应符合现行行业标准《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 420的规定。

3.2.2  挤塑聚苯板应符合现行国家标准《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 30595的规定。

3.2.3  模塑聚苯板应符合现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906的规定

3.2.4  岩棉应符合现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975的规定。

3.2.5  无机保温砂浆类的保温材料应符合现行行业标准《无机轻集料防火保温板通用技术要求》JG/T 435的规定。

## 3.3  外围护夹芯墙板

3.3.1  外围护夹芯墙板的规格尺寸应符合下列要求：

1  长度宜为2100mm、2400mm、2700mm、3000mm；

2  宽度宜为600mm、900mm、1200mm；

3  厚度宜为120mm、150mm、200mm。

3.3.2  外围护夹芯墙板的物理力学性能应符合表3.3.2的规定。

表3.3.2  外围护夹芯墙板物理力学性能指标

| 项目 |  |  |  | 指标要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面密度/（kg/m2） |  |  |  | ≤100 |  |
| 抗弯极限承载力/(kN/m2) |  |  |  | ≥5.0 | JG/T 423 |
| 抗撞击性能（10次） |  | 撞击能量/(N·m) |  | ≥900 | GB/T 21086 |
|  |  | 降落高度/(mm) |  | ≥2000 |  |
| 拉伸粘结强度/MPa |  | 原强度 |  | ≥0.10，破坏发生在夹芯层的保温材料中 | JG/T 287 |
|  |  | 耐水强度 |  | ≥0.10，破坏发生在夹芯层的保温材料中 |  |
| 剥离性能（每个剥离面的粘结面积S）/% |  |  |  | ≥85 | GB/T 23932 |
| 耐候性 | 外观 |  |  | 无粉化、起鼓、起泡、脱落现象， 无宽度大于0.10mm的裂缝 | 见附录A |
|  | 抗弯极限承载力保留率/% |  |  | ≥80 |  |
|  | 抗撞击性能（10次） |  | 撞击能量/(N·m) | ≥900 |  |
|  |  |  | 降落高度/(mm) | ≥2000 |  |
|  | 拉伸粘结强度/MPa |  |  | ≥0.10，破坏发生在夹芯层的保温材料中 |  |
| 吊挂力/N |  |  |  | ≥1000 | JG/T 169 |
| 吸水量/(g/m2) |  |  |  | ≤500 | JG/T 287 |
| 不透水性 |  |  |  | 内侧未渗透 | 见附录B |
| 水蒸气透过性能/[g/(m2·h)] |  |  |  | 面层透过量大于夹芯层透过量 | JG/T 287 |
| 湿度变形/% |  |  |  | ≤0.07 | JG/T 396 |
| 燃烧性能等级（面层板） |  |  |  | 不低于A级 | GB 8624 |
| 放射性 |  |  |  | 内照射指数IRa≤1.0 外照射指数Iγ≤1.0 | GB 6566 |
| 甲醛释放量 |  |  |  | 不低于E1级 | GB 18580 |

## 3.4  内隔墙夹芯墙板

3.4.1  内隔墙夹芯墙板的规格尺寸应符合下列要求：

1  长度宜为2100mm、2400mm、2700mm、3000mm；

2  宽度宜为600mm、900mm、1200mm；

3  厚度宜为60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、120mm。

3.4.2  内隔墙夹芯墙板的物理力学性能应符合表3.4.2的规定。

表3.4.2  内隔墙夹芯墙板物理力学性能指标

| 项目 |  | 指标要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面密度/（kg/m2） |  | ≤100 |  |
| 抗弯极限承载力/(kN/m2) |  | ≥5.0 | JG/T 423 |
| 抗撞击性能（10次） | 撞击能量/(N·m) | ≥900 | GB/T 21086 |
|  | 降落高度/(mm) | ≥2000 |  |
| 拉伸粘结强度/MPa | 原强度 | ≥0.10，破坏发生在夹芯层的保温材料中 | JG/T 287 |
|  | 耐水强度 | ≥0.10，破坏发生在夹芯层的保温材料中 |  |
| 剥离性能（每个剥离面的粘结面积S）/% |  | ≥85 | GB/T 23932 |
| 吊挂力/N |  | ≥1000 | JG/T 169 |
| 吸水量/(g/m2) |  | ≤500 | JG/T 287 |
| 不透水性a |  | 单侧未渗透 | 见附录B |
| 水蒸气透过性能a/[g/(m2·h)] |  | 面层透过量大于夹芯层透过量 | JG/T 287 |
| 湿度变形a/% |  | ≤0.07 | JG/T 396 |
| 燃烧性能等级（面层板） |  | 不低于A级 | GB 8624 |
| 放射性 |  | 内照射指数IRa≤1.0 外照射指数Iγ≤1.0 | GB 6566 |
| 甲醛释放量 |  | 不低于E1级 | GB 18580 |

# 4  设计

## 4.1  一般规定

4.1.1  墙体安装前，工程设计单位应完成墙体的设计技术文件。设计技术文件应符合下列要求：

1  应确定墙体的轴线分布、墙体的厚度、门窗位置和洞口尺寸。

2  应规定墙体的防火、隔声、防水、保温等技术性能要求。

3  应明确墙体的抗震性能要求和相应抗震、加固措施。

4  应规定墙体的吊挂重物要求和采取的相应的加固措施。

4.1.2  施工单位应根据设计单位提交的设计技术文件、资料，编制墙体分项工程施工技术文件。分项工程施工技术文件应由施工单位技术负责人批准，经监理单位审核后实施。

4.1.3  墙体的设计除应复合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 4.2  外围护复合墙体

4.2.1  外立面设计应满足建筑外立面多样化和经济美观的要求，饰面宜采用轻质、耐久、不易污染的材料。设计单位应在墙板生产前确认墙板样品的表面颜色、质感、图案等要求。

4.2.2  外围护墙体的水密性能、气密性能、抗风压性能、平面内变形性能的等级要求应根据建筑物所在气候地区、使用功能要求、抗震设防要求等综合确定。

4.2.3  外围护墙体应具有规定的刚度、稳定性和适应主体结构的位移能力。

4.2.4  外围护墙体的作用效应应符合下列规定：

1  非抗震设计时，应计算重力荷载和风荷载效应；

2  抗震设计时，应计算重力荷载、风荷载和地震作用效应。

温度作用下，变形受到约束的支承结构尚应考虑温度作用的影响。

4.2.5  外围护复合墙体安装单元的划分应满足功能、结构、经济性和立面形式等要求，并应便于组装、运输和施工安装。外围护复合墙体安装单元的高度不宜大于一个层高。

4.2.6  外围护复合墙体安装单元的安装高度应符合下列要求：

120mm厚墙体安装高度不应大于4.2m；

150mm厚墙体安装高度不应大于4.5m。

4.2.7  外围护复合墙体安装单元与主体结构的连接设计，在重力荷载、设计风荷载、设防烈度地震作用、温度作用和主体结构变形影响下，应具有安全性。

4.2.8  外围护复合墙体安装单元连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。

4.2.9  外围护复合墙体安装单元之间的接缝及门窗洞口等防水薄弱部位宜采用材料防水和构造防水相结合的做法，并应符合下列规定：

1  墙体安装单元水平接缝宜采用高低缝或企口缝构造；

2  墙体安装单元竖缝可采用平口或槽口构造；

3  当板缝空腔需设置导水管排水时，板缝内侧应增设气密条密封构造。

4.2.10  外围护复合墙体安装单元之间的接缝采用材料防水时，应采用防水性能可靠的嵌缝材料，并应符合下列要求：

1  接缝宽度设计应满足在热胀冷缩及风荷载、地震作用等外界环境的影响下，其尺寸变形不会导致密封胶的破裂或剥离破坏的要求。在设计时应考虑接缝的位移，确定接缝宽度，使其满足密封胶最大容许变形率的要求。

2  接缝宽度应控制在6mm～20mm范围内；接缝胶深度控制在8mm～15mm范围内。

3  接缝所用的密封材料应选用耐候性密封胶，耐候性密封胶与墙板的相容性、低温柔性、最大伸缩变形量、剪切变形性、防霉性及耐水性等均应根据设计要求选用。

4  采用密封胶条接缝的安装单元之间，十字接头部位的纵、横密封胶条交叉处应采取必要的防水密封措施。

4.2.11  外围护墙体的热工性能应符合当地节能设计标准。

4.2.12  外围护复合墙体安装单元与梁、板、柱相连时，其连接处应采取措施，保持墙体保温的连续性。

4.2.13  外围护复合墙体的保温芯材燃烧性能等级低于A级，且采用外挂方式安装时，应设置防火隔离带。防火隔离带的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和现行行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的规定。

4.2.14  门窗应采用标准化部件，并宜采用缺口、预留附框或预埋件等方法与墙体可靠连接。

4.2.15  外围护墙体的外叶板上不得直接吊挂重物及承托悬挑构件。

4.2.16  外围护墙体的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定。

4.2.17  除本规程另有规定外，墙体的金属连接构件尚应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB 50018 和《铝合金结构设计规范》GB 50429的有关规定。

## 4.3  内隔墙

4.3.1  隔墙构造应根据隔墙使用功能和使用部位的不同，分别设计单道或双道夹芯板接板拼装连接的隔墙。

4.3.2  隔墙厚度应满足建筑物抗震、防火、隔声、保温等功能要求。单道夹芯板隔墙用作分户墙时，其厚度不应小于120mm；用作户内分室隔墙时，不宜小于90mm。双道夹芯板隔墙选用夹芯板的厚度不宜小于60mm。

4.3.3  双道夹芯板隔墙的两板间距宜为10～50mm，可作为空气层或填入吸声、保温材料等功能材料。

4.3.4  接板安装的夹芯板隔墙，其安装高度应符合下列要求：

1  90mm厚隔墙接板安装高度不应大于3.6m；

2  120mm厚隔墙接板安装高度不应大于4.5m；

3  150mm厚隔墙接板安装高度不应大于4.8m；

4  180mm厚隔墙接板安装高度不应大于5.4m；

5  其他厚度的条板隔墙接板安装高度，可由设计单位与安装单位协商确定。

4.3.5  在限高以内安装夹芯板隔墙时，竖向接板不宜超过一次，相邻夹芯墙板接头位置应错开300mm以上，错缝范围可为300～500mm。夹芯墙板对接部位应加连接件或定位钢卡，做好定位、加固、防裂处理。超过本规程第4.3.4条规定的高度接板安装隔墙，应由工程设计单位另行设计。

4.3.6  夹芯板隔墙下端与楼地面结合处宜留出安装空间，预留空隙在40mm及以下的宜填入1:3水泥砂浆，40mm以上的宜填入干硬性细石混凝土，撤除木楔的预留空隙应采用相同强度等级的砂浆或细石混凝土填塞、捣实。

4.3.7  夹芯板隔墙与顶板、结构梁、主体墙和柱的连接应采用钢板卡件，卡件应做防锈处理。钢板卡件固定应符合下列要求：

1  夹芯板隔墙与顶板、结构梁的接缝处，钢卡间距不应大于单块夹芯墙板的宽度，且每块夹芯墙板上不应少于2个钢卡。

2  夹芯板隔墙与主体墙、柱的接缝处，钢卡间距不应大于1000mm。

4.3.8  在夹芯墙板上开槽应符合下列规定：

1  开槽应在工厂进行，不宜在施工现场开槽。

2  在夹芯墙板上开槽、开洞敷设电气暗线、暗管、开关盒时，不得横向开槽，严禁在隔墙两侧同一部位开槽、开洞，其间距应错开150mm以上。

3  开槽位置应距离夹芯墙板边100mm以上。

4.3.9  夹芯板隔墙用于厨房、卫生间及有防潮、防水要求的环境时，应设计防潮、防水的构造措施：凡附设水池、水箱、洗手盆等设施的墙体，墙面应做防水处理，高度不宜低于1.8m。

4.3.10  夹芯板隔墙用于潮湿环境时，下端应做C20细石混凝土条形墙垫，墙垫高度不应小于100mm，并应做泛水处理。防潮墙垫可用细石混凝土现浇，不宜采用预制墙垫。

4.3.11  夹芯墙板与板之间可采用榫接、平接、双凹槽对接方式。并应根据其不同材质、构造按下列规定采取相应的防裂措施：

1  企口接缝处应粘贴耐碱玻璃纤维网格布条或嵌缝带防裂；

2  可采用全墙面粘贴纤维网格布、无纺布或挂钢丝网抹灰处理墙面；

3  可采用加设拉结筋加固及其他防裂措施；

4.3.12  夹芯板隔墙阴阳角处以及隔墙与外围护墙体结合处应做专门防裂处理。

4.3.13  夹芯板隔墙上预留的门、窗洞口四边应进行加固处理。

# 5  加工制作与运输

## 5.1  一般规定

5.1.1  复合墙体安装单元制作单位应具备相应的生产工艺设施，并应有完善的质量管理体系和必要的试验检测手段。

5.1.2  复合墙体安装单元在制作前，应对其技术要求和质量标准进行技术交底，并应制定生产方案；生产方案应包括排板拼接图、生产工艺、生产计划、技术质量控制措施、成品保护、堆放及运输方案等内容。

5.1.3  加工复合墙体安装单元所采用的设备、机具应保证构件加工精度的要求，量具应定期进行计量检定。

## 5.2  加工制作

5.2.1  复合墙体安装单元宜水平制作，当外叶板带有饰面时，饰面宜朝上放置进行墙体组装。

5.2.2  复合墙体安装单元所用插接件的加工制作应符合下列规定：

1  插接件宜使用非金属材料；

2  插接件截料前应进行校直调整；

3  截料端头不得因加工而变形，并不应有毛刺。

5.2.3  钢构件表面防锈处理、焊接应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定。

5.2.4  复合墙体安装单元与连接件的连接构造应符合设计要求。

5.2.5  复合墙体安装单元宜采用整板竖向拼接，如墙体高度超出夹芯墙板高度，夹芯墙板竖向接板不宜超过一次，相邻夹心墙板横向缝位置应错开300mm以上。

5.2.6  复合墙体安装单元沿长度方向端部尺寸不足一块整板时，可按尺寸要求切割补板，补板宽度不应小于500mm。

5.2.7  复合墙体安装单元中埋设管线应符合下列规定：

1  预埋管线种类与定位尺寸，应满足预制构件工厂化生产及机械化安装的需要；

2  管线宜避免交叉。

## 5.3  质量检验

5.3.1  复合墙体安装单元的外观质量不应有严重缺陷，且不宜有一般缺陷。对已出现的一般缺陷，应按技术方案进行处理，并应重新检验。

5.3.2  复合墙体安装单元的尺寸允许偏差及检验方法应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2  复合墙体安装单元的尺寸允许偏差及检验方法

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 长度 | ±5 | 尺量检查 |
|  |  | 宽度 | ±3 |  |
|  |  | 厚度 | ±3 |  |
| 2 | 表面平整度 | 外叶板 | 2 | 2m靠尺和塞尺检查 |
|  |  | 内叶板 | 5 |  |
| 3 | 翘曲 |  | l/1000 | 调平尺在两端量测 |
| 4 | 对角线差 |  | 5 | 尺量检查 |
| 5 | 预留孔 | 中心线位置 | 5 | 尺量检查 |
|  |  | 孔尺寸 | ±5 |  |
| 6 | 门窗口 | 中心线位置 | 5 | 尺量检查 |
|  |  | 宽、高 | ±3 |  |
|  |  | 对角线差 | 5 |  |
| 7 | 连接件位置 |  | ±10 | 尺量检查 |
| 8 | 接缝宽度 |  | ±2 | 尺量检查 |
| 9 | 相邻面板高低差 |  | 1.0 | 深度尺 |

5.3.3  复合墙体安装单元中防火隔离带的设置应符合设计要求。

5.3.4  复合墙体安装单元检查合格后，应在构件上设置表面标识，标识内容宜包括编号、制作日期、合格状态、生产单位等信息。

## 5.4  运输与堆放

5.4.1  应制定复合墙体安装单元的运输与堆放方案，其内容应包括运输时间、次序、堆放场地、运输路线、固定要求、堆放支垫及成品保护措施等。

5.4.2  复合墙体安装单元的运输车辆应满足墙体尺寸和载重要求，装卸与运输时应符合下列规定：

1  装卸时，应采取保证车体平衡的措施；

2  运输时，应采取防止构件移动、倾倒、变形等的固定措施；

3  运输时，应采取防止墙体损坏的措施，对墙体边角部位宜设置保护衬垫。

5.4.3  复合墙体安装单元的运输与堆放应符合下列规定：

1  堆放场地应平整、坚实，并应有排水措施；

2  墙体连接件应朝上，标识宜朝向堆垛间的通道；

3  当采用靠放架堆放或运输构件时，靠放架应具有足够的承载力和刚度，与地面倾斜角度宜大于80°；墙体宜对称靠放且外饰面朝外，墙体上部宜采用木垫块隔离；运输时墙体应采取固定措施；

4  当采用插放架直立堆放或运输构件时，宜采取直立运输方式；插放架应有足够的承载力和刚度，并应支垫稳固；

5  采用叠层平放的方式堆放或运输墙体时，应采取防止墙体产生裂缝的措施。

# 6  施工安装

## 6.1  一般规定

6.1.1  墙体安装施工应在墙体安装部位的主体结构工程验收后进行。

6.1.2  墙体安装前，施工单位应编制完成下列分项工程施工技术文件：

1  墙体排板图；

2  墙体安装构造图及相关技术资料；

3  墙体具体施工方案。

6.1.3  墙体安装前，施工单位应对墙板安装人员进行培训，安装人员应熟悉施工图及相关技术文件；应对安装班组操作人员进行技术交底。

6.1.4  在施工安装时，应根据材料特性，采取保证墙体完整、安装质量和生产安全的措施。装配后的墙体应做好成品保护，成品保护可采取包、裹、盖、遮等有效措施。

6.1.5  施工单位应遵守国家有关环境保护的法规和标准，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声等对周围环境造成的污染和危害。

6.1.6  施工单位应建立墙板安装质量保证体系，设专人对各工序进行验收和保存验收记录，并应按施工程序组织隐蔽工程的验收和保存施工及验收记录。

## 6.2  预埋件、后置埋件

6.2.1  墙体与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件的形状、尺寸应符合设计要求。

6.2.2  预埋件的埋设位置应符合设计规定，预埋件安装到位后，应采取措施，对预埋件进行固定，并进行隐蔽工程验收。

6.2.3  后置埋件的锚栓孔的位置应符合设计要求。锚栓施工前，宜检测基材原钢筋的位置，钻孔不得损伤主体结构构件钢筋。锚固区的基材厚度、锚板孔径、锚固深度等构造措施及锚栓安装施工，应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定，且应采取防止锚栓螺母松动和锚板滑移的措施。

6.2.4  平板型预埋件和后置埋件锚板的安装允许偏差应符合表6.2.4的规定。槽型预埋件的允许偏差应符合设计要求。

表6.2.4  平板型预埋件和后置埋件锚板的安装允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 标高 | ±10 |
| 平面位置 | ±20 |

注：设计无要求时，标高和平面位置的允许偏差均为±20

## 6.3  外围护复合墙体

6.3.1  外围护复合墙体安装前应做好下列准备工作：

1  外围护复合墙体安装单元已在加工区组装完成，并按建筑楼层与轴线编号；

2  对墙体安装单元进行质量验收，包括墙体尺寸、平整度、洞口加固及墙板连接质量；

3  安装施工前，应复核墙体装配位置、节点连接构造及临时支撑方案等；

4  与墙体连接处的楼面、梁面、柱面和地面已清理干净；

5  所有预埋件及连接件等应清理扶直，清除锈蚀；

6  安装施工前，应检查复核吊装设备及吊具处于安全操作状态。

6.3.2  外围护复合墙体安装单元正式安装前，宜选择有代表性的复合墙体安装单元进行试安装，并应根据试安装结果及时调整完善施工方案和施工工艺。

6.3.3  外围护复合墙体安装单元宜分层按顺序吊装，先下后上，逐层逐间依次安装。

6.3.4  外围护复合墙体安装单元的安装应符合下列要求：

1  吊装墙体时，起吊就位应垂直平稳，吊具绳与水平面夹角不宜小于60°；

2  墙体中线与板面垂直度的偏差，应以中线为参照物进行调整；

3  墙体就位后严禁撬动；

4  墙体与预埋件采用螺栓连接时应按设计要求或钢结构有关规范要求进行施工检查和质量控制，并做好露明铁件的防腐和防火处理。

6.3.5  每层墙体安装完成后，应进行隐蔽工程验收，包括焊接质量或承托措施。

6.3.6  外围护复合墙体安装单元接缝处施工应符合下列规定：

1  施工前，应将板缝空腔清理干净；

2  应按设计要求填塞填充材料；

3  密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑，其厚度应符合设计要求。

## 6.4  内隔墙

6.4.1  隔墙夹芯墙板安装前应做好下列准备工作：

1  应先清理基层，按安装排板图弹线，标出每块板安装位置及门窗洞口位置。

2  有防潮、防水要求的隔墙应做好条形墙垫或防潮、防水等构造措施。

3  对预埋件、吊挂件、连接件进行核查，应符合设计技术文件的相关要求。

6.4.2  隔墙夹芯墙板安装应符合下列要求：

1  墙板安装应从主体墙、柱向室内顺序安装；

2  应先安装定位钢卡，墙板下端距地面的预留安装间隙宜保持在30～60mm，根据需要调整；在墙板与地面的空隙处，可采用干硬性细石混凝土填实；

3  可在墙板下部打入木楔，并楔紧。应利用木楔调整墙板位置，两个木楔为一组，使墙板就位，并调整好墙板的垂直度；

4  按拼装顺序安装墙板，将板榫槽对准榫头拼接，保持墙板之间的紧密连接。待墙板的垂直度、平整度等检验合格后，重复进行本道工序；

5  在墙板与顶板、梁和主体墙、柱的连接处应按排板图要求设置钢卡；

6  墙板之间的对接缝隙应采取防裂措施。

6.4.3  双道夹芯板隔墙的安装可按照本规程第6.4.2条的要求重复进行，两侧墙板的竖向接缝应错开1/2板宽。

6.4.4  隔墙接板安装应按本规程第4.3.5条的相关要求做加固设计，安装时，卡件、连接件应定位准确、固定牢固。墙板对接部位应做好定位、加固、防裂处理。

6.4.5  在隔墙上开槽、开洞，必须采用专用切割工具，不得随意敲砸。

## 6.5  施工安全

6.5.1  施工单位应对从事墙体运输与吊装作业人员进行安全培训与交底，明确墙体进场、卸车、存放、吊装、就位各环节的作业风险，并制订防止危险情况的处理措施。

6.5.2  应定期对墙体吊装作业所用的工具进行检查，发现有可能存在的使用风险，应立即停止使用。

6.5.3  安装作业开始前，应对安装作业区进行围护并做出明显的标识，拉警戒线，并派专人看管，严禁与安装作业无关的人员进入。

6.5.4  吊装墙体时，墙体下方严禁站人，墙体就位固定后方可脱钩。

6.5.5  遇到雨、雪、大雾天气，或者风力大于6级时，不得进行吊装作业。

6.5.6  除本规程规定外，墙体安装施工尚应符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46和地方相关标准的规定。

# 7  工程验收

## 7.1  一般规定

7.1.1  墙体工程质量验收应根据工程实际情况部分或全部检查下列文件和记录：

1  墙体施工图或竣工图、结构计算书、热工性能计算书、设计说明及其他设计文件；

2  夹芯墙板和主要配套材料的出厂合格证、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；

3  后置埋件的现场拉拔检测报告；

4  墙体的气密性能、水密性能、抗风压性能检测报告；地震设计状况时，尚应提供平面内变形性能检测报告；

5  墙体组装质量检验记录；

6  安装施工记录

7  隐蔽工程验收记录；

8  门窗安装部位淋水试验记录；

9  施工过程中重大技术问题的处理文件、工作记录和工程变更记录。

7.1.2  墙体工程应对下列材料性能进行复验：

1  夹芯板的拉伸粘结强度和剥离性能；

2  建筑密封胶以及墙板缝隙填充用粘结剂的污染性；

3  墙体与主体结构之间连接件的力学性能。

7.1.3  墙体工程应在安装施工过程中完成下列隐蔽项目的现场验收：

1  预埋件或后置埋件、锚栓及连接件；

2  墙体与主体结构的连接节点；

3  外围护墙体与主体结构之间的封堵构造节点；

4  外围护墙体伸缩缝、变形缝、沉降缝及墙面转角处的构造节点；

5  外围护墙体防雷构造节点；

7.1.4  墙体的检验批应按下列规定划分：

1  相同材料、工艺和施工条件的外围护墙体每1000m2应划分为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批；

2  相同材料、工艺和施工条件的内隔墙每30间（大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间）应划分为一个检验批，不足30间也应划分为一个检验批。

7.1.5  检查数量应符合下列规定：

1  外围护墙体每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得小于10m2；

2  内隔墙每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间。

7.1.6  检验批质量合格应符合下列规定：

1  主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；

2  具有完整的施工安装操作依据、质量检查记录。

## 7.2  外围护墙体工程验收

7.2.1  本节适用于装配式玻纤增强无机材料复合保温夹芯墙板外围护墙体工程的质量验收。

Ⅰ 主控项目

7.2.2  外围护墙体工程所用材料的规格、性能和质量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

检验方法：观察；检查材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。

7.2.3  主体结构的预埋件、后置埋件的位置、数量、规格尺寸及后置埋件的拉拔力应符合设计要求。

检验方法：检查进场验收记录、隐蔽工程验收记录；后置埋件的拉拔试验检测报告。

7.2.4  外围护墙体与主体结构预埋件或后置埋件之间的连接、安装必须可靠并符合设计要求。

检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。

7.2.5  外围护墙体的金属构架应与主体防雷装置可靠接通，并应符合设计要求。

检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。

Ⅱ 一般项目

7.2.6  外围护墙体的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。饰面层不得有缺角、裂纹、裂缝、斑痕等不允许的缺陷。面板表面应平整、洁净，无污染。

检验方法：观察；尺量检查。

7.2.7  板缝应平直，均匀。注胶封闭式板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，深浅基本一致、缝宽基本均匀、光滑顺直，胶缝的宽度和厚度应符合设计要求；胶条封闭式板缝的胶条应连续、均匀、安装牢固、无脱落，板缝宽度应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

7.2.8  外围护墙体与主体结构之间的封堵构造应整齐美观，并符合设计要求。

检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。

7.2.9  外围护墙体的伸缩缝、变形缝、沉降缝及墙面转角处的构造应符合设计要求。

检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

7.2.10  外围护墙体安装允许偏差和检验方法应符合表7.2.10的规定。

表7.2.10  外围护墙体安装允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体底面或顶面标高 |  | ±5.0 | 水准仪 |
| 2 | 墙体垂直度 | H≤10m | 10.0 | 激光经纬仪或经纬仪 |
|  |  | 10m＜H≤20m | 15.0 |  |
|  |  | H＞20m | 20.0 |  |
| 3 | 墙面平整度 |  | 3.0 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 4 | 竖缝直线度 |  | 3.0 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 5 | 横缝直线度 |  | 3.0 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 6 | 安装单元间接缝宽度 |  | ±5.0 | 金属直尺 |
| 7 | 相邻安装单元面板高低差 |  | 5.0 | 2m靠尺和塞尺检查 |

## 7.3  内隔墙工程验收

7.3.1  本节适用于装配式玻纤增强无机材料复合保温夹芯墙板内隔墙工程的质量验收。

Ⅰ 主控项目

7.3.2  夹芯墙板隔墙所用材料的规格、性能和质量应符合设计要求。有隔声、保温、防火等特殊要求的工程，夹芯墙板应有满足相应性能等级的检测报告。

检验方法：观察；检查材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。

7.3.3  夹芯板隔墙安装所需预埋件、连接件的位置、规格、数量和连接方法应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。

7.3.4  双道夹芯板隔墙中支撑、隔声、防火、保温等填充材料的设置应符合设计要求。

检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。

7.3.5  夹芯板隔墙与主体结构间结合应牢固、稳定，连接方法应符合设计要求。

检验方法：观察；手扳检查。

7.3.6  夹芯板隔墙安装所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证书和施工记录。

Ⅱ 一般项目

7.3.7  夹芯板安装应垂直、平整、位置正确，转角应规正，板材不得有缺边、掉角，开裂等缺陷。

检验方法：观察；尺量检查。

7.3.8  夹芯板隔墙表面应平整、接缝应顺直、均匀，不应有裂纹、裂缝。

检验方法：观察；手摸检查。

7.3.9  夹芯板隔墙上开的孔洞、槽应位置准确、套割方正、边缘整齐。

检验方法：观察；尺量检查。

7.3.10  夹芯板隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表7.2.10的规定。

表7.3.10  夹芯板隔墙安装允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体轴线位移 | 5 | 经纬仪或拉线和尺检查 |
| 2 | 墙面平整度 | 3 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 立面垂直度 | 3 | 2m垂直检测尺检查 |
| 4 | 接缝高低差 | 2 | 直尺和塞尺检查 |
| 5 | 接缝宽度 | ±2.0 | 金属直尺检查 |
| 6 | 阴阳角方正 | 3 | 方尺和塞尺检查 |

# 8  保养和维护

8.0.1  工程竣工验收时，承包方应向业主提供墙体使用维护说明书，说明书应包括下列内容：

1  墙体的设计依据、主要性能参数及设计使用年限；

2  使用注意事项；

3  墙体日常与定期的维护、保养要求；

4  墙体的主要结构特点及易损零部件更换方法；

5  承包商的保修责任。

8.0.2  建筑使用维护说明书中的使用注意事项应包含但不限于下列规定：

1  不得破坏主体结构；

2  墙体改动非承重墙应经原设计单位批准。不得在外墙上安装任何挂件，外墙饰面层、夹芯保温层不得破坏。

3  装修时不得破坏厨房或卫生间的防水层；

4  不得更改或加设门窗；

5  按原设计位置安装设备，不得随意打洞和安装空调或其他设备。

8.0.3  在工程竣工验收后一年时，应对外围护墙体进行一次全面检查，此后每五年应检查一次。定期检查和维护项目应包括：

1  墙体有无变形、错位、松动，当发现上述情况，则应对该部位对应的隐蔽结构进行进一步检查；

2  墙体的主要承力构件、连接构件和连接螺栓等是否损坏、连接是否可靠、有无锈蚀等；

3  密封胶有无脱胶、开裂、起泡，密封胶条有无脱落、老化等损坏现象；重点检查单元板块间的胶条有无松动、脱落、老化等损坏现象，发现密封胶或密封胶条脱落或损坏时，应及时进行修补与更换。

8.0.4  外围护墙体的检查、保养与维修的作业中，凡属高空作业者，应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定。

# 附录A  外围护墙用夹芯墙板耐候性试验方法

A.0.1  试验仪器与设备应符合下列要求：

1  耐候性试验箱：控制范围符合试验要求，每件试样的测温点不应少于4个，每个测温点的温度与平均温度偏差不应大于5℃，试验箱壁厚0.10m～0.15m，试验箱能够自动控制和记录试样的表面温度。

2  试验架：钢架，试验架应足够牢固，并可安装到耐候性试验箱上。试验架尺寸应满足：

  - 面积不应小于6.0m2；

  - 宽度不应小于2.5m；

  - 高度不应小于2.0m。

A.0.2  试样如图A.0.2所示，试样制备应符合下列要求：

1  试样由试验架和受测夹芯墙板组成，试样数量1个。

2  夹芯墙板应与墙板系统安装单元中实际使用的材料保持一致，并牢固安装在试验架上，安装完成后应在室内放置24h。

3  试样应包含2种宽度尺寸的墙板系统安装单元，2块墙板系统安装单元之间的竖向接缝应与墙板系统的实际构造保持一致。

4  墙板系统安装单元应符合下列规定：

  - 左边的墙板系统安装单元宽度应为1.2m，上角处应预留一个宽0.4m、高0.6m的洞口，洞口距离边缘应为0.4m；

  - 右边的墙板系统安装单元宽度不应小于1.3m，并应至少包含1条横向夹芯墙板拼缝和1条竖向夹芯墙板拼缝，拼缝应位于墙板系统安装单元中间，拼缝应与墙板系统安装单元的实际构造保持一致。

5  2块墙板系统安装单元可用不同类型的饰面材料。

6  墙板系统安装单元的四边和洞口四边应与墙板系统的实际构造保持一致。

- 图A.0.2  试样示意图

A.0.3  试验应按下列程序进行：

1  按下列规定组装试样：

  - 试样应与耐候性试验箱开口紧密接触，试样外沿应与耐候性试验箱外沿齐平；

  - 在试样表面按面积均布粘贴表面温度传感器。

2  进行热雨循环80次，每20个热雨循环后，对饰面层的外观进行检查并做记录。热雨循环条件如下：

  - 加热3h，在1h内将试样表面温度升至70℃，并恒温在（70±5）℃，试验箱内空气相对湿度保持在10%～20%范围内；

  - 喷淋水1h，水温（15±5）℃，喷水量1.0L/（m2·min）～1.5L/（m2·min）；

  - 静置2h。

3  试样完成热雨循环后，在空气温度10℃～30℃、相对湿度不低于50%条件下放置2d，然后进行热冷循环。

4  进行热冷循环5次，在热冷循环结束后，对饰面层的外观进行检查并做记录。热冷循环条件如下：

  - 加热8h，在1h内将试样表面温度升至50℃，并恒温在（50±5）℃，试验箱内空气相对湿度保持在10%～20%范围内；

  - 制冷16h，在2h内将试样表面温度降至-20℃，并恒温在（-20±5）℃。

5  试样完成热冷循环后，在空气温度10℃～30℃、相对湿度不低于50%条件下放置7d，然后进行冻融循环。

6  进行冻融循环25次，在冻融循环后，对饰面层的外观进行检查并做记录。冻融循环条件如下：

  - 喷淋水1h，水温（15±5）℃，水量1.0L/（m2·min）～1.5L/（m2·min）；

  - 恒温1h，保持试样表面温度（20±5）℃，试验箱内空气相对湿度不低于80%；

  - 冷冻5h，在1h内将试样表面温度降至-20℃，并恒温在（-20±5）℃；

  - 恒温1h，在0.5h内将试样表面温度升至20℃，并恒温在（20±5）℃，试验箱内空气相对湿度不低于80%。

7  试样完成冻融循环后，在空气温度10℃～30℃、相对湿度不低于50%条件下放置7d，然后依次进行外观检查、抗弯极限承载力测定、抗撞击性能测定、拉伸粘结强度测定。

8  按下列规定进行外观检查：

  - 目测检查试样有无可见裂缝、粉化、空鼓、剥落等现象。有裂缝、粉化、空鼓、剥落等情况时，记录其数量、尺寸和位置；

  - 按不同类型的饰面材料分别进行检查。

9  按下列规定进行抗弯极限承载力测定：

  - 每个墙板系统安装单元应分别进行测定；

  - 按JG/T 423的规定进行。

10  按下列规定进行抗撞击性能测定：

  - 每个墙板系统安装单元应分别进行测定；

  - 按GB/T 21086-2007中附录F的规定进行。

11  按下列规定进行拉伸粘结强度测定：

  - 每个墙板系统安装单元测点6个，尺寸为100mm×100mm，测点应在试样表面均布，断缝切割至夹芯层表面；

  - 按JGJ 110的规定进行。

A.0.4  试验结果应符合下列要求：

1  试样外观试验结果为有无可见裂缝、粉化、空鼓、剥落等现象。

2  每个墙板系统安装单元的抗弯极限承载力应分别计算，计算所得数值应与未做耐候性试验的抗弯极限承载力数值进行对比，并计算保留率，精确到0.1%。

3  每个墙板系统安装单元的抗撞击性能不应低于未做耐候性试验的抗撞击性能。

4  每个墙板系统安装单元的拉伸粘结强度应分别计算，拉伸粘结强度试验结果为各自6个试验数据中4个中间值的算术平均值，精确到0.01MPa。

# 附录B  夹芯墙板不透水性试验方法

B.0.1  试样的尺寸与数量：尺寸200mm×200mm，数量3个。

B.0.2  试验过程：将试样四周密封，使外叶板朝下浸入室温水中，浸入水中的深度为2mm～5mm，浸泡24h后观察是否有水透过内叶板（为便于观察，可在水中添加颜色指示剂）。

B.0.3  试验结果：3个试样浸水24h后內叶板未出现湿痕，判定为“内侧未渗透”；內叶板出现湿痕，但未出现水滴，判定为“24h检验后允许板反面出现湿痕，但不应出现水滴”。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其它标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《建筑结构荷载规范》GB50009

2  《建筑设计防火规范》GB 50016

3  《钢结构设计规范》GB 50017

4  《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB 50018

5  《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045

6  《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068

7  《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

8  《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153

9  《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

10 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

11 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

12 《铝合金结构设计规范》GB 50429

13 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

14 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

15 《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475

16 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580

17 《建筑幕墙》GB/T 21086

18 《防火封堵材料》GB 23864

19 《建筑用金属面绝热夹芯板》GB/T 23932

20 《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267

22 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975

23 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906

24 《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 30595

25 《装配式混凝土结构技术工程》JGJ 1

26 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

27 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

28 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

29 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145

30 《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157

31 《膨胀玻化微珠轻质砂浆》JG/T 283

32 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287

33 《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289

34 《建筑隔墙用轻质条板》JG/T 169

35 《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396

36 《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 420

37 《外墙外保温系统耐侯性试验方法》JG/T 423

38 《纤维水泥夹芯复合墙板》JC/T 1055

# 条文说明