CECS                                                CECSxxx:xxxx

中国工程建设协会标准

金属板饰面保温一体化外墙外保温工程技术规程

Metal veneer insulation integrated technical specification for exterior wall insulation engineering

CECS  xxx：xxxx

（征求意见稿）

主编单位：中国建筑标准设计研究院

宁波泰升建设工程有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年XX月XX日

20XX年     北  京

前    言

根据中国工程建设标准化协会 《关于印发〈2012年第二批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》，制定本规程。

本规程的主要内容包括：总则、术语、基本规定、泡沫玻璃薄抹灰外墙外保温系统构造、要求、设计与施工、工程验收。

根据原国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程建设、设计、施工、监理等使用单位及工程技术人员采用。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由中国建筑标准设计研究院负责解释（地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际2号楼，邮政编码100048）。在使用过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见、建议和资料寄往解释单位。

主 编 单 位：中国建筑标准设计研究院、

宁波泰升建设工程有限公司

参 编 单 位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1 总则	2

2 术语	3

3 基本规定	5

4系统构造	6

5 要求	8

5.1系统	8

5.2 金属饰面保温装饰板	8

5.3 组成材料的性能要求	9

6 设计与施工	14

6.1设计	14

6.2施工	16

7工程验收	18

7.1一般规定	18

7.2 主控项目	18

7.3 一般项目	19

本规程用词说明	20

引用标准名录	21

条文说明	22

# 1 总则

1.0.1为规范金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程技术要求，保证工程质量，做到技术先进、安全适用、经济合理，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于以混凝土或砌体为基层墙体的新建、扩建和改建民用建筑金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程的设计、施工及验收。

1.0.3金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程的设计、施工及验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1金属板饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统 Metal decorating thermal insulation decorative integration board in exterior wall external insulation system

置于建筑外墙外侧，与基层墙体采用以粘为主，粘、锚、托结合方式固定的金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统。系统由水泥基胶粘剂、金属饰面保温装饰一体化板、硅酮建筑密封胶、镀锌角码、抽芯铆钉、锚栓及金属托架等组成。

2.0.2 基层 Substrate

金属饰面保温装饰一体板外墙外保温系统所依附的墙体。

2.0.3界面砂浆 interface treating mortar

用以改善基层表面粘接性能的聚合物水泥砂浆。

2.0.4 水泥基胶粘剂 Cement base adhesive

用于金属饰面保温装饰一体化板与基层之间粘结的聚合物水泥砂浆。

2.0.5金属饰面保温装饰一体化板Metal decorating thermal insulation and decoration integrated plate

工厂预制成型的具有保温和装饰功能的板状制品，由彩色镀铝锌钢板面层、建筑用环氧密封胶粘接层、防火构造层（用于有机保温板时）、保温层、不燃材料底衬和连接构造等构成。

2.0.6无机保温板Inorganic heat insulation plate

在工厂预制成型的发泡水泥板等。

2.0.7 防火构造层 fire structwral lager

当金属面板与有机保温材料复合后不能满足GB 50016对防护层厚度要求时而设置的不燃材料层。

2.0.8 面层 finish coat

面板和饰面层的总称，用以保证金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统的机械强度、耐久性和装饰性。

2.0.9 防护层 protecting coat

复合板面层和防火构造层的总称。

2.0.10镀锌角码Galvanized angle

用于固定金属饰面保温装饰一体化板与基层墙体的连接件。

2.0.11抽芯铆钉 self-plugging rivet

固定镀锌角码和金属饰面保温装饰一体化板的铆钉。

2.0.12托架 support bracket

承托金属饰面保温装饰板的热镀铝锌（或热镀锌）钢板、不锈钢板或铝合金制品，置于金属饰面保温装饰板底部沿墙通长设置。一般锚固于每层楼板处，承托金属饰面保温装饰板自重。

# 3 基本规定

3.0.1金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程应能适应基层的正常变形而不产生表面龟裂，同时系统内的各层次之间应具有变形协调的能力。

3.0.2金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程应能长期承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用而不产生有害的变形和破坏。

3.0.3金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程应与基层墙体有可靠连接，避免在地震时脱落。

3.0.4金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程应具有防止火灾沿外墙面蔓延的能力。

3.0.5金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程应具有防止水渗透性能。

3.0.6金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温复合墙体的保温、隔热和防潮性能应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176和国家现行相关建筑节能设计标准的规定。

3.0.7金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程各组成部分应具有物理—化学稳定性。所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性。在可能受到生物侵害（鼠害、虫害等）时，外墙外保温工程还应具有防生物侵害性能。

3.0.8 金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程除应符合本规程的规定外，尚应符合《建筑设计防火规范》GB 50016和《外墙保温工程技术规程》JGJ144的有关规定。

3.0.9 在正确使用和正常维护的条件下，外墙外保温工程的使用年限不应少于25年。

3.0.10本规程检测数据的判定采用国家现行标准《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170-2008中规定的修约值比较法。

# 4系统构造

4.0.1金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统基本构造应符合表4.0.1的规定。

表4.0.1金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统基本构造

| 基层墙体① | 系统基本构造 |  |  |  |  |  |  |  | 构造示意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 界面层 ② | 防水找平层 ③ | 粘结层 ④ | 保温装饰板⑤ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底衬 | 保温层 | 防火构造层 | 粘结层 | 饰面层 |  |
| 混凝土墙板及各种砌体墙 | 界面砂浆 | 防水砂浆 | 胶粘剂 + 镀锌角码 + 抽芯铆钉 + 锚栓 + 托架 | 聚合物水泥砂浆+玻纤网布或无石棉纤维水泥板或无石棉硅酸钙板 | EPS板或 XPS板或 PU板 或无机保温板 | 不燃材料 | 建筑用环氧密封胶 | 彩色镀铝锌钢板 |  |
| 注：1.XPS板和PU板的粘贴面应在施工前满涂表面处理剂。 2.保温复合板背面应设置隔汽层和（或）透气构造，并应设置不燃材料底衬。 3.仅当金属面板与有机保温材料复合后不能满足GB 50016对防护层厚度要求时，应设置防火构造层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.0.2金属饰面保温装饰一体化板规格

1 金属饰面保温装饰一体化板规格尺寸见表4.0.2的规定。

表4.0.2金属饰面保温装饰一体化板规格尺寸

| 项目 |  |  | 保温装饰板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度，mm |  |  | ≤1200 |
| 宽度，mm |  |  | ≤800 |
| 厚度 | 面板 | 彩色镀铝锌钢板1，mm | ≥0.5 |
|  | 防火构造层 | 不燃材料2，mm | ≥5 |
|  | 保温层，mm |  | 根据设计要求确定 |
| 注 1.镀铝锌钢板沿保温板厚度方向翻折，翻折宽度为20mm。 2.使用有机保温材料时，防火构造层厚度二层及以上不应小于5mm，首层不应小于15mm。 |  |  |  |

2 热镀锌角码的规格尺寸应符合图4.0.2-1的规定。

图4.0.2-1镀锌角码规格尺寸

注：铆钉连接孔中心至板边距离不宜小于2.5倍孔径，孔间中心距不宜小于3.0倍孔径。

4.0.3托架应符合下列规定：

1 托架的材质为厚度不小于1.0mm的热镀铝锌（或热镀锌）薄钢板或厚度不小于2.0mm的铝合金件。

2 托架的规格尺寸应符合图4.0.3的规定。托架的长度宜为2000mm。

图4.0.3 托架

# 5 要求

## 5.1系统

5.1.1金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统性能指标应符合表4.1.1的要求。

表5.1.1金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统性能

| 检测项目 |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |  |
| 耐候性 | 外观 | 无粉化、起鼓、起泡、脱落现象 |  | JG/T 287 |
|  | 拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.10 | ≥0.15 |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） |  | ≥0.10，破坏发生在保温材料中 | ≥0.15，破坏发生在保温材料中 |  |
| 单点锚固力（kN） |  | ≥0.30 | ≥0.60 |  |
| 热阻[(m2·K）/W] |  | 给出热阻值 |  |  |

5.1.2当需要检测金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统抗风荷载性能时，性能指标和试验方法由供需双方协商确定。

## 5.2 金属饰面保温装饰板

5.2.1外观

金属饰面保温装饰板外观应颜色均匀一致、无破损。

5.2.2金属饰面保温装饰板性能

金属饰面保温装饰板按单位面积质量分为Ⅰ型和Ⅱ型，其性能指标应符合表5.2.1的要求

表5.2.1保温装饰板性能指标要求

| 检验项目 |  | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |  |
| 单位面积质量（kg/m2） |  | ＜20 | 20～30 | JG/T 287 |
| 垂直于板面抗拉强度（MPa） | 原强度 | ≥0.10，破坏发生在保温材料中 | ≥0.15，破坏发生在保温材料中 | JGJ 144 |
|  | 耐水强度 | ≥0.10 | ≥0.15 |  |
|  | 耐冻融强度 | ≥0.10 | ≥0.15 |  |
| 抗冲击性 |  | 首层及窗口等易受碰撞部位不小于10J，其它层不小于3J |  | JGJ 144 |

5.2.3尺寸允许偏差

金属饰面保温装饰板尺寸允许偏差应符合表5.2.2的要求。

表5.2.2保温装饰板尺寸允许偏差                        单位：mm

| 项目 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 厚度 | ＋2.0 0.0 | JG/T 287 |
| 长度 | ±2 |  |
| 宽度 | ±2 |  |
| 对角线差 | 3 |  |
| 板面平整度 | ≤2.0 |  |

## 5.3 组成材料的性能要求

5.3.1 界面砂浆按适用的基层可分为Ⅰ型和Ⅱ型，其性能应符合表5.3.1的要求：

表5.3.1界面砂浆性能

| 检验项目 |  |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I型 | II型 |  |
| 拉伸粘结强度 （与水泥砂浆） （MPa） | 未处理 | 7d | ≥0.4 | ≥0.3 | JC/T 907 |
|  |  | 14d | ≥0.6 | ≥0.5 |  |
|  | 浸水处理 |  | ≥0.5 | ≥0.3 |  |
|  | 热处理 |  |  |  |  |
|  | 冻融循环处理 |  |  |  |  |
|  | 碱处理 |  |  |  |  |
| 晾置时间（min） |  |  | — | ≥10 |  |

注：I型产品的晾置时间，应根据工程需要由供需双方确定。

5.3.2胶粘剂性能应符合表5.3.2的要求。

表 5.3.2胶粘剂性能

| 检验项目 |  |  | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 与水泥砂浆 | 与EPS/PU保温装饰板 | 与XPS保温装饰板 |  |
| 拉伸粘结 强度（MPa） | 原强度 |  | ≥0.6 | I型≥0.10和保温层破坏， II型≥0.15和保温层破坏 | ≥0.20 | JGJ 144 |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.3 | I型≥0.06，II型≥0.09 | ≥0.10 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.6 | I型≥0.10， II型≥0.15 | ≥0.20 |  |
| 可操作时间（h） |  |  | 1.5～4.0 |  |  | JG 149 |

5.3.3保温板性按保温材料燃烧性能分为B1级保温材料和A级保温材料，其能应符合表5.3.3-1和5.3.3-2的要求。

1 有机保温板性能应符合表5.3.3-1的要求

表5.3.3-1有机保温板的性能

| 检验项目 |  |  |  | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS板） | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板） | 硬泡聚氨酯板（PU板） |  |
| 表观密度（kg/m3） |  |  |  | 18～22 | 22～35 | ≥35 | GB/T 6343 |
| 垂直于板面方向抗拉强度（MPa） |  |  |  | I型≥0.10 II型≥0.15 | ≥0.20 | I型≥0.10 II型≥0.15 | JGJ 144 |
| 导热系数[W/(m·K)] |  |  |  | ≤0.039 | ≤0.032 | ≤0.024 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 吸水率（V/V）%（浸水96h） |  |  |  | ≤3 | 1.5 | ≤3 | GB/T 10801.1 |
| 闭孔率/% |  |  |  | — | — | ≥90 | GB/T 10799 |
| 吸水率（%） |  |  |  | ≤3 | ≤1.5 | ≤3 | GB/T 8810 |
| 尺寸稳定性/% | 1 |  | (70±2)℃下48h | 长、宽、厚变化≤0.3 | 长、宽、厚变化≤1.2 | 长、宽、厚变化≤1.0 | GB 8811 |
|  | 2 |  | (70±2)℃/(90±5)%RH下48h | 长、宽、厚变化≤0.5 | 长、宽、厚变化≤1.5 | 长变化≤2.0、宽 、厚变化≤1.5 |  |
|  | 3 |  | -30℃下48h | — | — | 长、宽、厚变化≤1.5 |  |
| 弯曲变形（mm） |  |  |  | ≥15 | ≥15 | ≥6.5 | GB/T 8812.1 |
| 透湿性能 [ng/(Pa·m·s)] |  |  |  | ≤4.5 | 1.5～3.5 | ≤6.5 | GB/T 17146 |
| 燃烧性能 |  | 等级 |  | BI级 |  |  | GB 8624 |
|  |  | 氧指数（%） |  | ≥30 |  |  | GB/T 2406.2 |

注：1. 导热系数仲裁试验应按GB/T 10294进行。

2. 尺寸稳定性中的试验条件有3种，第1种必选；第2种适用于高湿、高温气候条件；第3种用于严寒气候条件。

3.所有检验项目的检验（包括燃烧性能）必须出自同一份检验报告。

2 无机保温板性能应符合表5.3.3-3的要求。

表5.3.3-3  无机保温板性能

| 检验项目 |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干密度（kg/m3） |  | ≤160 | ＞160, ≤200 | GB /T 5486 |
| 导热系数[W/(m·K)] |  | ≤0.050 | ≤0.056 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 抗压强度（MPa） |  | ≥0.25 | ≥0.45 | GB/T 5486 |
| 蓄热系数[W/(m2·K)] |  | ≥ 1.2 |  | JG/T 283 |
| 垂直于板面方向抗拉强度（MPa） |  | I型≥0.10 ，II型≥0.15 |  | JGJ 144 |
| 吸水率（V/V）（%） |  | ≤10 |  | GB/T 5486 |
| 碳化系数 |  | ≥0.80 |  | GB/T 11969 |
| 软化系数 |  | ≥0.60 |  | JG/T 283 |
| 干燥收缩值（mm/m） |  | ＜0.80 |  | GB/T 11969 |
| 燃烧性能 |  | A级 |  | GB 8624 |
| 放射性核素限量 | 内照射指数IRa | ≤1.0 |  | GB 6566 |
|  | 外照射指数Iγ | ≤1.0 |  |  |

注：1.  导热系数仲裁试验应按GB/T 10294进行。

5.3.4锚固件性能

锚固件主要性能指标应符合表5.3.4的要求。

表5.3.4  锚固件主要性能指标

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 拉拔力标准值，kN | ≥0.60 | JGJ 287 |
| 悬挂力，kN | ≥0.10 | JGJ 287 |

5.3.5抽芯铆钉

用于固定镀锌钢角码和金属饰面保温装饰一体化板面板的抽芯铆钉，选用不锈钢材质、直径为3.2mm的开口型抽芯铆钉，最小剪切载荷应符合表5.3.5的要求，其它性能应符合《紧固件机械性能 抽芯铆钉》GB 3098.19的要求。

表5.3.5 抽芯铆钉性能要求

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 最小剪切载荷（N） | ≥360 | GB/T 3098.18 |

5.3.6金属面板与保温材料粘结用胶粘剂安全性能应符合表5.3.6的要求。

表5.3.6胶粘剂安全性能指标

| 项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗拉强度（MPa） | ≥30 | GB/T 2569 |
| 受拉弹性模量 | ≥3.5×103 |  |
| 伸长率 | ≥1.3 |  |
| 抗弯强度 | ≥45且不得呈脆性（碎裂装）破坏 | GB/T 2570 |
| 抗压强度 | ≥65 | GB/T 2569 |

5.3.7硅酮建筑密封胶的性能，应符合《彩色涂层钢板用建筑密封胶》JC/T 884的要求。

5.3.8聚偏氟乙烯彩色涂层镀铝锌钢板性能应符合表5.3.8的要求。

表5.3.8聚偏氟乙烯彩色涂层镀铝锌钢板性能

| 检验项目 |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镀层重量（g/㎡） |  | 50/50或75/75 | JG/T 378 |
| 公称厚度（mm） |  | ≥0.60 | GB/T 12754 |
| 正 面 涂 层 | 正面涂层厚度（μm） | ≥20 | GB/T 13448及 GB/T 12754 |
|  | 铅笔硬度 | ≥HB | GB/T 13448 |
|  | 弯曲（T） | T弯值≤3，弯曲试样用胶带剥离后弯曲处不应有涂层剥落 | GB/T 13448及 GB/T 12754 |
|  | 反向冲击（J） | ≥9，弯曲试样用胶带剥落后变形区不应有涂层剥落 | GB/T 13448 |
|  | 耐中性盐雾（h） | ≥960，试样起泡密度等级和起泡大小等级不应大于GB/T1766中规定的3级，但不允许起泡密度等级和起泡大小等级同时为3级。 | GB/T 13448及GB/T12754 |
|  | UVB-313紫外灯加速老化（h） | ≥1000，试样应无起泡、开裂，粉化不应大于GB/T1766 中规定的1级 | GB/T 13448及GB/T12754 |

5.3.9防火隔离带的设置应符合《建筑设计防火规范》GB 50016 、《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289及《外墙外保温工程技术规程》 JGJ 144的相关规定，性能见表5.3.9-1、5.3.9-2和5.3.9-3。

表5.3.9-1防火隔离带耐候性能

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观 | 无裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象 | JGJ 289 |
|  | 防护层与保温层拉伸粘结强度（MPa） | Ⅰ型板≥0.10，Ⅱ型板≥0.15 |  |

注：当需要检测防火隔离带系统抗风荷载性能时，性能指标和试验方法由供需双方协商确定。

表5.3.9-2防火隔离带其他性能

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗冲击性 |  | 二层及以上部位3.0J级冲击合格 首层位置10.0J级冲击合格 | JGJ 144 |
| 耐冻融 | 外观 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象 |  |
|  | 拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.10 |  |

注：保温板背面设置隔汽层

表5.3.9-3防火隔离带岩棉带保温板的主要性能指标

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度（kg/m3） |  | ≥100 | GB/T 25975 |
| 导热系数[W/(m·K) |  | ≤0.048 | GB/T 10294 |
| 垂直于表面的抗拉强度（MPa） |  | Ⅰ型板≥0.10，Ⅱ型板≥0.15 | JG J 144 |
| 短期吸水量（kg/㎡） |  | ≤0.5 | GB/T 25975 |
| 长期吸水量（kg/㎡） |  | ≤1.0 | GB/T 25975 |
| 酸度系数 |  | ≥1.8 | GB/T 5480 |
| 匀温灼烧性能（750℃,0.5h） | 线收缩率（%） | ≤8 | GB/T 5486 |
|  | 质量损失率（%） | ≤10 |  |
| 燃烧性能等级 |  | A | GB 8624 |

# 6 设计与施工

## 6.1设计

6.1.1金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程设计应选用适宜的保温材料、彩色镀铝锌钢板及固定系统，不得更改系统的构造和组成材料。

6.1.2金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统适用于抗震设防烈度小于或等于8度的地区。

6.1.3金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统复合墙体的热工和节能设计应符合下列规定：

1 外墙平均传热系数应符合国家和地方现行建筑节能标准对外墙的要求。

2金属饰面保温装饰一体化板内表面温度应高于0℃.

3金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统应考虑锚固件、承托件的热桥影响。

6.1.4金属饰面保温装饰一体化板单块板面积不宜大于1m2。

6.1.5金属饰面保温装饰一体化板安装缝应使用弹性嵌缝材料填充，并采用硅酮建筑密封胶嵌缝。

6.1.6金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理；门窗洞口与门窗交接处、外墙与屋顶交接处应做好密封和防水构造设计，确保水不会渗入保温层及基面，重要节点部位应有详图。在外保温系统上安装的设备、穿墙管线或支架等应固定于基层上，并应做密封和防水设计。基层墙体变形缝处应做好防水和保温构造处理。

6.1.7金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程应做好系统在檐口、勒脚处的包边处理。

6.1.8设计保温层厚度时，无机保温板厚度不得大于100mm，有机保温板最大厚度应符合《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289及相关标准的规定。保温材料的导热系数和蓄热系数应进行修正，EPS板按1.05取值、XPS板按1.20取值、PU板按1.20取值、无机保温板按1.20取值。

6.1.9金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统的防火设计应符合下列规定。

1  建筑高度≤100m的住宅建筑和建筑高度≤50m的公共建筑可选用B1级保温装饰板；建筑高度＞100m的住宅建筑和建筑高度＞50m的公共建筑应选用A级保温装饰板。

2  B1级保温装饰板的保温系统，应每层设置水平防火隔离带。

3  当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1、B2级保温材料时，屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。

4  防火隔离带的做法、基本构造、设计、施工和验收应符合《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的规定。

5  B1级保温装饰板保温系统，当住宅建筑高度＞27m或公共建筑高度＞24m时，建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h。

6  尚应遵守《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。

6.1.10彩色镀铝锌钢板镀层重量，按《冷轧高强度建筑结构用薄钢板》JG/T 378-2012的规定，弱腐蚀环境、轻腐蚀环境镀层重量可选用50/50（g/m2），中腐蚀环境及以上腐蚀环境应选用75/75（g/m2）。

6.1.11金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统高度超过100m时，应依据相关标准制定专项技术方案和验收方法，组织专项论证。

6.1.12金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统采用的锚栓应符合下列要求：

1 当采用有机保温板时，每平方米锚栓数量应≥6个。当采用无机保温板时，每平方米锚栓数量不宜少于8个。单个锚栓的抗拉承载力标准值不应小于0.60kN，单个锚栓悬挂力不应小于0.10kN。

2 锚栓中的金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属钉，塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套管应采用聚酰胺（polyamide6、polyamide6.6）、聚乙烯（polyethylene）或聚丙烯（polypropylene）制成，制作塑料钉和塑料套管的材料不应使用回收的再生材料。

3 锚栓进入基层墙体的有效锚固深度不应小于25mm，基层墙体为加气混凝土时，锚栓的有效锚固深度不应小于50mm。有空腔结构的基层墙体，应采用旋入式锚栓。

6.1.13金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统采用的托架应符合下列规定：

1 托架置于金属饰面保温装饰板底部，沿墙通长设置，一般锚固与每层楼板或圈梁处。当楼层较高时，可在楼层中间承重墙加设一排托架。托架应能承受楼层保温装饰板外墙外保温系统的自重。

2 托架锚固件数量、间距按每个锚栓承托10kg计算确定，锚固件的最小边距及最小中距不得小于100mm。

3 安装托架时必须保证托架处于水平位置，若墙面平整度差，应用垫片找平；

4 按标定的托架高度固定托架，锚固件的数量不得少于5个/m，两根托架间应预留3mm间隙；

5 在墙体转角处，应将普通托架裁剪并弯曲成转角托架。

6.1.14金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统应设置隔气层和（或）透气构造，透气构造数量应满足设计要求，且不小于1个/10m2。

6.1.15墙角处金属饰面保温装饰一体化板应交错互锁。门窗洞口转角处保温装饰板不得拼接，应采用整块成形的保温装饰板，保温板接缝离开角部不得小于200mm。

## 6.2施工

6.2.1金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工，并应编制专项施工方案。施工前应对施工人员进行技术交底和必要的实际操作培训并考核合格。

6.2.2金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程施工，应在基层墙体施工质量验收合格后进行。基层应坚实、平整、干燥、洁净。施工前，应按设计和施工方案的要求对基层墙体进行检查和处理，当需要找平时，应符合下列规定：

1 应采用防水砂浆找平，找平层厚度不宜小于12mm；找平层与基层墙体应粘结牢固，粘结强度不应小于0.3MPa，找平层垂直度和平整度应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程资料验收规范》GB 50210的规定；

2 基层墙体与找平层之间，应涂刷界面砂浆。当基层墙体为混凝土墙及蒸压砖砌体时，应涂刷Ⅰ型界面砂浆界面层；基层墙体为加气混凝土或烧结砖砌体时，应采用Ⅱ型界面砂浆界面层。

6.2.3金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程施工前，外门窗洞口应通过验收，洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求，门窗框或辅框应安装完毕。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连结件应安装完毕，并按外保温系统厚度留出间隙。

6.2.4施工前应按《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的规定做基层与胶粘剂的拉伸粘结强度检验，粘结强度不应低于0.3MPa，并且粘结界面脱开面积不应大于50%。

6.2.5金属饰面保温装饰一体化板与基层墙体的粘贴，应符合下列规定：

1 当为有机保温板时，宜采用点框法施工，其有效粘贴面积不得小于金属饰面保温装饰一体化板面积的50%，胶粘层厚度不应小于3.0mm。

2 当为无机保温板时，宜采用点框法施工，粘贴面积不得小于金属饰面保温装饰一体化板面积的60%，胶粘层厚度不应小于4.0mm。

3 在外墙阳角及门窗洞口周边应采用满粘法施工。

6.2.6金属饰面保温装饰一体化板安装：

1 安装热镀锌角码：金属饰面保温装饰一体化板未安装前通过抽芯铆钉将热镀锌角码安装在板材上。

2 安装金属托架：每层安装一排托架。托架设在每层楼板或结构梁位置，且设在板的底部。

3 以专用胶粘剂用点框法或条粘法粘贴一体化板，然后用吸盘调整一体化板的位置。应根据板面的平整度来调节力的大小，压力要适度，使板平面的平整度≤2mm/2m，板缝高度差≤1mm。

4嵌入填缝条：根据板间间隙的大小，选择合适的嵌缝条，一般为板间间隙的1.2～1.5倍，确保填实板间间隙。嵌缝条深度以3～5mm为宜。

5打密封胶：先将施胶板面清洗干净，沿板边贴上纸胶带。用密封胶枪在分格缝内均匀适量的打上密封胶，再用平刮刀刮平密封胶，要求密封胶在板上的宽度为1～3mm,在分格缝内的深度一般为1/3分格缝深，施胶完毕后应将纸胶带拉掉即可。纸胶带粘贴在板面上的时间不得超过2小时，以免造成板面漆膜的破坏。胶缝宽度偏差不应大于2mm。

6 板面清洁：先清洁装饰板边缘上的涂灰、污垢，撕去保护膜，再用干净毛巾将粘胶遗留物清除干净。

6.2.7金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于5℃，夏季应避免阳光暴晒。在5级以上大风天气和雨季应停止作业。

6.2.8阳台、凸窗、挑檐、雨篷、窗口等部位的保温装饰板，应有可靠的机械固定方式与基层墙体锚固。

6.2.9金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程施工现场应按《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720的规定采取可靠的防火措施。

# 7工程验收

## 7.1一般规定

7.1.1金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411有关规定进行施工质量验收。

7.1.2金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统主要组成材料应按表7.1.2规定进行现场抽样复验，抽样数量应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411对于检查数量的规定。

表 7.1.2 金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统主要组成材料复验项目

| 材料 | 复验项目 |
| --- | --- |
| 金属饰面金属饰面保温装饰一体化板 | 垂直于板面的抗拉强度 |
| 胶粘剂 | 养护14d和浸水48h与水泥砂浆和保温板的拉伸粘结原强度 |
| 建筑用环氧密封胶 | 建筑用环氧密封胶的拉伸粘结强度（23℃） |
| 锚栓 | 单个锚栓抗拉承载力标准值及悬挂力 |
| 抽芯铆钉 | 最小剪切载荷 |
| 镀锌角码、托架 | 板厚 |

注：胶粘剂制样后养护14d进行拉伸粘结强度检验。发生争议时，以养护28d为准。

7.1.3金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程为建筑节能工程的分项工程，其主要验收工序为基层处理，粘贴金属饰面保温装饰一体化板，板缝处理。

7.1.4金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程检验批的划分及检查数量应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411规定。

7.1.5金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411规定进行隐蔽工程验收。

7.1.6金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程分项工程的施工质量验收应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411规定。

## 7.2 主控项目

7.2.1金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统及主要组成材料性能应符合本规程规定。

检查方法：检查产品合格证、型式检验报告、出厂检验报告和进场复检报告。

7.2.2 保温层厚度应符合设计要求。

检查方法：用精度为0.1mm的厚度测量器具在距板边的距离不小于20mm处测量。测量应包括四角部位和四边中点部位共8处的厚度，以全部厚度测量值的算术平均值作为试验结果。

7.2.3 粘贴保温板系统保温板粘贴面积应符合本规程规定。

检查方法：现场测量。

7.2.4金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统现场检验保温板与基层墙体拉伸强度不应小于表5.3.1的要求，并且为保温板破坏。

检查方法：按《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的规定现场检验。试样尺寸应为100mm×100mm。

## 7.3 一般项目

7.3.1金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统板表面垂直度和尺寸允许偏差应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210规定。

7.3.2金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温系统饰面层厚度应符合本规程规定。

检验方法：剖开尺量检查。

7.3.3饰面层施工质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210规定。

7.3.4 系统抗冲击性应符合本规程规定。

检查方法：按《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的规定检验。

7.3.5 外保温系统饰面层无龟裂。

检查方法：现场观察。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须” ；

反面词采用“严禁” 。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应” ；

反面词采用“不应”或“不得” 。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜” ；

反面词采用“不宜” 。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可” ；

反面词采用“不可” 。

2  条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）” 。非必须按所指定的标准执行时，写法为“可参照……执行” 。

# 引用标准名录

《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》GB/T 2406.2

《紧固件机械性能 盲铆钉试验方法》GB/T 3098.18

《矿物棉及其制品试验方法》GB/T 5480

《无机硬质绝热制品试验方法》GB /T 5486

《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》GB/T 6343

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

《硬质泡沫塑料吸水率的测定》GB/T 8810

《硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法》GB 8811

《硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第1部分：基本弯曲试验》GB/T 8812.1

《硬质泡沫塑料 开孔和闭孔体积百分率的测定》GB/T 10799

《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.1

《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294

《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295

《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969

《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754

《彩色涂层钢板及钢带试验方法》GB/T 13448

《建筑材料水蒸气透过性能试验方法》GB/T 17146

《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑装饰装修工程资料验收规范》GB 50210

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720

《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110

《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG 149

《膨胀玻化微珠轻质砂浆》JG/T 283

《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287

《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289

《冷轧高强度建筑结构用薄钢板》JG/T 378

《彩色涂层钢板用建筑密封胶》JC/T 884

《混凝土界面处理剂》JC/T 907

中国工程建设协会标准

泡沫玻璃薄抹灰外墙外保温工程技术规程

CECS XXX:2014

- 条文说明

目 次

1 总则…………………………………………………………………………… 24

2 术语………………………………………………………………………………25

3 基本规定…………………………………………………………………………	26

4系统构造…………………………………………………………………………	27

5 要求………………………………………………………………………………	28

5.1系统……………………………………………………………………………	28

5.2 金属饰面保温装饰板……………………………………………………	28

5.3 组成材料的性能要求……………………………………………………	28

6 设计与施工………………………………………………………………………	29

6.1设计………………………………………………………………………	29

6.2施工………………………………………………………………………	29

7工程验收………………………………………………………………………	31

7.1一般规定…………………………………………………………………	31

7.2 主控项目…………………………………………………………………	31

7.3 一般项目…………………………………………………………………	31

1  总     则

1.0.1  金属饰面保温装饰一体板外墙外保温系统是外墙外保温工程中的一个重要系统。一体化板工厂预制，现场安装，湿作业少，质量容易保证。本规程的制定，将规范市场上金属饰面保温装饰一体化外墙外保温系统的质量，确保外墙外保温工程质量。

1.0.2  本规程适用于以混凝土或砌体为基层墙体的新建、扩建和改建民用建筑用建筑金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程的设计、施工及验收。

既有建筑节能改造情况比较复杂，重点关注的是系统的安全性问题，经处理后的基层和饰面层，能否满足系统的安装要求。

1.0.3  本条文的规定是为了明确本规程与相关标准之间的关系。在进行金属饰面保温装饰一体化板外墙外保温工程设计、施工和验收时，除要执行本规程外，还应执行其他的相关标准。这里的“国家现行相关标准”指的是现行的工程建设国家标准和行业标准，地方标准虽然不属于“国家现行相关标准”，但也不能违背。

2  术     语

2.0.1 明确系统采用以粘为主，粘、锚、托结合方式固定金属饰面保温装饰一体化板。这是由于保温复合板系统自重大，对系统的安全性和墙面的抗裂性要求高，因此强调一体化板在安装方式除传统的粘、锚结合外，还必须在一体化板底部设置托架，锚固于每层楼板处，承托一体化板自重。其做法符合《墙体材料应用统一技术规程》GB 50574-2010第6.1.9强制条文规定。

2.0.5  明确金属饰面保温装饰一体化板的构成中，包含防火构造层（用于有机保温板时）和底衬。底衬的作用有三，一是可改善粘结性能，二是可起平衡层作用，减少一体化板的翘曲变形，三是可降低工地保存时火灾的危险。对底衬的基本要求是：一为不燃材料，二是与相邻构造层相容，三是满足一体化板的性能指标要求。

2.0.7  不燃材料防火构造层是因金属饰面层不能满足《建筑防火设计规范》GB 50016-2014对防护层厚度要求，而增设的一个构造层。

2.0.12  明确托架制品的材料应为热镀铝锌（或热镀锌）钢板、不锈钢或铝合金制品，置于一体化板底部沿墙通长设置，锚固与每层楼板处，承托一体化板自重。

3  基本规定

3.0.1  墙体的正常变形是指温度、含水率、风荷载、撞击力造成的变形，这种变形不应造成一体化板外保温复合墙体的裂缝、或形成空鼓脱落。系统的各构造层次间具有变形协调能力，可减少甚至避免保温系统产生裂缝，若基层墙体、保温层、防护层材料的弹性模量、线膨胀系数相差过大，由温度、湿度变化造成的变形率和变形速度不一致，易造成保温层裂缝。

3.0.2～3.0.6  在一个技术经济合理的使用寿命期内，一体化板外墙外保温工程必须满足的要求。

3.0.7  要求系统组成材料应彼此相容，在有白蚁等虫害地区，应做好防虫害构造设计。

3.0.8  说明与基础标准、工程标准，特别是强制性条文的关系。

3.0.9  在正确使用和正常维护条件下，外墙外保温工程使用年限不少于25年的规定依据是《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144作出的。

4  系统构造

4.0.1  本条文规定了金属饰面保温装饰一体化板的外墙外保温系统的基本构造。

1 给出了底衬的几种做法。

2 XPS板和PU板的粘贴面应在施工前满涂表面处理剂。

3 保温复合板背面应设置隔汽层和（或）透气构造，并应设置不燃材料底衬。

4 仅当金属面板与有机保温材料复合后不能满足GB 50016对防护层厚度要求时，应设置防火构造层。

4.0.2  给出了一体化板的规格尺寸。明确：

1 镀铝锌钢板沿保温板厚度方向翻折，翻折宽度为20mm。

2 使用有机保温材料时，防火构造层厚度二层及以上不应小于5mm，首层不应小于15mm。

4.0.3  明确不同材质托架的最小厚度要求及规格尺寸。

5  要  求

5.1 系统

5.1.1 系统按一体化板的单位面积质量分为Ⅰ型（＜20kg/m2）和Ⅱ型（20kg/m2～30kg/m2），对系统的拉伸粘结强度和单点锚固力分别提出要求。

5.1.2  明确系统不需要检验抗风荷载性能，因其拉伸粘结强度远大于风荷载设计值，无检测意义。

5.2 金属饰面保温装饰板

5.2.2  按一体化板的单位面积质量分为Ⅰ型和Ⅱ型，对其垂直于板面抗拉强度提出不同要求。面板抗冲击性能首层10J级，二层及以上3J级。

5.3 组成材料的性能要求

5.3.1  本条文对界面砂浆的性能提出要求。界面砂浆是为了改善找平层与基层的拉伸粘结强度。按使用的混凝土类基层或加气混凝土类基层，将界面砂浆分为Ⅰ型和Ⅱ型，分别提出不同的性能要求。

5.3.2  本条文对胶粘剂的性能提出了要求。在拉伸粘结原强度检验中，由于对XPS板要求为≥0.20，远大于Ⅱ型要求的≥0.15，故未强调为XPS保温层断裂。

5.3.3  根据《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB 50404-2007的要求，对PU板增加了闭孔率要求。在本标准中未将PU分为PUR和PIR是因为随着PU产业的发展，国内一些高端PU产品既不是PUR也不是PIR，故统一对PU提出要求。PU板密度要求不小于35 kg/m3，是因为密度低孔壁薄，容易破损，孔内气体逸出，导热系数增大，保温性能下降。

5.3.9  本条文对防火隔离带的性能提出要求。防火隔离带的性能除应符合JGJ 289的要求外，尚应符合本规程的要求。本规程从安全角度，并与一体化板系统统一；将拉伸粘结强度提高至0.10MPa（Ⅰ型板）和0.15MPa（Ⅱ型板）；对岩棉的酸度系数、短期吸水量和长期吸水量要求，均有提高，与建工行业标准《外墙保温复合板通用技术要求》报批中的相关指标协调。

6  设计与施工

6.1设计

6.1.1 本规程中将外保温系统作为一个整体来考虑。系统供应商应对外保温系统的所有组成部分作出规定。外保温系统的设计和安装是遵照系统供应商的设计和安装说明进行的。整套组成材料都由系统供应商提供，系统供应商最终对整套材料负责。

6.1.2  明确本规程条文适用于抗震设防烈度小于或等于8度的地区。

6.1.3  要求基层外表面温度高于0℃，目的是保证基层和胶粘剂不受冻融破坏。

6.1.4  限制单块板面积不宜大于1m2，主要是从施工角度考虑，若机械化施工条件允许，也可适度增大板面积。

6.1.6  外墙外保温系统构造做法是针对竖直墙面和不受雨淋的水平或倾斜的表面的。对于水平或倾斜的出挑部位，表面应增设防水层。水平或倾斜的出挑部位包括窗台、女儿墙、阳台、雨篷等，这些部位有可能出现积水、积雪情况。

6.1.8  根据国外的科学研究和欧标，EPS的导热系数不会随时间的推移而加大；PU的导热系数则会随时间变化，而且初始导热系数越小，变化越大，最终会达到同一数值，现在有点企业PU的初始导热系数很小，若按此设计，并统一修正系数取值为1.20，有可能在使用寿命的后期，热工性能无法满足设计要求。

6.1.9  本条文的防火设计规定，是依据《建筑防火规范》GB 50016-2014的要求制定的。

6.1.13  本条文对托架的做法，做出详细的规定。

6.1.14  金属面层无透气性，故必须用设置隔气层和（或）透气构造的方法解决。当保温材料对潮湿气体特别敏感时，宜采用隔气层或隔气层联合透气构造的做法。

6.2 施工

6.2.1   本条文是对外保温工程施工的基本要求。施工图设计文件应经设计图纸审查机构审查，施工方案应经建设和监理单位审查。文件一经确定，施工中不得变更。如要变更，应按原程序重新审查、确认后，方可施工。

6.2.2   工程实践表明，保温复合板外保温系统不同于薄抹灰外保温系统，板缝易发生渗水现象，故应加设一道防水层，较好的做法是用普通防水砂浆做找平层。找平层与基层墙体之间为保证有可靠的粘结，必须依据基层墙体的性质，选用相应类型的界面砂浆。

6.2.7    基层及环境空气温度低于5℃时，胶粘剂、界面砂浆、找平层材料等的长期性能下降，造成工程隐患。

7  工程验收

7.1 一般规定

7.1.2  保温材料的密度、导热系数和抗拉强度是控制保温材料性能的关键参数，放映了材料化学组成、均匀性、熔合或成型质量等生产环节的控制，通常情况下，基本上就可控其热工性能和力学性能。

7.2主控项目

7.2.2  在保温材料种类已明确的条件下，保温层厚度可直接影响到是否达到节能设计要求。

7.3一般项目

7.3.1  饰面层尺寸偏差取决于基层和保温板粘贴的尺寸偏差。由于饰面层厚度较薄，只有当保温板尺寸偏差符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210规定时，才能做到饰面层尺寸偏差符合规定。保温板的尺寸偏差又与基层有关，外保温复合板工程的施工应在基层施工质量验收合格后进行。