CECS                       CECS ×××:201×

中国工程建设协会标准

防裂抗渗复合材料在混凝土中应用技术规程

Technical specification for application of anti-crack and anti-permeability composites used for concrete

（征求意见稿）

201×  北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会“关于印发《2016年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知”（建标协字[2016]038号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程的主要技术内容包括：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.原材料技术要求；5.混凝土性能；6.配合比设计；7.施工；8.质量检验；附录A.掺入防裂抗渗复合材料的混凝土早期抗裂性能测定。

本规程由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会负责管理，由南通不二环境科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送南通不二环境科技有限公司（地址：江苏省南通市如皋九华镇工业园区华兴路12号，邮政编码：226541）。

本规程主编单位：南通不二环境科技有限公司、建研建材有限公司

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目  次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	2

3  基本规定	3

4  原材料技术要求	4

4.1  防裂抗渗复合材料	4

4.2  其他原材料	4

5  混凝土性能	6

5.1  拌合物性能	6

5.2  力学性能	6

5.3  长期性能和耐久性能	6

6  配合比设计	8

6.1  一般规定	8

6.2  计算、试配、调整与确定	8

7  施工	9

7.1  混凝土制备	9

7.2  混凝土运输、浇筑和养护	9

8  质量检验	10

8.1  原材料	10

8.2  混凝土拌合物性能	10

8.3  硬化混凝土性能	10

附录A  掺入防裂抗渗复合材料的混凝土早期抗裂性能测定	12

本规程用词说明	15

引用标准名录	16

附：条文说明	18

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	2

3  Basic Requirements	3

4  Raw Materials	4

4.1  Anti-crack and Anti-permeability Composite	4

4.2  Other Materials	4

5  Technical Properties of Concrete	6

5.1  Mixture Properties	6

5.2  Mechanical Properties	6

5.3  Long-term Properties and Durabilities	6

6  Mix design	8

6.1  General Requirements	8

6.2  Calculation ,Trial Mix, Adjustment and Determination of Mix Proportion	8

7  Construction	9

7.1  Production of Concrete	9

7.2  Transportation, Casting and Curing	9

8  Quality Inspection	10

8.1  Quality Inspection of Raw Materials	10

8.2  Performance Inspection of Fresh Concrete	10

8.3  Performance Inspection of Hardened Concrete	10

Appendix A  Test Methods for Early Cracking of Concrete Blended with Anti-crack and Anti-permeability Composite 	12

Explanation of Wording in This Specification 	15

List of Quoted Standards 	16

Adition：Explanation of Provisions 	18

# 1  总则

1.0.1  为规范防裂抗渗复合材料在混凝土中应用，满足设计和施工要求，保证防裂抗渗混凝土工程质量，做到安全适用、技术先进和经济合理，制订本规程。

1.0.2  本规程适用于防裂抗渗复合材料在混凝土中的应用。

1.0.3  防裂抗渗复合材料在混凝土中的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1  防裂抗渗复合材料 Anti-crack and anti-permeability composites

由粉体材料和合成纤维等按一定比例复配制得，掺入混凝土中可显著改善其抗裂和抗渗性能的一类材料。

2.1.2  防裂抗渗混凝土 Anti-crack and anti-permeability concrete

掺加防裂抗渗复合材料并具有显著防裂抗渗性能的一类混凝土。

## 2.2  符号

|  | —— | 第根裂缝的最大宽度（mm）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 第根裂缝的长度（mm）； |
|  | —— | 总裂缝数目（根）； |
|  | —— | 平板的面积（m2）； |
|  | —— | 每根裂缝的平均开裂面积（mm2/根）； |
|  | —— | 单位面积的开裂裂缝数目（根/m2）； |
|  | —— | 单位面积上的总开裂面积（mm2/m2）； |
| cs | —— | 基准混凝土单位面积上的总开裂面积（mm2/m2）； |
| ct | —— | 受检混凝土单位面积上的总开裂面积（mm2/m2）； |
| cr | —— | 受检混凝土的裂缝降低系数（%）。 |

# 3  基本规定

3.0.1  具有较高抗裂性能、抗渗性能和其它耐久性能要求的人防、市政、核电、水利、港口、地下和屋面混凝土工程宜选用防裂抗渗复合材料。

3.0.2  当建设工程需要提高混凝土的抗折强度、劈裂抗拉强度和抗冲磨强度时，可掺加防裂抗渗复合材料。

3.0.3  当设计或施工要求符合下述条件之一时，混凝土宜掺加Ⅰ级防裂抗渗复合材料：

1  现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108规定的地下工程防水等级为二级及以上；

2  混凝土冻融循环次数不少于300次；

3  取消结构外防水要求。

3.0.4  刚性防水屋面、公路路面、工业地面、城市地下综合管廊和薄壁结构类混凝土工程宜选用Ⅱ级和Ⅲ级防裂抗渗复合材料。

3.0.5  应根据混凝土工程的结构形式、设计强度、防裂抗渗设计要求、其它耐久性能设计要求和施工条件选择不同类型的防裂抗渗复合材料，其掺量应经试验确定。

3.0.6  防裂抗渗复合材料及其制备混凝土放射性均应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

# 4  原材料技术要求

## 4.1  防裂抗渗复合材料

4.1.1  防裂抗渗复合材料中粉体材料的技术指标应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1  粉体材料的技术指标

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度/（g/cm3） |  | 应在生产厂控制范围内 |
| 2 | 比表面积/（m2/kg） g） |  | ≥500 |
| 3 | 含水量（质量分数）/% |  | ≤1.0 |
| 4 | 烧失量/% |  | ≤4.0 |
| 5 | 三氧化硫含量/% |  | ≤3.5 |
| 6 | 碱含量/% |  | ≤0.40 |
| 7 | 氯离子含量/% |  | ≤0.010 |
| 8 | 安定性 |  | 合格 |
| 9 | 放射性 |  | 合格 |
| 10 | 需水量比/% |  | ≤105 |
| 11 | 活性指数/% | 7d | ≥85 |
|  |  | 28d | ≥95 |

4.1.2  防裂抗渗复合材料中合成纤维应符合现行国家标准《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120的规定。

4.1.3  防裂抗渗复合材料的混凝土性能指标应符合表4.1.3的规定。

表4.1.3  防裂抗渗复合材料的混凝土性能指标

| 项目 |  | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 裂缝降低系数/% |  | ≥80 | ≥55 | ≥30 |
| 混凝土抗压强度比/% | 7d | ≥90 |  |  |
|  | 28d | ≥90 |  |  |
| 混凝土劈裂抗拉强度比 |  | ＞100 |  |  |
| 渗透高度比/% |  | ≤85 |  |  |
| 相对耐久性/% |  | ≥80 |  |  |

## 4.2  其他原材料

4.2.1  水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175、《道路硅酸盐水泥》GB 13693、《海工硅酸盐水泥》GB/T 31289和《核电工程用硅酸盐水泥》GB/T 31545的规定。

4.2.2  骨料应符合国家现行标准《建设用砂 》GB/T 14684、《建设用卵石、碎石》GB/T 14685和《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。人工砂应符合现行行业标准 《人工砂混凝土应用技术规程》JGJ/T 241和《公路工程 水泥混凝土用机制砂》JT/T 819的规定。使用经过净化处理的海砂时，应符合现行行业标准《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206的规定。

4.2.3  外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。采用复合型外加剂时，应具有良好的相容性。

4.2.4  粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、天然沸石粉和硅灰应分别符合国家现行标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596、《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046、《混凝土和砂浆用天然沸石粉》JG/T 3048和《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690的规定。

4.2.5  混凝土拌合用水和施工用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

4.2.6  采用其它原材料时，应符合现行相关标准的规定。

# 5  混凝土性能

## 5.1  拌合物性能

5.1.1 防裂抗渗混凝土拌合物坍落度和扩展度的等级划分和允许偏差应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。

5.1.2防裂抗渗混凝土拌合物应具有良好的和易性，不得离析、泌水，纤维应分布均匀且不出现结团现象，并应满足设计和施工要求。拌合物性能的试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定。

5.1.3  采用泵送施工工艺时，防裂抗渗混凝土拌合物性能应符合下列规定：

1  常规品防裂抗渗混凝土拌合物坍落度控制目标值不宜大于180mm，坍落度经时损失不宜大于30mm/h，并应满足施工要求；

2  高强防裂抗渗混凝土坍落度控制目标值不宜大于220mm，扩展度不宜小于500mm，倒置坍落度筒排空时间宜控制在5s~20s，坍落度经时损失不宜大于10mm/h，并应满足施工要求；

3  坍落度经时损失试验方法应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。倒置坍落度筒排空试验方法应符合现行行业标准《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281的规定。

5.1.4  防裂抗渗混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量和总碱含量应分别符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。水溶性氯离子含量测定方法应符合现行行业标准《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322的规定，碱含量测定及计算方法应符合现行国家标准《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733的规定。

## 5.2  力学性能

5.2.1  防裂抗渗混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分，并应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。防裂抗渗混凝土抗压强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107进行合格检验评定，并应满足设计和施工要求。抗压强度试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。

5.2.2  防裂抗渗混凝土劈裂抗拉强度和抗冲磨强度应符合设计要求；劈裂抗拉强度试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定；抗冲磨强度试验方法应符合现行行业标准《水工混凝土试验规程》SL352的规定。

5.2.3  防裂抗渗混凝土的其它力学性能应符合现行相关标准的规定。

## 5.3  长期性能和耐久性能

5.3.1  防裂抗渗混凝土的抗渗等级和早期抗裂性能等级，以及其它耐久性能等级划分应符合现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定，并应符合设计要求。防裂抗渗混凝土的耐久性能检验评定应符合现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。防裂抗渗混凝土的早期抗裂性能试验方法宜采用本规程附录A规定的刀口诱导法。其它耐久性能试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定。

5.3.2  防裂抗渗混凝土的收缩和徐变性能应符合设计要求，其试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定。

# 6  配合比设计

## 6.1  一般规定

6.1.1  防裂抗渗混凝土配合比设计应以强度和防裂抗渗性能为目标，按照现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55和《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221的规定，并满足混凝土配制强度及其它力学性能、拌合物性能、长期性能和其它耐久性能的设计和施工要求。

6.1.2  对有抗收缩、抗碳化、抗氯离子侵蚀和抗化学侵蚀等其它耐久性要求的防裂抗渗混凝土，应根据结构的设计使用年限、结构所处的环境类别及作用等级确定耐久性能等级，其配合比设计尚应符合国家现行标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《水运工程结构耐久性设计标准》JTS 153和《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005等规定。

6.1.3　当采用防裂抗渗复合材料制备高性能混凝土时，宜复合使用矿物掺合料和应用高性能减水剂等技术措施。

6.1.4　防裂抗渗复合材料掺量宜根据其生产商提供的技术文件或通过试验确定。

## 6.2  计算、试配、调整与确定

6.2.1  未掺加防裂抗渗复合材料的基准混凝土配合比计算应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定。

6.2.2  防裂抗渗混凝土配合比应根据基准混凝土配合比和防裂抗渗复合材料掺量按下列规定进行试配：

1　当所用防裂抗渗复合材料的合成纤维体积率大于0.10%时，防裂抗渗混凝土单位用水量可比基准混凝土用水量适当增加；

2　单位用水量增加时，应在水胶比不变的情况下相应提高胶凝材料总量，外加剂用量应随胶凝材料用量相应调整，砂率可相应调整。

6.2.3  在配合比试拌的基础上，防裂抗渗混凝土配合比应按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定进行强度试验，并进行配合比调整和校正。

6.2.4  校正后的防裂抗渗混凝土试拌配合比，应在满足混凝土拌合物性能要求和混凝土试配强度的基础上，对设计提出的混凝土早期抗裂性能和抗渗性能，以及其它耐久性项目进行检验和评定，符合要求的配合比确定为最终配合比。

6.2.5  防裂抗渗混凝土设计配合比确定后，应进行生产适应性验证。

# 7  施工

## 7.1  混凝土制备

7.1.1  防裂抗渗混凝土制备应符合国家现行标准《混凝土质量控制标准》GB 50164、《预拌混凝土》GB/T 14902、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T 328的规定。

7.1.2  防裂抗渗复合材料应按品种、规格和生产厂家分别标识和贮存。

7.1.3  原材料计量应符合下列规定：

1 计量设备的精度应符合现行国家标准《混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171 的有关规定，应定期校准并具有有效检定证书。每一工作班开始前，应对计量设备进行零点校准；

2 原材料计量的允许偏差应符合表7.1.3 的规定。

表7.1.3  原材料计量的允许偏差

| 原材料种类 | 水泥 | 防裂抗渗复合材料 | 矿物掺合料 | 粗、细骨料 | 外加剂 | 拌合用水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每盘计量允许偏差 | ±2% | ±1% | ±2% | ±3% | ±1% | ±1% |
| 累计计量允许偏差* | ±1% | ±1% | ±1% | ±2% | ±1% | ±1% |
| *累计计量允许偏差是指每一运输车中各盘混凝土的每种材料计量和的偏差 |  |  |  |  |  |  |

7.1.4  防裂抗渗混凝土应采用强制式搅拌机搅拌，并宜配备防裂抗渗复合材料专用计量和投料设备。当混凝土中合成纤维体积率超过0.20%时，宜延长搅拌时间。

## 7.2  混凝土运输、浇筑和养护

7.2.1  防裂抗渗混凝土在运输过程中不应离析和分层，交货检验时的混凝土匀质性应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。

7.2.2  当防裂抗渗混凝土拌合物因运输或等待浇筑的时间较长而造成坍落度损失较大时，可在卸料前掺入适量外加剂进行搅拌，但不得加水。外加剂掺量和搅拌时间应有经试验确定的预案。

7.2.3  防裂抗渗混凝土浇筑应符合下列规定：

1  合理选用不同的机械振捣方式以保证模板内不同部位的混凝土密实、均匀，并应避免漏振、欠振和过振；

2  在浇筑过程中不得加水；

3  浇筑后应满足纤维分布均匀性和结构连续性要求；

4  宜在混凝土初凝前和终凝前分别对混凝土裸露表面进行抹面处理。

7.2.4  防裂抗渗混凝土浇筑成型后应及时保湿养护，可选用洒水、塑料薄膜覆盖和喷涂养护剂等方式。养护时间不应少于现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。

# 8  质量检验

## 8.1  原材料

8.1.1  防裂抗渗混凝土原材料进场时，供方应按规定批次向需方提供质量证明文件，质量证明文件应包括型式检验报告、出厂检验报告与合格证等，防裂抗渗复合材料和外加剂产品还应提供使用说明书。

8.1.2  防裂抗渗混凝土原材料进场后，应进行进场检验；在施工过程中，还应对防裂抗渗混凝土原材料进行抽检。

8.1.3  防裂抗渗混凝土原材料进场检验和工程中抽检项目应符合下列规定：

1 防裂抗渗复合材料检验项目应包括密度、含水量、需水量比、安定性、混凝土抗压强度比、裂缝降低系数、渗透高度比；

2 其它原材料检验项目应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

8.1.4  防裂抗渗混凝土原材料的检验规则应符合下列规定：

1 用于同一工程的同品种和同规格的防裂抗渗复合材料，应按不超过20t为一个检验批；

2 不同批次或非连续供应的防裂抗渗复合材料，在不足一个检验批量情况下，应按同品种和同规格（或等级）材料每批次检验一次；

3 其它原材料的检验批划分宜符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定；

4  对经产品认证机构认证符合要求或获得绿色建材评价标识的产品，检验批容量可放大一倍。

8.1.5　同一产地防裂抗渗复合材料的放射性检验频率不宜少于一次。

8.1.6  原材料质量检验尚应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902和《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。

8.1.7  防裂抗渗复合材料及其它原材料的质量检验结果应符合本规程第4章的规定。

## 8.2  混凝土拌合物性能

8.2.1  防裂抗渗混凝土拌合物性能检验分为出厂检验和交货检验。其检验项目及检验频率应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

8.2.2  防裂抗渗混凝土拌合物性能检验结果应符合本规程第5.1节的规定。

## 8.3  硬化混凝土性能

8.3.1  防裂抗渗混凝土强度等级检验应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定，弯拉强度检验应符合现行行业标准《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30的规定，其他力学性能检验应符合工程要求和国家现行有关标准的规定。

8.3.2　防裂抗渗混凝土耐久性能检验批及试验组数应符合以下要求：

1　同一检验批混凝土的强度等级、龄期、生产工艺和配合比应相同；

2　对于同一工程、同一配合比的混凝土，检验批不应少于一个；

3　对于同一检验批，设计要求的各个检验项目应至少完成一组试验。

8.3. 3　防裂抗渗混凝土耐久性能检验评定应符合下列规定：

1　当同一检验批只进行一组试验时，应将试验结果作为检验结果；

2　当同一检验批进行一组以上试验时，抗水渗透试验（逐级加压法）、抗冻试验和抗硫酸盐侵蚀试验宜取所有组试验结果中的最小值作为检验结果；抗水渗透试验（渗水高度法）、早期抗裂试验、抗氯离子渗透试验和碳化试验宜取所有组试验结果中的最大值作为检验结果；

3　耐久性评定应符合现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。

8.3. 4　防裂抗渗混凝土长期性能检验可按照现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ /T 193中耐久性检验的有关规定执行。

8.3.5  防裂抗渗混凝土的力学性能、长期性能和耐久性能检验结果应符合本规程第5.2节和第5.3节的规定。

# 附录A

掺入防裂抗渗复合材料的混凝土早期抗裂性能测定

A.0.1  本方法适用于掺入防裂抗渗复合材料的混凝土试件在约束条件下的早期抗裂性能测定。

A.0.2  试验装置及试件尺寸应符合下列规定：

1  本方法应采用尺寸为800mm×600mm×100mm的平面薄板型试件，每组应至少3个试件；

2  混凝土早期抗裂试验装置（图1）应采用钢制模具，模具的四边（包括长侧板和短侧板）应采用槽钢或者角钢焊接而成，侧板厚度不应小于5mm，模具四边与底板应通过螺栓固定在一起。模具内应设有7根裂缝诱导器，裂缝诱导器应分别用50mm×50mm、40mm×40mm角钢与5mm×50mm钢板焊接组成，并应平行于模具短边且应与底板固定。底板应采用不小于5mm厚的钢板，并应在底板表面铺设聚乙烯薄膜或者聚四氟乙烯片做隔离层。模具应作为测试装置的一个部分，测试时应与试件连在一起；

图1  混凝土早期抗裂试验装置示意图

1—长侧板；2—短侧板；3—螺栓；4—加强肋；5—裂缝诱导器；6—底板

3  风扇的风速应可调，并且应能够保证试件表面中心处的风速不小于5m/s；

4  温度计精度不应低于±0.5℃。相对湿度计精度不应低于±1%。风速计精度不应低于±0.5m/s；

5  刻度放大镜的放大倍数不应小于40倍，分度值不应大于0.01mm；

6  照明装置可采用手电筒或者其他简易照明装置；

7  钢直尺的最小刻度应为1mm。

A.0.3  试验应按下列步骤进行：

1  试验宜在温度为（20±2）℃，相对湿度为（60±5）％的恒温恒湿环境下进行；

2  将混凝土浇筑至模具内后，应将混凝土摊平，且表面应比模具边框略高。可使用平板表面式振捣器或者采用捣棒插捣，应控制好振捣时间，并应防止过振和欠振；

3  在振捣后，应用抹子整平表面，并应使骨料不外露，且应使表面平实；

4  应在试件成型30min后，立即调节风扇位置和风速，应使试件表面中心正上方100mm处风速为（5±0.5）m/s。应使风向平行于试件表面和裂缝诱导器；

5  试验时间应从混凝土搅拌加水开始计算，应在（24±0.5）h测读裂缝。裂缝长度应用钢直尺测量，并应取裂缝两端直线距离为裂缝长度。当一个刀口上有两条裂缝时，可将两条裂缝的长度相加，折算成一条裂缝；

6  裂缝宽度应采用放大倍数至少40倍的读数显微镜进行测量，应测量每条裂缝的最大宽度；

7  平均开裂面积、单位面积的裂缝数目和单位面积上的总开裂面积应根据混凝土浇筑24h测量得到裂缝数据来计算。

A.0.4  试验结果计算及其确定应符合下列规定：

1  每根裂缝的平均开裂面积应按下式计算：

|  |  | （A.4-1） |
| --- | --- | --- |

2  单位面积的裂缝数目应按下式计算：

|  |  | （A.4-2） |
| --- | --- | --- |

3  单位面积上的总开裂面积应按下式计算：

|  |  | （A.4-3） |
| --- | --- | --- |

4  裂缝降低系数应按下式计算：

（A.4-4）

式中：——第根裂缝的最大宽度，精确到0.01mm；

——第根裂缝的长度，精确到1mm；

——总裂缝数目，单位为根；

——平板的面积，精确到0.01m2；

——每根裂缝的平均开裂面积，精确到1mm2/根；

——单位面积的开裂裂缝数目，精确到0.1根/m2；

——单位面积上的总开裂面积，精确到1mm2/m2；

cs——基准混凝土单位面积上的总开裂面积，精确到1mm2/m2；

ct——受检混凝土单位面积上的总开裂面积，精确到1mm2/m2；

cr——受检混凝土的裂缝降低系数，精确到1%。

5  每组应分别以3个或多个试件的平均开裂面积（单位面积上的裂缝数目或单位面积上的总开裂面积）的算术平均值作为该组试件平均开裂面积（单位面积上的裂缝数目或单位面积上的总开裂面积）的测定值。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

- 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081

- 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

- 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

- 《地下工程防水技术规范》GB 50108

- 《混凝土外加剂应用技术规程》GB 50119

- 《混凝土质量控制标准》GB 50164

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

- 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476

- 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

- 《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733

- 《通用硅酸盐水泥》GB 175

- 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

- 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

- 《混凝土外加剂》GB 8076

- 《混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171

- 《道路硅酸盐水泥》GB 13693

- 《建设用砂 》GB/T 14684

- 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685

- 《预拌混凝土》GB/T 14902

- 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

- 《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120

- 《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690

- 《海工硅酸盐水泥》GB/T 31289

- 《核电工程用硅酸盐水泥》GB/T 31545

- 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

- 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

- 《混凝土用水标准》JGJ 63

- 《混凝土耐久性能检验评定标准》JGJ/T 193

- 《海砂混凝土应用技术规范》 JGJ 206

- 《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221

- 《人工砂混凝土应用技术规程》JGJ/T 241

- 《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281

- 《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322

- 《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T 328

- 《混凝土和砂浆用天然沸石粉》JG/T 3048

- 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30

- 《水运工程结构耐久性设计标准》JTS 153

- 《公路工程 水泥混凝土用机制砂》JT/T 819

- 《水工混凝土试验规程》SL352

- 《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005

中国工程建设标准化协会标准

防裂抗渗复合材料在混凝土中应用技术规程

CECS ×××-201×

条文说明

制订说明

《防裂抗渗复合材料在混凝土中应用技术规程》（CECS ×××-201×），经中国建设标准化协会201X年X月X日以第X号公告批准发布。

本规程制订过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了我国工程建设领域防裂抗渗复合材料在混凝土中应用技术的实践经验，同时参考了国内外先进技术法规、技术标准，通过系统试验取得了防裂抗渗复合材料在混凝土中应用的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《防裂抗渗复合材料在混凝土中应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，供使用者参考。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目  次

1  总则	21

2  术语和符号	22

3  基本规定	23

4  原材料	24

4.1  防裂抗渗复合材料	24

4.2  其它原材料	24

5  混凝土性能	25

5.1  拌合物性能	25

5.2  力学性能	25

5.3  长期性能和耐久性能	25

6  配合比设计	26

6.1  一般要求	26

6.2  计算、试配、调整与确定	26

7  施工	28

7.1  混凝土制备	28

7.2  混凝土运输、浇筑和养护	28

8  质量检验	29

8.1  原材料	29

8.2  混凝土拌合物性能	29

8.3  硬化混凝土性能	29

附录A：掺入防裂抗渗复合材料的混凝土早期抗裂性能测定	30

# 1  总则

1.0.1  随着混凝土工程质量要求的不断提高，如何提高混凝土早期抗裂性能以及混凝土基体抗渗性能进而提高混凝土耐久性能和服役寿命成为近年来行业研究热点。现有研究结果和应用实践表明掺加防裂抗渗复合材料可显著提高混凝土早期抗裂和抗渗性能，以及其它耐久性能，并具有良好的综合经济效益。为了规范我国防裂抗渗复合材料在混凝土中应用技术，确保混凝土工程质量，本规程从原材料控制、配合比设计、生产和施工等角度提出应用技术，科学指导我国防裂抗渗混凝土应用。

1.0.2  本条规定了本规程适用范围。

1.0.3  防裂抗渗混凝土涉及不同工程类别及国家标准或行业标准，在使用中除应执行本规程外，还应按所属工程类别符合有关的现行国家和行业标准规范的规定。

# 2  术语和符号

2.1.1  本条规定了防裂抗渗复合材料术语，特指含有粉体材料和合成纤维两种主要成份，并能显著改善混凝土抗裂和抗渗性能的一类材料。

2.1.2  本条规定了防裂抗渗混凝土术语。

# 3  基本规定

3.0.1现有试验数据及工程应用案例表明防裂抗渗复合材料主要适用于具有较高抗裂性能、抗渗性能和其它耐久性能要求的混凝土工程。因此，具有该类性能要求的不同行业或领域均可广泛应用防裂抗渗复合材料。

3.0.2 本条指出了混凝土掺加防裂抗渗复合材料，同样可提高其抗折强度、劈裂抗拉强度和抗冲磨强度，可满足部分结构工程的特殊要求。

3.0.3 当防水等级或冻融循环次数要求较高，或取消结构外防水时，混凝土结构不能开裂并应具有良好的抗水渗透性能，此时掺加I级防裂抗渗复合材料是有效的技术措施之一。

3.0.4 防裂抗渗复合材料用于刚性防水屋面、公路路面、工业地面、城市地下综合管廊和薄壁结构类混凝土工程时，可降低早期开裂风险，提高抗渗性能。

3.0.5 本条规定了选择防裂抗渗复合材料类型及掺量的通用原则。

3.0.6 由于防裂抗渗复合材料的粉体材料种类较多，因此对防裂抗渗复合材料及其制备混凝土进行放射性检测是确保其安全应用的前提条件。

# 4  原材料

## 4.1  防裂抗渗复合材料

4.1.1表4.1.1给出了防裂抗渗复合材料中粉体材料的技术要求，包括11个项目及对应技术指标。

4.1.2 本条规定了防裂抗渗复合材料中合成纤维的通用技术要求。

4.1.3 本条规定了防裂抗渗复合材料采用基准水泥和标准试验方法时，应满足的混凝土性能要求。其中裂缝降低系数是最关键技术指标，也是防裂抗渗复合材料产品划分等级的重要依据。相对耐久性指标借用现行国家标准《混凝土外加剂》的定义，但是冻

## 4.2  其它原材料

4.2.1  本条规定了防裂抗渗混凝土的水泥性能要求，与普通混凝土要求一致。

4.2.2  本条规定了粗细骨料基本要求，包括天然骨料、人工砂、机制砂和海砂等基本要求，与普通混凝土要求一致。

4.2.3  本条规定了外加剂的技术，与普通混凝土要求一致，具体使用时必须注意相容性问题。

4.2.4  粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、天然沸石粉和硅灰等矿物掺合料均可用于制备防裂抗渗混凝土，其质量要求与普通混凝土一致。

4.2.5  本条规定了拌合用水和施工用水性能要求。

4.2.6  本条规定了采用其它原材料时的基本要求。

# 5  混凝土性能

## 5.1  拌合物性能

5.1.1  现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164详细规定了混凝土拌合物坍落度和扩展度的等级划分和允许偏差，防裂抗渗混凝土与之相同。

5.1.2  防裂抗渗混凝土应注意调配拌合物的和易性，并使之不离析。由于内部掺加合成纤维，所以应注意避免纤维结团现象，并应保证纤维分布均匀，从而充分发挥复合材料整体特性。

5.1.3  在满足泵送施工要求的情况下，采用较小的坍落度有利于提高混凝土的耐久性能。常规混凝土坍落度和经时损失要满足要求。对于高强防裂抗渗混凝土来讲，由于其粘性增大，所以必须合理控制坍落度、扩展度、倒置坍落度筒排空时间和坍落度经时损失等指标，特别是倒置坍落度筒排空时间更具有实践意义。

5.1.4  现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164规定了混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量要求，而现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定了防裂抗渗混凝土拌合物中总碱含量要求，防裂抗渗混凝土与之相同。

## 5.2  力学性能

5.2.1  本条规定了防裂抗渗混凝土强度等级的划分，与现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的相关规定相同。用现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107进行评定防裂抗渗混凝土抗压强度是安全的，评定结果应满足设计和施工要求。

5.2.2  当设计规定了防裂抗渗混凝土的劈裂抗拉强度和抗冲磨强度时，应按本规程规定的相关试验方法进行检测，其结果应符合设计要求。

5.2.3  本条给出了设计或施工需要防裂抗渗混凝土满足其它力学性能时的基本要求。

## 5.3  长期性能和耐久性能

5.3.1  除了早期抗裂性能试验方法之外，防裂抗渗混凝土耐久性能等级划分、测试方法以及检验评定与普通混凝土相同。与现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定相比，本规程附录A规定的早期抗裂性能试验方法（刀口诱导法）具有下面两个特点：试验宜在温度为（20±2）℃，相对湿度为（60±5）％的恒温恒湿环境下进行，克服了环境波动导致的结果复现性降低；每组应分别以3个或多个试件的平均开裂面积的算术平均值作为该组试件平均开裂面积的测定值。

5.3.2  防裂抗渗混凝土的收缩和徐变属于长期性能，应按普通混凝土的试验方法试验，结果应满足设计要求。

# 6  配合比设计

## 6.1  一般要求

6.1.1  本条规定了防裂抗渗混凝土配合比设计的目标，设计依据，以及性能要求。由于防裂抗渗复合材料内掺加一定数量的合成纤维，所以配合比设计时尚应符合现行行业标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221的规定。

6.1.2  现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476和《混凝土结构设计规范》GB 50010详细规定了不同设计使用年限、结构所处的环境类别及作用等级对应的混凝土最大水胶比等关键参数，对于具有特殊耐久性能要求的防裂抗渗混凝土配合比设计具有指导作用。此外，水运工程和铁路工程等混凝土配合比设计，特别是涉及耐久性设计尚应符合相关行业标准规定。

6.1.3  推广高性能混凝土是我国混凝土行业主要任务之一，而提高高性能混凝土早期抗裂性能和抗渗性能的重要技术措施之一是掺加防裂抗渗复合材料。同时掺加矿物掺合料并使用高性能减水剂，可以发挥各种材料的自身优势，满足高性能混凝土的更高综合性能要求。

6.1.4  由于不同类别防裂抗渗复合材料所用粉体材料和合成纤维性能指标存在一定差异性，而且粉体材料和合成纤维两者复配比例也不尽相同，因此，判定防裂抗渗复合材料适宜掺量的因素较多。为了便于工程应用，防裂抗渗复合材料生产商应通过技术文件向用户提供满足不同性能要求的建议掺量。在实际工程应用过程中，应用方还应通过试验来测试防裂抗渗复合材料的性能指标，评价其配制混凝土是否满足相关标准要求。

## 6.2  计算、试配、调整与确定

6.2.1  本条规定了按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55计算未掺加防裂抗渗复合材料的基准混凝土配合比设计要求。

6.2.2  在通常情况下，可在基准混凝土配合比基础上掺入防渗抗裂复合材料进行试拌，使混凝土拌合物满足和易性和坍落度等性能要求。试拌的主要原则是在水胶比不变条件下调整配合比，满足混凝土施工的和易性和坍落度要求。由于防裂抗渗混凝土内掺加的合成纤维极易影响拌合物性能，当合成纤维体积率较大时，会显著降低坍落度值。此时，通过提高单位用水量并且不改变水胶比，相应调整胶凝材料问题、外加剂用量和砂率，可以满足拌合物性能和施工要求，而且不易影响混凝土力学性能和耐久性能。

6.2.3  本条规定了防裂抗渗混凝土的强度试验、配合比调整和校正。现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55关于混凝土配合比试配、调整与确定的规定也适用于防裂抗渗混凝土。

6.2.4  确定最终设计配合比需要满足两个前提条件，一是满足设计或施工提出的混凝土拌合物性能和力学性能，二是对满足相应耐久性能要求。对防裂抗渗混凝土耐久性能进行试验验证，已成为防裂抗渗混凝土配合比设计的重要内容。

6.2.5  采用设计配合比进行试生产并对配合比进行相应调整是确定施工配合比（或生产配合比）的重要环节。

# 7  施工

## 7.1  混凝土制备

7.1.1  现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164、《预拌混凝土》GB/T 14902和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666对混凝土制备有详细规定，该规定同样适用于防裂抗渗混凝土。对于高性能混凝土生产商、获得绿色建材评价标识混凝土生产企业或环保要求较高时，混凝土制备过程尚应符合现行行业标准《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T 328的规定。

7.1.2  本条规定了防裂抗渗复合材料的标识和贮存要求。

7.1.3  本条规定了防裂抗渗混凝土用原材料的计量要求。设备计量精度及零点校准非常重要，是生产控制精细化的重要内容。本条特别规定了每盘计量允许偏差及累计计量允许偏差的原材料种类。与普通混凝土相比，防裂抗渗复合材料的计量允许偏差偏小，但是与外加剂相同。因此，需要有相应的生产控制措施，以保证混凝土掺加防裂抗渗复合材料的实际应用效果。

7.1.4  采用强度式搅拌机有利于提高搅拌效率和搅拌效果。对于防裂抗渗复合材料而言，不论其掺量大小，均应配备专用计量和投料设备。当施工配合比或生产配合比中合成纤维体积率超过0.20%时，应通过延长搅拌时间以提高拌合物均匀性，特别是纤维均匀性。

## 7.2  混凝土运输、浇筑和养护

7.2.1  本条规定了防裂抗渗混凝土交货之前的匀质性控制要求，即应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。

7.2.2  不论是在运输过程或等待浇筑时采用加水方法解决坍落度不足问题，将增高加水部分混凝土的水胶比，影响混凝土的力学性能和耐久性能，甚至造成很大直接危害或安全隐患，因此，必须严禁直接加水，并可通过掺加经试验确定的一定数量外加剂来提高坍落度。

7.2.3  对于防裂抗渗混凝土而言，更应关注浇筑过程的质量控制，以避免早期裂缝的产生，并满足结构均匀性要求。根据结构形式选用不同的机械振捣、控制合理的振动时间、浇筑过程不加水、浇筑后及时进行抹面处理均是有效的质量控制手段。

7.2.4  防裂抗渗混凝土表面失水太快同样会产生较大干燥收缩而产生裂缝，因此要采用合理的保湿养护方式，避免早期开裂并保证胶凝材料水化和混凝土强度稳定增长。现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666规定的不同类别混凝土养护时间要求同样适用于防裂抗渗混凝土。

# 8  质量检验

## 8.1  原材料

8.1.1  原材料质量证明文件齐全方可进场。质量证明文件间接反应了原材料供应方的质量控制方法及水平。防裂抗渗复合材料使用说明书应具有系统性和可操作性。

8.1.2  原材料进场后和施工过程中分别时行检验，可有效控制工程使用的原材料质量，及时了解原材料质量变化情况。

8.1.3  本条规定了原材料进场检验和工程中抽检项目，特别是防裂抗渗复合材料检验项目。

8.1.4  本条规定了防裂抗渗混凝土原材料的检验规则，特别是防裂抗渗复合材料的检验批容量。对于建材行业通过产品认证或获得绿色建材评价标识的企业来说，通过建立现代企业制度，运行规范的质量管理体系，实施严格的质量控制措施，其产品质量优于常规建材生产商，因此其产品检验批容量可以放大一倍。

8.1.5  本条规定了防裂抗渗复合材料的放射性检验频率。

8.1.6  现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902和《混凝土质量控制标准》GB50164规定的其它原材料质量检验要求同样适用于防裂抗渗混凝土。

8.1.7  本条规定了防裂抗渗复合材料及其它原材料的质量检验结果要求。

## 8.2  混凝土拌合物性能

8.2.1  防裂抗渗混凝土拌合物性能检验与普通混凝土相同。具体检验项目及检验频率要符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902和《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。

8.2.2  本条规定了防裂抗渗混凝土拌合物性能检验结果要求。

## 8.3  硬化混凝土性能

8.3.1  本条规定了对防裂抗渗硬化混凝土性能进行检验的依据，具体内容可见条文中给出的相关标准。防裂抗渗混凝土可用于建工、公路、水工和其它各建设行业，工程检验和验收应执行相关国家和行业的标准。

8.3.2  防裂抗渗混凝土的耐久性能应列为工程验收的主要内容之一。本条规定了耐久性能检验批及试验组数要求。

8.3.3  本条规定了防裂抗渗混凝土耐久性能检验评定要求。

8.3.4  本条规定了防裂抗渗混凝土长期性能检验要求，即可参考耐久性能检验的有关规定。

8.3.5  本条规定了防裂抗渗硬化混凝土性能检验的质量要求。

# 附录A

掺入防裂抗渗复合材料的混凝土早期抗裂性能测定

A.0.1  早期抗裂性能是混凝土耐久性能中的重要指标，试验结果受多种因素影响。在不同的国家现行标准中，有不同的试验方法。本试验方法是在现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082基础上，进行了补充和完善。本条规定了适用范围。

A.0.2  本条规定了试验装置及相应技术要求，与现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082相同。

A.0.3  本条规定了试验步骤，特别强调试验宜在温度为（20±2）℃，相对湿度为（60±5）％的恒温恒湿环境下进行，与现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082相比，试验环境更加严格，从而避免环境波动对检测数据的影响。现有的研究表明，不同温度和湿度环境，会显著影响混凝土拌合物表面水化蒸发速度，从而影响到早期开裂结果。

A.0.4  本条规定了试验结果计算及确定。与现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082相比，每组试验的试件个数至少增加1个，并取其平均值作为测试值，进一步强调数据的重复性和平均值的稳定性。