CECS XXX

中国工程建设协会标准

微晶玻璃装饰工程技术规程

Technical Specification for glass-ceramics decoration engineering

（征求意见稿）

2017 北京

前　言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2016年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》(建标协字[2016]084号)的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分8章，主要技术内容包括：总则，术语，基本规定，材料性能要求，设计，施工，验收等。

本规程由中国工程建设标准化协会负责日常管理，由四川一名微晶科技股份有限公司、中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院（北京市北三环东路30号，邮政编码：100013），以供今后修订时参考。

主编单位：四川一名微晶科技股份有限公司

中国建筑科学研究院

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目　次

1　总 则	1

2　术语	2

3　基本规定	3

4　材料性能要求	4

4.1　微晶玻璃性能要求	4

4.2　辅助材料性能要求	5

5  设计	7

5.1　一般规定	7

5.2　室内设计	7

5.3　室外设计	9

6  施工	10

6.1　一般规定	10

6.2　室内装饰施工	10

6.3　室外装饰施工	18

7  工程验收	20

7.1　一般规定	20

7.2　主控项目	20

7.3　一般项目	21

8  保养与维修	23

附：引用标准名录	24

本规程用词说明	24

条文说明	25

Contents

1　General provisions	1

2　Terms	2

3　Basic requirements	3

4　Materiasl performance requirements	4

4.1　Performance requirements of glass-ceramics	4

4.2　Performance requirements of supporting materials	5

5  Design	7

5.1　General requirements	7

5.2　Interior design	7

5.3　Outdoor design	9

6  Construction	10

6.1　General requirements	10

6.2　Interior decoration construction	10

6.3　Outdoor decoration construction	18

7  Acceptance of construction	20

7.1　General requirements	20

7.2　The master project	20

7.3　The general project	21

8  Maintenance and maintenance	23

Explanation of wording in this specification	24

List of quoted standards	24

Addition: Explanation of provisions	25

1　总　则

1.0.1　为使微晶玻璃装饰技术在工程应用中有所依据，引导、促进和规范微晶玻璃装饰工程的健康发展，使微晶玻璃装饰工程做到技术先进、工艺可靠、实用美观、经济合理，制定本规程。

【条文说明】1.0.1　微晶玻璃可主要由石英砂和尾矿砂等经过烧结工艺制成，众所周知，我国目前正在大力推广固体废弃物综合利用和循环经济，而矿山冶炼和分选后的尾矿就是大宗的废弃物，可根据尾矿的独特性能生产高档装饰材料-微晶玻璃，根据微晶玻璃的性能可应用于室内和室外装饰装修，还可与保温板复合形成装饰保温一体化板等，用途广泛，属于新材料和新技术，目前也有很多工程应用。目前已有JC/T 872 《建筑装饰用微晶玻璃》，但该标准是产品标准，还没有相应的涉及施工、验收等的技术规程对此进行规范，虽然可参照石材进行，但微晶玻璃和石材存在性能的差别，例如密度、弯曲强度、抗冻性等，这就给工程设计、施工、验收、检测等带来问题，给业主甲方验收、施工方施工、材料商产品控制等造成影响，不利于建筑应用的安全和质量控制，不利于材料的推广和应用，也就不利于大宗固体废弃物综合利用，因此本规程主要对微晶玻璃装饰工程的设计、施工、验收等进行规范。

1.0.2　本规程适用于民用建筑中微晶玻璃装饰工程的设计、施工及工程验收。

1.0.3　微晶玻璃装饰工程的应用技术要求，除应符合本规程外，尚应符合国家现行的相关标准规定。

# 2　术　语

2.0.1　微晶玻璃　　glass-ceramics

由适当的材料（石英砂、尾矿等）经过烧结和晶化后形成的具有装饰花纹、结构致密的通体型的装饰材料。

2.0.2　微晶玻璃装饰工程　　glass-ceramics decoration engineering

采用微晶玻璃为装饰主体，辅以粘接材料或金属挂件固定于基层上形成装饰面的工程。

2.0.3　粘贴法　　paste method

采用胶粘剂，必要时辅以金属挂件，将装饰板固定于基层上形成饰面的施工方法的简称。

2.0.4　干挂法　　dry hanging method

采用金属配件将装饰板牢固悬挂在结构体上形成饰面的施工方法的简称。

【条文说明】2.0.3、2.0.4　微晶玻璃在装饰工程中的应用可分为两种方法，即采用专用粘接剂与基层进行粘接的粘贴法以及采用锚固件在龙骨上进行锚固的干挂法。干挂法根据连接件与微晶玻璃的连接方式又可分为背栓式干挂法和背条式干挂法。

2.0.5　背栓式干挂法　　backplug type dry hang method

通过专业的开孔设备，在装饰板背面精确加工里面大、外面小的锥形圆孔，把锚栓植入孔中，拧入螺杆，使锚栓底部完全展开，与锥形孔相吻合，形成一个无应力的凸型结合，通过连接件将微晶石板材固定在龙骨上，称之为背栓式干挂。

2.0.6　背条式干挂法　　backstrip dry method

在板材背面使用结构胶将预制好的背条，粘接于板材背面的设计位置，再使用结构胶将金属挂件粘接于背条上，并使用螺栓将挂件锁紧在钢架龙骨上的施工方法，称之为背条式干挂法。

# 3　基本规定

3.0.1　微晶玻璃装饰工程应能承受风荷载等室外气候的长期反复作用而不产生破坏。

【条文说明】3.0.1　微晶玻璃的密度较大，将其应用于装饰工程，尤其是室外中高层建筑的装饰时，微晶玻璃装饰工程要具有良好的耐久性，能够适应主体结构的变形、室外气候的变化等。

3.0.2　采用微晶玻璃作为外装饰且采用幕墙形式设计的装饰工程安全性应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的有关规定。

3.0.3　微晶玻璃装饰工程的各种组成材料应符合标准要求，应具有良好的物理化学稳定性和耐久性，配套材料之间应具有良好的相容性。

【条文说明】3.0.3　微晶玻璃装饰工程要使用众多的辅助材料，各辅助材料来源不一，因此要具有良好的相容性，能够形成稳定的、安全的系统。

3.0.4　建筑工程主体应已按照国家现行的工程施工系列验收规范通过质量验收，且具有验收文件，基层墙体应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的有关规定。不得有空鼓，凸起和疏松部位应剔除并找平，找平层应与墙体粘结牢固，不得有脱层空鼓、裂缝。

3.0.5　微晶玻璃装饰工程施工前应编制专项施工组织设计方案，并报总包技术部门审批；施工应纳入建筑工程施工总体施工组织设计之中。专项施工组织设计方案一般应包括下列内容：

1　工程概况；

2　工程平面设计图、节点构造详图；

3　主要材料计划；

4　施工进度计划、用工计划；

5　技术质量保证措施；

6　安全、文明施工措施；

7　工程验收程序；

8　其他必要的文件。

3.0.6　施工前，门窗洞口应通过验收，洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求。门窗框或辅框应安装完毕，伸出墙面的管道、预埋件等安装完毕。

【条文说明】3.0.6　微晶玻璃装饰工程属于最外层的围护材料，在施工前要将应该在墙面上安装的设备等安装完毕才可施工。

3.0.7　在大面积施工前，宜先制作样板墙面模拟施工，经验证施工状况正常后再进行大面积施工。

3.0.8　成品保护措施及修补：对已做完的装饰工程的墙体，应防止重物撞击墙面，不得随意开凿孔洞，如确实需要，应对孔洞或损坏处进行妥善修补。

3.0.9　工程施工质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。

3.0.10　在施工过程中，施工现场除应做好安全防护工作外，还应有防火、防风、防雷、防潮、防触电等措施，应完善各种安全标识，并加强施工作业中的安全检查，做好施工人员的劳动保护。

# 4 材料性能要求

# 4.1　微晶玻璃性能要求

4.1.1　微晶玻璃允许尺寸偏差应符合表4.1.1的规定：

表4.1.1　微晶玻璃允许尺寸偏差（mm）

| 项 目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 厚度 | ±1.5 | 按GB/T 32834规定进行 |
| 长度 | ±1.5 |  |
| 宽度 | ±1.5 |  |
| 直角度 | ±1 | 按GB/T 11948规定进行 |
| 边直度 | ±0.2% |  |
| 翘曲度 | ±2 |  |
| 中心弯曲度 | ±2 |  |

4.1.2　微晶玻璃性能要求应符合表4.1.2的规定：

表4.1.2　微晶玻璃性能要求

| 项 目 |  | 指标要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弯曲强度（MPa） |  | ≥30 | 按JC/T872的规定进行 |
| 抗急冷急热能力 |  | 无裂纹 | 按JC/T872的规定进行 |
| 抗冲击性能 |  | ≥0.7 | 按GB/T 3810.5规定进行 |
| 吸水率（%） |  | ≤0.01% | 按GB/T 3810.3规定进行 |
| 抗冻性（%） |  | 无裂纹、无剥落 | 按GB/T 3810.12规定进行 |
| 莫氏硬度 |  | 5级～6级 | 按JC/T872的规定进行 |
| 压缩强度 |  | ≥300 | 按JC/T262规定进行 |
| 放射性 |  | 内照射指数≤1.0 | 按GB6566的规定进行 |
|  |  | 外照射指数≤1.3 |  |
| 光泽度 |  | ≥90 | 按JC/T872的规定进行 |
| 化学稳定性 | 耐酸性 | K≤0.1%且外观无变化 | 按JC/T872的规定进行 |
|  | 耐碱性 | K≤0.1%且外观无变化 |  |

# 4.2　辅助材料性能要求

4.2.1　锚栓应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的有关规定，可采用碳素钢、不锈钢或合金钢材料。

4.2.2　挂件应符合现行行业标准《干挂饰面石材及其金属挂件 第2部分：金属挂件》JC 830.2的有关规定，材质应采用不锈钢或铝合金型材。

4.2.3　硅酮结构密封胶应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的有关规定。硅酮建筑密封胶应符合现行国家标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的有关规定。同一工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶。

4.2.4　微晶玻璃装饰工程用胶粘剂应符合下列规定：

1　水泥基胶粘剂性能要求应符合表4.2.4-1的规定：

表 4.2.4-1　水泥基胶粘剂性能要求（MPa）

| 项 目 |  | 普通地面 | 重荷载地面及墙面 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通型 | 拉伸粘接强度 | ≥0.5 | ≥1.0 | 按照GB 24264规定的方法进行 |
|  | 浸水后拉伸粘接强度 |  |  |  |
|  | 热老化后拉伸粘接强度 |  |  |  |
|  | 冻融循环后拉伸粘接强度 |  |  |  |
|  | 晾置20min后拉伸粘接强度 |  |  |  |
| 快速硬化型 | 拉伸粘接强度 | ≥0.5 | ≥1.0 |  |
|  | 早期拉伸粘接强度（24h） |  | ≥0.5 |  |
|  | 浸水后拉伸粘接强度 |  | ≥1.0 |  |
|  | 热老化后拉伸粘接强度 |  |  |  |
|  | 冻融循环后拉伸粘接强度 |  |  |  |
|  | 晾置20min后拉伸粘接强度 |  | ≥0.5 |  |

2　反应型树脂胶粘剂应符合下列规定：

1） 胶粘剂各组分分别搅拌后应为细腻、均匀黏稠液体或膏状物，不应有离析、颗粒和凝胶，各组分颜色应有明显差异；

2） 胶粘剂的适用期一般应大于30min，快固型和特殊要求的可由供需双方商定；

3） 反应型树脂胶粘剂性能要求应符合表4.2.4-2的规定：

表4.2.4-2  反应型树脂胶粘剂性能要求

| 项目 | 生产 |  |  | 安装 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 复合 | 增强 | 组合连接 | 地面 | 墙面 |  |
| 压剪粘接强度（MPa） | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥10.0 | ≥2.0 | ≥10.0 | 按照GB24264规定的方法进行 |
| 浸水后压剪粘接强度（MPa） |  |  | ≥8.0 |  | ≥8.0 |  |
| 热老化后压剪粘接强度（MPa） |  |  | ≥8.0 |  | ≥8.0 |  |
| 高低温交变循环后压剪粘接强度（MPa） | — | — | — |  | — |  |
| 冻融循环后压剪粘接强度（MPa） | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥8.0 | — | ≥8.0 |  |
| 拉剪粘接强度（MPa） | — | — | ≥8.0 | — | ≥8.0 |  |
| 冲击强度（kJ/m2） | — | — | ≥3.0 | — | ≥3.0 |  |
| 弯曲弹性模量（MPa） | — | — | ≥2000 | — | ≥2000 |  |

4.2.5　微晶玻璃装饰工程如采用金属支撑结构材料，应符合国家现行标准《建筑幕墙》GB/T 21086的相关规定。

# 5　设计

# 5.1　一般规定

5.1.1　微晶玻璃装饰工程应进行详细设计，并应出具完整的施工图设计文件。承担工程设计的单位应具备相应的专项设计资质，并应建立质量管理体系。

5.1.2　微晶玻璃装饰工程设计应满足建设单位的功能要求，并应符合城市规划、

消防、绿色、环保、节能、智能等有关规定，在符合使用性能的前提下，还应满

足视觉、美学的艺术效果。

5.1.3　微晶玻璃装饰工程设计，应保证建筑物的结构安全和主要使用功能。微晶

玻璃外装饰工程不宜用于高层和超高层，当设计采用时，应进行安全计算，采取

可靠措施保证安全，应有防碎裂措施。

【条文说明】5.1.3　微晶玻璃装饰工程设计，应保证建筑物的结构安全和主要使用功能，当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，应由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全进行核验、确认。

5.1.4　微晶玻璃装饰工程防火设计应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定，防雷设计应符合国家现行标准《建筑防雷设计规范》

GB 50057和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的相关规定。

5.1.5　公共建筑采用微晶玻璃作为外饰面时，板材与结构重合应作为实墙对待，应符合外墙传热系数的要求，计算外墙的热工性能时，应包含微晶玻璃、主体结构和其中的保温层在内。饰面板在变形缝（抗震缝、伸缩缝、沉降缝）处的设计，应保证变形缝的变形功能和饰面的完整美观。

5.1.6　当墙体或吊顶内的管线可能产生冰冻或结露时，应通过建筑热工计算进行防冻或防结露设计。

5.1.7　微晶玻璃墙面装饰工程的安装设计应采用干挂法，地面装饰安装设计应采用粘贴法，微晶玻璃装饰工程除应符合本规程外，还应符合国家现行标准《建筑幕墙》GB/T 21086、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的相关规定。

【条文说明】5.1.7　微晶玻璃墙面装饰工程的安装设计应采用干挂法，如采用粘贴法应考虑在建筑的低处使用，并符合安全要求。

# 5.2  室内设计

5.2.1　室内地面装饰设计应满足下列要求：

1　地面装饰设计应充分利用微晶玻璃装饰材料的花纹、颜色等特性达到美观、和谐的艺术视觉效果；

2　地面装饰设计时，用于地面装饰的微晶玻璃性能要求除应符合表4.1.2的要求外，还应符合表5.1.2的规定：

表5.1.2  用于地面装饰的微晶玻璃性能要求

| 项目 |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐磨度 | 住宅 | ≥8 | 按照GB19766的规定进行 |
|  | 公共场所 | 10～12 |  |
| 防滑系数 | 水平地面 | ≥0.5 | 按照JC/T 1050的规定进行 |
|  | 斜坡地面 | ≥0.8 |  |

3　地面装饰设计时，选材厚度应根据行走和负重进行计算和选择，同一装饰面宜采用同样厚度、同种类别的装饰材料，当采用不同种类装饰材料时，耐磨度差不宜大于5。

4　地面装饰设计应根据整体饰面面积和地面使用功能确定装饰材料尺寸，单块板的面积不宜超过1m2，并应充分考虑和边墙以及立柱的过渡，安装设计应采用粘贴法进行施工设计；用水房间地面装饰设计时不得破坏防水层，且地面不宜采用大于300mm×300mm的板材，铺贴后不应影响排水坡度。

5　地面装饰在设计圈边线、阴阳角转折处时，应采取措施保持视觉的完整性和艺术效果，圈边线在门口时宜将圈边线延伸至门槛或门扇处；当地面与线条造型复杂的墙、柱相接时，宜将墙、柱与地面的交接采用立面压平面的办法，即墙压地。

6　室内装饰地面的排版宜以进门处为起始点向内排版，进门处为整块，两个相邻的房间采用同一种类的微晶玻璃时，宜使分块、分缝连贯；地面排版应先绘制出排版图，避免出现小窄条，影响装饰效果。当标准块不能满足时，可采用非标准块.

7　室内外楼梯、台阶踏步、厨浴间地面、室外广场采用微晶玻璃装饰地面时，根据具体的情况应作专门的防滑设计；公共建筑的室内外楼梯、台阶踏步等宜设置防滑槽道，宽度宜为15mm～25mm，深度宜为2mm～3mm。

【条文说明】5.2.1　选取微晶玻璃装饰材料种类时，应充分考虑使用性，用于地面设计时，要考虑防滑设计等。

5.2.2　室内墙面装饰设计应满足下列要求：

1　墙体门洞处的板材分缝排版，应将整块安排在窗边、门边。当洞口的高度和板材分块无法对应，可将其不足之处作特殊处理，可选用其它材料进行装饰；

2　墙、柱同时选择饰面时应注意整体分块、分缝的协调统一，相同材质的墙、柱两者无论横向或竖向分缝都应保持基本相同的模数。

3　墙、柱粘贴法饰面设计采用粘贴法的墙、柱分缝排版原则，和干挂法要求相同，当选用粘贴法设计时应符合下列原则：

1）粘贴法应用于薄型板材；

2）墙、柱饰面不宜采用干挂来解决时，可选择粘贴法。

【条文说明】5.2.2　墙面板材分缝排版应以阳角处为整块（完整模数），非整块（不足模数）宜安排在阴角处。

# 5.3室外设计

5.3.1　饰面结构设计应符合下列规定：

1　应满足建筑物围护结构设计的要求；

2　在风荷载设计值下，饰面不得有破坏；

5.3.2　安装基面为不同墙体时，锚固件设计应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的有关规定。

5.3.3　饰面设计时，应注意饰面模数和建筑模数的配合，特别是墙体开洞处和石材饰面之间模数的关系，避免不足模数的石材出现。

5.3.4　墙、柱同时选择饰面时应注意整体分块、分缝的协调统一，相同材质的墙、柱应保持基本相同的模数。

5.3.5　安装基面为钢龙骨设计时，应符合现行国家标准《建筑幕墙》 GB/T 21086的有关规定。

5.3.6　挂件与微晶玻璃的连接方式，应根据抗震要求确定，宜选择插销式或扣槽式，并应根据风压要求选择结构安全的连接方式。当采用插销式连接时，连接点要求和布置应进行计算，并应根据板材尺寸进行连接点的数量的计算。

# 6　施　工

# 6.1　一般规定

6.1.1　承担微晶玻璃装饰工程施工的单位应具备相应的资质，并建立质量管理体系。施工单位应编制施工组织设计，并应经过逐级审查批准。施工单位应按本规程或经审定的施工技术方案施工，并应对施工全过程实行质量控制。施工的有关人员，应有相应的岗位资格证书。

【条文说明】6.1.1　微晶玻璃装饰工程的施工需要有专业的队伍进行施工，因此须有相应的资质、技术人员，并培训上岗。

6.1.2　微晶玻璃装饰工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁擅自拆改水、暖、电、燃气、监控、通讯等配套设施。当外装饰工程高度超过50m时，还应该按照相关的规定编制专项施工方案。

【条文说明】6.1.2　微晶玻璃应用于高层和超高层时，要根据相应的规定进行安全计算，并依据相应的规定专门编制具体的专项施工方案，例如住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文等，并按规定组织有关专家评审。

6.1.3　微晶玻璃装饰工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。对既有建筑进行装饰装修前，应对基层进行处理，工程构件和辅件的材料品种、规格、色泽和技术性能应符合设计要求。构件和微晶玻璃安装前应检查制造合格证。

6.1.4　管道、设备等安装及调试应在微晶玻璃装饰工程施工前完成，当须同步进行时，应在饰面层施工前完成。微晶玻璃装饰工程不得影响管道、设备等的使用和维修。涉及燃气管道的微晶玻璃装饰工程应符合安全管理的规定。

6.1.5　微晶玻璃装饰工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。施工环境温度不应低于5℃。当须在低于5℃气温下施工时，应采取保证工程质量的有效措施。

6.1.6　微晶玻璃装饰工程施工过程中应做好成品、半成品的保护，防止污染和损坏。

# 6.2　室内装饰施工

6.2.1　室内地面装饰施工应符合下列规定：

1  施工基本流程应包括：基层处理——标高、弹线——找平层砂浆施工——弹铺板控制线——铺贴装饰板——清理缝隙——养护——踢脚板安装；

2  施工前应对装饰材料和辅材按照区域编号进行清点，并应准备施工工具；

3  施工前应对施工现场进行确认，墙上四周弹好+50cm水平线；地面防水层和墙面湿作业已完成；穿楼地面管洞已堵严塞实；楼地面垫层已经做完；板块应预先用水浸湿，码放整齐，铺时表面无明水。复杂的地面施工前，应绘制施工大样图，并做出样板间，经检查合格后，方可大面积施工。

【条文说明】6.2.1　微晶玻璃室内地面装饰工程基本构造如图6.2.1所示：

图6.2.1 地面装饰工程基本构造

室内地面装饰施工，找平层砂浆施工时，清除抹标筋的浆渣，涂刷一遍水泥浆粘结层，水灰比宜为0.4～0.5，随涂刷随铺砂浆。在找平层砂浆抗压强度达到1.2Mpa时，可弹控制线，结合层的厚度根据不同的材料确定，如采用水泥砂浆铺设时应为10mm～15mm，采用沥青胶结料铺设时应为2mm～5mm，采用胶粘剂铺设时应为2mm～3mm。如使用水泥砂浆结合层时，配合比宜为1：2.5(水泥:砂)干硬性砂浆。应随拌随用，初凝前用完，应随时拉线检查缝格的平直度，如超出规定应立即修整，将缝拨直，并用橡皮锤拍实。

6.2.2　室内地面装饰施工基本流程应符合下列规定：

1  基层处理过程宜清理混凝土基层杂物，剔除砂浆落地灰和油污；

2  标高、弹线过程宜根据墙上的+50cm水平标高线，往下量测出面层标高，并弹在墙上；

3  找平层砂浆施工过程宜符合下列规定：

1）基层宜洒水湿润，从已弹好的面层水平线下量至找平层上皮的标高，抹灰饼间距宜为1.5m，宜从房间一侧开始抹标筋；

2）有地漏的房间，应由四周向地漏方向放射形抹标筋，并找好坡度；

3）抹灰饼和标筋应使用干硬性砂浆，厚度不宜小于2cm；宜清除抹标筋的浆渣，并涂刷水泥浆粘结层。再根据标筋的标高，应将水泥砂浆在标筋之间铺装，并刮平，应使铺设的砂浆与标筋找平，并检查平整度，同时检查其标高和泛水坡度，24h后应浇水养护。

4  弹铺板控制线过程宜符合下列规定：

1）应预先根据设计要求和板块规格尺寸，确定板块铺砌的缝隙宽度，当设计无规定时，紧密铺贴缝隙宽度不宜大于1mm，虚缝铺贴缝隙宽度宜为5mm～10mm。

2）在房间中，从纵、横两个方向排尺寸，当尺寸不足整板倍数时，应将非整板用于边角处；横向平行于门口的第一排应为整板，并将非整板排在靠墙位置；纵向垂直门口应在房间内分中，非整板对称应排放在两墙边处；

3）宜根据已确定的板数和缝宽，在地面上弹纵、横控制线，可每隔4块板弹一根控制线。

5  铺贴装饰板过程应符合下列规定：

- 应从门口开始铺贴，纵向先铺2行～3行板，以此为标筋拉纵横水平标高线，铺时应从里向外操作，不得踩踏刚铺好的板材，应按照弹线铺设板材，铺砌前板块浸水湿润，晾干无明水时，方可使用；

- 找平层上宜洒水湿润，均匀涂刷素水泥浆，结合层的厚度应根据不同的材料确定，拌合时应拌均匀，并在规定时间内用完；

- 铺砌时，板的背面宜朝上抹粘结砂浆，并铺砌到已刷好的水泥浆找平层上，板上楞宜略高出水平标高线，找正、找直、找方后，板上面可垫木板，并用橡皮锤拍实，顺序从内退着往外铺砌，做到面板砂浆饱满、相接紧密、坚实，与地漏相接处，应将板加工成与地漏相吻合。

- 铺地板时宜一次铺一间，大面积施工时，应采取分段、分部位铺砌。铺完2行～3行，应随时拉线检查缝格的平直度。

6  勾缝过程应符合下列规定：

- 砂浆勾缝缝内深度宜为板厚的1/3，缝内砂浆密实、平整、光滑，应随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净；

- 如设计要求不留缝隙或缝隙很小时，宜要求接缝平直，可在铺实修整好的板面层上往缝内浇水泥浆，然后用干水泥撒在缝上，再擦揉，将缝隙擦满，最后应将面层上的水泥浆擦净。

7  养护过程应在铺完板24h后进行洒水养护，时间应不少于7天。

8  踢脚板安装过程应符合下列规定：

- 踢脚板用板，宜采用与地面块材同品种、同规格的材料；

- 踢脚板的立缝应与地面缝对齐，铺设时应在房间墙面两端头阴角处各镶贴一块板，出墙厚度和高度应符合设计要求，以此板上楞为标准挂线开始铺贴；

- 粘贴前，板块材应浸水晾干，且墙面刷湿润；

- 板背面朝上抹粘结砂浆，使砂浆粘满整块板为宜，及时粘贴在墙上，板上楞应跟线且立即拍实，随之将挤出的砂浆刮掉，并将面层擦拭干净。

【条文说明】6.2.2　室内墙面粘贴法装饰施工，应采用满粘法，即用锯齿镘刀将胶粘剂在基面上平整涂抹一层。然后用镘刀的锯齿边沿水平方向将粘结剂梳理出饱满无间断的锯齿状条纹，即满粘，再将微晶板材四边的胶粘剂作出倒角，以免在粘贴时挤出多余的胶粘剂而污染墙板表面，在微晶板材粘贴时应使用定位器，以保证留缝的尺寸满足设计要求，并保证留缝宽度的一致。面材表面被污染，应及时清理；在粘贴后发现面材表面被污染，应在不会造成面材位移的前提下，对污染物进行处理；如采用清洁剂清洗，应在施工全部完毕7天后，采用中性清洁剂进行清洁清洗。

6.2.3　室内墙面粘贴法装饰施工适用于高度3米以下的墙面，施工要点应满足下列要求：

1　施工基本流程应按照下面的顺序进行：

基层处理——弹线分格——胶粘剂制备——胶粘剂基层施工——微晶石板材背涂——微晶石板材铺贴——平整度调整——表面清洁——保护

2　施工前应对装饰材料和辅材按照区域编号进行清点，并准备施工工具。

3　施工前现场确认应包括下列内容：

1）应完成墙顶抹灰、墙面防水层、地面防水层和混凝土垫层；

2）应立好门窗框，装好窗扇及玻璃，做好内隔墙和水电管线，并处理洞口；

3）处理脚手眼，窗台板应安装好；

4）铝合金门窗边缝所用嵌塞材料应符合设计要求，且应塞堵密实并事先粘贴保护膜；

5）洗面器托架、镜钩等附墙设备应预埋好防腐木板，位置要准确；

6）宜弹好墙面+500mm水平线；

7）如室内层高较高，墙面大，需搭设架子时，宜选用双排架子，其横竖杆及拉杆等应离开门窗口角和墙面150mm~200mm，架子的步高应符合设计要求；

8）大面积铺贴工程应做样板墙或样板间，经质量部门检查合格后，正式施工。

4　基层处理应符合下列规定：

- 基层应平整、坚实、洁净，不得有裂缝、明水、空鼓、起砂、麻面及油渍、污物等缺陷；

- 局部空鼓区域，应铲除后再重新找平；施工前应对基面进行水洗湿润，待基面无明水后方可施工。

5　弹线分格过程应对基层进行分段分格弹线，同时着手贴面层标准点，以控制面层出墙尺寸及垂直平整度。

6　制备胶粘剂过程应按照配比要求加入水与干粉料倒入搅拌桶内，搅拌均匀，配制完成静置5min~10 min，使用前再次搅拌。

7　胶粘剂基层施工过程应使用锯齿镘刀将胶粘剂在基面上满粘，再将胶粘剂在微晶板材粘贴面压平涂抹一层，然后用锯齿边梳理胶粘剂，再将微晶板材四边的胶粘剂作出倒角;

8　微晶板材铺贴过程应满足下列要求：

- 顺序应自下而上，底边的微晶板材应设置水平支撑；

- 在微晶板材粘贴时应使用定位器；

- 微晶石板材铺贴到基面后，将微晶石板材与基面间的胶粘剂压实，并调整墙板平直度和平整度。对面和垂直度进行调整。

9　表面清洁过程应在胶粘剂初凝前将缝隙内粘附的胶粘剂清除，面材表面被污染时，应及时清理;

10　施工完毕后，应及时对板面进行擦拭，清除表面的水泥浆和其他杂物，并在墙面张贴警示语，必要时还需拉警戒线。

6.2.4　室内墙面干挂法装饰施工宜采用背栓式干挂法、背条式干挂法。

6.2.5　微晶玻璃室内墙面背栓式干挂法应符合下列规定：

1　施工工艺流程应按下列顺序进行：

墙面基层处理——测量放线——龙骨加工及安装——连接件安装——微晶玻璃加工、成孔——背栓植入——微晶玻璃安装——缝隙处理——成品防护。

2　施工前准备应包括下列内容：

1）应对装饰材料和辅材按照区域编号进行准备和清点，并准备施工工具；

2）应检查预埋件位置和牢固性，当预埋件偏差超出要求时，应进行预埋件修补；

3）墙面基层表面干净，剔除影响骨架安装的凸出部分。

3　测量放线应满足下列要求：

- 根据主体结构的基准轴线和水准点进行准确定位，对照施工图将转角位置、轴线位置、变高截面位进行复核检查，应确保放线准确；

- 测量时应控制分配测量误差，不得使误差积累；

- 按照设计标高要求在墙体上弹出50cm水平控制线和每层板材标高线，并在墙上做上控制桩，拉线控制墙体水平位置，进行墙面的方正控制。

4　龙骨加工及安装应根据施工放样图检查放线位置，以现场尺寸加工材料，并应包括下列内容：

1）应先安装同立面两端的竖框，然后拉通线按顺序安装中间竖框；

2）将各施工水平控制线引至竖框上后，应用水平尺校核；

3）按照设计尺寸安装金属横梁，横梁一定要与竖框垂直；

4）焊接前，应对下方和相邻的已完工作面进行保护，焊接时宜采用对称焊，以减少因焊接产生的变形，焊缝质量检查合格后，应对所有焊点、焊缝去焊渣及刷防锈漆；

5）钢构件表面防锈处理应符合现行国家标准《钢结构工程施工验收规范》GB 50205的有关规定，钢构件焊接、螺栓连接应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017和《钢结构焊接技术规程》JGJ 81的有关规定。

5　连接件应选用背栓生产厂家的配套产品，连接件与金属骨架的连接应按照现行规范要求施工作业，根据螺栓材质确定是否需要采取防锈、防腐蚀措施；

6　微晶玻璃加工、成孔应满足下列要求：

1）严格控制板材的色差、尺寸偏差以及破损，若有明显色差、破损、缺楞、裂痕、掉角等的微晶石不得使用，微晶石板材的颜色和花纹协调一致，应将合格微晶石板材按图纸进行编号分类；

2）应用专用石材背栓钻孔设备对板进行成孔作业，在板背面上下两边进行磨孔，孔位距边缘宜为100mm～180mm；横向间距不宜大于600mm；

3）成孔后，应对孔径、孔深、拓底孔进行检查，合格后方能安装背栓；

7　背栓植入应根据背栓型号确定背栓植入紧固方法，背栓植入后宜使用结构胶进行螺栓掩埋，并通过拉拔试验测量相关的性能数据；

8　微晶板材安装应按照从下到上、从左到右的顺序依次进行安装，先按基准线仔细安装底层第一皮板，且宜先完成窗洞口四周的板镶边。安装过程中要注意调整垂直度误差；

9　缝隙处理应满足下列要求：

- 密封胶注胶前应进行相溶性试验和耐污染试验，合格后方可使用；

- 拼缝口密封处理分为敞缝式和密封式，宜根据设计和地区特点情况进行合理选择；

3）清洁板拼缝口表面的灰尘、水、油污等物，应保持拼缝干净、干燥；

4）注胶前用带有凸头的刮板填装泡沫棒，选用的泡沫棒直径应略大于胶缝宽度，且缝隙两侧宜粘贴防护带；

5）注胶温度应在5℃～40℃范围内进行，注胶应连续，胶缝均匀、密实，不得产生气泡；若胶体沾在墙面上，应立即除去并清除余胶。胶体厚度宜为缝宽的1/2倍，且不应小于4mm，不得大于缝宽；注胶后应在表层固化前将胶缝处理为凹缝，胶面光滑、圆润，不得有流坠、褶皱现象。胶缝修整完毕后应立即将两侧保护胶带除去，并应对胶缝两侧板面进行清洁。

10　施工完毕后，应进行成品防护，防止暴晒、水冲、撞击和振动，并应及时对板面进行擦拭，清除板材表面的水泥浆和杂物，在墙面张贴警示语，必要的情况下还需拉警戒线。

【条文说明】6.2.5  背栓式干挂微晶玻璃工程基本构造如图6.2.5：

图6.2.5　背栓式干挂微晶玻璃工程基本构造

6.2.6　微晶玻璃室内墙面背条式干挂法和背栓式干挂法处理流程相似，相同的施工流程应满足背栓式干挂法的内容规定，还应符合下列规定：

1　施工应按下列工艺流程进行：

墙面基层处理——测量放线——龙骨加工及安装——连接件安装——板材加工、背条加工——背条粘接——板材安装——缝隙处理——成品防护；

2　板材加工、背条加工过程应满足下列要求：

1）应控制板材的色差、尺寸偏差以及破损，若有明显色差、破损、缺楞、裂痕、掉角等的微晶石不得使用，微晶石板材的颜色和花纹协调一致，应将合格微晶石板材按图纸进行编号分类；

2）应使用背条加工设备，在板材背面切出宽度为10mm～20mm，深度为5mm的边槽，长度可根据板材规格调整，长度不宜小于150mm。

3　根据设计图纸，在背条粘接位置对板材背面打毛，面积区域不得小于背条规格大小；使用结构胶，将工厂预制好背条按施工图纸的相关要求进行粘接。背条也可预制好后，在施工现场根据龙骨架结构进行调整；

4　背条干挂在现场安装时，使用云石胶进行点位固定，再使用相应的结构胶进行结构加强，云石胶用量应适量，不宜过多。

【条文说明】6.2.6  背条式干挂法装饰工程基本构造如图6.2.6：

图6.2.6  背条式干挂法装饰工程基本构造

# 6.3　室外装饰施工

6.3.1　微晶玻璃室外装饰施工可分为粘贴法装饰施工和幕墙装饰施工，粘贴法施工可参照室内装饰施工进行，高度不应超过3米，且采用的胶粘剂耐久性要符合相应标准。幕墙装饰施工除应符合本规程规定外还应符合国家现行标准《建筑幕墙》GB/T 21086、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定。

6.3.2　室外微晶玻璃幕墙装饰施工应符合下列规定：

1　基层墙体应符合下列规定：

1）基层墙体应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的有关规定；

2）穿过墙体的所有管道、线路等安装施工，已全部完成；

3）微晶玻璃幕墙需要做外墙外保温系统的，外保温工程应通过验收。

2　施工准备应符合下列规定：

1）图纸会审，含节点大样图、施工图，重点包括防雷、防火和节能保温部分；

2）构件和微晶玻璃储存时应按照安装顺序排列放置，放置架应有足够的承载力和刚度。在室外储存时应采取相应保护措施，并注意满足“时效”要求。搬运、吊装构件和微晶玻璃时不得碰撞、破坏和污染构件及微晶玻璃板面。

3　安装应符合下列规定：

1）预埋件埋设，在主体结构施工阶段，施工单位应根据设计单位提供的预埋件平面布置图、预埋件大样图，进行加工制作及预埋；预埋件埋设应牢固、位置准确；

2）测量放线，施工测量应与主体工程施工测量轴线相配合，使坐标、轴线与建筑物的相关坐标、轴线相对应，测量误差应及时调整，不得积累，并符合构造要求；按每个单元幕墙设置垂直、水平放线的控制线，并做好标识；测量时应掌握天气情况，在风力不大于4级时进行；应控制测量误差，垂直方向偏差不应大于±1mm，水平方向偏差不应大于±0.5mm，中心位移不应大于±1mm；测量应准确无误，并做好标识；

3）转接件安装，主体结构施工时，预埋件预埋施工形式及紧固铁件与预埋件连接方法，均应按设计图纸要求进行操作；

4）竖龙骨安装，竖龙骨宜由下往上安装，每楼层应通过转换件与现浇楼板或结构梁连接；

5）横龙骨安装，安装好竖向龙骨后，应进行垂直度、水平度、间距等项检查，符合要求后，方可进行水平龙骨的安装；应调整横龙骨水平度及上、下垂直度，用钻尾自攻丝将横龙骨固定于立柱上；调整横龙骨水平度时，应优先考虑挂接受力处横龙骨的水平度；

6）导水板安装，封闭型微晶玻璃幕墙工程系统中的大面积幕墙每隔2层楼宜安装一道导水板，所有窗洞口、门洞口的上方均应安装导水板；

7）单元微晶玻璃幕墙安装，应将挂接件自两侧插入微晶玻璃幕墙的卡槽内；单元微晶玻璃幕墙挂接于横龙骨后，应通过调节螺栓调整幕墙的缝隙及水平度；

8）微晶玻璃与分缝胶条安装，应自上而下安装微晶玻璃，同时安装分缝胶条，应根据设计要求控制竖向拼缝宽度；应采用硅酮耐候密封胶嵌缝；

9）应清洗微晶玻璃幕墙表层污渍。

【条文说明】6.3.2  横龙骨安装，安装好竖向龙骨后，应进行垂直度、水平度、间距等项检查，符合要求后，方可进行水平龙骨的安装；应调整横龙骨水平度及上、下垂直度，用钻尾自攻丝将横龙骨（通长铝横梁或短悬臂）固定于立柱上。

微晶玻璃与分缝胶条安装，应自上而下安装微晶玻璃，同时安装分缝胶条，应根据设计要求控制竖向拼缝宽度，以保证防水效果。

# 7　工程验收

# 7.1　一般规定

7.1.1　微晶玻璃装饰工程验收前应将表面擦拭干净。

7.1.2　微晶玻璃装饰工程验收时应检查下列文件和记录：

1　工程施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件；

2　建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件；

3　各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；

4　后置埋件现场拉拔强度检测报告；

5　幕墙抗风压性能、气密性能、水密性能及平面内变形性能检测报告；

6　防雷装置测试记录；

7　幕墙淋水试验记录；

8　隐蔽工程验收记录；

9　幕墙构件和组件加工制作记录；幕墙安装施工记录。

【条文说明】7.1.2　微晶玻璃装饰工程验收时应提供各项文件，根据装饰工程的特点提供相应的文件，例如采用幕墙系统时应提供有关幕墙系统的文件等。

7.1.3　幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

1　预埋件（或后置埋件）；

2　构件的连接节点；

3　变形缝及墙面转角处的构造节点；

4　幕墙防雷装置；

5　幕墙防火构造。

7.1.4　各分项工程材料检验应按下列规定划分：

1　相同设计、材料、工艺和施工条件的微晶玻璃装饰工程每500—1000㎡应划分为一个检验批，不足500㎡也应划分为一个检验批；

2　同一单位工程的不连续工程应单独划分检验批；

3　对于异形或有特殊要求的，检验批的划分应根据结构、工艺特点及工程规模，由监理单位（或建设单位）和施工单位协商确定。

7.1.5　检查数量应符合下列规定：

1　每个检验批每100㎡应至少抽查一次，每次不得小于10㎡；

2　对于异形或有特殊要求的工程，应根据结构和工艺特点，由监理单位（或建设单位）和施工单位协商决定。

7.1.6　微晶玻璃装饰工程验收除应符合本规程规定外，还合应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定。

# 7.2　主控项目

7.2.1　微晶玻璃装饰工程所用材料品种、规格、性能和等级，应符合设计要求及国家现行产品技术规范的规定。微晶玻璃的断裂强度不应小于30.0MPa；吸水率应小于0.6％。铝合金挂件厚度不应小于3.5mm，不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。

检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。

7.2.2　挂件的数量、安装位置、尺寸应符合设计要求。

检验方法：检查进场验收记录或施工记录。

7.2.3　微晶玻璃幕墙装饰工程主体结构上的预埋件或后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力试验应符合设计要求。

检验方法：检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。

7.2.4　微晶玻璃幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与微晶玻璃板块的连接应符合设计要求，安装应牢固。

检验方法：手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。

7.2.5　金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录。

7.2.6　微晶玻璃幕墙的防雷装置应与主体结构防雷装置连接导通。

检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

7.2.7　微晶玻璃幕墙的防火材料、保温材料、防潮材料的设置应符合设计要求，填充应密实、均匀、厚薄一致。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录。

7.2.8　各种结构变形缝、墙角连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

7.2.9　微晶玻璃幕墙表面和板缝处理应符合设计要求。

检验方法：观察。

7.2.10　封闭型微晶玻璃幕墙的板缝注胶应饱满、连续、均匀、无气泡，板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

检验方法：观察；尺量检查；检查施工记录。

7.2.11　微晶玻璃幕墙应无渗漏。

检验方法：在易渗漏部位进行淋水检查。

# 7.3　一般项目

7.3.1　微晶玻璃装饰工程表面应平整、洁净、无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致，无明显色差，无明显修痕。

检验方法：观察。

7.3.2　微晶玻璃装饰工程的分缝应平直、洁净、接口严密、安装牢固。

检验方法：观察；手扳检查。

7.3.3　微晶玻璃板接缝应横平竖直、宽窄均匀；阴、阳角微晶玻璃板压向应正确，板边合缝应顺直；凹、凸线出墙厚度应一致，上、下口应平直。

检验方法：观察。

7.3.4　封闭型微晶玻璃幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

检验方法：观察。

7.3.5　微晶玻璃幕墙上的滴水线，流水坡向应正确、顺直。

检验方法：观察；用水平尺检查。

7.3.6　微晶玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表7.3.6的规定。

表7.3.6　微晶玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法

| 项 序 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 光面 | 麻面 |  |
| 1 | 幕墙垂直度 | 幕墙高度≤30m | 10 |  | 用经纬仪检查 |
|  |  | 30m＜幕墙高度≤60m | 15 |  |  |
|  |  | 60m＜幕墙高度≤90m | 20 |  |  |
|  |  | 幕墙高度≥90m | 25 |  |  |
| 2 | 幕墙水平度 |  | 3 |  | 水平仪 |
| 3 | 板材立面垂直度 |  | 3 |  | 水平仪 |
| 4 | 板材上沿水平度 |  | 2 |  | 1m水平尺和钢尺 |
| 5 | 相邻板材角错位 |  | 1 |  | 钢直尺 |
| 6 | 幕墙表面平整度 |  | 2 | 3 | 垂直检测尺 |
| 7 | 阳角方正 |  | 2 | 4 | 垂直检测尺 |
| 8 | 接缝直线度 |  | 3 | 4 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 9 | 接缝高低差 |  | 1 | —— | 钢直尺和塞尺 |
| 10 | 接缝宽度 |  | 1 | 2 | 钢直尺 |

# 8　保养与维修

8.0.1　工程竣工验收后，应制定幕墙的保养、维修计划与制度，定期进行幕墙的保养与维修。

8.0.2　应根据墙面积灰污染程度，确定清洗次数与周期，每2年至少应清洁一次。

8.0.3　在正常使用时，使用单位应每隔5年进行一次全面检查，重点是微晶玻璃板材、密封

条、硅酮密封胶及其他五金件等。

8.0.4　微晶玻璃幕墙检查与维修应按符合下列规定：

1　当发现螺栓松动时，应及时拧紧，当发现连接件锈蚀应除锈补漆或更换；

2　发现板材松动、破损时，应及时修补与更换；

3　发现硅酮密封胶或密封条脱落或损坏时，应及时修补与更换；

4　发现微晶玻璃幕墙构件和连接件损坏，或连接件与主体结构的锚固件松动或脱落时，应及时采取果断措施加固；

5　应定期检查微晶玻璃幕墙排水系统，当发现堵塞或不畅时，应及时疏通；

6　当五金件有脱落、损坏或功能障碍时，应进行修复和更换；

7　当遇到台风、地震、火灾等自然灾害时，灾后应对幕墙进行全面检查，并视损坏程度进行维修加固。

8.0.5　对幕墙进行保养与维修应符合下列安全规定：

1　不得在4级以上风力或大雨、大雪天气进行幕墙外侧检查、保养与维修作业；

2　检查、清洗、保养维修微晶玻璃幕墙时，所采用的机具设备应操作方便、安全可靠；

3　在微晶玻璃幕墙保养与维修作业中，凡属高处作业者应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定。

# 本规程用词说明

1　为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1　《建筑幕墙》GB T21086

2　《建筑设计防火规范》GB50016

3　《钢结构设计规范》GB500 17

4　《建筑防雷设计规范》GB50057

5　《砌体工程施工质量验收规范》GB50203

6　《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

7　《钢结构工程施工验收规范》GB 50205

8　《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

9　《 硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

10　《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776

11　《饰面石材用胶粘剂 》GB/T19766

12　《天然大理石建筑板材》GB24264

13　《民用建筑电气设计规范》JGJ16

14　《钢结构焊接技术规程》JGJ 81

15　《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145

16　《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160

17　《干挂饰面石材及其金属挂件 第2部分：金属挂件》JC830.2

18　《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》JC/T 1050

中国工程建设协会标准

# 微晶玻璃装饰工程技术规程

CECS×××:××××

# 条文说明

目　次

1　总 则	31

2　术语	32

3　基本规定	33

5  设计	34

5.1　一般规定	34

5.2　室内设计	34

5.3　室外设计	34

6  施工	35

6.1　一般规定	35

6.2　室内装饰施工	35

6.3  室外装饰施工..............................................................................................................37

7  工程验收	38

7.1　一般规定	38