CECS  xxx：2017

中国工程建设协会标准

四川星河建材有限公司

纤维增强覆面木基结构装配式房屋

技术规程

Technical specification for wood matrix composites structure based on glass fiber-enhanced cladding

（征求意见稿）

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2016年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2016]038号）的要求，规程编制组调查总结了我国轻型低层建筑工程实践经验，参考了国内外相关技术标准，进行了必要的理论研究和验证试验，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分12章，主要内容包括：总则、术语、材料、建筑、给排水、暖通、电气及防火设计、结构设计基本规定、楼盖、屋盖构造设计、剪力墙构造设计、轻型桁架构造设计、连接设计、地基与基础、施工与质量验收、防护与维修。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行本过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑标准设计研究院（地址：北京市海淀区首体南路主语国际5号楼7层；邮政编码：100048）。

主编单位：四川星河建材有限公司

参编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

成都七防集成房屋有限公司

四川火车头星河集团公司

四川周兴和实业有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1 总 则	1

2  术语、符号	2

2.2 符 号	5

3 材料	7

3.1结构构件材料	7

3.2 其它工程材料	9

4 建筑、给排水、暖通、电气及防火设计	10

4.1  建筑和建筑节能设计	10

4.2给排水设计	12

4.3暖通与电气	13

4.4 防火设计	13

5  结构设计基本规定	16

5.1 一般规定	16

5.2 结构构造设计的原则	19

5.3 结构体系和受力构件布置要求	20

5.4 受力构件构造设计允许指标	24

5.5 水平力分配以及地震作用效应规定	26

6  楼盖、屋盖构造设计	29

6.1  一般规定	29

6.2 构造节点要求	30

7  剪力墙构造设计	32

7.1 一般规定	32

7.2构造节点要求	34

8  轻型桁架构造设计	36

8.1 一般规定	36

8.2 构造节点要求	37

9  连接设计	38

9.1一般规定	38

10 地基与基础	39

10.1一般规定	39

10.2 地基基础	39

10.3 基础与上部结构连接构造	40

11  施工与质量验收	42

11.1 施工要求（搬运与安装）	42

11.2 质量验收规定	43

12 防护与维修	47

12.1 一般规定	47

12.2防护与维修	47

附录A木基板条材质等级	48

附录B 胶液和胶粘剂可操作时间和固化过程齡期曲线	50

附录C玻纤增强覆面规格板力学性能、弹性模量及试验方法	51

附录D胶粘剂力学性能以及试验方法	53

附录E 结构构件重量表	55

本规范用词用语说明	56

引用标准名录	57

附：条文说明	58

# 1 总 则

1.0.1  为满足低层居住建筑采用玻纤增强覆面木基复合轻型结构体系的应用需

求，贯彻执行国家的技术经济政策，促进建筑工业化和循环经济综合利用，达到

安全可靠、经济合理、技术先进、确保质量、方便施工，制定本规程。

条文说明：

1.0.1  一种新型的采用玻纤增强覆面木基复合轻型结构体系的诞生，为丰富房屋建筑新技术、新材料的应用起了很好的推动作用，采用木基条板用经改性加入一种核心母液并结合玻纤的胶凝材料进行胶合、覆面，通过粘结将结构构架和结构面板构件组合而成的新型房屋建筑体系。为符合建筑工程结构设计、施工、验收的基本原则、基本要求和基本方法，采用以概率理论为基础极限状态设计方法，结合可靠的工程经验以及必要的试验研究，按结构可靠度的分析手段，达到结构设计可靠度的规定，满足结构材料、设计构造、施工质量要求，使结构在设计使用年限内不致因材料的劣化而影响其安全或正常使用。开展试验研究、计算或综合分析以及汇总工程经验和评估研究成果，形成应用于低层居住建筑的技术规程。

1.0.2  本规程适用于玻纤增强覆面木基复合轻型结构3层及以下低层居住建筑的设计、施工及工程质量验收。其中包括总则；术语；材料；建筑、给排水、暖通和电气及建筑防火设计；结构设计基本规定；楼盖与屋盖设计；剪力墙设计；轻型桁架设计；连接设计；地基与基础；施工与质量验收；防护与维修。

1.0.3  玻纤增强覆面木基复合轻型结构低层居住建筑的设计、施工及工程质量验收除符合本规程的要求以外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

# 2  术语、符号

2.1.1  木基条板

新的或回收实木板、胶合板，尚未进行等级分类和处理的原料板材。

2.1.2  规格木基条板

木基板按规格尺寸切割，进行挑选去除表皮漆膜和污垢并按目测材质等级分类，经室内自然风干达到当地平衡含水率的板材。

2.1.3  中碱纤维丝

采用碱金属氧化物含量为11.9%-16.4%直径为  纤维丝，用于与胶凝材料结合形成增强覆面或加强胶粘的作用。

2.1.4  覆面规格结构板、屋盖面板

采用规格木基条板按制作构件的要求，以规定的平面尺寸和厚度进行组合拼接浸入胶液粘结成型，然后基板表面按规定的玻纤丝面密度均匀铺设并与胶凝材料结合，形成基板表面全封闭覆面层，形成结构构件的板材。

2.1.5  胶液

用于规格木基条板组合拼接，或与玻纤丝结合形成基板增强覆面，采用改性化合物掺加核心母液及配料组成的液态胶凝材料。

2.1.6  胶黏剂

用于组成构件或构件与构件之间连接胶合，采用改性化合物掺加核心母液及配料组成的胶状粘结材料。

2.1.7错缝粘接

沿长度方向组坯的各层规格木基条板，其厚度方向任何截面上只允许出现一个条板拼粘结缝，叠合错缝间距均不应小于5mm。

2.1.8 胶合接缝

指结构构件之间界面连接胶合的缝隙，应确保25mm±1mm界面胶合间隙，符合胶黏剂满嵌厚度的要求。

2.1.9 檩条梁

垂直胶合于各榀桁架上弦用于支承屋面板的受弯构件，采用符合等级标准的规格木基板条组坯叠层错缝拼接粘合而成，其表面必须采用玻纤复合覆面封闭。

2.1.10 屋架垂直支撑杆

在桁架间由受力杆件组成剪刀支撑，杆件两端分别胶合在相邻桁架上弦节点和下弦节点处，或者分别与上弦杆和下弦杆胶合，用于承担和传递房屋纵向水平力；确保受压弦杆平面外稳定性以及防止桁架平面外侧倾，杆件采用符合等级标准的规格木基板条组坯叠层错缝拼接粘合而成，其表面必须采用玻纤复合覆面封闭。

2.1.11轻型结构楼板、轻型结构墙板

由封边板、格栅板组成平面骨架，前后两面与覆面规格结构板胶合而成。

2.1.12封边板、格栅板

指组成轻型结构楼板以及轻型结构墙板中设置的骨架构件，采用符合等级标准的规格木基板条组坯叠层错缝拼接粘合而成，其表面必须采用玻纤复合覆面封闭，并与覆面规格结构板胶合承受板平面内抗拉、压以及形成楼面整体抗剪能力和板平面外抗弯和变形的平面骨架杆件。

2.1.13墙骨柱

轻型结构墙板竖向连接拼缝形成的竖向构件，由两侧墙板封边板共四层拼接粘合而成，承受压、拉作用，同时与覆面规格结构板胶合组成承重墙体。

2.1.14 构造轻型楼盖

按照构造设计法规定，采用轻型结构楼板拼接而成，用以承受竖向荷载和传递水平作用。

2.1.15 构造轻型剪力墙

按照构造设计法规定，采用轻型结构墙板与拼接墙骨柱组合形成承重墙体。

。

2.1.16 轻型桁架

按构造或设计要求，采用符合等级标准的规格木基条板在放样模具内组坯叠层错缝拼接粘合形成桁架骨架，杆件采用玻纤复合覆面封闭，节点表面加强玻纤包覆，用于轻型屋盖体系受力结构。

2.1.17玻纤增强覆面木基复合轻型结构

采用在工厂复合成型玻纤增强覆面规格木基板生产的轻型结构楼板、轻型结构墙板以及轻型桁架、屋盖面板等受力成品构件运至现场经组合装配胶合连接固定构成的楼、屋盖以及剪力墙结构受力体系。

2.1.18 房屋（建筑）高度

从室外地面至平屋面檐口处或坡屋面顶高一半处的高度。

2.1.19 低层居住建筑

指建筑高度不超过10.8m，楼层数≤3层且层高不大于3.6m，用于居住的房屋建筑。

2.1.20 构造设计法

按规定布置的结构构件并结合可靠的构造措施来达到结构抗侧力设计要求，满足结构、构件连接可靠安全和适用的设计方法。

2.1.21 标识

具有材料、构件等产品的产地、生产企业、质量等级、规格编号、执行标准和认证机构

等内容的标记或标签图案。

2.1.22 检验批

按同一生产建造条件或者按规定方式汇总或划分，由一定数量样本或对象组成的检验体。

2.1.23 批次

在规定的检验批范围内，由于原材料、制作、进场时间不同，或制作、生产的批次不同

而划分的检验范围。

2.1.24 进场验收

对进场的材料、构件等按相关的标准要求进行检验，以对其质量是否合格做出认定。

2.1.25见证取样送检

在监理单位或建设单位到场监督下，由施工单位持证送检员现场取样，送至具备相应资质的检测机构进行检验的过程。

## 2.2 符 号

KP——公式计算精确性影响系数；

KA——尺寸误差影响系数；

KQ——构件材料强度折减系数；

KQ1——生产工艺原料缺陷影响系数；

KQ2——基板干燥缺陷影响系数；

KQ3——长期受荷徐变强度折减系数；

KQ4——尺寸不同影响系数；

γo —— 结构重要性系数；

S —— 承载力极限状态荷载效应设计值；

R —— 结构构件承载力设计值；

SE —— 抗震设计极限状态荷载效应设计值；

RE ——地震作用时结构构件承载力设计值；

γRE—— 承载力抗震调整系数,体现强剪弱弯原则；

Sdc—— 正常使用极限状态荷载效应设计值；

C —— 结构构件按正常使用要求规定的变形限值；

ω——按正常使用极限状态荷载效应组合与桁架模型分析计算得到桁架以

及其杆件的变形；

[ω]——桁架以及其杆件的变形限值；

Nr ——板边杆件的轴向压力或拉力设计值 （kN）；

B0 ——楼、屋盖平面内板边杆件中心轴线之间平行于荷载方向的间距（m）；

b —— 沿平行于荷载方向的开孔长度尺寸（m）；

M1——楼、屋盖平面内全长的弯矩设计值（kN·m）；

按简支时M1 = W L2 / 8

M2——楼、屋盖平面内开孔长度的弯矩设计值（kN·m）；

按简支时M2 = W a2/ 8

W ——作用于楼、屋盖的侧向水平均布荷载设计值（kN/m）；

a —— 沿垂直于荷载方向的开孔长度尺寸（m）；

L —— 垂直于荷载方向楼、屋盖长度（m）；

g、q——桁架上弦杆作用的均布恒载、活载（或雪载）设计值；

l——杆件的计算长度杆件的计算长度。

条文说明：本章所列术语和符号参造国家现行标准《工程结构设计基本术语和通用符号》GBJ132和《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T 50083的规定并结合本材料和结构构件特点增加了相关内容。

# 3 材料

## 3.1结构构件材料

3.1.1木基板（条）用材分为实木和胶合木两种材质，应对两种材质的木基板（条）分别按目测材质等级进行分类，挑选去除表皮漆膜和污垢后按规格尺寸切割并经室内自然风干达到当地平衡含水率，符合玻纤增强覆面木基复合轻型结构用规格材质的要求。

3.1.2木基板（条）用材采用目测法进行分级，分级选材应符合本规程附录Ａ的规定。

3.1.3 用于制作覆面规格木基板的专用胶液应按照产品配方、工作活性和时效要求进行制作生产，基板组合拼接浸入胶液、玻纤覆面必须按制作工序严格实施。基板间胶液层、覆面层厚度以及成型的覆面规格木基板厚度、平面尺寸等必须达到产品标准的要求。

3.1.4 结构构件粘接用胶粘剂应严格控制产品质量，确保粘接及耐久性能的稳定。

3.1.5 胶液和胶粘剂的可操作时间以及固化齡期应符合本规程附录B的规定。

3.1.6辅助衬垫用木制材料应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的规定；辅助连接固定用金属螺栓材料应符合现行国家标准《六角头螺栓——A和B级》GB/T 5782、《六角头螺栓——C级》GB/T 5780的规定；辅助连接固定用钉材料应符合现行国家标准《紧固件机械性能》GB/T 3098的规定。辅助连接固定的金属连接件应进行防腐和封装处理。

3.1.7 钢筋混凝土基础以及刚性混凝土基础的钢筋、混凝土性能指标应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定；混凝土强度等级不应低于C20；基底混凝土垫层的强度等级宜为C10。

条文说明：

3.1.1～3.15 依据我国对承重用木材的材质分类要求，结合用于制作覆面规格木基板的工艺要求和生产与工程实践提出要求。对于采用回收木材按目测材质等级分类制作的规格材，由于其实际机械强度和性能损伤的不确定性，宜选择在搁栅、檩条和小跨度桁架中使用，不宜用于露天结构。应在生产过程中确保规格基板制作的质量稳定有效控制人为误差。

由于该承重用结构构件通过玻纤覆面胶合规格木基板与专用胶粘剂粘接制作，其受力、变形以及破坏形式具有复合材料的特征，显然不能采用单一材料的性能指标进行复合材料应用分析，众所周知我国制定了《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068，采用了以概率论为基础的极限状态的设计方法，考虑到结构构件材料强度与试件材料强度有明显的差异性，本结构材料体系为符合设计方法的要求，需要进行大量的系统调研、实测和试验数据，有效获得和评估覆面规格材、组成的受力构件及其连接的基本性能和材料力学指标。针对其在结构中的受力特点和试验数据统计的需要，基于统计学理论对离群值的判断处理和回归分析的有关规定，进行材料试件的分类数量统计，满足对强度等性能的概率分布逼近正态性的假设。由于对试件的选材、制作及试验所需费用较大，试验周期长，试件数量过少或过多显然都是不适合的。需要充分估计试件制作本身的变异性和保证其代表性，并在数量上达到研究和统计试验结果数据满足置信区间分布的统计要求。

为了获得不同组合和厚度覆面规格木基材料强度及弹性模量的标准特征值，参照国家标准《木材物理力学试验方法GB1927～1943、《木结构试验方法标准方法》GB 50329、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657 的试验方法，编制组组织了上海、北京等五家科研及材料检测机构进行了结构构件材料的不同规格种类包括拉、圧、弯、剪、局部承压以及连接性能、抗冻、耐久等近4000个小件试样，共计5458组数据的测试，尝试统计其变异性的影响和汇总分析，按照试验的显著性水平率α=0.05，材料强度与频数服从正态分布，以概率分布的5%分位值统计，计算获得小件试样强度标准特征值：

fk = μf—1.645σf

设计值f的确定参照国内外研究成果，考虑其木基复合和受力变形及破坏的特征，尝试按以下方式进行计算：

f =（KP· KA·KQ·fk）/ γR

其中 γR——抗力分项系数，按受弯γR =1.60；受拉γR =1.95；受压γR =1.45；受剪γR =1.50

KP——公式计算精确性影响系数 取：受弯1.0；受拉1.0；受压1.0；受剪0.97

KA——尺寸误差影响系数   取：受弯0.94；受拉0.96；受压0.96；受剪0.96

KQ——构件材料强度折减系数 取：受弯0.36；受拉0.26；受压0.58；受剪0.31

KQ = KQ1·KQ2·KQ3·KQ4

KQ1——生产工艺原料缺陷影响系数

KQ2——基板干燥缺陷影响系数

KQ3——长期受荷徐变强度折减系数

KQ4——尺寸不同影响系数

通过试验分析、生产考察、工程经验统计，经研究及计算汇总：

f = fk ·K

K的取值：受弯0.21；受拉0.13；受压0.39；受剪0.19

弹性模量的取值修正原则一是按实木基板和胶合木基板确定其设计值；二是考虑使用湿木基材的变形比干木基材大，宜取值降低10%。

以上各类影响及折减系数随着生产工艺水平的提升，工程应用经验的不断丰富以及试验研究的不断深入等因素，并在行业内进一步广泛征求意见的基础上进行调整修正。经系数修正后相关性能指标设计值详见本规程附录C和附录D。

## 3.2 其它工程材料

3.2.1 建筑节能工程使用的材料、设备以及保温系统应符合现行国家相关产品和应用技术标准的规定。

3.2.2在正常使用年限内，屋面及露台的防水面层材料应具备承担荷载的作用，并且与玻纤胶液覆面结构层的相容性和耐久性应得到保证。

3.2.3 用于墙体、楼盖空腔内的吸声材料，应按现行国家标准《声学 混响室吸声测量》GB/T 0247要求进行测试，并在250Hz至2000Hz频率范围的降噪系数应不小于0.80。

# 4 建筑、给排水、暖通、电气及防火设计

## 4.1  建筑和建筑节能设计

4.1.1 本规程建筑类型和建筑构造适用于三层及三层以下，每层建筑面积不宜超过500m2的独立和联排居住建筑、低层小型商业建筑、旅馆和度假小型旅游建筑、居住庭院以及小景观建筑等。

条文说明：

目前该结构构件的应用处于推广初期，结合结构设计的要求，在建筑体型和平面上尽可能均衡一致，控制楼层面积，避免错越层、大空间、悬挑等布置，除非特殊要求一般不设防火分区。

4.1.2 建筑套内空间设计，窗台、护栏、台阶以及楼梯间等设置和尺度要求按照《民用建筑设计通则》GB 50352、《住宅设计规范》GB50096执行。

4.1.3 建筑外墙外、内侧装修以及楼地面、屋面层一般做法：

图4.1.3-1 外墙内、外表面一般做法               图4.1.3-2 地面一般做法

图4.1.3-3 坡屋面一般做法

4.1.4 住宅卧室或书房以及起居室（厅）的允许噪声等级（A声级）应分别不超过白天：45dB、50dB；夜间：35 dB、40dB。其外墙、外窗、分户墙、分户楼板、外窗、户（套）门、分室墙的空气生隔声量以及分户楼板撞击声隔声量均应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118相关条文的规定。

条文说明：

4.1.4随着经济水平的提高，人们对提高包括声环境在内的生活环境质量的要

求不断提高，人们的噪声容忍度也不断下降。为了能够适应我国社会经济的发

展水平、建筑声学技术的发展水平，满足人们对民用建筑的声学要求。《民用建

筑隔声设计规范》GB 50118对规范的适应范围、噪声声级的具体执行标准值、

测量方法均做出了明确的规定，内容详实具体可操作性强。

4.1.5 建筑室内计算温度冬季、夏季卧室和起居室分别为18℃和26℃；

4.1.6 建筑平、立面不宜内收外突过多，外表面宜采用浅色饰面材料，其体形系数应满足建筑各气候区居住建筑节能设计标准的规定。

4.1.7 建筑围护结构的热工性能参数应符合建筑各气候区居住建筑节能设计标准的要求。

4.1.8 建筑外窗的窗墙面积比以及遮阳系数应符合国家现行建筑各气候区居住建筑节能设计标准的要求。

4.1.9 建筑的体形或围护结构热工性能不能全部符合4.1.5条、4.1.6条和4.1.7条规定时，应按照国家现行建筑各气候区居住建筑节能设计标准的要求进行权衡分析判断。

条文说明：

4.1.9  我国幅员辽阔，地形复杂。由于地理纬度、地势等条件的不同，各地气候相差悬殊。因此针对不同的气候条件，各地建筑的节能设计都有对应不同的做法。炎热地区的建筑需要遮阳、隔热和通风，以防室内过热；寒冷地区的建筑则要防寒和保温，让更多的阳光进入室内。为了明确建筑和气候两者的科学关系，《民用建筑设计通则》GB  50352将全国划分为了7个主气候区，20个子气候区，并对各个子气候区的建筑设计提出了不同的要求。应按现行国家标准：《民用建筑热工设计规范》GB  50176、《公共建筑节能设计标准》GB  50189；以及行业标准：《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ  26；《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134；《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ  75；等规定执行，并满足全国各省市根据所在气候区制定的地方节能标准的要求。

玻纤增强覆面木基复合轻型墙、楼板的热工指标见下表：

| 构件类型 | 厚度（mm） | 热阻值(m2·K/W) |
| --- | --- | --- |
| 轻型墙体 | 156 | 2.10 |
| 轻型楼板 | 156 | 2.10 |
| `屋面板 | 20 | 0.11 |

## 4.2给排水设计

4.2.1 居住建筑的生活给水系统和生活热水系统的水质和生活杂用水系统的水质均应符合使用要求。

4.2.2生活饮用水供水设施和管道的设置应保证二次供水的使用要求。供水管道、阀门和配件应符合耐腐蚀和耐压的要求。套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa，入户管的给水压力不应大于0.35MPa。

4.2.3. 住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。排水管道不得穿越卧室。开孔孔边应密封处理，墙板和楼板均不允许开槽布管。开孔尺寸及位置应征得结构认可。

4.2.4 设有淋浴器和洗衣机的部位应设置地漏，其水封深度不得小于50mm。构造内无存水弯的卫生器具与生活排水管道连接时，在排水口以下应设存水弯，其水封深度不得小于50mm，排水管道造成楼板开孔较大时应进行结构加强并确保孔边封堵密实。

## 4.3暖通与电气

4.3.1 分体空气调节器的室外机应放置在空气流动通畅且避免进风与排风气流发生短路的室外空间。应确保室外机的位置方便维修操作以及采取有效措施降低设备运行中对周围环境造成的热和噪声污染。

4.3.2采用室内自然通风时，浴室、厕所以及洗衣房可自由开启的净通风面积应不小地板面积的4%，当大于0.15m2可按0.15m2取值；卧室、起居室、厨房等其它居住房间的自由开启的净通风面积应不小地板面积的4%，当大于0.5m2可按0.5m2取值。

4.3.3 浴室、厕所以及洗衣房等潮湿房间宜设置机械排风，当采用间断或持续运行时，排风量分别不应小于100m3/h和35 m3/h。

4.3.4 当室内装有空气燃烧运行设备，应确保居室空间的空气量平衡。

4.3.5 建筑室内的空调冷热管道应进行绝热处理，防止凝结水汽的凝结侵蚀。

4.3.6电气线路的选材、配线应与住宅用电负荷相适应，并应符合安全和防火要求。

4.3.7配电系统的接地方式应可靠，并应进行总等电位联结。

4.3.8每栋居住建筑应设置电源总断路器，总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。

4.3.9 住宅套内的电源插座与照明，应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。

4.3.10应采用提高建筑用电能效的配电技术和用电产品。

## 4.4 防火设计

4.4.1 除符合国家、行业、地方房屋建筑与构件防火规定外, 玻纤增强覆面木基复合建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1玻纤增强覆面木基复合建筑构件的燃烧性能和耐火极限

| 构件名称 | 燃烧性能 | 耐火极限（h） |
| --- | --- | --- |
| 承重的墙、柱、梁 | 难燃体 | 1.00 |
| 分户墙、楼梯间墙 | 难燃体 | 1.00 |
| 楼板 | 难燃体 | 1.00 |
| 非承重外墙 | 难燃体 | 0.75 |
| 疏散走道两侧墙 | 难燃体 | 0.75 |
| 房间隔墙 | 难燃体 | 0.50 |
| 屋面承重构件 | 难燃体 | 0.50 |
| 疏散楼梯 | 难燃体 | 0.50 |
| 吊顶 | 难燃体 | 0.25 |
| 注：除屋面防水层及围护用非承重构件外，其它部分均应达到难燃体且耐火极限不小于0.50h。当一栋建筑有多个不同高度屋面时，除最高的屋面满足上述规定外，其它屋面承重构件的耐火极限提高至不应低于1.00h。 |  |  |

条文说明：

4.4.1  对于轻木结构住宅在2层及以下的建筑面积不大于600m2且防火分区长度小于60m，可按四级耐火等级设计，本规程的建筑考虑其居住使用和三层高度，，参考其它建筑的相关规定，适当提高一些指标并制定本条文。对于同一建筑具有不同高度的屋面，考虑较低部分屋面火灾蔓延可能，则提出较低屋面承重构件的耐火极限提高至不应低于1.00h。从玻纤增强覆面木基复合材料以及组成构件的耐火性能来看，其耐火等级优于轻木结构，因此其3层建筑是能够达到防火安全。

4.4.2玻纤增强覆面木基复合轻型低层居住建筑的每层最大允许长度从底层至三层分别为100m、80m、60m。当建筑内设有自动灭火系统时，每层最大允许长度允许延长1倍。

条文说明：

4.4.2  按不设防火墙并且每层建筑面积不超过500m2来设置本条规定。

4.4.3 建筑内安全疏散距离应符合下列规定：

1）直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离：当房间疏散门在位于两个楼梯间之间的不应大于25m；当房间疏散门在位于袋形走道两侧或尽端的不应大于16m。

2）直接通向疏散走道的房间疏散门至最近非封闭楼梯间的距离：当房间疏散门在位于两个安全出口之间的不应大于20m；当房间疏散门在位于袋形走道两侧或尽端的不应大于14m。

3）首层若设有楼梯间，应将直通室外的安全出口设置在离楼梯间不大于15m处或采取扩大楼梯间的面积。

4）房间内任意一点至该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离不应大于16m。

5）建筑内全部设置自动喷水系统时，安全疏散距离可按本条规定增加25%。

条文说明：

4.4.3虽然规定了每层的建筑面积，但在水平方向控制火灾的蔓延和逃生疏散要求，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中四级耐火等级建筑的疏散设计要求。

4.4.4 当建筑内设有辅助连接木结构构件、钢结构构件时，应满足国家现行相关防火设计的规定。

# 5  结构设计基本规定

## 5.1 一般规定

5.1.1  本规程采用的设计基准期为50年，在规定的设计使用年限其结构应具有足够的可靠度。

条文说明：

5.1.1  设计使用年限是指设计规定的结构或结构构件不需要进行大修即可按其预定的目的使用的期限，按照设计使用年限的分类要求，见下表：

设计使用年限分类表

| 类别 | 设计使用年限 | 注 解 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 临时性结构 |
| 2 | 25 | 易于替换的结构构件 |
| 3 | 50 | 普通房屋和一般构筑物结构 |
| 4 | 100年及以上 | 纪念性建筑物、特别重要建筑结构 |

本规程的居住建筑构造按第3类别进行设计。

5.1.2  本规程的结构应按一般建筑物类别，安全等级属破坏后果严重二级进行设计。结构系统组成的各类结构构件安全等级宜与整个结构的安全等级相同。

条文说明：

5.1.2  根据建筑结构破坏后果的性态严重程度，见下表采取不同的安全等级：

建筑结构的安全等级

| 安全等级 | 设计使用年限 | 建筑物类别 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 很严重 | 重要的建筑 |
| 二级 | 严重 | 一般的建筑 |
| 三级 | 不严重 | 次要的建筑 |

本规程构造设计涉及的住宅建筑属二级安全等级，部分结构构件可根据在实际结构中的重要程度适当调整，但不应低于三级。

5.1.3  玻纤增强覆面木基复合轻型结构采用概率论为基础的极限状态设计法进行竖向、水平以及其它荷载最不利效应组合作用下的结构设计。

条文说明：

5.1.3  本规程结构设计原则系根据国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068制定。

玻纤增强覆面木基复合轻型结构体系应考虑永久荷载、可变荷载、施工荷载、地震作用等荷载作用，按承载力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载效应组合，取对结构构件产生最不利效应的组合进行承载力和变形验算。其中活荷载作用形式为等效均布荷载，具体不同部位的活荷载标准值及组合系数按《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定取值。活荷载按可变荷载使用年限调整系数γLi的效应设计的要求，楼面和屋面活荷载使用年限调整系数为1.0，雪荷载和风荷载按设计使用年限重现期50年的规定确定基本雪压和基本风压。

居住建筑楼面活荷载标准值和组合系数

| 项次 | 部 位 | 标准值 (kN/m2) | 组合值系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧室、客厅 | 2.0 | 0.7 |
| 2 | 厨房 /卫生间 | 2.0 / 2.5 | 0.7 |
| 3 | 楼梯、走廊 | 2.0 | 0.7 |
| 4 | 上人屋面 / 非上人屋面 | 2.0 / 0.5 | 0.7 |
| 5 | 阳台 | 2.5 | 0.7 |

注：1、本表适用于普通居住建筑一般使用条件。

2、 第3项楼梯采用踏步平板，应同时按集中荷载1.5kN进行验算。

3、本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。

4、对于屋面板、檩条梁、悬挑雨蓬等施工或检修集中荷载标准值不应小于1.0kN。悬挑雨蓬应沿板宽每隔1.0m设置一个集中荷载进行承载力验算，倾覆验算应沿板宽每隔2.5m～3.0 m设置一个集中荷载。

5、屋面设置栏杆时，栏杆顶部的水平活荷载标准值应取1.0kN/m进行验算。

6、以上所注的各条款荷载组合值系数均取0.7。

5.1.4  承载力极限状态设计结构重要性系数γo以及抗震设计极限状态结构构件承载力抗震调整系数γRE可按表4.1.3取值。

表4.1.3 承载力调整系数

| 构件名称 | γo | γRE |
| --- | --- | --- |
| 柱、梁 | 1.0 | 0.80 |
| 剪力墙及其它构件 偏拉、受剪 | 1.0 | 0.85 |

条文说明：

5.1.4  对于承载力极限状态设计，结构构件承载力与荷载效应组合，采用以下公式：

γo S ≤ R

式中：γo —— 结构重要性系数

S —— 承载力极限状态荷载效应设计值

R —— 结构构件承载力设计值

对于抗震极限状态设计，结构构件承载力与荷载效应组合，采用以下公式：

SE  ≤ RE  / γRE

式中：   SE —— 抗震设计极限状态荷载效应设计值

RE ——地震作用时结构构件承载力设计值

γRE—— 承载力抗震调整系数,体现强剪弱弯原则

对于正常使用极限状态设计，结构构件变形与荷载效应组合，采用以下公式：

S ≤ C

式中：  S —— 正常使用极限状态荷载效应设计值

C —— 结构构件按正常使用要求规定的变形限值

5.1.5  玻纤增强覆面木基复合轻型结构的受力和位移可按弹性方法分析验算。其水平层间位移不得超过对应楼层结构层高的1/250；对有挑廊、阳台等悬挑结构构件，应考虑其对主体结构的不利影响，应对结构整体抗倾覆和支撑局部承压承载力进行验算。

条文说明：

5.1.5由于增强覆面木基复合轻型结构受力比较复杂，边界约束和性能影响因素较多，其本构关系还在不断研发中，所以控制建筑结构整体变形和附属结构对主体的不利影响以及一些容易忽视的局部承压破坏，作为基本要求的规定是非常有必要的。对挑廊、阳台等悬挑结构应控制其悬挑长度，若超出本规程的构造规定须进行验算，当悬挑不小于2m，8度抗震设防应考虑竖向地震作用。

5.1.6 对于附着在结构主体上的非结构构件，应进行连接抗震和抗风设计。

条文说明：

5.1.6  非结构构件包括自承重围护墙、内隔墙、装饰幕墙、设备及管线支架、墙体保温及粘或挂装饰面等，其相关验算及调整系数可按相关标准规定执行。

## 5.2 结构构造设计的原则

5.2.1  确保结构用木基材、规格木基条板、覆面规格结构板以及其增强覆面材料、

粘结覆面胶液以及胶合连接用胶黏剂等应满足相关材性等级和物理力学性能指

标的要求。

条文说明：

5.2.1受力结构组成材料的性能是确保结构承载力和变形达到安全适用的重要前

提，应严格控制其性能指标达标率以及稳定性，保证工程结构具有规定的可靠度。

5.2.2  构造设计法规定的结构和构件应按本规程规定要求进行布置，相应的构造

措施到位，满足承载力、变形和达到结构承重及抗侧力要求，符合构件安全和经

济适用的要求。

条文说明：

5.2.2  本规程的结构和构件均按规定的荷载和作用力进行了试验并按极限状态设计法进行理论对比分析计算，实际工程项目的房屋类别、规模，布置要求以及抗震设防等完全符合本规程相关条文的规定，严格按照本规程对构件和连接节点的构造要求进行设计，并按实际工况进行必要的补充验算，构造设计的安全度是有保障的。

5.2.3  结构抗侧力剪力墙应与顶板、底板可靠加强连接，以抵抗作用于墙体上风荷载以及往复地震作用下的位移和变形。

条文说明：

5.2.3  受力剪力墙与楼板连接节点应与墙体的承载力和刚度相适应，且连接节点的承载力应大于墙的承载力，应避免在反复水平荷载作用下，造成抗侧力和刚度的退化现象，对于装配式结构连接构造尤为重要。

5.2.4  确保结构耐久性达到建筑预期的使用年限要求，并同时符合防火、节能、隔声等适用性要求。

条文说明：

5.2.4  结构耐久性的要求是要求组成受力构件的材料应符合耐候、抗冻等指标的要求，不应受环境的影响造成其力学性能指标的退化形成安全隐患，使得房屋不能满足使用年限的要求。

## 5.3 结构体系和受力构件布置要求

5.3.1  采用构造设计法进行结构体系的抗侧力设计其设计使用年限为50年内

（含50年），安全等级宜为二级，部分构件最低不得低于三级，结构和围护构件

应根据其受力特点采用符合等级要求的覆面规格结构板在工厂制作完成，不宜与

其它类型材料混合制作构件或采用不同类型材质的结构构件组合装配建造。

条文说明：

5.3.1  一般民用建筑的设计使用年限及安全等级均在本条规定的范围内，有关设计使用年限以及安全等级的规定详见5.1.1条和5.1.2条及条文说明。玻纤增强覆面规格木基板的等级分类与其制作构件的受力形式有关。应采用达到设计使用年限的结构可靠度所必须的材料和构件制作，并且生产过程符合质量控制要求。对于本条规定不宜采用其它类型材料制作的结构构件混合建造是由于采用型钢、钢筋混凝土等其它结构材料与本规程定义的构件混合，对抗侧力刚度以及节点连接等方面对结构体系产生的影响本规程构造设计中未予考虑，因此不属于本规程的应用范围。若实际需混合应用必须按工程设计法进行抗侧力验算和构件连接等设计、测试。

5.3.2  房屋每层面积不宜超过500m2，层数不应超过3层且楼层最高不应大于3.6m。当结构体系抗震设防烈度为6或7度，设计基本地震加速度值为 0.10g时，房屋的高宽比不应大于1.2；当结构体系抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为 0.15g以及结体系抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为 0.20g时，房屋的高宽比不应大于1.0。

条文说明：

5.3.2  控制楼层面积、层高、高宽比以及地震加速度，为构造设计限制条件；若超出本条规定范围应按实际情况按工程设计法进行具体设计和验算。我国抗震设防区各县级及县级以上城镇中心地区的建筑工程抗震设计时所采用的抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和所属的设计地震分组可参见国家标准GB18306《中国地震动参数区划图》采纳。

5.3.3  构造设计法设计规定的建筑构造以及结构受力构件布置要求：

1）建筑抗侧力结构包括墙体、楼盖、屋盖等结构构造以及相互之间的连接应满足本规程相关章节条文的要求和规定；

2）结构体系平面形状宜简单、规则、对称，减少偏心避免扭转效应的影响；平面刚度和承载力应分布均匀，不得出现楼板开大洞、平面较大内凹或外凸以及局部跃层等不规则布置；

3）结构竖向布置宜均匀规则，不应有过大的外挑和内收，侧向刚度应自下而上由大至小逐渐均匀变化，不允许剪力墙开大洞或洞口高度跨越楼层，竖向抗侧力构件应上下连续对齐；

4）当房屋设有穿越结构墙体、楼盖和屋盖的直通风道烟囱等设施时，形成结构局部刚度缺失以及连接的整体性和可靠性弱化，应针对性采取加强结点构造措施，确保结构构件之间刚度的连续性和可靠连接，避免因部分结构和构件被削弱而发生破坏，导致整个结构失稳或丧失承载能力。

5）由轻型结构楼板拼接而成的楼盖的边框梁应连续设置，屋盖的外围边框应采用檩条梁连续设置。边框不应采用楼盖的覆面板、屋盖面板代替边梁来传递平面轴力而丧失连续性。传递轴力的边梁及连接节点应进行承载力验算。

6）支撑屋盖桁架必须与剪力墙的墙骨柱相连接，其连接节点应验算抗拉、压承载力。

条文说明：

5.3.3  必须充分重视建筑构造措施以及受力构件的合理布置，使结构体系具备合理均衡的刚度、必要的形变和耗能能力，构件之间可靠的连接和合理连续的荷载传递途径，达到构造设计的结构抗力可控的目的。

5.3.4  按构造设计法设计时对受力构件的尺寸、位置和规则性的具体要求：

1）平面结构中承担竖向荷载作用的屋盖及楼盖等承重结构平面投影的净跨

不宜大于12.0m；其中屋盖桁架间距不宜大于5.0m；搁置屋面板的檩条梁间距不宜大于1.2m；

2）轻型楼板沿跨度方向以及受力墙体沿长度方向设置的格栅之间的间距不宜大于750mm，墙面、屋面和楼面覆板的最小厚度宜控制在20mm，不能满足厚度要求时应进行受力验算；

3）同层楼盖之间错层高度不宜超过楼盖内格栅高度；

4）楼盖或屋盖的开洞面积不宜超过该平面竖向支撑墙体所围面积的30%，开洞设置梯板除外；

5）开洞造成楼板跨度方向楼板缺失不宜超过跨度垂直方向洞口范围内楼板平均跨度的50%与3.5m，且两者取小值；

6）房屋楼盖各层楼板周边以及宜搁置在连续构造剪力墙上；单层房屋平面有局部两侧构造剪力墙随盖板一起伸出不宜超过1.8m；二、三层房屋的楼层以及顶层，其平面局部随两侧剪力墙与楼板、盖板一起伸出不宜超过1.8m，满足上述构造要求的剪力墙伸出外端可不设封边剪力墙，详见图4.3.3-6所示；

图4.3.3-6 房屋主体结构楼板伸出示意

7）房屋上部楼层构造剪力墙从主体结构向外挑出或收进的长度不应超过1.2m或不大于该层楼盖厚度的4倍；

8）受力剪力墙门窗洞口之间墙肢长度以及墙端部（包括阴阳角）到洞口边墙肢长度均不宜小于600mm以及该墙肢净高1/4两者取大值，内隔墙等非结构墙体也宜参照设置。不能满足上述规定的墙肢应进一步采取加强措施；

9）受力剪力墙楼层单个墙肢长度不应超过2.4m，最小长度宜≥0.6m；平面同一轴线上的相邻墙肢中心间距应控制在≤7.6m；同一平面轴线上的各段墙肢中个别墙肢错位偏离距离不应超过1.2m；

10）四边封边轻型结构楼板单元的长宽比不宜大于4；

11）剪力墙沿楼层平面轴线不连续时，墙肢尽端至其轴线延伸到最近垂直相交剪力墙的距离不宜超过2.4m，且应通过设置连梁连接剪力墙；

12）剪力墙墙肢的高宽比不宜大于3.5:1

13）房屋屋面坡度不宜小于1:12，且不宜大于1:1；

14）纵墙和橫墙上檐口悬挑长度分别不应大于1.2m和0.4m。

15）由剪力墙所围平面的相邻平行剪力墙横向间距不应超过其对应相邻纵向平行剪力墙间距的2.5倍；

16）相邻楼层上下对应的剪力墙墙肢沿轴线中心间距不应偏离超过600mm；

条文说明：

5.3.4本规程构造设计法针对建筑面积的体量不大以及体型、平面布置规则简单的住宅房屋。因此通过对已建类似轻木结构建筑的考察，参考其结构布置和构件型式要求，然后对结构用玻纤增强覆面规格木基板以及制作的构件、连接节点进行对比试验和验证，以达到一般木结构的受力指标作为底线，然后通过设计计算和总结，得到满足构造设计的受力构件尺寸、位置和规则性具体要求。在本条款限定的构造条件下，即便不进行结构抗侧力具体验算，采用本规程推荐的构造设计法也能保证其安全性。而对超出本规程相关条文的限定范围或采用混合结构体系以及构件布置复杂和规模超标的建筑，应参考本规程的构造要求并按工程设计法进行极限承载力和变形验算，确保房屋结构的安全和适用性。

本条款的要求和规定，是基于采用构造设计法的对受力构件的尺寸、位置和规则性的具体要求，保证其受力墙体具有一定的侧向刚度和剪切变形为主，超过墙肢高宽比限值，墙肢结构表现接近于悬臂梁。构件受力应连续，不出现太大偏心和扭转不规则效应；若超出相关控制指标，应进行水平、竖向荷载作用的验算并加强相应部位的构造措施。

5.3.6  轻型玻纤增强覆面木基复合结构应进行竖向荷载与其它荷载最不利组合作用下的受力构件的设计。

条文说明：

5.3.6  由于建筑竖向荷载的大小和分布差异较大，从结构安全角度，虽然结构布置满足抗侧力构造设计法的设计要求，对于竖向荷载作用仍应进行必要的结构设计。竖向荷载的传递路线：楼、屋盖将竖向荷载（永久荷载和可变荷载）传递到墙骨柱，再传递到基础。

## 5.4 受力构件构造设计允许指标

5.4.1  构造设计受弯构件的挠度应符合表5.4.1规定的限值：

表5.4.1受弯构件在计算跨度下的挠度限值

| 构件类型 |  | 挠度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼盖轻型结构楼板 |  | ｌ/250（组合作用） | ｌ/300（仅活载作用） |
| 屋盖檩条梁 |  | ｌ≤3.5m:ｌ/200 | ｌ＞3.5m:ｌ/250 |
| 墙骨柱 | 双面柔性面板 | ｌ/250 |  |
|  | 砖石刚性贴面 | ｌ/360 |  |
| 吊顶中受弯杆件 |  | ｌ/360 |  |

注：表中ｌ为受弯构件的计算跨度。

5.4.2  构造设计受压构件的长细比应符合表5.4.2规定的限值：

表5.4.2受压构件的长细比限值

| 构件类型 | 长细比限值 |
| --- | --- |
| 结构中主要受压构件 （桁架弦杆、竖杆和斜杆；墙骨柱） | 120 |
| 结构一般受压构件 | 150 |
| 支撑 | 200 |

5.4.3  构造设计轻型桁架的变形应符合表4.4.3规定的限值：

图5.4.3 轻型桁架几何尺寸取值示意图

表5.4.3轻型桁架的变形限值

| 竖向变形部位 |  |  | 屋盖桁架 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许 变形 限值 [ω] | 上弦杆节间注 |  | S/180 |
|  | 下弦杆节间注 |  | S/360 |
|  | 下弦杆悬臂段 |  | A/120 |
|  | 下弦节点或节间 最大竖向变形 |  | L/180 |
|  |  |  | L/360仅恒载作用 |
|  | 桁架下有吊顶时，节点或节间最大挠度 | 灰泥或石膏板吊顶 | L/360仅活载作用 |
|  |  | 其它吊顶 | L/240仅活载作用 |
|  |  | 无吊顶 | L/240仅活载作用 |
| 水平 允许 变形 限值 | 铰支座处 |  | 25mm |

注：上弦、下弦节间变形指相对于节端的局部变形，s取所计算变形处节间几何尺寸。

桁架极其杆件的变形验算见下式：

ω≤[ω]

式中：    ω——按正常使用极限状态荷载效应组合与桁架模型分析计算得到桁架以及其杆件的变形；

[ω]——桁架以及其杆件的变形限值（表5.4.3）

## 5.5 水平力分配以及地震作用效应规定

5.5.1  由于水平力作用，屋盖对下部结构连接节点的连接强度以及局部承压等验

算，风载和地震作用形成的水平力以及风载引起的拉力均应乘以1.2倍放大系数。

条文说明：

5.5.1  水平作用的传递路线：楼、屋盖将水平荷载（风荷载和地震作用）传递到支撑楼、屋盖的剪力墙，再通过剪力墙传递到基础。

5.5.2  玻纤增强覆面木基复合轻型结构布置满足构造设计法规定时，结构楼层水平力可按抗侧力剪力墙从属平面面积比例进行分配，且不考虑扭转效应的影响。对超过2m长度的剪力墙体从楼层分配到的水平力应乘以1.1的放大系数。

条文说明：

5.5.2  设计假定各层地震剪力首先均匀分布在楼盖上，然后再按支撑楼盖剪力墙从属平面面积比例进行分配，平行和垂直方向的地震剪力分配给对应方向剪力墙均可按类似方法确定。由于按楼层的从属面积分配楼层水平力是没有考虑楼盖刚度，对较长的墙体分配的剪力偏小，应适当放大。超越构造设计法限制的结构楼层水平力必须按抗侧力构件的层间等效抗侧刚度进行分配，并应计入扭转效应对各抗侧力构件的附加作用。

5.5.3  同时承担结构外围护的剪力墙体从楼层分配到的水平力应乘以1.2的放大系数。

5.5.4  沿平面轴线上下剪力墙相连的楼盖、边框梁和墙骨柱，其地震组合作用效

应应乘以1.15增大系数。

条文说明：

5.5.4本结构沿平面轴线上下的剪力墙在楼层连接节点是断开的，中间插入楼盖板，对节点侧向作用不连续，对节点抗力不利。

5.5.5  房屋抗震设计采用底部剪力法进行水平地震作用计算；结构基本自振周期

的水平地震影响系数α1 = αmax；其重力荷载代表值的可变荷载组合系数为：按实

际情况计入楼面活载以及按等效均布荷载计入楼面活载，其组合系数分别为1.0

和0.5；屋面活载不计入，雪荷载按组合系数0.5计入。

条文说明：

5.5.5  玻纤增强覆面木基复合轻型结构房屋，地震烈度按不同设防时，众值以及罕遇地震影响系数最大值按下表选取， 结构阻尼比可采用0.05.

| 地震影响 | 6度 | 7度 | 8度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 众值地震 | 0.04 | 0.08（0.12） | 0.16 |
| 罕遇地震 | 0.28 | 0.50（0.72） | 0.90 |
| 7度时括号内数值用于设计基本地震加速度分别为0.15g的地区 |  |  |  |

重力荷载代表值应按结构自重标准值与可变荷载组合值之和，其中可变荷载组合系数按下表选取：

| 可变荷载类别 | 组合系数 |
| --- | --- |
| 按等效均布荷载计入楼面活荷载 | 0.5 |
| 按实际荷载情况计入楼面活荷载 | 1.0 |
| 屋面活荷载 | 不计入 |
| 屋面雪荷载 | 0.5 |

采用底部剪力法不考虑顶层附加地震作用影响，与轻型木结构建筑比较，根据模拟地震振动台的试验结果，结构自振周期均在地震影响系数曲线的水平段周期范围，因此地震影响系数取最大值；

计算出结构总的水平地震作用标准值FEK；通过公式：

获得各楼层水平地震剪力标准值Vi，按本章节的调整系数要求，按该剪力墙从属面积百分比分配至各段剪力墙并且参与荷载不利组合进行截面设计。

应按《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行截面抗震验算。

抗震变形验算时，其各楼层最大弹性层间位移Δue应符合下式要求：

Δue ≤ [θ] h

式中：Δue计算时，地震作用效应组合分项系数均应取1.0。玻纤增强覆面木基复合墙体构件的抗侧刚度可按     规定取值；[θ]按第4.1.5条要求，当有充分试验研究依据的前提下可适当放宽；h为计算楼层层高，取本层与相邻楼层面板间的高度尺寸。

# 6  楼盖、屋盖构造设计

## 6.1  一般规定

6.1.1 组成建筑楼盖的轻型结构楼板所用封边梁、格栅板的木基条板材质等级应

达到I级；轻型结构楼板所用覆面规格结构板、建筑屋盖面板木基条板材质等级

应达到II级；

6.1.2轻型结构楼板、屋盖面板的长宽比不宜大于4:1。楼盖、屋盖整体长宽比不宜超过2.5:1。轻型结构楼板的厚度不应小于156mm，其组成的四面封边梁的宽、高尺寸应为58 mm×156 mm，，板内格栅的厚度不宜小于12mm，轻型结构楼板的覆面规格结构板以屋盖面板的板厚不应小于18mm；檩条梁截面宽、高尺寸应为120 mm×160 mm且支座间最大跨距不应超过1200mm。

条文说明：

6.1.2  应确保楼、屋盖的刚度要求，轻型结构楼板、屋盖面板过窄抗侧力不足。楼盖、屋盖的封边构件、格栅按两端简支受弯构件设计，支座处应进行局部承压验算。对于满足本规程构造设计要求及规定并具备工程应用经验时可不进行楼盖、屋盖竖向荷载作用下的平面外承载力和变形验算。

在承受风、地震作用时。水平荷载通过屋、楼盖分配到与其连接的剪力墙上，为了保证结构安全，因此针对三层楼盖、屋盖的构造，根据V = d ·B。进行了平行于荷载方向水平荷载作用下的平面内抗剪强度分析和试验， 由于构成房屋楼、屋盖组成构件在控制开洞的构造规定下，一般平面内具有足够大的刚度，保证了剪力传递的空间工作性能。与水平荷载垂直的板封边杆件的轴向力按以下公式计算，经验算满足抗拉及抗压承载力要求。

式中：Nr ——板边杆件的轴向压力或拉力设计值 （kN）

B0 ——楼、屋盖平面内板边杆件中心轴线之间平行于荷载方向的间距（m）

b —— 沿平行于荷载方向的开孔长度尺寸（m

M1——楼、屋盖平面内全长的弯矩设计值（kN·m）按简支时M1 = W L2 / 8

M2——楼、屋盖平面内开孔长度的弯矩设计值（kN·m）按简支时M2 = W a2/ 8

W ——作用于楼、屋盖的侧向水平均布荷载设计值（kN/m）

a —— 沿垂直于荷载方向的开孔长度尺寸（m）

L —— 垂直于荷载方向楼、屋盖长度（m）

A                                B

## 6.2 构造节点要求

6.2.1 楼盖与屋盖的构造节点的要求适用于采用构造设计法设计的轻型玻纤增强

覆面木基复合结构体系。

6.2.2 结构布置楼盖、屋盖平面的轻型结构楼板、屋盖面板拼接边界应连续，不

得仅依靠覆面板作为受力构件之间的连接板。

6.2.3楼盖轻型结构楼板骨架构件沿跨度的纵向格栅及边梁的截面宽高，横向支

撑格栅的宽度构造均应符合本章一般规定的要求，纵横格栅骨架中心间距分别不

应超过750mm和600mm，当轻型结构楼板的宽度不超过1000mm时，可不增设

纵向格栅梁。但不得采用宽度小于300mm的窄板。

6.2.4 屋盖面板沿檩条方向铺设，采用的面板厚度应符合本章一般规定的要求，

板边应搁置在屋架上弦杆及檩条梁上并确保连接的胶合强度。

6.2.5 楼盖轻型结构楼板以及屋盖面板之间应预留胶合接缝，且确保填缝满粘的

密封性以及胶合强度。

6.2.6 楼盖、屋盖相关构造节点除满足本规程要求外，应符合工程设计和施工工

艺流程的要求。

6.2.7 楼盖轻型结构楼板封边梁、格栅以及屋盖檩条梁开孔洞直径不得大于

30mm，且距构件边缘不得小于50mm。

6.2.8 楼盖轻型结构楼板的搁置以及与上下墙体的插板加强连接构造应确保质量，

详见图 6.2.8所示。

图6.2.8 剪力墙与楼板连接构造

# 7  剪力墙构造设计

## 7.1 一般规定

7.1.1剪力墙两侧覆面板及横、竖支撑用规格木基板材质等级应达到I级；墙骨柱

及墙底梁板和顶梁板用规格木基板材质等级应达到I级；剪力墙的墙肢高宽比不

得大于3.5:1。

条文说明：

7.1.1规定剪力墙墙肢高宽比的限值是为了确保其具有一定的刚度。此处剪力墙的高度是指楼层内从剪力墙底梁板的底面至顶梁板的顶面之间的垂直距离。

7.1.2 风荷载作用下构造设计剪力墙按轴线分布最小百分比应满足表7.1.2的要求：

表7.1.2风荷载作用下按每一轴线构造设计剪力墙分布最小百分比

| 基本风压 （kN/m2） | 地面 粗糙度 | 单层房屋 | 二层房屋 |  | 三层房屋 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 底层 | 顶层 | 底层 | 第二层 | 顶层 |
| 0.90 | A B | — | — | — | — | — | — |
|  | C D | 70% | 8 0% | 70% | — | — | — |
| 0.60 | A B | 50% | 70% | 50% | 80% | 70% | 50% |
|  | C D | 45% | 50% | 45% | 70% | 50% | 45% |

注： 1、“—”表示不允许使用；

2、基本风压0.90 kN/m2、0.60 kN/m2的构造剪力墙最大间距分别不应超过7.6m和5.3m；

3、低于上表所列风压地区可参考基本风压0.60 kN/m2对应的每一轴线构造设计剪力墙分布最小百分比执行。

7.1.3 地震作用下构造设计剪力墙按轴线分布最小百分比应满足表7.1.3的要求：

表7.1.3地震作用下按每一轴线构造设计剪力墙分布最小百分比

| 地震基本 加速度 | 特征周期（s） (Ⅰ至Ⅳ类场地/三组设计分组) | 单层 房屋 | 二层房屋 |  | 三层房屋 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 底层 | 顶层 | 底层 | 第二层 | 顶层 |
| 0.05g （六度） | 0.25～0.45 | 40% | 40% | 40% | 50% | 45% | 40% |
|  | 0.45～0.90 | 45% | 45% | 45% | 60% | 45% | 45% |
| 0.10g （七度） | 0.25～0.45 | 45% | 50% | 45% | 60% | 50% | 50% |
|  | 0.45～0.90 | 50% | 60% | 50% | 70% | 60% | 50% |
| 0.15g （七度） | 0.25～0.45 | 50% | 60% | 55% | 70% | 60% | 55% |
|  | 0.45～0.90 | 60% | 70% | 60% | 80% | 70% | 75% |
| 0.20g （八度） | 0.25～0.45 | 70% | 75% | 70% | 90% | 80% | 70% |
|  | 0.45～0.90 | 80% | 80% | 70% | — | — | — |

注： “—”表示不允许使用；构造剪力墙最大间距：地震设防烈度六度不应超过7.6m；地震设防烈度七、八度不应超过5.3m。

针对玻纤增强覆面木基复合轻型结构剪力墙主要由外框体墙骨柱与覆面规格结构板粘结连接，形成平面抗侧力构件并传递水平荷载，风和地震引起的侧向作用主要是由剪力墙承担，按通常的工程设计要求，需要提供不同类型剪力墙的抗侧承载力设计值。结合实际研究条件，为达到编写技术规范的要求，开展满足边界约束情况下，针对不同构造墙片抗侧力进行拟静力试验的编研工作，对其剪力墙的抗侧性能的相关参数进行定义，为编写技术规程提供统一的标准，对具有不同构造类型组合的剪力墙的抗侧性能具有可比较性。将剪力墙抗侧试验结果转换为符合安全度要求的有效的设计控制墙率。对不同构造类型的剪力墙试验数据的分析，可得到相关参数的对比变化结论。

由于剪力墙与楼、屋盖相互作用形成了复杂的空间结构体系。将剪力墙的构造分为外框骨架（含墙骨柱）、覆面板、覆面板边缘与外框架粘接体、墙内部竖、横向檩条。对剪力墙力学分析中提出以下建议假定：

- 外框骨架的横杆为完全刚性；

- 墙骨柱为线弹性；

- 外框骨架杆件连接为饺接；

- 覆面板边缘与外框架粘接面连续传递面板与框架之间的剪力；

剪力墙不承受竖向荷载时，由侧向力作用产生的倾覆弯矩

Mv分别由剪力墙两端的框架竖杆（墙骨柱）一端受压另一端受拉承担，力值分别为Mv/L（L为墙片的长度）。当墙受水平外外力作用，外框架顶部平移整体由矩形变形为平行四边形，在覆面板边缘与外框架粘接界面形成剪力流，覆面板的周边承受的剪应力V/ t L（t为覆面板厚度），阻止墙的外框架产生变形，为墙体提供剪切刚度和强度，大尺寸覆面板为剪力墙获得更高的刚度、侧向承载力和延性。墙内檩条提供覆面板剪力的传递以及防止覆面板翘曲，其中竖向檩条还承担部分竖向荷载。墙体的变形是外框架竖杆（墙骨柱）弯曲变形、覆面板的剪切变形、覆面板边缘与外框架粘接界面滑移变形以及墙底部连接边界变形四种变形的叠加效应的破坏形式。

为满足建筑抗震设计要求，通过试验实现各种构造墙片在下列地震水准作用下破坏状态表现和对应位移角的数值，满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防要求，为确定剪力墙抗侧能力设计值提供试验依据。

由于受试验条件、量测技术、时间和经费的限制，只能从有限的试验结果进行推测性能控制指标，按一定的理论进行解析。因此有必要采用有限元分析软件模拟实验墙片的构造、边界以及受力过程，将实验结果与有限元分析结果对比确定其理论模拟合理性，并进一步对典型构造墙体和工况的有限元进行模拟推测分析，进一步全面了解不同长度剪力墙、开洞以及剪跨比变化等其传力、抗侧性能指标以及影响因素和变形开裂特点，为受力墙体的结构和构造设计以及控制每一轴线构造设计剪力墙分布最小百分比的编制提供依据。

Nt<NrtγRENc<NrcγRENcϕA0<kfc对构造剪力墙进行水平荷载作用下的平面内抗剪强度验算V = ∑vd k1 ·k2· l， 以及对剪力墙端部边缘构件墙骨柱进行受拉强度       以及受压强度       和稳定验算     ，保证了本规程特定条件下构造剪力墙承载力的安全度。

## 7.2构造节点要求

7.2轻型墙板在组成结构剪力墙时，L型、十字型墙的连接方式应基本满足图7.2.1-1的要求。

图7.2.1-1墙板与墙板连接构造节点

# 8  轻型桁架构造设计

## 8.1 一般规定

8.1.1组成轻型桁架的弦杆、腹杆规格木基条板材质等级应达到I级； 桁架间

的檩条梁（包括屋脊梁）、垂直支撑杆件用的规格木基条板材质等级应达到I级；

杆件以及节点应采用满足材质规格板材以及强度等级的玻纤增强覆面规格木基

板，按截面尺寸要求组坯叠层错缝拼接粘合在模具内一次成型为桁架，全部表层

采用玻纤胶液复合覆面封闭制作而成。

8.1.2 轻型桁架跨距应控制在12m及以内；三角形桁架和梯形、多边形桁架的高跨比最小限值分别为1/5和1/6；大跨桁架需起拱宜取桁架跨度的1/200并应保持桁架高跨比不变；

8.1.3桁架厚度均为70mm；上弦杆和中央腹杆的截面宽按桁架跨距在80mm～140mm范围；下弦杆的截面宽按桁架跨距在100mm～160mm范围；桁架腹杆截面宽80mm。

8.1.4 桁架杆件作受压稳定验算时，平面内计算长度取节点间距的0.8倍；平面

外桁架上弦计算长度取侧向檩条连接点间距离；腹杆计算长度取节点间距离。

8.1.5 桁架内力计算时，桁架支座应与剪力墙顶面可靠连接并与墙骨柱在同一轴线上。一端支座为固定铰接，另一端为活动铰接；一般计算支点为端部第1分节点。

8.1.6 桁架设计时，仅上弦杆有荷载作用时，桁架自重简化为全部平均作用在上弦节点上，若桁架上下弦杆均有荷载作用时，则桁架自重简化为分别各半平均作用在上下弦节点上；

8.1.7桁架内力计算，可按各节点铰接，荷载集中在各节点上，计算各杆件轴力并进行强度和稳定验算；杆件的轴力可取杆件两端轴力的平均值；上弦杆檩条传递的节间荷载按压弯构件截面验算；当檩条作用在上弦节点处时，应验算桁架支座达施工允许极限偏差时，对桁架不利影响；连接节点应进行承载力、抗拉和抗剪验算；支座与下部结构的连接节点应作风的上拔力、承压验算；

上弦跨间有荷载作用时，其弯矩按简支梁计算；节点处支座弯矩设计值按下列公式计算：

M = -1/10（g+q）l 2

式中：  g、q——桁架上弦杆作用的均布恒载、活载（或雪载）设计值；

l——杆件的计算长度杆件的计算长度

按施工安装验收要求，桁架支座轴线与支承面的中心线的偏差不应超过10mm。

8.1.8桁架压杆计算长度在桁架平面内时，弦杆和腹杆取节点中心间长度；桁架平面外时，上弦取檩条间的长度，腹杆取节点中心或竖向支撑节点间的长度。

8.1.9桁架支座与下部结构的连接节点应进行风的上拔力；桁架搁置墙面的风荷载作用；屋盖剪力作用以及桁架支座局部承压验算；

屋盖桁架支座与墙体应可靠连接，其节点需抵抗屋盖风荷载引起的上拔力；外墙体风荷载形成的水平力；屋盖受垂直桁架作用力形成的桁架轴力以及支承面的承压验算。

## 8.2 构造节点要求

8.2.1轻型桁架与主体结构连接的基本构造应满足图8.2.1-1的要求。

图8.2.1-1轻型屋架与墙体连接构造

# 9  连接设计

## 9.1一般规定

9.1.1 玻纤增强覆面木基复合轻型结构连接设计应符合下列规定：

1）应满足“更强连接节点”原则，连接节点不应先于其连接的构件发生破坏

造成结构承载力和变形失控而降低结构安全度。

2）节点的作用力和传力必须明确、清晰，设计和制作、施工安装应保证与

节点连接的构件可靠承担相应分配的应力。

3）节点连接应符合构件边界条件，同时必须充分考虑超静定原则，提高偶

然事件产生作用，节点不致因此造成与起因不相称的破坏后果。

9.1.2 相关连接构件的节点要求以及基础连接见本规程相关章节的规定。

# 10 地基与基础

## 10.1一般规定

10.1.1 玻纤增强覆面木基复合轻型结构建筑地基基础设计应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。

10.1.2应对拟建场地表层填土的分布范围、埋深以及岩土工程性质作地基勘察并作出评价，若有不确定因素可布置原位测试孔进行静力触探。

10.1.3对工程采用的基础形式、大小尺寸应按照上部结构荷载和作用力、地质状况以及周围环境条件和适用要求等综合情况确定。

10.1.4针对本建筑结构特点宜基础浅埋，在满足地基土承载力、变形和上部结构抗倾覆崁固要求的条件下，采用表层土作为持力层；同时应考虑工程水文地质条件以及对相邻建筑的影响。

由于本规程的建筑结构楼层3层且自重较轻，一般浅层土容易满足地基承载力和变形的要求，若在拟建场地周围附近有勘察资料等可供参考利用时，可采用人工试挖、小螺纹孔等进行浅层勘察，确定基础必须埋置在达到承载力和变形的老土上，否则应进行地基土处理使之达到要求。

## 10.2 地基基础

10.2.1基础高度不宜小于700mm，埋深不宜小于500mm，基底应设置垫层且厚度不应小于100mm。

10.2.2当地基持力层不能满足承载力和变形要求是，应进行地基加强处理。同一结构单元应采用相同的地基处理措施。

10.2.3本结构体系宜采用混凝土刚性或配筋条形基础或其它适用基础形式。

10.2.4 采用预制实心砌体基础应设置钢筋混凝土圈梁，确保基础整体刚度。

10.2.5具有地下室应进行抗浮验算；其基础底板、墙板以及顶板的尺寸、配筋、抗渗等级、抗裂以及裂缝宽度应满足相关标准规范的要求。

10.2.6室内外管网应考虑预留，其连接应考虑地基变形的影响。

对于生活垃圾土、淤泥和淤泥质土、松散的砂、浜填吹填土以及流塑黄土等不能作为持力层，建筑垃圾及工业无毒害废渣填土须进行机械碾压、振动压实处理达到承载力要求。对于底层地坪建议采用混凝土现浇并做好建筑防潮防水措施。为确保基础布置与上部结构受力协调，上部结构竖向永久荷载作用合力点与基础形心应尽可能接近，其偏心距不宜超过偏心方向基础尺寸的15%。

## 10.3 基础与上部结构连接构造

10.3.1 基础应设上部墙体插入槽口，与上部结构连接构造要求以及混凝土条形基础的最小构造应满足图10.3.1标注的尺寸要求。若基础配筋应通过计算确定。

10.3.2 上部抗侧力剪力墙的封边板和墙骨柱与基础应有可靠锚固，采用预埋金属拉条或锚固螺栓应采用热浸镀锌处理，连接的数量、直径应计算确定并应满足同一部位不应少于两根拉条或螺栓，直径不应小于12mm。

10.3.3 基础与上部墙体应保证紧密接触，可采用预埋墙体然后与基础整体现浇或在插入槽口用细石混凝土灌缝，埋人基础的墙段必须采用细石混凝土灌实，并且灌浆面应高于基础面不小于100mm。

图10.3.1 条形基础尺寸及与上部墙体连接构造（单位：mm）

上部结构的墙体必须与基础形成可靠连接，墙体倾覆力矩受拉作用主要依靠锚固作用承担，墙体内灌浆能确保墙体的锚固效果和整体刚度，灌浆面抬高与基础面错开，能避免基础到墙体过度的刚度突变，建议预埋墙体和拉接锚固件并与基础同步现浇完成。宜采用统一的强度等级混凝土施工。 应对基础、灌浆混凝土同条件制作试块。

# 11  施工与质量验收

## 11.1 施工要求（搬运与安装）

11.1.1 承担工程施工的单位应具备玻纤增强覆面木基复合轻型结构工程或类似结构工程施工经验，建立完整的施工质量管理体系和工程质量过程控制与质量保证制度，施工前应按照施工图和本规程的规定编制施工组织设计，经审查通过后方可实施建造。

11.1.2 结构构件应由专业制作企业按有效的设计文件要求在工厂加工制作；出厂产品应符合相应的产品标准，并附有生产合格证书和相关力学性能检验报告。

11.1.3 运输必须注意成品保护，进场吊卸及搬运应防止意外损伤、施工现场堆放应避免造成构件变形以及长时间热晒雨淋。

11.1.4 结构构件的产品标识应符合以下规定：

1）构件名称、编号和规格尺寸；

2）执行产品标准名称、基材材质等级；

3）质量等级和外观等级；

4）安装前后、正反以及吊装、支撑位置的标记；

5）质量认证标识、制作厂家名称、生产和出厂日期。

11.1.5 构件为平面受力结构时，搬运及吊装安装就位过程应设置平面外稳定临时支撑措施，防止发生失稳倾覆事故。

11.1.6 构件安装过程中的开孔和损伤部位应及时采用胶粘剂进行表面封闭。不得在承重墙体或楼板上进行破槽埋管施工。

11.1.7  施工安装主要流程应按图11.1.6步骤顺序进行：

构件出厂应具备出厂合格证，厂家应根据设计文件对每个构件进行编号，设定吊点及方向标示，方便施工现场的堆放、检查、验收以及安装时吊装顺序的控制。施工前建议选择有代表性的构件进行试安装，总结调整完善施工方案。安装过程要及时检查完成部分的结构质量，施工临时支撑要及时可靠，确保后续施工的安全可靠性。遇到雨、雪、雾以及风力大于5级，不得进行吊装安装作业。

11.1.7 楼盖、屋盖施工应符合以下规定：

1）楼梯平台板在对应墙板上采用附加搁置支撑和屋面檩条在桁架上弦杆采用的挡块均应采用粘锚结合固定等各类后置锚栓应符合设计要求，并参照现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145的要求进行锚栓抗力验算和现场达标检测。锚栓有外露部分应采用粘结剂全面遮盖封闭；

2）楼板与底部支撑墙体的黏贴应楼板与楼板的拼接应；

3）屋盖桁架应安装定位准确，确保横平竖直；在尚未完成设计规定的支撑前，应采取有效的措施，保持桁架的垂直稳定，防止发生倾覆甚至整体连续倾覆事故；

11.1.8 墙体施工应符合以下规定：

1）墙板竖立校正后，应及时设置临时支撑，在施工场地风力较大时应采取防止墙体倾覆的加强支撑的措施。

2）墙体安装应确保垂直、竖向垂直偏差不应大于3mm，水平方向偏差不应大于5mm。

## 11.2 质量验收规定

11.2.1 玻纤增强覆面木基复合轻型结构工程验收应检查下列文件和记录：

1）有效的工程设计施工图、设计说明以及相关设计文件资料；

2）产品及相关材料的出厂合格证书及相关质量证明文件、相关有效的性能及力学检测报告、进入施工场地的现场验收记录和复验报告；

3）隐蔽工程验收记录；

4）施工日志和记录。

11.2.2 玻纤增强覆面木基复合轻型结构工程应对下列进场材料的性能指标进行复验：

1）胶粘剂的强度性能指标；

2）结构受弯构件作荷载效应标准组合作用下的结构性能检验，在检验荷载作用下，构件不发生开裂等损伤现象，最大挠度不大于表11.2.2的规定，跨中挠度的平均值不应大于理论计算值的1.13倍

表11.2.2 构件挠度限值

| 构件类型 | 挠度限值 |
| --- | --- |
| 楼盖轻型结构楼板 | ｌ/250（组合作用） |
| 屋盖檩条梁 | ｌ≤3.5m:ｌ/200 |
| 吊顶中受弯杆件 | ｌ/360 |

11.2.3 玻纤增强覆面木基复合轻型结构工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

1）轻型结构楼板、轻型结构墙板、轻型桁架以及屋盖檩条、屋面面板的安装和粘接，。受力构件间的的胶合接缝过程和节点加强措施的记录；

2）支撑构件、预设及预埋件、连接安装，包括固定锚栓防锈处理以及表面防腐密封；

3）管线在结构构件的开孔以及密封处理；

4）墙体与基础的连接、灌浆以及地基土、回填土和基础施工记录。

5）保温、隔热、隔声、防水、防潮的处理构造；

11.2.4 玻纤增强覆面木基复合轻型结构工程的检验批的划分、检查数量和合格判定应按下列规定执行：

1）检验批应按楼层、变形缝、施工分段划分；

2）每个检验批应抽查10%且不得少于3间，不足3间全数检查。

3）本规程主控项目的抽查样本应全部符合规定；

4）泵规程一般项目的抽查样本至少应达到80%符合规定，但不允许出现影响使用功能的缺陷；针对偏差类型的检验项目，不得超出规定指标的1.5倍的偏差值。

11.2.5 玻纤增强覆面木基复合轻型结构工程的质量验收除执行本规程的条文外，尚应符合国家、行业现行标准规范的规定，同时应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 配套使用；建筑、给排水、暖通与电气及建筑防火等施工验收应按照现行国家和相关行业标准规范的规定执行。

- 主控项目

11.2.6结构构件规格尺寸、规格木基板条质量分类、覆面规格结构板物理及力学性能应符合设计以及本规程的规定和要求。并应按照下列条款进行复验：

1）规格木基板条质量分类、覆面规格结构板、胶粘剂物理及力学性能应符合设计以及本规程的规定；

2）结构构件出厂合格证、相关质量证明文件及规格尺寸，外观质量和标识符合设计及产品标准的规定。

检查数量： 全数检查；

检验方法： 检查出厂合格证、相关质量证明文件、量测和外观观测观测检查

11.2.7受弯构件作荷载效应标准组合作用下的结构跨中挠度的性能见证取样复验

检查数量： 楼板、檩条、屋面板各随机抽取3个

检验方法： 性能检测报告、进场验收记录、复验报告

11.2.8 构件的支撑、支撑、胶合接缝、连接等的位置、节点作法应符合设计要求，不得有松动。

检查数量： 全数检查；

检验方法：查验施工记录；观察、量测；用手推拉扳动检查。

11.2.9 现场配制的胶粘剂的力学性能现场施工每个检验批同条件制作养护一组试件见证取样送检。

检查数量：全数检查；

检验方法：检查施工记录及试件强度复验报告。

11.2.10 每层的受力构件安装的临时稳定支撑，应达到胶粘剂强度75%养护龄期后，方可拆除。

检查数量：全数检查；

检查方法：检查施工记录。

- 一般项目

11.2.11 材料进场应对品种、规格、外观等按批次进行检查，并按产品标准的规定进行存放，防止受压和变形；

检查数量：全数检查；

检验方法：观察、检查材料验收记录。

11.2.12 结构安装的允许偏差和检验方法应符合表11.2.12的规定.

表11.2.12 结构安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 | 10 | 采用吊线和钢尺检查 |
| 2 | 楼层标高 | ±15 | 采用水准仪和钢尺检查 |
| 3 | 构件之间的胶合接缝 | ±1 | 用钢尺检查 |
| 4 | 墙体、桁架垂直度 | 5 | 采用2m指针式靠尺或 吊线与钢尺检查 |
| 5 | 墙体、桁架侧向弯曲 | L/1000且 ≤10 | 采用拉线和钢尺检查 |
| 6 | 墙体、楼、屋盖表面平整 度（两侧面） | 4 | 用2m靠尺、塞尺检查 |
| 7 | 轻型结构楼板、桁架、屋 面板、檩条梁搁置长度 | +10 -5 | 用钢尺检查 |
| 8 | 桁架、檩条梁支座轴线与支承面的中心线的偏差 | 10 | 用钢尺检查 |
| 9 | 桁架、檩条梁支座标高 | ±5 | 用水准仪检查 |
| 9 | 相邻墙板表面高低差 | ±3 | 用2m靠尺、塞尺检查 |
| 10 | 相邻墙板表面平整度偏差 | 4 | 用2m靠尺、塞尺检查 |
| 11 | 建筑全高垂直度 | H/2000 | 用经纬仪检查 |
| 12 | 屋盖支撑系统的完整性 | 符合设计 | 对照设计文件，实际丈量，检查交接检验报告 |

注：L、H分别为构件长度和建筑总高；

# 12 防护与维修

## 12.1 一般规定

12.1.1 工程项目竣工验收，土建施工承包单位应向业主提供《房屋结构使用维护说明书》，应包含以下内容：

1）房屋结构主要组成材料；

2）结构连接位置，可承重安装部位及荷载限制；

3）使用注意事项；

4）日常防护与定期维护要求；

5）承包单位保修责任。

12.1.2 房屋交付使用后，须向物业部门递交房屋结构竣工图，并应建立房屋结构检查和维修技术档案，对房屋检查和维修情况详细和准确地记录在案。

## 12.2防护与维修

12.2.1 房屋结构的日常防护应符合下列规定：

1）应避免对墙体发生强烈撞击或锐器接触；

2）应避免主要受力构件长时间受超过60℃的高温或明火侵害；

3）墙体和楼屋盖上悬挂荷重、位置应符合设计相关规定；

12.2.2 对长期暴露在室外和承担集中荷载、变形敏感部位，必须进行定期检查和维护。

12.2.3 房屋日常防护过程中发现构件变形、开裂、损坏、连接部位松动、渗漏、脱落等，应及时组织检查判别危害程度，制定处理方案，实施有效的补强、加固维修。

应抓重点、对敏感部位加强防护，发现问题应集中解决影响结构安全和耐久的要害部位。应采取有效措施防止和消除房屋使用不当结构主体长期受高温热辐射的影响，以及改变用途超载使受力杆件应力变化过大以及影响结构稳定性。通过防护和维修确保房屋结构正常的工作状态。

# 附录A木基板条材质等级

A.0.1通过对实木条板、胶合条板分别进行目测分等，达到对原料质量控制，确保产品性能稳定。分别用于制作不同受力构件的玻纤增强覆面规格结构板。

A.0.2根据表A.0.2-1和表A.0.2-2材质指标要求，对实木条板、胶合条板的挑选和规格锯切筛选分别分出一等、二等材质444mm×44mm×16mm规格实木条板、规格胶合条板必须每块分别标记后码堆自然风干备用。

表A.0.2-1实木基条板材质目测分等指标

| 检量缺陷 名称 | 检量与计算方法 | 允许限度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I级 | II级 |  | III级 |  |
| 腐朽 | —— | 不允许 |  |  |  |  |
| 木节 | 在宽面150mm长度上所有木节尺寸的总和，不得大于所在面宽的 | 1/4 |  | 1/3 |  | 2/5 |
| 斜纹 | 在宽面440mm长平均斜纹高度，不得大于 | 50mm |  | 80mm |  | 120mm |
| 髓心 | 任何面 | 不允许 |  |  |  |  |
| 裂缝 | 在窄面部位 | 不允许 |  |  |  |  |
| 虫蛀 | 任何面 | 允许表面有虫沟，不得有虫眼 |  |  |  |  |
| 弯曲 | 150mm范围内最大拱高不得高于 | 0.1mm | 0.3mm |  | 0.5mm |  |

表A.0.2-2胶合木基条板材质目测分等指标

| 检量缺陷 名称 | 检量与计算方法 | 允许限度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I级 | II级 | III级 |
| 腐朽 | 任何面 | 不允许 |  |  |
| 木节 | 在任一面任何150mm长度上所有木节尺寸的总和，不得大于所在面宽的 | 1/3 | 2/5 | 1/2 |
|  | 在构件边部用材部位 | 不允许 |  |  |
| 裂缝 | 在木板窄面上的裂纹，其深度（有对面裂纹用两者之和）不得大于板宽的 | 1/4 | 1/3 | 1/2 |
|  | 在木板宽面上的裂纹，其深度（有对面裂纹用两者之和）不得大于板厚的 | 1/2 |  |  |
| 虫蛀 | 任何面 | 不允许 |  |  |
| 弯曲 | 150mm范围内最大拱高不得高于 | 0.1mm | 0.3mm | 0.5mm |
| 鼓泡、分层 | —— | 不允许 |  |  |

.A.0.2采用I级、二等II级分类的实木条板或胶合木条板，厚度方向正反表面应用40目布基砂带砂光平整，规格板的厚度应为15mm±0.2mm，对不同等级的规格实木条板或规格胶合条板分别进行拼接，不同材质等级均不得混用，必须采用同种同级拼接。实木板宜木纹随板长度平行方向布置；随后面板两面及四边全部表面采用符合规格要求的中碱玻纤与胶液覆面，厚度控制在3mm±0.3mm，经正常养护（养护条件为20℃，72h）制作各类厚度结构构件。

# 附录B 胶液和胶粘剂可操作时间和固化过程齡期曲线

胶液、胶粘剂在20±5℃温度下进行养护，胶液、胶粘剂可操作时间和固话龄期曲线见图B.1，B.2。

图B.1胶液固化过程龄期关系曲线

图B.1胶粘剂固化过程龄期关系曲线

# 附录C玻纤增强覆面规格板力学性能、弹性模量及试验方法

玻纤增强覆面规格板力学性能及弹性模量（N/mm2）

| 覆面板 厚 | 芯 材 |  | 抗拉 | 抗压及承压 | 抗弯 |  | 抗 剪 | 横纹承压 |  | 弹性模量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 等级 | 沿 长顺 度纹 | 沿 长顺 度纹 | 沿板厚 | 垂直板厚 | 顺纹 | 全表面 | 端边面 | 沿板厚 | 垂直板厚 |
| 20 | 胶合木 | I | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 10000 | 1100 |
|  |  | II | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 3.3 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 9000 | 1000 |
|  | 实 木 | I | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 3.2 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 8000 | 900 |
|  |  | II | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 3.0 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 7000 | 800 |
| 35 | 胶合木 | I | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 3.8 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 10000 | 1300 |
|  |  | II | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 9000 | 1200 |
|  | 实 木 | I | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 3.5 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 8000 | 1100 |
|  |  | II | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 3.3 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 7000 | 1000 |
| 42 | 胶合木 | I | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 4.1 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 10000 | 1500 |
|  |  | II | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 3.9 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 9000 | 1400 |
|  | 实 木 | I | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 3.8 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 8000 | 1300 |
|  |  | II | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 3.6 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 7000 | 1200 |
| 70 | 胶合木 | I | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 4.4 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 10000 | 1700 |
|  | 实 木 | I | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 4.1 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 8000 | 1500 |

# 附录D胶粘剂力学性能以及试验方法

胶粘剂力学性能最低要求（N/mm2）

| 试验状态 | 胶缝顺纹抗剪强度值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 实木 | 胶合木 |
| 干态 | 5.9 | 4.0 |

注：胶粘剂抗拉试验应破坏在基材。

D﹒1材料要求

D.1.1  胶合用的覆面板，力学性能应符合本规范附录C的要求。

D.1.2  胶合用的胶粘剂活性，在20±2℃室温下测试时，不应少于2h。

D﹒2试件制备

D.2.1试件分别由两块50 mm×50mm×20mm，65mm×50mm×20mm覆面板通过胶粘剂粘合而成。

D.2.2覆面板粘合前，粘合面应平整，边角完整。涂胶前，应清除胶合面的碎屑和污渍。

D.2.3 将模具中心在与65mm×50mm×20mm覆面板的中心放置重合，在模具内注入配置好的胶粘剂，胶粘剂厚度20mm。再将50 mm×50mm×20mm覆面板叠合在胶粘剂上，并加压。压力可取0.4～0.6N/mm2。胶合过程中，室温宜为20～25℃。

试件在加压状态下24h,卸压后养护*天，方可加工进行测试。

图D.1测试试件

D﹒3试验装置与设备

试件应置于专门的剪切装置中，，在小吨位（一般为40kN）的木材试验机上进行试验。试验机传感器的精度，应达到估计破坏荷载的1%或以下。

图D.2胶缝剪切试验装置

D.4 试验要求

D.4.1 试验时，应先用游标卡尺测量剪切面尺寸，准确至0.1mm。试件放在夹具上应保证胶合面与加荷方向一致，加荷应均匀，加荷速度应控制试件3～5min内破坏。

试件破坏后，记录荷载量最大值；测量试件受剪面胶粘剂剪切的面积，精确至3%。

D.5 试验结果的整理与计算

D.5.1 剪切强度极限值按下式计算，精确至0.1N/mm2:

式中  —剪切强度极限值（N/mm2）；

—荷载最大值（N）；

—剪切面积（mm2）。

D.5.2 试验记录应包括：强度极限及破坏特征，并沿粘接面计算胶粘剂破坏面积与胶合总面积之比，以百分比表示

# 附录E 结构构件重量表

| 结构构件 | 名义尺寸 (mm) | 重 量 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆面规格结构板 | 板厚：20 | 胶合木基板 0.20kN/m2 | 轻型结构楼板和轻型结构墙板的上下两面覆面板 |
|  |  | 实木基板 0.21 kN/m2 |  |
| 屋盖面板 | 板厚：20 | 胶合木基板 0.20kN/m2 | 屋盖 |
|  |  | 实木基板 0.21 kN/m2 |  |
| 檩条梁 | 截面120×160 | 0.20kN/m | 屋盖 |
| 支撑杆 | 截面(80×160)～(140×160) | 0.056kN/m～0.098kN/m | 屋盖桁架间垂直支撑 |
| 轻型结构楼板 | 厚 156 | 0.77kN/m2 | 楼盖 |
| 轻型结构墙板 | 厚 156 | 0.75kN/m2 | 剪力墙 |
| 楼板封边板（梁） | 截面 58×156 | 0.11 kN/m | 轻型结构楼板 |
| 墙板封边板（梁） | 截面 42×156 | 0.09 kN/m | 轻型结构墙板 |
| 格栅 | 截面 12×116 | 0.011 kN/m | 轻型结构楼板、墙板 |
| 墙骨柱 | 截面 104×156 | 0.22 kN/m | 轻型结构墙板 |
| 上弦杆 | 截面 80×70～140×70 | 0.056kN/m～0.098kN/m | 桁架 |
| 下弦杆 | 截面100×70～160×70 | 0.070kN/m～0.112kN/m | 桁架 |
| 腹杆 | 截面 80×70 | 0.056 kN/m | 桁架 |

# 本规范用词用语说明

1  为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

（1）  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

（2）  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

（3）  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择经，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  规范中指定应按其他有关标准、规范执行时，采用“可”。“应符合的规定”或“应按执行”。

# 引用标准名录

# 附：条文说明