前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知》（建标协字[2017]014号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准主编单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

中国建筑科学研究院有限公司

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目  次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  评价要求	2

4.1  基本要求	2

4.2  评价指标要求	2

4.3  数据处理和计算方法	3

5  评价方法	3

附录A（规范性附录）计算方法	4

绿色建材评价标准 建筑密封胶

- 范围

本标准规定了建筑密封胶绿色建材评价的评价要求和评价方法。

本标准适用于建筑中使用的结构粘接装配和嵌缝用密封胶的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范

GB16776 建筑用硅酮结构密封胶

JG/T471 建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶

JG/T475 建筑幕墙用硅酮结构密封胶

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

建筑密封胶 building sealant

建筑用结构粘结和嵌缝密封的材料。

- 评价要求

- 4.1  基本要求

- 4.1.1  生产企业应应满足适用的国家标准、地方标准及环评批复的要求，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理，应符合AQ/T 9006三级要求，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6  建筑密封胶基本性能应符合相应的现行国家、行业标准要求。

- 4.1.7  生产企业应提交建筑密封胶的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告。

- 4.2  评价指标要求

建筑用密封胶评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标，具体评价指标要求见表1。

- 表1. 建筑用硅酮密封胶评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  | t/t | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.015 | 提供证明材料 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  | Kgce/kg | ≤60 | ≤50 | ≤40 | 提供证明材料 |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  | kg/m3 | 0 |  |  | 提供证明材料 |
|  | 单位产品总挥发性有机物TVOC含量 |  | g/kg | ≤50 |  |  | 按GB30982提供第三方检测报告 |
|  | 烷烃增塑剂（红外光谱） |  | —— | 无烷烃增塑剂 |  |  |  |
| 品质属性 | 施工性能 | 表干时间 | h | ≤3 | ≤2 | ≤1 | 按GB/T13477.5提供第三方检测报告 |
|  |  | 挤出性 | s | ≤10 | ≤8 | ≤6 | 按GB/T13477.3提供第三方检测报告 |
|  | 邵氏硬度Aa |  | —— | 50-60 | 20-34、46-50 | 35-45 | 按GB16776提供第三方检测报告 |
|  | 拉伸粘结性a | 23℃拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.50 |  | ≥0.60 | 按GB/T13477.8提供第三方检测报告 |
|  |  | 粘结破坏面积 | % | ≤10 |  | ≤5 |  |
|  | 拉伸粘结强度保持率a | 80℃ | % | —— |  | ≥75 | 按JG/T475提供第三方检测报告 |
|  |  | -20℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 水-紫外线光照 |  |  |  |  |  |
|  |  | NaCl盐雾 |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2酸雾 |  |  |  |  |  |
|  |  | 清洗剂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100℃7d高温 |  |  |  |  |  |
|  | 密封胶分级b |  | 级 | 7.5E、7.9P、12.5P | 20HM、25HM、20LM | 25LM、35、50 | 按GB/T14683或GB/T22083提供第三方检测报告 |
|  | 质量损失率 |  | % | ≤10 | ≤6 | ≤4 | 按GB/T13477.19提供第三方检测报告 |
|  | 弹性恢复率 |  | % | ≥60 | ≥70 | ≥80 | 按GB/T13477.17提供第三方检测报告 |
|  | 应用技术文件 |  | —— | 提供施工工艺参数及文件 |  |  | 提供说明文件 |
| 备注 | a 仅适用于硅酮结构密封胶产品 b 仅适用于嵌缝密封胶产品 |  |  |  |  |  |  |

- 表2. 建筑用聚氨酯密封胶评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  | t/t | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.015 | 提供证明材料 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  | Kgce/kg | ≤60 | ≤50 | ≤40 | 提供证明材料 |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  | kg/m3 | 0 |  |  | 提供证明材料 |
|  | 单位产品总挥发性有机物TVOC含量 |  | g/kg | ≤50 |  |  | 按GB30982提供第三方检测报告 |
|  | 苯 |  | g/kg | ≤1 |  |  |  |
|  | 甲苯 |  | g/kg | ≤1 |  |  |  |
|  | 甲苯二异氰酸酯 |  | g/kg | ≤3 |  |  |  |
| 品质属性 | 施工性能 | 表干时间 | h | ≤3 | ≤2 | ≤1 | 按GB/T13477.5提供第三方检测报告 |
|  |  | 挤出性a | mL/min | ≥80 |  |  | 按GB/T13477.5提供第三方检测报告 |
|  |  | 适用期b | h | ≥1 |  | ≥1.5 | 按GB/T13477.3提供第三方检测报告 |
|  | 密封胶分级 |  | 级 | 20H | 20LM | 25LM | 按JC/T482提供第三方检测报告 |
|  | 质量损失率 |  | % | ≤7 | ≤5 | ≤3 | 按GB/T13477.19提供第三方检测报告 |
|  | 弹性恢复率 |  | % | ≥70 | ≥80 | ≥90 | 按GB/T13477.17提供第三方检测报告 |
|  | 应用技术文件 |  | —— | 提供施工工艺参数及文件 |  |  | 提供说明文件 |
| 备注 | a 此项仅适用于单组分产品 b 此项仅适用于多组分产品 |  |  |  |  |  |  |

- 表3. 建筑用聚硫密封胶评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  | t/t | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.015 | 提供证明材料 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  | Kgce/kg | ≤60 | ≤50 | ≤40 | 提供证明材料 |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  | kg/m3 | 0 |  |  | 提供证明材料 |
|  | 单位产品总挥发性有机物TVOC含量 |  | g/kg | ≤50 |  |  | 按GB30982提供第三方检测报告 |
| 品质属性 | 施工性能 | 表干时间 | h | ≤3 | ≤2 | ≤1 | 按GB/T13477.5提供第三方检测报告 |
|  |  | 适用期 | h | ≥2 |  | ≥2.5 | 按GB/T13477.3提供第三方检测报告 |
|  | 密封胶分级 |  | 级 | 20H | 20LM | 25LM | 按JC/T482提供第三方检测报告 |
|  | 质量损失率 |  | % | ≤5 | ≤3 | ≤2 | 按GB/T13477.19提供第三方检测报告 |
|  | 弹性恢复率 |  | % | ≥70 | ≥80 | ≥90 | 按GB/T13477.17提供第三方检测报告 |
|  | 应用技术文件 |  | —— | 提供施工工艺参数及文件 |  |  | 提供说明文件 |
| 备注 | 无 |  |  |  |  |  |  |

- 表4. 建筑用硅烷封端聚醚密封胶评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  | t/t | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.015 | 提供证明材料 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  | Kgce/kg | ≤60 | ≤50 | ≤40 | 提供证明材料 |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  | kg/m3 | 0 |  |  | 提供证明材料 |
|  | 单位产品总挥发性有机物TVOC含量 |  | g/kg | ≤50 |  |  | 按GB30982提供第三方检测报告 |
| 品质属性 | 施工性能 | 表干时间 | h | ≤3 | ≤2 | ≤1 | 按GB/T13477.5提供第三方检测报告 |
|  |  | 挤出性 | mL/min | ≥80 |  |  | 按GB/T13477.5提供第三方检测报告 |
|  | 密封胶分级 |  | 级 | 20HM | 25HM、20LM、25LM | 35、50 | 按JC/T881或GB/T22083提供第三方检测报告 |
|  | 质量损失率 |  | % | ≤5 | ≤3 | ≤2 | 按GB/T13477.19提供第三方检测报告 |
|  | 弹性恢复率 |  | % | ≥70 | ≥80 | ≥90 | 按GB/T13477.17提供第三方检测报告 |
|  | 应用技术文件 |  | —— | 提供施工工艺参数及文件 |  |  | 提供说明文件 |
| 备注 | 无 |  |  |  |  |  |  |

- 4.3  数据处理和计算方法

各评价指标均按采样次数的实测数据进行平均，各指标的测试方法和计算方法见附录A。

- 评价方法

本标准采用指标符合性评价的方法，要求同时满足本标准4.1和4.2的要求。

附 录 A
（规范性附录）

计算方法

A.1 固体废弃物使用率

固体废弃物占塑料管材、管件原材料总量的质量百分比，按式（A.1）计算：

Pi=MiMc×100%	(0.1)

式中：

Pi——每吨塑料管材、管件中固体废弃物占原材料总量的质量百分比，％；

Mi——每吨塑料管材、管件固体废弃物使用质量（吨）；

Mc——每吨塑料管材、管件主要原材料总量（吨）。

A.2 生产过程产生固体废弃物利用率

生产过程中产生固体废弃物利用率，计算时按照1年生产为周期计算平均值。按公式（A.5）计算：

Pj=MjMc×100%	(0.2)

式中：

Mj ——评价期内回收再利用的固体废弃物量，单位为千克（kg）；

Mc ——评价期生产产生的固体废弃物总量，单位为千克（kg）；

Pj ——生产过程产生固体废弃物利用率，%。

A.3 单位产品综合能耗

EDN=EZNP	(0.2)

式中：

EDN ——单位产品综合耗能，单位为千克标准煤每千克（kgce/kg）；

EZN —— 评价期内产品耗能总量，单位为千克标准煤（kgce）；

P  ——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为千克（kg）。