前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知》（建标协字[2017]014号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准主编单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目  次

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	5

4 评价要求	5

4.1 基本要求	5

4.2 评价指标要求	6

4.3  数据处理和计算方法	8

5 评价方法	8

绿色建材评价标准 建筑门窗及配件

- 范围

- 本标准规定了绿色建筑门窗及配件评价的术语与定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于铝合金门窗、塑料门窗、木门窗、钢门窗及复合材料门窗等建筑门窗及配件的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 5237.2 铝合金建筑型材第2部分：阳极氧化型材

GB/T 5237.3 铝合金建筑型材第3部分：电泳涂漆型材

GB/T 5237.4 铝合金建筑型材第4部分：喷粉型材

GB/T 5237.5 铝合金建筑型材第5部分：喷漆型材

GB/T 5237.6铝合金建筑型材第6部分：隔热型材

GB/T 7106 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法

GB/T 7759.1硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下

GB/T 8484 建筑外门窗保温性能分级及检测方法

GB/T 8485 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法

GB/T 8814 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材

GB/T 10125人造气氛腐蚀试验盐雾试验

GB/T 11944 中空玻璃

GB/T 11976 建筑外窗采光性能分级及检测方法

GB/T 13477.15 建筑密封材料试验方法第15部分:经过热、透过玻璃的人工光源和水暴露后粘结性的测定

GB/T 14683 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB/T 16716.1 包装与包装废弃物第1部分:处理和利用通则

GB 18580 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

GB 18597危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 24498 建筑门窗、幕墙用密封胶条

GB/T 24601建筑窗用内平开下悬五金系统

GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求

GB/T 28886 建筑用塑料门

GB/T 28887 建筑用塑料窗

GB/T 29739 门窗反复启闭耐久性试验方法

GB/T 31433 建筑幕墙、门窗通用技术条件

GB/T 32223 建筑门窗五金件

GB/T 35604绿色产品评价建筑玻璃

GB 50189 公共建筑节能设计标准

GBZ 2.1工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值物理因素

JG 175 建筑用隔热铝合金型材

JG/T 124建筑门窗五金件传动机构用执手

JG/T 125建筑门窗五金件合页（铰链）

JG/T 126建筑门窗五金件传动锁闭器

JG/T 127建筑门窗五金件滑撑

JG/T 129建筑门窗五金件滑轮

JG/T 130建筑门窗五金件单点锁闭器

JG/T 215建筑门窗五金件多点锁闭器

JG/T 386 建筑门窗复合密封条

JG/T 393建筑门窗五金件双面执手

AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范

HBZ/T003 暖边间隔条

QB/T 2697地弹簧

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 建筑门窗及配件building windows and doors, and the accessories

建筑用窗和人行门的总称，建筑门窗用五金件、密封胶条、密封胶等配件材料。

- 产品运输半径 transport radius for products

产品从出厂运输至用户的实际距离。

- 光热比light-to-solar-gain ratio

材料的可见光透射比与太阳光总透射比的比值。

- 评价要求

  - 基本要求

    - 生产企业应应满足适用的国家标准、地方标准及环评批复的要求，且近3年无重大环境污染事件。

    - 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

    - 工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

    - 安全生产管理，应符合AQ/T 9006三级要求，且近3年无重大安全事故。

    - 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

    - 生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

    - 产品性能应满足GB/T 31433中必需性能的要求。

    - 铝型材生产企业鼓励采用绿色环保的工艺回收外部废铝，回收比例为3%以上。

  - 评价指标要求

指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。

门窗评价指标要求应符合表1的规定，配件及型材评价指标要求应符合表2的规定。

- 表1  门窗评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 包装材料可循环利用率 |  | — | ≥90% |  |  | 依据GB/T16716.1 |
| 能源属性 | 气密性能 | ql | m3/(m·h) | 0.5<q1≤1.0 |  | q1≤0.5 | 依据GB/T7106 |
|  |  | qz | m3/(m2·h) | 1.5<q2≤3.0 |  | q2≤1.5 |  |
|  | 传热系数 | 严寒地区 | W/m2·K | ≤1.5 |  | ≤1.2 | 依据GB/T8484 |
|  |  | 寒冷地区 |  | ≤2.0 |  | ≤1.5 |  |
|  |  | 夏热冬冷地区 |  | ≤2.4 |  | ≤2.0 |  |
|  |  | 夏热冬暖地区 |  | ≤ 2.8 |  | ≤ 2.4 |  |
|  | 太阳得热系数SHGC | 寒冷地区 | — | ≤0.35 |  |  | 依据GB50189 |
|  |  | 夏热冬冷地区 |  | ≤0.30 |  |  |  |
|  |  | 夏热冬暖地区 |  | ≤0.25 |  |  |  |
|  | 成品运输半径 |  | km | ≤500 | ≤300 | ≤100 | 提供证明材料 |
| 环境属性 | 木材甲醛释放量 |  | mg/L | 0.5 |  | 无排放 | 依据GB18580 |
| 品质属性 | 水密性能 | 外窗 | Pa | 150≤△P<250 |  | ≥250 | 依据GB/T7106 |
|  |  | 外门 |  | 100≤△P<150 |  | ≥150 |  |
|  | 空气声 隔声性能 | 外窗 | dB | 33 |  | 38 | 依据GB/T 8485 |
|  |  | 外门 |  | 25 |  | 30 |  |
|  | 窗反复 启闭性能 | 内平开下悬窗 | 万次 | 1.0 |  | 1.5* | 依据GB/T 29739 |
|  |  | 平开窗、悬窗、推拉窗 |  | 1.5 | 2.5 | 3.5 |  |
|  | 门反复 启闭性能 | 平开门、推拉门 | 万次 | 10 | 20 | 30 | 依据GB/T 29739 |
|  |  | 双向地弹簧门 |  | 25 | 50 | 75 |  |
|  |  | 单向地弹簧门 |  | 50 | 100 | 150 |  |
|  | 中空玻璃 | 间隔条 | — | 不限 | 暖边 | 暖边 | 依据HBZ/T003 |
| 注：*：1.内平开下悬类反复启闭次数：a)平开下悬1.5万次、b)关闭锁紧1.5万次、c)下悬平开1.5万次、d)关闭锁紧1.5万次（合计共6万次）。2.90°平开反复启闭次数：1万次开启、关闭循环。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表2  配件及型材评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 使用国际木材FSC组织认证产品 |  |  | — | 符合FSC要求 |  |  | 提供证明材料 |
| 能源属性 | 型材运输半径 |  |  | km | ≤1000 |  | ≤500 | 提供证明材料 |
| 环境属性 | 密封胶材料挥发性有机物TVOC排放 |  |  | g/L | ≤50 |  |  | 依据GB18583 |
|  | 铝合金型材无铬钝化处理工艺 |  |  | — | 不得使用含铬化处理工艺 |  |  | 提供证明材料 |
|  | 塑料型材铅含量 |  |  | ppm | ＜1000 |  | ＜500 | 提供证明材料 |
| 品质属性 | 铝合金 型材 | 型材表面 涂层质量 | 阳极氧化 | μm | ≥15 |  | ≥20 | 依据GB/T5237.2 |
|  |  |  | 电泳涂漆 | 级 | II | III | IV | 依据GB/T 5237.3 |
|  |  |  | 喷粉型材 | 级 | I | II | III | 依据GB/T 5237.4 |
|  |  |  | 喷漆型材 | h | 4000 |  |  | 依据GB/T 5237.5 |
|  |  | 隔热断桥 型材强度 | 穿条型材 | N/mm | 24 |  | 30 | 依据JG175 |
|  |  |  | 浇注型材 | N/mm | 30 |  | 32 |  |
|  | 塑料型材 | 光老化试验 |  | h | 6000 |  | 10000 | 依据GB/T 28887 |
|  |  | 传热系数 |  | W/m2·K | 1.6 |  | 1.0 |  |
|  |  | 低温落锤冲击 |  | 级 | I | II | III |  |
|  | 密封胶条 | 拉伸强度 |  | MPa | ≥7.5 | ≥8.5 | ≥10.3 | 依据GB/T528 |
|  |  | 加热失重(100℃x168h) |  | % | ≤3 | ≤2 | ≤1 | 依据GB/T24498 |
|  |  | 压缩永久变形 |  | % | 22h | 168h | 168 h | 依据GB/T7759.1 |
|  |  |  |  |  | ≤35 |  |  |  |
|  | 密封胶 | 位移能力 |  | — | 20 | 25 | 35、50 | 依据GB/T14683 |
|  | 五金配件力学性能 | 双面执手、合页、滑轮 |  | 万次 | 10 | 20 | 30 | 依据JG/T 393， JG/T 125、JG/T 129 |
|  |  | 双向地弹簧 |  |  | 25 | 50 | 75 | 依据QB/T 2697 |
|  |  | 单向地弹簧 |  |  | 10 | 20 | 30 |  |
|  | 中空玻璃 | 水气密封耐久性能 |  | —— | I≤0.25 | I≤0.20 | I≤0.5 | 依据GB/T11944 |
| - 注：非装饰面铝型材表面处理不在评价范围，室内使用铝合金型材降档使用或不做要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.3  数据处理和计算方法

所有指标均按采样次数的实测数据进行平均，除品质属性外的指标计算遇到多种生产工艺的情况，指标计算均按照产量加权平均。

- 评价方法

本标准采用指标符合性评价的方法，要求同时满足本标准4.1和4.2的要求。

_______________________________