CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

绿色建材评价标准  砌体材料

Green building materials assessment -masonry material

（征求意见稿）

中国计划出版社

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXXXXXXXX提出并归口。。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 砌体材料

- 范围

本标准规定了砌体材料绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于砌体材料的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB5085.3 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB 5101 烧结普通砖

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 8239 普通混凝土小型砌块

GB/T 9978.1 建筑构件耐火试验方法 第1部分 通用要求

GB/T 10294  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB 11945 蒸压灰砂砖

GB 11968 蒸压加气混凝土砌块

GB/T 13475  绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法

GB 13544 烧结多孔砖和多孔砌块

GB/T 13545 烧结空心砖和空心砌块

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 19889.3  声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分 建筑构件空气隔声的实验室测量

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025  环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB/T 24492 非承重混凝土空心砖

GB 25779 承重混凝土多孔砖

GB 26538 烧结保温砖和保温砌块

GB/T 29060 复合保温砖和复合保温砌块

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB 30526 烧结砌体材料单位产品能源消耗限额

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 32989 墙体材料中废渣掺加量分析方法

GB/T 35605 绿色产品评价 墙体材料

GB 50016 建筑设计防火规范

GBZ 2.1 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

JC/T 239 蒸压粉煤灰砖

JG/T 407 自保温混凝土复合砌块

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.5

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 3.6

砌体材料 masonry material

由烧结或非烧结生产工艺制成的实（空）心或多孔直角六面体块状建筑材料和产品。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.7  砌体材料基本性能应符合GB 5101、GB/T 8239、GB 11945、GB 11968、GB 13544、GB/T 13545、GB/T 24492、GB 25779、GB 26538、JC/T 239、JG/T407等相应的现行国家、行业标准要求，砌体材料的外形尺寸应符合建筑模数的要求。

- 4.1.8  生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交砌体材料的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

砌体材料评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。烧结类砌体材料的评价指标要求见表2，非烧结类砌体材料（常压养护）的评价指标要求见表3，非烧结类砌体材料（蒸压养护）的评价指标要求见表4，复合保温砌体材料评价指标要求见表5。

- 表2 烧结类砌体材料评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 固体废弃物掺加量 | 单一固体废弃物 |  | 煤矸石 | % | ≥50 | ≥60 | ≥80 | GB/T 32989 |
|  |  |  |  | 粉煤灰 | % | ≥30 | ≥40 | ≥50 |  |
|  |  | 煤矸石加其他固体废弃物（不含粉煤灰） |  |  | % | ≥50 | ≥60 | ≥80 |  |
|  |  | 其他固体废弃物（不含煤矸石、粉煤灰） |  |  | % | ≥10 | ≥20 | ≥30 |  |
| 能源属性 | 原材料本地化程度 |  |  |  | % | ≥85 | ≥90 | ≥95 | GB/T 35605附录A |
|  | 单位产品综合能耗 | 烧结实心制品 |  |  | kgce/t | ≤53 | ≤48 | ≤44 | GB 30526 |
|  |  | 烧结多孔砖和多孔砌块 |  |  | kgce/t | ≤55 | ≤50 | ≤46 | GB 30526 |
|  |  | 烧结空心砖和空心砌块 |  |  | kgce/t | ≤57 | ≤52 | ≤47 | GB 30526 |
|  |  | 烧结保温砖和保温砌块 |  |  | kgce/t | ≤60 | ≤55 | ≤50 | GB 30526 |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  |  |  | kg/m3 | 0 |  |  | GB/T 35605附录A |
|  | 可循环 | 生产过程产生废弃物可利用率 |  |  | % | 100 |  |  | GB/T 35605附录A |
|  |  | 回收和再利用 |  |  | —— | 可回收再利用 |  |  | 企业台账 |
| 品质属性 | 放射性核素 限量 |  | IRa |  | —— | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 | GB 6566 |
|  |  |  | Ir |  | —— | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 |  |
|  | 可浸出重金属 |  | 汞（以总汞计） |  | mg/L | —— | —— | ≤0.02 | GB/T 32989 |
|  |  |  | 铅（以总铅计） |  | mg/L | —— | —— | ≤2.0 |  |
|  |  |  | 砷（以总砷计） |  | mg/L | —— | —— | ≤0.6 |  |
|  |  |  | 镉（以总镉计） |  | mg/L | —— | —— | ≤0.1 |  |
|  |  |  | 铬（以总铬计） |  | mg/L | —— | —— | ≤1.5 |  |
|  | 吸水率 |  |  |  | % | ≤25 | ≤20 | ≤15 | GB 5101、GB13544、 GB/T 13545等相应产品标准 |
|  | 抗冻性 |  |  |  | —— | 不应出现裂纹、分层、掉皮、缺棱掉角等 |  |  |  |
|  | 实测强度与设计强度的比值 |  |  |  | —— | ≥1.05 | ≥1.10 | ≥1.15 |  |
|  | 设计密度与实测密度的比值 |  |  |  | —— | ≥1.00 | ≥1.05 | ≥1.05 |  |
|  | 保温性能（保温型） |  |  |  | W/(m2·K) | ≤标准值 | ≤0.95标准值 | ≤0.95标准值 |  |

- 表3 非烧结类砌体材料（常压养护）评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 |  | 三星级 |  |
| 资源属性 | 固体废弃物掺加量 |  |  |  | % | ≥10 | ≥20 |  | ≥30 | GB/T 32989 |
| 能源属性 | 原材料本地化程度 |  |  |  | % | ≥85 | ≥90 |  | ≥95 | GB/T 35605附录A |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  |  |  | kg/m3 | 0 |  |  |  | GB/T 35605附录A 5 |
|  | 可循环 | 生产过程产生废弃物可利用率 |  |  | % | ≥80 | ≥90 | 100 |  | GB/T 35605附录A |
|  |  | 回收和再利用 |  |  | —— | 可回收再利用 |  |  |  | 企业台账 |
| 品质属性 | 放射性核素 限量 |  |  | IRa | —— | ≤1.0 | ≤0.8 |  | ≤0.6 | GB 6566 |
|  |  |  |  | Ir | —— | ≤1.0 | ≤0.8 |  | ≤0.6 |  |
|  | 可浸出重金属 |  |  | 汞（以总汞计） | mg/L | —— | —— |  | ≤0.02 | GB/T 32989 |
|  |  |  |  | 铅（以总铅计） | mg/L | —— | —— |  | ≤2.0 |  |
|  |  |  |  | 砷（以总砷计） | mg/L | —— | —— |  | ≤0.6 |  |
|  |  |  |  | 镉（以总镉计） | mg/L | —— | —— |  | ≤0.1 |  |
|  |  |  |  | 铬（以总铬计） | mg/L | —— | —— |  | ≤1.5 |  |
|  | 抗冻性 |  | 质量损失率 |  | % | ≤5 | ≤3 | ≤2 |  | 相应产品标准 |
|  |  |  | 强度损失率 |  | % | ≤15 | ≤12 | ≤10 |  |  |
|  | 实测强度与设计强度的比值 |  |  |  | —— | ≥1.10 | ≥1.15 |  | ≥1.20 |  |
|  | 设计密度与实测密度的比值 |  |  |  | —— | ≥1.00 | ≥1.05 |  | ≥1.10 |  |

- 表4 非烧结类砌体材料（蒸压养护）评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 固体废弃物掺加量 |  |  |  | % | ≥50 | ≥60 | ≥70 | GB/T 32989 |
| 能源属性 | 原材料本地化程度 |  |  |  | % | ≥85 | ≥90 | ≥95 | GB/T 35605附录A |
|  | 单位综合能耗 | 蒸汽外供 |  | 蒸汽加压混凝土砌块 | kgce/m3 | ≤23 | ≤22 | ≤21 | GB/T 2589 |
|  |  |  |  | 蒸压粉煤灰砖 | kgce/万块标砖 | ≤500 | ≤450 | ≤400 |  |
|  |  |  |  | 蒸压灰砂砖 | kgce/万块标砖 | ≤500 | ≤450 | ≤410 |  |
|  |  |  |  | 其他 | —— | —— | —— | —— |  |
|  |  | 自备锅炉、蒸汽自供 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | kgce/m3 | ≤22 | ≤21 | ≤20 |  |
|  |  |  |  | 蒸压粉煤灰砖 | kgce/万块标砖 | ≤450 | ≤400 | ≤370 |  |
|  |  |  |  | 蒸压灰砂砖 | kgce/万块标砖 | ≤450 | ≤420 | ≤380 |  |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  |  |  | kg/m3 | 0 |  |  | GB/T 35605附录A |
|  | 可循环 |  | 生产过程产生废弃物可利用率 |  | % | ≥80 | ≥90 | 100 | GB/T 35605附录A |
|  |  |  | 回收和再利用 |  | —— | 可回收再利用 |  |  | 企业台账 |
| 品质属性 | 放射性核素 限量 |  |  | IRa | —— | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 | GB 6566 |
|  |  |  |  | Ir | —— | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 |  |
|  | 可浸出重金属 |  |  | 汞（以总汞计） | mg/L | —— | —— | ≤0.02 | GB/T 32989 |
|  |  |  |  | 铅（以总铅计） | mg/L | —— | —— | ≤2.0 |  |
|  |  |  |  | 砷（以总砷计） | mg/L | —— | —— | ≤0.6 |  |
|  |  |  |  | 镉（以总镉计） | mg/L | —— | —— | ≤0.1 |  |
|  |  |  |  | 铬（以总铬计） | mg/L | —— | —— | ≤1.5 |  |
|  | 抗冻性 |  |  | 质量损失率 | % | ≤5 | ≤3 | ≤2 | 相应产品标准 |
|  |  |  |  | 强度损失率 | % | ≤15 | ≤12 | ≤10 |  |
|  | 实测强度与设计强度的比值 |  |  |  | —— | ≥1.05 | ≥1.10 | ≥1.15 |  |
|  | 设计密度与实测密度的比值 |  |  |  | —— | ≥1.00 | ≥1.05 | ≥1.05 |  |
|  | 保温性能（保温型） (平均温度25℃) |  |  |  | W/(m2·K) | ≤标准值 | ≤0.95标准值 | ≤0.95标准值 | GB/T10294 GB/T13475 |

- 表5. 复合保温砌体材料评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 固体废弃物掺加量 | 烧结类 |  | 单一固体废弃物 | 煤矸石 |  | % | ≥50 | ≥60 | ≥80 | GB/T 32989 |
|  |  |  |  |  | 粉煤灰 |  | % | ≥30 | ≥40 | ≥50 |  |
|  |  |  |  | 煤矸石加其他固体废弃物（不含粉煤灰） |  |  | % | ≥50 | ≥60 | ≥80 |  |
|  |  |  |  | 其他固体废弃物（不含煤矸石、粉煤灰） |  |  | % | ≥10 | ≥20 | ≥30 |  |
|  |  | 非烧结类 |  |  |  |  | % | ≥10 | ≥20 | ≥30 |  |
| 能源属性 | 原材料本地化程度 |  |  |  |  |  | % | ≥85 | ≥90 | ≥95 | GB/T 35605附录A |
|  | 单位产品综合能耗（烧结类） |  |  |  |  |  | kgce/t | ≤51 | ≤46 | ≤50 | GB 30526 |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  |  |  |  |  | kg/m3 | 0 |  |  | GB/T 35605附录A |
|  | 可循环 |  | 生产过程产生废弃物可利用率 |  |  |  | % | 100 |  |  | GB/T 35605附录A |
|  |  |  | 回收和再利用 |  |  |  | —— | 可回收再利用 |  |  | 企业台账 |
| 品质属性 | 放射性核素 限量 |  |  |  | IRa |  | —— | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 | GB 6566 |
|  |  |  |  |  | Ir |  | —— | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 |  |
|  | 可浸出重金属 |  |  |  | 汞（以总汞计） |  | mg/L | —— | —— | ≤0.02 | GB/T 32989 |
|  |  |  |  |  | 铅（以总铅计） |  | mg/L | —— | —— | ≤2.0 |  |
|  |  |  |  |  | 砷（以总砷计） |  | mg/L | —— | —— | ≤0.6 |  |
|  |  |  |  |  | 镉（以总镉计） |  | mg/L | —— | —— | ≤0.1 |  |
|  |  |  |  |  | 铬（以总铬计） |  | mg/L | —— | —— | ≤1.5 |  |
|  | 实测强度与设计强度的比值 |  |  |  | 烧结类 |  | —— | ≥1.05 | ≥1.10 | ≥1.15 | GB 26538 GB/T 29060 JG/T 407 |
|  |  |  |  |  | 非烧结类 |  | —— | ≥1.10 | ≥1.15 | ≥1.20 |  |
|  | 设计密度与实测密度的比值 |  |  |  | 烧结类 |  | —— | ≥1.00 | ≥1.05 | ≥1.05 |  |
|  |  |  |  |  | 非烧结类 |  | —— | ≥1.00 | ≥1.05 | ≥1.10 |  |
|  | 抗冻性 |  |  |  | 烧结类 |  | —— | 不应出现裂纹、分层、掉皮、缺棱掉角等 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非烧结 | 质量损失率 | % | ≤1 | ≤2 | ≤2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 强度损失率 | % | ≤5 | ≤8 | ≤10 |  |
|  | 保温性能 |  |  |  |  |  | W/(m2·K) | ≤标准值 | ≤0.95标准值 | ≤0.90标准值 | GB/T10294 GB/T13475 GB 26538 GB/T 29060 JG/T 407 |
|  | 耐火极限 |  |  |  | 非承重外墙 |  | h | —— | —— | ≥1 | GB 50016 |
|  |  |  |  |  | 住宅建筑单元之间的墙和分户墙 |  | h | —— | —— | ≥2 |  |

- 5 评价方法

5.1 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件（如企业标准、企业技术规程、施工应用指南、使用说明书等）等相关资料。

5.2 资源属性中固体废弃物使用率按照GB/T32989 的规定进行的规定进行，生产企业提供由第三方检测机构出具的有效期内的固体废弃物掺加量报告。

5.3 能源属性中原材料本地化程度按GB/T 35605附录A的规定进行，根据生产企业提供的原材料采购合同、生产台账等资料对各类原材料（除固体废弃物外）的供应商、产地、供应量、运输方式、运距等信息进行统计。烧结砖和砌块(包括保温型)、复合保温砖和砌块（烧结类）按GB 30526 的规定进行，非烧结砖和砌块（蒸压养护）按GB/T 2589的规定进行。根据生产企业提供的由第三方检测机构出具的有效期内的能源评价报告对单位产品综合能耗进行评价。

5.4 环境属性中生产过程产生废弃物可利用率、单位产品生产废水排放量按GB/T 35605附录A的的规定进行。根据生产企业提供的由第三方检测机构出具的有效期内的生产废水排放报告或根据现场核查结果，对单位产品生产废水排放量进行评价。根据生产企业提供的生产台账，根据计算结果对生产过程产生废弃物可利用率进行评价。

5.5 品质属性中放射性核素限量应由生产企业提供近一年的产品质量检验报告或按GB 6566 的规定进行。可浸出重金属的试验方法应按GB508/5.3的规定进行；吸水率、实测强度与设计强度的比值、设计密度与实测密度的比值、抗冻性，应按相应产品标准进行检测；保温性能（导热系数、传热系数）的试验方法应按GB/T 10294、GB/T 13475的规定进行；耐火极限由生产企业提供近一年的产品质量检验报告或按GB/T 9978.1的规定进行；空气声计权隔声量的试验方法应按GB/T19889.3的规定进行。

5.6 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。