CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

绿色建材评价标准  保温系统材料

Green building materials assessment - Heat insulating system material

（征求意见稿）

中国计划出版社

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXXXXXXXX提出并归口。。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 保温系统材料

- 范围

本标准规定了保温系统材料绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于保温系统材料的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10801.1 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

GB/T 10801.2 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

GB/T 13350 绝热用玻璃棉及其制品

GB/T 1549 纤维玻璃化学分析方法

GB/T 17794 柔性泡沫橡塑绝热制品

GB/T 17795 绝热用玻璃棉制品

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 19686 建筑用岩棉绝热制品

GB/T20247 声学 混响室吸声测量（ISO 354）

GB/T 21558 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

GB/T 23331 能源管理体系要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T24025 环境标志和声明 Ⅲ型环境声明 原则和程序

GB/T 25975 建筑外墙外保温用岩棉制品

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 29785 电子电器产品中六溴环十二烷的测定 气相色谱-质谱联用法

GB/T 29899 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法

GB 30183 岩棉、矿渣棉及其制品单位产品能源消耗限额

GB/T 30808 建筑用绝热制品 湿热条件下垂直于表面的抗拉强度保持率的测定

GB/T 32379 矿物棉及其制品甲醛释放量的测定

GB/T 32991 矿物棉绝热材料密度均匀性试验方法

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 35608 绿色产品评价 绝热材料

GB50404 硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值 化学因素

GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值 物理因素

ISO18219 皮革 批各种氯代烃的测定 短链氯化石蜡（SCCP）用色谱法）[Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather - Chromatographic method for short-chain chlorinated paraffins (SCCP)]

JB/T6857 液相色谱仪试验方法

JC/T 647  泡沫玻璃绝热制品

JG/T 511  建筑用发泡陶瓷保温板

QB/T 4009-2010  可发性聚苯乙烯（EPS）树脂

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

保温系统材料 heat insulating system material

用于提高建筑围护结构保温性能的建筑材料和产品，包括有机保温、无机保温建筑材料。

- 3.5

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.6

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.7  保温系统材料基本性能应符合GB/T 10801.1、GB/T 10801.2、GB/T 13350、GB/T 17794、GB/T 17795、GB/T 19686、GB/T 25975、GB 30183、JC/T 647、JG/T 511、 GB/T 21558等相应的现行国家、行业标准要求。

- 4.1.8  生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T24025提交保温系统材料的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

保温系统材料评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。岩棉类的评价指标要求见表2，玻璃棉制品的评价指标要求见表3，模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）制品的评价指标见表4，挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）制品的评价指标见表5，柔性泡沫橡塑制品的评价指标见表6，泡沫玻璃制品的评价指标见表7，发泡陶瓷制品的评价指标见表8，硬质聚氨酯板泡沫塑料的评价指标见表9。

- 表2. 岩棉制品评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 固体废弃物使用率 |  |  | % | ≥10 | ≥25 | ≥40 | 附录A.1 |
|  | 生产过程中煤的使用 |  |  | —— | 不允许使用煤 |  |  | 现场核查 |
|  | 生产过程产生废弃物可利用率 |  |  | % | 100 |  |  | 附录A.2 |
| 能源属性 | 单位产品可比综合能耗 |  |  | kgce/t | 限定值 | 准入值 | 先进值 | GB 30183 |
|  | 单位产品可比综合焦耗 |  |  |  | 限定值 | 准入值 | 先进值 |  |
| 环境属性 | 生产固废和废水 |  |  | —— | 100%利用 |  |  | 现场核查 |
|  | 甲醛释放量 |  |  | mg/(kg·h) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | GB/T 32379 |
| 品质属性 | 导热系数 （平均温度25℃） | 外墙板 |  | W/(m·K) | ≤0.038 |  |  | GB/T 19686 |
|  |  | 幕墙、钢结构、内保温用 |  |  | ≤0.035 |  |  |  |
|  |  | 岩棉条 |  |  | ≤0.045 |  |  |  |
|  | 外墙板 | 垂直于表面抗拉强度 |  | kPa | ≥10 |  |  | GB/T 25975 |
|  |  | 垂直于表面抗拉强度保留率 |  | % | ≥30 | ≥40 | ≥50 | GB/T 35608 |
|  |  | 7d全浸体积吸水率 |  | % | ≤5.0 |  |  | GB/T 35608 |
|  | 屋面板 | 压缩强度 |  | kPa | —— | —— | ≥80 | GB/T 19686 |
|  | 所有产品 |  | 酸度系数 | —— | ≥2.0 |  |  | GB/T 19686 |
|  |  |  | 氧化钾加氧化钠含量 | % | —— | —— | ≤4.0 | GB/T 35608 |
|  |  |  | 纤维平均直径 | μm | ≤5.0 |  |  | GB/T 19686 |
|  |  |  | 密度均匀性 | % | ≤16 | ≤13 | ≤10 | GB/T 35608 |

- 表3 玻璃棉制品评价指标

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 固体废弃物使用率 |  |  | % | ≥80 |  |  | 附录A.1 |
|  | 单位产品水消耗量 |  |  | kg/t | ≤1000 |  |  | 附录A.3 |
| 能源属性 | 单位产品可比综合能耗 |  |  | kgce/t | ≤440 | ≤410 | ≤380 | 附录A.4 |
| 环境属性 | 生产固废和废水 |  |  | —— | 100%利用 |  |  | 现场核查 |
|  | 甲醛释放量 |  |  | mg/l | ≤1.0 | ≤0.5 | 不得检出 | GB/T 32379 |
|  | TVOC |  |  | mg/(m2·h) | —— | —— | ≤0.50 | GB/T 29899 |
| 品质属性 | 导热系数 （平均温度25℃） | 毡 | 密度48kg/m3 | W/(m·K) | ≤0.033 |  |  | GB/T 17795 |
|  |  |  | 密度24kg/m3 |  | ≤0.043 | ≤0.040 | ≤0.037 |  |
|  |  |  | 密度16kg/m3 |  | ≤0.045 | ≤0.042 | ≤0.039 |  |
|  |  | 板 |  |  | ≤0.040 | ≤0.037 | ≤0.034 | GB/T 17795 |
|  |  | 带 |  |  | ≤0.052 | ≤0.049 | ≤0.046 | GB/T 13350 |
|  | 毡 | 标称密度 |  | kg/m3 | ≥16 |  |  | GB/T 17795 |
|  |  | 纤维平均直径 |  | μm | ≤6.0 |  |  | GB/T 13350 |
|  |  | 回弹厚度 |  | % | ≥标称厚度 |  |  | GB/T 35608 |
|  |  | 降噪系数， |  | —— | —— | —— | ≥0.80 | GB/T 20247 |
|  | 板 | 标称密度 |  | kg/m3 | ≥32 |  |  | GB/T 17795 |
|  |  | 降噪系数 |  | —— | —— | —— | ≥0.70 | GB/T 20247 |
|  |  | 弯曲断裂载荷 |  | N | —— | —— | ≥50 | GB/T 17795 |
|  | 条 | 标称密度 |  | kg/m3 | ≥48 |  |  | GB/T 13350 |
|  |  | 压缩强度 |  | kPa | —— | —— | ≥20 | GB/T 35608 |
|  | 所有产品 | 六种限用物质 |  | —— | —— | —— | 满足限量要求 | GB/T 26125 |
|  |  | 密度均匀性 |  | kg/m2 | —— | —— | ≤0.3 | GB/T 32991 |
| 注：玻璃棉板和玻璃棉毡不同密度的导热系数要求按照内插法确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表4 模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）制品评价指标

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 残留苯乙烯含量 |  | % | —— | —— | ≤0.1 | QB/T 4009-2010中5.2 |
| 能源属性 | 热源 |  | —— | 无燃煤、燃油锅炉 |  |  | 现场核查 |
| 环境属性 | 发泡剂含量 |  | % | —— | —— | 6.0 | QB/T 4009-2010中5.1条 |
|  | 阻燃剂种类 |  | —— | —— | —— | 不得检出六溴环十二烷 | GB/T 29785 |
| 品质属性 | 导热系数（平均温度25℃） |  | W/(m·K) | ≤0.039 | ≤0.035 | ≤0.032 | GB/T 10801.1 |
|  | 表观密度 |  | kg/m3 | 18～22 |  |  | GB/T 10801.1 |
|  | 熔结性能 | 弯曲断裂荷载， 或 | N | ≥15 | ≥20 | ≥25 | GB/T 10801.1 |
|  |  | 弯曲变形 | mm | —— | ≥20 | ≥20 |  |
|  | 燃烧性能等级 |  | —— | B2级 | B2级 | B1级 | GB/T 8624 |
|  | 烟毒性 |  | —— | 不低于t2级 | 不低于t1级 | 不低于t0级 | GB/T 8624 |

- 表5 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）制品评价指标

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 生产过程产生废弃物可利用率 |  | % | 100 |  |  | 附录A.2 |
| 环境属性 | 产品废水排放 |  | —— | 废水无外排 |  |  | 现场核查 |
|  | 发泡剂种类 |  | —— | —— | —— | 不得使用氟氯烃发泡剂 | QB/T 4009-2010中5.1条 |
|  | 阻燃剂种类 |  | —— | —— | —— | 不得检出六溴环十二烷 | GB/T 29785 |
| 品质属性 | 吸水率，浸水96h | 带表皮 | kPa | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.5 | GB/T 10801.2 |
|  |  | 不带表皮 |  | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.0 |  |
|  | 导热系数（平均温度25℃） | 带表皮 | W/(m·K) | ≤0.025 |  |  |  |
|  |  | 不带表皮 |  | ≤0.030 |  |  |  |
|  | 透湿系数，（23℃±1℃，相对湿度50%±5%） | 带表皮 | ng/m·s·Pa | ≤3.5 | ≤3.0 | ≤2.0 |  |
|  |  | 不带表皮 |  | ≤3.5 | ≤3.0 | ≤2.0 |  |
|  | 燃烧性能等级 |  | —— | B2级 | B2级 | B1级 | GB/T 8624 |

- 表6 柔性泡沫橡塑制品评价指标

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 单位质量原材料 制成品体积 | 板材，≥ | m3/kg | 0.020 |  |  | GB/T 35608 |
|  |  | 管材，≥ |  | 0.018 |  |  |  |
| 能源属性 | 热源 |  | —— | 无燃煤、燃油锅炉 |  |  | 现场核查 |
|  | 单位产品能耗 |  | kgce/m3 | ≤15.0 | ≤10.0 | ≤6.0 | 附录A.3 |
| 环境属性 | 大气污染颗粒物 |  | mg/m3 | —— | —— | ≤15 | 环境监测报告 |
|  | 偶氮二甲酰胺含量 |  | % | —— | —— | ≤0.3 | JB/T 6857 |
|  | 短链氯化石蜡含量 |  | % | —— | —— | ≤0.1 | ISO 18219 |
|  | 产品废水排放 |  | —— | 废水无外排 |  |  | 现场核查 |
|  | TVOC |  | mg/(m2·h) | —— | —— | ≤0.50 | GB/T 29899 |
|  | 六种限用物质 |  | —— | —— | —— | 满足GB/T 26572限量要求 | GB/T 26125 |
| 品质属性 | 导热系数，（平均温度0℃） |  | W/(m·K) | ≤0.036 | ≤0.034 | ≤0.032 | GB/T 17794 |
|  | 密度 | 板材 | kg/m3 | ≤90 | ≤70 | ≤45 | GB/T 17794 |
|  |  | 管材 |  | ≤90 | ≤70 | ≤50 |  |
|  | 湿阻因子 |  | —— | ≥2000 | ≥5000 | ≥8000 | GB/T 17794 |
|  | 燃烧性能等级 |  | —— | B1级 |  |  | GB/T 8624 |
|  | 烟毒性 |  | —— | —— | —— | 不低于t1级 | GB/T 8624 |

- 表7 泡沫玻璃制品评价指标

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 固体废弃物使用 | I型 | % | —— |  |  | 附录A.1 |
|  |  | 其它 | % | ≥99 |  |  |  |
| 能源属性 | 单位产品能耗 | I型 | kgce/t | ≤820 | ≤780 | ≤443 | 附录A.4 |
|  |  | 其它 |  | ≤280 | ≤270 | ≤270 |  |
| 环境属性 | 生产固废的回收利用 |  | % | 100 |  |  | 现场核查 |
| 品质属性 | 导热系数 （平均温度25℃） | I型 | W/(m·K) | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.044 | JC/T 647 |
|  |  | 其它 |  | ≤0.068 | ≤0.060 | ≤0.052 |  |
|  | 密度 | I型 | kg/m3 | ≤200 | ≤140 | ≤130 | JC/T 647 |
|  |  | 其它 | kg/m3 | —— |  |  |  |
|  | 抗压强度 | I型 | MPa | ≥0.60 |  |  |  |
|  |  | 其它 | MPa | ≥1.00 |  |  |  |
|  | 垂直于表面的抗拉强度, |  | MPa | ≥0.12 | ≥0.12 | ≥0.15 | JC/T 647 |
|  | 抗热震性 |  | —— | —— | —— | 十次循环后符合JC/T 647要求 | JC/T 647 |
| 注：“I型”指配方玻璃工艺生产的产品；“其它”指废旧玻璃工艺生产的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表8 发泡陶瓷制品评价指标

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 原材料固体废弃物使用率 |  | % | ≥99 |  |  | 附录A.1 |
|  | 生产过程产生废弃物可利用率 |  | % | 100 |  |  | 附录A.2 |
| 能源属性 | 单位产品能耗 |  | kgce/m3 | ≤20 | ≤15 | ≤10 | 附录A.4 |
| 环境属性 | 产品废水排放 |  | —— | 废水无外排 |  |  | 现场核查 |
| 品质属性 | 导热系数（平均温度25℃） | 无釉面 | W/(m·K) | ≤0.080 | ≤0.065 | ≤0.055 | JG/T 511 |
|  |  | 有釉面 |  | ≤0.100 | ≤0.090 | ≤0.080 |  |
|  | 密度 | 无釉面 | kg/m3 | ≤230 | ≤200 | ≤180 | JG/T 511 |
|  |  | 有釉面 |  | ≤330 | ≤300 | ≤280 |  |
|  | 耐污染性（有釉面） |  |  | ≥3级 | ≥4级 | ≥5级 |  |
|  | 放射性核素限量（有釉面） | 内照射指数 | —— | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 |  |
|  |  | 外照射指数 |  | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 |  |

- 表9 硬质聚氨酯板泡沫塑料评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 生产过程产生废弃物可利用率 | % | 100 |  |  | 附录A.2 |
| 能源属性 | 单位产品能耗 | kgce/m3 | —— | ≤100 | ≤70 | 附录A.4 |
| 环境属性 | 产品废水排放 | —— | 废水无外排 |  |  | 现场核查 |
|  | 发泡剂种类 | —— | —— | —— | 不得使用氟氯烃发泡剂 | QB/T 4009-2010中5.1条 |
|  | 阻燃剂种类 | —— | —— | —— | 不得检出六溴环十二烷 | GB/T 29785 |
| 品质属性 | 导热系数（平均温度23℃） | W/(m·K) | ≤0.026 | ≤0.024 | ≤0.022 | GB/T 21558 |
|  | 芯密度 | kg/m3 | ≥30 |  |  | GB/T 21558 |
|  | 压缩强度 | kpa | ≥80 | ≥180 | ≥280 |  |
|  | 吸水率 | % | ≤3 |  |  | GB50404 |
|  | 燃烧性能 | —— | B1 |  |  | GB8624 |
|  | 氧指数 | % | ≥26 |  |  | GB8624 |

- 5 评价方法

5.1 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件（如企业标准、企业技术规程、施工应用指南、使用说明书等）等相关资料。

5.2 资源属性中固体废弃物掺加量、生产过程中固体废弃物掺加量按照附录A的规定进行。

5.3 能源属性中,岩棉类产品单位产品综合能耗按GB 30183的规定进行，其他产品单位产品综合能耗按附录A.4 的规定进行。

5.4 环境属性中单位产品生产废水排放量按附录A.3进行。

5.5 涉及产品标准的指标要求由生产企业提供近一年的产品质量检验报告或按相应产品标准进行。

5.6 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

附 录 A
（规范性附录）

计算方法

A.1 原材料固体废弃物使用率

固体废弃物占保温系统材料原材料总量的质量百分比，按式（A.1）计算：

Pi=MiMc×100%×100%	(A.1)

式中：

Pi——每立方米保温系统材料中固体废弃物占原材料总量的质量百分比，％；

Mi——每立方米保温系统材料固体废弃物使用量，单位为千克每立方米（kg/m3）；

Mc——每立方米保温系统材料原材料总量，单位为千克每立方米（kg/m3）。

A.2生产过程产生固体废弃物可利用率

生产过程中产生固体废弃物利用率，计算时按照1年生产为周期计算平均值。按公式（A.2）计算：

Pj=MjMc×100%	(A.2)

式中：

Mj ——评价期内回收再利用的固体废弃物量，单位为千克（kg）；

Mc ——评价期生产产生的固体废弃物总量，单位为千克（kg）；

Pj ——生产过程产生固体废弃物可利用率，%。

A.3 单位产品水消耗量

单位产品水消耗量按式（A.4）计算：

Nw=WhP×100%	   (A.3)

式中：

Nw ——单位产品水消耗量，%

Wh ——生产耗水总量，单位为千克（kg）；

P ——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为吨（t）。

A.4 单位产品综合能耗

EDN=EZNP	(A.4)

式中：

EDN ——单位产品综合耗能，单位为千克标准煤每立方米（kgce/m³）或千克标准煤每吨（kgce/t）；

EZN —— 评价期内产品耗能总量，单位为千克标准煤（kgce）；

P  ——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为立方米或吨（m³，t）。

_______________________________