CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

绿色建材评价标准  门窗幕墙用型材

Green building materials assessment - Profile for door, window and curtain wall

（征求意见稿）

中国计划出版社

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXXXXXXXX提出并归口。。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 门窗幕墙用型材

- 范围

本标准规定了门窗幕墙用型材绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于门窗幕墙用型材的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5237.1 铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB/T 5237.2 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材

GB/T 5237.3 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材

GB/T 5237.4 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材

GB/T 5237.5 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材

GB/T 5237.6 铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材

GB/T 8484-2008 建筑外门窗保温性能分级及检测方法

GB/T 8814 门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材

GB/T 9345.5 塑料 灰分的测定 第5部分：聚氯乙烯

GB 18582 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB 18586 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB 21351 铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025 环境标志和声明 Ⅲ型环境声明 原则和程序

GB 24613-2009 玩具用涂料中有害物质限量

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GBZ 2.1 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

JG 175 建筑用隔热铝合金型材

JG/T 263 建筑门窗用未增塑聚氯乙烯彩色型材

YS/T 781.2 铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求 第3部分：阳极氧化与电泳涂漆产品

YS/T 781.3 铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求 第3部分：粉末喷涂产品

YS/T 781.4 铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求 第3部分：氟碳漆喷涂产品

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

门窗幕墙用铝合金型材 wrought aluminum alloy extruded profile for door, window and curtain wall

应用于建筑门窗、幕墙用途的，表面经处理的铝合金热挤压型材，包括阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材，以及隔热型材等。

- 3.5

门窗用未增塑聚氯乙烯型材 un-plasticized polyvinyl chloride profiles for window and door

应用于建筑门窗、幕墙用途的，表面经处理的未增塑聚氯乙烯挤压型材，包括彩色共挤型材、彩色覆膜型材、彩色涂装型材、彩色通体型材等。

- 3.6

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.7

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.7  门窗幕墙用型材产品基本性能应符合GB/T  5237.1、GB/T 5237.2、GB/T 5237.3、GB/T 5237.4、GB/T 5237.5、GB/T 5237.6、GB/T 8814、JG/T 263等相应的现行国家、行业标准要求。

- 4.1.8  生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交门窗幕墙用型材的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

门窗幕墙用型材评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。铝合金型材的评价指标要求见表2，未增塑聚氯乙烯型材的评价指标要求见表3。

- 表2 铝合金型材评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 单位产品金属消耗a |  |  |  |  | t/t | ≤1.050 | ≤1.030 | ≤1.010 | 附录A.1 |
|  | 单位产品新鲜水用量a |  | 表面为阳极氧化 |  |  | t/t | ≤37 | ≤27 | ≤17 | YS/T 781.2 |
|  |  |  | 表面为电泳涂漆 |  |  |  | ≤42 | ≤32 | ≤22 |  |
|  |  |  | 表面为粉末喷涂 |  |  |  | ≤14 | ≤11 | ≤8 | YS/T 781.3 |
|  |  |  | 表面为氟碳漆喷涂 |  |  |  | ≤14 | ≤11 | ≤8 | YS/T 781.4 |
|  | 水的重复利用率 |  |  |  |  | % | ≥80 | ≥85 | ≥90 |  |
|  | 化学转化处理剂 |  |  |  |  | — | — | 使用无铬、无磷型预处理剂 | 使用无铬、无磷型预处理剂 | 提供证明材料结合现场审查 |
| 能源属性 | 能源品种 |  |  |  |  | — | — | — | 使用清洁能源 |  |
|  | 单位产品能耗 |  |  |  |  | kgce/t | 限定值 | 准入值 | 先进值 | GB 21351 |
|  | 传热系数b |  |  |  |  | W/(m·K) | ≤4.0 | ≤3.2 | ≤2.5 | GB/T 8484 |
| 环境属性 | 单位产品生产废水排放量a |  | 表面为阳极氧化 |  |  | t/t | ≤35 | ≤25 | ≤15 | YS/T 781.2 |
|  |  |  | 表面为电泳涂漆 |  |  |  | ≤39 | ≤29 | ≤19 |  |
|  |  |  | 表面为粉末喷涂 |  |  |  | ≤13 | ≤10 | ≤7 | YS/T 781.3 |
|  |  |  | 表面为氟碳漆喷涂 |  |  |  | ≤14 | ≤11 | ≤8 | YS/T 781.4 |
|  | 表面涂层可溶性重金属含量 |  | Pb |  |  | mg/kg | ≤90 | ≤30 | ≤20 | GB 18582 |
|  |  |  | Cd |  |  |  | ≤75 | ≤30 | ≤20 |  |
|  |  |  | Cr |  |  |  | ≤60 | ≤30 | ≤20 |  |
|  |  |  | Hg |  |  |  | ≤60 | ≤30 | ≤20 |  |
| 品质属性 | 复合 性能b |  | 穿条式 | 纵向抗剪特征值 | 室温 | N/mm | ≥24 |  |  | JG 175 |
|  |  |  |  |  | 低温 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高温 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横向抗拉特征值 | 室温 | N/mm | ≥24 | ≥24 | ≥30 |  |
|  |  |  |  |  | 低温 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高温 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高温持久 | 横向抗拉特征值 | N/mm | ≥24 | ≥24 | ≥30 |  |
|  |  |  |  |  | 变形量 | mm | ≤0.6 |  |  |  |
|  |  |  | 浇注式 | 纵向抗剪特征值 | 室温 | N/mm | ≥30 | ≥30 | ≥32 |  |
|  |  |  |  |  | 低温 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高温 | N/mm | ≥24 |  |  |  |
|  |  |  |  | 横向抗拉特征值 | 室温 | N/mm | ≥24 | ≥24 | ≥30 |  |
|  |  |  |  |  | 低温 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高温 | N/mm | ≥12 | ≥12 | ≥20 |  |
|  |  |  |  | 热循环 | 纵向抗剪特征值 | N/mm | ≥30 （60次） | ≥30 （60次） | ≥32 （90次） |  |
|  |  |  |  |  | 变形量 | mm | ≤0.6 |  |  |  |
|  | 氙灯人工气候加速老化c | 氙灯试验 |  | 时间 |  | h | 1000 | 1000 | 4000 | GB/T 5237.3、GB/T 5237.4、GB/T 5237.5等 |
|  |  |  |  | 色差 |  | — | ≤5 | ≤2.5 | ≤3.0 |  |
|  |  |  |  | 光泽保持率 |  | — | ＞50% | ＞90% | ≥75% |  |
|  |  |  |  | 粉化 |  | — | 0级 |  |  |  |
|  | 膜厚d |  |  |  |  | — | AA15 | AA20 | AA25 | GB/T 5237.2 |
| a 不适用于仅有复合工序的企业所生产的隔热铝型材产品； b 适用于隔热铝型材产品； c 不适用于阳极氧化型材； d 适用于阳极氧化型材。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表3 未增塑聚氯乙烯型材评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 稳定剂 |  | — | 不得使用含铅、镉的稳定剂 |  |  | 提供证明文件结合现场检查 |
|  | 阻燃剂 |  | — | 不得使用多溴联苯、多溴二苯醚 |  |  |  |
|  | 单位产品新鲜水用量 |  | t/t | ≤1.1 | ≤1.0 | ≤0.9 | 附录A.2 |
|  | 原材料灰分 |  | % | ≤20 | ≤15 | ≤12 | GB/T 9345.5 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  | tce/t | ≤0.055 | ≤0.050 | ≤0.047 | 附录A.3 |
|  | 传热系数 |  | W/(m·K) | ≤2.0 | ≤1.6 | ≤1.0 | GB/T 8484 |
| 环境属性 | 邻苯二甲酸二(2- 乙基)己酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）总含量 |  | % | ≤0.1 |  |  | GB 24613 |
|  | 可溶性重金属含量 | 铅 | mg/kg | ﹤50 |  |  | GB 18586 |
|  |  | 镉 |  | ﹤0.5 |  |  |  |
|  |  | 铬 |  | ﹤50 |  |  |  |
|  |  | 汞 |  | 不得检出 |  |  |  |
|  | 氯乙烯单体残留 |  | mg/kg | ≤5 |  |  |  |
| 品质属性 | 腔体结构数量 |  | — | ≥3 | ≥4 | ≥5 | 提供证明文件结合现场检查 |
|  | 主型材壁厚 | 可视面 | mm | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.8 | GB/T 8814 |
|  |  | 非可视面 |  | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.5 |  |
|  | 老化 性能 | 老化时间 | h | ≥4000 | ≥6000 | ≥8000 | GB/T 8814 |
|  |  | 外观 | — | 无变化 |  |  |  |
|  |  | 冲击强度下降率 | % | ≤30 |  |  |  |
|  |  | 色差a | — | ≤5 |  |  |  |
|  |  | 附着力b | 级 | 0 |  |  |  |
|  |  | 粉化b | 级 | ≤2 |  |  |  |
|  |  | 膜与基材间剥离强度c | N/mm | ≤2.0 |  |  |  |
| a 不适用于特殊装饰产品（如非单一颜色、木纹、压花等）。特殊装饰的产品老化前后的色差用灰度卡评定，灰度等级不应小于3级； b 适用于表面为涂装型的未增塑聚氯乙烯型材； c 适用于表面为覆膜型的未增塑聚氯乙烯型材。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5 评价方法

5.1 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件（如企业标准、企业技术规程、施工应用指南、使用说明书等）等相关资料。

5.2 铝合金型材资源属性中单位产品金属消耗、未增塑聚氯乙烯型材资源属性中单位产品新鲜水用量、能源属性中单位产品综合能耗按附录A的规定进行。

5.3 铝合金型材资源属性中化学转化处理剂，未增塑聚氯乙烯型材资源属性中稳定剂和品质属性中腔体结构数量通过提交证明文件结合现场检查的方式进行评价。

5.4 其他指标应由生产企业提供近一年的产品质量检验报告或按相应标准进行。

5.5 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

附 录 A
（规范性附录）

计算方法

A.1 单位产品金属消耗

单位产品金属消耗按式（A.1）计算：

A=IT	(A.1)

式中：

A——单位产品金属消耗，单位为吨每吨（t/t）；

I——评价期内金属材料投入量，单位为吨（t）；

T——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为吨（t）。

A.2 单位产品新鲜水用量

单位产品新鲜水用量按式（A.2）计算：

Vi=VhP×100%	(A.2)

式中：

Vi——单位产品新鲜水用量，单位为立方米每吨（m3/t）；

Vh——评价期内产品生产消耗的新鲜水总量，单位为立方米（m3）；

P——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为吨（t）

A.3 单位产品综合能耗

单位产品综合能耗按式（A.3）计算：

EDN=EZNP	(A.3)

式中：

EDN ——单位产品综合耗能，单位为吨标准煤每吨（tce/t）；

EZN ——评价期内产品生产消耗的能源总量，单位为吨标准煤（tce）；

P  ——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为吨（t）。

_______________________________