前   言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会提出并归口。

本标准主编单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心、中国菱镁行业协会

本标准参编单位：上海拓来镁基环保科技有限公司、山东省建筑科学研究院、南京强云复合材料造型艺术有限公司、江苏蓝圈新材料股份有限公司、河北林宏建材建材科技有限公司、国家木材与木制品性能质量监督检验中心、北京林业大学

本标准主要起草人员：刘文杰、王自福、张兴福、王明英、李孟强、邵明余、朱敏、王兴文、王磊、戚士龙、许钊、王洁、任学勇

本标准主要审查人员：

- 绿色建材评价标准-镁质新型装饰材料

- 范围

本标准规定了镁质新型装饰材料绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于建筑用菱镁装饰板（或玻镁平板）、菱镁装饰工艺品的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 5085.3 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 31268 限制商品过度包装 通则

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 33761 绿色产品评价通则

GBZ 2.1 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

JC 688 玻镁平板

JG/T 301 机制玻镁复合板与风管

JG/T 414 建筑用菱镁装饰板

SB/T 10845 菱镁装饰工艺品通用技术条件

SB/T 11102 菱镁工艺品运输包装

- 术语和定义

GB/T 33761、JG/T 414、JC 688、SB/T 10845界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

3.2

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

3.3

镁质新型装饰材料 magnesia based new  decorative material

以轻烧氧化镁、氯化镁（或硫酸镁或氯化镁和硫酸镁混合）与水的拌合物为胶凝材料，添加改性剂、增强材料、填料，经成型、养护、调湿干燥制成基板，基板表面通过贴面装饰、涂料涂饰、雕塑造型或本体着色而形成具有装饰效果的制品。

3.4

氯氧镁胶凝材料magnesium oxychloride cement material

由轻烧氧化镁、氯化镁和水拌合而成，生成物为氯氧镁复盐的胶凝材料。拌合物中通常加入填料、改性剂和增强材料，以改善其性能。

3.5

硫氧镁胶凝材料magnesite oxysulfate cement material

由轻烧氧化镁、硫酸镁和水拌合而成，生成物为硫氧镁复盐的胶凝材料。拌合物中通常加入填料、改性剂和增强材料，以改善其性能。

3.6

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

3.7

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

3.8

固体废弃物 solid waste

固体废弃物是指工业固体废弃物：粉煤灰、矿渣、炉渣、石粉、碎瓷、建筑垃圾等；农业加工剩余物：秸秆、皮壳等；木材加工剩余物：木屑、木刨花等。

- 4  评价要求

4.1 基本要求

- 4.1.1  生产企业污染物排放应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。污水综合排放符合GB 8978要求，同时应符合相关地方标准要求。

- 4.1.3  工业企业厂界环境噪声排放符合GB 12348要求。

- 4.1.4  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.5 安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.6  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.7 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.8  镁质新型装饰材料应满足JC 688、JG/T 414、SB/T 10845 等现行行业标准的要求。

4.1.9  产品包装应符合 GB/T 31268的有关要求，菱镁装饰工艺品还应符合SB/T 11102 的有关要求。

- 4.1.10 生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其它规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 提交镁质新型装饰材料的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

4.2 评价指标要求

4.2.1  建筑用菱镁装饰板（或玻镁平板）评分项指标见表2。

表2  建筑用菱镁装饰板（或玻镁平板）评分项指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 |  | 二星级 |  | 三星级 |  |  |
| 资源属性 | 固体废弃物使用率 |  |  | % | ≥15 |  | ≥25 |  | ≥30 |  | 附录A.1 |
|  | 生产过程中产生的废弃物利用率 |  |  | % | 100 |  |  |  |  |  | 附录A.2 |
| 能源属性 | 单位产品能耗 |  |  | kgce/m3 | ≤5 | ≤4 |  |  | ≤3.5 |  | 附录A.3 |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  |  | kg/m3 | 0 |  |  |  |  |  | 附录A.4 |
|  | 放射性核素 限量 |  | IRa | — | ≤0.3 |  |  |  |  |  | 依据GB 6566进行检测并提供报告 |
|  |  |  | Ir | — | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 游离甲醛释放量 |  |  | mg/m³ | ≤0.08 |  |  |  |  |  | 依据GB 18580进行检测并提供检测报告，贴面、涂饰菱镁装饰板检查此项目 |
|  | 可浸出重金属 | 总铬（Cr） |  | mg/L | ≤1.5 |  |  |  |  |  | 依据GB 5085.3 标准进行检测并提供检测报告 |
|  | 铅（Pb） | 铅（Pb） |  | mg/L | ≤2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汞（Hg） | 汞（Hg） |  | mg/L | ≤0.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 镉（Cd） | 镉（Cd） |  | mg/L | ≤0.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 砷（As） | 砷（As） |  | mg/L | ≤0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 品质属性 | 干缩率 |  |  | % | ≤0.3 |  |  | ≤0.25 |  | ≤0.20 | 依据JG/T 414进行检测并提供检测报告 |
|  | 水溶性氯离子含量 | 氯氧镁胶凝材料装饰板 |  | % | ≤3.0 |  |  | ≤2.8 |  | ≤2.6 | 依据JG/T 301中游离氯离子含量规定方法进行检测并提供检测报告 |
|  |  | 硫氧镁胶凝材料装饰板 |  |  | ≤0.3 |  |  | ≤0.2 |  | ≤0.1 |  |
|  | 燃烧性能等级 |  |  | — | A1 |  |  |  |  |  | 依据GB 8624进行检测并提供检测报告，仅针对无饰面菱镁建筑装饰板 |

4.2.2  菱镁装饰工艺品评分项指标见表3。

表3  菱镁装饰工艺品评分项指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一星级 |  |  | 二星级 |  | 三星级 |  |
| 资源属性 | 固体废弃物使用率 |  |  |  | % | ≥15 |  |  | ≥20 |  | ≥25 | 附录A.1 |
|  | 生产过程中产生的废弃物利用率 |  |  |  | % | 100 |  |  |  |  |  | 附录A.2 |
| 能源属性 | 单位产品能耗 |  |  |  | kgce/m3 | ≤5 |  | ≤4 |  |  | ≤3.5 | 附录A.3 |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  |  |  | kg/m3 | 0 |  |  |  |  |  | 附录A.4 |
|  | 放射性核素 限量 |  |  | IRa | —— | ≤0.3 |  |  |  |  |  | 依据GB 6566进行检测并提供报告 |
|  |  |  |  | Ir | —— | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 游离甲醛释放量 |  |  |  | mg/m³ | ≤0.08 |  |  |  |  |  | 依据GB 18580进行检测并提供检测报告，贴面、涂饰菱镁装饰板检查此项目 |
|  | 可浸出重金属 |  | 总铬（Cr） |  | mg/L | ≤1.5 |  |  |  |  |  | 依据GB 5085.3 标准进行检测并提供检测报告 |
|  | 铅（Pb） |  | 铅（Pb） |  | mg/L | ≤2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汞（Hg） |  | 汞（Hg） |  | mg/L | ≤0.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 镉（Cd） |  | 镉（Cd） |  | mg/L | ≤0.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 砷（As） |  | 砷（As） |  | mg/L | ≤0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 品质属性 | 强度 |  | 抗折 |  | MPa | ≥6.5 | ≥7.0 |  |  | ≥7.5 |  | 依据SB/T 10845 进行检测并提供检测报告 |
| ..5.SB/T 6MPa抗折抗折抗折 |  |  | 抗压 |  |  | ≥30.0 | ≥32.0 |  |  | ≥34.0 |  |  |
|  | 水溶性氯离子含量 | 氯氧镁胶凝材料工艺品 |  |  | % | ≤3.0 | ≤2.8 |  |  | ≤2.6 |  | 依据JG/T 301中游离氯离子含量规定方法进行检测并提供检测报告 |
|  |  | 硫氧镁胶凝材料工艺品 |  |  |  | ≤0.3 | ≤0.2 |  |  | ≤0.1 |  |  |

- 4.2.3 数据处理和计算方法

各评价指标均按采样次数的实测数据进行平均，各指标的测试方法和计算方法见附录A。

- 5 评价方法

按照4.1基本要求和4.2评价指标要求开展第三方评价，并进行工厂检查。

附 录 A
（规范性附录）

计算方法

A.1 固体废弃物使用率

固体废弃物占镁质新型装饰材料原材料总量的质量百分比，按式（A.1）计算：

Pi=MiMc×100%	(A.1)

式中：

Pi——每立方米镁质新型装饰材料中固体废弃物占原材料总量的质量百分比，％；

Mi——每立方米镁质新型装饰材料固体废弃物使用量，单位为千克每立方米（kg/m3）；

Mc——每立方米镁质新型装饰材料原材料总量，单位为千克每立方米（kg/m3）。

A.2 生产过程中产生固体废弃物利用率

生产过程中产生固体废弃物利用率，计算时按照1年生产为周期计算平均值。按公式（A.2）计算：

Pj=MjMc×100%	(A.2)

式中：

Pj ——生产过程产生固体废弃物利用率，%。

Mj ——评价期内回收再利用的固体废弃物量，单位为千克（kg）；

Mc ——评价期生产产生的固体废弃物总量，单位为千克（kg）；

A.3 单位产品综合能耗

单位产品综合能耗，计算时按照1年生产为周期计算平均值。按公式（A.3）计算，产品耗能总量依据GB/T 2589计算：

EDN=EZNP	(A.3)

式中：

EDN ——单位产品综合耗能，单位为千克标准煤每立方米（kgce/m³）；

EZN —— 评价期内产品耗能总量，单位为千克标准煤（kgce）；

P  ——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为立方米（m³）。

A.4 单位产品废水排放量

生产过程中废水排放量，计算时按照1年为一个生产周期计算平均值。每生产1m3镁质新型装饰材料产品排放的废水量，按公式（A.4）计算：

Vj=VgP×100%	(A.4)

式中：

Vj ——每生产1m3镁质新型装饰材料产品产生的废水量，单位为千克每立方米（kg/m3）；

Vg ——评价期产品生产废水排放总量，单位为千克（kg）；

P ——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为立方米（m³）。

_______________________________