CECS XXX：2018

中国工程建设协会标准

建筑用找平腻子应用技术规程

Technical specification for application of screed putty for Building

（征求意见稿）

中国计划出版社

前　　言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2017]014号“关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知”的要求，编制组深入调查研究，结合工程实践，认真总结经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分8章和1个附录，主要技术内容包括：总则，术语，基本规定，材料，设计，进场检验、施工储存与拌合，施工，质量验收等。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口管理，由上海市建筑科学研究院负责技术内容的解释。本规程在执行过程中，如有意见或建议，请将有关资料寄送上海市建筑科学研究院（地址：上海市闵行区申富路568弄5号楼305室，邮政编码：201108），以供修订时参考。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目　次

1　总　　则	1

2　术　　语	3

3　基本规定	4

4　材　　料	5

5　设　　计	7

5.1　一般规定	7

5.2　室外找平	8

5.3　室内找平	9

6　进场检验、施工储存与拌合	11

6.1　进场检验	11

6.2　施工储存与拌合	12

7　施　　工	14

7.1　一般规定	14

7.2　基层检查与处理	14

7.3　施工准备	15

7.4　施工工艺	15

7.5　手工涂抹施工	17

7.6　机械喷涂施工	20

8　质量验收	21

8.1　一般规定	21

8.2　主控项目	22

8.3　一般项目	22

附录A　底层找平腻子拉伸粘结强度和抗压强度试验	24

本规程用词说明	26

引用标准名录	27

Contents

1　General provisions	1

2　Terms	3

3　Basic requirements	4

4　Materials	5

5　Design	7

5.1　Gernal requirements	7

5.2　outdoor screeding	8

5.3　indoor screeding	9

6　Site acceptance,construction storage and mixing	11

6.1　Site acceptance	11

6.2　construction storage and mixing	12

7　Construction	14

7.1　Gernal requirements	14

7.2　Base inspection and treatment	14

7.3　Preparations for construction	15

7.4　Construciton technology	15

7.5　Manual coating construction	17

7.6　Mechanical spraying construction	20

8　Quality acceptance inspection	21

8.1　General requirements	21

8.2　Dominant item	22

8.3　General item	22

Appendix A　The test of tensile bond strength and compressive strength for

bottom screed putty	24

Explanation of wording in this code	26

List of quoted standards	27

# 1　总　　则

1.0.1　为保证建筑装饰装修工程质量，规范找平腻子的材料、设计、施工及质量验收，做到技术先进、安全适用、经济合理，制定本规程。

【条文说明】1.0.1　当前，中国正在大力发展装配式建筑。装配式建筑的核心要素是采用工业化生产方式来建造建筑，提高生产效率，提升建筑质量，促进建设领域节能、节材、减排、降耗。而找平腻子的生产和应用，与装配式建筑的核心要素相吻合，对装配式建筑的发展有着重要意义。

随着装配式建筑中预制墙板应用的增加和建筑施工水平的提高，墙体平整度提高至10mm之内。找平腻子在工程中应用日益增多。找平腻子可用于砌块墙体、现浇混凝土墙体以及装配式建筑中的预制混凝土墙板等不同墙体基层的找平。找平腻子具有湿密度小（1500kg/m3~1800kg/m3），保水性和抗流挂性好，涂抹厚度小等特性。因此与传统抹灰砂浆相比，找平腻子存在下列优势：

（1）同时兼顾找平和装饰两种功能；

（2）每平米墙面找平可节约材料约20kg。传统抹灰砂浆施工厚度一般为20mm~30mm，每平米墙面约需35kg；而找平腻子施工厚度不超过10mm，每平米墙面约需15kg；

（3）将原来水泥砂浆找平加腻子饰面的3道以上施工工序简化为1~2道施工工序，节省人工，缩短工期，提高质量，降低工程造价。

本规程的制定，从材料、设计、施工及质量验收等方面，为保证建筑装饰装修工程质量提供依据。

1.0.2　本规程适用于新建、改建、扩建的民用建筑、工业建筑及既有建筑改造的建筑室内和室外找平腻子的设计、施工与质量验收。

1.0.3　建筑用找平腻子的设计、施工与质量验收除应符合本规程外，尚应符合现行国家有关标准的规定。

【条文说明】1.0.3　按本规程进行找平腻子的设计、施工与质量验收时，可能会涉及其他相关标准，也应执行。

# 2　术　　语

2.0.1　找平腻子（screed putty）

由水泥、石膏或石灰等为主要胶凝材料，辅以砂、填料、添加剂等按比例混合而成的，硬化后具有一定强度、平整度和质感，用于建筑物墙体和顶棚的找平装饰功能且厚度不超过10mm的材料。

2.0.2　水泥基找平腻子（screed putty based on cement）

以水泥为主要胶凝材料的建筑室内和室外找平腻子。

2.0.3　石膏基找平腻子（screed putty based on gypsum）

以石膏为主要胶凝材料的建筑室内用找平腻子。

2.0.4　其他找平腻子（other screed putty）

以石灰、聚合物等为主要胶凝材料，找平厚度小于3mm的建筑室内面层找平腻子。

# 3　基本规定

3.0.1　找平腻子应符合现行国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582或《建筑用外墙涂料中有害物质限量》GB 24408对材料有害物质限量的规定。

【条文说明】3.0.1　找平腻子中的挥发性有机物、苯系物、游离甲醛、重金属等有害物质会对人体和环境不利，因此应对其含量进行控制。3.0.2　找平腻子施工的环境条件应满足施工工艺的要求。施工时温度不宜低于5℃，风力大于5级不宜进行施工作业，雨雪天应停止室外施工作业。

3.0.3　找平腻子在施工过程中应做好半成品、成品的保护工作，防止污染和破坏。

# 4　材　　料

4.0.1　找平腻子按主要胶凝材料分为水泥基找平腻子、石膏基找平腻子和其他找平腻子；按使用部位分为室内找平腻子和室外找平腻子；按找平厚度分为底层找平腻子和面层找平腻子。

4.0.2　水泥基找平腻子的性能应符合下列规定：

1　底层找平腻子的性能应符合表4.0.2的规定，保质期为3个月；

2　室内面层找平腻子的性能应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》JG/T 298的规定；

3　室外面层找平腻子的性能应符合现行行业标准《建筑外墙用腻子》JG/T 157的规定。

表4.0.2　底层找平腻子的性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内 | 室外 |  |
| 细度（1.18mm方孔筛筛余）/% |  | ≤5 |  | GB/T 28627 |
| 耐水性（96h） |  | 无起泡、开裂及掉粉 |  | 参照JG/T 157方法，但找平腻子涂抹厚度为6mm |
| 保水/% |  | ≥70 |  | GB/T 28627 |
| 粘结强度/MPa | 原强度（14d标养） | ≥0.30 | ≥0.50 | 本规程附录A |
|  | 浸水（14d标养+7d浸水） | ≥0.20 | ≥0.25 |  |
|  | 冻融（14d标养+25次冻融） | — | ≥0.20 |  |
| 28d抗压强度/MPa |  | ≥3.5 | ≥5.0 |  |
| 28d收缩率/% |  | ≤0.20 |  | JGJ/T 70 |

【条文说明】4.0.2　底层找平腻子的性能指标和试验方法是编制组结合底层找平腻子的施工应用环境、找平厚度和验证性试验首次提出的。经验证性试验，底层找平腻子的保水率采用现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70中的滤纸法测试，保水率数据在98.9%~99.7%之间，保水率数据很接近，难于区分出找平腻子保水性的高低。采用现行国家标准《抹灰石膏》GB/T 28627中的真空抽滤法测试，底层找平腻子的保水率在71%~88%范围内。采用真空抽滤法能将底层找平腻子的保水能力区分开来。两种方法相比较，真空抽滤法更适用于底层找平腻子保水性的测试。

室内和室外面层找平腻子都有比较完善的行业标准，参照执行即可。

4.0.3　石膏基找平腻子的性能应符合下列规定：

1　底层找平腻子的性能应符合现行国家标准《抹灰石膏》GB/T 28627中底层抹灰石膏或轻质底层抹灰石膏性能的规定；

2　面层找平腻子的性能应符合现行国家标准《抹灰石膏》GB/T 28627中面层抹灰石膏性能的规定。

4.0.4　其他找平腻子的性能应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》JG/T 298的规定。

【条文说明】4.0.4　其他找平腻子是以石灰、聚合物等为主要胶凝材料，找平厚度小于3mm的室内面层找平腻子。因此其性能应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》JG/T 298的规定。

# 5　设　　计

## 5.1　一般规定

5.1.1　底层找平腻子与基层之间以及各找平腻子层之间应粘结牢固，并应遵守材料相容原则。

【条文说明】5.1.1　为避免各层材料之间粘结失效，相邻材料的相容性是十分重要的。

5.1.2　底层找平腻子找平厚度不宜超过10mm，面层找平腻子找平厚度不宜超过3mm。

5.1.3　水泥基面层找平腻子不应涂抹在石膏基底层找平腻子层上。

【条文说明】5.1.3　当在石膏基底层找平腻子上涂抹水泥基面层找平腻子时，由于石膏基底层找平腻子吸水性很强，导致水泥基面层找平腻子快速失水而降低粘结强度，因此本规程规定水泥基面层找平腻子不应涂抹在石膏基底层找平腻子层上。

5.1.4　当基层平整度的允许偏差符合表5.1.4时方可采用面层找平腻子找平。

表5.1.4　基层平整度的允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差/mm |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通涂饰 | 高级涂饰 |  |
| 1 | 立面垂直度 | +4 0 | +3 0 | 用2m垂直检测尺检测 |
| 2 | 表面平整度 | +4 0 | +3 0 | 用2m靠尺和塞尺检测 |
| 3 | 阴、阳角方正 | — | +3 0 | 用直角检测尺检测 |
| 4 | 分格条（缝）直线度 | +4 0 | +3 0 | 拉5m线，不足5m拉通线， 用钢直尺检测 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | +4 0 | +3 0 | 拉5m线，不足5m拉通线， 用钢直尺检测 |
| 注：顶棚涂抹找平腻子，本表第2项表面平整度可不检查，但应平顺。 |  |  |  |  |

## 5.2　室外找平

5.2.1　建筑物外墙外侧找平应采用水泥基找平腻子。

【条文说明】5.2.1　建筑物外墙外侧经常遭受雨水侵蚀，应采用耐水性好的水泥基找平腻子。

5.2.2　当建筑物外墙外侧基层平整度偏差大于10mm时，墙体找平层的构造层次宜为墙体、水泥砂浆、面层找平腻子。宜在水泥基面层找平腻子中铺贴一层耐碱玻纤网格布。

5.2.3　当建筑物外墙外侧基层平整度偏差不大于10mm且不满足表5.1.4要求时，墙体找平层的构造层次应为墙体、底层找平腻子，宜在水泥基底层找平腻子表面铺贴一层耐碱玻纤网格布。当设计采用乳胶漆涂料时，宜在底层找平腻子上涂抹面层找平腻子。

5.2.4　当建筑外墙基层为预制混凝土墙板或混凝土且其平整度满足表5.1.4要求时，可直接涂抹面层找平腻子。必要时在面层找平腻子施工前涂刷一层界面剂。

【条文说明】5.2.2~5.2.4　根据建筑物外墙外侧基层平整度情况规定了墙体找平层的构造层次。

当建筑物外墙外侧基层平整度偏差大于10mm时，宜在墙体基层上先用水泥砂浆进行初步找平，使其平整度满足表5.1.4要求后再涂抹面层找平腻子；当建筑物外墙外侧基层平整度偏差不大于10mm且不满足表5.1.4要求时，应在墙体基层上先用底层找平腻子进行找平，使其平整度满足表5.1.4要求。对于建筑物外墙外侧，当设计采用乳胶漆涂料时，应在底层腻子找平后，宜再涂抹面层找平腻子。

当找平腻子为水泥基找平腻子时，为提高水泥基找平腻子层抗开裂性，第5.2.2和5.2.3条的这两种构造都宜铺贴耐碱玻纤网格布。但耐碱玻纤网格布的型号规格不同。水泥基底层找平腻子厚度较大，可选用单位面积质量大于等于160g/m2的耐碱玻纤网格布；水泥基面层找平腻子厚度较薄，可选用单位面积质量大于等于80g/m2的耐碱玻纤网格布。工程实践表明，耐碱玻纤网格布的应用，分散了水泥基找平腻子层由于各种因素引起的应力集中，减少了开裂的倾向。

当建筑外墙基层为预制混凝土墙板时，由于预制混凝土墙板在工厂预制，混凝土表面平整度可满足表5.1.4要求。预制混凝土外墙板基层表面光滑、致密，可在面层找平腻子施工前涂刷一层界面剂，增加面层找平腻子与混凝土基层之间的粘结力。这种构造可不铺贴耐碱玻纤网格布。

## 5.3　室内找平

5.3.1　室内找平可采用水泥基找平腻子、石膏基找平腻子和其他找平腻子。石膏基找平腻子和其他找平腻子不得用于潮湿环境的墙体和顶棚。

【条文说明】5.3.1　潮湿环境除考虑厨房、卫生间等部位外，还应考虑长期处于饱水的地下室外墙内侧以及夏热冬冷地区和夏热冬暖地区密闭环境的地下室等。当地下室有机械通风设备确保地下室处于非潮湿环境时，其楼地面1.0m以上墙体可以采用石膏基找平腻子进行找平，但考虑到地下室楼地面1.0m以下墙体可能遭受浸水，因此石膏基找平腻子不应用于地下室楼地面1.0m以下墙体。

5.3.2　当顶棚采用找平腻子时，设计应符合下列规定：

1　顶棚找平厚度不宜超过10mm；

2　当顶棚找平厚度大于3mm时，应涂抹底层找平腻子和面层找平腻子；

3　当顶棚找平厚度不大于3mm时，可直接涂抹面层找平腻子。

5.3.3　当室内墙体采用找平腻子时，设计应符合下列规定：

1　当室内墙体基层平整度偏差大于10mm时，墙体找平层的构造层次宜为墙体、水泥砂浆、面层找平腻子。宜在水泥基面层找平腻子中铺贴一层耐碱玻纤网格布；

2　当室内墙体基层平整度偏差不大于10mm且不满足表5.1.4要求时，墙体找平层的构造层次应为墙体、底层找平腻子和面层找平腻子。宜在水泥基面层找平腻子中铺贴一层耐碱玻纤网格布；

3　当室内墙体基层为预制混凝土墙板或混凝土且其平整度满足表5.1.4要求时，可直接涂抹面层找平腻子。必要时在面层找平腻子施工前涂刷一层界面剂。

# 6　进场检验、施工储存与拌合

## 6.1　进场检验

6.1.1　找平腻子进场时，供方应按规定批次向需方提供有效的质量证明文件。质量证明文件应包含产品型式检验报告和出厂检验报告等。

【条文说明】6.1.1　找平腻子进场时，生产厂家应提供产品质量证明文件，它们是验收资料的一部分。同时，生产厂家提供产品使用说明书等，使用说明书是施工时的参考依据，必要的内容信息应齐全。

6.1.2　找平腻子进场时应进行外观检验，且应符合下列规定：

1　散装找平腻子应外观均匀，无结块、受潮现象；

2　袋装找平腻子应包装完整，无受潮现象。

【条文说明】6.1.2　找平腻子在储存与运输过程中，容易造成物料分离，从而影响找平腻子的质量。因此，找平腻子进场时，首先应进行外观检验，初步判断找平腻子的匀质性与质量变化。

找平腻子胶凝材料含量多，如水泥等。如果包装袋破损，容水泥受潮、结块，将降低找平腻子质量。因此找平腻子进场时包装袋应完整，不得破损。

6.1.3　找平腻子外观检验合格后，应按表6.1.3规定的检验项目及批量进行复验，复验合格后方可使用。

表6.1.3　找平腻子进场复验

| 材料名称 |  | 检验项目 | 检验批量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底层找平腻子 | 水泥基 | 细度、保水率、粘结原强度、抗压强度 | 同一生产厂家、同一品种、同一批号且连续进场的找平腻子，每500t为一批，不足500t时，应按一个检验批计 |
|  | 石膏基 | 凝结时间、抗折强度、抗压强度 |  |
| 面层找平腻子 | 水泥基 | 容器中状态、施工性、标准状态粘结强度 | 同一生产厂家、同一品种、同一批号且连续进场的找平腻子，每50t为一批，不足50t时，应按一个检验批计 |
|  | 石膏基 | 细度、凝结时间、抗折强度、抗压强度 |  |
|  | 其他 | 容器中状态、施工性、标准状态粘结强度 |  |
| 注：当石膏基底层找平腻子为轻质底层抹灰石膏时，进场复验项目应增加体积密度。 |  |  |  |

【条文说明】6.1.3　对进场找平腻子进行复验，可避免不合格材料用于工程，有助于解决提供样品与供货质量不一致的问题。

## 6.2　施工储存与拌合

6.2.1　不同品种的散装找平腻子应分别储存在散装移动筒仓中，不得混存混用，并应对筒仓进行标识。筒仓数量应满足找平腻子品种及施工要求。更换找平腻子品种时，筒仓应清空。

【条文说明】6.2.1　施工现场应配备散装找平腻子移动筒仓。在筒仓外壁明显位置做好找平腻子标记，内容为找平腻子品种、批号等。

存放在现场的找平腻子品种有时较多，而不同品种的找平腻子其性能也不同，混用将会影响找平腻子的性能及工程质量。因此，找平腻子不得混存混用。更换找平腻子时，筒仓应清理干净。

6.2.2　袋装找平腻子应储存在干燥、通风、防潮、不受雨淋的场所，并

应按品种、批号堆放在架空板上，不得混堆混用，且应先存先用。

【条文说明】6.2.2　袋装找平腻子的保存，防潮是关键。找平腻子中水泥或石膏含量高，遇水会发生化学反应，使找平腻子结块，降低找平腻子质量，并缩短找平腻子的储存期。因此，找平腻子储存时不得受潮和遭受雨淋。由于找平腻子的储存期较短，先进场的找平腻子先用，以免超过储存期。

6.2.3　凡符合国家标准的饮用水，可直接用于拌制找平腻子；当采用其他水源时，应按《混凝土用水标准》JGJ 63的规定进行检验，合格后方可用于拌制找平腻子。

6.2.4　找平腻子应按产品说明书的规定加水，不得添加其他成分。

【条文说明】6.2.4　找平腻子在施工现场加水搅拌，用水量对找平腻子的施工性和物理力学性能有着较大影响。产品说明书中规定的加水量或加水范围，是生产厂家经反复试验、验证后确定的。超过这个范围，将会影响找平腻子的性能及可操作性，因此找平腻子应按说明书的规定加水。

6.2.5　当找平腻子采用手工涂抹施工时，拌合应符合下列规定：

1　找平腻子在现场应采用机械搅拌，按产品说明书的要求加水搅拌均匀，静停再次拌合均匀；

2　找平腻子加水搅拌好后，应在生产厂家规定时间内使用完毕。拌合物失去可塑性后不应再加水搅拌。

【条文说明】6.2.5　找平腻子常掺有纤维素醚、可再分散乳胶粉等添加剂。为使各组分在找平腻子中均匀分布，只有通过一定时间的机械搅拌，才能保证找平腻子的均匀性。同时，这些添加剂需要一定的时间进行溶解，因此找平腻子搅拌后通常需要一个约5min的静停过程，让找平腻子熟化，然后再拌合均匀，这样才能保证找平腻子的质量。

找平腻子加水搅拌好后，如果不及时用完，会结块或失去塑性，无法保持其应有性能。因此，应对找平腻子的使用时间进行规定。

# 7　施　　工

## 7.1　一般规定

7.1.1　找平腻子施工应在主体结构验收合格后进行。非烧结块材墙体找平宜在墙体砌筑完成60d后进行，最短不应少于45d。

【条文说明】7.1.1　主体结构一般在28d后进行验收，这时烧结块材砌体上的砌筑砂浆或混凝土结构达到了一定的强度且趋于稳定，墙体收缩变形小，此时进行找平腻子施工可降低饰面层开裂的风险。但对于非烧结块材砌筑的墙体，其干缩稳定时间比混凝土等要长，若在短时间内找平会导致饰面层裂缝。

7.1.2　找平腻子施工前应编制作业指导书，并应按作业指导书进行技术交底。

【条文说明】7.1.2　找平腻子施工时，对不同基层所采取的处理措施、施工工艺等也不同。因此，需根据找平腻子性能、基层情况并参考找平腻子产品说明书，制定有针对性的作业指导书，并按作业指导书进行施工。

7.1.3　不同品种、不同使用部位的找平腻子不应混合使用。

【条文说明】7.1.3　不同品种、不同使用部位的找平腻子其性能不同，混用将会影响找平腻子质量及工程质量。

## 7.2　基层检查与处理

7.2.1　基层应牢固、无空鼓、开裂、灰尘、油污和起砂，凹、凸部位应预先进行填补及凿除，附着力不良的旧涂层应铲除。

【条文说明】7.2.1　找平腻子主要起承上启下的作用，所以要求基层应牢固、无空鼓、开裂和起砂。如果基层粘结不牢，出现空鼓、开裂和起砂等缺陷，会影响找平腻子层的质量。

7.2.2　主体结构不同的结构材料交接部位，应采取防止开裂措施。当采用加强网时，加强网与各基层的搭接宽度不应小于100mm

【条文说明】7.2.2　主体结构不同的结构材料交接部位，可采取设置加强网或延长主体结构放置时间等措施防止开裂。延长主体结构的放置时间有利于主体结构趋于稳定，墙体收缩变形小，此时进行找平腻子施工可降低饰面层开裂的风险。设置加强网，不同结构材料的收缩应力可以通过加强网得以分散。

## 7.3　施工准备

7.3.1　墙体找平腻子施工前应先安装门窗框、护栏等，并应将墙上的施工孔洞堵塞密实。

7.3.2　灯座盒、插座盒、接线盒及暗管、给水、暖卫设施的固定卡、架等预埋件应安装完毕，并应经检查达到相关要求。

7.3.3　高处作业的操作平台或脚手架应已准备好。

7.3.4　宜先作样板间，操作人员应了解找平腻子的性能，熟悉操作方法，确定工艺，经检验合格，再大面积施工。

【条文说明】7.3.4　工程质量要保证在较高水平宜样板先行，再加强过程监控。样板间可以为大面积施工提供一个直观的参照标准和评判依据。

## 7.4　施工工艺

7.4.1　当基层平整度偏差大于10mm时，找平腻子施工工艺流程应符合图7.4.1的规定。

基层处理

施工准备

涂抹面层找平腻子

涂抹水泥砂浆找平

冲筋

抹灰饼

压入网格布

（需要时）

打磨（需要时）

验收

图7.4.1 找平腻子施工工艺流程图（基层平整度偏差大于10mm）

7.4.2　当基层平整度偏差不大于10mm且不满足表5.1.4要求时，找平腻子施工工艺流程应符合图7.4.2的规定。

基层处理

施工准备

压入网格布

（需要时）

冲筋

抹灰饼

涂抹面层找腻子

（需要时）

压入网格布

（需要时）

打磨（需要时）

底层找平腻子

（手工涂抹或机械喷涂）

验收

图7.4.2 找平腻子施工工艺流程图

（基层平整度偏差小于等于10mm且不满足表5.1.4要求）

7.4.3　当基层为预制混凝土墙板或混凝土且其平整度满足表5.1.4要求时，找平腻子施工工艺流程应符合图7.4.3的规定。

基层处理

施工准备

验收

打磨（需要时）

涂抹面层找腻子

涂刷界面剂

（必要时）

图7.4.3 找平腻子施工工艺流程图（基层平整度满足表5.1.4要求）

## 7.5　手工涂抹施工

7.5.1　室内墙体找平施工前，应先吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼、冲筋，并应符合下列规定：

1　应根据设计要求和基层表面平整垂直情况，用一面墙做基准，吊垂直、套方、找规矩，经检查后确定底层找平腻子厚度；

2　抹灰饼时应根据室内抹灰要求，确定灰饼的正确位置，并应先抹上部灰饼，再抹下部灰饼。然后用靠尺找好垂直与平整。宜用与底层找平腻子层相同的材料抹灰饼和冲筋，灰饼宜抹成50mm方形。

7.5.2　室内墙体找平时，墙面冲筋（标筋）应符合下列规定：

1　当灰饼硬化后，宜采用与底层找平腻子相同的材料冲筋；

2　冲筋根数应根据房间的宽度和高度确定。当墙面高度小于3.5m时宜做立筋，两筋间距不宜大于1.5m；当墙面高度大于3.5m时宜做横筋，两筋间距不宜大于2m。

【条文说明】7.5.2　根据墙面尺寸进行冲筋，将墙面划分成较小的找平区域，既能减少由于找平面积过大易产生收缩裂缝的缺陷，也易于控制找平腻子的厚度和保证找平腻子的表面平整度。

7.5.3　室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角应在找平施工前，宜用金属或塑料护角条做护角。护角高度自地面以上不宜小于2m，每侧宽度宜50mm。

7.5.4　外墙找平施工前，应先吊垂直、套方、找规矩、做灰饼、冲筋，并应符合下列规定：

1　外墙找平施工找规矩时，应先根据建筑物高度确定放线方法，然后抹灰饼；

2　每层抹灰时应以灰饼做基准冲筋。

7.5.5　冲筋条硬化后方可进行找平施工，并应自上而下进行。外墙找平施工应根据基层分仓缝设置相应的分格缝。

【条文说明】7.4.5　外墙找平腻子以水泥为主要胶凝材料，收缩是其固有的特性。为防止材料收缩以及干湿交替变形和温差变形的累积形成可见裂缝，应采用水平和竖向的分格缝分散应力，降低找平腻子层开裂风险。

7.5.6　顶棚找平施工前，应在四周墙上弹出水平线作为控制线，应先抹顶棚四周，沿圈边找平。

【条文说明】7.5.6　顶棚找平通常不做灰饼和冲筋，但应先在四周墙上弹出水平线作为控制线，再抹顶棚四周，然后沿圈边找平。

7.5.7　涂抹水泥基底层找平腻子，应符合下列规定：

1　用钢抹子涂抹底层找平腻子一定面积后，应及时用刮尺沿冲筋由下往上进行初步找平，用刮下的料对凹陷处进行补平；

2　当设计有面层找平腻子时，应待水泥基底层找平腻子干燥后涂抹水泥基面层找平腻子或其他找平腻子。当面层找平腻子为水泥基找平腻子时，宜在涂抹第一道面层找平腻子时立即压入耐碱玻纤网格布；

3　当设计无面层找平腻子时，宜在底层找平腻子经初步找平后的潮湿面上趁湿压入耐碱玻纤网格布。耐碱玻纤网格布应尽可能接近表面。

7.5.8　涂抹石膏基底层找平腻子，应符合下列规定：

1　用钢抹子涂抹底层找平腻子一定面积后，应及时用刮尺沿冲筋由下往上进行初步找平，用刮下的料对凹陷处进行补平；

2　当面层找平腻子为石膏基找平腻子时，宜在底层找平腻子终凝后干燥前涂抹面层找平腻子。若底层找平腻子表面已干燥，应洒水湿润后再涂抹面层找平腻子。

3　当面层找平腻子为其他找平腻子时，应在石膏基底层找平腻子干燥后再涂抹其他找平腻子。

4　当设计无面层找平腻子时，应待底层找平腻子表面微干不粘手时，将表面用清水打湿，用海绵抹板做打磨提浆处理。打磨提浆后的找平腻子表面略干后，用刮刀做收光处理。

【条文说明】7.5.7~7.5.8　当在底层找平腻子层上涂抹面层找平腻子时，不同的找平腻子品种其施工方法有所不同。

由于水泥基找平腻子凝结硬化慢，如果在底层找平腻子未硬化前就进行面层找平腻子的施工，会破坏底层找平腻子的强度，降低底层找平腻子与面层找平腻子的粘结。因此本规程规定应在水泥基底层找平腻子干燥后涂抹水泥基面层找平腻子或其他找平腻子。

石膏基找平腻子凝结硬化快、吸水性强，凝结硬化时需要大量水份，因此宜在底层找平腻子终凝后干燥前涂抹面层找平腻子。若石膏基底层找平腻子表面已干燥，应洒水湿润后再涂抹石膏基面层找平腻子。这样才能有利于面层石膏基找平腻子的水化以及保证底层找平腻子与面层找平腻子之间的粘结。

其他找平腻子为气硬性胶凝材料，无论是水泥基还是石膏基作为底层找平腻子，都应该在底层找平腻子干燥后再涂抹。

水泥基找平腻子有收缩特性，为降低找平腻子层开裂风险，本规程规定水泥基找平腻子中宜铺贴耐碱玻纤网格布。而石膏基找平腻子具有微膨胀特性，故石膏基找平腻子中无需铺贴耐碱玻纤网格布。

7.5.8　面层找平腻子打磨完成后，应及时清除表面浮尘。

【条文说明】7.5.8　面层找平腻子表面的浮尘容易降低涂料的粘结力，因此面层找平腻子打磨完成后，应及时清除表面浮尘。

7.5.9　找平腻子边缘应及时进行修边处理。

## 7.6　机械喷涂施工

7.6.1　当底层找平腻子采用机械喷涂方式施工时，其施工前和施工后的处理应符合本规程第7.5节的规定。

【条文说明】7.6.1　本规程机械喷涂施工只针对底层找平腻子。

7.6.2　机械喷涂施工前应符合下列规定：

1　机械喷涂设备开机前，应按产品说明书要求检查安全装置的可靠性、管道及接头密封性；

2　施工作业前，应按照操作要求对机械喷涂设备进行试运转。

7.6.3　机械喷涂施工时应符合下列规定：

1　喷涂时应保证喷嘴与基层垂直，且距基层距离宜为100mm~200mm；

2　喷涂路线宜按先顶棚后墙面，先房间后过道、楼梯间，喷涂顺序宜从左到右、从上到下均匀喷涂，一次喷涂；

3　喷涂一定面积后，应及时用刮尺沿冲筋由下往上进行初步找平。有漏浆部位及时喷涂补平，再用刮尺对喷涂面刮平；

4　当底层找平腻子设计有耐碱玻纤网格布时，应待刮尺对喷涂面找平后，趁湿压入耐碱玻纤网格布。耐碱玻纤网格布应尽可能接近表面。

7.6.4　机械喷涂设备中找平腻子拌合物滞留时间不宜超时。喷涂结束后，应及时将设备、输送管和喷嘴清洗干净。

【条文说明】7.6.4　石膏基找平腻子拌合物在机械喷涂设备中的滞留时间一般不超过20min，水泥基找平腻子和其他找平腻子拌合物在机械喷涂设备中的滞留时间应符合产品说明书的要求。

# 8　质量验收

## 8.1　一般规定

8.1.1　找平腻子的工程质量验收应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

【条文说明】8.1.1　找平腻子属于建筑装饰装修工程的一部分，其工程质量验收应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

8.1.2　找平腻子工程质量验收应在找平腻子养护期满后进行。

8.1.3　找平腻子工程质量验收应检查下列文件和记录：

1　工程施工图、设计说明或其他设计文件；

2　产品合格证书和性能检测报告、进场验收记录和复验报告；

3　基层的验收记录；

4　施工记录。

8.1.4　找平腻子施工工程的检验批应符合下列规定：

1　相同品种、施工工艺和施工条件的室内找平腻子工程每50个自然间（大面积房间和走廊按涂抹面积30m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批；

2　相同品种、施工工艺和施工条件的室外找平腻子工程每1000m2应划分为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批。

8.1.5　每个检验批的检查数量应符合下列规定：

1　室内找平腻子工程每个检验批应至少抽查10%，并不应少于3间，不足3间时应全数检查；

2　室外找平腻子工程每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不应小于10m2。

## 8.2　主控项目

8.2.1　找平腻子的品种和性能应符合设计和本规程的规定。

【条文说明】8.2.1　正确选择找平腻子品种，是保证找平腻子质量的重要条件。

8.2.2　底层找平腻子与基层之间以及各找平腻子层之间应粘结牢固，无脱层、空鼓。

检查方法：观察和用小锤轻击检查。

## 8.3　一般项目

8.3.1　当底层找平腻子层上不做面层找平腻子时，底层找平腻子表面应光滑、平整、洁净、颜色均匀，分格缝应清晰。

检查方法：观察。

8.3.2　面层找平腻子表面应细腻、光滑、平整、洁净、颜色均匀。

检查方法：观察。

8.3.3　护角、孔洞、槽盒周围的找平腻子表面应整齐、光滑；管道后面的找平腻子表面应平整。

检查方法：观察。

8.3.4　找平腻子表面允许偏差和检验方法应符合表8.3.4的规定。

表8.3.4　找平腻子表面允许偏差和检验方法

| 序号 | 检测项目 | 允许偏差/mm |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 底层找平腻子 | 面层找平腻子 |  |
| 1 | 立面垂直度 | +3 0 | +2 0 | 用2m垂直检测尺检验 |
| 2 | 表面平整度 | +3 0 | +2 0 | 用2m靠尺和塞尺检验 |
| 3 | 阴、阳角方正 | +3 0 | +2 0 | 用直角检测尺检验 |
| 注：顶棚涂抹找平腻子，本表第2项表面平整度可不检查，但应平顺。 |  |  |  |  |

【条文说明】8.3.4　表8.3.4中底层找平腻子允许偏差指设计中无面层找平腻子时，质量验收对底层找平腻子表面平整度的要求。

8.3.5　当底层找平腻子外表面粘贴饰面砖时，尚应符合现行行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126、《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的规定。

# 附录A　底层找平腻子拉伸粘结强度和抗压强度试验

A.0.1　标准试验条件和标准养护条件应符合下列规定：

1　标准试验条件：温度20℃±5℃，湿度45%~75%；

2　标准养护条件：温度20℃±2℃，湿度60%~80%。

A.0.2　拉伸粘结强度应符合下列规定：

1　拉伸粘结原强度测试应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的方法进行；

2　拉伸粘结浸水强度试件成型和测试应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的方法进行。养护过程应符合下列规定：

1）试件标准养护至13d后，应用环氧树脂等高强度胶粘剂粘结上夹具，继续标准养护24h；

2）应将整个试件全部浸入（15℃~20℃）水中；

3）7d后将试件从水中拿出后立即进行拉伸粘接强度的测试。

3　拉伸粘结冻融强度试件成型和测试应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的方法进行。养护过程应符合下列规定：

1）试件标准养护至13d后，应用环氧树脂等高强度胶粘剂粘结上夹具，继续标准养护24h；

2）应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的抗冻性试验要求进行25次冻融循环。

3）冻融循环完成后，应将试件从水中取出后立即进行拉伸粘接强度的测定。

A.0.3　抗压强度应符合下列规定：

1　试验条件和养护条件应符合本规程第A.0.1条的规定；

2　试件的成型和测试应按现行国家标准《水泥胶砂强度试验方法（ISO法）》GB/T 17671进行。

# 本规程用词说明

1　为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)　表示很严格，非这样做不可的；

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)　表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)　表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定（或要 求）”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582

2《建筑用外墙涂料中有害物质限量》GB 24408

3《抹灰石膏》GB/T 28627

4《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

5《混凝土用水标准》JGJ 63

6《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70

7《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110

8《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126

9《建筑外墙用腻子》JG/T 157

10《建筑室内用腻子》JG/T 298