CECS XXX

中国工程建设协会标准

高流态轻质保温混凝土现浇非承重

墙体技术规程

（征求意见稿）

2018 北京

前　言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》(建标协字[2017]031号)的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分8章，主要技术内容包括：总则，术语，基本规定，材料性能要求，设计，施工，验收等。

本规程由中国工程建设标准化协会负责日常管理，由中国建筑科学研究院有限公司、深圳市思力佳化工建材有限公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院（北京市北三环东路30号，邮政编码：100013），以供今后修订时参考。

主编单位：

中国建筑科学研究院有限公司 思力佳特种环保材料（深圳）有限公司

参编单位：

主要起草人：

目　次

1　总　则..........................................................................................................................................3

2　术　语..........................................................................................................................................4

3　基本规定......................................................................................................................................5

4  材料..............................................................................................................................................6

4.1　保温混凝土...............................................................................................................................6

4.2　辅助材料性能要求..................................................................................................................7

5　设计.............................................................................................................................................8

5.1　一般规定...................................................................................................................................8

5.2 建筑设计.....................................................................................................................................8

5.3 构造设计.....................................................................................................................................9

5.4 热工设计.....................................................................................................................................9

6　施　工........................................................................................................................................10

6.1　一般规定.................................................................................................................................10

6.2　保温混凝土制备.....................................................................................................................10

6.3  施工要点.................................................................................................................................11

7 验  收..........................................................................................................................................15

本规程用词说明..............................................................................................................................17

引用标准名录..................................................................................................................................18

条文说明..........................................................................................................................................19

# 1　总　则

1.0.1　为使高流态轻质保温混凝土在浇筑非承重墙体工程的应用中有所依据，引导、促进和规范高流态轻质保温混凝土现浇非承重墙体工程的健康发展，使工程做到技术先进、工艺可靠、经济合理，制定本规程。

1.0.2　本规程适用于工业与民用建筑中采用高流态轻质保温混凝土浇筑非承重墙体工程的设计、施工及验收。

1.0.3　高流态轻质保温混凝土浇筑非承重墙体工程的应用技术要求，除应符合本规程外，尚应符合国家现行的相关标准规定。

# 2　术　语

- 2.0.1　再生活性材料

从废弃的混凝土、砖瓦、石膏、灰浆等建筑垃圾固体废弃物中提取的粉体材料，含硅质和钙质成分，具备一定的活性。

- 2.0.2　高流态轻质保温混凝土

由胶凝材料、再生活性材料、水、外加剂、发泡剂、矿物掺合料等按一定比例混合搅拌，经发泡形成的具备高流态、保温性能的轻质拌合物材料，以下简称保温混凝土。

# 3　基本规定

3.0.1　保温混凝土现浇非承重外墙体工程应能满足结构层的正常变形；应能长期承受自重、风荷载和室外环境的长期作用而不产生影响使用的变形、裂缝和破坏。

3.0.2　工程的各种组成材料应符合标准要求，应具有良好的物理化学稳定性和耐久性，配套材料之间应具有良好的相容性。

3.0.3　保温混凝土现浇非承重墙体工程应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定，不得有空鼓，凸起和疏松部位。

3.0.4　耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

3.0.5　在大面积施工前，宜先制作样板墙体浇筑模拟施工，经验证施工状况正常后再进行大面积施工。

3.0.6　对已做完的墙体，应防止重物撞击墙面，不得随意开凿孔洞，如开凿，应对孔洞或损坏处进行妥善修补。

3.0.7　工程施工质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。

3.0.8　在施工过程中，施工现场除应做好安全防护工作外，还应有防火、防风、防雷、防潮、防触电等措施，应完善各种安全标识，并加强施工作业中的安全检查，做好施工人员的劳动保护。

# 4 材料

# 4.1　保温混凝土

4.1.1  保温混凝土在工程应用中按照密度分为三类，具体见表1。

表4.1.1 型号分类

| 分类 | 密度（kg/m3） |
| --- | --- |
| I型 | ≤1000 |
| II型 | 1001~1400 |
| III型 | 1401~1850 |

4.1.2　保温混凝土性能应符合表4.1.2的规定：

表4.1.2　保温混凝土性能要求

| 序号 | 项目 | 指标 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I型 |  | II型 | Ⅲ型 |  |
| 1 | 抗压强度/MPa | ≥2.0 |  | ≥5.0 | ≥6.0 | 按JGT266 规定的方法进行 |
| 2 | 导热系数/（W/(m·K)） | ≤0.2 |  | ≤0.3 | ≤0.4 |  |
| 3 | 干燥收缩率/( mm/m) | ≤0.5 |  |  |  | 按GB11968规定的方法进行 |
| 4 | 吸水率/% | ≤7 | ≤6 |  | ≤5 | 按JGT266 规定的方法进行 |
| 5 | 软化系数 | ≥0.8 |  |  |  | 按GB15229规定的方法进行 |
| 6 | 碳化系数 | ≥0.8 |  |  |  |  |
| 7 | 抗冲击性能/次 | ≥5 |  |  |  | 按GB/T 23451规定的方法进行 |
| 8 | 吊挂力/N | ≥800 | ≥1000 |  | ≥1200 |  |
| 9 | 耐火极限/h | ≥2 |  |  |  |  |
| 10 | 空气声隔声量/dB | ≥40 | ≥42 |  | ≥45 |  |
| 11 | 抗冻性能 | 质量损失率≤5%，强度损失率≤25% |  |  |  | 按GB50574规定的方法进行 |

- 4.1.3 保温混凝土流动度应不小于500mm，初凝时间为18h~20h ，终凝时间小于24h ，或满足施工技术要求，按照现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080规定的试验方法进行。

4.1.4 保温混凝土组成原材料的性能要求如下：

1、再生活性材料的要求如下表4.1.4：

表4.1.4 性能要求

| 项 目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯离子含量% |  | ≤0.02 | - 按JGJ/T 322规定的方法进行 |
| 放射性 | 内照射指数Ira | ≤1.0 | 按GB6566规定的方法进行 |
|  | 外照射指数 Iγ | ≤1.0 |  |

2、水泥应采用普通硅酸盐水泥，应符合GB175的要求。

3、骨料应符合GB 50164的规定。

4、水应符合JGJ 63的规定。

5、外加剂应符合GB 8076、GB 50119的规定。

6、发泡剂应符合JC/T 407的规定。

# 4.2　辅助材料性能要求

4.2.1腻子和涂料应符合《外墙柔性腻子》GB/T 23455、《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755的要求；饰面砂浆应符合现行行业标准《墙体饰面砂浆》JC/T1024的要求。

4.2.2拉结件应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162的要求， 应采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属

4.2.3模板性能要求符合《混凝土结构工程施工规范》GB 506666相关要求。

# 5　设计

# 5.1　一般规定

5.1.1　工程应进行详细设计，并应出具完整的施工图设计文件，建立质量管理体系。

5.1.2　工程设计应满足建设单位的功能要求，并应符合绿色、环保、节能等有关

规定，墙体高度应符合允许高厚比的要求。

5.1.3　墙体纳入热工计算时，导热系数的修正系数α宜取1.2。

5.1.4　采用现浇保温混凝土作为非承重墙体时，应与主体结构有可靠连接。应设计变形缝，保证变形缝的变形功能。

5.1.5　墙体设计除应符合本规程外，还应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《砌体结构设计规范》 GB50003的相关规定。

# 5.2 建筑设计

5.2.1  保温混凝土外墙的厚度不宜小于200mm，墙体内根据强度可配置厚度不小于120mm的焊接钢筋网架板片增强。

5.2.2  保温混凝土内隔墙的厚度不宜小于100mm，强度不足时可配置增强钢筋网片。

5.2.3  墙体内配置钢筋时，保护层厚度不应小于20mm。

5.2.4  保温混凝土强度等级，内隔墙不应小于3.5MPa，外墙不应小于4MPa。

5.2.5  保温混凝土墙体不得在下列部位使用：

1  建筑物防潮层以下（地下室的室内填充墙除外）部位；

2  除卫生间外的长期浸水或经常干湿交替的部位；

3  受化学侵蚀的环境，如强酸、强碱或高浓度二氧化碳的环境；

4  墙体表面经常处于80℃以上的高温环境；

5.2.6 当采用保温混凝土内设保温板系统时，其设计应符合国家现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的相关要求。

5.3 构造设计

5.3.1  保温混凝土非承重墙体应与主体结构构件有可靠的连接措施。结构构件可预留拉接筋或后植入钢筋锚入墙体内，拉接筋间距500mm，锚入长度不小于300mm，宜与结构构件内的钢筋绑扎。

5.3.2  纵横墙交接处及隔墙转角处，当墙高大于3m时，宜设置连系梁，混凝土强度等级不低于C20。构造柱与墙体采用拉接筋连接，沿墙高间距500 mm，伸入墙体长度不小于500 mm，并与墙内钢丝网绑扎。

5.3.3  在抗震设防区的房屋建筑中,墙长大于5m 时或墙长超过层高2倍时，宜设置钢筋混凝土构造柱，混凝土强度等级不低于C20。

5.3.4 当外墙保温材料与保温混凝土墙复合使用时，两者应有可靠的连接措施。

5.4   热工设计

5.4.1  墙体的传热系数K值和热惰性指标D值，按国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176规定计算，外墙的平均传热系数Km值应按行业标准《民用建筑节能设计标准》JGJ26规定计算。

5.4.2  墙中的钢筋混凝土梁、柱等热桥部位应采取防结露措施。

# 6　施　工

# 6.1　一般规定

6.1.1　承担工程施工的单位应具备相应的资质。施工单位应按经审定的施工技术方案施工，并应对施工全过程实行质量控制。施工人员应培训上岗。

6.1.2　施工时，应保证所使用的原材料和外加剂性能相匹配。穿墙管道管线，应采取防止渗水、漏水的措施。

6.1.3  工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。施工环境温度不应低于5℃。当须在低于5℃气温下施工时，应采取保证工程质量的有效措施。工程施工过程中应做好成品、半成品的保护，防止污染和损坏。

# 6.2　保温混凝土制备

制备工艺流程见图6.2：

实验室配合比设计实验

施工配合比确定

再生活性材料与掺和料计量

水泥计量

外加剂计量

干料混合处理

湿料混合搅拌

水计量、加入

高流态轻质保温混凝土

现浇使用

图6.2  制备工艺流程图

6.3 施工要点

6.3.1施工工艺流程

具体流程见图6.3.1。

项目现场勘查、清理

测量放线

构造柱预制固定

构造柱检查验收

预埋管线设置固定

预埋管线检查验收

模板支撑体系准备

高流态轻质保温混凝土

非承重墙体模板安装

模板系统检查验收

非承重墙体现浇施工

墙体养护

模板拆除

墙体整理

项目竣工验收

图6.3.1  现浇施工工艺流程图

6.3.2 施工操作要点

1  施工前准备工作要点

掌握项目施工的内容和要求，明确建筑主体工程、非承重墙与给排水、暖通、强电、弱电、消防以及其他安装工程的交叉配合，编制施工组织设计方案，做好培训和施工交底工作。

2  保温混凝土制备要点

在施工配合比确定后，应根据实际使用的原材料进行试配、试拌，混凝土的搅拌方式及外加剂的掺法，应与实际生产时使用的方法一致。

3  施工操作要点

（1）构造柱设置技术要点

构造柱以建筑施工图标注的位置为准。如建筑施工图上未标注，构造柱应按照以下原则设置，并满足《砌体结构设计规范》GB 50003和《建筑抗震设计规范》GB 50011的标准和要求：

①宽度大于2m的洞口的两侧。

②长度超过2.5m的独立墙体的两端部。

③房屋填充墙转角处和纵墙与横墙交汇处。

④当墙长超过5m、墙厚不大于120为4m而无中间横墙或立柱拉结时，应在墙体中间部位设置构造柱；构造柱之间的间距不得大于4M或不得大于墙高的2倍。

（2）构造柱施工要求

构造柱参照砌墙构造柱的预制和设置方法进行。在非承重墙测量放线时，对构造柱和预埋管线位置、标高同时测量放线。安装时先安装固定构造柱的钢筋，再安装固定预埋管线。

在非承重墙构造柱纵筋、箍筋和水平拉筋安装固定完成后，检查复核，并做好复核记录。检查复核合格后，方可进行下一道工序。

（3）预埋管线安装技术要点

对照现场建筑结构预埋、预留施工情况，核对结构留洞中的各预留套管、预留洞孔、预埋管道和预埋件的布置坐标、标高位置，按照建筑施工图管线预埋要求，进行预埋管道、预埋件的埋设施工。

（4）模板安装前的准备

1）在完成非承重墙测量放线后，应在模板安装之前再次对测量放线图进行复核，保证测量放线的准确性。根据控制线弹出非承重墙墙体边线及200mm外侧控制线，进行模板定位及校正。

2）模板找平，模板的底部平整，墙体平整度应控制在±5mm范围内。

3）在墙身的两端及转角处，用Ф8钢筋定位，中间每隔2－3m应焊接定位筋定位模板。

4）在模板安装前，应进行技术交底。

（5）墙体模板安装

模板的安装按照先内墙、后外墙的顺序进行安装，初步安装完毕后应进行垂直及水平标高的调整。

墙模板安装完毕后，在模板预留孔对拉固定，对拉固定外边附背楞，转角处设置直角背楞。

墙模板初步安装完毕后，安装斜向支撑，对墙模板的水平标高及垂直度进行调整。在调整模板时，严格保证模板的垂直度，模板的垂直度偏差应小于模板高度（或非承重墙高度）的千分之三。

墙模板调整完毕后，再安装墙顶边模。

在内侧模板上方进料口的预设位置，安装固定进料头。在模板底部采取防漏浆措施。

（6）保温混凝土浇注

1）浇筑前，应对安装好的模板再次进行检查，包括按照放样线安装、模板已清洁、背楞和斜撑安装正确、牢固。

2）浇筑时应注意保证特殊区域支撑完好，单独墙模板支撑不能产生移位。

3）保温混凝土浇筑采用泵送方式进行浇筑。

（7）模板拆除要点

保温混凝土一次性浇筑完成后，24小时后拆除模板。模板拆除先外墙、后内墙，先模板、后角模。拆模时应轻拆轻放，保证混凝土表面及棱角不受损。拆除的模板应及时清洗干净，整齐分类堆放，防止扭曲变形。

# 7 验  收

# 7.1 一般规定

7.1.1 墙体工程质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的规定。

7.1.2 验收时应检查下列文件和记录：

1 设计相关文件、图纸会审记录、设计变更和节能审查文件；

2 设计与施工的执行标准和有关技术文件；

3材料质量合格证、有效期内的型式检验报告、出厂检验报告、进场抽检复验报告和进场验收记录等；

4 抹灰前作为隐蔽工程验收的记录；

5 检验批、分项工程验收记录；

6 施工记录；

7 质量问题处理记录；

8 其他必须提供的资料；

7.1.3  相同材料和相同工艺做法的工程，墙体面积每10000m2划为一个检验批；不足10000m2的也应该划分为一个检验批。

7.1.4 检验批质量验收合格应符合下列规定：

1  检验批应按主控项目和一般项目验收；

2  主控项目应全部合格；

3  一般项目应合格；当采用计数检验时，应有不少于90％的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

4  应具有完整的施工方案和质量检查记录。

## 7.2 主控项目

7.2.1 材料的主控项目应符合以下规定：

保温混凝土的主控项目应为：密度、导热系数、抗压强度。

7.2.2 模板安装前应按照设计要求在相应部位标志中心线、安装线、标高等控制尺寸和控制线并进行检验。

检验方法：观察，钢尺量测。

检查数量：全数检查。

7.2.3墙体应与混凝土主体结构可靠连接，接缝处理应符合规定。对照混凝土标准

检验方法：目视，尺量；核查隐蔽工程验收记录。

抽检数量：每检验批抽查不应少于5个等同层高的连接缝处。

## 7.3 一般项目

7.3.1 材料的一般项目应符合以下规定：

1 保温混凝土一般项目应为本规程第4章规定的除主控项目以外的其他项目；

2 其它材料的一般项目应为本规程第4章为该材料规定的有关项目；

检验方法：检查出厂合格证、型式检验报告；

检查数量：按进场批次及其抽检方案确定。

7.3.2  墙体浇筑的一般项目的允许偏差应符合表7.3.2的规定。

表7.3.2一般项目允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 垂直度 | 小于或等于3m | 5 | 用2m托线板或吊线、尺检查 |
|  | 大于3m | 10 |  |
| 表面平整度 |  | ±3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 阴阳角方正 |  | 5 | 用直角检测尺检查 |

抽检数量：每个检验批抽查不应少于10处。

检查数量：每个检验批抽查不应少于10处。

# 本规程用词说明

1　为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

《通用硅酸盐水泥》GB175

《建筑材料放射性》GB6566

《混凝土外加剂》GB 8076

《蒸汽加压混凝土砌块》GB11968

《轻集料混凝土小型空心砌块》GB15229

《建筑设计防火规范》GB50016

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

《混凝土质量控制标准》GB 50164

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑节能工程质量验收规范》GB 50411

《墙体材料应用统一技术规范》GB50574

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755

《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451

《外墙柔性腻子》GB/T 23455

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080

《混凝土用水标准》JGJ 63

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162

《泡沫混凝土》JG/T266

《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322

《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T 536

《加气混凝土用铝粉膏》 JC/T 407

《墙体饰面砂浆》JC/T 1024

CECS XXX

中国工程建设协会标准

高流态轻质保温混凝土现浇非承重

墙体技术规程

条文说明

2018 北京

目　次

1　总　则	20

2　术　语	21

3　基本规定	22

4 材料	23

4.1保温混凝土	23

4.2辅助材料性能要求	24

5　设计	25

5.1　一般规定	25

5.2 建筑设计	25

6　施　工	26

6.1　一般规定	26

6.3 施工要点	26

7 验  收	29

# 1　总　则

1.0.1~1.0.3  近年来我国建筑业大力发展，城镇化进程加快，人民群众的生活环境得到改善，但建筑业的发展也带来一些问题：一是城市旧城区改造和城镇新区建设快速发展，随之而来的是大量建筑垃圾的不断产生，导致城市建筑垃圾清运、填埋土地占用和城市垃圾围城的形势越来越严峻；二是随着经济快速发展和人民生活水平的不断提高，人们对建筑工程的质量、安全和节能、环保等方面的要求也越来越高；三是虽然城镇化造成了大量的农村剩余劳动力进城，但近几年来，建筑行业“用工难”问题已显得十分突出，特别是传统手工砌墙劳动强度大，产业工人十分紧缺，鉴于以上的原因，高流态轻质保温混凝土现浇墙体技术开始发展，并得到很好的应用。

高流态轻质保温混凝土主要原料来源于建筑垃圾中的有效胶结成分，充分利用了建筑垃圾等固体废弃物，可以大量地处理和消纳建筑垃圾，此外通过引入微细孔，使混凝土具备高流态、轻质、保温隔热、隔音等特性，施工简便，建筑物保温节能，建筑品质提高，可满足人们的生活和节能需求，微细孔的存在还能减少墙体自身重量，可以降低建筑基础和承重结构的重量和材料使用，节省建设成本，并且由于该类混凝土具有高流态的特性，可很好的作为非承重墙现浇材料，替代传统手工砌墙，提高非承重墙体的施工技术水平和施工效率，减少人员使用，降低施工成本。

本规程主要针对高流态轻质保温混凝土的性能、设计、施工和验收等进行规定，适用于工业与民用建筑中采用高流态轻质保温混凝土浇筑非承重墙体工程的设计、施工及验收。

# 2　术　语

- 2.0.1　再生活性材料是利用建筑垃圾中的建筑熟料（如混凝土块、砖瓦碎块、碎石块、废石膏、灰浆、基坑土等）进行有效处理和精深加工而成，具有一定的活性，可参与胶凝材料的反应，既有效利用了建筑垃圾，又发挥了胶凝材料的作用。

# 3　基本规定

3.0.1　保温混凝土除了应用于内隔墙之外，还可用于现浇非承重外墙体工程，外墙体作用结构的围护材料，应能满足结构层的正常变形；应能长期承受自重、风荷载和室外环境的长期作用而不产生影响使用的变形、裂缝和破坏。

- 4 材料

- 4.1　保温混凝土

4.1.1  保温混凝土根据引入发泡剂的量可做成不同密度的产品，可用于工程的各个部位，根据应用与工程的位置不同，按照密度分为三类，具体见表4.1.1，各方可根据要求进行选用。

4.1.2　保温混凝土应用于工程中，有多项技术要求，根据密度的不同分为三类，I型主要用于围挡等非房屋结构中，II型、Ⅲ型主要应用于房屋建筑中，根据现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB50574的要求，应用于非承重墙体的抗压强度不低于3.5MPa，而II型、Ⅲ型的抗压强度实测值为5.3 MPa和6.2 MPa，抗压性能大于国标要求，为体现该材料的性能并满足国标要求，此处定为II型不小于5MPa、Ⅲ型不小于6MPa。

导热系数表征材料节能效果，而保温混凝土由于引入气泡具备保温功能，该处三种型号性能应符合表4.1.2的规定：I型≤0.2 ；II型≤0.3；Ⅲ型≤0.4；当用于外墙体时可将其列入节能计算中；

干燥收缩率引用现行国家标准《蒸汽加压混凝土砌块》GB11968的规定，并经实测可以达到；

吸水率参照现行行业标准《泡沫混凝土》JG/T266的规定，并经实测可以达到；

软化系数和碳化系数引用现行国家标准《轻集料混凝土小型空心砌块》GB15229的规定，并经实测可以达到；

抗冲击性能、吊挂力、耐火极限、空气声隔声量引用了现行国家标准《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451的有关规定，并经过实测可以达到。

抗冻性能引用了现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB50574的性能要求。

4.1.3 保温混凝土流动度优良，施工便捷，流动度实测为550-600mm，此处定为应不小于500mm，初凝时间为18h~20h ，终凝时间小于24h。

4.1.4： 再生活性材料由于取材于建筑垃圾等废弃物，因此需满足《建筑材料放射性》GB6566规定的放射性的要求，另外废弃物中的氯离子会对钢筋产生锈蚀，因此也必须控制氯离子的含量，此处氯离子依据现行行业标准《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322的规定取值。

- 4.2　辅助材料性能要求

4.2.1~4.2.3此处三条是针对辅助材料的规定，分别符合各自的标准要求。

# 5　设计

# 5.1　一般规定

5.1.1　现浇保温混凝土涉及模板、浇注等操作，因此设计时工程应进行详细设计，并建立质量管理体系。

5.1.3　保温混凝土由于引入气泡具备保温功能，因此可以纳入热工计算，根据保

温混凝土的特点导热系数的修正系数α宜取1.2。

# 5.2 建筑设计

5.2.1  保温混凝土应用于外墙时，因为属于外围护结构，根据强度可配置厚度不小于120mm的焊接钢筋网架板片进行增强。

5.2.2  保温混凝土内隔墙的厚度不宜小于100mm，强度不足时可配置增强钢筋网片。

5.2.6 保温混凝土具备良好的保温效果，可与高效的有机保温板组合成复合保温系统，即可将保温板置于保温混凝土中间，起到防火保温节能的效果，当采用保温混凝土内设保温板系统时，其设计应符合国家现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的相关要求。

5.3 构造设计

5.3.1  保温混凝土非承重墙体按照设计要求，应与主体结构构件有可靠的连接措施。结构构件可预留拉接筋或后植入钢筋锚入墙体内。

5.3.2~5.3.4  在墙体的连接处，当需要增强整体结构时，需要设置构造柱。

5.3.4 当外墙保温材料与保温混凝土墙复合使用时，由于保温混凝土和有机保温板两者属于不同的材质，粘接性不够，因此应有可靠的连接措施。

# 6　施　工

# 6.1　一般规定

6.1.1~6.1.3　非承重墙现浇模板宜采用铝模板体系。根据建筑施工图及结构施工图所标注的尺寸要求，模板体系是经过定型化设计和工业化加工定制完成所需的标准尺寸模板构件（约80%）及与实际工程配套使用的非标准模板构件（约20%）。支撑系统宜采用铝型材做背楞，立杆可采用φ48普通钢管做斜撑，模板之间利用销钉固定。模板体系设计完成后，首先按设计图纸在模板生产企业完成生产和预拼装，符合工程要求后，对所有的模板构件分区、分单元、分类进行编号。然后，打包运输到施工现场分类进行堆放。

为了既能提高非承重墙的施工效率和工程质量，又能提高非承重墙的抗震性能和安全性，采取非承重墙、构造柱和预埋管线一体化、一次性浇注的方式，形成一面完整的墙体。在模板系统安装前，按照建筑施工图和结构施工图的要求，先进行构造柱和预埋管线的设置和固定，经检查验收合格后，方能进行模板安装。

# 6.3 施工要点

6.3.2 施工操作要点

1  施工前准备工作要点

工程技术人员必须熟悉和领会施工合同文件约定的工程技术要求，认真研究、会审建筑施工图纸，熟悉、了解建筑设计内容及设计意图，明确图纸所提出的施工要求，明确建筑主体工程、非承重墙与给排水、暖通、强电、弱电、消防以及其他安装工程的交叉配合，以便及早采取措施，既保证在施工过程中不会破坏建筑结构和外观，又保证与其他专项工程协调配合，进而对所承担的建筑非承重墙施工项目应有全面、深入的认识和把握，认真做好培训和施工交底工作。

2  保温混凝土制备要点

（1）实验室配合比设计试验和施工配合比确定

根据建筑施工图标注的非承重墙尺寸、坐标，首先准确计算出该建筑非承重墙浇筑面积，并准确计算出所需要的总量；然后，按照制备工艺流程，进行实验室配合比设计试验，并确定施工配合比；最后，综合计算出所需要的掺和料、水泥、环保添加剂、水的配合比和用量，为各项原材料的准备提供依据。制备可参照《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的方法和规范来确定施工配合比。

（2）“制备及操作要点

在施工配合比确定后，应根据实际使用的原材料（掺和料、水泥、环保添加剂、水）进行试配、试拌，通过试配、试拌来验证混凝土的制备效果，不得采用经验配合比。混凝土的搅拌方式及外加剂的掺法，应与实际生产时使用的方法一致。

3  施工操作要点

（2）构造柱施工要求

构造柱上下固定：按照规范要求，构造柱上下两端纵筋可锚入梁中。具体做法是先预制构造柱钢筋骨架，然后，把构造柱纵筋与梁结构预留的构造柱纵筋进行搭接。由于规范规定：构造柱与上下梁应可靠搭接，但构造柱不能与主体框架结构联结过牢，使构造柱成为梁的支点，当上下梁的竖向相对变形时，就会造成上下梁的开裂。因此，如果上下梁（板）结构没有预留纵筋，在这种情况下，先在下部构造柱位置上凿四个孔，安装固定构造柱纵筋，然后，构造柱纵筋伸至上梁底部，在梁底相应位置凿四个孔，将四根插筋插入，然后用环氧树脂锚固，最后将上部插筋与下部纵筋搭接连接。

（3）预埋管线安装技术要点

认真审阅建筑施工图纸，查看各系统管线布置要求和分布情况，对照现场建筑结构预埋、预留施工情况，仔细核对结构留洞中的各预留套管、预留洞孔、预埋管道和预埋件的布置坐标、标高位置，检查结构施工中管线预埋、预留是否存在差错或遗漏现象。如发现问题，应及时向主体结构施工单位或监理单位报告，以便及时改正或采取补救措施。

（4）模板安装前的准备

在完成非承重墙测量放线后，应在模板安装之前再次对测量放线图进行复核，保证测量放线的准确性。根据控制线弹出非承重墙墙体边线及200mm外侧控制线，方便模板的定位及校正。进行模板找平，并保证模板的底部平整，墙体平整度应控制在±5mm范围内。

（5）墙体模板安装

1）在完成非承重墙测量放线后，应在模板安装之前再次对测量放线图进行复核，保证测量放线的准确性。根据控制线弹出非承重墙墙体边线及200mm外侧控制线，方便模板的定位及校正。

2）进行模板找平，并保证模板的底部平整，墙体平整度应控制在±5mm范围内。

3）在墙身的两端及转角处，用Ф8钢筋定位，中间每隔2－3m应焊接一个定位筋。

4）在模板安装前，应向班组作业人员进行技术交底。模板设计图纸及施工方案应经过主体结构施工单位和监理单位工程师认可后方可进行大面积施工。

（5）墙体模板安装

模板的安装按照先内墙、后外墙的顺序进行安装，初步安装完毕后应进行垂直及水平标高的调整。

1）安装内墙模板可从内角模开始，也可从墙头封板开始。先沿控制线放置好模板后，用支撑临时固定，两边同时开始安装墙模板。

2）进行墙模板的加固处理。墙模板安装完毕后，在模板上预留孔穿上对拉固定铁片，布置上、中、下共三道。对拉固定铁片外边附三道背楞，转角处设置直角背楞，防止墙模板发生扭转、错台，保证墙面的顺直光滑。

3）墙模板初步安装完毕后，安装斜向支撑，对墙模板的水平标高及垂直度进行调整。在调整模板时，必须严格保证模板的垂直度，模板的垂直度偏差应小于模板高度（或非承重墙高度）的千分之三。

4）墙模板调整完毕后，再安装墙顶边模，为准备下一步的安装作好准备。

5）模板的进料口安装

在每扇墙的内侧模板上方，离顶部100mm处左右各开一直径为133mm的进料口，并安装固定进料活接头。

6）防止漏浆措施

为了防止漏浆，模板底部用石膏堵缝，空隙较大处用方木填堵，方木应贴在铝模板的下端，平直放置，保证层间墙体的平滑过度。

（6）保温混凝土浇注

在浇筑期间，应注意保证特殊区域支撑完好，特别是单独墙模板支撑不能产生移位。浇筑均采用泵送方式进行，直接将该混凝土注入到模板内部。由于材料是呈超饱和、液体状态，因此，该混凝土直接加注到模板内部后，混凝土很快在模板内部的上下左右都会均匀分布，保证整个墙体质地均匀，并自动凝结、膨胀、硬化，完全不需要、也不能浇捣、插捣或振动，从而，节省了大量的工作量，保证了模板不受损害。

（7）模板拆除要点

一次性浇筑完成后，其完全凝结硬化并达到规定的混凝土强度的时间为12小时（一般情况下，10个小时就可以完全凝结硬化）。因此，12小时后就可以拆除模板。模板拆除顺序与模板安装顺序相反，先外墙、后内墙，先拆除外墙外侧模板，再拆除内侧模板，先模板、后角模。

# 7 验  收

墙体工程质量验收遵循现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的有关规定。