CECS                                 CECS 378：201×

中 国 工 程 建 设 协 会 标 准

聚苯免拆模板应用技术规程

Technical specification for application of permanent expanded polystyrene formwork

(征求意见稿)

中国计划出版社

中国工程建设协会标准

聚苯免拆模板应用技术规程

Technical specification for application of permanent

expanded polystyrene formwork

CECS 378:201×

| 主编单位： | 中国建筑技术集团有限公司 |
| --- | --- |
| 批准单位： | 中国工程建设标准化协会 |
| 实行日期： | 201×年××月××日 |

中国计划出版社

2018 北   京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《2015 年第二批工程建设协会标准制订、修订计划》（建标协字[2015]099号）的要求，编制组经专题研究、检测验证和工程试用，并参考国内外先进成熟技术，在广泛征求意见的基础上，修订本规程。

本规程修订后共分7章和3个附录，主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、材料和部品、设计、施工和验收；在各章节中增加了墙体聚苯免拆模板的技术规定。

本规程由中国规程建设标准化协会混凝土结构专业委员会归口管理，由中国建筑技术集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至中国建筑技术集团有限公司（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）。

| 本标准主编单位： | 中国建筑技术集团有限公司 |
| --- | --- |
| 本标准参编单位： |  |
| 本标准主要起草人员： |  |
| 本标准主要审查人员： |  |

目  录

1  总  则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  基本规定	4

4  材料和部品	5

4.1  材料	5

4.2  部品	7

5  设  计	11

5.1  墙体设计	11

5.2  楼盖设计	12

5.3  构造措施	13

6  施  工	18

6.1  一般规定	18

6.2  墙体施工	18

6.3  楼盖施工	21

6.4  水电管线预埋	24

7  验  收	26

7.1  一般规定	26

7.2  聚苯模板分项工程	27

7.3  现浇结构分项工程	30

附录A  聚苯免拆模板主要规格参数表	31

附录B  聚苯模板质量验收记录表	33

附录C  楼盖聚苯免拆模板承载性能检验方法	38

本标准用词说明	40

引用标准名录	41

Contents

1  General provisions·································································1

2  Terms and symbols·································································2

2.1  Terms······················································································2

2.2  Symbols·································································3

3  Basic regulations ·································································4

4  Materials and parts·································································5

4.1  Materials·················································································5

4.2  Parts ························································································7

5  Design···························································································11

5.1 Wall design·················································································11

5.2  Floor design···············································································12

5.3  Detailing requirements ································································13

6  Construction····················································································18

6.1  General requirements···································································18

6.2  Wall construction·······································································18

6.3  Floor construction·································································21

6.4  Pre-buried water and electrical pipeline············································24

7  Acceptance·····················································································26

7.1  General requirements···································································26

7.2  Formwork divisional item····························································27

7.3  Cast-in-site structure divisional item················································30

Appendix A  Parameter table for polystyrene formwork································31

Appendix B  Acceptance records of polystyrene form inspection lots···············33

Appendix C  Polystyrene formwork bearing performance test method···············38

Explanation of Wording in This Standard····················································40

List of quoted standards···································································41

# 1  总  则

1.0.1  为规范聚苯免拆模板混凝土结构的设计、施工及验收，做到技术先进、安全适用、保证质量，制定本标准。

1.0.2  本规程适用于层数不大于6层且高度不大于20m，抗震设防烈度8度及以下地区的住宅建筑聚苯免拆模板混凝土结构的设计、施工及验收。。

【说明】限定聚苯免拆模板混凝土结构的适用范围，主要基于以下两个方面考虑：一是结构抗震问题。由于不同楼层聚苯免拆模板墙体的受力钢筋通过搭接钢筋连接，且边缘构件没有设置封闭箍筋，从结构安全角度，限定了建筑高度、结构层数和适用的抗震范围。二是建筑防火问题。

聚苯模板混凝土楼盖适用于民用建筑和一般的轻工业厂房,但卫生间等有较多洞口的楼板建议不采用。

采用聚苯免拆模板混凝土墙体和楼盖，符合我国建筑节能和建筑工业化的要求，制定本标准的目的是为了规范聚苯模板现浇混凝土墙体和楼盖结构的材料要求、确保工程设计和施工质量，使该项技术得到更好的应用和发展。

1.0.3  聚苯免拆模板混凝土结构的设计、施工及验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.4  聚苯免拆模板  permanent expanded polystyrene formwork

由聚合聚苯板或模塑聚苯乙烯为主要材料制成，且无需拆除的模板。

【说明】聚苯免拆模板由聚苯乙烯与钢筋梯架或轻钢龙骨在工厂自动化生产，在混凝土工程中现场安装后无需拆除。

2.1.5  墙体聚苯免拆模板  wall permanent expanded polystyrene formwork

用于墙体的聚苯免拆模板，由钢筋梯架、对拉栓和内外两侧的聚合聚苯板组成。

【说明】墙体聚苯免拆模板由聚合聚苯板与钢筋梯架在工厂自动化生产，安装后无需拆除。该模板具有如下特点：（1）模板规格多样化，可根据墙体厚度和节能要求不同灵活选择；（2）墙体聚苯免拆模板具有一定的刚度，在合适的对拉栓间距条件下，可安全承担施工阶段浇筑混凝土产生的水平荷载，可节省模板及支撑；（3）保温层与结构一体化，克服了传统外墙外保温易脱落的问题；（4）模板安装操作简便，施工快速，节省工期和劳动力。

2.1.6  楼盖聚苯免拆模板  floor permanent expanded polystyrene formwork

用于楼盖的聚苯免拆模板，由模塑聚苯乙烯板、镀锌轻钢龙骨组成。。

【说明】楼盖聚苯免拆模板由阻燃型发泡聚苯乙烯与轻钢龙骨在工厂自动化生产。安装后无需拆除。该模板具有如下特点：（1）模板规格多样化，可根据楼板跨度及荷载不同灵活选择；（2）聚苯免拆模板内嵌固的轻钢龙骨具有一定的刚度和承载力，在合适的支撑间距条件下，可安全承担施工阶段荷载，可节省模板支撑梁及竖向支撑；（3）芯模和底模一体化，克服了空心楼盖芯模上浮问题；（4）模板自重轻，约4kg/m，安装操作简便，施工快速，节省工期和劳动力。

2.1.7  聚苯免拆模板混凝土结构  concrete structure with permanent expanded polystyrene formwork

采用聚苯免拆模板浇筑成型的混凝土结构。

2.1.8  轻钢龙骨  light gauge steel furring

置于楼盖聚苯免拆模板底部，用于承担施工阶段荷载的带孔几字形冷弯薄壁型钢。

2.1.9  钢筋梯架reinforcing ladder

置于墙体免拆模板腔内，由竖向钢筋、对拉钢筋及斜向钢筋焊接而成的骨架，兼做模板定位及结构受力。

【说明】钢筋梯架同时体现钢筋骨架定位模板和结构受力作用。

2.1.10  对拉栓connection anchor

由内外圆盘套管和对拉钢筋组成的锚固件。

## 2.2  符号

| —— | 聚苯免拆模板的承载力检验系数； |
| --- | --- |
| 、—— | 分别为聚苯免拆模板极限集中荷载实测值、均布荷载实测值； |
| 、—— | 分别为聚苯免拆模板集中荷载设计值、均布荷载设计值。 |

# 3  基本规定

3.0.11  聚苯免拆模板混凝土结构的设计应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

3.0.12  聚苯免拆模板混凝土结构中钢筋工程和混凝土工程施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的相关规定。

3.0.13  聚苯免拆模板混凝土结构中钢筋分项工程、混凝土分项工程的验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关规定。

【3.0.1~3.0.3说明】聚苯模板混凝土墙体和楼盖本质上是钢筋混凝土墙体和楼盖，仅其模板采用了免拆模板，但该模板不参与墙体和楼盖结构的受力。其设计可依据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010，施工和验收分别依据现行国家标准《混凝土结构施工规范》GB 50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204。

3.0.14  聚苯免拆模板混凝土墙体及楼盖的耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

【说明】国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.1.3条为强制性条文，该条文第2款规定“单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。”

3.0.15 聚苯免拆模板混凝土结构内装防火性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。

3.0.16  聚苯免拆模板混凝土墙体及楼盖的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。

3.0.17  聚苯免拆模板混凝土结构有防水要求的墙体和楼板应符合现行行业标准《住宅室内防水工程技术规程》JGJ 298的有关规定。

3.0.18  聚苯免拆模板混凝土墙体和楼盖室内装修应符合现行国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327的有关规定。

3.0.19  聚苯免拆模板混凝土楼盖不应用于地下结构。

【说明】国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.1.3条为强制性条文，第1款规定：地下或半地下建筑（室）和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级。一级耐火等级构件的燃烧性能为不燃性。因此，房屋地下室或半地下室的楼板不应采用聚苯免拆模板。

# 4  材料和部品

- 4.1  材料

4.1.20  墙体聚苯免拆模板中的聚合聚苯板的性能应符合表4.1.20的规定：

表4.1.20  聚合聚苯板性能

| 序号 | 项目 | 聚合聚苯板 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度（kg/m3） | ≤160 |
| 2 | 抗压强度(N/mm2) | ≥0.5 |
| 3 | 抗折强度(N/mm2) | ≥0.5 |
| 4 | 燃烧等级 | A2 |
| 5 | 导热系数W/m﹒K | ≤0.045 |

【说明】本条对制作聚苯免拆模板的聚合聚苯板进行了相关规定。

1  聚合聚苯板的密度、强度对聚苯免拆模板的强度、刚度及施工环境的适用性有重要影响。本条对密度和强度的要求是为了保证模板的施工适应性而提出的。

2  为满足外墙保温及室内防火要求，本条提出了聚苯板燃烧性能等级的要达到A2的要求。

4.1.21  楼板聚苯免拆模板中的模塑聚苯乙烯泡沫塑料性能应符合表4.1.21的规定：

表4.1.21  模塑聚苯乙烯泡沫塑料性能

| 序号 | 项目 | 模塑聚苯乙烯 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度（kg/m3） | ≥20 |
| 2 | 压缩强度(N/mm2) | ≥0.10 |
| 3 | 燃烧等级 | B1 |
| 4 | 导热系数W/m﹒K | ≤0.045 |

【说明】本条对制作楼盖用聚苯免拆模板的模塑聚苯乙烯进行了相关规定。

1  模塑聚苯乙烯的密度、压缩强度对聚苯免拆模板的强度、刚度及施工环境的适用性有重要影响。本条对密度和压缩强度的要求是为了保证模板的施工适应性而提出的。

2  为满足防火要求，本条提出了模塑聚苯乙烯燃烧性能等级的要求。由于聚苯免拆模板不属于楼板的承重系统，因此可视为顶棚装修材料。根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222对不同建筑不同部位顶棚装修材料的要求，其燃烧性能应为B1或A级，由于模塑聚苯板自身的限制，很难达到A级，因此要求聚苯板的燃烧性能不应低于B1级。

4.1.22  钢筋的选用及其性能指标应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

4.1.23  冷拔钢筋的选用及性能指标应符合现行国家标准《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》JC/T 540的有关规定。

【说明】冷拔钢筋主要用于墙体聚苯免拆模板钢筋梯架中的斜向钢筋和对拉钢筋。选用冷拔钢筋主要是在满足强度要求的情况下降低钢筋用量。

4.1.24  钢筋焊接网的选用及其性能指标应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的有关规定。

【说明】聚苯免拆模板可以作为普通混凝土或轻骨料混凝土楼盖的模板，其结构所选用的钢筋和混凝土按现行国家和行业相关标准选用即可。考虑到提高钢筋工程施工水平，推荐楼盖面层内的钢筋采用钢筋焊接网。

4.1.25  自密实混凝土应符合现行行业标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283的规定。

4.1.26  墙体聚苯免拆模板的圆盘套管宜采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯材料，其与对拉钢筋的抗拔力不应小于4.0kN；对拉钢筋宜采用冷拔钢筋。

【说明】本规程中圆盘套管和对拉钢筋的形状及连接方式分别见图1。

| （a）外部圆盘套管顶部 （b）外部圆盘套管底部 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （c）内部圆盘套管立视图 | （d）内部圆盘套管俯视图 |  |

图1 内外圆盘套管示意图

4.1.27  楼盖用聚苯免拆模板龙骨的截面特性（图4.1.27）应符合下列规定：

1  龙骨截面高度应为40mm，宽度应为147mm，展开宽度应为210mm。

2  龙骨两个腹板及嵌固在聚苯免拆模板内部的下翼缘应均匀开孔，孔直径应为22mm，孔间距应为40mm。

3  楼盖聚苯免拆模板制作龙骨的钢带厚度不应小于1.2mm，双面镀锌量不应少于100g/m2，屈服强度标准值不应低于320N/mm2。

|  | （b）侧视图 |
| --- | --- |
| （a）透视图 | （c）断面图 |
| 图4.1.27 龙骨示意图 1—聚苯板；2—龙骨 |  |

【说明】龙骨的开孔直径及间距影响龙骨的承载能力及与聚苯免拆模板的粘结性能，本标准给出了开孔直径及间距的规定，与本标准第4.2.4条的承载力设计值和刚度相对应。

## 4.2  部品

Ⅰ  墙体聚苯免拆模板

4.2.1  墙体聚苯免拆模板应符合下列规定（图4.2.1）：

1  聚苯免拆模板宽度B不宜小于300mm，且不宜大于1200mm；高度H宜为楼层高度，但不宜大于4800mm；

2  聚苯免拆模板中的钢筋梯架间距及对拉栓沿模板长度及宽度方向宜为200mm，单块聚苯免拆模板中不应少于两组钢筋梯架；

3  聚苯免拆模板竖向分布钢筋距模板边缘的距离不应大于100mm；

4  钢筋梯架中竖向钢筋宜螺纹钢筋，对拉钢筋和斜向钢筋宜为冷拔钢筋；

5  外侧聚合聚苯板厚度a应满足节能设计要求并不应小于50mm；内侧聚合聚苯板厚度c不应小于50mm；

6  与上一层相连接的墙体聚苯免拆模板的钢筋梯架应高出外侧聚苯板顶部200mm。

图4.2.1 墙体聚苯免拆模板示意图

1-外侧聚合聚苯板；2-内侧聚合聚苯板；3-圆盘套管；4-竖向钢筋

5-对拉钢筋；6-斜向钢筋

4.2.2  钢筋梯架（图4.2.2）的构造应符合下列规定：

1  竖向钢筋直径不应小于6mm，对拉钢筋直径应为5mm，斜向钢丝直径不宜小于3mm；

2  钢筋梯架中竖向钢筋间距不应大于200mm；对拉钢筋间距不应大于200mm；

3  钢筋梯架中竖向钢筋、对拉钢筋与斜向钢筋均应焊接连接；

4  钢筋梯架最小高度宜为300mm，最大高度宜为4800mm。

图4.2.2 钢筋梯架示意图

1-竖向钢筋；2-对拉钢筋；3-斜向钢筋

【说明】墙体外侧和内侧聚苯免拆模板厚度应符合国家和地方现行标准以及保温设计的要求，并且应满足混凝土浇筑时侧压力的要求。

Ⅱ  楼盖聚苯免拆模板

4.2.3  楼盖聚苯免拆模板（图4.2.3）尺寸应符合下列规定：

| （a）单向聚苯免拆模板 | （b）单向聚苯免拆模板组合 |
| --- | --- |
| （c）双向聚苯免拆模板 | （d）双向聚苯免拆模板组合 |
| （e）Ⅰ-Ⅰ剖面（垂直龙骨方向） |  |
| （f）Ⅱ-Ⅱ剖面（顺龙骨方向） |  |
| 图4.2.3 楼盖聚苯免拆模板示意图 1—聚苯板；2—龙骨；3—模板企口；L—模板长度；bf—模板宽度； br1—垂直龙骨方向模板肋槽宽度；br2—沿龙骨方向模板肋槽宽度； b pf—沿龙骨方向单块聚苯宽度；h—模板厚度；h1—模板下边缘厚度； h2—垂直龙骨方向模板肋槽深度；h3—沿龙骨方向模板肋槽深度 |  |

1  单块聚苯免拆模板长度L不宜大于12m。

2  聚苯免拆模板标准宽度bf应为600mm；垂直龙骨方向的模板肋槽宽度br1宜为120mm，且不应小于80mm；沿龙骨方向模板肋槽宽度br2宜与br1一致，肋槽宽度和间距可根据设计要求调整。

3  聚苯免拆模板厚度h不应小于70mm，且不宜大于350mm。

4  垂直龙骨方向模板肋槽深度h2不应小于40mm，且不宜大于320mm；聚苯免拆模板下缘厚度h1不应小于30mm。

5  沿龙骨方向模板肋槽深度h3不应小于30mm，且不宜大于310mm。

【说明】肋槽宽度即肋梁宽度是根据楼板跨度及截面配筋构造要确定的，通常肋梁宽度120mm，可配置2根直径不大于20mm的钢筋，其应能满足常规跨度的楼板配筋及构造要求。为方便运输和安装，规定模板长度不宜大于12m。

4.2.4  标准宽度聚苯免拆模板的刚度及受弯承载力设计值应按表4.2.4采用。非标准宽度的聚苯免拆模板的刚度及受弯承载力设计值应根据其内含龙骨的数量折算确定。

表4.2.4  聚苯免拆模板受弯承载力设计值及刚度

| 受弯承载力设计值(N∙m) |  | 刚度(N∙m2) |
| --- | --- | --- |
| 正弯矩 | 负弯矩 |  |
| 1000 | 1250 | 11000 |

【说明】聚苯免拆模板有多种规格，不同规格聚苯免拆模板的截面尺寸不同，但其轻钢龙骨的规格是相同的，因此不同规格聚苯免拆模板的承载力和刚度基本一致。聚苯免拆模板在轻钢龙骨方向单向受力，表中受弯承载力和刚度系根据不同规格聚苯免拆模板承载性能试验结果得到的。由于龙骨截面不对称，跨中处的正弯矩与支座处的负弯矩承载力不同，模板及支架设计时应分别采用。由于聚苯免拆模板的刚度及受弯承载力主要由内含的轻钢龙骨决定，因此，非标准宽度的聚苯免拆模板的承载力应根据内含的龙骨数量进行折算确定。

# 5  设  计

## 5.3  墙体设计

5.3.5  墙体聚苯免拆模板应根据结构设计确定模板空腔净尺寸和竖向钢筋规格，并根据建筑节能设计标准确定外墙外侧聚苯板的厚度，墙体聚苯免拆模板的规格及其热工性能指标可按本规程附录A选用。

5.3.6  墙体聚苯免拆模板排版设计应符合下列规定：

1  外侧聚苯板高度为层高，内侧聚苯板高度为层高减去楼盖厚度；

2  排版时宜从门窗洞口两侧布置标准型模板，墙体端部可布置异型模板；

3  门窗洞口两侧与洞口上下的模板宜分开。

【说明】聚苯免拆模板内侧聚苯板高度为房间地表面到天花板的下表面之间的高度，没有计算天花板装饰层的厚度。

5.3.7  异型聚苯免拆模板可按标准模板生产，现场切割。

5.3.8  聚苯免拆模板混凝土剪力墙边缘构件处设置U型箍筋。

5.3.9  聚苯免拆模板混凝土剪力墙水平接缝处应设置竖向连接钢筋，连接钢筋应通过计算确定，并应满足下列要求：

1  底部加强部位，连接钢筋应交错布置，上下端头错开位置不应小于500mm，连接钢筋锚固长度不应小于1.2laE，laE应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定；

2  连接钢筋的间距不应大于聚苯免拆模板中钢筋梯架的间距，且不宜大于200mm。

3  连接钢筋的直径不应小于聚苯免拆模板中钢筋梯架的竖向钢筋的直径。

5.3.10  聚苯免拆模板混凝土剪力墙的水平钢筋应通过结构计算确定，并满足下列要求：

1  水平钢筋应锚固于边缘构件内，锚固长度不应小于1.2laE，laE应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定；

2  水平钢筋的直径和间距应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

3  水平钢筋的连接可采用搭接连接，搭接长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

5.3.11  洞口过梁纵向钢筋应根据设计确定，箍筋可采用U型箍筋。

【说明】洞口过梁两端按简支端考虑。

## 5.4  楼盖设计

5.4.12  楼盖聚苯免拆模板应根据楼盖厚度、施工荷载和边界条件按本标准附录A选用。

【说明】聚苯免拆模板混凝土楼盖的截面高度（面板厚度与肋高之和）比相同条件的混凝土实心板的厚度略大，估算聚苯免拆模板混凝土楼盖截面高度时，通常可按实心板的厚度增加10mm~50mm，小跨度取小值，大跨度取大值。

5.4.13  聚苯免拆模板混凝土楼盖计算自重时，聚苯免拆模板的自重标准值可取100N/m2。

【说明】聚苯免拆模板的自重为聚苯乙烯和轻钢龙骨两种材料重量之和，其中聚苯乙烯重量占比较少，不同规格聚苯免拆模板的重量差别不大，范围60 N/m2~100N/m2，统一取100N/m2。

5.4.14  聚苯免拆模板混凝土楼盖作为悬挑构件时，宜采用单向聚苯免拆模板。

5.4.15  聚苯免拆模板混凝土楼盖不宜用于有人防工程和嵌固部位的楼盖、直接承受较大集中荷载和动力荷载的楼板。

【说明】由于聚苯免拆模板混凝土楼盖的面板较薄，难以承受巨大的爆炸荷载；嵌固层的楼盖通常需要较大的刚度，因此规定有人防工程和嵌固层的顶板不宜采用。聚苯免拆模板混凝土楼盖的截面不利于承受较大的集中荷载和动力荷载（如较大的机械设备）。对应直接承受较大集中荷载的楼板区域，应采用实心楼板或采取有效的局部加强构造措施，对直接承受较大动力荷载的区域，应采用实心楼板。

5.4.16  聚苯免拆模板混凝土楼盖的传热系数可按本标准附录C取用。

【说明】发泡聚苯乙烯是良好的绝热材料，在节能设计时可考虑聚苯免拆模板的保温隔热作用。

5.4.17  聚苯免拆模板混凝土楼盖底部应采取防火措施。

5.4.18  聚苯免拆模板混凝土楼盖的平面内刚度应按实际情况计算确定。

【说明】根据聚苯免拆模板混凝土楼盖和混凝土等厚板平面内刚度的计算和对比分析，得到以下结论：厚度100mm聚苯免拆模板混凝土楼盖相当于80mm混凝土等厚板面内刚度；厚度210mm聚苯免拆模板混凝土楼盖相当于120mm混凝土等厚板面内刚度；厚度350mm聚苯免拆模板混凝土楼盖相当于160mm混凝土等厚板面内刚度；两类楼板厚度相同时，聚苯免拆模板混凝土楼盖面内刚度约为混凝土等厚板的40%~80%。

5.4.19  采用普通混凝土的聚苯免拆模板混凝土楼盖的设计应符合下列规定：

1  正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中T形截面受弯构件的规定计算；

2  挠度和裂缝可根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定进行验算。

5.4.20  采用轻骨料混凝土的聚苯免拆模板混凝土楼盖的设计应符合下列规定：

1  正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力应按现行行业标准《轻骨料混凝土结构设计规范》JGJ 12的有关规定计算；

2  挠度和裂缝可根据现行行业标准《轻骨料混凝土结构设计规范》JGJ 12的有关规定进行验算。

5.4.21  楼盖聚苯免拆模板混凝土中的预埋管线宜布置在肋槽内，单根预埋管直径不宜大于20mm；同一肋槽内预埋管线不宜超过3根，预埋管线截面面积之和不应大于肋槽横截面面积的10%。

【说明】预埋管线布置在聚苯免拆模板肋槽内，会对板的承载力有一定的削弱，因此规定预埋管线截面面积不应超过肋槽横截面面积的10%。在截面较小的肋梁和较薄的面板中，不应埋设设备管线，以免削弱楼板承载力。

## 5.5  构造措施

Ⅰ  聚苯免拆模板墙体

5.5.22  聚苯免拆模板混凝土墙体与基础之间通过几字形钢筋连接，钢筋直径应根据受力计算确定，且不应小于墙体竖向分布钢筋直径，钢筋的锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定。有防水要求时，尚应在连接处设置钢板止水带。墙体与基础连接构造如图5.5.22所示。

（a）无防水要求                         （b）防水要求

图5.5.22  聚苯免拆模板混凝土墙体与基础连接构造

1-外侧聚合聚苯板；2-内侧聚合聚苯板；3-竖向钢筋；4-墙体与基础锚固钢筋

5-限位导轨；6-基础；7-止水钢板

5.5.23  不同楼层的聚苯免拆模板混凝土墙体之间通过U钢筋连接，钢筋直径应根据受力计算确定，且不应小于墙体竖向分布钢筋直径，钢筋的锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定。连接构造如图5.5.23所示。

图5.5.23  不同楼层聚苯模板连接构造

1-外侧聚合聚苯板；2、内侧聚合聚苯板；3-锚固筋；

5.5.24  聚苯免拆模板混凝土墙体中的水电管线宜在墙体内侧聚合聚苯板上开槽敷设，开槽深度不应大于50mm，开槽部位应避开对拉杆及圆盘套管。

II  楼盖聚苯免拆模板

5.5.25   聚苯免拆模板混凝土楼盖的混凝土面板厚度可根据楼盖跨度、荷载等条件按表5.3.4确定。

表5.5.25 面板厚度

| 楼盖跨度(m) | <6.0 | ≥6.0，<7.5 | ≥7.5，<9.0 | >9.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面板厚度(mm) | 50 | 60 | 70 | 80 |

【说明】聚苯免拆模板混凝土楼盖的混凝土面板系指楼盖肋梁间的板，规定其厚度不小于50mm，一是满足楼板区格内的承载力和刚度，二是为了保证肋梁协同工作，三是满足构造及防火要求。

5.5.26   聚苯免拆模板混凝土楼盖可由墙、梁、柱支承。对板柱结构的楼盖，应在柱轴线位置设置暗梁，暗梁的宽度不宜小于柱边长加两侧各200mm，并应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

5.5.27   聚苯免拆模板混凝土楼盖面板内应配置双向钢筋，宜采用钢筋焊接网，其钢筋直径不应小于5mm，间距不应大于200mm。

5.5.28   聚苯免拆模板肋槽中纵向钢筋直径不应小于10mm；需配置箍筋时，箍筋直径不应小于6mm。

【说明】聚苯免拆模板混凝土楼盖属于板式楼盖，一般情况下抗剪不是控制楼盖设计因素，考虑到肋槽宽度通常仅120mm，对于中小跨度楼盖，一般不用配置箍筋；对较大跨度的楼盖采用单肢箍即可满足抗剪要求。

5.5.29   聚苯免拆模板混凝土楼盖与周边支承构件应可靠连接。

【说明】聚苯免拆模板混凝土楼盖可用于混凝土结构、砌体结构、钢结构和轻钢轻混凝土结构。聚苯免拆模板混凝土楼盖应与支承构件可靠连接，其构造参考了现行国家标准图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901-1中现浇板钢筋在制作部位的锚固构造。

1  肋槽内钢筋伸入墙体或梁柱的锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定；

2  端部支承时，聚苯免拆模板混凝土楼盖面板内的钢筋宜采用90°弯折锚固的方式。端部支座为圈梁、混凝土梁和混凝土墙，其包含弯弧在内的水平投影长度铰接时分别不应小于0.35lab、0.35lab和0.40lab，其他情况不应小于0.6lab，弯折钢筋在弯折平面内包含弯弧段的投影长度不应小于15d，d为弯折钢筋直径；

3  肋槽内钢筋伸入梁或墙中的锚固长度不应小于梁或墙宽的一半，且不应小于5d，d为钢筋直径。

（a）端部支座为混凝土梁

（b）中部支座为混凝土梁

（c）端部支座为混凝土墙

图2 楼盖与周边支撑构件连接示意图 1—楼盖聚苯免拆模板；2—混凝土；3—钢筋网；4—楼盖下侧钢筋； 5—楼盖上侧钢筋；6—剪力墙；7—钢筋混凝土梁 d—钢筋直径；bb—梁宽度；bw—墙体宽度；lab—受拉钢筋基本锚固长度

5.5.30  聚苯免拆模板混凝土楼盖预留洞口的加强构造应符合下列规定：

| （a）不截断肋梁开洞 | （b）截断肋梁开洞 |
| --- | --- |
| 图5.5.30 楼盖预留洞口加强构造 1—聚苯免拆模板；2—肋梁；3—肋梁钢筋；4—钢筋网；5—洞口； 6—封口梁；7—封口梁钢筋；d—钢筋直径 |  |

1  肋梁区隔内的洞口边长或直径不大于300mm时，面板内洞口处的钢筋可截断，并宜增配补强钢筋。

2  肋梁区隔内的洞口边长或直径大于300mm且不大于480mm时（图5.5.30a），洞口至肋梁边的聚苯板可切除，切除范围内的底部应设置1~2根直径为6mm的构造钢筋。

3  洞口边长或直径大于480mm且不大于1000mm时（图5.5.30b），被洞口截断钢筋宜在洞口边采用90°弯折锚固，钢筋洞口周边肋梁应增配补强钢筋。洞口至肋梁边的距离小于200mm时，可将该范围的聚苯板切除，并配置1~2根直径为6mm的构造钢筋；洞口至肋梁边的距离不小于200mm时，应在洞口边设置与肋梁同高，宽度100mm的封口梁。

【说明】本条规定了聚苯免拆模板混凝土楼盖预留洞口的构造。一般的管道洞口边长或直径较小，面板内钢筋可以绕过洞边，不需截断。洞口边长或直径较大时，由于聚苯免拆模板混凝土楼盖面板厚度较薄，应在肋梁内设置补强钢筋，并根据需要在洞口边设置封口梁。

5.5.31  聚苯免拆模板混凝土楼盖的防火构造措施应符合下列规定：

1  采用挂网抹灰装饰时，宜采用钢板网，抹灰厚度不宜小于15mm；

2  采用防火石膏板装饰时，其厚度不宜小于10mm，石膏板应采用螺钉与轻钢龙骨连接；

3  采用吊顶装饰时，吊筋应锚固在肋梁中，且楼板底部聚苯免拆模板应采用防火板封闭或涂刷防火涂料等措施。

【说明】根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定，顶棚装修材料要求采用B1级或A级燃烧性能的材料，采用挂网抹灰、石膏板等装饰均满足该要求。此外，采用本条规定的两种方式防护的聚苯免拆模板混凝土楼盖的耐火极限可满足《建筑设计防火规范》GB 50016对楼盖防火性能的要求。

# 6  施  工

## 6.6  一般规定

6.6.32  聚苯免拆模板混凝土结构施工前编制专项施工方案，施工前对技术人员和作业人员进行专项培训。

【说明】聚苯免拆模板施工操作人员应专门的技术培训，了解、掌握聚苯免拆模板的施工特点和技术质量要求。施工方案的内容应包括模板及支架安装、钢筋安装及连接、混凝土浇筑等技术要点、质量管理及安全措施。

6.6.33  聚苯免拆模板在运输、堆放及装卸过程中应小心轻放，严禁甩扔，不得碰撞、损坏和污染。局部缺损处可采用发泡聚氨酯修补。

6.6.34  聚苯免拆模板及配件进场后，应按种类、规格和批次分类堆放和储存。

6.6.35  聚苯免拆模板应在工厂根据排版图进行加工，也可采用热熔刀等专用工具在现场裁割。

【说明】专用工具包括热熔刀、普通木锯。

6.6.36  聚苯免拆模板及支架应满足承载力、刚度和整体稳固性要求。

6.6.37  楼盖聚苯免拆模板支架的设计、安装和支架的拆除，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162的有关规定。

6.6.38  施工过程中应采取有针对性的安全措施和保护措施。聚苯免拆模板施工现场的防火安全措施除应符合现行国家标准《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的相关规定外，尚应符合下列规定：

1  施工现场合理配置有效的灭火器材和设施；

2  作业前对施工人员进行防火安全教育培训；

3  模板堆放区域和操作区应划定为禁火区域，严禁烟火。

6.6.39  聚苯免拆模板正式施工前，宜选择有代表性的单元或部分进行试安装，并按完善后的工艺组织施工。

6.6.40  固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞，均不得遗漏，且应安装牢固、位置准确。

## 6.7  墙体施工

6.7.41  聚苯免拆模板混凝土墙体应按下列顺序进行施工：检查并调整基础顶部竖向连接钢筋→测量放线→模板限位导轨安装→墙体免拆模板吊装就位→墙体模板垂直度调整→墙体模板斜撑安装→门窗洞口上下墙体免拆模板安装→安装水平分布钢筋→安装边缘构件水平钢筋→安装边缘构件竖向钢筋→洞口及边缘构件侧边模板安装→隐蔽检查验收→浇筑墙体混凝土→预留连接上一层的竖向钢筋。

Ⅰ  聚苯免拆模板工程

6.7.42 聚苯免拆模板安装前应调直基础或楼板上预留的竖向连接钢筋，测量放线，设置模板安装定位标识。

6.7.43 基础板或楼板上应安装模板定位轻钢导轨，导轨宽度与模板内侧的聚苯板厚度一致。

6.7.44 墙体聚苯免拆模板应按照模板排板图逐块安装。安装就位后，应及时校准并采取斜撑等临时固定措施（图6.7.44）。

图6.7.44 墙体斜撑示意图

1-外侧聚苯板；2、内侧聚苯板；3-支撑杆；4-限位导轨

6.7.45 斜撑宜采用带法兰的钢管，斜撑顶部应通过专用连接件与聚苯免拆模板上部2/3高度处连接，斜撑底部与地面或楼板采用膨胀螺栓进行锚固；斜撑与水平地面的夹角宜为40°~60°。

6.7.46 相邻两块墙体聚苯免拆模板应通过水平连接件和对拉栓的圆盘套管连接，水平连接件的竖向间距不宜大于1m；拐角处墙体聚苯免拆模板应通过L形连接件和对拉栓的圆盘套管连接，L形连接件的竖向间距不宜大于0.7m。连接件孔径宜为8mm，两孔中心距宜为200mm。

图6.7.46 墙体聚苯免拆模板间连接示意图

1-外侧聚苯板；2-连接件

6.7.47墙体边缘构件处的聚苯免拆模板可采用标准模板现场切割，插入水平钢筋后再进行封堵。后封堵的聚苯模板可通过L型连接件或背楞与相邻模板连接固定。

6.7.48  门窗洞口周边应安装封口模板及支架（图6.7.48），封口模板可采用木模板。

图6.7.48墙体聚苯免拆模板洞口支撑

1-侧模板；2-上侧模板；3-下侧模板；4-中间立杆

II  钢筋工程

6.7.49聚苯免拆模板安装固定后，应从墙体模板空腔侧边插入水平钢筋，水平钢筋置于钢筋梯架的竖向钢筋外侧。

6.7.50 墙体拐角处的边缘构件，应从模板空腔两侧分别插入水平U型钢筋，两个U型钢筋垂直交叉，形成半封闭箍，然后插入竖向钢筋。施工顺序如图6.7.50所示。

图6.7.50 墙体边缘构件钢筋安装

6.7.51 墙体顶部混凝土浇筑时，应按设计要求插入连接上层墙体的竖向钢筋。

6.7.52聚苯模板施工现场不宜钢筋焊接连接，必须焊接作业时应采取防火防护措施。

III  混凝土工程

6.7.53 混凝土浇筑前，聚苯免拆模板空腔内部杂物应清理干净。

6.7.54 混凝土强度等级应符合设计要求，墙体聚苯免拆模板空腔内应宜浇筑自密实混凝土，浇筑时宜分层连续浇筑，每层浇筑高度不宜超过500mm，浇筑速度每小时不宜超过0.8m。

6.7.55 混凝土振捣时，应选用直径为30mm及以下的微型振捣棒，且振捣时不得直接接触聚苯板。

## 6.8  楼盖施工

6.8.56聚苯免拆模板混凝土楼盖施工应按下列顺序进行：根据方案图搭设免拆模板支架→安装并调整模板支撑梁→安装聚苯免拆模板→水电管线预埋→安放钢筋定位间隔架→钢筋或钢筋网片安装→隐蔽检查、验收→浇筑混凝土。

Ⅰ  聚苯免拆模板工程

6.8.57聚苯模板支撑梁及支架的设计应包括下列内容：

1  支撑梁及支架的选型；

2  支撑梁及支架上荷载及其效应计算；

3  支撑梁及支架的承载力和变形验算；

4  支架的稳定性验算；

5  绘制支架施工图。

6.8.58  支撑梁宜选用型钢、木工字梁等，支撑梁的间距可按表6.8.58的规定选用。当模板厚度大于350mm或施工活荷载大于表6.8.58规定时，可根据模板上作用的荷载和聚苯模板中轻钢龙骨的承载力和刚度计算确定。当无较大的集中施工荷载时，可按均布荷载控制工况确定支撑梁间距。

表6.8.58  聚苯模板支撑梁间距限值（m）

| 模板厚度h (mm) |  |  | h≤130 | 130<h≤180 | 180<h≤350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工活荷载 | 集中荷载 2.5kN | 面板厚50mm | 1.15 | 1.10 | 1.00 |
|  |  | 面板厚80mm | 1.10 | 1.05 | 1.00 |
|  | 均布荷载2.5kN/m2 | 面板厚50mm | 1.50 | 1.35 | 1.15 |
|  |  | 面板厚80mm | 1.35 | 1.25 | 1.10 |

【说明】合理的支撑梁间距是保证模板安全可靠工作的重要参数，表中给出的支撑梁间距限值系根据常规聚苯免拆模板在施工阶段承担的永久荷载和可变荷载通过试验验证得到的。对于不常用的聚苯免拆模板，比如厚度大于350mm的模板，以及施工荷载超出正常施工荷载时，除进行必要的设计计算外，尚应根据实际情况进行必要的试验验证，以确定合理的间距，确保聚苯免拆模板的承载能力和变形满足规范要求。

聚苯免拆模板及其支架如图3所示。支撑聚苯免拆模板的支撑梁间距一般取1.25m ~1.5m，模板厚度越大，支撑梁间距越小。在进行模板支撑设计时，应分别计算支撑梁及支撑立杆的承载力和变形。轻钢轻混凝土结构聚苯免拆模板楼盖可利用墙体竖向轻钢龙骨和角钢连接件作为聚苯免拆模板两端的支架（图3b），减少模板竖向支架数量。

（a）垂直龙骨方向

（b）轻钢轻混凝土结构中顺龙骨方向

（c）其他结构中顺龙骨方向

图3  聚苯免拆模板楼盖支撑示意图

1—聚苯免拆模板；2—支撑梁；3—立杆；4—轻钢轻混凝土墙；5—角钢；6—其他结构墙或梁；7—轻钢立柱；8—螺钉；9—墙体免拆模板；a—支撑梁间距；b—立杆间距

6.8.59  应根据实际的支撑情况进行支撑梁的设计，作用于支撑梁上的荷载可按均布荷载计算。

6.8.60  聚苯模板及支架的变形限值应根据工程要求确定，并应符合下列规定：

1  模板的挠度不宜大于支撑梁间距的1/300；

2  支撑梁的挠度不宜大于计算跨度的1/1000；

3  立杆的轴向压缩变形及侧向挠度不宜大于计算高度的1/1000。

6.8.61  混凝土布料机区域下的模板支架应专门设计。

6.8.62  聚苯模板的切割和开槽应符合下列规定：

1  宜在工厂切割；

2  现场切割时，聚苯板的切割宜采用热切机切割，龙骨宜采用无齿锯切割，严禁采用电气焊切割；

3  聚苯模板上开槽时，宜采用热熔方法；

4  应防止聚苯模板碎块洒落，并应采取适宜的防火措施。

6.8.63  聚苯模板拼装时模板的企口应合槽，拼缝严密。拼缝局部破损处，可采用聚氨酯发泡胶等进行密封。

6.8.64  聚苯模板混凝土楼盖施工过程中应采取保护措施。局部破损处应及时采用同材质聚苯板粘结修补，聚苯模板破损严重的不得使用。

6.8.65  聚苯模板混凝土楼盖吊挂重物应符合下列规定：

1  不应在聚苯板上吊挂重物；

2  在龙骨上吊挂重物时，吊挂件沿龙骨方向折算线荷载不应大于50N/m，且单个吊挂件重量不应大于50N；

3  当不满足第2款要求时，吊挂件应锚固在混凝土肋梁内。

6.8.66  预留洞口周边设置封口梁时，应增设支撑。

6.8.67  聚苯模板在运输、堆放、吊运和安装过程中应避免磕碰损坏，并应采取防潮、防雨、防火、防暴晒措施，且应符合下列规定：

1  运输工具底面应平整，运输过程中采取可靠的固定措施；

2  堆放场地应坚实、平整，远离热源和火源，底部垫木间距不宜大于1.5m，重叠堆放时每层垫木应与底部垫木对齐，堆放高度不宜大于2.0m。

3  吊运应采用专用工具，预防板边损坏，避免吊绳与聚苯模板直接接触。吊运和安装过程中应轻起轻落、轻拿轻放，严禁抛掷、碰撞和重压。

6.8.68  对跨度不小于4m的楼板，其模板施工起拱高度宜为板跨度的1/1000~3/1000，起拱后不得减少构件的截面高度。

6.8.69  聚苯模板支架的拆除时间、拆除顺序和技术要求应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

II  钢筋工程

6.8.70钢筋定位宜采用专用间隔件，间隔件的间距不宜大于现行行业标准《混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程》JGJ/T 219规定值的0.75倍。

6.8.71  钢筋安装过程中不得破损聚苯模板，且不应焊接。当周边构件进行焊接作业时，应采取防火保护措施。

6.8.72  肋梁钢筋的混凝土保护层厚度应根据环境类别，按板类构件确定。

III  混凝土工程

6.8.73  施工机具和设备在聚苯模板上放置和操作时，不应破损聚苯模板。

6.8.74  浇筑混凝土时，布料应均匀，并应及时振捣。出料口距模板顶面不应超过500mm。

6.8.75  混凝土振捣宜选用平板振捣器。当采用振动棒振捣时，振捣棒不得直接接触聚苯模板。

6.8.76  混凝土浇筑完毕，应及时养护。

## 6.9  水电管线预埋

6.9.77  水电管线在墙体内敷设时，应采用专用工具切割内侧聚合聚苯板，开槽深度不应大于50mm，开槽部位应避开对拉杆及圆盘套管。

6.9.78  水电管线在楼板内敷设时，水电管线宜沿肋槽敷设。

6.9.79  管线应预先固定在墙体槽中；底盒安装应牢固，盒底面应与墙面平整吻合。

【说明】水电管线的主材与辅材应采用国家认证的产品。墙体内的水管宜少用或不用连接配件，以减少渗漏隐患点，连接配件的安装应保证牢固，无渗漏。预埋在墙体内的水管完成连接后，应先用堵丝将预留弯头堵塞，将水阀关闭，进行加压检测，试压压力0.8MPa，保持24h不降低为合格，此时才可以将水管封入墙体。

6.9.80  强弱电管线与水管铺设入墙时互相之间应保持500mm以上的间距，施工中线头裸露在外应包扎。

# 7  验  收

## 7.10  一般规定

7.10.81 聚苯免拆模板混凝土结构工程施工质量的检查和验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。

7.10.82  聚苯免拆模板混凝土结构检验批的质量验收应包括实物检查和资料检查，并应符合下列规定：

1  主控项目的质量经抽样检验应合格；

2  一般项目的质量经抽样检验应合格；当采用计数抽样检验时，其合格点率应达到90%及以上；

3  应具有完整的施工操作依据和质量检验记录。

【说明】聚苯免拆模板出厂时应提供质量证明文件，并按检验批抽取一定数量的样品进行进场检验。由于是工厂生产的标准化的产品，因此，将合格点率规定为应达到90%及以上，高于《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204对合格点率80%的规定。

7.10.83  浇筑混凝土前，应进行隐蔽工程验收，其主要内容包括：

1  钢筋的品种、规格、数量和间距等；

2  各种预埋管线；

3  各种预埋件的规格、数量和位置。

7.10.84  聚苯免拆模板混凝土结构验收时，应提供下列文件和记录：

1  设计变更文件；

2  聚苯免拆模板产品质量证明文件和进场检验报告；

3  模板工程验收记录；

4  钢筋工程及预埋件隐蔽验收记录；

5  工程重大质量问题的处理方案和验收记录；

6  其他必要的文件和记录。

【说明】聚苯免拆模板产品质量证明文件是聚苯免拆模板混凝土结构工程验收资料之一，每批交货的聚苯免拆模板必须附有证明该批产品符合标准要求及订货合同的质量证明文件，其主要包括以下内容：

1  产品规格（型号、厚度、长度）和数量；

2  聚苯板、镀锌钢带等原材料的质量证明；

3  产品合格证；

4  出厂检验报告。

## 7.11  聚苯模板分项工程

7.11.85  聚苯免拆模板进场时应按检验批验收，并应按本规程附录B的表格填写验收记录表。

Ⅰ  主控项目

7.11.86  墙体和楼板聚苯免拆模板均应进行聚苯材料的燃烧性能检验，检验要求和试验方法应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T 8624的规定，其结果应符合本标准第4.1.1条和第4.1.2条的规定。

检查数量：墙体模板应按同一厂家、同一规格且连续进场不超过1000件产品为一个检验批；楼板模板应按同一厂家的聚苯免拆模板每1000件为一个检验批；不足1000件时，应划为一个检验批，每批抽取3件。

检验方法：检查进场检验报告。

【说明】作为永久性使用的免拆模板，其燃烧性能必须符合国家防火性能相关标准的要求，避免留下安全隐患。因此，将燃烧性能作为主控项目。

7.11.87  墙体聚苯免拆模板应进行聚合聚苯板材料的密度、抗压强度、抗折强度检验，检验要求和试验方法应符合现行国家标准《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486的规定，其性能应符合本标准第4.1.1条的规定。

检查数量：应按同一厂家、同一规格且连续进场不超过1000件产品为一个检验批；不足1000件时，应划为一个检验批，每批抽取3件。

检验方法：检查进场检验报告。

【说明】密度直接影响其强度，强度也决定了施工适用性，特别是墙体聚苯免拆模板的抗压和抗折强度对施工适用性影响较大。墙体聚苯免拆模板的采用聚合聚苯板作为主要材料，尚无该国家及行业产品标准，参考其他聚合聚苯板地方标准的规定，其密度、抗压强度和抗折强度等指标参考现行国家标准《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486的规定试验方法进行检测。另外作为永久性使用的免拆模板，其燃烧性能必须符合国家防火性能相关标准的要求，避免留下安全隐患。因此，将燃烧性能、密度和压缩强度作为主控项目。

7.11.88  楼板聚苯免拆模板应进行聚苯板材料的密度、压缩强度检验，检验要求和试验方法应符合现行国家标准《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》GB/T 6343的规定，其性能应符合本标准第4.1.2条的规定。

检查数量：应按同一厂家的聚苯免拆模板每1000件为一个检验批；不足1000件时，应划为一个检验批，每批抽取3件。

检验方法：检查进场检验报告。

7.11.89 楼板聚苯免拆模板的承载力应按本规程附录C的规定进行检验，承载力检验系数不应小于1.3。应按下列公式计算：

|  |  | （7.11.89-1） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （7.11.89-2） |
| 式中：—— | 聚苯免拆模板的承载力检验系数； |  |
| 、—— | 聚苯免拆模板极限集中荷载实测值（kN）、均布荷载实测值（kN/m）； |  |
| 、—— | 聚苯免拆模板集中荷载设计值（kN）、均布荷载设计值（kN/m）。 |  |

检验方法：检查型式检验报告

【说明】承载性能是楼板聚苯免拆模板的主要性能指标，是施工阶段确定支撑间距的重要依据，对模板工程安全至关重要，因此作为主控项目进行验收。考虑到聚苯免拆模板是在工厂按同一工艺生产的标准化产品，影响模板承载能力的主要是轻钢龙骨，不同规格的聚苯免拆模板采用的轻钢龙骨规格相同，因此，本项检验不按模板规格抽取，每项工程中选取用量最多的规格抽取2件进行平行检验。承载性能检验方法是根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204预制构件结构承载性能的检验要求，结合聚苯免拆模板的特点制定的。

II  一般项目

7.11.90聚苯免拆模板的表面应平整，不得有孔洞、裂纹或影响混凝土浇筑成型的其他缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：目测。

7.11.91 墙体聚苯免拆模板的尺寸应符合设计规定，允许偏差及检验方法应符合表7.11.91的规定。

检查数量：按同一厂家、同一规格且连续进场不超过1000件产品为一个检验批；不足1000件时，应划为一个检验批，每批抽取1%，且不应少于3件。

表7.11.91  墙体聚苯免拆模板尺寸允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | +3，－5 | 尺量 |
| 高度 | +1，－5 | 尺量 |
| 内腔宽度 | ±5 | 尺量 |
| 聚合聚苯板厚度 | ±2 | 尺量 |
| 对角线差 | 5 | 直尺量测两对角线，求差值 |
| 侧弯曲 | 5 | 直尺、塞尺量测 |
| 对拉件间距 | ±10 | 尺量 |
| 竖向钢筋间距 | ±10 | 尺量 |
| 竖向钢筋直径 | ± 0.1 | 尺量 |

7.11.92  墙体聚苯免拆模板安装允许偏差及检验方法应符合表7.11.92的规定。

检查数量：按自然间划分检查面，抽取有代表性的10%，每个楼层不应少于3间。

表7.11.92  墙体聚苯免拆模板安装允许偏差（mm）

| 项 目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 墙面垂直度 | 10 | 经纬仪 |
| 模板表面平整度 | 2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 模板拼缝宽度 | 2 | 塞尺检查 |
| 模板拼缝错台 | 2 | 尺量 |

7.11.93  楼盖聚苯免拆模板的尺寸允许偏差及检验方法应符合表7.11.93的规定。

检查数量：同一厂家的聚苯免拆模板每1000块为一个检验批，不足1000块时，应划为一个检验批，每批抽取1%，且不应少于3块。

表7.11.93  楼盖聚苯免拆模板的尺寸允许偏差及检验方法

| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | + 3，-5 | 尺量 |
| 宽度 | + 1，-5 | 尺量 |
| 厚度 | ± 2 | 尺量 |
| 龙骨厚度 | ± 0.1 | 尺量 |

【说明】本条给出了聚苯免拆模板尺寸的允许偏差、检验数量及其检查方法。

7.11.94 楼盖聚苯免拆模板及支架安装允许偏差及检验方法应符合表7.11.94的规定。

检查数量：按自然间划分检查面，抽取有代表性的10%，每个楼层不应少于3面。

表7.11.94 楼盖聚苯免拆模板安装允许偏差及检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 模板上表面标高 | ±2 | 水准仪或拉线、尺量 |
| 相邻两板表面高低差 | 5 | 尺量 |
| 模板下表面平整度 | 2 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 模板拼缝 | 2 | 塞尺检查 |
| 支撑梁间距 | 20 | 尺量 |
| 立杆间距 | 30 | 尺量 |

【说明】本条给出了聚苯免拆模板安装的允许偏差、检验数量及检查方法。主要依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204现浇结构模板安装的要求，并结合聚苯免拆模板现场安装的特点确定的。立杆及支撑梁间距是根据聚苯免拆模板的承载性能及施工荷载计算确定的。

7.11.95 聚苯免拆模板上的预留孔洞的允许偏差应符合表7.11.95的规定。

检查数量：按自然间划分检查面，按有代表性的抽查10%，且不应少于3面。

检验方法：尺量。

表7.11.95  预留孔洞允许偏差及检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预埋管、预留孔中心线位置 |  | 3 | 尺量 |
| 预留洞 | 中心线位置 | 10 | 尺量 |
|  | 尺寸 | +10，0 | 尺量 |

【说明】预留洞内部尺寸只允许大，不允许小，因此只规定正偏差。

## 7.12  现浇结构分项工程

7.12.96 聚苯免拆模板墙体混凝土的外观质量不应有严重缺陷和一般缺陷。

对已经出现的质量缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理。对已处理的部位应重新验收。

检查数量：全数检查

检查方法：雷达无损检测，检查处理记录。

7.12.97 聚苯免拆模板混凝土结构的位置和尺寸允许偏差应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。尺寸偏差的检查方法可通过测量带模板的混凝土构件尺寸确定。

# 附录A  聚苯免拆模板主要规格参数表

A.0.98  墙体聚苯免拆模板主要规格参数应按表A.0.98的规定采用。

表A.0.98  墙体聚苯免拆模板主要规格参数表

| 型号 | 竖向钢筋直径（mm） | 现浇混凝土厚度b（mm） | 内侧聚苯板厚度c（mm） | 外侧聚苯板厚度a（mm） | 聚苯免拆模板墙体厚度（mm） | 传热系数 (W/m2﹒K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W D8-5×12×5 | 8 | 120 | 50 | 50 | 220 | 0.307 |
| W D8-5×12×7.5 | 8 | 120 | 50 | 75 | 245 | 0.264 |
| W D8-5×12×10 | 8 | 120 | 50 | 100 | 270 | 0.231 |
| W D8-5×12×15 | 8 | 120 | 50 | 150 | 320 | 0.190 |
| W D8-5×12×20 | 8 | 120 | 50 | 200 | 370 | 0.163 |
| W D8-5×12×25 | 8 | 120 | 50 | 250 | 420 | 0.143 |
| W D8-5×15×5 | 8 | 150 | 50 | 50 | 250 | 0.306 |
| W D8-5×15×7.5 | 8 | 150 | 50 | 75 | 275 | 0.263 |
| W D8-5×15×10 | 8 | 150 | 50 | 100 | 300 | 0.230 |
| W D8-5×15×15 | 8 | 150 | 50 | 150 | 350 | 0.190 |
| W D8-5×15×20 | 8 | 150 | 50 | 200 | 400 | 0.163 |
| W D8-5×15×25 | 8 | 150 | 50 | 250 | 450 | 0.142 |
| W D8-5×20×5 | 8 | 200 | 50 | 50 | 300 | 0.303 |
| W D8-5×20×7.5 | 8 | 200 | 50 | 75 | 325 | 0.261 |
| W D8-5×20×10 | 8 | 200 | 50 | 100 | 350 | 0.229 |
| W D8-5×20×15 | 8 | 200 | 50 | 150 | 400 | 0.163 |
| W D8-5×20×20 | 8 | 200 | 50 | 200 | 450 | 0.162 |
| W D8-5×25×5 | 8 | 250 | 50 | 50 | 350 | 0.301 |
| W D8-5×25×7.5 | 8 | 250 | 50 | 75 | 375 | 0.260 |
| W D8-5×25×10 | 8 | 250 | 50 | 100 | 400 | 0.228 |
| W D8-5×25×15 | 8 | 250 | 50 | 150 | 450 | 0.143 |
| W D8-5×30×5 | 8 | 300 | 50 | 50 | 400 | 0.299 |
| W D8-5×30×7.5 | 8 | 300 | 50 | 75 | 425 | 0.258 |
| W D8-5×30×10 | 8 | 300 | 50 | 100 | 450 | 0.227 |

注：1  规格W D8 5×20×10表示用于墙体的聚苯免拆模板，竖向钢筋直径8mm，内侧聚苯模板板厚度50mm，空腔宽度200mm，外侧聚苯模板板厚度100mm。

2  竖向钢筋可以替换为根据结构设计确定的钢筋直径。

3  空腔宽度可以替换为根据结构设计确定的混凝土墙体厚度。

A.0.99  楼板聚苯免拆模板主要规格参数应按表A.0.99的规定采用。

表A.0.99  楼盖用聚苯免拆模板主要规格参数表

| 规格 | 宽度(mm) bf | 厚度(mm) h | 下缘厚度(mm) h1 | 垂直龙骨方向肋槽 |  | 顺龙骨方向肋槽 |  | 传热系数 (W/m2﹒K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 宽度(mm) br1 | 深度(mm) h2 | 宽度(mm) br2 | 深度(mm) h3 |  |
| F 4/3 | 600 | 70 | 30 | 120 | 40 | 120 | 30 | 1.260 |
| F 5/3 |  | 80 |  |  | 50 |  | 40 | 1.160 |
| F 6/3 |  | 90 |  |  | 60 |  | 50 | 1.080 |
| F 7/3 |  | 100 |  |  | 70 |  | 60 | 1.000 |
| F 8/3 |  | 110 |  |  | 80 |  | 70 | 0.930 |
| F 9/3 |  | 120 |  |  | 90 |  | 80 | 0.870 |
| F 10/3 |  | 130 |  |  | 100 |  | 90 | 0.810 |
| F 11/3 |  | 140 |  |  | 110 |  | 100 | 0.760 |
| F 12/3 |  | 150 |  |  | 120 |  | 110 | 0.710 |
| F 13/3 |  | 160 |  |  | 130 |  | 120 | 0.670 |
| F 14/3 |  | 170 |  |  | 140 |  | 130 | 0.635 |
| F 15/3 |  | 180 |  |  | 150 |  | 140 | 0.600 |
| F 16/3 |  | 190 |  |  | 160 |  | 150 | 0.565 |
| F 17/3 |  | 200 |  |  | 170 |  | 160 | 0.530 |
| F 18/3 |  | 210 |  |  | 180 |  | 170 | 0.500 |
| F 19/3 |  | 220 |  |  | 190 |  | 180 | 0.480 |
| F 20/3 |  | 230 |  |  | 200 |  | 190 | 0.465 |
| F 21/3 |  | 240 |  |  | 210 |  | 200 | 0.450 |
| F 22/3 |  | 250 |  |  | 220 |  | 210 | 0.430 |
| F 23/3 |  | 260 |  |  | 230 |  | 220 | 0.410 |
| F 24/3 |  | 270 |  |  | 240 |  | 230 | 0.400 |
| F 25/3 |  | 280 |  |  | 250 |  | 240 | 0.390 |
| F 26/3 |  | 290 |  |  | 260 |  | 250 | 0.380 |
| F 27/3 |  | 300 |  |  | 270 |  | 260 | 0.370 |
| F 28/3 |  | 310 |  |  | 280 |  | 270 | 0.360 |
| F 29/3 |  | 320 |  |  | 290 |  | 280 | 0.355 |
| F 30/3 |  | 330 |  |  | 300 |  | 290 | 0.350 |
| F 31/3 |  | 340 |  |  | 310 |  | 300 | 0.345 |
| F 32/3 |  | 350 |  |  | 320 |  | 310 | 0.340 |

注：1  规格F 4/3表示用于混凝土楼盖的聚苯免拆模板垂直龙骨方向肋槽深度为40mm，模板下缘厚度为30mm；

2  根据楼盖跨度、边界条件和荷载大小计算确定肋梁截面高度，并选择对应的模板规格；

3  根据工程需要，聚苯免拆模板宽度、肋槽宽度和间距可以调整；

4  楼盖传热系数考虑了50mm厚混凝土面层及表观密度20kg/m3聚苯材料对热工性能的影响。

# 附录B  聚苯模板质量验收记录表

B.0.100  墙体聚苯模板进场检验批质量验收可按表B.0.100记录。

表B.0.100  墙体聚苯模板进场检验批验收记录表

| 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工组班长 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 验收规定 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 密度(kg/m3) | ≥ 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 抗压强度(N/mm2) | ≥ 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 抗折强度(N/mm2) | ≥ 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 燃烧等级 | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 长度(mm) | +3，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 宽度(mm) | +1，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 内腔宽度(mm) | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 聚苯板厚度(mm) | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 对拉件间距 (mm) | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢筋间距 (mm) | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢筋直径 (mm) | ± 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 对角线差 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 侧弯曲 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.0.101  楼盖聚苯模板进场检验批质量验收可按表B.0.101记录。

表B.0.101  楼盖聚苯模板进场检验批验收记录表

| 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工组班长 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 验收规定 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 密度(kg/m3) | ≥ 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 压缩强度 (N/mm2) | ≥ 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 燃烧等级 | B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 承载力检验系数 | ≥ 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 长度(mm) | +3，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 宽度(mm) | +1，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 厚度(mm) | ± 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 龙骨厚度(mm) | ± 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.0.102  墙体聚苯模板安装检验批质量验收可按表B.0.102记录。

表B.0.102  墙体聚苯模板安装检验批验收记录表

| 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工组班长 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 验收规定 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 墙面垂直度 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板表面平整度 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 模板拼缝宽度 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 模板拼缝错台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预埋管、预留孔 中心线位置 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预留洞 中心线位置 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 预留洞尺寸 | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.0.103  楼盖聚苯模板安装检验批质量验收可按表B.0.103记录。

表B.0.103  楼盖聚苯模板安装检验批验收记录表

| 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工组班长 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 验收规定 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 底模上表面标高 | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 相邻两板 表面高低差 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 模板下表面 平整度 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 模板拼缝 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 立杆间距 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预埋钢板 中心线位置 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 预埋管、预留孔 中心线位置 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 预留洞 中心线位置 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留洞尺寸 | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.0.104  聚苯模板分项工程质量验收可按表B.0.104记录。

表B.0.104  聚苯模板分项工程质量验收记录         编号：

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程数量 |  |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 项目技术 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 检验批 名称 | 检验批 容量 |  | 部位/ 区段 | 施工单位检查结果 |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 附录C  楼盖聚苯免拆模板承载性能检验方法

C.0.105  楼盖聚苯免拆模板应按简支受弯试件采用短期静力加载试验的方式进行承载力和挠度检验。

C.0.106  试验用的加载设备及量测仪器应预先进行标定或校准。

C.0.107  聚苯免拆模板试件加载前应根据设计楼盖厚度、施工荷载和支撑梁间距计算试验加载值，并应按荷载效应等效的原则选择下列加载方式：

1  荷重块加载适用于均布加载；

2  千斤顶加载适用于集中加载，可采用分配梁系统实现多点加载，并用荷载传感器量测力值。

图C.0.107 聚苯模板加载示意图

C.0.108  荷重块应符合下列规定：

1  荷重块重量应满足加载分级的要求，单块重量不宜大于250N；

2  荷重块形状规则，便于堆放；

3  荷重块应分堆码放，沿跨度方向的堆积长度不应大于试件跨度的1/6~1/4；

4  堆与堆之间宜预留不小于100mm的间隙。

C.0.109  检验聚苯模板承载力的荷载设计值，应根据聚苯模板规格和混凝土楼盖面板厚度确定的恒载与施工荷载组合，并应根据支撑间距和加载方式经换算后确定。

C.0.110  聚苯模板试件应按阶段分级加载，在达到正常使用极限状态的荷载值均布荷载Qs或集中荷载Fs之前，每级加载值不宜大于0.2Qs或0.2Fs；超过Qs或Fs以后，每级加载值不宜大于0.1Qs或0.1Fs。每级荷载加载完成后的持荷时间不应小于5min，且每级加载时间宜相等。

C.0.111  分级加载试验时，承载力检验的试验荷载实测值应按下列原则确定：

1  在持荷时间结束后出现破坏标志时，应取该级荷载值作为试验荷载实测值；

2  在加载过程中出现破坏标志时，应取前一级荷载值作为试验荷载实测值；

3  在持荷过程中出现破坏标志时，应取该级荷载和前一级荷载的平均值作为试验荷载实测值。

C.0.112  聚苯模板试验达到下列破坏标志之一时，应作为承载力检验的试验荷载实测值。

1  聚苯模板龙骨出现压曲破坏；

2  跨中挠度大于跨度的1/50。

C.0.113  聚苯模板承载力检验的试验荷载实测值与荷载设计值的比值不应小于1.3。

C.0.114  试验方法除符合本附录规定外，尚应符合国家现行标准《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152中验证性试验的有关规定。

C.0.115  恒载标准值作用下的挠度不应大于聚苯模板支撑梁间距的1/300。

# 本标准用词说明

1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《混凝土结构设计规范》GB 50010

2  《建筑抗震设计规范》GB 50011

3  《建筑设计防火规范》GB 50016

4  《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

5  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

6  《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

7  《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327

8  《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

9  《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720

10  《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486

11  《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》GB/T 6343

12  《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T 8624

13  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

14  《轻骨料混凝土结构设计规范》JGJ 12

15  《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114

16  《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162

17  《混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程》JGJ/T 219

18  《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283

19  《住宅室内防水工程技术规程》JGJ 298

20  《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》JC/T 540