CECS                                                 CECS***:2019

中国工程建设协会标准

透气性无机保温装饰板应用技术规程

Technical specification for the application of airpermeable

inorganic insulation decoration board

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设协会标准

透气性无机保温装饰板应用技术规程

Technical specification for the application of airpermeable

inorganic insulation decoration board

CECS***：2019

主编单位：辽宁省建设科学研究院有限责任公司

中国建筑东北设计研究院有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：2019年××月××日

前     言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字【2017】031号文件）的要求，制定本规程。

本规程主要内容有：总则、术语和符号、基本规定、材料、建筑设计与构造、结构设计与构造、施工、验收等。

本规程由中国工程建设标准化协会砌体结构专业委员会CECS/TC3归口管理，由辽宁省建设科学研究院有限责任公司和中国建筑东北设计研究院有限公司负责解释。在使用过程中如发现需要修改或补充之处，请将意见、建议寄送主编单位。（地址：沈阳市和平区和平南大街88号，邮编110005，联系电话：024-23372093）。

主  编 单 位： 辽宁省建设科学研究院有限责任公司

中国建筑东北设计研究院有限公司

参  编 单 位： 沈阳建筑大学

邯郸市亚太建筑设计研究有限公司

河北住建绿色建筑科技有限公司

大连铁龙新型材料有限公司

辽宁利盟高科新材料有限公司

南京绿色四季建材有限公司

常州鑫材装配式建筑技术有限公司

邯郸一三高研有限公司

锡林浩特市兴建新型建材有限公司

石家庄市住建局

主要起草人员： 金恒刚  刘  宝  刘  斌  李庆繁  谷亚新  蔡文章

郑延年  张震中  徐春一  张延飞  吴  宁  王  鑫

李成茂  吕晓华  穆  洲  黄国栋  王  文  宋佳音

吕  忠  朱婉迪

主要审查人员： 高连玉   张京街   高 颖  温东辉   邓  康  董军锋

安光文

目  次

1  总  则	6

2  术语和符号	7

2.1  术语	7

2.2  符号	9

3  基本规定	10

4  材  料	11

4.1  一般规定	11

4.2  性能要求	12

5  建筑设计与构造	19

5.1  一般规定	19

5.2  排板设计	19

5.3  节能设计	19

6  结构设计与构造	21

6.1  一般规定	21

6.2  抗风计算	21

6.3  连接计算	22

6.4  连接构造	22

7  施  工	24

7.1  一般规定	24

7.2  无机一体化板安装	24

7.3  嵌缝密封	26

8  验  收	28

8.1  一般规定	28

8.2  控制项目及工程验收	28

附录A  不同厚度无机一体化板外墙外保温系统热阻	31

附录B  蒸压加气混凝土后锚固锚栓安装参数	33

本规程用词说明	35

引用标准名录	36

条 文 说 明	38

Contents

1  General Provisions	6Error: Reference source not found

2  Terms and Symbols	7Error: Reference source not found

2.1  Main terms	7

2.2  Main symbols	9

3  The basic rules	10

4  Material	11

4.1  General provisions	11

4.2  Performance requirements	12

5  Architectural design and structure	19

5.1  General provisions	19

5.2  Typesetting design	19

5.3  Thermal design	19

6  Structure design and construction	21

6.1  General provisions	21

6.2  Wind resistance calculation	21

6.3  Connection calculation	22

6.4  Connection structure	22

7  The construction	24

7.1  General provisions	24

7.2  Integration panels installation	24

7.3  Caulking seal	26

8  Acceptance	28

8.1  General provisions	28

8.2  Control of projects and acceptance	28

Appendix A  Minimum thickness table for exterior wall in cold and cold regions

31

Appendix B  After the autoclaved aerated concrete anchor bolt safety parameters

33

Explanation of wording in this specification	35

List of reference standards	36

Addition :explanation of provisions	                                                             38

# 1  总  则

1.0.1  为规范透气性无机保温装饰板（以下简称“无机一体化板”）在外墙外保温工程中的应用，保证工程质量，做到技术先进、安全可靠、经济合理，施工方便，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于抗震设防烈度8度及以下的寒冷及严寒地区，在以蒸压加气混凝土制品（砌块或墙板）为基层墙体的新建、扩建、改建，高度不超过100m的工业与民用建筑无机一体化板外墙外保温工程的设计、施工与验收。

1.0.3  无机一体化板外墙外保温工程除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

2.1  术语

2.0.1  透气性无机保温装饰板  Permeable inorganic thermal insulation decorative board

以蒸压加气混凝土薄板或发泡陶瓷薄板为保温材料，在工厂预先设置与基材墙体固定的连接件（或特殊企口），用透气性材料（涂料或真石漆等）做面层，具有透气、保温、装饰和防火等功能于一体的板材。简称：无机一体化板。

2.0.2  无机一体化板外墙外保温系统  inorganic integrated board exterior insulation system

由无机一体化板、专用胶泥、锚固件、嵌缝材料和密封胶等组成，置于建筑物外墙外侧，与基层墙体采用锚固方式施工的非承重保温构造。

2.0.3  无机一体化板外墙外保温工程the engineering of external insulation systems based on inorganic thermal insulation decorative board

无机一体化板外墙外保温系统施工安装的工艺过程及所形成的建筑物实体。

2.0.4  蒸压加气混凝土薄板 autoclaved aerated concrete sheet

以硅质材料和钙质材料为主要原料，以石膏为调节剂，以铝粉（膏）为发气剂，添加少量外加剂，经加水搅拌、浇注成型、预养切割、蒸压养护制成的多孔蒸压加气混凝土块，并按设计要求将其切割成厚度不同（40mm~120mm）的薄型板材。

2.0.5 发泡陶瓷板  foam ceramic plate

以陶土尾矿，陶瓷粉或碎片，掺加料等作为主要原料，采用先进的生产工艺和发泡技术经高温焙烧而成的微孔陶瓷厚度不同（50mm~120mm）的薄型板材。

2.0.6  饰面层  Decoration layer

无机一体化板的装饰层。用防水透气性装饰材料（涂料或真石漆等）粉饰的面层。

2.0.7  防水透气性装饰材料 waterproof and breathable decorative materials

涂装在建筑物表面成膜后，既有一定的防水保护功能，又有一定的透气性，从而有利于建筑墙体防水透气的装饰涂料或真石漆。

2.0.8  防水性  waterproof property

涂层表面具有防止墙外水分入侵渗透的性能。

2.0.9  吸水性  liquid water permeability

在一定温度和深度的水中，24h内单位面积上渗透过涂膜的水的质量。吸水性的单位为kg/(m2×h0.5)。

2.0.10  透气性 breathable

水蒸气在建筑外墙室内、外蒸汽分压差作用下，水蒸气分子从高压侧通过外墙向低压侧迁移渗透的性质。

2.0.11  水蒸气透过率 water vapor transmission rate

在一定温度下，涂膜两侧相对湿度保持恒定的条件下，单位时间、单位面积所透过的水蒸气质量g/(m2·d)。

2.0.12  专用胶泥  special plaster

在施工中定位、固定无机一体化板材的专用粘结剂。

2.0.13  锚固连接件anchorage points

由锚栓及配套紧固件组成的无机一体化板固定连接件。

2.0.14  锚固强度  anchorage strength

无机一体化板与基层墙体之间的单位面积拉拔力。

2.1.15  锚栓  anchor

将无机一体化板锚固到基材上的锚固组件，分为尼龙锚栓、机械锚栓和胶粘型锚栓。

2.1.16 尼龙锚栓 nylon anchor

由尼龙套管和螺钉组成，通过尼龙套管的肋条嵌入基材中形成锁键的锚栓。

2.1.17  机械锚栓  mechanical anchor

由金属套管和螺钉组成，通过金属套管的肋条嵌入基材中形成锁键的锚栓。

2.2  符号

Rass——蒸压加气混凝土薄板外保温系统热阻；

δass——外保温系统蒸压加气混凝土薄板厚度；

λa·cs——蒸压加气混凝土导热系数计算值；

Rfss——发泡陶瓷板外保温系统热阻；

δfss——外保温系统发泡陶瓷板厚度；

λf·cs——发泡陶瓷导热系数计算值；

W0 s——基本风压；

WK s——风荷载标准值；

W s——风荷载设计值；

βgzs——高度Z处阵风系数；

μss——风荷载体型系数；

s——风压高度变化系数；

γQs——风荷载分项系数；

Vzs——无机一体化板板侧开槽时的抗剪承能力设计值；

fts——无机一体化板基板抗拉强度设计值；

lzs——无机一体化板侧开槽时的基板抗剪计算长度；

hzs——无机一体化板侧开槽时的基板抗剪计算高度；

ns——每平方米无机一体化板所需锚栓个数；

ws——风荷载设计值；

fmss——单个锚栓的抗拉强度设计值。

# 3  基本规定

3.0.1  无机一体化板外墙外保温系统，应能适应当地气候条件，并应符合国家及当地建筑节能设计标准要求。

3.0.2  无机一体化板和配套材料的品种、规格尺寸及技术性能除应符合本规程的规定，尚应符合相关标准和设计要求。

3.0.3  无机一体化板外墙外保温系统应与墙体进行可靠连接。在正常使用过程中以及在风荷载和室外温度变化的作用下，不应产生裂缝、空鼓，地震作用下不得脱落。

3.0.4  无机一体化板外墙外保温系统应具有防水透气功能。

3.0.5  无机一体化板外墙外保温系统各组成部分应具有物理化学稳定性，组成材料应彼此相容并具有防腐性。

3.0.6  采用无机一体化板对既有房屋进行节能改造时，应取样测试基层墙体的强度。基材强度等级低于A2.5或风化、开裂不适用本规程规定。

3.0.7  密封胶应与无机一体化板板缝处的装饰面板侧面或表面相容，无机一体化板板缝处密封胶密封深度不应小于5mm。

3.0.8  无机一体化板切割、开槽、封边处理等工序宜在工厂完成，当无机一体化板在施工现场进行切割、开槽时，应采用专用机具和设备进行板的切割、开槽和封边处理。

3.0.9  无机一体化板外墙外保温工程施工应在主体结构施工质量验收合格后进行。

3.0.10  无机一体化板外墙外保温系统的使用年限应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》 JGJ 144的有关规定。

3.0.11  无机一体化板保温材料厚度应根据国家现行建筑节能设计标准对外墙节能的规定性指标或建筑物节能综合指标的要求，通过外墙传热系数计算确定。

3.0.12  无机一体化板外墙外保温系统施工过程中不得向周围环境释放污染物。

# 4  材  料

4.1  一般规定

4.1.1  无机一体化板在运输和进场堆放过程中，应采取防护措施，不可重压或与锋利物品碰撞。产品应放在干燥通风处贮存，不宜露天暴晒。

4.1.2  固定无机一体化板的蒸压加气混凝土基材的强度等级不应低于A3.5，其它性能指标应符合现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574的规定。

4.1.3  无机一体化板面积不应大于1m2且单板重量不宜大于30kg。

4.1.4  锚固连接件材质应为后热镀锌钢、铝合金、不锈钢，其机械性能、尺寸及公差应与工程设计要求相符。

4.1.5  机械锚栓及尼龙锚栓的螺杆宜为碳素钢、合金钢、不锈钢或高耐腐不锈钢。碳素钢和合金钢锚栓、螺杆的性能等级应按所用钢材的抗拉强度标准值f stk及屈强比fyk/fstk确定，相应的性能指标应按表4.1.5采用。

表4.1.5   碳素钢及合金钢锚栓、螺杆的力学性能指标

| 性 能 等 级 |  | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗拉强度标准值 | Error: Reference source not found (MPa) | 400 |  | 500 |  | 600 | 800 |
| 屈服强度标准值 | Error: Reference source not found或Error: Reference source not found（MPa） | 240 | 320 | 300 | 400 | 480 | 640 |
| 伸 长 率 | Error: Reference source not found(%) | 22 | 14 | 20 | 10 | 8 | 12 |

4.1.6  锚栓部件应有可靠的防腐措施，其防腐蚀标准应高于被连接构件的防腐蚀要求。碳素钢、合金钢机械锚栓表面应进行镀锌防腐处理。在室外环境、常年潮湿的室内环境、海边、高酸碱度的大气环境中应使用不锈钢材质的锚栓，含氯离子的环境中应使用高抗腐不锈钢。

4.1.7  机械锚栓和尼龙锚栓的防火等级不应低于被连接结构的防火等级，锚栓应通过防火测试，测试报告内容应包含锚栓在不同耐火时限下的承载力。

4.1.8  密封胶主要有阻燃密封胶、改性硅酮密封胶，阻燃密封胶应符合现行国家标准《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267的要求、改性硅酮密封胶应符合现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的要求。

4.1.9  无机一体化板所用的各种材料的放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

4.2  性能要求

4.2.1  无机一体化板的保温主材为蒸压加气混凝土薄板或发泡陶瓷板，其强度等级按设计要求采用，规格尺寸应依据墙体节能计算及排板设计确定。

4.2.2  无机一体化板性能指标、规格和尺寸允许偏差应分别符合表4.2.2-1和表4.2.2-2的规

定。

表4.2.2-1  无机一体化板性能指标

| 项 目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 表面颜色均匀，无破损、裂缝、分层、脱皮、起鼓等现象 | JG/T 480 |
| 抗 冲 击 性 | 10J级 | JG/T 480 |
| 抗弯荷载（N） | 不小于板材自重 | GB 15762 |
| 吸水量（g/m2） | ≤500 | JG/T 480 |
| 不透水性 | 系统内侧未渗透 | JG/T 480 |
| 燃烧性能等级 | A级 | GB 8624 |

表4.2.2-2  无机一体化板规格尺寸及允许偏差

| 项 目 |  | 尺 寸 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长 度（mm） |  | 900 800 600 | ±2.0 | JG/T 480 |
| 宽 度（mm） |  | 600 | ±2.0 |  |
| 厚度（mm） | 加气混凝土薄板 | 50 75 100 120 | ±1.5 |  |
|  | 发泡陶瓷薄板 | 50 60 70 80 90 100 |  |  |
| 对角线差（mm） |  |  | ≤3.0 |  |
| 板面平整度（mm） |  |  | ≤2.0 |  |

注:其他规格由供需双方商定。

4.2.3  蒸压加气混凝土薄板的性能除应符合本规程的规定外，尚应符和国家现行有关标准的规定

1  蒸压加气混凝土薄板强度级别、干密度级别、干密度、干燥收缩值、抗冻性、碳化系数、软化系数和放射性等应符合表4.2.3-1的规定。

表4.2.3-1  蒸压加气混凝土薄板的性能指标

| 项 目 |  | 性 能 指 标 |  | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强 度 级 别 |  | A2.5 | A3.5 | GB 15762 |
| 干 密 度 级 别 |  | B04 | B05 |  |
| 干 密 度 (kg/m3) |  | ≤425 | ≤525 |  |
| 干燥收缩值 (mm/m) | 标 准 法 | ≤0.05 |  |  |
|  | 快 速 法 | ≤0.08 |  |  |
| 抗 冻 性 能 |  | 抗冻指标：D35 质量损失：≤5 强度损失：≤25 |  |  |
| 碳 化 系 数 |  | ≥0.85 |  |  |
| 软 化 系 数 |  | ≥0.85 |  |  |
| 放射性 核素限量 | IRa | ≤1.0 |  | GB 6566 |
|  | Ir | ≤1.0 |  |  |

注：1）蒸压加气混凝土薄板计算密度应为干密度乘以1.4。

2）蒸压加气混凝土薄板强度变异系数不应大于0.15。

2  蒸压加气混凝土的导热系数和蓄热系数计算参数及导热系数和蓄热系数计算值应分别符合表4.2.3-2和表4.2.3-3的规定。

表4.2.3-2  蒸压加气混凝土薄板导热系数和蓄热系数计算参数

| 干密度级别 | 导热系数λa［W/(m•K)］ | 蓄热系数Sa［W/(m2•K)］ |
| --- | --- | --- |
| B04 | 0.12 | 1.91 |
| B05 | 0.14 | 2.37 |

注：1蒸压加气混凝土导热系数的计算值应按下式计算；

λa·c= 𝜆a ∙ 𝑎a

式中： λa·c——蒸压加气混凝土导热系数计算值；

𝜆a——蒸压加气混凝土导热系数，应按本表采用；

𝑎a——蒸压加气混凝土导热系数的修正系数。采暖期平均相对湿度≤50%的地区𝑎a=1.05，

采暖期平均相对湿度＞50%的地区𝑎a=1.10。

表4.2.3-3  蒸压加气混凝土薄板导热系数和蓄热系数计算值

| 干密度 级别 | 采暖期平均相对湿度≤50%的地区 |  | 采暖期平均相对湿度＞50%的地区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 导热系λa.c·［W/(m•K)］ | 蓄热系Sa.c·［W/(m2•K)］ | 导热系λa.c·［W/(m•K)］ | 蓄热系Sa.c［W/(m2•K)］ |
| B04 | 0.13 | 1.99 | 0.14 | 2.07 |
| B05 | 0.15 | 2.39 | 0.16 | 2.47 |

4.2.4  发泡陶瓷板的性能除应符合本规程的规定外，尚应符和国家现行有关标准的规定

1  发泡陶瓷板的干密度、抗压强度、抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能等级和放射性等应符合表4.2.4-1的规定。

表4.2.4-1  发泡陶瓷板性能指标

| 项 目 |  | 性 能 指 标 |  | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L型 | W型 |  |
| 干 密 度 (kg/m3) |  | ≤180 | ≤230 | GB/T 5486 |
| 导 热 系 数〔W/(m·K)〕 |  | ≤0.065 | ≤0.080 | GB/T 10294 |
| 蓄 热 系 数 |  | ≥0.8 | ≥1.2 | 计算指标 |
| 抗 压 强 度（MPa） |  | ≥0.4 | ≥0.6 | GB/T 5486 |
| 体积吸水率（%） |  | ≤3.0 |  | GB/T 29906 |
| 燃烧性能等级 |  | A级 |  | GB 8624 |
| 放射性核素限量 | IRa | ≤1.0 |  | GB 6566 |
|  | Ir | ≤1.0 |  |  |

注：1  L型和W型主要区别为干密度和导热系数不同。

2  发泡陶瓷板的计算密度应为干密度乘以1.2。

2 发泡陶瓷板的导热系数和蓄热系数计算参数及导热系数和蓄热系数计算值应分别符合表4.2.4-2和表4.2.4-3的规定。

表4.2.4-2  发泡陶瓷板的导热系数和蓄热系数计算参数

| 干密度 (kg/m3) | 导热系数λf［W/(m•K)］ | 蓄热系数Sf［W/(m2•K)］ |
| --- | --- | --- |
| ≤180 | ≤0.065 | ≥0.8 |
| ≤230 | ≤0.080 | ≥1.2 |

注：泡沫陶瓷导热系数的计算值应按下式计算；

𝜆f·c= 𝜆f ∙ 𝑎f

式中： λf·c——泡沫陶瓷导热系数计算值；

𝜆f——泡沫陶瓷导热系数，应按本表采用；

𝑎f——泡沫陶瓷导热系数的修正系数。𝑎f=1.05.

表4.2.4-3 发泡陶瓷板导热系数和蓄热系数计算值

| 干密度 （kg/m3) | 导热系数λa·c［W/(m•K)］ | 蓄热系数Sa·c［W/(m2•K)］ |
| --- | --- | --- |
| ≤180 | ≤0.068 | ≥0.82 |
| ≤230 | ≤0.084 | ≥1.23 |

4.2.5  板拼缝所用的封堵材料除应符合现行国家标准《防火封堵材料》GB 23864和《建筑用阻燃密封胶》GB/ T 24267的规定外，尚应提供其与所接触材料相容性检测报告。

4.2.6  外饰面涂料的性能指标除应符合表4.2.6的规定外，尚应符合现行国家标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755的有关规定。

表4.2.6  外饰面涂料性能指标

| 项 目 | 性 能 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 容器中状态 | 无硬块、搅拌后呈均匀状态 | GB/T 9755 |
| 低温稳定性 | 不变质 | GB/T 9268 |
| 施工性 | 刷涂二道无障碍 | GB/T 9755 |
| 涂膜外观 | 正常 | GB/T 9755 |
| 干燥时间（表干）（h） ≤ | 2 | GB/T 1728 |
| 对比率（白色或浅色1） ≥ | 0.09 | GB/T 23981 |
| 附着力/级 ≤ | 1 | GB/T 9286 |
| 耐水性（96h） | 无异常 | JG/T 512 |
| 耐碱性（48h） | 无异常 | JG/T 512 |
| 耐沾污性（白色或浅色1）（%）≤ | 15 | GB/T 9780 |
| 耐洗刷性（2000次） | 漆膜未损坏 | GB/T 9755 |
| 涂层耐温变性（5次） | 循环无异常 | JG/T 25 |
| 耐人工气候老化性（400h） | 不起泡、不剥落、无裂纹 | GB/T 1865 |
| 粉化/级 ≤ | 1 |  |
| 变色/级 ≤ | 2 |  |
| 吸水性〔kg/(m2×h0.5)〕 | ≤0.1 | JG/T 343 |
| 水蒸气透过率[g/(m·d)] | 寒冷地区：36 严寒地区：72 | JG/T 309 |
| 耐冻融性（30次） | 无可见裂缝、无粉化、空鼓、剥落现象，与留样对比，颜色及光泽无明显变化 | JG/T 512 |

注： 浅色是指以白色涂料为主要成分，添加适量色浆后配制成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按《中国颜色体系》GB/T 15608中4.3.2规定明显度值为6～9之间（三刺激值中的YD65≥31.26）。

4.2.7  真石漆的性能指标应符合表4.2.7的规定，尚应符合现行行业标准《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24的有关规定。

表4.2.7  透气性真石漆性能指标

| 项 目 |  | 性 能 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容器中状态 |  | 搅拌后无硬块呈均匀状态 | JG/T 24 |
| 施工性 |  | 喷涂无困难 | JG/T 24 |
| 涂料低温贮存稳定性 |  | 不变质 | JG/T 24 |
| 涂料热贮存稳定性 |  | 1个月试验后，无结块、霉变、凝聚及组成物的变化 | JG/T 24 |
| 初期干燥抗裂性 |  | 无裂纹 | JG/T 24 |
| 干燥时间（表干），h |  | ≤4 | GB/T 1728 |
| 耐水性 |  | 无异常 | JG/T 512 |
| 耐碱性 |  | 无异常 | JG/T 512 |
| 耐冲击性 |  | 涂层无裂纹、剥落及明显变形 | JG/T 24 |
| 涂层耐温变性 |  | 10次涂层无粉化、开裂、剥落、起鼓，与标准板相比，允许颜色轻微变化 | JG/T 25 |
| 耐沾污性 |  | 5次循环试验后≤2 | GB/T 9780 |
| 粘结强度 MPa | 标准状态 | ≥0.70 | JG/T 24 |
|  | 浸水后 | ≥0.50 |  |
| 耐人工老化性 |  | 500h涂层无开裂、起鼓、剥落，粉化0级，变色≤1级 | GB/T 1865 |
| 吸水性〔kg/(m2×h0.5)〕 |  | ≤0.1 | JG/T 343 |
| 水蒸气透过率[g/(m·d)] |  | 寒冷地区：30.6 严寒地区：61.2 | JG/T 309 |
| 耐冻融性（30次） |  | 无可见裂缝、无粉化、空鼓、剥落现象，与留样对比，颜色及光泽无明显变化 | JG/T 512 |

4.2.8  无机一体化板与基层墙体粘接的专用胶泥的技术性能应符合表4.2.8的规定。

表4.2.8   专用胶泥性能指标

| 项 目 | 性 能 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 粉体均匀、无结块 | 目 测 |
| 保水率（％） | ≥ 99 | JGJ/T 70 |
| 2小时稠度损失率（％） | ≤ 30 | GB/T 25181 |
| 拉伸粘结强度（MPa） | ≥ 0.2 | JGJ/T 70 |
| 收缩率（％） | ≤ 0.15 |  |

4.2.9  嵌缝密封胶的性能指标应符合表4.2.9的规定。

表4.2.9  嵌缝密封胶性能指标

| 项 目 |  | 单 位 | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 聚氨酯建筑密封膏 | 改性硅酮建筑密封胶 |  |
| 可操作时间 |  | h | ≥1 | - | GB/T 13477.3 |
| 表干时间 |  | h | ≤24 | ≤3 | GB/T 13477.5 |
| 流变性 | 下垂度 | mm | ≤3 | ≤3 | GB/T 13477.6 |
|  | 流平性 | - | 5℃自流平 | 无变形 |  |
| 挤出性 |  | mL/min | ≥80 | ≥80 | GB/T 13477.3 |
| 弹性恢复率 |  | % | ≥70 | ≥80 | GB/T 13477.17 |
| 拉伸模量 | 23℃ | MPa | ≤0.4 | ≤0.4 | GB/T 13477.8 |
|  | -20℃ | MPa | ≤0.6 | ≤0.6 |  |
| 定伸粘结性 |  | - | 无破坏 | 无破坏 | GB/T 13477.10 |
| 冷拉-热压后的粘结性 |  | - | 无破坏 | 无破坏 | GB/T 13477.13 |
| 浸水后定伸粘结性 |  | - | 无破坏 | 无破坏 | GB/T 13477.11 |
| 质量损失率 |  | % | ≤7 | ≤10 | GB/T 13477.19 |

4.2.10  无机一体化板与基层采用尼龙锚栓或机械锚栓进行锚固连接，尼龙锚栓及机械锚栓承载力设计值分别见表4.2.10-1及4.2.10-2。

表4.2.10-1   尼龙锚栓承载力设计值（kN）

| 基材等级 | 锚 栓 规 格 |  |
| --- | --- | --- |
|  | M8 | M10 |
| B04 A2.5 | 0.46 | 0.64 |
| B05 A3.5 | 0.70 | 1.03 |
| B06 A5.0 | 0.95 | 1.24 |

注：1）已考虑尼龙锚栓承载力安全系数3.0；

2）锚固深度见附录B。

表4.2.10-2   机械锚栓承载力设计值（kN）

| 基材等级 | 锚 栓 规 格 |  |
| --- | --- | --- |
|  | M6 | M8 |
| B04 A2.5 | 1.04 | 1.04 |
| B05 A3.5 | 1.69 | 1.69 |
| B06 A5.0 | 2.20 | 2.20 |

注：1）已考虑机械锚栓承载力安全系数2.0；

- 锚固深度见附录B。

# 5  建筑设计与构造

5.1  一般规定

5.1.1  无机一体化板外墙外保温工程设计应根据建筑类型、所在地区气候分区等条件，选用适宜的构成系统，不得更改系统构造和组成材料。

5.1.2  无机化一体板的厚度应由建筑节能设计确定。

5.1.3  采用无机一体化板的外墙外保温工程应进行建筑排板设计。

5.1.4  门、窗框与墙间的空隙应采用高效保温材料填充，并应做好封闭和防水处理。

5.1.5  外门窗洞口四周的外侧墙、女儿墙、伸出外墙和屋顶的混凝土构件、混凝土挑板等各热桥部位及各节点细部，应做好防结露的保温、密封、防水、排水处理。

5.2  排板设计

5.2.1  应根据建筑立面的实际尺寸进行无机一体化板的外墙排板设计，排板式样、辅助材料选用及外饰面颜色应经业主确认。

5.2.2  排板设计时应将墙体实测尺寸、无机一体化板的可加工尺寸统筹考虑，应避免板的现场大量切割。

5.2.3  应根据设计图纸绘制建筑外立面草图并确定优化排板分格方案，分格方案应做到省材、美观、安全。

5.3  节能设计

5.3.1  采用无机一体化板外墙外保温工程的民用建筑，其外墙传热系数限值应满足现行建筑节能设计标准要求。

5.3.2  进行外墙传热系数计算时，蒸压加气混凝土薄板和发泡陶瓷板导热系数和蓄热系数计算值应分别符合表表4.2.3-3和表4.2.4-2的规定。无机一体化板外墙外保温系统热阻分别按式（5.3.1-1）和式（5.3.1-2）计算。

Ras =βas·（δas /λa·c）                     (5.3.1-1)

式中：Ras——蒸压加气混凝土薄板外保温系统热阻；应按附录表A.1.1和A.1.2选用；

βas——外保温系统热阻受蒸压加气混凝土薄板板缝影响的板缝修正系数。板缝

宽≤15mm板缝修正系数βa=1.00

δas——外保温系统蒸压加气混凝土薄板厚度，m；

λa·c——蒸压加气混凝土导热系数计算值；按表4.2.3-3选取；

Rfs =βfs·（δfs /λf·c）                     (5.3.1-2)

式中：Rfs——发泡陶瓷板外保温系统热阻；应按附录表A.2.1和A.2.2选用；

βas——外保温系统热阻受发泡陶瓷板板板缝影响的板缝修正系数。板缝宽度

t≤10mm，板缝修正系数βas=0.95；板缝宽度t≤15mm，板缝修正系数

βas=0.9

δfs——外保温系统发泡陶瓷板厚度，m；

λf·c——发泡陶瓷导热系数计算值；按表4.2.4-2选取；

5.3.3  保温装饰板保温材料间板缝宽度不宜超过10mm。

# 6  结构设计与构造

6.1  一般规定

6.1.1  无机一体化板应考虑水平风荷载作用的影响。无机一体化板上的作用，应包括板自重、附加在板上附着物的重量、风荷载。

6.1.2  无机一体化板与外墙的连接应牢固、安全、可靠，且能长期承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用而不产生破坏或脱落。

6.1.3  无机一体化板与基材的连接应采用锚固连接。

6.2  抗风计算

6.2.1  垂直于无机一体化板板面的水平风荷载应按式6.2.1计算：

（6.2.1）

式中：wk——垂直于保温装饰板板面的风荷载标准值（kN/m2）；

βgz——高度z 处的阵风系数；

μs——风荷载体型系数；

μz——风压高度变化系数；

w0——基本风压（kN/m2）。

以上各参数根据《建筑结构荷载规范》GB 50009取值。

6.2.2  风荷载设计值按式6.2.2计算：

Error: Reference source not found                   （6.2.2）                       式中：γQ——风荷载分项系数，取1.4；

6.2.3  无机一体化板板侧开槽连接时的抗剪承载能力应按式6.2.3计算：

Error: Reference source not found               （6.2.3）

式中：Vz——无机一体化板板侧开槽时的抗剪承能力设计值；

ft——无机一体化板基板抗拉强度设计值；

lz——无机一体化板侧开槽时的基板抗剪计算长度；

hz——无机一体化板侧开槽时的基板抗剪计算高度。

6.2.4  无机一体化板板侧开槽截面（图6.2.4）抗剪计算长度lz，可按式6.2.4计算：

lz=2a+b                          （6.2.4）

1——一体化板；2——锚栓；3——金属锚固件；4——基层墙体

图  6.2.4  无机一体化板开槽截面

6.3  连接计算

6.3.1  无机一体化板外墙外保温系统与基层墙体连接的计算，可做下列简化：

1  系统所承受的荷载和作用应全部由机械锚固件承担；

2  当外墙外保温系统的自重荷载标准值不大于0.45kN/㎡，所用材料的力学性能指标符合本规程规定时，可不考虑系统的重力荷载作用。

6.3.2  无机一体化板采用以机械锚固件为主的固定方法，板与基层墙体锚固的锚栓数按式6.3.2计算：

Error: Reference source not found                        （6.3.2）

式中：n——每平方米无机一体化板所需锚栓个数；

w——风荷载设计值；

fms——单个锚栓的抗拉强度设计值。

6.4  连接构造

6.4.1  固定无机一体化板的锚栓，锚入蒸压加气混凝土基层墙体的有效锚固深度见附录B，锚入其它基材应按照中国工程建设协会标准《砌体结构后锚固技术规程》T/CECS 479进行计算。

6.4.2  锚栓距基层墙体边缘的尺寸不宜小于100mm。

6.4.3  无机一体化板外墙连接应采用边棱固定，固定边棱不少两条平行边，锚固点数量不应少于8个/m2，且不应少于4个/块。

# 7  施  工

7.1  一般规定

7.1.1  无机一体化板工程的施工应在主体结构工程验收合格后进行，施工前应对基层墙体质量进行检查验收。基层墙体应符合现行《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17的有关规定。

7.1.2  安装无机一体化板应在外墙上的消防梯、水落管、各种进户管线的预埋件及连接件安装完备后进行。

7.1.3  无机一体化板工程的施工应编制专项施工方案，并进行技术交底，施工人员应经过培训并经考核合格上岗。

7.1.4  进场的无机一体化板和配套材料及配件应具有检验报告和出厂合格证，并经进场验收、抽样复检，合格后方可使用。

7.1.5  进场的无机一体化板和配套材料及配件应分类贮存，整齐堆放，并应采取有效的防水、防潮、防火措施。

7.1.6  无机一体化板工程大面积施工前，应在现场采用相同材料、结构做法和工艺制作样板墙，并经有关各方确认后，再进行施工。

7.1.7  无机一体化板工程，风力大于5级和雨天不得施工。雨期施工应做好防雨措施。保温工程施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于0℃，平均气温不应低于5℃夏季应避免阳光暴晒。

7.2  无机一体化板安装

Ⅰ  基层墙体

7.2.1  基层墙体的垂直度和平整度应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。不符合规定的基层墙体应进行找平处理，并应符合下列规定：

1  基层墙体应在涂刷专用界面剂后做薄抹灰砂浆找平层。

2  基层墙体上应进行锚固件的现场拉拔试验，试验结果应符合设计要求。

3  找平层与基层墙体的粘结强度不应低于0.2MPa。

Ⅱ  施工准备

7.2.2  施工前应准备好专用的冲击钻、电动螺丝刀、切割锯、胶枪等施工机具和检测器具。

7.2.3  在熟悉排板图的基础上，制定好安装方案和施工计划。对新操作人员应进行岗前技术培训和安全教肓，达到要求后方可上岗作业。

Ⅲ  施工工艺

7.2.4  采用以锚固件为主的固定方式在基层上安装无机一体化板的施工工艺（图7.2.4）。

基层处理

准备无机一体化板、专用胶泥、机械固定件

基粘结固定无机一体化板、钻孔、锚固

调整平整度

耐候密封胶嵌缝

质量检验

验收

图7.2.4  施工工艺流程图

Ⅳ  施工要点

7.2.5  无机一体化板安装施工前应根据排板图弹线分格，并应符合下列规定：

1  应根据建筑外立面设计和保温工程的技术要求，在墙面弹出垂直控制线、水平线，并应由控制线处开始测量门窗、线条、墙体等的实际尺寸。

2  弹线分格时，应在建筑外墙大角度及其它必要处挂垂直基准线，每个楼层适当位置挂水平线。应按设计排板图的分格方案，弹出每块的安装控制线，确定接缝宽度，并应制作统一塞尺。

3  应根据实际弹线情况，结合设计排板图，出具对应每块板的实际尺寸和详细构造图清单。

7.2.6  无机一体化板应先采用专用胶泥将板材粘结就位牢固后再行锚固。

7.2.7  机械固定件的设置应符合下列要求：

1  机械固定件在基层中的有效锚固深度不应小于50mm，钻孔深度应大于锚固深度5 mm～10mm；

2  机械固定件应沿板边布置，且锚固点的间距不宜大于600mm，也不宜小于250mm；

3  锚固点距板角不应小于100mm。

7.2.8  无机一体化板工程的细部构造应符合下列要求：

1  外墙上安装设备、管道的固定件宜在基层墙体上预埋，且固定件与墙的交接处等细部应做好保温、防水处理；

2  无机一体化板不得跨越结构变形缝；

3  外墙上的结构变形缝应做好保温、防水、装饰处理。

Ⅴ  安 装

7.2.9  根据施工方案、排板图和垂直控制线、水平控制线，按生产、供应商提供的安装说明书，用粘结胶泥和锚固件，逐次将一体化板粘贴、锚固在基层上。安装无机一体化板应符合下列要求：

1  按粘结胶泥供应商提供的产品使用说明书搅拌好胶泥，在处理好的基层上粘贴、锚固一体化板；

2  安装无机一体化板应采用条粘法或框点粘结法，就位后再用锚固件将其固定在基层墙体上；

3  安装应从外墙自下而上进行，并应按水平和垂直方向依次排列安装（据其特点、具体板的安装要求进行）；

4  阳角应采用专用阳角板，阳角处不得有竖缝；

5  阴角应根据排板图和安装顺序，可采用平直的复合板，其水平层应顶接，上下层应错位压缝顶接安装；

6  板的水平接缝应平直，相邻上、下竖缝应错1/2板长；

7  在粘结、锚固无机一体化板时，应采用2m靠尺随时检查、校核其平整度，并逐行逐列检查板缝的水平和垂直，使之横平、竖直，且缝宽均匀，确认合格后再将锚固件固牢；

7.2.10  无机一体化板间的所有水平缝、垂直缝(包括变形缝等)均应采用耐候密封胶嵌缝密封，且不得漏封、虚封，不得污染一体化板的装饰表面。

7.3  嵌缝密封

7.3.1  无机一体化板的板缝处理应在安装24h后进行，打胶不得在风雨天进行。打胶前应把胶缝处的保护膜撕开。

7.3.2  按照施工图纸的要求，选用合格的绝热嵌缝条填缝，一般为板缝宽度的（1.2～1.5）倍，填缝应紧密，嵌缝条与板面深度为4mm～6mm为宜。嵌缝条应完整、清洁，表面不得有破损、污染。嵌缝时嵌缝条应均匀嵌入板缝，不得生拉硬扯，避免嵌缝条产生回缩现象。

7.3.3  用嵌缝密封胶勾缝，密封胶颜色按专项方案要求，密封胶最薄处不应小于3.5 mm，填缝应饱满、密实、连续、均匀、无气泡。嵌缝密封应由专业技术人员施工；施工前宜在板缝两侧饰面层上粘贴纸胶带；施工过程中，枪嘴应深入缝隙内约4 mm 以上，均匀缓慢移动，连续行进。

# 8  验  收

8.1  一般规定

8.1.1  无机一体化板系统的施工质量验收，除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB 50411和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

8.1.2  对进场的每批无机一体化板及配套材料和配件应及时进行质量验收和抽样复检。

8.1.3  无机一体化板安装过程中应及时对施工质量进行检查验收及检验批验收，并做好检查、验收记录。

8.1.4  无机一体化板外墙工程检验批划分应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 的有关规定。

8.1.5  检验批质量验收合格应符合下列规定：

1  检验批应按主控项目和一般项目验收；

2  主控项目应全部合格；

3  一般项目采用计数检验时，应由90%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷。

4  应具有完整的施工方案和质量检查记录。

8.2  控制项目及工程验收

Ⅰ  主控项目

8.2.1  用于无机一体化板工程所用材料、构件的品种、规格应符合设计要求和本规程的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：同一厂家、同一品种为一批产品，按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；对检验报告、复检报告及质量证明文件应按出厂检验批进行核查。

8.2.2  无机一体化板与基层、各构造层之间的锚固连接必须牢固，连接方式应符合设计要求。

检验方法：核查无机一体化板锚固强度检验报告。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处，每处不应少于3件。

8.2.3  无机一体化板拼缝处的密封胶厚度、板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求。板缝间应密封完好，不得渗漏。

检验方法：对照设计观察检查。

检查数量：同一检验批内，按不同部位不少于3处。

8.2.4  门窗洞口四周的侧面，墙上凸窗四周的侧面，应按设计要求采取节能保温措施。

检验方法：对照设计观察，必要时抽样剖开检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查5%，并不少于5处。

Ⅱ 一般项目

8.2.5  无机一体化板外观和包装应完整无破损，并应平整、洁净、无缺陷。颜色应均匀一致，无发花现象。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

8.2.6  无机一体化板工程施工产生的穿墙套管、脚手眼、空洞等墙体缺陷，应按施工方案采取隔断热桥及密封措施。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

8.2.7  门窗洞口侧面及不同材料的交接处等特殊部位，应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查。

检查数量：同一检验批内，按不同部位每类不少于5处，少于5处时应全数检查。

8.2.8  无机一体化板安装的允许偏差应符合表8.2.8的规定。

表8.2.8  无机一体化板安装的允许偏差

| 项 目 | 指 标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度（mm） | 3 | 2m靠尺和塞尺 |
| 接缝宽度（mm） | 2 | 直尺检查 |
| 相邻面板之间高低差（mm） | 2 | 靠尺，深度尺检查 |
| 分格条（缝）水平、垂直度（mm） | 3 | 经纬仪，垂直仪检查 |
| 墙面垂直度（每层楼面）（mm） | 4 | 经纬仪，垂直仪检查 |
| 阴阳角垂直度（每层楼面）（mm） | 4 | 2m靠尺和塞尺 |

8.2.9  无机一体化板安装后墙面的造型、立面分格、颜色等外观应符合设计要求和本规程的规定。

检验方法：观察和尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处。

Ⅲ  工程验收

8.2.10  一体化板外墙外保温工程应按检验批及时进行施工质量检查，并做好检验批验收。分项（或单项）工程所含各检验批的质量检验应全部合格。

8.2.11  无机一体化板外墙外保温工程，在工程验收时应检查下列文件和记录：

1  建筑节能、防火、结构和外墙工程的设计文件、图纸及其会审记录和变更文件；

2  设计与施工执行的标准、施工方案等文件；

3  无机一体化板及其配套材料和配件的出厂质量合格证、产品质量检验报告、进入现场的验收记录；

4  无机一体化板及其配套材料和配件的抽检复试报告、锚固强度报告；

5  各检验批验收记录和相关图像资料，分项工程质量验收记录；

6  施工记录；

7  外墙外保温工程施工中的质量问题处理记录；

8  其它应提供的资料。

# 附录A  不同厚度无机一体化板外墙外保温系统热阻

A．1  蒸压加气混凝土薄板外墙外保温系统热阻

A.1.1  不同厚度的B04级蒸压加气混凝土薄板外墙外保温系统热阻应按表A.1.1选用

表A.1.1  不同厚度的B04级蒸压加气混凝土薄板外墙外保温系统热阻值

| 板厚（mm） | 密度 级别 | 采暖期平均相对湿度≤50%的地区 |  | 采暖期平均相对湿度＞50%的地区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导热系数计算值λa.c ［W/(m•K)］ | 热阻Ra.s （m2·K/W） | 导热系数计算值λa.c ［W/(m•K)］ | 热阻Ra.s （m2·K/W） |
| 50 | B04 | 0.13 | 0.38 | 0.15 | 0.33 |
| 75 |  |  | 0.58 |  | 0.50 |
| 100 |  |  | 0.77 |  | 0.67 |
| 120 |  |  | 0.92 |  | 0.80 |

A.1.2  不同厚度的B05级蒸压加气混凝土薄板外墙外保温系统热阻值应按表A.1.2选用

表A.1.2  不同厚度的B05级蒸压加气混凝土薄板外墙外保温系统热阻值

| 板厚（mm） | 密度 级别 | 采暖期平均相对湿度≤50%的地区 |  | 采暖期平均相对湿度＞50%的地区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导热系数计算值λa.c［W/(m•K)］ | 热阻Ra.s （m2·K/W） | 导热系数计算值λa.c［W/(m•K)］ | 热阻Ra.s （m2·K/W） |
| 50 | B05 | 0.14 | 0.36 | 0.16 | 0.31 |
| 75 |  |  | 0.54 |  | 0.47 |
| 100 |  |  | 0.71 |  | 0.63 |
| 120 |  |  | 0.86 |  | 0.75 |

A．2  不同厚度、不同干密度发泡陶瓷板外墙外保温系统热阻

A.2.1  不同厚度、不同干密度发泡陶瓷板外墙外保温系统热阻应按表A.2选用

表A.2.1  板缝宽≤10mm，不同厚度、不同干密度发泡陶瓷板外墙外保温系统热阻值

| 板厚（mm） | 干密度ρ0≤180kg/m2 |  | 干密度ρ0≤230kg/m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 导热系数计算值λf.c［W/(m•K)］ | 热阻Rf.s （m2·K/W） | 导热系数计算值λf.c［W/(m•K)］ | 热阻Rf.s （m2·K/W） |
| 50 | 0.068 | 0.70 | 0.084 | 0.57 |
| 60 |  | 0.84 |  | 0.68 |
| 70 |  | 0.98 |  | 0.79 |
| 80 |  | 1.12 |  | 0.90 |
| 90 |  | 1.26 |  | 1.02 |
| 100 |  | 1.40 |  | 1.13 |

A.2.2  不同厚度、不同干密度发泡陶瓷板外墙外保温系统热阻应按表A.2.2选用

表A.2.2  板缝宽≤15mm，不同厚度、不同干密度发泡陶瓷板外墙外保温系统热阻值

| 板厚（mm） | 干密度ρ0≤180kg/m2 |  | 干密度ρ0≤230kg/m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 导热系数计算值λf.c［W/(m•K)］ | 热阻Rf.s （m2·K/W） | 导热系数计算值λf.c［W/(m•K)］ | 热阻Rf.s （m2·K/W） |
| 50 | 0.068 | 0.66 | 0.084 | 0.54 |
| 60 |  | 0.79 |  | 0.64 |
| 70 |  | 0.93 |  | 0.75 |
| 80 |  | 1.06 |  | 0.86 |
| 90 |  | 1.19 |  | 0.96 |
| 100 |  | 1.32 |  | 1.07 |

# 附录B  蒸压加气混凝土后锚固锚栓安装参数

B.0.1  蒸压加气混凝土尼龙锚栓由尼龙套和钝化镀锌钢或A4不锈钢制成的安全螺钉组成，构造示意图见图B.0.1，安装参数见表B.0.1。

图B.0.1 蒸压加气混凝土尼龙锚栓构造示意图

表B.0.1 蒸压加气混凝土尼龙锚栓安装参数

| 锚栓规格 | 钻头直径 （mm） | 最小钻孔深度（mm） | 有效锚固深度（mm） | 螺钉直径 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M8 | 8 | 60 | 50 | 5 |

B.0.2  蒸压加气混凝土机械锚栓构造示意图见图B.0.2，安装参数见表B.0.2。

图B.0.2  蒸压加气混凝土机械锚栓构造示意图

表B.0.2  蒸压加气混凝土机械锚栓安装参数

| 锚栓规格 | 钻头直径（mm） | 钻孔深度（mm） | 有效锚固深度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| M6 | 10 | 95 | 70 |
| M8 | 10 | 95 | 70 |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1）表示很严格,非这样做不可的用词:

正面用词采用“必须”,反面用词采用“禁止”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面用词采用“应”，反面用词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在可能条件下首先应这样做的用词：

正面用词采用“宜”或“可”，反面用词采用“不宜”或“不可”。

2  条文中指明必须按其它有关标准、规范执行时，采用“应按……执行”，或“应符合……要求”，或“应符合……的规定”。

# 引用标准名录

1 《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》 GB/T 1728

2 《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》 GB/T 1865

3 《无机硬质绝热制品试验方法》 GB/T 5486

4 《建筑材料放射性核素限量》 GB 6566

5 《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》 GB 8624

6 《色漆和清漆划格试验》 GB/T 9286

7 《合成树脂乳液外墙涂料》 GB/T 9755

8 《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》 GB/T 9780

9 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》  GB/T 10294

10 《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》 GB/T 1865

11 《建筑密封材料试验方法 第3部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法》 GB∕T 13477.3

12 《建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定》 GB/T 13477.5

13 《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》 GB/T13477.6

14 《建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定》 GB/T 13477.8

15 《建筑密封材料试验方法第10部分:定伸粘结性的测定》 GB∕T 13477.10

16 《建筑密封材料试验方法第11部分:浸水后定伸粘结性的测定》 GB/T 13477.11

17 《建筑密封材料试验方法 第13部分: 冷拉-热压后粘结性的测定》 GB/T 13477.13

18 《建筑密封材料试验方法 第17部分：弹性恢复率的测定》 GB∕T 13477.17

19 《建筑密封材料试验方法 第19部分：质量与体积变化的测定》GB/T 13477.19

20 《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》 GB/T 14683

21 《蒸压加气混凝土板》 GB 15762

22 《防火封堵材料》 GB 23864

23 《白色和浅色漆对比率的测定》 GB/T 23981

24 《建筑用阻燃密封胶》 GB/T24267

25 《预拌砂浆》 GB/T25181

26 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》 GB/T 29906

27 《墙体材料应用统一技术规范》 GB 50574

28 《民用建筑热工设计规范》 GB 50176

29 《公共建筑节能设计标准》 GB50189

30 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210

31 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300

32 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB 50411

33 《蒸汽加压混凝土应用技术规程》 JGJ/T 17

34 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》 JG//T 24

35 《建筑涂料涂层耐温变性试验方法》 JG/T 25

36 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 26

37 《建筑砂浆基本性能试验方法》 JGJ/T 702009

38 《外墙外保温工程技术规程》 JGJ 144

39 《外墙涂料水蒸气透过率的测定及分级》 JG/T 309

40 《外墙涂料吸水性的分级与测定》 JG/T 343

41 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 287

42 《外墙保温复合板通用技术要求》 JG/T 480

43 《砌体结构后锚固技术规程》 T/CECS 479

44 《居住建筑节能设计标准》 DB21/T 1476

45 《公共建筑节能设计标准》 DB21/T 1477

46 《有抹面复合外保温系统欧洲技术认定指南》ETAG 004

中国工程建设协会标准

透气性无机保温装饰板应用技术规程

Technical specification for application of air permeable

inorganic thermal insulation decorative panels

CECS***：2019

# 条 文 说 明

目  次

1  总  则	40

3  基本规定	41

4  材料	48

4.1  一般规定	49

4.2 性能要求	49

5   建筑设计与构造	50

5.1   一般规定	50

5.3   热工计算参数设计值	43

6   结构设计与构造	46

6.1   一般规定	46

7   施工	47

7.1  一般规定	47

7.2  无机一体化板安装	47

7.3  嵌缝密封	47

8   验 收	48

8.1  一般规定 	48

8.2  控制项目及工程验收                                                               48

总  则

1.0.1  保温装饰板外保温系统是我国建筑外保温技术的重大发展，是建筑幕墙与建筑外保温技术的有机结合。其中具有透气排湿、无机保温基材、防火、保温功能于一体的透气性无机保温板为适应市场需求应运而生。从国家产业政策、建筑技术需求、产品技术性能来讲，该板具有的特点鲜明，市场潜力巨大。

本规程是依据现行国家和行业标准、规范的有关规定，着眼于控制和保证保温装饰板在蒸压加气混凝土制品墙体外保温工程的质量，规范系列产品应用技术，促进严寒及寒冷地区外墙保温、防火、排湿、装饰一体化板材的健康发展，在大量调研并进行了必要的验证性试验的基础上编制而成的。

蒸压加气混凝土制品（砌块、墙板）作为性能优越的墙体材料正在被各地大量推广与应用，但在严寒及寒冷地区由于节能设计的需要，墙体一般较厚，因而大多数房屋又在蒸压加气混凝土制品墙体外侧复合了岩棉、酚醛发泡以及EPS、XPS等保温材料，然而几年下来，这些软质保温层或因为吸水量较大，加大了导热系数；或由于配套胶泥、铆钉质量不过关以及构造不到位，造成此类复合墙体出现大量的工程质量问题，以及危及的建筑的安全与耐久。为此，本规程推出无机一体化板用蒸压加气混凝土或发泡陶瓷薄板来取代原来的软质保温材料，并用透气性饰面材料进行合理组合，使之成为一种全新的饰面做法，达到透气、无机、保温、装饰效果。

对于蒸压加气混凝土以外的其他墙体（普通砖、小砌块、混凝土砖等），本规程的各项规定均可以借鉴，但应补充必要的验证性试验。

1.0.2  根据透气性无机保温装饰板用的材料、产品性能和当前的施工技术，对该产品的使用范围做出了明确的规定。当基材墙体为非蒸压加气混凝土制品时，可参照本规程规定执行，但应对复合后的墙体进行热工计算及后锚固验算并应进行验证性试验，确保达到节能设计及锚固安全的设计要求。其他材料的基层墙体也可遵照此规范执行，但需要经过节能验算。

由于本规程所指的透气性无机保温装饰板依靠锚栓与基材连接固定，基材又是实心的块材，且经过锚固设计。故板与基材的锚固是安全可靠的，故将最大适用高度规定为100m。

对于三层及三层（高度为12m左右）以下建筑，由于体型系数较大，采用本规程的无机一体化板材将会较厚，故本规程不建议这类建筑采用此板做节能保温设计。

1.0.3  采用本规程所指的透气性无机保温装饰板做外墙外保温的建筑工程，涉及多方面的技术要求，所以在执行本规程的同时，还应符合国家现行有关标准的规定。

3  基本规定

3.0.2  本规程所指的无机一体化板外墙系统，由蒸压加气混凝土薄板、发泡陶瓷板，面层涂覆防水透气性装饰涂料组成。

3.0.3  本条主要参考了行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144、欧洲技术认定组织（EOTA）《有抹面复合外保温系统欧洲技术认定指南》ETAG 004，同时考虑了我国保温装饰板外保温工程的实际情况。根据ETAG 004，在得到正常维护的情况下，在一个经济上合理的使用寿命期内，外保温工程应满足6项基本要求，其中耐力学作用和稳定性、隔声并未涉及ETAG 004实际上提出的外保温工程应满足的基本要求只有4项：②火灾情况下的安全性，③卫生、健康和环境，④使用安全性，⑥节能和保温。

实践证明，外保温工程使用寿命主要取决于外保温系统的完整性，保温墙体被透气性无机保温装饰板分割成无数个独立的单元，系统完整性是由一体化板锚钉与密封胶共同决定的，故系统寿命的本质是一个材料问题，应在工厂或实验予以解决。

4  材  料

4.1  一般规定

4.1.3～4.1.6  本规程所指的无机一体化板与蒸压加气混凝土制品基层墙体的固定采用专用后锚固锚栓，有关后锚固技术参考中国工程建设协会标准《砌体结构后锚固技术规程》T/CECS 479-2017。普通镀锌 一般是根据客户的要求，电镀 镀锌的常用的厚度为5-8 μm 之间 。美标针对各式螺丝和螺栓完成大量试验，中型螺栓(M6～M10)、镀锌厚度约5～8微米、无氢脆退火之外观和耐蚀 。热镀锌普通螺栓性能等级：4.8-10.9，规格M12-M48。 热镀锌镀层厚度≥ 54μm。

4.2 性能要求

4.2.3   2  表4.2.3-2注中的导热系数的修正系数，是考虑蒸压加气混凝土导热系数小，其是建筑的保温、隔热性能主要影响因素。为保证设计与实际相接近、安全可靠，有必要充分考虑实际使用中受平衡含水率影响而导致导热系数发生变化的情况 ，应采用导热系数的修正系数对蒸压加气混凝土的导热系数计算参数进行修正。

蒸压加气混凝土导热系数的修正系数，是在其用于围护结构时受到平衡含水率的影响，使用时的实际导热系数，即为蒸压加气混凝土的导热系数计算值，其要要高于蒸压加气混凝土导热系数计算参数，即干态导热系数。

为便于确定其在建筑应用时的导热系数设计值，参考国际标准ISO 10456 《建筑材料和制品 确定热性能申报值和设计值的规程》等先进标准，根据GB 50176有关规定和试验研究数据，首先确定了在不同相对湿度条件下的蒸压加气混凝土的平衡含水率；又根据德国标准EN 1745:2012 《砌体及砌筑制品——确定热性能的方法》，规定的蒸压加气混凝土导热系数的修正系数计算公式，确定蒸压加气混凝土导热系数的修正系数。。

导热系数的修正系数，没有考虑施工、建筑结构等因素的影响。这些因素，如灰缝、插筋、锚拴和潮湿等影响，与具体工程密切相关，且其并未改变蒸压加气混凝土的导热系数，而是在影响围护结构的传热系数，GB 50176对此指出：“应当在围护结构传热系数计算中给予考虑”。

4.2.4  2  表4.2.4-2注中的发泡陶瓷板导热系数的修正系数，引用现行国家标准GB 50176附录表B.2中规定的发泡玻璃用于严寒和寒冷地区时的导热系数的修正系数。发泡陶瓷导热系数计算参数，经修正后即为发泡陶瓷板使用时的实际导热系数，即发泡陶瓷板的导热系数计算值。

5  建筑设计与构造

5.1  一般规定

5.1.1  建筑类型、所在气候分区是选择无机一体化板外墙系统构造作法的技术条件。外墙类别（蒸压加气混凝土制品外墙或其他基材墙体）决定锚固连接形式；建筑用途（居住建筑或公共建筑）决定了使用高度，对安全性的要求也会有所不同，公共建筑一般安全性要求会更高一些，特别是所在地风压等条件决定了风荷载的大小，对锚固连接的安全性至关重要。

不得更改系统构造和组成材料主要是从安全角度考虑的，特别是面板种类及厚度、锚栓及压紧件、面板开槽部位等涉及锚固的组成材料或作法。

5.3  节能设计

5.3.1  本条对采用无机一体化板外墙外保温工程民用建筑的节能设计提出了要求。为便于设计人员进行节能设计，寒冷及严寒地区4层及以上建筑，分别采用蒸压加气混凝土薄板和发泡陶瓷板的无机一体化板外墙外保温系统装配式和砌体结构的节能建筑外墙最小厚度，分别列于表1、表2和表3，供参考、选用。

表1  采暖期平均相对湿度＞50%的地区9层及以上装配式建筑以B06、A5.0级

蒸压加气混凝土为墙体基材，采用无机一体化板外墙外保温系统，

一体化板板缝宽度≤10mm的外墙最小厚度计算表（mm)

| 地区和传热系数限值 | 内抹砂浆 | 加气制品厚 | 陶瓷一体板厚 | 加气一体板厚 | 饰面层 | 墙体厚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严寒(A)区 K=0.50 | 20(专用砂浆) | 200 | 60 | - | - | 280 |
|  |  |  | - | 120 | - | 340 |
|  |  | 250 | 50 | - |  | 320 |
|  |  |  | - | 70 |  | 340 |
| 严寒(B)区 K=0.55 | 20(专用砂浆) | 200 | 50 | - | - | 270 |
|  |  |  | - | 100 |  | 320 |
| 严寒(C)区 K=0.60 | 20(专用砂浆) | 200 | 50 | - | - | 270 |
|  |  |  | - | 75 |  | 295 |
| 寒冷(A)区和(B)区 K=0.70 | 20(专用砂浆) | 200 | 50 | - |  | 270 |
|  |  |  | - | 50 |  | 270 |

注：1  本表所示结构体系为钢结构装配式或混凝土结构装配式建筑的外墙设计；

2  所列墙厚为符合JGJ 26和建筑模数要求的最小厚度；

3  采用干密度ρ0≤230kg/m2发泡陶瓷板一体板和干密度级别为B04级蒸压加气混凝土薄板一体化

板外墙外保温系统，外保温系统热阻分别按附录表A.2.1 和附录表A.1.1选用。

4  内表面采用保温砂浆抹灰，其导热系数λ=0.18W/（m·K），蓄热系数S24=2.96W/（m·K）；内表面采用专用水泥砂浆抹灰，其导热系数 λ=0.93W/(m·K)，蓄热系数S24=11.37W/(m·K)；

5  B06级制品砌体采用薄灰缝，热阻灰缝影响系数为1，制品厚度为200mm时，砌体热阻为1.11

（m2·K）/W；当制品厚度为250mm时，砌体热阻为1.39（m2·K）/W。

表2  采暖期平均相对湿度＞50%的地区4层~8层装配式建筑以B06、A5.0级

蒸压加气混凝土为墙体基材，采用无机一体化板外墙外保温系统，

一体化板板缝宽度≤10mm的外墙最小厚度计算表（mm)

| 地区和传热系数限值 | 内抹砂浆 | 加气条板厚 | 陶瓷一体板厚 | 加气一体板厚 | 饰面层 | 墙体厚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严寒(A)区 K=0.40 | 20(保温砂浆) | 250 | 70 | - | - | 340 |
|  | 20(专用砂浆) |  | - | 80 | - | 350 |
| 严寒(B)区 K=0.45 | 20(保温砂浆) | 250 | 50 | - | - | 320 |
|  |  |  | - | 100 | - | 370 |
|  | 20(专用砂浆) | 250 | 60 |  | - | 330 |
|  |  |  |  | 100 | - | 370 |
| 严寒(C)区 K=0.50 | 20(专用砂浆) | 250 | 50 |  | - | 320 |
|  |  |  |  | 50 | - | 320 |
|  | 20(保温砂浆) | 200 | 60 |  | - | 280 |
|  |  |  |  | 100 | - | 320 |
|  | 20(专用砂浆) | 200 | 70 | - | - | 290 |
|  |  |  | - | 120 | - | 340 |
| 寒冷(A)区和(B)区 K=0.60 | 20(保温砂浆) | 200 | 50 | - | - | 27 |
|  | 20(专用砂浆) | 200 | - | 50 | - | 270 |

注：同表1注。

表3  采暖期平均相对湿度＞50%的地区4~6层砌体结构建筑以B06、A5.0级

蒸压加气混凝土砌块为墙体基材，采用无机一体化板外墙外保温系统，

一体化板板缝宽度≤10mm的外墙最小厚度计算表（mm)

| 地区和传热系数限值 | 内抹砂浆 | 加气砌块厚 | 陶瓷一体板厚 | 加气一体板厚 | 饰面层 | 墙体厚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寒冷(A)区、K=0.40 | 20(保温砂浆) | 250 | 120 | - | - | 390 |
| 严寒(B)区 K=0.45 | 20(保温砂浆) | 250 | 90 | - | - | 360 |
|  | 20(专用砂浆) |  | 100 |  | - | 370 |
| 严寒(C)区 K=0.50 | 20(保温砂浆) | 250 | 70 |  | - | 340 |
|  | 20(专用砂浆) |  | 80 |  | - | 350 |
| 寒冷(A)区和(B)区 K=0.60 | 20(保温砂浆) | 250 |  | 50 | - | 320 |
|  | 20(专用砂浆) |  |  | 50 | - | 320 |

注：1  本表所示结构体系为蒸压加气混凝土砌块砌体多层房屋；

2  所列墙厚为符合JGJ 26要求的最小厚度；

3  采用干密度ρ0≤230kg/m2发泡陶瓷板一体板和干密度级别为B04级蒸压加气混凝土薄板一体化

板外墙外保温系统，外保温系统热阻分别按附录表A.2.1 和附录表A.1.1选用。或按式 (5.3.1-2)

计算。

4  内表面采用保温砂浆抹灰，其导热系数λ=0.18W/（m·K），蓄热系数S24=2.96W/（m·K）；内表面采用专用水泥砂浆抹灰，其导热系数 λ=0.93W/(m·K)，蓄热系数S24=11.37W/(m·K)；

5  B06级、A5.0级蒸压加气混凝土砌块采用薄灰缝砌筑，灰缝影响系数为1.0。砌块砌体热阻为1.39（m2·K）/W

5.3.2  无机一体化板外墙外保温工程存在板缝，由于板缝而造成一定的热损失也是显而易见的，为防止因误算致使节能不达标，应在按GB 50176的规定对保温材料导热系数进行一次修正的基础上（修正后的导热系数定义为导热系数计算值），再采用热阻修正系数的方法计算无机一体化板外墙外保温系统热阻，本规程给出了计算公式。

本规程热阻的修正系数，是对《保温装饰板外墙外保温工程技术导则》RISN-TG028-2017规定的保温装饰板外保温系统热阻修正系数，进行验算，求得板缝的导热系数后，根据板缝和保温材料的导热系数、以及外保温系统单位面积中板缝和保温板面积各自所占比例，采用加权平均法，求得无机一体化板外墙外保温系统的当量导热系数后确定的一体化板热阻修正系数。

5.3.3  无机一体化板间板缝宽度越大造成的热损失就越多，规定最大板缝宽度不宜超过10mm有利于无机一体化板安装的技术进步。这里的板缝是指无机一体化板间的空隙，而非密封胶宽度，一般情况下，密封胶宽度会更大一些。

6  结构设计与构造

6.1   一般规定

6.1.1  无机一体化板外保温系统位于外墙外侧，是建筑围护结构的组成部分，属非承重建筑构件，但其自身应满足建筑功能要求与结构性能要求，既要做防水、防潮、隔声和防火设计，又要做节能保温设计，还要考虑抗水平风荷载设计。

6.3.1  机械锚固力远远大于专用胶泥的拉拔粘结力。无机一体化板外墙外保温系统所承受的荷载和作用应全部由机械锚固件承担，专用胶泥仅起到固定调位的作用。

6.4.1  基层墙体用材包括蒸压加气混凝土块材、普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、废渣砌块等，当基层墙体为蒸压加气混凝土材质时，锚入设计应按照中国工程建设协会标准《砌体结构后锚固技术规程》T/CECS 479进行计算，为其他块材时，应参照该规程进行计算。

7  施  工

7.1  一般规定

7.1.1  无机一体化板工程施工前，基层墙体质量应验收合格，特别是墙体表面平整度应符合相关标准要求。

7.1.3  无机一体化板工程的施工应编制专项施工方案，并进行技术交底，施工人员应经过培训并经考核合格上岗。从事无机一体化板工程施工作业人员的操作技能对于工程质量与节能效果影响较大，且材料和工艺对于某些施工人员并不熟悉，故应在施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训，技术交底和培训应留有记录。

7.1.8  无机一体化板工程完工后成品保护一般涉及下列内容：

1  防风雨、防冻；

2  防止施工污染；

3  吊运物品或移动吊篮时，防止撞击墙面；

4  防止踩踏门窗口和装饰线条；

5  对撞坏的墙面及时修补。

7.2  无机一体化板安装

7.2.1  对基层墙体的垂直度和平整度作出明确规定并符合现行国家标准要求。不符合规定的基层墙体应进行找平处理，并提出相关标准要求。

7.2.4  为确保工程质量，规范施工，设计施工工艺流程。

7.2.5  施工前对排版图及弹线分格提出相关规定。

7.3  嵌缝密封

7.3.2  嵌缝密封按照施工图纸的要求，选用合格的绝热嵌缝条填缝。

8  验  收

8.1  一般规定

8.1.1   无机一体化板工程施工质量验收，除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB 50411和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

8.1.5   对检验批质量验收作出明确规定。

8.2  控制项目及工程验收

Ⅰ  主控项目

8.2.1   无机一体化板工程的材料、构件等的基本规定。要求材料、配件的品种、规格等应符合设计要求，不能随意改变和替代。在材料、配件进场时通过观察和尺量等方法检查，并对进场每批次随机抽取3个试样进行检查。对检验报告、复检报告及质量证明文件应按出厂检验批进行核查。

Ⅱ 一般项目

8.2.5   在出厂运输和装卸过程中，无机一体化板的外观如棱角、表面的等容易破坏，其包装容易破损，这些都有可能影响材料的性能。本条针对这种情况作出规定：无机一体化板外观和包装应完整无破损，并应平整、洁净、无缺陷，颜色应均匀一致，无发花现象。

Ⅲ  工程验收

8.2.12  本条规定了无机一体化板工程，在工程验收时应检查文件和记录。