T/CECS  XX—2019

中国工程建设协会标准

现制水性橡胶高分子复合防水卷材

Cast-in-place water based rubber composite polymeric sheets for waterproofing

（征求意见稿2019-01）

中国计划出版社

目次

前  言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 标记	3

5 一般规定	3

6 要求	4

7 试验方法	5

8 检验规则	13

9 标志、包装、运输与贮存	14

Contents

Foreword	2

1 Scope	3

2 Normative references	3

3 Terms and definitions	3

4 Symbols	3

5 General Requirements	3

6 Requirements	4

7 Test Methods	5

8 Inspection Rules	13

9 Marking,Packing,Storage and Transport	14

前  言

本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专业委员会提出并归口。

本标准起草单位：西牛皮防水科技有限公司、中国建筑科学研究院有限公司……。

本标准主要起草人： ……

现制水性橡胶高分子复合防水卷材

- 范围

本标准规定了现制水性橡胶高分子复合防水卷材的术语和定义、标记、一般规定、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于现制水性橡胶高分子复合防水卷材。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB/T 328.16-2007  建筑防水卷材试验方法 第16部分：高分子防水卷材 耐化学液体（包括水）

GB/T 328.18-2007  建筑防水卷材试验方法 沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）

GB/T 16777-2008  建筑防水涂料试验方法

GB/T 35467-2017  湿铺防水卷材

JC/T 984-2011  聚合物水泥防水砂浆

JC/T 2415-2017  用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜

JC/T 2428-2017  非固化橡胶沥青防水涂料

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 现制水性橡胶高分子复合防水卷材

水性橡胶高分子复合防水胶料（简称胶料）与高分子增强抗裂胎基（简称胎基）在施工现场制作而成的防水卷材；防水卷材制作与施工铺贴同步完成。

  - 桥接裂缝能力

- 卷材防水层承受基层裂纹扩散而不被拉伸破坏的能力。

- 标记

产品按名称和标准编号顺序标记。示例：

现制水性橡胶高分子复合防水卷材  标记为：现制防水卷材— T/CECS ××—2019

- 一般规定

产品的生产和应用不应对人体、生物与环境造成有害的影响，所涉及与使用有关的安全与环保要求，应符合我国的相关国家标准和规范的规定。

- 要求

产品外观、物理性能应符合表1、表2、表3的规定。

- 水性橡胶高分子复合防水胶料

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 无凝胶、结团 |
| 2 | 固体含量/% | ≥70 |

- 高分子增强抗裂胎基

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 平整、无褶皱、无破损、无缺口、端面整齐 |
| 2 | 浸渍性 | 无未浸透处 |

- 现制防水卷材物理性能

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能 | 拉力/（N/50mm） | ≥100 |
|  |  | 最大拉力时伸长率/% | ≥50 |
| 2 | 钉杆撕裂强度/N |  | ≥80 |
| 3 | 耐热性（105℃，2h） |  | 无流淌、滴落，滑动≤2.0mm |
| 4 | 低温柔性（-20℃） |  | 无裂纹 |
| 5 | 不透水性（0.3MPa，120min） |  | 不透水 |
| 6 | 抗窜水性/0.6MPa |  | 不窜水 |
| 7 | 粘结强度 /MPa | 无处理 | ≥0.4 |
|  |  | 浸水处理 |  |
|  |  | 与金属基面 |  |
| 8 | 应力松弛/% |  | ≤35 |
| 9 | 接缝变形能力 |  | 5000次循环无破坏 |
| 10 | 桥接裂缝能力/mm |  | ≥1.5 |
| 11 | 热老化 （70℃，168h） | 低温柔性（-15℃） | 无裂纹 |
|  |  | 拉力（N/50mm） | ≥100 |
|  |  | 最大拉力时伸长率/% | ≥50 |
|  |  | 不透水性（0.3MPa，120min） | 不透水 |
| 12 | 碱处理 [0.1%NaOH+饱和Ca(OH)2溶液，168h] | 低温柔性（-15℃） | 无裂纹 |
|  |  | 拉力（N/50mm） | ≥100 |
|  |  | 最大拉力时伸长率/% | ≥50 |
|  |  | 不透水性（0.3MPa，120min） | 不透水 |

- 表3（续）

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 盐处理 （10%NaCl溶液，168h） | 低温柔性（-15℃） | 无裂纹 |
|  |  | 拉力（N/50mm） | ≥100 |
|  |  | 最大拉力时伸长率/% | ≥50 |
|  |  | 不透水性（0.3MPa，120min） | 不透水 |
| 14 | 胎基与胶层浸水后现象 |  | 胎基与胶层不分离 |
| 15 | 抗冻性 |  | 无开裂、剥落 |

- 试验方法

  - 标准试验条件

温度为（23±2）℃，相对湿度为（50±10）%。

  - 试验设备

    - 拉力试验机：示值精度不低于1%，伸长范围大于500mm。

    - 低温试验箱：-30℃～0℃，精度为±2℃。

    - 高温试验箱：量程不小于200℃，精度±2℃。

    - 涂膜模框：按GB/T 16777-2008中4.1.1的规定。

    - 不透水仪：最大压力不低于0.4MPa，精度2.5级，3个十字透水盘，内径92mm。

    - 厚度计：接触面直径6mm，单位面积压力20kPa，分度值0.01mm。

    - 干燥器：内放变色硅胶或无水氯化钙。

    - 砂浆抗渗仪：量程0MPa～4.0MPa，精度0.1MPa。

  - 试件制备

    - 卷材层制备

- 试验前样品及所用器具应在标准试验条件下放置不少于24h，试样应按下列步骤进行制备：

- （1）将在标准试验条件下放置后的样品用玻璃棒搅拌至均匀，搅拌应缓慢以减少气泡的产生，然后倒入本标准7.2.4规定的模框中涂覆。为方便脱模，模具表面可用脱模剂进行处理。在模框中先涂覆一层胶料，厚度约0.8mm，裁取尺寸约340mm×310mm的胎基，将胎基铺贴于胶料层表面，用软毛刷轻轻涂刷胎基表层，使胶料充分浸润胎基，养护（12～24）h，再涂覆第2层胶料，如厚度不够可再涂覆第3层胶料，后道涂覆应在前道涂层实干后进行，两道间隔时间为（12～24）h，使卷材层干固后厚度达到（1.5±0.2）mm；

- （2）将最后一道涂覆试样的表面刮平后，于标准试验条件下养护120h，然后脱模；

- （3）将脱模后的试样反面向上，并在试件底部垫防粘隔离层，防止试样底面与其它基面粘合，试样在（40±2）℃干燥箱中养护48h；

- （4）试样从干燥箱中取出后在标准试验条件下放置不少于4h。

    - 试件形状与数量

试件形状与数量按表4的规定。

- 试件形状与数量

| 项目 | 试件形状/（mm×mm） | 数量/个 |
| --- | --- | --- |
| 浸渍性 | 220×50 | 2 |
| 拉伸性能 | 220×50 | 6，垂直方向取样各3个 |
| 钉杆撕裂强度 | 100×200 | 5 |
| 不透水性 | 150×150 | 3 |
| 低温柔性 | 100×25 | 10 |
| 热老化处理后的拉伸性能 | 220×50 | 6，垂直方向取样各3个 |
| 热老化处理后的低温柔性 | 100×25 | 10 |
| 热老化处理后的不透水性 | 150×150 | 3 |
| 碱处理后的拉伸性能 | 220×50 | 6，垂直方向取样各3个 |
| 碱处理后的低温柔性 | 100×25 | 10 |
| 碱处理后的不透水性 | 150×150 | 3 |
| 盐处理后的拉伸性能 | 220×50 | 6，垂直方向取样各3个 |
| 盐处理后的低温柔性 | 100×25 | 10 |
| 盐处理后的不透水性 | 150×150 | 3 |
| 浸水后胎基与胶层是否分离 | 220×50 | 3 |

  - 外观

胶料：打开包装，搅拌均匀，目测检查。

胎基：打开包装，取样目测检查。

  - 固体含量

按GB/T 16777-2008第5章进行试验。

  - 浸渍性

裁取尺寸220mm*50mm的高分子增强抗裂胎基2块，完全浸入水性橡胶高分子复合防水胶料中，胎基不可折叠，持续时间5s，取出时去除多余胶料，在标准试验条件下悬挂养护24h后，将试件撕开肉眼观察有无未浸渍的部分。

  - 拉伸性能

按本标准7.3.1的规定制备试样，按表4裁取试件，按GB/T 35467-2017中5.8.1进行拉伸试验，计算6个试件算术平均值。

  - 钉杆撕裂强度

按本标准7.3.1的规定制备试样，按表4裁取试件，再按GB/T 328.18-2007规定进行钉杆撕裂强度试验，计算5个试件算术平均值。

  - 耐热性

按本标准7.3.1的规定，在120mm×50mm×（1～4）mm的不锈钢板上制作卷材层，面积为100mm×50mm，干固后厚度为（1.5±0.2）mm，共3个试件。

将试件垂直悬挂在温度为（105±2）℃的高温试验箱2h，取出，标准实验条件下放置不少于4h，用精度不小于0.5mm的量具测量试件下滑的距离，精确到0.5mm，以滑移最大试件的值作为滑移试验结果，试件无流淌、滴落，任一试件的滑移不超过指标，为规定温度下耐热性通过。

  - 低温柔性

按本标准7.3.1的规定制备试样，按表4裁取试件，按GB/T 35467-2017中5.11进行试验，试件在低温试验箱中进行，不采用冷冻液浸泡，试件放至规定时间后测试，弯曲轴直径为20mm。

10个试件中至少8个目测无裂纹判定低温柔性符合要求。

  - 不透水性

按本标准7.3.1的规定制备试样，按表4裁取试件，按GB/T 35467-2017中5.12进行不透水性试验，采用十字开缝盘。

  - 抗窜水性

    - 基准试件的制备

基准试件的制备应符合下列要求：

（1）采用符合GB 175要求的P.O 42.5普通硅酸盐水泥和ISO标准砂，将水泥、ISO标准砂按照一定比例加入砂浆搅拌机中搅拌至均匀，加水量以稠度（70～90）mm为准，配成抗渗砂浆，抗渗压力不低于1.5MPa；

（2）将砂浆装入上口直径为70mm、下口直径为80mm、高为30mm的截头圆锥带底，锥体与底面可分开的抗渗试模成型，共3个。在下口放置厚度为（2～3）mm的垫片，使制成的基准试件高度在（27～28）mm之间。在（20±2）℃条件下放置24h后脱模，试件脱模后放入（20±2）℃的水中养护7d，再在温度(20±2)℃、相对湿度不少于90%的条件下养护至28d；

（3）用60号碳化硅砂轮或类似的磨具湿磨试件下表面（Φ80mm面），除去浮浆，并用抹布擦拭干净，在标准试验条件下放置不少于4h，备用。

    - 试验试件的制备

试验试件的制备应符合下列要求：

（1）按厂家要求配制底涂料；

（2）在基准试件下表面（Φ80mm面）均匀刷涂一层底涂料进行基层处理，要求底涂料表干后不能露白；

（3）底涂料表干后，按7.3.1方法，在基准试件下表面（Φ80mm面）制作卷材层，卷材层实干后的厚度为（1.5±0.2）mm；

（4）在标准试验条件下养护120h，然后在（40±2）℃干燥箱中养护48h；

（5）取出后在标准试验条件下放置不少于4h，在底部覆一张Φ100mm、(0.10～0.15)mm厚聚乙烯薄膜，并在卷材层圆心部位开一直径10mm的孔，直至砂浆面，检查圆孔周边卷材层是否与基面粘结，如未粘结，需重新制备试件；

（6）共制备3个试件。

    - 试验步骤

将试件用密封材料装入砂浆抗渗仪中，卷材层面迎水，加压至0.6MPa，恒压时间24h。

    - 试验结果

试验结束后，在卷材层表面用刀具划开至砂浆面，切口位置距圆孔边沿大于1cm，单个试件随机划开3处，切口长度不少于1cm。观察砂浆面有无明水，3个切口均无明水为不窜水。3个试件均不窜水为合格。

  - 粘结强度

    - 基材

基材制备按表5的规定：

- 基材制备

| - 试件 | - 制备方法 | - 试件形状/（mm×mm） | - 数量/个 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 水泥砂浆基材 | - 符合GB/T 16777-2008中7.1.1.4的规定 | - 70×70×20 | - 10 |
| - 金属基材 | - 至少有一面为镜面的不锈钢板 | - 70×70×（5～20） | - 5 |

      - 粘结强度（无处理）试件的制备

水泥砂浆基面试件制备应符合下列要求：

（1）取本标准7.13.1中规定的水泥砂浆基材5块，用2号（粒径60目）砂纸清除表面浮浆，用抹布擦拭干净；

（2）按厂家的要求配制底涂料；

（3）在水泥砂浆基材表面均匀刷涂一层底涂料进行基层处理，要求底涂料表干后不能露白；

（4）	底涂料表干后，按7.3.1方法，在水泥砂浆基材表面制作卷材层，使卷材层实干后的厚度为（1.5±0.2）mm；

（5）在标准试验条件下养护120h，然后在（40±2）℃干燥箱中养护48h，取出后在标准试验条件下放置不少于4h，再进行试验。

      - 粘结强度（浸水处理）试件的制备

按7.13.1.1制备5个试件，在试件的四个侧面以及涂布面的边缘约5mm部分涂覆环氧树脂，待环氧树脂干固后浸入（23±2）℃水中浸泡（168±2）h，取出擦干，放入（60±2）℃的干燥箱中养护6h±15min，在标准试验条件下放置不少于18h，再进行试验。

      - 金属基面试件的制备

（1）取本标准7.13.1中规定的金属基材5块，将表面清洁干净；

（2）按7.3.1方法，在金属基材镜面表面制作卷材层，使涂料实干后的厚度为（1.5±0.2）mm；

（3）在标准试验条件下养护120h，然后在（40±2）℃干燥箱中养护48h，取出后在标准试验条件下放置不少于4h，再进行试验。

    - 试验步骤

      - 粘结强度（无处理）

将按本标准7.13.1.1制备的试件，按GB/T 16777-2008中7.1.2进行试验，再按GB/T 16777-2008中7.3的规定计算粘结强度。

      - 粘结强度（浸水处理）

将按7.13.1.2制备的试件，按GB/T 16777-2008中7.1.2进行试验，再按GB/T 16777-2008中7.3的规定计算粘结强度。

      - 与金属基面的粘结强度

将按本标准7.13.1.3制备的试件，按GB/T 16777-2008中7.1.2进行试验，再按GB/T 16777-2008中7.3的规定计算粘结强度。

  - 应力松弛

    - 试件制备

（1）采用符合GB 175要求的P.O 42.5普通硅酸盐水泥和ISO标准砂，按质量比，水泥：ISO标准砂：水=1:2:0.4混合搅拌均匀制得浆料，将浆料倒入内部尺寸为120mm×70mm×（10～15）mm的模具中，并采用孔径约10mm的钢丝网进行加强处理，在温度(20±2)℃、相对湿度不少于90%的条件下养护至7d，在标准试验条件下放置不少于4h，制得基准水泥砂浆板，共3块；

（2）用2号（粒径60目）砂纸清除表面浮浆，再用抹布擦拭干净；

（3）采用内部尺寸为50mm×50mm的模框，为方便脱模，模具表面可用脱模剂进行处理，在基准水泥砂浆板的一端制作卷材层；

（4）在基准水泥砂浆板表面均匀刷涂一层底涂料进行基层处理，底涂料按厂家要求配制，要求底涂料表干后不能露白；

（5）底涂料表干后，按7.13.1.1方法，将样品分（2～3）次刮涂在基准水泥砂浆基材表面，使卷材层实干后的厚度为（1.5±0.2）mm；

（6）在标准试验条件下养护120h，将模框取下，然后在（40±2）℃干燥箱中养护48h，取出后在标准试验条件下放置不少于4h；

（7）取7.9规定的不锈钢板，用环氧树脂按图1所示，将不锈钢基材粘合于卷材层表面，粘合面积为50mm×50mm，在标准试验条件下放置24h，待环氧树脂完全干固后测试。

说明：

1——不锈钢板；

2——卷材层；

3——基准水泥砂浆板。

图1 应力松弛试件

    - 试验步骤

按标准JC/T 2428-2017中7.16.1.2进行。

    - 结果计算

按标准JC/T 2428-2017中7.16.1.3进行。

  - 接缝变形能力

    - 试件制备

（1）采用符合GB 175要求的P.O 42.5普通硅酸盐水泥和ISO标准砂，按质量比，水泥：ISO标准砂：水=1:2:0.4混合搅拌均匀制得浆料，将浆料倒入内部尺寸为150mm×50mm×10mm的模具中，在温度(20±2)℃、相对湿度不少于90%的条件下养护至7d，在标准试验条件下放置不少于4h，制得基准水泥砂浆板，共3块；

（2）用2号（粒径60目）砂纸清除基准水泥砂浆板表面浮浆，再用抹布擦拭干净；

（3）采用内部尺寸为60mm×30mm的模框，为方便脱模，模具表面可用脱模剂进行处理，在基准水泥砂浆板中部制作卷材层；

（4）在基准水泥砂浆板表面均匀刷涂一层底涂料进行基层处理，底涂料按厂家要求配制，要求底涂料表干后不能露白；

（5）底涂料表干后，按7.3.1方法，在基准水泥砂浆板表面制作卷材层，使卷材层实干后的厚度为（1.5±0.2）mm；

（6）在标准试验条件下养护120h，将模框取下，然后在（40±2）℃干燥箱中养护48h，取出后在标准试验条件下放置不少于4h。

    - 试验步骤

取7.15.1制备的试件，锯割基准水泥砂浆板中部的下面，形成如图2所示的凹槽，锯痕上面的裂缝是用变形机或类似装置产生的，同时不应使卷材层扭曲、损坏，此时裂缝的宽度不超过0.2mm。

将试件安装在变形试验机上，保证试验机的力F在试验的防水系统的同一平面内（如图2）.试验机能保证裂缝位移在规定的极限范围内，试验时，避免磨损和扯动裂缝的边缘。在标准试验条件下测试，测试前，试件在标准试验条件下放置不少于4h。

说明：

1——卷材层；

2——基准水泥砂浆板。

图2 接缝变形能力试件

设置试验机参数，使试件在起始位置至0.5mm的裂缝宽度范围循环拉伸，频率为1Hz,循环次数5000次。

    - 结果判定

- 循环5000次后，观察卷材层，如出现孔洞、开裂、断裂认为试件破坏。3个试件均无破坏为合格。

  - 桥接裂缝能力

    - 试件制备

（1）按照JC/T 2415-2017中7.9制备基准水泥砂浆试件，在基准水泥砂浆板表面均匀刷涂一层底涂料进行基层处理，底涂料按厂家要求配制，要求底涂料表干后不能露白；

（2）底涂料表干后，按7.3.1方法，在基准水泥砂浆板表面制作卷材层，使卷材层实干后的厚度为（1.5±0.2）mm；

（3）在标准试验条件下养护120h，将模框取下，然后在（40±2）℃干燥箱中养护48h，取出后在标准试验条件下放置不少于4h。

    - 测试

在标准试验条件下，按照JC/T 2415-2017中7.9进行测试。以毫米（mm）为单位记下试验结果，精确到0.01mm，取3个试件的平均值。

  - 热老化

    - 热处理

按本标准7.3.1进行试样制备，将试样放入（70±2）℃的高温试验箱中，水平放置，恒温（168±2）h，取出在标准试验条件下放置不少于4h后裁取试件试验。

    - 热老化的拉伸性能

将本标准7.17.1处理后的试样按表4裁取试件，再按本标准7.7进行试验。

    - 热老化后的低温柔性

将本标准7.17.1处理后的试样按表4裁取试件，再按本标准7.10进行试验。

    - 热老化后的不透水性

将本标准7.17.1处理后的试样按表4裁取试件，按本标准7.11进行试验。

  - 碱处理

    - 碱处理

按本标准7.3.1进行试样制备，将试样按GB/T 16777-2008中9.2.3的规定处理，浸碱时间为（168±1）h，取出擦干，在（60±2）℃的干燥箱中放置6h±15min，取出试件，在标准试验条件下放置不少于18h，再进行试验。

    - 碱处理后的拉伸性能

将本标准7.18.1处理后的试样按表4裁取试件，再按本标准7.7进行试验。

    - 碱处理后的低温柔性

将本标准7.18.1处理后的试样按表4裁取试件，再按本标准7.10进行试验。

    - 碱处理后的不透水性

将本标准7.18.1处理后的试样按表4裁取试件，按本标准7.11进行试验。

  - 盐处理

    - 盐处理

按本标准7.3.1进行试样制备，将试样按GB/T 328.16-2007中8.4的规定处理，NaCl溶液浓度为10%，浸泡温度（23±2）℃，浸泡时间为（168±1）h，取出擦干，在（60±2）℃的干燥箱中放置6h±15min，取出试件，在标准试验条件下放置不少于18h，再进行试验。

    - 盐处理后的拉伸性能

将本标准7.19.1处理后的试样按表4裁取试件，再按本标准7.7进行试验。

    - 盐处理后的低温柔性

将本标准7.19.1处理后的试样按表4裁取试件，再按本标准7.10进行试验。

    - 盐处理后的不透水性

将本标准7.19.1处理后的试样按表4裁取试件，再按本标准7.11进行试验。

  - 胎基与胶层浸水后现象

按本标准7.3.1进行试样制备，按表4裁取试件，浸入（23±2）℃水中养护（168±2）h后，取出擦除表面明水后即测试，按GB/T35467-2017中5.8.1进行测试，观察胶层是否与胎基分离。3个试件均不出现胶层与胎基分离为合格

  - 抗冻性

按本标准7.13.1.1制备粘结强度（无处理）试件3块，再按JC/T 984-2011中7.11进行试验。

- 检验规则

  - 检验分类

产品按检验类型分为出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

出厂检验项目包括：胶料外观、胎基外观、拉力、最大拉力时伸长率、不透水性、耐热性、低温柔性。

    - 型式检验

型式检验项目应符合本标准第6章全部要求，在下列情况下应进行型式检验：

- 新产品投产或产品定型鉴定时；

- 正常生产时，每年进行一次；

- 原材料、配方、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 产品停产一年以上恢复生产时。

  - 组批

胶料以同一类型、同一规格25t作为一批，不足25t也作为一批。胎基与胶料配套组批。

  - 抽样

在每批产品中随机抽取两组样品，一组样品用于检验，另一组样品封存备用。胶料不少于5kg，胎基不少于3㎡，胶料抽样前产品应搅拌均匀，胎基打开外圈不少于2圈后再取样。

  - 判定规则

    - 单项判定

      - 外观符合本标准第6章规定时，则判定外观合格，否则判定该项不合格。

      - 浸渍性、耐热性、不透水性、抗窜水性、接缝变形能力、热老化后不透水性、碱处理后不透水性、盐处理后不透水性、胎基与胶层浸水后现象、抗冻性每个试件都符合本标准第6章规定，则判该项合格。

      - 低温柔性符合本标准第6章规定，则判定该项合格。

      - 固体含量、拉伸性能、钉杆撕裂强度、粘结强度、应力松弛、桥接裂缝能力、热老化后拉力、热老化后最大拉力时伸长率、碱处理后拉力、碱处理后最大拉力时伸长率、盐处理后拉力、盐处理后最大拉力时伸长率的算术平均值符合本标准第6章规定，则判该项合格。

      - 若其中仅有一项不符合标准规定，允许在该批产品中随机另取样进行单项复测，合格则判该批产品性能合格，否则判该批产品性能不合格。

    - 总判定

出厂检验试验结果全部符合本标准第6章要求时判定该批产品合格。

出厂检验试验结果全部符合本标准第6章相关要求时判定该批产品合格。

- 标志、包装、运输与贮存

  - 标志

产品外包装应包括下列内容：

- 产品名称；

- 生产商名称、地址；

- 商标；

- 产品标记；

- 生产日期或批号；

- 注意事项；

- 检验合格标识。

  - 包装

产品采用适于贮存与运输的方式包装，胶料产品用带盖的桶密闭包装，胎基成卷防水防潮、防破损包装。

  - 运输与贮存

    - 运输与贮存时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂；胶料储运避免撞击、挤压、日晒雨淋；贮存温度宜为5℃～40℃；胎基储运避免日晒雨淋，防止破损。

    - 运输时防止倾斜或侧压，必要时加盖苫布，产品按非危险品运输。

    - 在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日起不应少于6个月，超过贮存期时，经检验合格后仍可使用。

_________________________________