中国工程建设标准化协会标准

## T/CECS XXX—201X

增强竖丝岩棉复合板

Reinforced vertical rock wool composite board

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布                                       201X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会

，4

发 布

目    次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  规格和标记	1

5  材料	2

6  要求	3

7  试验方法	3

8  检验规则	5

9  标志、包装、运输和贮存	5

Contents

Foreword…………………………………………………………………………………………………………Ⅲ

1  Scope………………………………………………………………………………………………………1

2  Normative references………………………………………………………………………………………1

3  Terms and definitions……………………………………………………………………………………1

4  Specification and labeling………………………………………………………………………………1

5  Materials……………………………………………………………………………………………………2

6  Requirements…………………………………………………………………………………………………3

7  Test Method…………………………………………………………………………………………………3

8  Inspection rules…………………………………………………………………………………………5

9  Marking, packing, transportation and storage…………………………………………………5

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东振利节能环保科技股份有限公司提出。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口。

本标准起草单位：山东振利节能环保科技股份有限公司、中国建筑标准设计研究院有限公司、中国建筑科学研究院有限公司、山东省建筑科学研究院、山东省建筑工程质量监督检验测试中心、国家建筑防火产品安全质量监督检验中心、国家建筑节能质量监督检验中心、北京建筑材料检验研究院有限公司、辽宁绥四建设工程集团有限公司、北京市住房和城乡建设科学技术研究所、北京建筑技术发展有限责任公司、北京首钢国际工程技术有限公司、北京六建集团有限责任公司、山东省建设发展研究院、北京振利高新技术有限公司、山东泰晙建筑工程有限公司、北京振利建筑工程有限责任公司。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

增强竖丝岩棉复合板

- 1  范围

本标准规定了外墙保温用增强竖丝岩棉复合板的术语和定义、规格和标记、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于工业和民用建筑中外墙保温系统及外墙保温工程中防火隔离带所采用的增强竖丝岩棉复合板。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5480  矿物棉及其制品试验方法

GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10294  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  防护热板法

GB/T 10295  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  热流计法

GB/T 10299  绝热材料憎水性试验方法

GB/T 13480  建筑用绝热制品  压缩性能的测定

GB/T 30805  建筑用绝热制品  部分浸入法测定短期吸水量

GB/T 30806  建筑用绝热制品  在指定温度湿度条件下尺寸稳定性的测试方法

JG/T 480—2015  外墙保温复合板通用技术要求

JG/T 483—2015  岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

岩棉条  rock wool lamella

将岩棉板以一定的间距切割成条状翻转90º使用的制品，该制品的厚度为切割间距，宽度为原岩棉板的厚度。

3.2

增强竖丝岩棉复合板  reinforced vertical rock wool composite board

以多条同厚度的岩棉条拼装成的板材为芯材，板材长度方向四个面具有2mm～5mm厚玻纤网聚合物砂浆增强防护层的预制保温板材。

- 4  规格和标记

4.1  产品规格

常规产品的规格尺寸为：长度：600mm、1200mm；宽度：300mm、450mm、600mm；厚度：30mm～150mm。

4.2  产品标记

4.2.1  产品标记的组成

增强竖丝岩棉复合板的产品代号以字母RVRW表示。产品标记由产品代号、规格、标准号组成，见图1。

标准编号

产品厚度(mm)

产品宽度(mm)

产品长度(mm)

产品代号

RVRW  □×□×□-□

图1  产品标记图

4.2.2  标记示例

长度600mm、宽度450mm、厚度100mm且符合标准T/CECS XXX—201X规定的增强竖丝岩棉复合板产品，标记为：RVRW 600×450×100-T/CECS XXX—201X。

- 5  材料

5.1  岩棉

岩棉条的性能应符合表1的规定。

表1  岩棉条性能

| 项 目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 密度 | kg/m3 | ≥100 |
| 导热系数 | W/(m·K) | ≤0.045 |
| 憎水率 | % | ≥98 |
| 短期吸水量（部分浸入） | kg/m2 | ≤0.5 |
| 压缩强度 | kPa | ≥40 |
| 尺寸稳定性 | % | ≤1.0 |
| 酸度系数 | — | ≥1.8 |
| 燃烧性能等级 | 级 | A |

5.2  聚合物砂浆

聚合物砂浆性能应符合JG/T 483—2015中5.2.4抹面胶浆的要求。

5.3  玻纤网

玻纤网单位面积质量应不小于90g/m2，耐碱断裂强力（经、纬向）应不小于450N/50mm，其余性能应符合JG/T 483—2015中5.2.5的要求。

- 6  要求

6.1  外观质量

岩棉丝方向与板体厚度方向平行。聚合物砂浆涂覆厚度均匀，无漏涂现象，表面平整，无凹凸弯曲变形。

6.2  尺寸允许偏差

增强竖丝岩棉复合板的尺寸允许偏差应符合表2的规定。

表2  增强竖丝岩棉复合板尺寸允许偏差

| 项 目 | 单位 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | mm | ±5.0 |
| 宽度 | mm | ±3.0 |
| 厚度 | mm | +2.0，0.0 |
| 对角线差 | mm | ≤4 |

6.3  物理性能

增强竖丝岩棉复合板物理性能应符合表3的规定。

表3  增强竖丝岩棉复合板物理性能

| 项 目 |  | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩棉条 |  | — | 应符合表1的规定 |
| 单位面积质量 |  | kg/m2 | ≤20 |
| 吸水量 |  | g/m2 | ≤500 |
| 不透水性 |  | — | 防护层内侧未渗透 |
| 水蒸气透过性能 |  | g/(m2·h) | 防护层水蒸气透过量≥1.67 |
| 抗冲击性 |  | — | 3J级 |
| 拉伸粘结强度 | 原强度 | MPa | ≥0.10，破坏发生在岩棉条中 |
|  | 耐水强度 |  | ≥0.10 |
|  | 耐冻融强度 |  | ≥0.10 |

- 7  试验方法

7.1  外观质量

按JG/T 480—2015中7.3.1规定的方法进行试验。

7.2  尺寸允许偏差

按JG/T 480—2015中7.3.2规定的方法进行试验。

7.3  密度

按GB/T 5480规定的方法进行试验。

7.4  导热系数

按GB/T 10295或GB/T 10294规定的方法进行试验；测试平均温度为(25±2)℃，冷热板温差为15℃～25℃。仲裁时按GB/T 10294规定的方法进行试验。

7.5  憎水率

按GB/T 10299规定的方法进行试验。

7.6  短期吸水量（部分浸入）

按GB/T 30805规定的方法进行试验。试样尺寸（200±1）mm×（200±1）mm，当岩棉条的宽度小于200mm时，试样尺寸为以岩棉条宽度为边长的正方形，厚度为样品原厚，试样数量4块。

7.7  压缩强度

按GB/T 13480规定的方法进行试验。试样尺寸（200±1）mm×（200±1）mm，当岩棉条的宽度小于200mm时，试样尺寸为以岩棉条宽度为边长的正方形，厚度为样品原厚，试样数量5块。

7.8  尺寸稳定性

按GB/T 30806规定的方法进行试验。试验条件：温度(70±2)℃，时间48h。试样尺寸（200±1）mm×（200±1）mm，当岩棉条的宽度小于200mm时，试样尺寸为以岩棉条宽度为边长的正方形，厚度为样品原厚，试样数量3块。

7.9  酸度系数

按GB/T 5480规定的方法进行试验。

- 7.10  燃烧性能等级

按GB 8624规定的方法进行试验。

7.11  单位面积质量

按JG/T 480—2015中7.4.1规定的方法进行试验。

7.12  吸水量

按JG/T 480—2015中7.4.5规定的方法进行试验。

7.13  不透水性

按JG/T 480—2015中7.4.6规定的方法进行试验。

7.14  水蒸气透过性能

按JG/T 480—2015中7.4.8规定的方法进行试验。

7.15  抗冲击性

按JG/T 480—2015中7.4.3规定的方法进行试验。

7.16  拉伸粘结强度

按JG/T 480—2015中7.4.2规定的方法进行试验。

- 8  检验规则

8.1  总则

产品检验分为出厂检验和型式检验。

- 8.1.1  出厂检验

出厂检验项目为外观质量、尺寸、单位面积质量、拉伸粘结强度原强度。

- 8.1.2  型式检验

型式检验项目为第6章中的全部项目。有下列情况之一时，应进行型式检验：

a)  正常生产时，每2年至少进行一次；

b)  产品主要原材料及用量或生产工艺有重大变更，可能影响产品性能时；

c)  停产6个月以上（包括6个月），恢复生产时；

d)  出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e)  国家质量监督机构提出型式检验要求时。

- 8.2  组批与抽样

- 8.2.1  组批

同一材料、同一工艺、同一规格每500m3为一批，不足500m3时也为一批。

- 8.2.2  抽样

在检验批中随机抽取，抽样数量应满足检验项目所需样品数量。

- 8.3  判定规则

- 8.3.1  出厂检验

全部检验项目符合要求，则判定该批产品为合格品。若有检验项目不符合要求，应对不符合要求的检验项目加倍取样复检，全部复检项目符合要求，则判定该批产品为合格品；若有复检项目不符合要求，则判定该批产品为不合格品。

- 8.3.2  型式检验

全部检验项目符合要求，则判定该批产品为合格品。若有2项或2项以上检验项目不符合要求，则判定该批产品为不合格品。若有1项检验项目不符合要求，应对该检验项目进行加倍取样复检，如符合要求，则判定该批产品为合格品；如不符合要求，则判定该批产品为不合格品。

- 9  标志、包装、运输和贮存

9.1  标志

产品标志内容应包括：

a)  产品名称；

b)  标准编号；

c)  生产厂家名称、地址；

d)  生产日期、批号和质量保证期；

e)  产品规格、商标；

f)  运输与贮存注意事项。

9.2  包装

包装材料应具有防潮性能，每一包装中应放入同一规格的产品。包装需适应运输的要求。

9.3  运输

运输、装卸过程中，不得重压猛摔或与锋利物品碰撞，以免破坏或变形，应整齐码装。

9.4  贮存

产品放在干燥通风处贮存，不宜长期曝晒。