ICS 13.020.10

Z 04

T/CECS 1000X—

绿色建材评价标准  装饰装修用木质建材

Evaluation of environment-friendly product—wood-based panel

（征求意见稿）

20190326

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前  言	II

1.范围	1

2.规范性引用文件	1

3.术语和定义	1

4.评价要求	1

4.1 基本要求	1

4.2 评价指标要求	2

5.评价方法	6

6. 标识···············································································6

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<中国工程建设标准化协会2017年第一批产品标准试点项目计划>的通知》（建标协字〔2017〕014号）的要求制定。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 装饰装修用木质建材

- 范围

本标准规定了装饰装修用木质建材的术语和定义、评价要求、技术要求、检验方法、检验规则、评价及监督管理和标识。

本标准适用于装饰装修用木质建材的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GBZ/T 287-2017 木材加工企业职业危害预防控制指南

GB 18580   室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放

GB 18584   室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

HJ 571-2010  环境标志产品技术要求 人造板及其制品

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

- 术语和定义

GB/T 18259  确定的术语及下列术语、定义适用于本文件。

- 3.1

绿色装饰装修用木质建材   environment-friendly wood-based panel

在原材料选用、生产、流通、使用、回收、处理等全生命周期过程中，资源能源消耗、污染排放、回收、质量品质达到国家相关环保、健康标准要求的木质建材。

- 3.2

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1生产企业应满足适用的国家标准、地方标准及环评批复的要求，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.4工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2—2007和GBZ/T 287—2017要求。

- 4.1.5安全生产管理，应符合AQ/T 9006三级要求，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.6生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.7绿色装饰装修用木质建材的外观质量、规格尺寸、物理力学性能等应符合国家或行业相应的产品质量标准。

- 4.2 评价指标要求

装饰装修用木质建材评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。木质建材的资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标评价要求见表1，实木复合地板评价指标要求的评价见表2.1，浸渍纸层压木质地板评价指标要求见表2.2，实木地板评价指标要求见表2.3，室内木质门评价指标要求见表3，人造板及其制品评价指标要求见表4，木质家具评价指标要求见表5，饰面木质墙板评价指标要求见表6。

表1 木质建材评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 木材等原材料要求 |  | —— | 1.木材原料应符合GB/T 28951或GB/T 28952的要求。 2.除次生原料如棕榈叶及回收木材原料外，所有的木材、单板、竹材等原料应提供拉丁名和来源（国家或地区等）。木材、单板、竹材不得来源于保护区或将被授予保护区的状态、所有者或使用不清楚的地区、转基因的数目或植物。 3.由实木、单板、竹材、软木等原料生产的产品，其认证原料百分比为：标准颁布实施后的第一年至少达到30%；标准颁布实施后的第二年达到50%；标准颁布实施后的第三年达到70%； 4.进口木材原料应符合国家木材贸易及进口的相关要求。进口《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITIES）附录所列的野生动植物种集其产品应符合CITIES的规定，进口非CITIES的附录但列入《进出口野生动植物种商品目录》的物种及其产品，应符合国家的相关规定要求。 |  |  | 提供证明材料 |
|  | 木材加工用化学产品 |  | 胶黏剂 | 应符合HJ 2541的要求 |  |  |  |
|  |  |  | 防腐剂和杀虫剂 | 木材采伐、加工过程中不允许使用防腐、防虫、防白蚁、防变色的药剂 |  |  |  |
|  |  |  | 阻燃剂 | 不允许使用含有多溴联苯、三（2,3-二溴丙基）磷酸酯、三（氮环丙基）-氧化膦、二溴二苯醚、八溴联苯醚、六溴环十二烷的阻燃剂 |  |  |  |
|  |  |  | 染料 | 不允许使用可分解成致癌芳香胺的偶氮染料，可致癌染料，含铅、镉、六价铬、汞、锡及其化合物的染料 |  |  |  |
|  |  |  | 涂料 | 水性木器涂料应符合 HJ 2537的要求 |  |  |  |
| 能源属性 | 人造板 |  | —— | 纤维板、胶合板、竹材胶合板、刨花板、竹材刨花板、细木工板、集成材、竹木复合板的基本能耗应分别达到LY/T 1451、LY/T 1529、LY/T 2074、LY/T 1530、LY/T 2395、LY/T 2071、LY/T 2549、LY/T 2396 规定的优秀等级要求 |  |  |  |
|  | 木质地板 |  | —— | 实木地板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、竹地板基本能耗应分别达到LY/T 1703、LY/T 23899、LY/T 2073、LY/T 2551规定的优秀等级要求 |  |  |  |
| 环境属性 | 厂界环境 | 空气中甲醛浓度 | mg/m3 | ≤0.5 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | ≤3 |  |  |  |
|  |  | 噪声 | —— | 作业环境噪声限制值符合GBZ1规定要求 |  |  |  |
|  | 挥发性有机化合物（VOCs）排放浓度限值 | 苯 | mg/m3 | ≤1 |  |  |  |
|  |  | 甲苯 |  | ≤5 |  |  |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 |  | ≤20 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | ≤50 |  |  |  |
|  | 污水排放 | 化学需氧量（COD） | mg/L | ≤150 |  |  |  |
|  |  | 五日生化需氧量（BOD5） |  | ≤20 |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  | ≤70 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | ≤15 |  |  |  |
|  |  | PH | —— | 6-9 |  |  |  |

- 表2.1 实木复合地板评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 品质属性 | 浸渍剥离 | —— | 任一边的任意胶层开胶的累积长度不超过该胶层的1/3,6块试件中有5块试件合格即为合格 |  |  | 提供证明材料 |
|  | 静曲强度 | MPa | ≥30 |  |  |  |
|  | 弹性模量 | MPa | ≥4000 |  |  |  |
|  | 含水率 | % | 5-14 |  |  |  |
|  | 漆膜附着力 | —— | 割痕交叉处允许有漆膜剥落，漆膜沿割痕允许有少量断续剥落 |  |  |  |
|  | 表面耐磨 | g/100r | ≤0.15,且漆膜未磨透 |  |  |  |
|  | 漆膜硬度 | —— | ≥2H |  |  |  |
|  | 表面耐污染 | —— | 无污染痕迹 |  |  |  |
|  | 甲醛释放量 | mg/m3 | 0.05 | 0.03 | 使用无甲醛胶黏剂生产的人造板 |  |

- 表2.2 浸渍纸层压木质地板评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 品质属性 | 静曲强度 | MPa | ≥35.0 |  |  | 提供证明材料 |
|  | 内结合强度 | MPa | ≥1.0 |  |  |  |
|  | 含水率 | % | 3.0-10.0 |  |  |  |
|  | 密度 | g/cm3 | ≥0.85 |  |  |  |
|  | 吸水厚度膨胀率 | % | ≤18% |  |  |  |
|  | 表面胶合强度 | MPa | ≥1.0 |  |  |  |
|  | 表面耐冷热循环 | —— | 无龟裂、无鼓泡 |  |  |  |
|  | 表面耐划痕 | —— | 4.0N表面装饰花纹未划破 |  |  |  |
|  | 尺寸稳定性 | mm | ≤0.9 |  |  |  |
|  | 表面耐磨 | 转 | 商用级：≥9000 |  |  |  |
|  |  |  | 家用Ⅰ级：≥6000 |  |  |  |
|  |  |  | 家用Ⅱ级：≥4000 |  |  |  |
|  | 表面耐香烟灼烧 | —— | 无黑斑、裂纹和鼓泡 |  |  |  |
|  | 表面耐干热 | —— | 无龟裂、无鼓泡 |  |  |  |
|  | 表面耐污染腐蚀 | —— | 无龟裂、无腐蚀 |  |  |  |
|  | 表面耐龟裂 | —— | 用6倍放大镜观察，表面无裂纹 |  |  |  |
|  | 抗冲击 | mm | ≤10 |  |  |  |
|  | 耐光色牢度 | 级 | ≥灰度卡4级 |  |  |  |
|  | 甲醛释放量 | mg/m3 | 0.05 | 0.03 | 使用无甲醛胶黏剂生产的人造板 |  |

- 表2.3 实木地板评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 |  | 二星级 |  | 三星级 |  |
| 品质属性 | 含水率 | —— | 7.0≤含水率≤我国各使用地区的木材平衡含水率 |  |  |  |  | 提供证明材料 |
|  |  |  | 同批地板试验间平衡含水率最大值与最小值之差不得超过4.0，且同一板内含水率最大值与最小值之差不得超过4.0 |  |  |  |  |  |
|  | 漆膜表面耐磨 | g/100r | ≤0.15 | ≤0.10 |  | ≤0.08 |  |  |
|  |  |  | 且漆膜未磨透 |  |  |  |  |  |
|  | 漆膜附着力 | 级 | ≤3 | ≤2 |  | ≤1 |  |  |
|  | 漆膜硬度 | —— | ≥H |  | ≥2H |  |  |  |

- 表3 室内木质门评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 品质属性 | 浸渍剥离 |  | —— | 单个试件的浸渍剥离率≤25% |  |  | 提供证明材料 |
|  | 表面胶合强度 |  | MPa | ≥0.4 |  |  |  |
|  | 表面抗冲击 |  | —— | 凹痕直径≤10mm，且试件表面无开裂、剥离等 |  |  |  |
|  | 含水率 |  | % | 6-14 |  |  |  |
|  | 漆膜附着力 |  | —— | ≥3级 |  |  |  |
|  | 漆膜硬度 |  | —— | ≥HB |  |  |  |
|  | 表面耐洗涤液 |  | —— | 无褪色、变色、鼓泡和其他缺陷 |  |  |  |
|  | 甲醛释放量 |  | mg/m3 | 0.05 | 0.03 | 使用无甲醛胶黏剂生产的人造板 |  |
|  | 重金属含量（限色漆） | 可溶性铅 | mg/kg | ≤90 |  |  |  |
|  |  | 可溶性镉 |  | ≤75 |  |  |  |
|  |  | 可溶性铬 |  | ≤60 |  |  |  |
|  |  | 可溶性汞 |  | ≤60 |  |  |  |
| 注意事项 | 注1：非油漆涂饰的门不检测漆膜附着力、漆膜硬度。 注2：实木门不测表面胶合强度。 注3：木蜡油、开放漆等涂饰的门不测漆膜附着力、漆膜硬度。 注4：仅不透明涂饰木质门要求重金属含量。 |  |  |  |  |  |  |

- 表4 人造板及其制品评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 品质属性 | 甲醛释放限量 |  | mg/m3 | 0.05 | 0.03 | 使用无甲醛胶黏剂生产的人造板 | 提供证明材料 |
|  | 挥发性有机化合物 | 苯 | mg/kg | ≤0.11 |  |  |  |
|  |  | 甲苯 |  | ≤0.20 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  | ≤0.20 |  |  |  |
|  |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  | ≤0.50 |  |  |  |
|  | 可溶性重金属含量 | 可溶性铅 | mg/kg | ≤90 |  |  |  |

- 表5 木质家具评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 品质属性 | 甲醛释放限量 |  | mg/m3 | 0.05 | 0.03 | 使用无甲醛胶黏剂生产的人造板 | 提供证明材料 |
|  | 重金属含量（限色漆） | 可溶性铅 | mg/kg | ≤90 |  |  |  |
|  |  | 可溶性镉 |  | ≤75 |  |  |  |
|  |  | 可溶性铬 |  | ≤60 |  |  |  |
|  |  | 可溶性汞 |  | ≤60 |  |  |  |

- 表6 饰面木质墙板评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 品质属性 | 浸渍剥离 | —— | 试件贴面胶层上的每一边剥离长度不超过25mm |  |  | 提供证明材料 |
|  | 表面胶合强度 | MPa | ≥0.4 |  |  |  |
|  | 表面耐污染 | —— | 无污染、无腐蚀 |  |  |  |
|  | 表面耐冷热温差 | % | 无裂痕、无鼓泡、无明显失光和变色 |  |  |  |
|  | 耐光色牢度 | —— | ≥灰度卡4级 |  |  |  |
|  | 表面硬度 | —— | ≥H |  |  |  |
|  | 甲醛释放量 | mg/m3 | 0.05 | 0.03 | 使用无甲醛胶黏剂生产的人造板 |  |
| 注意事项 | 注1：H指铅笔硬度标号 |  |  |  |  |  |

- 评价方法

5.1按照4.1基本要求和4.2评价指标要求开展第三方评价，并进行工厂检查。

5.2 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

5.3采用符合性评价，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

- 6.  标识

- 6.1装饰装修用木质建材标识应符合GB/T 31783有关规定。

- 6.2 装饰装修用木质建材等级标识（一星级、二星级、三星级）的式样、使用和防伪等内容在实施细则中予以明。

_________________________________