ICS 91.×××

×××

团体标准

T/CECS 1000X—

绿色建材评价标准  重组材

Green building materials assessment - wood(or bamboo)scrimber

（征求意见稿）

20181202

Green building materials assessment - wood(or bamboo)scrimber

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

目次

XXXX - XX - XX发布

前  言	3

绿色建材评价 重组材	4

1.	范围	4

2.	规范性引用文件	4

3.	术语和定义	4

3.1绿色建材	4

3.2绿色建材评价	4

3.3评价等级	4

3.4重组竹	5

3.5重组木	5

3.6环境产品声明	5

3.7碳足迹	5

4.	评价要求	5

4.1 基本要求	5

4.2 评价指标要求	6

5.	评价方法	7

附 录 A （规范性附录）	9

A.1 竹材的使用率	9

A.2 速生林木材（或沙生灌木）的使用率	9

A.3 原材料本地化程度	9

A.4 单位产品综合能耗	9

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2017]014号）的要求制定。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：……

本标准主要起草人： ……

绿色建材评价 重组材

- 范围

本标准规定了重组材绿色建材评价的评价要求和评价方法。

本标准适用于重组竹、重组木、重组沙柳材的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025  环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB/T 29899-2013 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法

GB/T 30364-2013 重组竹地板

GB/T 13942.1-2009 木材耐久性能 第1 部分:天然耐腐性实验室试验方法

LY/T 2275-2014 中国森林认证 竹林经营

LY/T 1984-2011 重组木地板

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在原材料获取、产品制造、使用或者再循环以及废料处理等环节可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

（直接引用《绿色产品评价通则》的定义）

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

重组竹 bamboo scrimber

以竹材为主要原材料，将竹材加工成竹束或纤维化竹单板，再经干燥或炭化、浸胶、按顺纹组坯、通过冷压热固化制成的竹方材或直接热压制成的竹板材。

- 3.5

重组木 wood scrimber

以速生林木材或沙生灌木等为主要原材料，将其加工成木束或纤维化木单板，再经干燥、浸胶、按照顺纹组坯、通过冷压热固化制成的方材或直接热压制成的板材。

- 3.6

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.7

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.4 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001要求分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.15  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.6  重组竹、重组木的基本性能应符合相应的现行国家、行业标准要求。

- 4.1.7  生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 按照GB/T 28001建立并运行职业健康安全管理体系 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交重组材的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

重组材评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。重组竹的评价指标要求见表2，重组木的评价指标要求见表3。

- 表2 重组竹的评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 |  | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 竹材原料要求 |  |  | —— | 竹材不得来源于保护区 |  |  |  | 提供证明材料 |
|  | 竹材含量 |  | 室内用 | % | ≥88 |  | ≥90 | ≥92 | 附录A.1 |
|  |  |  | 室外用 | % | ≥82 |  | ≥85 | ≥88 | 附录A.1 |
|  | 胶粘剂 |  |  | —— | 胶粘剂有害物质限量值应符合GB 18583的相关要求 |  |  |  | 提供所用胶粘剂按照GB 18583检测的结果报告 |
|  | 主要原材料本地化程度 |  |  | % | ≥40 |  | ≥60 | ≥80 | 附录A.3 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  |  | kgce/m³ | ≤450 |  | ≤400 | ≤350 | 附录A.4 |
| 环境属性 | —— |  |  | —— | 符合国家、当地环境保护相关法律法规的要求，近三年无重大安全和环境污染事故 |  |  |  | 提供证明材料 |
| 品质属性 | 总挥发性有机物（TVOC） | 室内用 |  | μg/m3 | ≤500 |  | ≤300 | ≤100 | 提供该产品按照GB/T 29899-2013检测的结果报告 |
|  |  | 室外用 |  |  | —— |  |  |  |  |
|  | 甲醛排放量 | 室内用 |  | mg/m3 | ≤0.124 | ≤0.08 |  | ≤0.05 | 提供该产品按照GB 18580-2017检测的结果报告 |
|  |  | 室外用 |  | mg/m3 | —— |  |  |  |  |
|  | 耐腐性 | 室内用 |  | / | —— |  |  |  | 提供该产品按照GB/T 13942.1-2009检测的结果报告 |
|  |  | 室外用 |  | / | Ⅱ级 |  | Ⅱ级 | Ⅰ级 |  |
|  | 耐久性（吸水厚度膨胀率） | 室内用 |  | % | ≤10.0 |  |  |  | 提供该产品按照GB/T 30364-2013检测的结果报告 |
|  |  | 室外用 |  | % | ≤10.0 |  | ≤8.0 | ≤5.0 |  |

- 表3 重组木的评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 |  | 三星级 |  |  |
| 资源属性 | 木材原料要求 |  |  | —— | 1. 符合GB/T 28951、GB/T 28952的相关要求。 2. 不得来源于保护区。 3. 认证原料百分比：标准颁布实施后的第一年至少达到30%；标准颁布实施后的第二年达到50%；标准颁布实施后的第三年达到70%。 4. 进口木材原料应符合国家木材贸易和进口的相关要求。 |  |  |  |  | 提供证明材料 |
|  | 速生林木材（或沙生灌木）含量 |  | 室内用 | % | ≥85 | ≥88 |  | ≥90 |  | 附录A.2 |
|  |  |  | 室外用 | % | ≥80 | ≥84 |  | ≥87 |  | 附录A.2 |
|  | 胶粘剂 |  |  | —— | 胶粘剂有害物质限量值应符合GB18583的相关要求 |  |  |  |  | 提供证明材料 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  |  | kgce/m³ | ≤450 |  | ≤400 |  | ≤350 | 附录A.4 |
| 环境属性 | —— |  |  | —— | 符合国家、当地环境保护相关法律法规的要求，近三年无重大安全和环境污染事故 |  |  |  |  | 提供证明材料 |
|  | 总挥发性有机物（TVOC） | 室内用 |  | μg/m3 | ≤500 |  | ≤300 | ≤100 |  | 提供该产品按照GB/T 29899-2013检测的结果报告 |
|  |  | 室外用 |  |  | —— |  |  |  |  |  |
|  | 甲醛排放量 | 室内用 |  | mg/m3 | ≤0.124 |  | 0.08 | ≤0.05 |  | 提供该产品按照GB 18580-2017检测的结果报告 |
|  |  | 室外用 |  | mg/m3 | —— |  |  |  |  |  |
|  | 耐腐性 | 室内用 |  | / | —— |  |  |  |  | 提供该产品按照GB/T 13942.1-2009检测的结果报告 |
|  |  | 室外用 |  | / | Ⅲ级 |  | Ⅱ级 | Ⅱ级 |  |  |
|  | 耐久性（吸水厚度膨胀率） |  |  | % | ≤5.0% |  |  |  |  | 提供该产品按照LY/T 1984-2011检测的结果报告 |

- 评价方法

5.1 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件（如企业标准

、企业技术规程、施工应用指南、使用说明书等）等相关资料。

5.2 资源属性中原材料中竹材、速生林木材（或沙生灌木）的含量按照附录A.1、A.2的规定进行；重组竹主要原材料的本地化程度（100km内主要原材料使用率）按照附录A.3的规定进行。

5.3 能源属性中单位产品综合能耗按附录A.4的规定进行。

5.4 环境属性中符合国家、当地环境保护相关法律法规的要求，近三年无重大安全和环境污染事故，由生产企业提供证明材料，现场评价。

5.5 品质属性中相关性能指标由生产企业提供近一年的产品质量检验报告。

5.6 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

附 录 A
（规范性附录）

计算方法

A.1 竹材含量

竹材占重组竹原材料总量的质量百分比，按式（A.1）计算：

Pi=MiMc×100%×100%	(A.1)

式中：

Pi——每立方米重组竹中竹材占原材料总量的质量百分比，％；

Mi——每立方米重组竹中竹材使用量，单位为千克每立方米（kg/m3）；

Mc——每立方米重组竹原材料总量，单位为千克每立方米（kg/m3）。

A.2 速生林木材（或沙生灌木）含量

速生林木材（或沙生灌木）占重组木原材料总量的质量百分比，按式（A.2）计算：

Pi=MiMc×100%×100%	(A.2)

式中：

Pi——每立方米重组木中速生林木材（或沙生灌木）占原材料总量的质量百分比，％；

Mi——每立方米重组木中速生林木材（或沙生灌木）使用量，单位为千克每立方米（kg/m3）；

Mc——每立方米重组木原材料总量，单位为千克每立方米（kg/m3）。

A.3 原材料本地化程度

以100km半径内原材料使用率为计算标准，材料选取主要材料计算，本地化程度按式（A.3）计算：	Pj=MjMc×100%	(A.3)

式中：

Pj ——原材料本地化程度，%；

Mj ——评价期使用的100公里半径内主要原材料总量，单位为吨（t）；

Mc ——评价期使用的主要原材料总量，单位为吨（t）。

A.4 单位产品综合能耗

EDN=EZNP	(A.4)

式中：

EDN ——单位产品综合耗能，单位为千克标准煤每立方米（kgce/m³）或千克标准煤每吨（kgce/t）；

EZN —— 评价期内产品耗能总量，单位为千克标准煤（kgce）；

P  ——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为立方米或吨（m³，t）。

附：各种能源折标准煤参考系数见下表A.4.1

表A.4.1 常用能源（耗能工质）折标煤系数表

| 序号 | 能源种类 | 折标煤系数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟煤 | 0.7143 | 千克标煤/千克（kgce/kg） |
| 2 | 燃料油 | 1.4286 | 千克标煤/千克（kgce/kg） |
| 3 | 汽油 | 1.4714 | 千克标煤/千克（kgce/kg） |
| 4 | 柴油 | 1.4571 | 千克标煤/千克（kgce/kg） |
| 5 | 液化石油气 | 1.7143 | 千克标煤/千克（kgce/kg） |
| 6 | 天燃气 | 1.2143 | 千克标煤/立方米（kgce/m3） |
| 7 | 电力 | 0.1229 | 千克标煤/千瓦时（kgce/kWh） |
| 8 | 竹木屑（竹木加工废料） | 0.3333 | 千克标煤/千克（kgce/kg） |
| 9 | 蒸汽（低压） | 0.1286 | 千克标煤/千克（kgce/kg） |
| 注1：每千克标准煤按29 308 kJ(7000 kcal)计算。 注2：原煤可采用实际测算的平均热值再折算为标准煤，也可采用表列数值。 注3：生物质可采用实际测算的平均热值再折算为标准煤。 |  |  |  |

_______________________________