ICS 13.020.10

Z 04

T/CECS XXXX—

绿色建材评价标准  建筑垃圾绿色处理技术

Green building materials assessment– Green Treatment Techniques of Construction Waste

（征求意见稿）

20190516

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前  言	II

1.范围	1

2.规范性引用文件	1

3.术语和定义	1

4.评价要求	2

4.1 基本要求	2

4.2 评价指标要求	3

5.评价方法	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知》（建标协字[2017]014号）的要求制定。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 建筑垃圾绿色处理技术

- 范围

本标准规定了建筑垃圾绿色处理技术绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于以废旧混凝土为主要组分的建筑垃圾的绿色处理技术的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量标准

GB 5085.3 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025  环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB/T 25176 混凝土和砂浆用再生细骨料

GB/T 25177 混凝土用再生粗骨料

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.5

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 3.6

建筑垃圾 construction waste

由房屋建筑和基础设施新建、改建、扩建及大中修工程所产生的废弃水泥混凝土块组成。

- 3.7

再生骨料 recycled aggregate

由建筑垃圾加工而成的粒料，分为再生粗骨料和再生细骨料。

- 3.8

再生粗骨料 recycled coarse aggregate

由建筑垃圾加工而成，粒径大于4.75mm的颗粒。

- 3.9

再生细骨料 recycled fine aggregate

由建筑垃圾加工而成，粒径小于4.75mm的颗粒。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1 建筑垃圾处理企业的污染物排放应符合相关环境保护法律法规、适用的国家或地方污染物排放标准的要求，且近三年无重大环境污染事件和重大安全事故。

- 4.1.2 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3 建筑垃圾处理企业应按照GB/T 19001和GB/T 24001要求分别建立并运行质量管理体系和环境管理体系。

- 4.1.4 建筑垃圾处理企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺及装备。

- 4.1.5 建筑垃圾处理企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 按照GB/T 28001建立并运行职业健康安全管理体系 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交再生粗骨料和再生细骨料的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

建筑垃圾绿色处理技术的评价指标包括工艺属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。建筑垃圾绿色处理技术评价指标要求见表2。

- 表2 建筑垃圾绿色处理技术评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 工艺属性 | 生产规模 |  |  |  |  | 万吨/年 | ≥25 | ≥50 | ≥100 |
|  | 处理效率 |  | 风选效率 |  |  | % | ≥85 | ≥90 | ≥95 |
|  |  |  | 砖砼分选效率 |  |  | % | ≥80 | ≥88 | ≥95 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  | 0~37.5mm |  |  | 吨标煤/万吨 | ≤9.0 | ≤8.5 | ≤8.0 |
|  |  |  | 0~5、5~10、5~20mm |  |  |  | ≤12.0 | ≤11.0 | ≤10.0 |
|  | 200km内主要原材料使用率 |  |  |  |  | % | ≥95 | ≥97 | ≥99 |
| 环境属性 | 粉尘（总悬浮颗粒物，24h平均） |  |  |  |  | μg/m3 | ≤300 | ≤250 | ≤200 |
|  | 噪音 |  |  |  |  | dB | 白天≤55，晚上≤45 |  |  |
|  | 单位产品生产废水排放量 |  |  |  |  | kg/t | 0 |  |  |
| 品质属性 | 再生骨料 | 放射性核素限量 |  |  | IRa | —— | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 |
|  |  |  |  |  | Ir | —— | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 |
|  |  | 可浸出重金属 |  |  | 汞（以总汞计） | mg/L | —— | —— | ≤0.02 |
|  |  |  |  |  | 铅（以总铅计） | mg/L | —— | —— | ≤2.0 |
|  |  |  |  |  | 砷（以总砷计） | mg/L | —— | —— | ≤0.6 |
|  |  |  |  |  | 镉（以总镉计） | mg/L | —— | —— | ≤0.1 |
|  |  |  |  |  | 铬（以总铬计） | mg/L | —— | —— | ≤1.5 |
|  | 再生粗骨料 | 颗粒级配 |  |  |  | 满足表3的颗粒级配要求。 |  |  |  |
|  |  | 微粉含量 |  |  |  | % | ＜3.0 | ＜2.0 | ＜1.0 |
|  |  | 泥块含量 |  |  |  | % | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.5 |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | % | ＜8.0 | ＜5.0 | ＜3.0 |
|  |  | 针片状颗粒 |  |  |  | % | ＜10 |  |  |
|  |  | 有机物 |  |  |  | % | 合格 |  |  |
|  |  | 硫化物和硫酸盐 |  |  |  | % | ＜2.0 |  |  |
|  |  | 氯化物（以氯离子质量计） |  |  |  | % | ＜0.06 |  |  |
|  |  | 杂物 |  |  |  | % | ＜1.0 |  |  |
|  |  | 坚固性（质量损失） |  |  |  | % | ＜15.0 | ＜10.0 | ＜5.0 |
|  |  | 压碎指标 |  |  |  | % | ＜30 | ＜20 | ＜12 |
|  |  | 表观密度 |  |  |  | kg/m3 | ＞2250 | ＞2350 | ＞2450 |
|  |  | 空隙率 |  |  |  | % | ＜53 | ＜50 | ＜47 |
|  |  | 经碱集料反应试验后，由再生粗骨料制备的试件无裂缝、酥裂或胶体外溢等现象，膨胀率应小于0.10%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 再生细骨料 | 颗粒级配 |  |  |  | 满足表4的颗粒级配要求。 |  |  |  |
|  |  | 微粉含量 | MB值＜1.40或合格 |  |  | % | ＜10.0 | ＜7.0 | ＜5.0 |
|  |  |  | MB值≥1.40或不合格 |  |  | % | ＜5.0 | ＜3.0 | ＜1.0 |
|  |  | 泥块含量 |  |  |  | % | ＜3.0 | ＜2.0 | ＜1.0 |
|  |  | 云母含量 |  |  |  | % | ＜2.0 |  |  |
|  |  | 轻物质含量 |  |  |  | % | ＜1.0 |  |  |
|  |  | 有机物含量 |  |  |  | % | 合格 |  |  |
|  |  | 硫化物及硫酸盐含量 |  |  |  | % | ＜2.0 |  |  |
|  |  | 氯化物（以氯离子质量计） |  |  |  | % | ＜0.06 |  |  |
|  |  | 坚固性（质量损失） |  |  |  | % | ＜12.0 | ＜10.0 | ＜8.0 |
|  |  | 压碎指标 |  |  |  | % | ＜30 | ＜25 | ＜20 |
|  |  | 再生胶砂需水量比 |  | 细 |  | - | ＜1.8 | ＜1.5 | ＜1.35 |
|  |  |  |  | 中 |  | - | ＜1.7 | ＜1.55 | ＜1.3 |
|  |  |  |  | 粗 |  | - | ＜1.5 | ＜1.35 | ＜1.2 |
|  |  | 再生胶砂强度比 |  | 细 |  | - | ＞0.80 | ＞0.70 | ＞0.60 |
|  |  |  |  | 中 |  | - | ＞0.90 | ＞0.85 | ＞0.75 |
|  |  |  |  | 粗 |  | - | ＞1.00 | ＞0.95 | ＞0.90 |
|  |  | 表观密度 |  |  |  | kg/m3 | ＞2250 | ＞2350 | ＞2450 |
|  |  | 堆积密度 |  |  |  | kg/m3 | ＞1200 | ＞1300 | ＞1350 |
|  |  | 空隙率 |  |  |  | % | ＜52 | ＜48 | ＜46 |
|  |  | 经碱集料反应试验后，由再生粗骨料制备的试件无裂缝、酥裂或胶体外溢等现象，膨胀率应小于0.10%。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表3 再生粗骨料颗粒级配

| 公称粒径/mm |  | 累计筛余 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方孔筛筛孔边长/mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
| 连续粒级 | 5~16 | 95~100 | 85~100 | 30~60 | 0~10 | 0 |  |  |  |
|  | 5~20 | 95~100 | 90~100 | 40~80 | - | 0~10 | 0 |  |  |
|  | 5~25 | 95~100 | 90~100 | - | 30~70 | - | 0~5 | 0 |  |
|  | 5~31.5 | 95~100 | 90~100 | 70~90 | - | 15~45 | - | 0~5 | 0 |
| 单粒级 | 5~10 | 95~100 | 80~100 | 0~15 | 0 |  |  |  |  |
|  | 10~20 |  | 95~100 | 85~100 |  | 0~15 | 0 |  |  |
|  | 16~31.5 |  | 95~100 |  | 85~100 |  |  | 0~10 | 0 |

- 表4 再生细骨料颗粒级配

| 方孔筛筛孔边长 | 累计筛余/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级配区 | 2级配区 | 3级配区 |
| 9.50mm | 0 | 0 | 0 |
| 4.75mm | 10~0 | 10~0 | 10~0 |
| 2.36mm | 35~5 | 25~0 | 15~0 |
| 1.18mm | 65~35 | 50~10 | 25~0 |
| 600μm | 85~71 | 70~41 | 40~16 |
| 300μm | 95~80 | 92~70 | 85~55 |
| 150μm | 100~85 | 100~80 | 100~75 |

- 评价方法

5.1 建筑垃圾处理企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

5.2 建筑垃圾处理企业单位产品综合能耗和200km内主要原材料使用率应分别按附录A中A.1和A.2的方法计算。建筑垃圾处理企业厂区粉尘（总悬浮颗粒物，24h平均）含量应按GB 3095的规定进行；再生骨料单位产品生产废水排放量应按附录A中A.3的方法计算。再生骨料放射性核素限量应按GB 6566的规定进行；可浸出重金属应按GB 5085.3的规定进行；再生粗骨料的颗粒级配、微粉含量、泥块含量、吸水率、针片状颗粒、有机物、硫化物和硫酸盐、氯化物（以氯离子质量计）、杂物、坚固性（质量损失）、压碎指标、表观密度、空隙率、碱集料反应应按GB/T 25177的规定进行；再生细骨料的颗粒级配、微粉含量、泥块含量、云母含量、轻物质含量、有机物含量、硫化物及硫酸盐含量、氯化物（以氯离子质量计）、坚固性（质量损失）、压碎指标、再生胶砂需水量比、再生胶砂强度比、表观密度、堆积密度、孔隙率、碱集料反应应按GB/T 25176的规定进行。

5.3 采用符合性评价，建筑垃圾处理企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

附录A

（规范性附录）

建筑垃圾绿色处理技术评价指标计算方法

  - A.1单位产品生产能耗

EDN=EZNP                               （A.1）

式中：

EDN ——单位产品生产综合耗能，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

EZN ——评价期内产品耗能总量，不包括产品厂外运输能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

P  ——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为吨（t）。

  - A.2 原材料本地化程度

以200km内原材料使用率为计算标准，材料选取主要材料计算，本地化程度按式（A.2）计算：

Pj=MjMc×100%                          （A.2）

式中：

Pj ——原材料本地化程度，%；

Mj ——评价期使用的200公里内主要原材料总量，单位为吨（t）；

Mc ——评价期使用的主要原材料总量，单位为吨（t）。

  - A.3 单位产品废水排放量

生产过程中废水排放量，计算时按照1年生产为周期计算平均值。每生产1t建筑垃圾再生骨料排放的废水量，按公式（A.3）计算：

Vj=VgP×100%                         （A.3）

式中：

Vj ——每生产1t建筑垃圾再生骨料产品产生的废水量，单位为千克每吨（kg/t）；

Vg ——评价期产品生产废水排放量，单位为千克（kg）；

P  ——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为吨（t）。

_________________________________