中国工程建设标准化协会标准

T/CECS XXX—201X

工程用转炉普碳钢钢渣通用技术要求

（原名：《工程用转炉普碳钢钢渣通用技术要求》）

Technical requirements for engineering application of converter steel slag

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布                                       201X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会

，4

发 布

目    次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类	2

5 要求	2

5.1 沥青用钢渣技术要求	2

5.2 水泥混凝土用钢渣技术要求	3

5.3 回填及路基用钢渣技术要求	4

5.4 喷砂磨料用钢渣技术要求	4

5.5 水泥原料用钢渣技术要求	5

6 试验方法	5

6.1 沥青用钢渣	5

6.2 水泥混凝土用钢渣	6

6.3 回填及路基用钢渣	6

6.4 喷砂磨料用钢渣	6

6.5 水泥原料用钢渣	7

7 检验规则	7

7.1 组批规则	7

7.2 取样	8

7.3 检验	8

7.4 判定规则	8

8 贮存、运输与质量证明书	9

8.1 贮存	9

8.2 运输	9

8.3 质量证明书	9

- 前    言

本标准按中国工程建设标准化协会《关于印发〈2019年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2019〕12号）的要求制定。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国建筑标准设计研究院有限公司、上海宝田新型建材有限公司

本标准参加起草单位：上海公路桥梁（集团）有限公司、上海海螺明珠水泥有限责任公司、南京梅宝新型建材有限公司、宝武环科武汉金属资源有限责任公司、宝武环科鄂州资源有限责任公司

本标准主要起草人：贺鸿珠  康明  曹黎颖  王林  赵玉静  曹亚东  魏建国  高鹏  徐铭  陈章

倪俊  胡兵

工程用转炉普碳钢钢渣通用技术要求

- 范围

本标准规定了转炉普碳钢钢渣的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、贮存、运输与质量证明书等。

本标准适用于沥青、水泥混凝土、回填及路基、喷砂磨料、水泥原料用转炉普碳钢钢渣。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 750 水泥压蒸安定性试验方法

GB/T 1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB 8076 混凝土外加剂

GB/T 12573 水泥取样方法

GB/T 14684 建设用砂

GB/T 14685 建筑用卵石、碎石

GB/T 17849 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用非金属磨料的试验方法

GB/T 24175 钢渣稳定性试验方法

GB/T 24765 耐磨沥青路面用钢渣

GB/T 24766 透水沥青路面用钢渣

GB/T 25824 道路用钢渣

JGJ 52 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

JTG E42 公路工程集料试验规程

JTJ 052 公路工程沥青及沥青混合料试验规程

YB/T 148 钢渣中全铁含量测定方法

YB/T 022 用于水泥中的钢渣

YB/T 801 工程回填用钢渣

YB/T 4188 钢渣中磁性金属铁含量测定方法

YB/T 4228 混凝土多孔砖和路面砖用钢渣

YB/T 4713 喷砂磨料用钢渣

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 转炉普碳钢钢渣  converter steel slag

转炉炼钢过程中排出的由金属原料中的杂质与助溶剂、炉衬形成的以硅酸盐、铁酸盐为主要成分的渣，可分为沥青用钢渣、水泥混凝土用钢渣、回填用钢渣、喷砂磨料用钢渣、水泥原料用钢渣。简称：钢渣。

- 高等级道路  high-grade road

公路中的高速公路和一级公路及城镇道路中的快速路和主干路。

- 其他等级道路  other grade road

除高等级道路外的其他等级道路。

- 钢渣细骨料（集料）  steel slag fine aggregate

粒径小于4.75mm的钢渣颗粒。

- 钢渣粗骨料（集料）  steel slag coarse aggregate

粒径大于4.75mm的钢渣颗粒。

- 分类

钢渣按用途分为沥青用钢渣、混凝土制品用钢渣、回填及路基用钢渣、喷砂磨料用钢渣、水泥原料用钢渣，其中水泥原料用钢渣按碱度分为Ⅰ型和Ⅱ型。钢渣分类和代号见表1。

- 分类和代号

| 名称 | 代号 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 沥青用钢渣 | AS | 道路沥青混合料集料等 |
| 水泥混凝土用钢渣 | CCS | 混凝土多孔砖、混凝土路面砖、商品混凝土集料等 |
| 回填及路基用钢渣 | BRS | 回填、路基、道路基层、道路底基层集料等 |
| 喷砂磨料用钢渣 | SS | 未经使用过的磨料 |
| 水泥原料用钢渣 | CS Ⅰ型 | 钢渣矿渣水泥和水泥活性混合材料原料等 |
|  | CS Ⅱ型 |  |

- 要求

  - 沥青用钢渣技术要求

    - 规格

      - 用于耐磨沥青路面的钢渣粗集料粒度应符合GB/T 24765的规定；用于透水沥青路面的钢渣粗集料粒度应符合GB/T 24766的规定；其他沥青混合料用钢渣粗集料粒度应符合GB/T 25824的规定。

      - 用于耐磨沥青路面和透水沥青路面的钢渣细集料粒度应符合表GB/T 24765的规定。

    - 性能指标

      - 沥青用钢渣粗集料性能指标应符合表2的规定。

- 沥青用钢渣粗集料性能指标

| 项 目 | 性能指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高等级道路 |  |  |  |  |  | 其他等级道路 |
|  | 表面层 |  |  |  |  | 其他层次 |  |
|  | 耐磨路面 |  | 透水路面 |  | 其他路面 |  |  |
| 压碎值/% | ≤26 |  |  |  |  | ≤28 | ≤30 |
| 洛杉矶磨耗损失/% | ≤26 |  |  |  |  | ≤28 | ≤30 |
| 表观相对密度 | ≥2.90 |  |  |  |  | ≥2.90 | ≥2.90 |
| 吸水率/% | ≤3.0 |  |  |  |  | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 坚固性/% | ≤12 |  |  |  |  | ≤12 | - |
| 针片状颗粒含量（混合料）/% 其中粒径大于9.5mm/% 其中粒径小于9.5mm/% | ≤12 ≤12 ≤12 |  |  |  |  | ≤12 ≤12 ≤12 | - - - |
| 小于0.075mm颗粒含量/% | ≤1 | ≤1 |  | - |  | - | - |
| 软弱颗粒含量/% | ≤3 |  |  |  |  | ≤5 | ≤5 |
| 磨光值（PSV） | ≥45 | ≥42 |  | ≥42 |  | ≥42 | ≥42 |
| 与沥青的粘附性/级 | ≥4 |  |  |  |  | ≥4 | ≥4 |
| 浸水膨胀率/% | ≤2.0 |  |  |  |  | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 金属铁含量/% | ≤2.0 |  |  |  |  | ≤2.0 | ≤2.0 |

      - 沥青用钢渣细集料性能指标应符合表3的规定。

- 沥青用钢渣细集料性能指标

| 项目 | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 耐磨路面 | 透水路面 |
| 表观相对密度 | ≥2.90 |  |
| 坚固性（＞0.3mm部分）/% | ≤12 |  |
| 小于0.075mm颗粒含量/% | ≤3 |  |
| 浸水膨胀率/% | ≤2.0 |  |
| 金属铁含量/% | ≤2.0 |  |
| 棱角性（流动时间）/s | ≥40 |  |

  - 水泥混凝土用钢渣技术要求

    - 颗粒级配

水泥混凝土用钢渣细骨料颗粒级配应符合GB/T 14684中对砂的颗粒级配要求。钢渣粗骨料颗粒级配应符合GB/T 14685中对石的颗粒级配要求。

    - 性能指标

水泥混凝土用钢渣的性能指标应符合表4的规定。

- 水泥混凝土用钢渣性能指标

| 项 目 |  | 性能指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 混凝土多孔砖 | 混凝土路面砖 | 商品混凝土 |
| 表观密度/（kg/m3） |  | ≥2900 | ≥2900 | ≥3000 |
| 堆积密度/（kg/m3） |  | - | - | ≥1700 |
| 压碎值/% |  | ≤30 | ≤30 | ≤20 |
| 坚固性/% |  | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| 金属铁含量/% | 细骨料 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 |
|  | 粗骨料 |  |  | ≤2.0 |
| 体积安定性 | （2.0±0.05）MPa压力 | ≤0.80 | - | ≤0.80 |
|  | （1.0±0.05）MPa压力 | - | ≤0.80 | - |

  - 回填及路基用钢渣技术要求

    - 规格

回填及路基用钢渣的规格应符合表5的规定。

- 回填及路基用钢渣规格

| 项目 | 回填 | 路基 | 道路基层 |  | 道路底基层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高等级道路 | 其他等级道路 | 高等级道路 | 其他等级道路 |
| 最大粒径/mm | ≤90 | ≤60 | ≤31.5 | ≤37.5 | ≤37.5 | ≤53 |

    - 性能指标

回填及路基用钢渣性能指标应符合表6的规定。

- 回填及路基用钢渣性能指标

| 项目 | 性能指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 回填 | 路基 | 道路基层 |  | 道路底基层 |  |
|  |  |  | 高等级道路 | 其他等级道路 | 高等级道路 | 其他等级道路 |
| 粉化率测定值的 波动上限/% | ≤5.00 | - | - | - | - | - |
| 浸水膨胀率/% | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 金属铁含量/% | ≤2.0 | - | - | - | - | - |
| 压碎值/% | - | - | ≤30 | ≤35 | ≤30 | ≤40 |

  - 喷砂磨料用钢渣技术要求

    - 规格

喷砂磨料用钢渣颗粒尺寸分布要求应符合YB/T 4713的规定。

    - 性能指标

喷砂磨料用钢渣性能指标应符合表7的规定。

- 喷砂磨料用钢渣性能指标

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 表观密度/（kg/m3） | ≥3.3×103 |
| 莫氏硬度 | ≥6 |
| 含水量/% | ≤0.2 |
| 水浸出液的电导率/（mS/m） | ≤25 |
| 水溶性氧化物/% | ≤0.0025 |

  - 水泥原料用钢渣技术要求

    - 规格

水泥原料用钢渣的最大粒径不应大于20mm。

    - 性能指标

水泥原料用钢渣性能指标应符合表8的规定。

- 水泥原料用钢渣性能指标

| 项 目 |  | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
| 碱度 |  | ≥2.2 | ≥1.8 |
| 含水率/% |  | ≤5.0 |  |
| 安定性 | 沸煮法 | 合格 |  |
|  | 压蒸法 | 合格a |  |
| a 如果钢渣中MgO含量不大于13%时，可不检验压蒸安定性。 |  |  |  |

- 试验方法

  - 沥青用钢渣

    - 筛分方法、压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、坚固性、针片状含量、小于0.075mm颗粒含量、软弱颗粒含量、磨光值、棱角性

按JTG E42的规定进行。

    - 与沥青的粘附性

按JTJ 052的规定进行。

    - 浸水膨胀率

按GB/T 24175的规定进行。

    - 金属含铁量

按YB/T 4188的规定进行。

  - 水泥混凝土用钢渣

    - 颗粒级配

- 细骨料按GB/T 14684的规定进行；粗骨料按GB/T 14685的规定进行。

    - 表观密度、堆积密度、压碎值、坚固性

- 按JGJ 52的规定进行。

    - 金属铁含量

- 按YB/T 4188的规定进行。

    - 体积安定性

- 按YB/T 4228的规定进行。

  - 回填及路基用钢渣

    - 最大粒径

路基、道路基层、道路底基层用钢渣按JTG E42的规定进行；回填用钢渣按YB/T 801的规定进行。

    - 粉化率

按YB/T 801的规定进行。

    - 浸水膨胀率

按GB/T 24175的规定进行。

    - 金属铁含量

按YB/T 4188的规定进行。

    - 压碎值

按JTG E42的规定进行。

  - 喷砂磨料用钢渣

按GB/T 17849的规定进行。

  - 水泥原料用钢渣

    - 碱度

- 钢渣碱度R按下式计算：

R=m1+m2m3+m4

式中：

R ——钢渣碱度；

m1 ——氧化钙（CaO）的质量分数， %；

m2——氧化镁（MgO）的质量分数， %；

m3——二氧化硅（SiO2）的质量分数， %；

m4 ——五氧化二磷（P2O5）的质量分数， %。

氧化钙（CaO）、氧化镁（MgO）、二氧化硅（SiO2）、五氧化二磷（P2O5）的质量分数按YB/T 140的规定进行。

    - 含水率

- 按YB/T 022的规定进行。

    - 安定性

- 压蒸法安定性按GB/T 750的规定进行，沸煮法安定性按GB/T 1346中试饼法的规定进行。试验样品的制备：检验用水泥采用符合GB 8076规定的基准水泥，试验样品为钢渣和基准水泥按质量比3:7混合而成，钢渣比表面积为（350±20）m2/kg；也可采用铝酸三钙（C3A）含量6%~8%，总碱量（Na2O%+0.658K2O%）不大于1%的水泥熟料和二水石膏共同磨制的强度等级不小于42.5MPa的Ⅰ型硅酸盐水泥。

- 检验规则

  - 组批规则

    - 沥青用钢渣、水泥混凝土用钢渣、回填及路基用钢渣、喷砂磨料用钢渣出厂前按同级别进行编号和取样。每一编号为一个取样单位。出厂编号按钢渣生产厂年生产能力规定如下：

- 生产能力60×104t以上，不超过1000t为一编号；

- 生产能力30×104t~60×104t，不超过600t为一编号；

- 生产能力10×104t~30×104t，不超过400t为一编号；

- 生产能力10×104t以下，不超过200t为一编号。

    - 水泥原料用钢渣应为相同厂家、相同处理工艺、每3000t为一批，不足3000t亦为一批。

  - 取样

    - 沥青用钢渣、水泥混凝土用钢渣、回填及路基用钢渣、喷砂磨料用钢渣取样应按GB/T 12573规定随机取样，要有代表性，可连续取样，也可在20个以上不同部位取等量样品。每个样品总质量至少20kg。试样混合均匀后，按四分法缩分取出比试验所需量一倍的试样。每一个编号的钢渣应分为两等分，一份供产品出厂检验用，另一份密封保存三个月，以备复验或仲裁时使用。

    - 水泥原料用钢渣取样不得少于10个点，取样点应按堆放场上下及周边均匀布置，每点取样量不少于2kg。采集的子样汇集后，经均匀混合，按二次“堆锥四分法”缩分成二份，一份用作粒度检验和含水测定，另一份继续缩分至其他检验项目所需量（包括留样），经干燥、研磨后进入检验。

  - 检验

    - 出厂检验

      - 沥青用钢渣出厂检验项目为规格。

      - 水泥混凝土用钢渣出厂检验项目为颗粒级配、体积安定性。

      - 回填及路基用钢渣出厂检验项目为最大粒径。

      - 喷砂磨料用钢渣出厂检验项目为颗粒尺寸分布、表观密度、莫氏硬度、含水率。

      - 水泥原料用钢渣出厂检验项目为粒径和含水率。

    - 型式检验

      - 根据钢渣分类，型式检验项目为本标准第5章要求规定的所有技术要求。

      - 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 钢渣处理工艺发生变化时；

- 停产一个月或更长时间，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 正常生产，每年进行一次检验。

  - 判定规则

检验后，各项性能指标均符合本标准的技术要求，可判定为该产品合格；技术要求中若有一项性能指标不符合本标准要求时，则应从同一批产品中按双倍量取样，对不符合标准要求的项目进行复验。若复验后，仍不符合本标准要求时，则该批产品判为不合格。

- 贮存、运输与质量证明书

  - 贮存

钢渣应按不同厂家、不同规格、不同处理工艺分别堆放、防止混料。

  - 运输

钢渣在运输时，应认真清扫运输设备并采取措施防止杂物混入。

  - 质量证明书

钢渣出厂时，生产厂应提供质量证明书，其内容包括：

- 产品名称、商标；

- 钢渣规格；

- 生产日期、批号、供货数量、生产单位及联系方式；

- 出厂检验结果及执行标准编号；

- 质量证明书编号及发放日期；

- 检验部门及检验人员签章。

___________________________