CECS×××

中 国 工 程 建 设 协 会 标 准

反射隔热金属板

Solar-control architectural metal cladding

for roofs and exterior walls

（征求意见稿）

201×年   北京

中国工程建设标准化协会标准

反射隔热金属板

Solar-control architectural metal cladding

for roofs and exterior walls

CECS×××

主编单位：×××

×××

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：201×年×月×日

××××出版社

201×  北京

前    言

本标准按中国工程建设标准化协会“关于印发《中国工程建设标准化协会2017第二批产品标准试点项目计划》的通知”（建标协字[2017]032 号）的要求制定。

本标准按GB/T1.1-2009给出的规定起草。

本标准由中国工程标准化协会×××提出。

本标准由中国工程标准化协会×××归口。

本标准负责起草单位：×××

本标准参加起草单位：×××

本标准主要起草人：×××

反射隔热金属板

1  范围

本标准规定了反射隔热金属板的术语、定义、分类、标记、材料、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和贮存。

本标准适用于具有反射太阳辐射涂层的金属板。

- 规范性引用文件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1740  漆膜耐湿热测定法

GBT 1766  色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 9780  建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB/T 4956  磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法

GB/T 4957  非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法

GB/T 5698  颜色术语

GB T 12754 彩色涂层钢板及钢带

GB/T 12755  建筑用压型钢板

GB/T 23443  建筑装饰用铝单板

GB/T 16259  建筑材料人工气候加速老化试验方法

GB/T 11186.3　涂膜颜色的测量方法 第三部分　色差计算

JG/T 516  建筑装饰用彩钢板

JG/T 402  热反射金属屋面板

JG/T 375 金属屋面丙烯酸高弹防水涂料

CECS×××  建筑用反射隔热涂料

3  术语和定义

### 下列术语和定义适用于本文件。

3.1

反射隔热金属板  reflective insulation metal sheet

### 表面涂覆反射隔热涂层，用于建筑外围护结构具有反射太阳光辐射的金属板材。

3.2

反射隔热涂层   reflective insulation coating

### 在相同明度下，通过提高表面的近红外反射比，使金属板表面温度显著降低的涂层。

3.3

明度   lightness

物体表面颜色明亮程度的视知觉特性值，以绝对白色和绝对黑色为基准给予分度，颜色的三属性之一。

3.4

太阳光反射比  solar reflectance

在300nm~2500nm可见光和近红外波段反射与同波段入射的太阳辐射通量的比值。

3.5

自然老化  natural exposure

样品长期曝露在室外条件，包括日光、温度、雨水和空气等综合作用后样品产生的各种变化。

4  分类和标记

4.1  分类

4.1.1  按使用区域分为：

- 工业区：代号为IA

- 非工业区：代号为NIA

4.1.2  按基材种类分为：

- 铝合金：代号为AL

- 钢：代号为ST

- 其它金属：OTH

4.1.3  按涂层明度值分为：

a) 低明度反射隔热金属板（L*≤40）：代号为L

b) 中明度反射隔热金属板（40＜L*＜80）：代号为M

c) 高明度反射隔热金属板（L*≥80）：代号为H

4.2  标记

按反射隔热金属板的产品名称（RJB）、使用区域、基材类型、基材厚度和涂层自然老化等级顺序进行标记。

RJB-□-□-□-□

涂层自然老化等级

基材厚度

基材类型

使用区域

示例：厚度0.80mm铝合金基材、使用区域为非工业区、涂层自然老化等级3级的反射隔热金属板，其标记为：

RJB-NIA-AL-0.80-3

5 一般要求

5.1  基材性能

基材的力学性能应符合设计要求。铝合金基材性能应符合GB/T 23443标准要求，钢基材性能GB/T12754标准要求，其它基材性能可由供需双方商定。

5.2  表面处理

反射隔热金属板的基材在涂装前应进行表面预处理，以提高涂层的附着力和涂层质量。

5.3  涂层要求

反射隔热金属板的面漆涂层性能应符合HG/T 4341 、JG/T 235、JG/T 375 标准要求，面漆涂层与标准色板的色差△E值应不大于1.5，如有其它特殊要求时，可由供需双方商定。

5.4  尺寸及偏差

反射隔热金属板的尺寸及偏差应符合JG/T 402 标准要求。如对尺寸、外形、重量及允许偏差有特殊要求时，由供需双方商定。

6  技术要求

6.1 外观质量

反射隔热金属板边部外观应整洁、色泽基本一致，无明显擦伤和毛刺；装饰面涂层不得有明显压痕、印痕和凹凸等现象；目视应无掉漆、污渍等现象。

6.2  涂层性能

6.2.1  涂层厚度

反射隔热金属板的装饰面涂层厚度应符合表4的要求，其它基材涂层厚度由供需双方商定。

表4 涂层厚度

| 分类 |  | 厚度（μm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝合金基材 | 辊涂 | 二涂 | 平均膜厚≥25，最小局部膜厚≥23 |
|  |  | 三涂 | 平均膜厚≥32，最小局部膜厚≥30 |
|  | 喷涂 | 二涂 | 平均膜厚≥32，最小局部膜厚≥25 |
|  |  | 三涂 | 平均膜厚≥40，最小局部膜厚≥34 |
|  |  | 四涂 | 平均膜厚≥60，最小局部膜厚≥55 |
| 钢基材 |  | 平均膜厚≥20，最小局部膜厚≥18 |  |

6.2.2 涂层基本性能

反射隔热金属板装饰面涂层基本性能应符合表5的要求。

表5 涂层基本性能要求

| 项目 | 性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L*≤40 | 40＜L*＜80 | L*≥80 |
| 外观质量 | 色泽一致，无明显色差 |  |  |
| 附着力（拉开法），MPa | ≥3 |  |  |
| 柔韧性 | 直径50mm，无裂纹 |  |  |
| 耐洗刷性，次 | ≥2000 |  |  |
| 耐水性（48h） | 涂层应无起层、脱落、开裂现象 |  |  |
| 耐酸性（168h） | 涂层应无起层、脱落、开裂现象 |  |  |
| 耐碱性（168h） | 涂层应无起层、脱落、开裂现象 |  |  |
| 耐曝热性（168h） | 涂层应无起层、脱落、开裂现象 |  |  |
| 耐湿热性（504h） | 涂层应无起层、脱落、开裂现象 |  |  |
| 耐冻融循环性（15次） | 涂层应无起层、脱落、开裂现象 |  |  |
| 耐盐雾性（720h） | 划线处单向扩蚀≤2.0mm，未划线处涂膜无起泡、生锈、开裂、剥落等现象 |  |  |
| 耐人工加速老化性（800h） | 涂膜应无起泡、剥落、开裂、生锈、粉化现象，变色不大于2级 |  |  |
| 初始太阳光反射比 | ≥0.30 | ≥0.50 | ≥0.60 |
| 初始近红外反射比 | ≥0.40 | ≥L*/100 | ≥0.80 |
| 半球发射率 | ≥0.85 |  |  |

6.2.3 涂层自然老化性能

反射隔热金属板涂层自然老化性能按太阳光反射比进行分级，应符合表6的要求。

表6 涂层自然老化后太阳光反射比分级

| 等级 | 一年 | 三年 |
| --- | --- | --- |
| 1级 | 0.40 | 0.30 |
| 2级 | 0.50 | 0.40 |
| 3级 | 0.60 | 0.50 |
| 4级 | 0.70 | 0.60 |
| 5级 | 0.75 | 0.70 |
| 6级 | 0.80 | 0.75 |
| 7级 | 0.85 | 0.80 |

6.2.4 涂层其它性能

反射隔热金属板涂层涂层其它性能应符合表7的要求。

表7 涂层其它性能要求

| 基材类型 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 铝合金基材 | 光泽度偏差、铅笔硬度、耐化学腐蚀性、耐磨性、耐冲击 | 符合GB／T 23443-2009 |
| 钢基材 | 光泽度、涂硬度、T弯、反向冲击 | 符合GB／T 23443-2019 |

7  试验方法

7.1 试验环境

试验前，试样应在温度为（23±2）℃，相对湿度（50±10）%的标准环境下放置24h。除特殊规定外，试验也应在该条件下进行。

7.2 试样制备

试样的制取位置应在距产品边部大于50mm的区域内，试样的尺寸和数量见表7。

表7 试样尺寸和数量

| 试验项目 | 试样尺寸/mm | 试样数量/块 |
| --- | --- | --- |
| 外观质量 | 整张板 | 3 |
| 尺寸偏差 |  |  |
| 涂层厚度 |  |  |
| 附着力（拉开法） | 50×75 | 3 |
| 耐沾污性 | 75×150 | 3 |
| 耐水性 | 75×150 | 3 |
| 耐酸性 | 75×150 | 3 |
| 耐碱性 | 75×150 | 3 |
| 耐曝热性 | 75×150 | 3 |
| 耐湿热性 | 75×150 | 3 |
| 耐冻融循环性 | 75×150 | 3 |
| 耐盐雾性 | 100×150 | 4 |
| 耐人工气候老化性 | 100×150 | 4 |
| 太阳光反射比 | 80×100 | 3 |
| 近红外反射比 | 80×100 | 3 |
| 半球发射率 | 80×100 | 3 |
| 自然老化后太阳光反射比 | 80×100 | 6 |

7.3 基材性能

根据基材不同，按GB/T23443或GB/T12754的规定进行。

7.4尺寸偏差

按JG/T 402的规定进行。

7.5 外观质量

按GB /T 9761的规定，在非阳光直射的自然光条件下进行试验。将板并排侧立拼成一面且面积不小于1m2，距拼成的板面中心3m处垂直目测，试验中应保持试样生产方向的一致性。

7.6 涂层性能

7.6.1 涂层厚度

按GB/T4956或GB/4957的规定进行测量，每件试样上至少测量四角和中心五个位置的局部涂层厚度。

7.6.2 附着力（拉开法）

按HG/T 4341中的规定进行。

7.6.3 耐沾污性

按GB/T 9780中的规定进行。

7.6.4 耐水性

按GB/T 1733中的规定进行。

7.6.5 耐酸性

将试件长度方向的2/3放置于5%的硫酸溶液中至规定时间后取出放置于自然空气中干燥，要求3个试件中至少2个合格。

7.6.6 耐碱性

将试件长度方向的2/3放置于5%的氢氧化钙饱和溶液中至规定时间，取出后观察，要求3个试件中至少2个合格。

7.6.7 耐曝热性

将试件放置在(60±2)℃的环境中保持至规定时间，取出后观察，要求3个试件中至少2个合格。

7.6.8 耐湿热性

将试件放置在湿度为 (90±5)%，温度(60±2)℃的试验箱中至规定时间后，取出后观察，要求3个试件中至少2个合格。

7.6.9 耐冻融循环性

将试件置于(23±2)℃的水中18 h ，然后将试件放人(- 20±2)℃ 低温箱中，自箱内温度达到-18℃时起冷冻3 h，再将试件从低温箱中取出，立即放人(50±2)℃的恒温箱中，恒温 3 h。取出试件重复上述操作共 15个循环后观察，要求 3个试件中至少2 个合格。

7.6.10 耐盐雾性

按GB/T 1771的规定进行。

7.6.11 耐人工气候老化性

按GB/T 1865-2009中方法1中循环A的规定进行。结果评定按GB/T 1766-2008的规定进行。

7.6.12 太阳光反射比

按CECS×××《建筑用反射隔热涂料》的规定进行。

7.6.13 半球发射率

按CECS×××《建筑用反射隔热涂料》的规定进行。

7.6.14 自然老化后太阳光反射比

按CECS×××《建筑反射隔热涂料自然老化试验方法》的规定进行。

8  检验规则

8.1  检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

8.2  检验项目

产品出厂检验和型式检验项目见表8。

表8 出厂检验和型式检验项目

| 项目 | 条文号 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸偏差 | 5.2 | √ | √ |
| 外观质量 | 6.1 | √ | √ |
| 涂层厚度 | 6.2.1 | √ | √ |
| 附着力（拉开法） | 6.2.2 | √ | √ |
| 耐沾污性 | 6.2.2 | — | √ |
| 耐水性 | 6.2.2 | √ | √ |
| 耐酸性 | 6.2.2 | √ | √ |
| 耐碱性 | 6.2.2 | √ | √ |
| 耐曝热性 | 6.2.2 | — | √ |
| 耐湿热性 | 6.2.2 | — | √ |
| 耐冻融循环性 | 6.2.2 | — | √ |
| 耐盐雾性 | 6.2.2 | — | √ |
| 耐人工气候老化性 | 6.2.2 | — | √ |
| 太阳光反射比 | 6.2.2 | — | √ |
| 半球发射率 | 6.2.2 | — | √ |
| 自然老化后太阳光反射比 | 6.2.3 | — | √ |

8.3   型式检验要求

在下列情况之一时，应进行型式检验：

a)  新产品或产品转产生产的试制定型鉴定；

b)  正式生产后，如原材料来源或工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)  正常生产时，3年进行1次型式检验；

d)  停产1年后，恢复生产时；

e)  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f)  国家质量技术监督机构提出型式检验要求时。

8.4   组批与抽样规则

8.4.1  组批

出厂检验一个以连续生产的统一规格品种，同一颜色的产品为一批。

型式检验样本以出厂检验合格的同一品种、同一规格、同一颜色的产品，辊涂产品按6000m2为一批，喷涂产品按3000m2为一批，不足时按一批计算。

8.4.2  抽样

8.4.2.1  出厂检验

外观质量的检验可以在生产线上连续进行，尺寸偏差应逐件检测。其余按各项目的检验从同一检验批中随机抽取且不少于2m2的产品并按各项目要求的尺寸和数量随机裁取。

8.4.2.2  型式检验

从同一检验批中随机抽取不少于2m2的样品进行外观质量、尺寸偏差、涂层厚度和光泽度偏差的检验，其余按各项目要求的尺寸和数量随机裁取。

8.5 判定规则

检验结果全部符合标准的指标要求时，判定该批产品为合格品。如有不合格项，可再从该批产品中抽取双倍样品对所有项目进行复查，复查结果全部达到标准要求时判定该批产品合格，否则判定该批产品为不合格。

9  标志、包装、运输、贮存及质量说明书

9.1 标志

每个包装单元产品，其包装标志应符合GB/T191和GB/T5388的规定，应有如下标志：

- 公司名称；

- 产品标记；

- 颜色；

- 商标；

- 生产日期；

- 质量检验合格标志。

9.2 包装

产品应单独包装，装饰面宜覆有保护膜。包装应有足够的强度，以保证运输、搬运和堆垛过程中不会损坏。包装内应有产品合格证及发货清单。

9.3 运输

运输和搬运时应轻拿轻放，严禁摔扔，防止产品和涂层损伤。

9.4 贮存

产品应贮存在干燥通风处，避免高温及日晒雨淋。应按品种、规格、颜色分别堆放，并防止表面损伤。

9.5 质量说明书

质量说明书应包含基材种类、涂层类别、暴晒场地条件及自然老化后太阳光反射比的结果值。