T/CECS ×××-201×

中国工程建设标准化协会标准

既有建筑瓷砖饰面质量评估与改造技术规程

Technical specification for quality evaluation and retrofit of existing buildings tile finishes

（征求意见稿）

中国工程建设标准化协会标准

既有建筑瓷砖饰面质量评估与改造技术规程

Technical specification for quality evaluation and retrofit of existing buildings tile finishes

T/CECS *** -20XX

主编单位：常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

中国建筑科学研究院有限公司

批准单位：中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会

施行日期：2  0  1  X  年  X  月  X  日

XXXX出版社

20XX　北　 京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划的通知》（建标协字[2017]031号）的要求,规程编制组经广泛调查研究，结合工程实践，认真总结经验，并在充分征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分8章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、质量评估、材料、设计、施工、验收。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由常州市建筑科学研究院集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：江苏省常州市钟楼区木梳路10号；邮政编码：213000），以供今后修订时参考。

主 编 单 位：

参 编 单 位：

主要起草人：

主要审查人：

目录

1 总  则	1

2 术  语	2

3 基本规定	3

4 质量评估	4

4.1 一般规定	4

4.2 资料收集和现场查勘	4

4.3 现场检查与现场检测	4

4.4 分析评估	5

5 材  料	7

6 设计	11

6.1 一般规定	11

6.2 质量缺陷局部修复改造	11

6.3 质量缺陷整体修复改造	11

6.4 饰面翻新改造	12

7 施  工	13

7.1 一般规定	13

7.2 安全施工防护	13

7.3 质量缺陷局部修复改造	14

7.4 质量缺陷整体修复改造	14

7.5 饰面翻新改造	15

8 验  收	16

8.1 一般规定	16

8.2 主控项目	17

8.3 一般项目	17

本标准用词说明	18

引用标准名录	19

附录A建筑物外墙质量缺陷检测方法	20

Contents

1 General provisions·············································································1

2 Terms····························································································2

3 Basic requirements·············································································3

4 Quality and evaluation······································································4

4.1 General requirements······································································· 4

4.2 Data collection and on-site survey························································ 4

4.3 On-site inspection and testing······························································4

4.4 Analysis and evaluation···································································· 5

5 Materials························································································ 7

6 Design··························································································11

6.1 General requirements····································································· 11

6.2 Partial repair of quality defects·························································· 11

6.3 Overall repair of quality defects························································· 11

6.4 Renovation of finishing layer·································· ························· 12

7 Construction···················································································13

7.1 General requirements····································································· 13

7.2 Safety construction protection··························································· 13

7.3 Partial repair and transformation of quality defects·································· 14

7.4 Overall repair and transformation of quality defects································· 14

7.5 Renovation of finishing layer···························································· 15

8 Acceptance···················································································· 16

8.1 General requirements····································································· 16

8.2 Main control project······································································ 17

8.3 General project············································································· 17

Explanation of Wording in This Specification··············································18

List of Quoted Standards······································································19

Addition: Explanation of Provisions························································ 20

# 1 总  则

1.0.1 为规范既有建筑瓷砖饰面外墙工程的质量评估与改造，有效治理既有建筑瓷砖饰面外墙质量缺陷或损伤，提升既有建筑外墙的安全性、装饰性等，制定本规程。

条文说明：为了治理瓷砖饰面建筑外墙的渗漏、空鼓、脱落等质量缺陷，以及提升瓷砖饰面外墙节能效果或改善建筑外墙外立面的装饰效果，同时规范瓷砖饰面既有建筑外墙改造工程的质量评估、改造等行为，而制定本规程。

1.0.2 本规程适用于既有建筑瓷砖饰面外墙工程的质量评估、改造、施工及验收。

1.0.3 既有建筑瓷砖饰面外墙工程改造除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术  语

2.0.1 既有建筑瓷砖饰面质量评估与改造 quality evaluation and retrofit of existing buildings tile finishes

为整治既有建筑瓷砖饰面外墙工程的质量缺陷，提升既有建筑瓷砖饰面外墙工程安全性、防水性和装饰性，对既有建筑瓷砖饰面外墙工程进行的质量评估和改造等活动。

2.0.2 缺陷 defects

既有建筑瓷砖饰面系统中出现的质量问题，包括空鼓、脱落、渗漏、开裂等。

2.0.3 界面增强材料 interface strengthening material

提高被处理表面表层强度或界面粘结强度的处理材料。

2.0.4 注浆材料 grouting material

在瓷砖与瓷砖胶粘剂界面空隙内起填充和固结作用，以改善瓷砖与基层粘结性能的材料。

2.0.5 瓷砖翻新腻子 tile renovation skin plaster

以水泥、填料、聚合物、助剂等配制，实现瓷砖表面找平或提高瓷砖表面界面粘结强度的材料。

2.0.6 聚合物修补砂浆 polymer modified repair mortars

以无机胶凝材料、粗骨料、聚合物、助剂等配制，实现修补、找平功能的材料。

2.0.7 聚合物水泥基防水装饰一体化涂料 polymer modified cementitious coating for waterproofing and decorative

以水泥、细骨料为主要组分，聚合物、颜料和添加剂等为改性材料按适当配比混合制成的，具有防水和装饰效果的涂料。

2.0.8 置换法 replacement method

既有建筑瓷砖饰面工程改造中，对瓷砖饰面系统中空鼓、脱落等缺陷部位的构造层剔除，重置瓷砖饰面系统的修复方法。

2.0.9 注浆法 grouting method

既有建筑瓷砖饰面工程改造中，向瓷砖与瓷砖胶粘剂界面空隙注入浆料提高粘结强度的修复方法。

2.0.10 表层加固法 surface reinforcement method

既有建筑瓷砖饰面工程改造中，对粘结强度不足、局部空鼓等缺陷部位，在瓷砖饰面表层增设一层增强层并结合锚固方式加固的修复方法。

# 3 基本规定

3.0.1 既有建筑瓷砖饰面外墙改造应结合当地的地理气候条件，做到安全可靠、经济合理、美观适用。

3.0.2 既有建筑瓷砖饰面外墙改造应符合下列规定：

1 改造前应进行质量评估；

2 应制定合理可行的改造方案、专项施工方案；

3 应组织验收，验收人员应由业主方、设计单位、施工单位及建设行政主管部门指派的人员组成。

条文说明：验收人员规定参照《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》JGJ129。

3.0.3 既有建筑瓷砖饰面外墙改造应制定和实行严格的施工防火安全管理制度。

3.0.4 既有建筑瓷砖饰面外墙改造所用材料、技术除应满足本技术规程要求外，尚应符合国家现行有关标准的规定，优先选择安全、对居民干扰小、工期短、施工便捷、环境友好的材料、工艺、机具。

条文说明：既有建筑瓷砖饰面外墙改造不得采用国家明令禁止或淘汰的设备、产品和技术。

# 4 质量评估

## 4.1 一般规定

4.1.1 既有建筑瓷砖饰面外墙工程质量鉴定评估应由具备检测、检查资质的第三方机构进行。

4.1.2 既有建筑瓷砖饰面外墙工程质量评估应符合下列规定：

1 既有建筑瓷砖饰面外墙工程质量评估时，应对项目建设基本情况、建筑瓷砖饰面外墙工程质量情况等进行资料收集和现场查勘，并在此基础上制定现场检查与现场检测的技术方案；

2 检验机构依据技术方案，进行现场检查与现场检测，对检验、检测结果进行评估分析，并编制质量评估报告。

## 4.2 资料收集和现场查勘

4.2.1 资料收集宜包括下列主要内容：

1 项目概况，包括项目名称、规模、建设时间、结构形式、外墙构造等；

2 建筑原设计文件，包括设计变更资料；

3 材料的型式检验报告，现场实体检验报告，隐蔽工程记录及施工方案、施工时间、施工期间环境条件、施工质量验收报告等施工技术资料；

4 材料的生产厂家或供应商信息、施工单位、监理单位信息；

5 既有建筑外墙历年修缮资料。

4.2.2 现场查勘宜包括下列主要内容：

1 建筑物方位、朝向、日照、周边环境遮挡或反射等情况；

2 外墙裂纹、空鼓、脱落、渗水等情况；

3 建筑外墙面受到冻害、析盐、侵蚀损坏及结露情况。

## 4.3 现场检查与现场检测

4.3.1 现场检查与现场检测的技术方案宜包括下列主要内容：

1 项目概况；

2 编制依据；

3 现场检测的内容；

4 现场检测的方法、设备；

5 现场检测进度安排，安全保护措施等。

4.3.2 既有建筑瓷砖饰面外墙工程质量缺陷检测应按本规程附录A进行。

4.3.3 瓷砖饰面层与基层拉伸粘结强度检测，应按《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110规定方法进行。

## 4.4 分析评估

4.4.1既有建筑瓷砖饰面外墙工程质量评估报告应根据现场查勘、现场检查和现场检测的结果进行编制，并应包括下列主要内容：

1 委托单位和检验时间；

2 检验目的、范围、主要内容、依据；

3 建筑瓷砖饰面工程的设计、施工、使用等基本情况；

4 现场检查和现场检测的主要部位、过程、方法、数据资料；

5 瓷砖饰面层、粘结层、基层质量现状及潜在缺陷等分析评估；

6 评估结论；

7 必要时可附改造建议。

条文说明：基层质量现状评估分析时，基层墙体找平层应按现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010和《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126进行诊断分析；外墙外保温工程现场检测结果的安全性评估应符合现行国家标准《外墙外保温系统材料安全性评价方法》GB/T 31435的有关规定，且检测报告中应注明抽样部位、检测结果和破坏状态。

4.4.2 瓷砖饰面层检验结果应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110和《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126进行诊断分析。

条文说明：考虑到瓷砖性能对瓷砖饰面系统安全性有重大影响，瓷砖性能应按《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2015中3.1进行检验评估。

4.4.3 红外热成像检测按照《红外热像法检测 建设工程现场通用技术要求》GB/T 29183-2012和《红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程》JGJ/T 277-2012进行外墙检测。

4.4.4 瓷砖饰面层依据红外热成像检测及瓷砖饰面层检测结果对缺陷进行定性的判定，根据缺陷对象特点、病害发生后产生的后果，评估危害程度，如表4.4.4所示划定危害等级，在结合其他检测手段的基础上可以对瓷砖饰面的缺陷进一步的定性或定量判定。

表4.4.4 既有建筑瓷砖饰面系统危害等级评定

| - 缺陷类型 | - 评定等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 无明显缺陷 | - 一般缺陷 | - 严重缺陷 |
| - 粘结 | - 无明显缺陷，具有正常的使用功能 | - 缺陷尺寸小于该单个饰面单元面积的5%，或缺陷面积小于单面墙体面积的10%，尚不显著影响使用功能。 | - 缺陷尺寸大小达到该单个饰面单元面积的5%以上，或缺陷面积占单面墙体面积的10%以上，显著影响使用功能，具有较大的安全隐患 |
| - 渗漏 | - 无明显缺陷，具有正常的使用功能 | - 潮湿但无渗漏 | - 有渗漏情况 |
| - 粘结薄弱 | - 粘结强度≥0.6MPa | - 0.3MPa≤粘结强度≤0.6MPa； | - 粘结强度≤0.3MPa |

注：严寒和寒冷地区、夏热冬冷地区外墙存在粘结薄弱和渗漏共存的缺陷时考虑冻融循环宜将缺陷类型判定为严重缺陷。

条文说明：瓷砖饰面系统在投入使用后会伴随材料性能劣化导致力学性能降低，故既有建筑外墙瓷砖粘结若当下仍能满足《施工质量验收规范》指标体系则视为无缺陷或无明显缺陷。

考虑外墙粘结力下降的实际情况，结合JGJ110粘结强度检验判定的指标要求，取下限0.3MPa为判断下限。

当强度低于0.3MPa时瓷砖饰面粘结力降低大于50%可以视为严重缺陷。

# 5 材  料

5.0.1 既有建筑瓷砖饰面外墙工程改造所采用的材料应符合国家、行业或地方现行有关标准的规定。

5.0.2 界面增强材料性能应符合表5.0.2的规定。

表5.0.2 界面增强材料的性能指标

| 项 目 |  |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（MPa） | 未处理 | 7d | ≥0.4 | 现行行业标准《混凝土界面处理剂》JC/T 907 |
|  |  | 14d | ≥0.6 |  |
|  | 浸水处理 |  | ≥0.5 |  |

5.0.3 瓷砖翻新腻子性能应符合表5.0.3的规定。

表5.0.3 瓷砖翻新腻子的性能指标

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工性 |  | 刮涂无障碍 | 现行国家标准《外墙柔性腻子》 GB/T 23455 |
| 干燥时间（表干）/h |  | ≤4 |  |
| 初期干燥抗裂性/6h |  | 无裂纹 |  |
| 与陶瓷砖的拉伸粘结强度（MPa） | 标准状态 | ≥0.5 |  |
|  | 浸水处理 | ≥0.2 |  |
|  | 冻融循环处理 | ≥0.2 |  |
| 柔韧性 | 标准状态 | 直径50mm，无裂纹 |  |
|  | 冷热循环5次 | 直径100mm，无裂纹 |  |

5.0.4 聚合物修补砂浆性能应符合表5.0.4的规定。

聚合物修补砂浆应分为Ⅰ型、Ⅱ型。Ⅰ型用于瓷砖饰面层加固改造、Ⅱ型用于基层缺陷修复。

表5.0.4 聚合物修补砂浆的性能指标

| 项 目 |  | 指 标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |  |
| 抗压强度（MPa） |  | ≥10.0 | ≥15.0 | 现行行业标准《聚合物水泥防水砂浆》 JC/T 984 |
| 拉伸粘结强度（MPa） | 原强度 | ≥1.0 | ≥1.0 |  |
|  | 耐水 | ≥0.6 | ≥0.6 |  |
| 抗渗压力（MPa） |  | ≥0.6 | — |  |
| 压折比 |  | ≤3 | — | 现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》 GB/T 29906 |

5.0.5 瓷砖胶粘剂性能应符合JC/T 547中“C2-增强型水泥基胶粘剂”所要求的基本性能。

5.0.6 注浆材料性能应符合表5.0.6的规定。

表5.0.6 注浆材料的性能指标

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 与水泥砂浆拉伸粘结强度 （MPa） | 原强度 | ≥1.0 | 现行行业标准《陶瓷砖较粘剂》JC/T 547 |
|  | 耐水 | ≥0.80 |  |
| 与陶瓷砖拉伸粘结强度 （MPa） | 原强度 | ≥ 1.0 |  |
|  | 耐水 | ≥1.0 |  |

5.0.7 饰面砖应带有燕尾槽，其性能除应分别符合GB/T 4100、JC/T 457、GB/T 7697标准要求外，还应同时满足表5.0.7的规定。

表5.0.7 饰面砖的性能指标

| 项目 |  |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 6m以下墙面 | 表面面积（cm2） | ≤410 | 现行国家标准《陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验》 GB/T 3810.2 |
|  |  | 厚度（cm） | ≤1.0 |  |
|  | 6m以上墙面 | 表面面积（cm2） | ≤190 |  |
|  |  | 厚度（cm） | ≤0.75 |  |
| 单位面积质量，（kg/m2） |  |  | ≤20 |  |

5.0.8 面砖勾缝料的性能应符合表5.2.8的规定。

表5.0.8 面砖勾缝料的性能指标

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗折强度（MPa） | 标准试验条件下 | ≥2.50 | 现行行业标准《陶瓷砖填缝剂》JC/T 1004 |
|  | 冻融循环后 |  |  |
| 抗压强度（MPa） | 标准试验条件下 | ≥15.0 |  |
|  | 冻融循环后 |  |  |
| 吸水量（g） | 30min | ≤5.0 |  |
|  | 240min | ≤10.0 |  |

5.0.9 涂料饰面用腻子的性能应满足现行行业标准《建筑外墙用腻子》JG/T 157中有关建筑外墙用弹性腻子的要求。

5.0.10 聚合物水泥基防水装饰一体化涂料的性能应符合表5.0.10的规定。

表5.0.10  聚合物水泥基防水装饰一体化涂料的性能指标

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工性 |  | 施涂无障碍 | 现行行业标准《建筑内外墙用底漆》 JG/T 210 |
| 抗泛碱性 |  | 72h无异常 |  |
| 抗盐析性 |  | 144h无异常 |  |
| 耐沾污性（白色和浅色），% |  | ≤15 | 现行国家标准《合成树脂乳液外墙涂料》 GB/T 9755 |
| 涂层耐温变形（3次循环） |  | 无异常 |  |
| 不透水性（0.3MPa，30min） |  | 不透水 | 现行国家标准《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 16777 |
| 与陶瓷砖的拉伸粘结强度（MPa） | 标准状态 | ≥0.5 | 现行国家标准《外墙柔性腻子》 GB/T 23455 |
|  | 浸水处理 | ≥0.2 |  |
|  | 冻融循环处理 | ≥0.2 |  |

5.0.11 锚栓应符合下列规定：

1 金属螺钉应采用不锈钢材料或经表面防腐处理的金属制成，当采用电镀锌处理时，应符合现行国家标准《紧固件 电镀层》GB/T 5267.1的有关规定；

2 塑料钉和带圆盘（直径不小于 50mm）的塑料膨胀管应采用聚氨酯、聚乙烯或聚丙烯材料制成，且不得使用回收的再生材料；

3 锚栓的有效锚固深度不应小于25mm，圆盘锚栓的圆盘公称直径不应小于60mm，膨胀套管的公称直径不应小于8mm；

4 锚栓的性能应符合表5.0.10的规定。

表5.0.11 锚栓的性能指标

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单个锚栓抗拉承载力标准值 （kN） | 普通混凝土基墙 | ≥0.60 | 现行行业标准《外墙保温用锚栓》 JG/T 366 |
|  | 实心砌体基墙 | ≥0.50 |  |
|  | 多孔砖砌体基墙 | ≥0.40 |  |
|  | 空心砌块或蒸压加气混凝土基墙 | ≥0.30 |  |
| 单个锚栓圆盘强度标准值（kN） |  | ≥0.50 |  |

5.0.12 耐碱玻纤网布的性能应符合表5.0.12的规定。

表5.0.12 耐碱玻纤网布的性能指标

| 项 目 | 指 标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |  |
| 单位面积质量（g/m2） | ≥160 | ≥80 | 现行国家标准《增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定》 GB/T 9914.3 |
| 耐碱断裂强力（经、纬向）（N/50mm） | ≥1000 | ≥700 | 现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》 GB/T 29906 |
| 耐碱断裂强力保留率（经、纬向）（%） | ≥75 | ≥50 |  |
| 断裂伸长率（经、纬向）（%） | ≤5.0 | ≤5.0 | 现行国家标准《增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强》 GB/T 7689.5 |

# 6 设计

## 6.1 一般规定

6.1.1 既有建筑瓷砖饰面外墙工程改造应根据既有质量评估报告、工程要求、区域气候条件等因素进行设计，分为质量缺陷局部修复改造、质量缺陷整体修复改造和饰面翻新改造。

6.1.2 既有建筑瓷砖饰面外墙工程改造后建筑外墙安全性能和使用年限等不低于原设计标准要求。

6.1.3既有建筑瓷砖饰面外墙工程改造前，应对原建筑基层情况进行检测，当基层找平砂浆层性能不满足要求时，应按《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220进行修复；当外墙外保温系统安全性不能满足要求时，应按照《既有建筑外墙外保温改造技术规程》T/CECS 574进行修复。

## 6.2 质量缺陷局部修复改造

6.2.1 当检测判定为一般缺陷且粘结强度不低于0.45MPa时宜采用质量缺陷局部修复改造。

6.2.2既有建筑瓷砖饰面外墙工程出现松动、空鼓、剥落时，应铲除缺陷部位并予以修复或采用注浆法进行加固修复。

6.2.3 当既有建筑瓷砖饰面外墙改造工程外墙渗水时，应先确定渗水区域，再进行扩展，并将扩展后的区域清除至基层，在渗水部位干燥后，对基层进行清理、防水、界面处理，再进行局部修复改造。

6.2.4 既有建筑瓷砖饰面外墙工程局部修复改造时，宜采用与原系统相同的构造形式，修复部位的瓷砖颜色、纹理宜与未修复部位一致。

## 6.3 质量缺陷整体修复改造

6.3.1 当检测评定等级判定为一般缺陷且粘结强度小于0.45MPa宜采用表层加固法进行整体修复改造。

6.3.2 当检测评定等级判定为严重缺陷时宜采用置换法整体修复改造。

6.3.3 既有建筑瓷砖饰面外墙改造工程基层存在开裂、渗漏等缺陷时，应先对基层进行修复，再对瓷砖饰面进行整体修复改造。

6.3.4 既有建筑瓷砖饰面外墙工程整体修复改造时宜采用浅色弹性涂料饰面。

条文说明：既有建筑瓷砖饰面外墙工程整体修复改造时如采用瓷砖饰面，应由委托方组织修复行业相关专家进行论证并出具意见，该意见应附在改造设计方案中。

## 6.4 饰面翻新改造

6.4.1 既有建筑瓷砖饰面外墙工程饰面翻新改造应先对基层安全性进行检测评估，如存在缺陷部位，应对缺陷部位进行修复后再进行饰面翻新改造。

6.4.2 既有建筑瓷砖饰面外墙工程饰面翻新改造基于外墙荷载安全考虑，改造时不应再采用瓷砖饰面，宜选取浅色弹性涂料或聚合物水泥基防水装饰一体化涂料。

# 7 施  工

# 7.1 一般规定

7.1.1 既有建筑瓷砖饰面外墙工程改造前，应根据质量评估报告及改造设计方案，制定改造施工方案，应包括下列主要内容。

1 项目概况；

2 编制依据；

3 施工前准备；

4 施工工艺及技术措施；

5 安全、文明施工保证措施；

6 应急预案；

7 施工进度计划；

8 施工公告。

7.1.2 既有建筑瓷砖饰面外墙工程改造施工人员应经过岗前培训，合格后方可上岗作业。

7.1.3 既有建筑瓷砖饰面外墙工程改造期间及完工24h内，基层及环境空气温度不应低于5℃；夏季应避免阳光暴晒；在5级及以上大风天气和雨雪天不得施工。

7.1.4 既有建筑瓷砖饰面外墙工程改造不应对既有建筑外墙造成附加损害，并应采取防污保护措施。

# 7.2 安全施工防护

7.2.1既有建筑瓷砖饰面外墙工程改造应制定施工防火专项方案，施工过程应符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的规定。

7.2.2 既有建筑瓷砖饰面外墙工程改造前，应对改造区域内的外墙悬挂物进行安全检查，当悬挂物强度不足或与墙体连接不牢固时，应采取加固措施或拆除、更换。

7.2.3 既有建筑瓷砖饰面外墙工程改造的施工安全应符合下列规定：

1 施工期间，应采取安全防护措施和编制应急预案；

2 施工现场作业区和危险区，应设置安全警示标志；

3 当改造外立面紧邻人行道或车行道时，应在该道路上方搭建安全天棚，并应设置警示和引导标志；

4 当实施拆除作业或建材、设备、工具的传运和堆放时，不得高空抛掷和重摔重放，并应采取防止剔凿物及粉尘散落的措施；

5 吊篮等应经检测合格后方可使用；

6 脚手架的搭设和连接应牢固，且安全检验应合格。

7.2.4 既有建筑瓷砖饰面外墙工程改造的施工管理应符合现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ 59的相关规定，并应符合下列规定：

1 应设置专区堆放材料，且对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施；

2 应使用低噪声、低振动、低能耗的机具设备；

3 应建立文明施工制度，及时分拣、回收废弃物并清运现场垃圾。

# 7.3 质量缺陷局部修复改造

7.3.1 当建筑瓷砖饰面外墙有积水时，应先将积水排出后方可进行下一步施工。

7.3.2 对需清理至基层墙体的改造工程，基层墙体应符合下列规定：

1 应无风化、松动、开裂、脱落等现象；

2 应无积灰、泥土、油污、霉斑等附着物；

3 应无结构性和非结构性裂缝；

4 清理后基层表面应进行界面处理，再进行后续施工。

7.3.3 置换法局部修复改造施工应符合下列规定：

1 标记出空鼓、酥松等局部缺陷；

2 先切除或铲除原缺陷部位，切除或铲除区域应扩大50mm～100mm；

3 清理基层，涂刷界面增强材料；

4 粘贴瓷砖，填缝、勾缝。

7.3.4 注浆法局部修复改造施工应符合下列规定：

1 标记出空鼓部位；

2 将该部位已经剥落、开裂的勾缝剂重新进行填缝、勾缝处理；

3 在空鼓部位切割并取出一块瓷砖；

4 往瓷砖与瓷砖胶粘剂界面空隙里注入注浆材料；

5 将取出的瓷砖重新粘贴，并填缝、勾缝。

# 7.4 质量缺陷整体修复改造

7.4.1 基层若存在开裂、渗漏、强度不满足要求等质量缺陷时，应先进行修复。

7.4.2 表层加固法整体修复改造施工应符合下列规定：

1 清理饰面层浮灰、油污等；

2 涂刷界面增强材料；

3 批刮第一道Ⅰ型聚合物修补砂浆，内嵌Ⅰ型耐碱玻纤网布；

4 安装锚固件，应根据基层情况选择安全可靠的锚固件，有效锚固深度为：混凝土墙体不小于25mm，加气混凝土砌块等轻质墙体不小于50mm；锚固件数量宜设置7个/m2～9个/m2；

5批刮第二道Ⅰ型聚合物修补砂浆；

6 批刮弹性建筑用外墙腻子；

7 涂刷弹性涂料。

7.4.3 整体修复改造施工应符合下列规定：

1 铲除原有瓷砖饰面系统；

2 再涂刷界面增强材料；

3 粉刷Ⅱ型聚合物修补砂浆进行找平；

4 批刮弹性建筑用外墙腻子；

5 涂刷弹性涂料。

# 7.5 饰面翻新改造

7.5.1翻新改造施工（弹性涂料饰面）应符合下列规定：

1 清理饰面层浮灰、油污等；

2 批刮瓷砖翻新腻子并内嵌Ⅱ型耐碱玻纤网布，施工时耐碱玻纤网布应位于其表层，且不应皱折、外露，瓷砖翻新腻子应分两层施工；

3 批刮弹性建筑用外墙用腻子；

4 涂刷弹性涂料或聚合物水泥基防水装饰一体化涂料。

7.5.2 翻新改造施工（聚合物水泥基防水装饰一体化涂料）应符合下列规定：

1 清理饰面层浮灰、油污等；

2 批刮瓷砖翻新腻子并内嵌Ⅱ型耐碱玻纤网布，施工时耐碱玻纤网布应位于其表层，且不应皱折、外露，瓷砖翻新腻子应分两层施工；

3 涂刷聚合物水泥基防水装饰一体化涂料。

# 8 验  收

## 8.1 一般规定

8.1.1既有建筑瓷砖饰面改造工程应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411和《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126有关规定进行施工质量验收。

8.1.2 既有建筑瓷砖饰面改造工程验收时应检查下列资料，且验收资料应存档：

1 鉴定评估报告；

2 改造设计方案、施工方案及专项审查意见；

3 施工记录；

4 材料出厂证明、产品合格证书、性能检验报告，现场抽样复验报告；

5 各项隐蔽验收记录；

6 工程技术及安全交底资料；

7 交工验收时的验收证明资料等；

8 其他必须提供的资料。

8.1.3 主要修补材料应进行现场抽样复验，复验项目应符合表8.1.3的规定，检查数量应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。

表8.1.3 主要修补材料复验项目

| 材 料 | 复验项目 |
| --- | --- |
| 界面增强材料 | 拉伸粘结强度 |
| 瓷砖翻新腻子 | 与陶瓷砖的拉伸粘结强度、柔韧性 |
| 聚合物修补砂浆 | 抗压强度、拉伸粘结强度 |
| 注浆材料 | 与水泥砂浆拉伸粘结强度、与陶瓷砖的拉伸粘结强度 |
| 耐碱玻纤网布 | 拉伸断裂强力、断裂伸长率 |
| 锚栓 | 单个锚栓抗拉承载力标准值 |
| 面砖勾缝料 | 拉伸粘结强度 |
| 聚合物水泥基防水装饰一体化涂料 | 与陶瓷砖的拉伸粘结强度 |

8.1.4 既有建筑瓷砖饰面改造工程，验收应符合下列规定：

1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，每1000m2面积划分为一个检验批，不足1000m2也为一个检验批；

2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定；

3 检验批应按主控项目和一般项目验收；

4 主控项目应全部合格；

5 一般项目应合格；当采用计数检查时，至少应有90%以上的检查点合格，且其余点不得有严重缺陷；

6 应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

## 8.2 主控项目

8.2.1既有建筑瓷砖饰面工程改造后的系统抗拉强度应符合现行国家标准《外墙外保温系统材料安全性评价方法》GB/T 31435、现行行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126的规定及设计要求。

检查方法：现行国家标准《外墙外保温系统材料安全性评价方法》GB/T 31435、现行行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126。

检查数量：每检验批抽查不少于3处。

8.2.2 既有建筑瓷砖饰面外墙工程改造工程各层构造做法应符合设计要求并应按施工方案施工。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每检验批不同构造做法应各抽查3处。

8.2.3 既有建筑瓷砖饰面外墙工程改造工程饰面层的施工应符合设计要求和国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定。

检验方法：观察检查；核查试验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量：每检验批中每100m2应抽查一处；每处不得小于10m2。

## 8.3 一般项目

8.3.1进场材料与构件的包装应完整无破损，符合设计要求和国家现行产品标准的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

8.3.2墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，应采取防止开裂和破损的加强措施。

检查方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类应抽查10%，并不得少于5处。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的 采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

《陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验》GB/T 3810.2

《陶瓷砖》GB/T 4100

《紧固件 电镀层》GB/T 5267.1

《增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强》GB/T 7689.5

《玻璃马赛克》GB/T 7697

《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755

《增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定》GB/T 9914.3

《无损检测 术语 红外检测》GB/T 12604.9

《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777

《工业检测型红外热成像仪》 GB/T 19870

《外墙柔性腻子》GB/T 23455

《红外热像法检测 建设工程现场通用技术要求》GB/T 29183

《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906

《外墙外保温系统材料安全性评价方法》GB/T 31435

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126

《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70

《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110

《建筑外墙用腻子》JG/T 157

《建筑内外墙用底漆》JG/T 210

《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220

《红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程》JGJ/T 277

《混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆》JG/T 336

《外墙保温用锚栓》JG/T 366

《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ 376

《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547

《混凝土界面处理剂》JC/T 907

《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984

《陶瓷砖填缝剂》JC/T 1004

《红外热像法检测建筑外墙饰面层粘结缺陷技术规程》CECS 204

《既有建筑外墙外保温改造技术规程》T/CECS 574

# 附录A建筑物外墙质量缺陷检测方法

1、 检测装置

1.1一般要求

建筑工程红外热像仪检测采用的红外热像仪应能自动检测被测目标物体表面温度并生成热像图。能够采集到所示区域内的红外信息并测量并发现温度场。

1.2主要技术参数

红外热像仪的性能指标应满足下列条件：

1、波长为8～14，且具备光学成像功能；

2、检测温度范围为-20℃～100℃；

3、温度显示分辨率小于0.1℃；

4、红外探测器不小于240bit×320bit；

5、空间分辨力不小于1mrad；

6、准确度±2%。

1.3检测环境条件

1、检测工作应选择在热辐射（或环境温度）迅速升高或降低的时段进行；

2、雨天和多云天气由于温度变化不明显，不宜检测；

3、环境温度宜在-5℃～40℃范围；

4、红外热像仪不宜离被测物体太远，且其仰角和水平角不宜过大，否则会使检测精度降低，导致误判。在条件允许的情况下，将红外热像仪置于被测物体前20m，仰角和水平角限定在30rad以内，将得到较为理想的检测结果。

2、检测步骤

2.1基准段的选取

1、应根据测试目的、被测建筑物瓷砖现状或饰面层结构选择有代表性的区域作为基准段，应避开裂缝处、分隔缝等其他不连续处，必要时可以采用敲击法判断基准段无潜在空鼓；

2、先用红外热像仪进行初测，根据瓷砖饰面表面温度的均匀状态分析基准段的辐射亮度分布，以确定无缺陷区域有代表性的红外热像图。

2.2红外热像法检测需要对环境信息进行详细记录，在适宜的检测条件下进行，且应做必要的拍摄记录，于此同时尚应充分考虑如下情况：

1、日照、天气、时间、气温、热像仪工作位置、被测对象表面材料质地、颜色和附近“热（或冷）”源等；

2、与相邻构筑物之间的距离，被测对象的形状、方位及高度；

3、被测物体与热像仪之间是否有遮蔽物；

4、被测建筑上是否有不规则凹凸状或高反射率材料的外形构造；

5、被测建筑自身门窗玻璃在外墙上的反射，相邻建筑玻璃等高反射材料在被测建筑表面的热反射导致的局部热叠加；

6、被测建筑内部的冷热源。

2.3红外检测建筑物外墙缺陷的工作流程如图1所示。

被测物信息

环境、影响因素

基准带区域的选定

基准温度区间的确定

基准带红外热像图的确定

红外检测得到热像图

热像图温度分布评价

实测与基准温度分布对比

确定温度异常区域

对温度异常区域的验证

编写检测报告

图1

3 根据相关的工程技术资料，外部环境条件及相关影响因素，确定被测目标物体的基准温度分布及代表性的无缺陷区域红外热像图。

4 通过红外热像检测得到被测目标物的实际表面温度分布，并与基准温度分布进行对比分析，根据瓷砖饰面层基本构造，建筑物内部热源的影响，材料发射率的不同，材料导热系数等性能不同的因素结合其他检测手段综合判断热线图上的温度异常区域是否为可以缺陷。