CECS XXX

中国工程建设协会标准

新型轻质隔墙板施工规程

Construction specification for New lightweight panels for partition wall

（征求意见稿）

2019 北京

前　言

根据中国工程建设标准化协会[2007] 81号文的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分7章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、验收。

本规程由中国工程建设标准化协会负责日常管理，由福建省九龙建设集团有限公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中如有意见或建议，请寄送福建省九龙建设集团有限公司（地址：厦门市思明区塔埔东路170号观音山运营中心9号楼13层  邮政编码：361009），以供今后修订时参考。

主编单位：

福建省九龙建设集团有限公司  中国建筑科学研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

目　次

1 总 则	3

2 术 语	4

3 基本规定	6

4 材 料	8

4.1 新型轻质隔墙板	8

4.2 配套材料	11

5 设 计	14

5.1 一般规定	14

5.2 设计要点	15

6 施 工	18

6.1 一般规定	18

6.2 施工准备	19

6.3 施工要点	20

6.4 运输及贮存	23

6.5 文明施工与成品保护	23

7 验 收	25

7.1 一般规定	25

7.2 主控项目	26

7.3 一般项目	27

本规程用词说明	29

引用标准名录	30

条文说明	32

1　总　则

1.0.1 为规范新型轻质隔墙板在建筑工程中的应用，做到技术先进、安全适用、确保质量，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于抗震设防烈度8度及8度以下地区的新建、改建、扩建民用建筑和工业建筑中采用新型轻质隔墙板的隔墙工程的设计、施工及质量验收。

1.0.3 新型轻质隔墙板墙体工程的设计、施工及质量验收，除应符合本规程外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

条文说明：1.0.1、1.0.2 随着社会的快速发展，新型轻质隔墙板因其施工方便快捷、经济适用合理和绿色健康环保而备受市场青睐。为了使新型轻质隔墙板工程的设计选材、性能要求、安装施工和质量验收等有章可循，使新型轻质隔墙板工程做到安全可靠、适用美观、经济合理和节约资源，制定新型轻质隔墙板技术规程具有重要的现实意义。

新型轻质隔墙板施工规程遵循“材料是基础、设计是前提、施工是关键、管理是保障、质量是目的”的总原则。

# 2　术　语

2.0.1 新型轻质隔墙板 New light partition board

工厂标准化预生产的轻质复合隔墙板、轻型匀质隔墙板和装饰复合隔墙板的统称。

条文说明：2.0.1 新型轻质是个相对概念。本规程所述的新型轻质隔墙板与传统隔墙板相比，具有质量轻、强度高、保温隔音效果好、防火性能等级高；设计标准规范；生产过程节能环保；施工便捷速度快、装配率高、埋设管线方便，施工现场清洁，装饰方便；厚度薄增大了建筑物使用面积，对人体无毒无害，对环境无不良影响等优点。主要包括：轻质复合隔墙板、轻型匀质隔墙板和装饰复合隔墙板等三大类。

2.0.2 轻质复合隔墙板 lightweight composite partition panels

工厂标准化预生产的以轻质材料为芯材、双面复合高强薄板而形成的非承重隔墙板材，简称轻质复合隔墙板。

2.0.3 轻型匀质隔墙板 lightweight uniform partition panels

工厂标准化预生产的以单一的轻型匀质材料为主，通过模具形成的非承重隔墙板材，简称轻型匀质隔墙板。

2.0.4 装饰复合隔墙板 lightweight partition panels composited decoration layer

工厂标准化预生产的带有装饰层的轻质非承重隔墙板材，简称装饰复合隔墙板。

条文说明：2.0.4 装饰复合墙板施工现场采用干式作业法，施工时间短，且可免去二次装修，实现即装即住、健康环保的功能。而非装饰复合隔墙板工程在现场制作完成后还要进行表面抹灰的湿作业，不仅施工周期时间长而且还产生建筑垃圾，污染环境。

2.0.5 连接件  connecting piece

用于隔墙板与结构之间连接、起拉结作用的拉接件。

2.0.6 粘结剂  adhesives of building panels

用于建筑隔墙板之间和隔墙板与配套材料之间安装粘结用的粘结材料。

2.0.7 嵌缝剂  caulking material of building panels

用于建筑隔墙板安装接缝处嵌缝防裂用的材料。

2.0.8 聚合物砂浆 polymer mortar

由胶凝材料和可以分散在水中的有机聚合物搅拌而成的材料。

2.0.9 企口  out heed and inter orifice

条板两侧面的榫头、榫槽及连接槽的总称。

# 3　基本规定

3.0.1 本规程所述的新型轻质隔墙板主要用于建筑物的内部空间分隔墙，如分户隔墙、分室隔墙、走廊隔墙、楼梯间隔墙等。

3.0.2 新型轻质隔墙板应能适应主体结构的正常变形，在长期承受自重、载荷等情况下，不出现裂缝等现象。

3.0.3 隔墙工程设计必须满足建筑物的结构安全和主要使用功能的要求。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验确认。

条文说明：3.0.3因建筑主体、承重结构等部位作为建筑受力的主要承载体，当进行改动时，就会相应的改变其受力情况，进而影响结构安全，因此严禁未经原设计单位或有资质的其他设计单位确认就擅自做主进行改动。如确有需要，应先进行安全性核验再进行设计施工。

3.0.4 隔墙有隔声性能要求时，隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定，并满足工程设计要求。

3.0.5 隔墙有防火要求时，隔墙的燃烧性能和耐火极限指标应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，并满足工程设计要求。轻质复合隔墙板的夹芯材料防火等级应为A2及以上。

3.0.6 隔墙有保温要求时，隔墙的传热系数应符合现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26和《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134的有关规定，并满足工程设计要求。

3.0.7 在地震区应加强隔墙与主体结构的连接，并设置防震缝。设置防震缝、沉降缝或伸缩缝时，缝宽应满足施工操作的要求。设计应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011及现行行业标准《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339的有关规定。

3.0.8 隔墙有防水、防潮要求时，应进行防水、防潮处理，且应符合《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327的有关规定。

3.0.9 新型轻质隔墙板及配套材料的品种、规格、质量和环保性能应符合设计要求。严禁使用国家明令淘汰的产品和材料。

3.0.10 新型轻质隔墙板与配套材料之间应具有良好的相容性。配套材料应由产品供应商配套提供。

条文说明：3.0.10 市场上的配套材料种类多，但某一种新型轻质隔墙板只能与特有的几种配套材料相适应。因此，为防止施工方错选配套材料而造成质量问题或隐患，应有新型轻质隔墙板的供应商提供或推荐能与之适应的配套材料。

3.0.11 鼓励在新型轻质隔墙板设计、生产制造及施工等全过程应用BIM等先进的信息化技术手段。

条文说明： 3.0.11 BIM技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具，通过参数模型整合各种项目的相关信息，在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息做出正确理解和高效应对，为设计团队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础，在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。因此，鼓励在隔墙工程全过程中应用BIM技术等先进技术。

3.0.12 隔墙工程应优先选用通过绿色建材三星认证的新型轻质隔墙板。

条文说明：3.0.12 绿色建材三星认证产品是指产品符合中国绿色建材三星认证标准中对三星等级标准认证的有关规定，并且生产商取得了该产品的绿色三星认证证书。绿色建材三星认证产品实现了经济效益、社会效益和环境效益的统一，满足国家绿色发展战略，应积极优先选用该产品。

# 4 材 料

条文说明：本章规定了工程中用量大、常用材料的技术要求。由于编制工作所限，不能对新型轻质隔墙施工中所用到的所有材料进行规定，也不能对未出现的新材料进行规定。因而，本规程中未规定的应用于新型轻质隔墙工程的材料应符合现行国家标准和设计的技术要求；无国家标准要求时，应符合设计要求。严禁使用国家明令禁止的所有产品和材料。

# 4.1　新型轻质隔墙板

4.1.1 新型轻质隔墙板尺寸应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1  新型轻质隔墙板尺寸要求  单位为mm

| 长度 | 宽度 | 厚度 |
| --- | --- | --- |
| 2000 — 3000 | 100 — 600 | 70 — 150 |

注：其他尺寸可根据工程实际要求加工，但宽度不应小于100mm。

条文说明：4.1.1 规定了新型轻质隔墙板的常用尺寸，在有特殊要求时，规格尺寸有供需双方协商确定，技术指标参照相近规格产品协商确定。

4.1.2 新型轻质隔墙板尺寸允许偏差应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2  新型轻质隔墙板尺寸允许偏差     单位为mm

| 项目 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | ±2 | 按照现行国家标准《建筑墙体试验方法》GB/T 30100规定的方法进行 |
| 宽度 | ±2 |  |
| 厚度 | ±1 |  |
| 对角线差 | ≤3 |  |
| 板面平整度 | ≤1 |  |
| 侧向弯曲 | 板长度/1000 |  |

条文说明：4.1.2 本条规定了新型轻质隔墙板的规格尺寸允许偏差。本规定是在综合考虑新型轻质隔墙板生产和安装实际情况的基础上制定的，作为新型轻质隔墙板进场规格尺寸验收的依据。

4.1.3 新型轻质隔墙板外观质量应符合表4.1.3的规定。

表4.1.3 新型轻质隔墙板的外观质量要求

| 项目 |  | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装饰复合隔板墙 | 非工艺性凹凸不平 | 不允许 | 在自然光下，距板材0.5m-1.0m处采用目测进行外观检查；用直尺进行划痕和针孔的测试 |
|  | 饰面划痕 | 轻微，且长度不大于10mm,每平方米不超过2处 |  |
|  | 饰面上的针孔 | 直径不大于0.5mm，且每平方米不超过2处 |  |
|  | 饰面颜色、纹路差异 | 同批次基本一致 |  |
|  | 装饰表面压痕 | 每平方米允许有一处不明显压痕 |  |
|  | 饰面粒子、裂纹、边角损坏、饰面鼓包、饰面破损 | 不允许 |  |
| 轻质复合隔板墙和轻型匀质隔墙板 |  | 符合现行行业标准《建筑隔墙用轻质板条》JG/T 169的规定 | 符合现行行业标准《建筑隔墙用轻质板条》JG/T 169的规定 |

条文说明：4.1.3 装饰复合隔墙板的外观质量直接关系隔墙工程最终的装饰质量和效果。因此，在综合考虑装饰美观效果和实际生产的基础上，制定了装饰复合隔墙板的外观质量要求。

4.1.4 轻质复合隔墙板的物理性能应符合表4.1.4的规定。

表4.1.4  轻质复合隔墙板的物理性能要求

| 项目 | 单位 | 性能指标 |  |  | 按现行标准规定的试验方法进行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70≤D≤90mm | 90＜D≤120mm | 120＜D≤150mm |  |
| 面密度 | kg/m2 | ≤60 | ≤80 | ≤100 | JG/T 169 |
| 抗压强度 | MPa | ≥4 |  |  |  |
| 质量含水率 | % | ≤10 |  |  |  |
| 抗弯破坏荷载 | 板自重倍数 | ≥1.8 |  |  |  |
| 软化系数 | — | ≥0.85 |  |  |  |
| 吊挂力 | N | ≥1000 |  |  |  |
| 抗冲击 | 次 | ≥5 |  |  |  |
| 干燥收缩值 | mm/m | ≤0.5 |  |  |  |
| 隔声量 | dB | ≥31 | ≥36 | ≥45 | GB/T19889.3 |
| 耐火极限 | h | ≥1.5 |  |  | GB/T 9978.1 GB/T 9978.8 |
| 导热系数 | W /m·K | ≤1.8 |  |  | GB/T 10296 |
| 放射性核素限量 | — | 符合GB6566的要求 |  |  | GB6566 |
| 传热系数 | W /m2·K | 符合设计要求 |  |  | GB/T13475 |

注：板材厚度用字母D表示

条文说明：4.1.4 为了更好的体现轻质复合隔墙板的物理性能特点，结合市场实际情况和实验室数据，在面密度、抗压强度、抗弯破坏荷载、软化系数、干燥收缩、隔声量、耐火极限、导热系数的指标性能制定上，较现行行业标准《建筑隔墙用轻质板条》JG/T 169的相应指标要求均有一定程度的提高，其他指标采纳了《建筑隔墙用轻质条板》JG/T169的有关规定。

4.1.5 轻型匀质隔墙板应符合表4.1.5的规定。

表4.1.5  轻型匀质隔墙板的物理性能要求

| 项目 | 单位 | 性能指标 |  |  | 按现行标准规定的试验方法进行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70≤D≤90mm | 90＜D≤120mm | 120＜D≤150mm |  |
| 面密度 | kg/m2 | ≤70 | ≤90 | ≤110 | JG/T 169 |
| 抗压强度 | MPa | ≥4.5 |  |  |  |
| 质量含水率 | % | ≤8 |  |  |  |
| 抗弯破坏荷载 | 板自重倍数 | ≥2.0 |  |  |  |
| 软化系数 | — | ≥0.85 |  |  |  |
| 干燥收缩值 | mm/m | ≤0.5 |  |  |  |
| 吊挂力 | N | ≥1100 |  |  |  |
| 抗冲击 | 次 | ≥5 |  |  |  |
| 隔声量 | dB | ≥31 | ≥36 | ≥45 | GB/T19889.3 |
| 耐火极限 | h | ≥2 |  |  | GB/T 9978.1 GB/T 9978.8 |
| 导热系数 | W /m·K | ≤1.8 |  |  | GB/T 10296 |
| 传热系数 | W /m2·K | 符合设计要求 |  |  | GB/T13475 |
| 放射性核素限量 | — | 符合GB6566的要求 |  |  | GB6566 |

注：板材厚度用字母D表示

条文说明：4.1.5 为了更好的体现轻型匀质隔墙板的物理性能特点，结合市场实际情况和实验室数据，在面密度、抗压强度、抗弯破坏荷载、软化系数、干燥收缩、隔声量、耐火极限、导热系数、吊挂力、质量含水率的指标性能制定上，较现行行业标准《建筑隔墙用轻质板条》JG/T 169的相应要求均有一定程度的提高，其他指标采纳了《建筑隔墙用轻质条板》JG/T169的有关规定。

4.1.6装饰复合隔墙板应符合表4.1.6的规定。

表4.1.6  装饰复合隔墙板的物理性能要求

| 项目 | 单位 | 性能指标 |  |  | 按现行标准规定的试验方法进行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70≤D≤90mm | 90＜D≤120mm | 120＜D≤150mm |  |
| 面密度 | kg/m³ | ≥800 | ≥820 | ≥900 | JG/T169 |
| 抗压强度 | MPa | ≥5 |  |  |  |
| 质量含水率 | % | ≤8 |  |  |  |
| 抗弯破坏荷载 | 板自重倍数 | ≥2.0 |  |  |  |
| 软化系数 | — | ≥0.90 |  |  |  |
| 吊挂力 | N | ≥1000 |  |  |  |
| 抗冲击 | 次 | ≥5 |  |  |  |
| 干燥收缩值 | mm/m | ≤0.5 |  |  | GB/T30100 |
| 隔声量 | db | ≥37 | ≥39 | ≥45 | GB/T19889.3 |
| 传热系数 | W/m2.K | ≤2 | ≤2 | ≤1.5 | GB/T13475 |
| 导热系数 | W /m·K | ≤1.8 |  |  | GB/T 10296 |
| 耐火极限 | h | ≥1.5 |  |  | GB/T9978.1 GB/T9978.8 |
| 放射性核素限量 | — | 符合GB6566要求 |  |  | GB6566 |
| 甲醛释放量 | mg/m3 | ≤0.124 |  |  | GB/T18580 |
| 水煮测试 | h | 4 |  |  | 75度水煮4小时无开胶 |
| 泡水测试 | h | 48 |  |  | 膨胀系数≤18 |

注：板材厚度用字母D表示

条文说明：4.1.6 为了更好的体现装饰复合隔墙板的物理性能特点，结合市场实际情况和实验室数据，在抗压强度、抗弯破坏荷载、软化系数、干燥收缩、隔声量、导热系数、质量含水率的指标性能制定上，较现行行业标准《建筑隔墙用轻质板条》JG/T 169的相应要求均有一定程度的提高。由于装饰复合隔墙板不需要二次装修，因此甲醛含量应符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580。水煮测试用于检查饰面层的附着性能。泡水测试用于检查装饰复合隔墙板的体积稳定性。

# 4.2　配套材料

4.2.1新型轻质隔墙板材供应商推荐的配套粘结剂应符合本规程和现行国家标准《装饰装修胶黏剂制造、使用和标识通用要求》GB/T 22377的有关规定。新型轻质隔墙板的粘结剂的主要性能指标应符合表4.2.1的规定，配件用粘结剂的主要性能指标应符合表4.2.2的规定。粘结剂的其他性能指标应符合相应标准的有关规定。

表4.2.1 新型轻质隔墙板用粘结剂主要性能

| 项 目 |  | 性能指标 | 按现行标准规定的试验方法进行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸胶粘强度，MPa | 常温14ｄ | ≥1.0 | CECS 301 |
|  | 耐水14ｄ | ≥0.7 |  |
| 抗压强度，MPa | 14ｄ | ≥5.0 | GB 17671 |
| 抗折强度，MPa | 14ｄ | ≥2.0 |  |
| 收缩率（%） |  | ≤0.3 | JC/T 547 |
| 可操作性时间（h） |  | ≥2 | GB/T1346 |

表4.2.2配件用粘结剂的主要性能

| 项 目 |  | 性能指标 | 按现行标准规定的试验方法进行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸胶粘强度，MPa | 常温14ｄ | ≥1.5 | CECS 301 |
|  | 耐水14ｄ | ≥1.0 |  |
| 可操作时间，ｈ |  | ≥2 | GB/T1346 |

条文说明：4.2.1 粘结剂种类多，由于编制工作所限，不能对所有品种的性能要求进行罗列。但是，供应商提供的粘结剂必需符合《装饰装修胶黏剂制造、使用和标识通用要求》GB/T22377的有关要求，注明所执行的标准，然后依据此标准对该粘结剂进行验收。其中新型轻质隔墙板和配件用的粘结剂的主要检验项目、技术指标参照《乡村建筑内隔墙板应用技术规程》CECS 301制定。

4.2.2嵌缝剂主要性能指标应符合相应的现行国家标准要求。其中应用的水泥基嵌缝剂的主要性能指标应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3 水泥基嵌缝剂主要性能指标

| 项 目 |  | 性能指标 | 按现行标准规定的试验方法进行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可操作时间，ｈ |  | ≥2 | GB/T1346 |
| 收缩率，mm/m |  | ≤ 0.6 | JC/T 1004 |
| 拉伸粘结强度，MPa | 7ｄ | ≥1.0 | GB/T 29906 |
|  | 7ｄ（放置2h） | ≥0.9 |  |
| 压剪粘结强度，MPa | 常温7ｄ | ≥1.0 | JC/T 907 |
|  | 耐水7ｄ | ≥0.9 |  |

条文说明：4.2.2 影响嵌缝剂的指标有拉伸粘结强度、压剪粘结强度、可操作性时间和收缩率。其中水泥基嵌缝剂的主要检验项目、技术指标参照《建筑轻质板隔墙施工技术规程》DB11/T491制定。

4.2.3嵌缝粘结带分为耐碱型涂塑玻纤网格布和聚酯无纺布两类。其外观质量应符合国家标准《沥青防水卷材用胎基》GB/T18840的有关规定，物理力学性能应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 嵌缝粘结带主要性能

| 项目 |  | 玻纤I | 玻纤II | 聚酯I | 聚酯II | 聚酯III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽度 |  | 50/100 |  |  |  |  |
| 面密度（g/m2） |  | 160 | 160 | 100 | 120 | 140 |
| 涂覆量（%） |  | ≥8 | ≥8 | — | — | — |
| 厚度（mm） |  | — | — | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 抗拉强度（N/50mm） | 纵向 | >750 | >1000 | >280 | >320 | >350 |
|  | 横向 | >750 | >1000 | >260 | >300 | >330 |
| 延伸率（%） | 纵向 | ≥2 | ≥2 | ＞20 | ＞20 | ＞20 |
|  | 横向 | ≥2 | ≥2 | ＞20 | ＞20 | ＞20 |

注：试验方法按照《沥青防水卷材用胎基》GB/T18840的有关要求进行

条文说明：4.2.3 与水泥基粘结剂和嵌缝粘结剂的嵌缝粘结带，应选用耐碱的玻纤制成。本标准中采纳了《乡村建筑内隔墙板应用技术规程》CECS 301的有关规定。

4.2.4 锚固件主要性能应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160或《外墙保温用锚栓》JG/T366的有关规定。

4.2.5 钢丝网应采用低碳镀锌钢丝，性能指标应符合行业标准《镀锌电焊网》QB/T3897的规定。

4.2.6 预埋件和连接件的应符合《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定。

4.2.7 隔墙工程中用的钢卡应为不锈钢或经过防锈处理的钢片。普通钢卡处理后的效果应不低于热浸镀锌的防腐效果。

条文说明：4.2.7 钢卡采用防腐措施进行处理后，可以延长使用寿命，保证工程质量和安全。钢卡材料可采用Q235钢，并提出防腐处理的要求。

# 5 设 计

# 5.1　一般规定

5.1.1 隔墙工程施工前应进行设计，并出具完整的设计文件，且承担工程设计的单位应具有相应的资质。

5.1.2 隔墙工程设计除应符合本规程外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定；当应用于装配式建筑时，应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《装配式钢结构建筑技术标准 》GB/T 51232的有关规定。

5.1.3 隔墙工程设计应根据建筑各部位功能要求，明确结构受力、抗震、保温、防辐射、防火、环保、隔音、防潮等技术性能要求，并采取相应措施。

5.1.4 新型轻质隔墙板的分隔应根据平面和立面设计要求、板材长宽尺寸、运输及安装等因素进行合理设计。

条文说明：5.1.4 在布局结构形式时，应考虑房屋的合理使用、美观大方、结构安全可靠、施工方便等因素。

5.1.5 隔墙应与主体结构有可靠连接，应有控制变形设计措施。门窗洞口等部位应采用相应安全构造措施。

条文说明：5.1.5 由于地震、临时或长期载荷、环境温度变化等情况都会对主体结构产生扰动变形，要避免其对隔墙的损坏，应采取控制变形设计措施。门窗洞口等部位是应力比较集中的地方，需要采取相应的加固措施进行处理。

5.1.6 当厨房、卫浴间等有防水要求时，应采取防水构造措施，做好密封和防水构造设计，重要部位应有详图；墙面在做防水处理时，处理高度不宜低于180mm；在做防水墙垫时，宜用C20的细石现浇混凝土进行制作，高度不应小于100mm，且不宜采用预制墙垫。

5.1.7隔墙工程在设计和安装时，轻质复合隔墙和轻型匀质复合隔墙应避免产生横向通缝；装饰复合隔墙板工程，应避免产生竖向通缝。

条文说明：5.1.7轻质复合隔墙和轻型匀质复合隔墙安装时两边加固措施有限，产生横向通缝的危害较大，应避免产生横向通缝。由于装饰复合隔墙板工程在安装隔墙板时四周均有牢靠加固措施，但产生竖向通缝的危害较大，因此应避免产生竖向通缝。

5.1.8 隔墙与建筑物顶面和其他墙体的连接应采取防开裂措施。

条文说明：5.1.8 隔墙与建筑物顶和其他墙体的连接处等位置容易出现开裂，因而要对这些位置进行防裂措施。

# 5.2 设计要点

5.2.1 新型轻质隔墙板与新型轻质隔墙板之间拼接缝宽度应考虑适应主体结构在外力作用下的位移变形，并满足自身热胀冷缩变形的基本要求。

5.2.2 隔墙上的电气、开关盒及管线等设计应符合下列要求：

1 分户墙上安装电气设备不应贯穿板厚；

2 暖气横管穿过分户墙时，必须加套管；

3 室内竖向线管、线盒应预埋在墙板内。

4 墙面开槽深度应不大于墙厚的2/5；横向开槽时，开槽长度应不大于隔墙宽度的1/2；纵向开槽时，开槽长度应不大于隔墙宽长度的1/2。

5 严禁在隔墙板两侧同一位置进行开槽、开洞，其间距应至少错开150mm。

6 配电箱、控制柜不得穿透隔墙。

条文说明：5.2.2 隔墙板中所用电线管分两部分进行铺设，隔墙板内电线管要求在工厂铺设完成，水平电线管在地面和屋面找平层内铺设。

5.2.3 设备管道穿越楼板与新型轻质隔墙板时，宜采取防水、隔声密封措施。楼板与新型轻质隔墙板之间连接缝应采取防水措施。

5.2.4 隔墙与主体结构梁柱之间应留有10-20mm的控制缝，应采用嵌缝增强处理。隔墙应采用专用连接件与主体结构梁、柱、墙、楼（地）面连接，并设置加强网。

1 混凝土框架结构应在梁、柱、墙、楼（地）面位置钻孔插入（插入深度不少于50mm）连接件；

2 钢结构应在梁、柱位置焊接连接件，钢筋点焊应符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定。

5.2.5 隔墙安装时所用的连接件、锚固件、加固件、预埋件均应选用防腐件。

条文说明：5.2.5 选用防腐件是为了其延长使用寿命，保证结构安全可靠，增加工程经济效益和社会效益。

5.2.6 当新型轻质隔墙板上要吊挂重物和设备时，不得单点固定，应采取加固措施，两点的间距应大于300mm。

条文说明：5.2.6由于吊挂的吊挂重物的能力不仅与本身强度有关，而且与挂点位置有关，为避免出现吊点设置不当和吊挂物过重出现质量问题，因此本条对吊点设置及加固措施进行了规定。

5.2.7 新型轻质隔墙板安装接驳时应错缝安装，错缝位置宜设在墙的1/3或2/3处，相邻两块板的接头位置宜错开500mm以上。板材对接部位应采取加连接件和定位钢卡等措施，做好定位、加固、防裂处理。

条文说明：5.2.7新型轻质隔墙板在受到竖向载荷时，板中间洞口及两端等部位是应力集中区，容易出现裂缝开裂，所以错缝位置宜设在墙的1/3或2/3处。相邻两块板的接头位置错开可以消除应力集中，这也是防止开裂的有效措施。

5.2.8 当端部不是标准板尺寸的整数倍时，需要接板处理，补接板宽度不应小于200mm，上接板的高度不应小于50mm。

5.2.9 新型轻质隔墙板与新型轻质隔墙板之间可采用榫接、平接、双凹槽对接方式，并应根据隔墙板的材质、构造、部位采取相应的防裂措施。隔墙板阴阳角和隔墙与主体结构的连接均应做专门的防裂措施；板与板之间应填充满粘结剂，企口缝应做防裂措施。

5.2.10 安装时新型轻质隔墙板板缝不得大于7mm，板缝应用粘结剂填满，板缝处理采用嵌缝剂和嵌缝粘结带进行。嵌缝粘结带用于处理板缝时，宽度宜不小于50mm；用于处理新型轻质隔墙板与结构部位缝隙时，宽度宜不小于100mm；用于墙角、门窗洞口等特殊增强部位时，宽度宜不小于200mm。

条文说明：5.2.10 由于墙角、门窗洞口处为应力集中区，为了结构安全可靠，应做加强防裂处理。

5.2.11 当新型轻质隔墙板上部为自由端时，应采取压顶措施。隔墙安装长度超过6米时，应采取加强防裂措施。

5.2.12 轻质复合隔墙板和轻型匀质隔墙板安装时，下端与施工地面宜预留安装空隙，且预留空隙高度在40mm及以下的宜填入1:3水泥砂浆，40mm以上的宜填入干硬性的细石混凝土。

5.2.13 轻质复合隔墙板和轻型匀质隔墙板阴阳角处宜采用附加钢筋焊网搭接，搭接长度不应小于150mm，且不应少于两根横向钢筋。当采用附加钢筋连接时，钢筋的直径不应小于6mm，搭接长度不应小于250mm，钢筋间距不应大于150mm，且应选用经过防腐处理的钢筋。装饰复合隔墙板阴阳角处宜采用暗装锚栓进行加固。

5.2.14 装饰复合隔墙水平和竖向拼缝应考虑美观要求。

条文说明：5.2.14因为装饰复合隔墙板安装完成后直接投入使用，免去了二次装修，因此应在墙板拼装阶段综合考虑美观要求。

# 6 施 工

# 6.1　一般规定

6.1.1 施工企业应具有相应的资质，施工前应编制施工方案。施工现场应建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度。施工前应对施工人员进行技术交底，并应进行岗前培训。

条文说明：6.1.1 施工前对施工人员进行技术交底和培训，有助于提高施工人员的质量意识和关键工序的识别和控制，是保证施工质量的重要环节。

6.1.2 施工方案应包括隔墙的排板图（立面、平面图）、安装构造图及相关技术文件和具体施工方案。隔墙的排板图应标明所有主材、配套材料、门窗管线等位置、规格尺寸和数量；安装构造图包括所有连接构造和做法、卡件和预埋件的构造、管线等加固构造以及修补加强措施等。

6.1.3 隔墙工程的施工应在主体结构、屋面防水及与隔墙板接触部位全部验收完成后进行。

6.1.4 施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施避免施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等污染物对周围环境造成污染和危害。

6.1.5 隔墙工程施工过程应符合国家现行标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的有关规定。施工现场应做好安全防护，应设有防火、防尘、防潮、防触电等措施，应加强施工作业中的安全检查，做好施工人员的劳动保护。

6.1.6 大型工程施工前应有主要材料的样板或者做样板间（件），确认后方可进行正式施工。

条文说明：6.1.6 安装样板间（件）是对施工工艺、施工技术、过程管控等方面的综合检验，用来发现施工过程中的问题，改进不合理的施工工艺和施工技术。

6.1.7 施工质量控制应符合下列规定：

1 隔墙板及辅助材料等应进行进场检验。对涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按照各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经检查认可；

2 各施工工序应按施工技术标准进行质量控制。每道施工工序完成并检验合格后，方可进行下道工序的施工。相关各专业工种之间应进行交接检验，并形成记录。

3 所有工序均需保存验收记录，按照工序做好隐蔽工程的工序验收，并保存好相应的文档。具体包括：文字记录和影像资料。

6.1.8 施工过程中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要的使用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、气、网络等配套设施。

6.1.9 施工过程中应对隔墙板采取相应的防护措施，避免损伤隔墙板材。

6.1.10 轻质复合隔墙板和轻型匀质隔墙板应在地面做找平层之前进行；装饰复合隔墙板应在平整的地面上进行安装施工。

6.1.11 装饰复合隔墙板的施工应符合下列规定：

1 应保证隔断衣柜、下隔断、门头隔断板的顶部水平；

2 上、下滑轨（安装木条）应安装牢固且确保平直；

3 所有隔断应先安装衣柜；

4 入场应复测一下隔断尺寸是否符合图纸。

# 6.2　施工准备

6.2.1 施工前应熟悉图纸及施工方案，熟悉材料特性，准备施工工具和材料。

6.2.2 应清扫干净与隔墙有接触的地面、顶面、墙面等部位上的凸出砂浆、混凝土块等杂物，同时在墙面弹出500mm标高线。

6.2.3 隔墙安装前，应对隔墙板的外观质量和外形尺寸进行检查。验收合格后按种类和规格堆放在安装区相应位置，宜侧立堆放，码放高度不宜超过两层。应对隔墙板做好防护措施，避免损坏和污染。

6.2.4应对配套材料的质量、数量、规格尺寸、外观、资质证明进行检查，并应满足设计文件的要求。

条文说明：6.2.3、6.2.4 在施工前要对所使用的所有材料进行检验，确保材料质量满足有关规范要求，严禁使用不合格的材料。

6.2.5 现场配制的材料应按设计要求或产品说明书配制。

6.2.6 应根据设计要求和排板图，应在地面弹好隔墙板安装位置线及门窗洞口边线，按板宽工程尺寸进行排板分档。

6.2.7 应按照排板图在隔墙板与顶板、结构梁、主体墙、柱的连接处设置定位钢卡、抗震钢卡。

6.2.8 水暖电气设备安装应放线定点、钻孔胶粘预埋件或开关插座留出板孔或利用板孔敷设做暗埋管线。

6.2.9 对于有防潮和防水要求的隔墙，应先做好细石混凝土墙垫。

6.2.10 装饰复合隔墙的施工准备应进行如下工作：

1应对隔断类型进行确认，并现场拍摄照片；

2应按照设计配置柜体、门的位置；

3楼板面、墙面和地面平整度大于5mm时，应进行找平。

# 6.3 施工要点

条文说明：安装过程中应严格遵守各相关工序的技术要求，并对各工序进行严格把关，做好隐蔽工程等工序的验收工作。过程资料要确保及时跟进，保证验收资料的完整性和时效性。

6.3.1  轻质复合隔墙和轻型匀质隔墙施工要点

6.3.1.1 施工流程：

隔墙板材进场验收→清理施工现场、准备材料→定位放线→防水预处理→配板、修补→安装固定连接件→安装墙板→安装门洞窗口、管线→板缝处理→板面修整。

6.3.1.2 施工工艺：

1 应对隔墙板及配套材料按照要求进行进场复检，复检合格后方可进行使用，并按规格、种类分别堆放在安装区相应位置。

2 应在与隔墙接触的结构墙面、地面、楼层表面进行清理后，按图纸要求弹出隔墙板的安装位置线和边线。

3 有防潮和防水要求的隔墙施工应提前进行细石混凝土墙垫的制作。

4 应根据排板图进行配置隔墙板材，并在隔墙板与顶板、结构梁、主体墙、柱的连接处设置预埋或焊接连接件，定位钢卡，抗震钢卡等固定装置。

5 隔墙板安装时应依据排板图，按照一定的顺序进行施工。无门洞口应从结构墙的一端开始依次安装，有门洞口应由门洞口向两边安装，门洞口边宜用整板，竖板时应挤紧缝隙。

6 隔墙板在安装时，应先将板侧抬至梁、楼板底面弹有安装线的位置，并将粘结面涂抹粘结剂，两侧宜做八字角。应调整好板的位置后再固定。应以第一块板为基础，安装整墙墙板。

7 隔墙板在安装过程中，应按照隔墙板的企口拼接顺序进行，应校正找平。应检查隔墙板的垂直度和相邻隔墙板的平整度，应采用聚合物砂浆将上部和底部填塞密实。

8 隔墙板与隔墙板对接部位应做好定位、加固、防裂处理。隔墙板和楼板、相邻两块隔墙板、隔墙板上下连接等关键部位，除用聚合物砂浆粘结外，还硬做加强处理。加固筋应提前预制并做防锈处理。

9 隔墙板安装过程中，应进行隐蔽工程的验收，并做好记录。

10 安装完隔墙板后应养护7d以上。在养护期间内不得进行碰撞、振动、开槽、砸洞等操作。

条文说明：由于粘结剂在7天以上压剪和拉伸等性能才能达到一定的数值，满足下一步的施工条件要求。

11 门窗框的安装应在隔墙板安装7d后进行，其连接应采用专用粘结料粘结，并应采取相应的加网防裂措施。连接部位应密实、无裂缝。安装门头横板时，应在门角的接缝处采用加网防裂措施。门窗框与洞口的连接缝应采用聚合物砂浆或弹性密封材料填实，并应采取加网补强等防裂措施。门窗框与墙板之间应采用专用连接件，门窗框与隔墙板间隙应用粘结剂塞实、刮平，并7d内不得打孔凿眼，以防止粘结剂固化时间不足而使板受震动开裂。轻质复合隔墙板的门窗洞口周边应有封边条，并采取加网补强防裂措施。

12 水电等管线的安装、敷设应与隔墙板安装配合进行，并应在隔墙板安装完成7d后进行。在安装时，应根据设计图进行定位画线，并按规定尺寸单面进行开线槽、开关和洞口等作业，如需双面开槽，不得在相对的同一位置安装，应符合本规程第5章的规定。开口后应按要求敷设管线和开关盒，并进行定位和粘结处理，宜采用与墙板材料相融的材料补强修复。

13 应在门窗、管线等部件安装完毕7d后进行隔墙板的接缝处理。接缝处理前，应检查所有的板缝，清理接缝部位，补满破碎空隙，清洁墙面。隔墙板接缝处应采用粘结剂填实，表层用与隔墙板相适应的材料抹平压光，颜色应接近；企口接缝应先用粘结剂打底，再用粘贴盖缝材料抹平压光。一周后，应检查所有的缝隙是否良好。若有裂缝，应进行修补。在阴角和阳角处应重点观察和处理。

14 封缝施工后应将墙面多余的砂浆或其他粘结剂除去以保持墙面整洁平整。

6.3.2  装饰复合隔墙板施工要点

6.3.2.1 施工流程

板材进场验收 → 清理现场、复测尺寸→ 定位放线 → 安装连接件、衣柜主体连接→ 安装墙板 → 安装木门 → 调试 → 清洁卫生 → 安装结束。

6.3.2.2 施工工艺

1 隔墙板材和配套材料进场应进行复验，复检合格后方可用于安装。应对隔墙板的外观质量和饰面颜色纹路进行逐一验收。对进场材料按规格、种类分别堆放在安装区相应位置，并采取保护措施。

2 应对与隔墙接触的墙面、地面和顶板面进行清理，并进行找平处理。

条文说明：与隔墙接触部位的平整度直接影响着最终装饰效果和质量，因此，在施工时要进行接触部位的清洁和找平工作，确保没有坑洼和凸起部位。

3 应检查确认电源等走线方式是否符合当初设计要求。

4 应根据排板图，确定柜体、门的位置，并打线定位。

5 有配衣柜的隔墙工程宜先安装衣柜，然后安装墙体和其他配件，应严格按照配置要求执行。衣柜靠墙处的侧墙上应安装两条收口辅助板，确保收口板牢固可靠。衣柜收口板的室内面应与柜体同色，室外面应与墙体同色。

条文说明：因为了衣柜美观和满足使用功能要求，通常采用整版进行设计，且衣柜多一侧靠墙，因此在安装时应先安装衣柜，以避免在衣柜处进行拼板等原因造成美观和使用功能缺陷。衣柜的辅助板颜色出于美观的考虑进行了规定。

6 衣柜左右门间隙应不大于3mm，上下错缝应不大于5mm。

7 隔墙安装应按照由柜体到房间门的顺序，宜先安装下隔墙部分，上隔墙按照实际尺寸现场进行裁切，然后安装上收口装饰板。

8 安装过程中应检查隔墙的垂直度和平整度，在检查合格后方可进行下一块隔墙板的安装。

9 应按照设计尺寸安装成品木门框、门扇、套线、门锁、门吸等。

10 所有部件安装结束后，应对所有带功能性的隔墙板进行调试，缝隙安装装饰条。安装完毕后所有缝隙处不得透光。

11 安装调试结束后应进行清理，拍照，留存影像资料存档。

- 6.4  运输及贮存

条文说明：本节对隔墙板在运输和贮存过程中的一些注意事项进行了规定，确保材料在运输和贮存过程中不受损伤。

6.4.1 隔墙板在运输时包装应牢固并有可靠的减振措施，保证良好的外形尺寸。

6.4.2 在运输过程中应避免挤压、碰撞、雨淋、水泡、防冻和长期日晒等。运输过程中宜侧立贴实，应与运输设备固定，且严禁烟火。

6.4.3 隔墙板在运输、装卸过程中，应稳拿轻放，严禁重压猛摔，严禁倾倒拉推。在隔墙板运输时宜侧立搬运，应避免造成缺口、缺角、微裂缝等缺陷。

6.4.4 进场后应按照品种、规格分别堆码整齐，并标识清楚。贮存时间不应超过材料的保质期。

6.4.5 贮存应在常温常湿条件下，存放地应坚实、平整，环境应保持干燥通风，并防止与浸蚀性介质接触、露天长期暴晒和雨水浸害。如无法达到要求时，应采取有效措施确保材料质量满足施工要求；

6.4.6 在现场合理分区分类堆放，宜采取随用随进的原则，减少堆放面积。堆放应稳固牢靠，侧立堆码时高度不宜超过2层，防止倾翻损坏；平码时堆放层数不应超过规定层数上限值，应防止下部隔墙板材损伤。

6.4.7 装饰复合隔墙板在搬运和贮存等整环节中应保护装饰面，避免被污染或者破损而影响外观质量。

- 6.5  文明施工与成品保护

条文说明：本节对文明施工和成品保护进行了规定。施工过程中各工序、各工作要有序的配合，对已完成的成品、半成品应严格保护，防止破坏和污染。严格遵循施工过程中对养护龄期的有关规定，达到相应龄期后在进行后续施工。

6.5.1 隔墙板的安装过程中产生的碎渣废料及其他垃圾，严禁随意丢放，严禁从楼上抛扔。在板材切割等操作时，应采取措施减少粉尘，操作人员应采取防护措施。施工现场的产生的污水严禁随意排放，应排放到指定地方集中处理。应合理安排施工作业时间，噪声大的作业应避开休息时间。

6.5.2 施工过程中各工种应配合，应做好工序交接，合理安排工序，不得随意颠倒工序。当有工序在交叉作业时，严禁对已经完成的成品、半成品以及堆放的材料造成破坏。当因特殊原因造成成品和半成品污染时，应采取有效清理措施。

6.5.3 安装预埋件时，宜用电钻钻孔、扩孔，严禁用力敲打。

6.5.4 隔墙工程施工过程中及验收前，对墙体应采取防护措施，严禁重物碰撞，不得随意开凿孔洞，如确实需要，应对孔洞或损坏处进行妥善修补。隔墙安装养护期间不得承受任何侧向作用力，不得将施工设备、工程物料等顶压或斜靠在墙体上。

6.5.5 在混凝土等地面施工时，应防止物料污染、损坏成品隔墙。

7 验  收

# 7.1 一般规定

7.1.1 隔墙工程施工质量验收，应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

7.1.2 隔墙工程验收应检查下列文件和记录：

1设计文件、施工组织文件、施工图及其他设计文件；

2 隔墙板和主要的配套材料的出厂合格证、出厂检验报告、型式检验报告、进场验收记录、复试报告和见证报告；

3 隔墙工程施工记录、隐蔽工程验收记录；

7.1.3供应商应提供具有检验资质单位出具的有效期内的质量检验报告、出厂检验报告和合格证，且应按规定见证复检。对隔热、阻燃、隔声等特殊要求的工程，应提供相应性能的检测报告，均合格后方可使用。

7.1.4供应商提供相应的型式检验报告、出厂检测报告和合格证。严禁使用国家明令禁止使用的产品。

7.1.5 隔墙工程施工过程中应进行质量检查、隐蔽工程验收。隐蔽工程应在隐蔽前进行验收，形成验收文件，验收合格后方可进行后续施工。隔墙工程中下列部位或内容应进行隐蔽工程验收，并形成详细的文字记录和影像资料：

1隔墙板与主体结构的定位情况。

2连接件及锚固件的位置、数量、规格、连接方式。

3金属网、玻纤网布铺设。

4隔墙板板缝及构造节点处理。

5配电箱、开关盒和管线开槽、敷设安装现场验收记录。

条文说明：7.1.5 隐蔽工程是伴随施工过程进行的，应及时验收，以保证施工质量。

7.1.6 隔墙工程施工质量应按下列要求进行验收：

1 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收；

2 工程的观感质量应由验收人员现场检查，并应共同确认。

7.1.7 各分项工程的检验批次应按下列规定划分：

同一品种的轻质隔墙工程每50间（大面积房间和走廊按轻质隔墙的墙面30m2为一间）应划分为一个检验批次，不足50间的也应该划分为一个检验批次。

7.1.8 每个检验批应至少抽检10%，并不得少于3间；不足3间的应全部检验。

7.1.9 装饰复合隔墙板工程应对人造木板的甲醛含量进行复试。

条文说明：7.1.9 装饰复合隔墙因不需要二次装修，一般是即装即住，因此对人造木板应进行甲醛含量复试。

## 7.2 主控项目

7.2.1 隔墙板的品种、规格、尺寸、颜色和性能应符合设计要求和本规程的规定。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要的，应该提供相应等级的检测报告。

检验方法：对实物观察、尺量和称重检查；核查质量证明文件、进场验收记录和性能检测报告。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查。质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

7.2.2 隔墙板进场时应对面密度、抗压强度进行复验，复验应为见证取样送检。

检验方法：随机抽样送检，核查复验报告。

检查数量：同一厂家的同一种产品且同一批次，按照扣除门窗洞口后的墙体面积，在5000m²以内时应复验1次；当面积每增加5000m² 时应增加1次；增加面积不足5000m² 时也应增加1次。

条文说明：7.2.2隔墙板主要的控制指标包括了面密度、抗压强度，这是重要的指标，因此隔墙板主要对这两项性能进行复验。

7.2.3 隔墙板安装应牢固，工程各构造做法应符合设计要求，并应按照经过审批的施工方案施工。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；手板检查；尺量检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

条文说明：7.2.3 应对预埋件、连接件、锚固件的位置、数量、规格和连接方式进行检查。

7.2.4 隔墙板安装所用的接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

检验方法：观察，检查产品合格证书和施工记录。

检查数量：全数检查。

## 7.3 一般项目

7.3.1 进场隔墙板与配套材料的外观和包装应完整无损，符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.2 隔墙板安装应垂直、平整、位置符合设计要求，整体不应出现缺缺损，开裂等缺陷。

检验方法：观察、量尺检查。

检查数量：全数检查。

7.3.3 隔墙表面应平整光滑、色泽一致，干净整洁，接缝布置设计及填充符合设计要求。

检验方法：观察、量尺检查。

检查数量：全数检查。

7.3.4 嵌缝粘结带的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应严实，不得空鼓，耐碱网布不得皱褶、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m2。

7.3.5 施工产生的隔墙缺陷，如穿墙套管、孔洞、槽、盒等，应按照施工方案采取填充补强措施，不得影响隔墙性能。

检验方法：对照施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.6 隔墙安装允许偏差应符合表7.3.5的规定。

表7.3.5  隔墙安装允许偏差     单位为mm

| 项次 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 3 | 2米靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 墙板垂直度（每层楼面） | 3 | 经纬仪，垂直仪检查 |
| 3 | 相邻面板之间高低 | 2 | 靠尺，深度尺检查 |
| 4 | 接缝宽度 | 2 | 直尺检查 |
| 5 | 阴阳角垂直度 | 3 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 6 | 墙体轴线位移 | 5 | 用经纬仪或拉线和尺量 |
| 7 | 门窗洞口 | 4 | 用直尺量 |

条文说明：7.3.6 隔墙工程施工过程检验和验收检验，安装允许误差必需满足表7.3.5的要求。

本规程用词说明

1　为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

4 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

5 《建筑抗震设计规范》GB 50011

6 《建筑设计防火规范》GB 50016

7 《陶瓷砖粘结剂》JC/T 547

8 《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235

9 《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841

10《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ157

11《建筑隔墙用轻质条板》JG169

12《乡村建筑内隔墙板应用技术规程》CECS 301

13《墙体材料应用统一技术规范》GB50574

14《宅装饰装修工程施工规范》GB 50327

15《建筑轻质板隔墙施工技术规范》DB11/T491

16《沥青防水卷材用胎基》GB/T18840

17《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160

18《外墙保温用锚栓》JG/T366

19《镀锌电焊网》QB/T3897

20《混凝土结构设计规范》GB50010

22《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

23《装配式钢结构建筑技术标准 》GB/T 51232

24《装饰装修胶黏剂制造、使用和标识通用要求》GB/T 22377

25《绝热稳态传热性质的测定、标定和防护热箱法》GB/T13475

26 《建筑材料放射性核素限量》GB6566

27 《建筑墙板试验方法》GB/T30100

28 《建筑和建筑构件隔声测量》GB/T19889.3

29 《建筑构件耐火试验方法》GB/T 9978