CECS XXX:201X

中国工程建设标准化协会标准

避潮层保护修缮施工技术规程

Technical standard for repairing damp-proof course of buildings

（征求意见稿）

20XX– XX –XX 发布                       20XX – XX –01 实施

| 中国工程建设标准化协会 | 联合发布 |
| --- | --- |
| XXXX |  |

中国工程建设标准化协会标准

避潮层保护修缮施工技术规程

Technical standard for repairing damp-proof course of buildings

XXXX -20XX

主编部门：

批准部门：

施行日期：201X年XX月1日

****出版社

201X上 海

前言

本规程根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2017]031号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程共分8章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、查勘与检测鉴定、材料与设备、修缮设计、修缮施工、分项验收和效果评估。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑修缮改造与房地产专业委员会归口管理，由上海市房地产科学研究院（上海市住宅修缮工程质量检测中心）负责具体技术内容的解释。本规程在执行过程中如有意见或建议，请寄送至上海市房地产科学研究院（上海市住宅修缮工程质量检测中心）（地址：上海市复兴西路193号，邮政编码：200031，邮箱：476449759@qq.com）。

主编单位：上海市房地产科学研究院（上海市住宅修缮工程质量检测中心）

上海房屋质量检测站

参编单位：上海住总集团建设发展有限公司

上海静安建筑装饰实业股份有限公司

上海维方建筑装饰工程有限公司

上海市建筑装饰工程集团有限公司

上海建筑装饰（集团）有限公司

北京市住房和城乡建设科学技术研究所

杭州市历史建筑保护管理中心（杭州市城市危旧住房改善办公室）

上海建为历保科技股份有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

3.1  一般规定	3

3.2  修缮流程	3

4  查勘与检测鉴定	5

4.1  一般规定	5

4.2  查勘	5

4.3  检测鉴定	5

5  材料与设备	7

5.1  一般规定	7

5.2  修缮材料	7

5.3  设备	8

6  修缮设计	9

6.1  一般规定	9

6.2  注浆法	9

6.3  切割法	10

6.4  置换法	11

7  修缮施工	12

7.1  一般规定	12

7.2 注浆法	12

7.3  切割法	13

7.4  置换法	14

8  分项验收和效果评估	15

8.1  分项验收及归档	15

8.2  修缮效果评估	15

本规程用词说明	17

引用标准名录	18

条文说明	20

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirment	3

3.1  Gneral Requirements	3

3.2  Restration Procedure	3

4  Survey and Inspection	5

4.1  General Requirements	5

4.2  Survey of Historic Buildings	5

4.3  Inspection of Historic Buildings	5

5　Materials and Equipment	7

5.1  General Requirements	7

5.2  Restration Materials	7

5.3  Restration Equipment	8

6  Restoration Design	9

6.1  General Requirements	9

6.2  Grouting Restore Method	9

6.3  Cutting Method	10

6.4  Substitution Method	11

7  Restoration Construction	12

7.1  General Requirements	12

7.2  Grouting Restore Method	12

7.3  Cutting Method	13

7.4  Substitution Method	14

8  Subentry Acceptance and Effect Evaluation	15

8.1  Subentry Acceptance and Filing	15

8.2  Assessment of Repair Effectiveness	15

Explanation of Wording in This Standard	17

List of Quoted Standards	18

Explanation of Provisions	19

- 1  总则

1.0.1　为规范既有房屋避潮层的修缮行为，确保工程质量，恢复和提高墙体避潮功能，特制定本规程。

1.0.2　本规程适用于既有房屋修缮工程中墙体避潮层的修缮或增设，包括查勘与检测鉴定、材料与设备、设计、施工、效果评估和验收。

1.0.3　避潮层的修缮除应符合本规程外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

- 2  术语

2.0.1　避潮层damp-proof course

防止地下潮气沿墙体上升和地表水对墙面的侵蚀而在墙体中设置的阻断层。

2.0.2　注浆法修缮避潮层grouting restore method for damp-proof course

将防水材料通过压力、自然重力、毛细作用等方法注入墙体中，固化后在墙体内形成连续避潮层，防止毛细水上升以改善墙体避潮效果的修缮方法。

2.0.3　切割法修缮避潮层 cutting method for damp-proof course

采用水平切割机具将砖墙水平切割出一条贯穿缝，然后在缝内填嵌防水材料，形成新的避潮层的修缮方法。

2.0.4　置换法修缮避潮层substitution method for damp-proof course

挖砌原有砖墙，采用钢筋混凝土圈梁等形式重新铺加避潮层的修缮方法。

2.0.5　目测法

根据经验对避潮层上部墙体粉刷等装饰材料的潮湿霉变程度和范围、墙体风化、潮湿酥碱等，综合评估避潮层的损伤情况的方法。

2.0.6  红外热像法

采用红外热像仪进行现场检测，对红外热像图进行处理，分析温度异常部位，并根据温度异常部位的温差大小判定避潮层损伤情况的方法。

2.0.7  水分仪检测法

采用高周波原理的水分测定仪，通过电磁波穿透墙体内部，感应出不同高度墙体内部含水率差异的检测方法判定避潮层损伤情况的方法。

2.0.8  取样分析法

在离墙体根部不同高度处分别取少量砌体芯样，在实验室测定不同高度砌体样品的含水率，通过对比不同高度处砌体的含水率来判断避潮层是否失效的方法。

- 3  基本规定

- 3.1  一般规定

3.1.1　既有房屋避潮层修缮应当遵循安全环保、技术先进、经济合理的原则。

3.1.2　避潮层修缮前应进行查勘与检测鉴定，工程验收后宜进行修缮效果后评估。

3.1.3　避潮层修缮应符合下列要求：

1  应根据不同的建筑特点及施工环境条件，合理选用不同的避潮层修复方法。

2  应在墙体中形成连续的防水带，且应和房屋其他部位避潮设施相衔接。

3  修缮施工期间和之后应确保建筑结构稳定性，确保房屋安全。

4  对于未设置墙体避潮层且室内墙面潮湿严重的，可增设避潮层。

3.1.4　避潮层修缮材料的选用应符合下列规定：

1  应考虑与其他水平避潮层和垂直避潮层的连接以及与砌体中管材、管路等各种避潮层的连接。

2  所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和现行标准的规定，严禁使用国家命令淘汰的材料。

3  所用材料应符合国家有关建筑材料和建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定，并应按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325规定的项目抽样复验。

4  所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告，进口产品应按规定进行商品检验。

- 3.2  修缮流程

3.2.1　避潮层修缮应包括查勘与检测鉴定、修缮设计、修缮施工、分项验收及修缮效果评估五个阶段。

3.2.2　查勘与检测鉴定阶段，应包括下列内容：

1  进行避潮层现状现场查勘与检测鉴定。

2  出具查勘与检测鉴定报告。

3.2.3　修缮设计阶段，应包括下列内容：

1  明确修缮目的、范围。

2  现场踏勘，复核损坏情况。

3  修缮方法设计。

4  提出施工工艺要求和材料标准。

5  出具修缮施工图。

3.2.4　修缮施工阶段，应包括下列内容：

1  现场踏勘。

2  制订避潮层施工方案。

3  材料现场抽样送检。

4  宜对修缮工程进行旁站监理。

3.2.5　修缮验收阶段，应包括下列内容：

1  编写验收报告，整理竣工图档资料。

2  组织分项工程验收。

3.2.6　修缮效果评估阶段，应包括下列内容：

1  竣工后一年内宜进行修缮效果评估。

2  出具评估报告。

- 4  查勘与检测鉴定

- 4.1  一般规定

4.1.1  避潮层查勘与检测鉴定流程主要包括：现场查勘评估判断、制定检测鉴定方案、现场检测或取样分析、实验室试验数据图像处理、异常区域评估、编写检测鉴定报告。

4.1.2  避潮层查勘应采用现场目测方法，通过对墙面粉刷等装饰材料是否受潮、霉变、起皮等损坏现象，初步判断避潮层是否失效。

4.1.3  避潮层检测鉴定宜采用无损检测技术，必要时可少量采用半破损检测技术，检测仪器、设备、工具等应经过标定或校准。

- 4.2  查勘

4.2.1  避潮层现场查勘应包括建筑物基本情况、稳定性、砌体砌筑方式及质量、避潮层概况等调查内容。

4.2.2  建筑物基本情况调查，应包括建筑物设计与施工、使用用途和年限、历次修缮和加固、改扩建与变更用途等。属文物建筑或历史建筑的，尚应查明其保护等级、保护要求和重点保护部位。

4.2.3  建筑物稳定性调查，应包括建筑物使用环境，调查其沉降量、沉降差、沉降稳定情况等检测监测资料，墙体倾斜、弓突、裂缝等。

4.2.4  砌体砌筑方式及质量调查，应包括砌体的砌筑方式、块材品种、砌筑材料品种、砌筑灰缝的饱满度等。

4.2.5  避潮层概况调查，应包括避潮层类型、设置位置和现状，避潮层上部墙体粉刷等装饰材料的潮湿霉变程度和范围等。并应根据现场查勘情况，制定建筑避潮层检测鉴定方案。

- 4.3  检测鉴定

4.3.1  避潮层检测鉴定，主要包括建筑结构图纸的复核测绘、避潮层类型和墙体砌筑质量的检测、砌体材料的力学性能 、建筑不均匀沉降变形的检测、建筑避潮层失效后影响范围和程度及含水率检测、分析评估提出修缮范围、修缮部位及修缮要求的建议。

4.3.2  避潮层检测鉴定报告，应包括下列内容：

1  概况。

2  房屋基本情况（包括现存图纸状况，建筑、避潮层构造概况、保护等级及保护要求等）。

3  检测鉴定范围历史修缮改造情况。

4  避潮层所处的环境情况。

5  现场检测情况（包括检测部位、测点布置、现场实施情况）。

6  避潮层上部墙体的外观状况和损坏情况。

7  现场检测鉴定结果分析及试验室检测分析情况。

8  检测鉴定结论及建议。

4.3.3  建筑图纸复核、测绘，应包括建筑平面、立面、剖面图，以及避潮层位置的基础剖面图，必要时可局部开挖绘制构造详图。

4.3.4  避潮层类型和砌体砌筑质量的检测，应包括下列内容：

1  调查检测避潮层的类型、位置和现状。

2  现场检测砌筑方式、砌筑块材的品种尺寸、砌筑材料的品种、砌筑灰缝的厚度和饱满度。

3  修缮加固或改扩建部分，现场检测避潮层处新旧接槎处连接构造、灰缝的饱满度等。

4.3.5  砌体材料力学性能检测，应采用非破损检测的方法，在正常环境情况下，检测砌筑块材和砌筑材料的抗压强度。

4.3.6  应根据建筑物稳定情况，对底层外墙的相对沉降进行测量及墙体倾斜、弓突、裂缝的检查，并应确定避潮层砌体的变形情况。

4.3.7 避潮层失效后影响范围和程度检测，可采用目测法、红外热像法、水分仪检测法和取样分析法检测避潮层的现状。

4.3.8  应根据前期调查、现场查勘、检测、数据处理分析判断，分析评估避潮层损坏的范围和程度，并应提出修缮范围、修缮部位及修缮要求的建议。

- 5  材料与设备

- 5.1  一般规定

5.1.1  避潮层修缮材料应采用防水性能优良、耐久使用、环保性好的材料。

5.1.2  修缮材料的性能应符合国家现行有关标准的规定。

5.1.3  修缮材料进入施工现场时，应具有出厂合格证、说明书及修缮材料的试验报告等。

5.1.4  避潮层修缮设备应选用定型产品，并应保证状况良好、安全可靠。

- 5.2  修缮材料

5.2.1  注浆法修缮避潮层的材料主要包括注浆材料、防水砂浆、防水剂等。

5.2.2  注浆材料应具有良好的渗透扩散性和防水性，宜采用含碱量低、防水的硅酸化合物，且应符合下列要求：

1  注浆材料渗透深度应不小于1/2孔距。

2  注浆后砌块毛细吸水系数应小于0.5（kg/m2/h0.5）。

5.2.3  防水砂浆应具有良好的防水性，且应与砌块、灰浆等具有良好的兼容性，抗压强度应不大于5MPa，收缩率不应小于0.3%。

5.2.4  防水剂应选择具有透气和不透水的性能的材料，宜采用有效成分为硅氧烷类的有机硅类憎水剂，憎水处理后，墙体的毛细吸水能力减低程度应大于80%，水汽扩散能力降低应不大于50%。

5.2.5  切割法修缮避潮层的材料主要包括防水板材、防水材料等。

5.2.6  切割法修缮避潮层的防水板材应具有防水性、施工机械强度、耐腐蚀性，并应符合下列要求：

1  金属防水板或塑料防水板应表面光滑、无异形、外观无缺陷。

2  防水板材应具有一定的抗拉强度、抗弯强度、抗冲击强度，其中抗拉强度应大于34.5MPa，抗弯强度应大于67.5 MPa， 抗冲击强度应大于10.2Kg·cm/cm（102J/m）。

3  金属防水板应满足在电解质环境中的耐腐蚀性，耐腐蚀性指标可通过《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GBT10125-1997确定。

5.2.7  切割法防水材料应满足粘结性，耐老化及工作性能的技术指标。各项性能的技术指标宜按表5.2.7确定。

表5.2.7 切割法防水材料技术指标

| 性能 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 粘结强度 | >0.2MPa |
| 抗裂性 | >4mm |
| 延伸率 | >150% |
| 吸水性 | <0.3% |
| 耐热度 | >90℃ |
| 低温柔性 | 7℃时绕10mm圆棒不裂 |
| 低温柔性 | 浸水后（-20℃~20℃冷热循环）20次无变化 |

5.2.8  置换法修缮避潮层的材料主要包括混凝土、钢筋、钢型材等。

5.2.9  混凝土材料可选用商品混凝土或现场自拌混凝土，现场自拌混凝土应进行配合比设计，且应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164和《预拌混凝土》GB/T14902的规定。混凝土抗渗等级应不低于P6，强度应不低于C30。

5.2.10  钢筋质量应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1和《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2的有关规定。钢型材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700和《低合金高强度结构钢》GB/T1591的有关规定。焊条的质量应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117和《低合金焊条》GB/T5118的有关规定。

- 5.3  设备

5.3.1  压力注浆设备应符合下列要求：

1  采用手动或电动注浆机注射，注射压力控制在2～3bar。

5.3.2  电动水平切割设备应符合下列要求：

1  电动圆锯直径宜为450mm，厚度宜为3.2mm。

- 6  修缮设计

- 6.1  一般规定

6.1.1  避潮层修缮设计前，应进行现场踏勘、了解建筑使用情况、收集相关资料等前期准备工作，宜搜集下列资料：

1  原设计和施工文件。

2  使用、维修、改造情况。

3  查勘与检测鉴定报告。

4  与避潮层修缮有关的技术标准。

6.1.2  避潮层修缮设计应明确修缮目的、范围、部位和要求。

6.1.3  避潮层修缮设计应根据建筑所处的环境条件、建筑结构、建筑规模、保护要求、使用历史、未来功能定位等各方面因素，并结合施工可操作性、修缮后效果以及对原建筑影响等进行对比分析，选择注浆法、切割法、置换法等适宜的修缮方法。

6.1.4  避潮层修缮设计应包括以下主要内容：

- 6.2  注浆法

6.2.1  注射的防水材料应满足憎水性能和渗透性能的要求，并应通过在环保性能、与建筑墙体材料兼容性、降低建筑墙体吸水性能等方面进行比选后确定。

6.2.2  根据施工过程中是否加压，注浆法可分为无压注浆法和压力注浆法。（建议无压注浆和压力注浆分开写）

6.2.3  注浆法修缮设计，应符合下列规定：

1  应根据修缮墙体的材料、种类、形制、砌筑工艺、内部构造、是否存在劣化或空洞以及湿度（含水率）等实际情况，选择合适、有效的注浆工艺和注浆材料。

2  对修缮墙体内部的空洞、缺陷和间隙，应采用辅助材料进行填充或密封。当测得墙体含水率过高，应采用通风等措施降低其含水率，使之达到注浆的条件。

3  根据室内外地坪标高选择注浆钻孔的位置，应使注浆形成的防水带的底部标高在室外地坪标高以上50mm~150mm内。

4  当注浆钻孔为平孔时，应将砖缝交叉点作为钻孔的最佳位置，孔径不应大于14mm，孔距不应大于100mm~120mm，可布置上下两排孔（隔一皮砖），钻孔深度应至少到达约30mm的剩余墙体厚度。当墙体厚道大于370mm（一砖半墙），应在墙体的两侧分别钻孔注浆。

5  当注浆钻孔为斜孔时，应将砖缝交叉点作为钻孔的最佳位置，孔径不应大于22mm，孔距不应大于100mm~120mm范围，宜布置单排孔，钻孔角度宜向下倾斜30°～40°，钻孔深度应当至少到达约50mm的剩余墙体厚度。当墙体厚道大于370mm（一砖半墙），应在墙体的两侧分别钻孔注浆。

6  在形成防水带的顶面标高到底面标高下方的一定范围内，应采用防水砂浆做墙侧面防水，并应与地面防水形成一定的搭接。

- 6.3  切割法

6.3.1  切割法适用于层数不超过3层的建筑避潮层修缮。

6.3.2  切割法修缮设计，应分析和评估修缮施工过程中对结构安全性和稳定性的影响，采取措施确保结构安全。

6.3.3  根据建筑墙体的切割工艺，切割法可分为水平切割法和V型切割法。

6.3.4  切割法修缮设计，应符合下列规定：

1  应根据修缮墙体的材料、种类、形制、砌筑工艺、内部构造、是否存在劣化或空洞、强度以及湿度（含水率）等实际情况，选择合适、有效的切割工艺和灌注的防水材料，灌注的防水材料应符合本规程第6.2.1条的要求。

2  对修缮墙体内部的空洞、缺陷和间隙，应采用辅助材料进行填充或密封。

3  切割位置的标高应根据建筑的实际情况确定，并应保证完成后的防水板底部标高高于室外地坪标高200mm以上。

4  当灌注的防水材料采用防水板时，应符合下列规定：

1）防水板的尺寸应与修缮墙体的切割缝相匹配，并应便于施工和满足抗冲击性要求；

2）防水板的宽度应略大于修缮墙体的厚度，超出墙体的厚度不应大于粉刷厚度的一半，防水板的长度无特殊要求；

3）防水板的剖面应为楔形，如塑料板为1.5mm~4mm，不锈钢板为0.5mm~2mm；

4）单层或双层防水板的厚度应与修缮墙体的切割缝厚度相匹配；

5）在墙体的转角部和纵横墙交接处，应根据实际情况采用异形板。

5  应采取措施，做好施工缝处的防水。

- 6.4  置换法

6.4.1  置换法适用于层数不超过3层的建筑避潮层修缮。

6.4.2  置换法修缮设计，应分析和评估修缮施工过程中对结构安全性和稳定性的影响，采取措施确保结构安全。（与6.3.2重复，是否考虑在6.1节中统一规定）

6.4.3  施工过程中应设置支架，即在置换之前应先用支架承托上部荷载。

6.4.4  置换法修缮设计，应符合下列规定：

1  应根据修缮墙体的材料、种类、形制、砌筑工艺、内部构造、是否存在劣化或空洞、强度以及湿度（含水率）等实际情况，确定设置支架以及拆砖方法。

2  应根据建筑的实际情况，确定置换的标高和拆除砖块皮数，并应使置换后的现浇钢筋混凝土梁底部标高高于室外地坪标高200mm以上。

3  应根据修缮墙体的实际情况，经计算确定支架的形制、尺寸和间距，其中支架的间距不应大于1000mm.

6.4.5  钢筋混凝土避潮层的构造，应符合下列规定：

1  避潮层应闭合设置。

2  截面的宽度应与原墙体同，截面的高度不应小于240mm。

3  纵向钢筋的直径不应小于12mm，其数量不应少于4根；箍筋的直径不应小于8mm，箍筋间距不应大于200mm；钢筋的品种、性能和质量应符合现行国家标准《砌体结构加固设计规范》GB50702中的有关规定；纵向钢筋的连接应采用焊接。

4  混凝土应采用微膨胀混凝土，其强度等级应采用C30，其抗渗等级不应小于P6。

- 7  修缮施工

- 7.1  一般规定

7.1.1  避潮层修缮施工前，应对现场进行的充分踏勘，包括墙体所采用的块材种类、墙体的形制及其砌筑工艺、修缮范围和内容、现场施工条件等。

7.1.2  避潮层修缮施工应根据查勘与鉴定结果、修缮设计方案及现场踏勘情况制定专项施工方案。

7.1.3  避潮层修缮施工方案应包括下列内容：

1  修缮项目概况。

2  编制依据。

3  修缮施工前准备工作，包括清理墙面、附属物的拆除等。

4  修缮流程、施工工艺、进度计划、施工组织等技术措施。

5  施工质量、安全、环保、文明施工等措施。

6  现场施工的应急预案。

- 7.2 注浆法

7.2.1  注浆法修缮避潮层施工工艺流程主要包括清除粉刷、定标高、修补、钻孔、清孔、预浇注、注浆、封孔、墙面封护等。

7.2.2  注浆法修缮避潮层墙体注浆孔应符合下列规定：

1  孔径和孔距的选择应保证最终渗透深度>1/2孔距。

2  采用平孔注浆的，应考虑注浆材料的滞留性，以最终渗透深度>1/2孔距的目的。

3  采用斜孔注浆的，应考虑最佳向下角度，以保证施工性和渗透深度要求。

7.2.3  注浆法修缮施工时应符合下列规定：

1  应根据预修缮墙体，选择合适和有效的注浆材料，并匹配相应的施工工艺。

2  应通过前期的勘察了解墙体内部密实度，对墙体内部的空洞、缺陷和间隙采用辅助材料进行填充或密封。如墙面有外粉刷的需清除墙面外粉刷，应对清除外粉刷后墙面的严重缺损处采用防水砂浆修补平整。前期勘察如测得墙体含水率过高，应采用通风降低其含水率，并应使之达到注浆的条件。

3  应结合室内外地坪标高选择注浆钻孔孔位置，一般应使注浆形成的防水带的底部标高在室外地坪标高以上50~150mm范围内。

4  浇筑之前应充分清除钻屑，保证钻孔的设计容积。如墙体的内部有严重的缺陷应采用预浇筑填充缺损，宜采用流动度大的防水砂浆。

5  无压注浆宜采用量筒法或低压泵向钻孔中浇注防水剂或防水膏体，每个钻孔中的防水剂应达到饱和（即设计容量），并应在24小时后重复浇注至少一次。

6  压力注浆宜采用手动或电动注浆机注浆，注射压力应控制在2～3bar，防水剂达到饱和后，应保持压力至少1分钟。并应在24小时后重复注浆至少一次。

7  第二次注浆24小时后，应采用高流动度的防水砂浆封填钻孔。

- 7.3  切割法

7.3.1  切割法修缮避潮层施工工艺流程主要包括清除粉刷、定标高、安装设备、切割、补锯、清缝、涂防水材料、打入防水板、镇紧等。

7.3.2  切割法修缮施工应符合下列规定：

1  应保证待修缮墙体周围有足够的操作空间可用于设备安装和施工操作。对墙角和纵横墙交接处应制定适应性的具体施工方案。

2  应根据设计图纸和现场具体情况确定切割位置的标高，且应确保完成后的防水板底部标高高于室外地坪标高200mm，并采用墨线做好标线。

3  安装机械切割设备，应采用措施保证切割刀片水平，进刀切割墙体，对于机械刀具切割不到的阴角，可采用手锯补锯。

4  待机械刀具切割缝完成后，应向前移动500mm后，流水作业准备安装防水板。

5  应先清理切割缝中的切屑，切屑应充分清除以保障防水板与墙体的良好粘结。

6  应预先准备好液状防水材料，搅拌均匀，嵌入防水板前应浸入防水材料，使之完全裹覆防水材料。打击嵌入切割缝，应安装严实。

7  设计双层防水板时，应从墙体两面分别打击嵌入防水板，楔形防水板大小头对应，并应使上下施工缝错开，对拔镇紧。

8  应采用防水砂浆修补切割缝处墙面粉刷。

- 7.4  置换法

7.4.1  置换法修缮避潮层施工工艺流程主要包括预制钢板凳、清除粉刷、定标高、切割分段拆墙、安装防水卷材、安装钢板凳、安装钢筋笼、焊接、安装模板、浇注混凝土、养护、拆模等。

7.4.2  置换法修缮施工时应符合以下规定：

1  应根据设计图纸和现场情况，确定施工区域。应保证待修缮墙体两侧周围有足够的操作空间。对墙角和纵横墙交接处应制定适应性的具体施工方案。预先制作钢板凳，应根据设计大样图确定钢板凳的形制和尺寸。

2  应根据设计图纸和现场具体情况确定浇筑地圈梁的标高和拆除砖块皮数，应确保完成后的地圈梁底部标高高于室外地坪标高200mm，应采用墨线做好标线。且应采用墨线标线标识分段施工区域。

3  应根据准备阶段确定的墙体拆除部位的标高和位置，采用人工切割和抽砖的方式，分段拆除砖块。每段拆除长度不得超过1米或2个钢板凳的间距。

4  墙体分段拆除时，应同步安装钢板凳，并应在钢板凳和待浇筑地圈梁的底部设置一层自粘性防水卷材。钢板凳应与上下砖砌体间镇紧。

5  应按照设计图纸要求绑扎安装钢筋笼。相邻两段地圈梁应采用焊接的方式连接，搭接长度应为单面10D，地圈梁钢筋下料时应两端预留10D长度。

6  地圈梁施工模板安装应采用侧模板支护安装，施工时应在模板上部预留灌浆口和预留振捣棒作业施工面。

7  应待混凝土浇筑后，且养护应达到设计要求强度的龄期后，方可拆除模板。

- 8  分项验收和效果评估

- 8.1  分项验收及归档

8.1.1  避潮层修缮工程完成后，应进行分项工程验收。8.1.2  避潮层修缮分项工程验收前应提供下列资料：

1  避潮层检测鉴定报告。

2  避潮层修缮设计方案。

3  避潮层修缮施工方案和分项工程竣工报告。

4  避潮层修缮材料性能检测报告。

8.1.3 避潮层修缮工程完成后，建设单位应组织设计、施工单位、监理单位进行分项工程验收，验收合格后验收资料应纳入主体建筑修缮工程项目的竣工验收资料归档。

- 8.2  修缮效果评估

8.2.1  避潮层修缮施工结束后一年内，宜进行修缮效果评估。8.2.1 避潮层修缮属于隐蔽工程，施工完成后，短期内不能从外观目测进行修缮效果评价，应委托相关的检测单位进行修缮效果评估。

8.2.2  避潮层修缮效果的评估方法，宜采用红外热像法或水分仪检测法。

8.2.3  红外热像法效果评估，应在同样的检测环境和避潮层上部区段墙面位置处，通过修缮前后拍摄的红外热像图进行对比分析，确定建筑避潮层修缮效果。

8.2.4  水分仪检测法效果评估，应在避潮层上部墙面设定测点检测墙面的含水率。应根据修缮前墙体饱和含水率和修缮后在避潮层下蓄水48小时试验条件下，墙体含水率变化确定避潮层修缮效果，必要时可采用取样法标定修正水分仪检测法测得含水率。

8.2.5  避潮层修缮效果有效性不宜小于60%，并应由下列公式计算：

W = (Fv-Fn) / Fv ×100%                      （式8.2.5）

式中： W——避潮层修缮效果有效性（%）；

Fv——避潮层修缮前，上部墙体饱和含水率（%）；

Fn——避潮层修缮后，避潮层下部蓄水48小时试验条件下，上部墙体含水率（%）。

8.2.6  避潮层修缮效果评估报告应包括如下内容：

1 建筑概况。

2 评估要求。

3 避潮层修缮设计方案主要内容。

4 避潮层修缮施工情况。

5 现场检测方法、数据图像处理，结果分析。

6 效果评估结论。

# 本规程用词说明

- 为了便于执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不 同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，

反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用 “应”，

反面词采用“不应” 或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用 “宜”，

反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：

正面词采用“可”，

反面词采用 “不可”。

2   条文中指定应按其他有关标准执行的，写法为“应符 合……的规定”或“应按……执行”。非必须按所指定的标准执行的，写法为“可参照……”。

- 引用标准名录

1 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1

2 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2

3 《混凝土质量控制标准》GB50164

4 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325

5 《砌体结构加固设计规范》GB50702

6 《碳素结构钢》GB/T700

7 《低合金高强度结构钢》GB/T1591

8 《碳钢焊条》GB/T5117

9 《低合金焊条》GB/T5118

10 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T10125

11 《预拌混凝土》GB/T14902

12 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315

13 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强风技术规程》JGJ/T136

14 《非烧结砖砌体现场检测技术规程》JGJ/T371

中国工程建设标准化协会标准

避潮层保护修缮施工技术规程

Technical standard for repairing damp-proof course of buildings

- 条文说明

制订说明

《避潮层保护修缮施工技术规程》CECS ×××：201×，经中国工程建设标准化协会201×年××月××日以第××号公告批准发布。

本规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

为便于广大检测鉴定、设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，编制组根据国家计委关于编制标准、规范条文说明的统一要求，按《避潮层保护修缮施工技术规程》的章、节、条顺序，编制了《避潮层保护修缮施工技术规程条文说明》，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，供国内各有关部门和单位参考。在使用中如发现本规程条文说明有欠妥之处，请将意见函寄送上海市房地产科学研究院。

本条文说明仅供有关部门和单位在执行本规程时使用。

- 目次

1  总则	22

2  术语	23

3  基本规定	24

3.1  一般规定	24

3.2  修缮流程	24

4  查勘与检测鉴定	25

4.1  一般规定	25

4.2  查勘	25

4.3  检测鉴定	25

5  材料与设备	27

5.1  一般规定	27

5.2  修缮材料	27

5.3  设备	29

6  修缮设计	31

6.1  注浆法	31

6.2  切割法	31

6.3  置换法	31

7  修缮施工	32

7.1  一般规定	32

7.2  注浆法	33

7.3  切割法	35

8  效果评估和验收	36

8.1  修缮效果定期评估	36

8.2  竣工验收及归档	36

- 1  总则

1.0.1　既有房屋墙体避潮层根据当时的施工工艺一般采用在墙根中设置油毛毡避潮，而油毛毡的寿命一般为50年，目前许多既有房屋的油毛毡避潮层已损坏，因而引起底层墙体潮湿、泛碱等问题而影响房屋的正常使用。为了规范既有建筑避潮层的修缮方法，并在保护历史建筑风貌的前提下，引进避潮层保护修缮技术，规范施工工艺，维护建筑正常使用功能，提升建筑使用舒适性，特制订本规程。

1.0.3　既有建筑的避潮层修缮应遵守本规程的规定。在执行时，本规程有明确规定的，应按本规程执行；本规程未作明确规定或规定不具体时，应按现行的其他国家和行业相关标准执行。若建筑为不可移动文物或历史建筑，尚应遵守不可移动文物或历史建筑保护的相关标准。

- 2  术语

2.0.1　南方部分地区也将“避潮层”称为“避潮层”。

2.0.2　注浆法是指通过压力、自然重力、毛细作用等将防水材料注射到建筑墙体中，在墙体内形成连续避潮层，以达到隔断毛细水上升效果的技术措施

2.0.3　切割法是指将建筑墙体依次切割，设置防水板材，形成一道新的墙体避潮层，以达到隔断毛细水上升效果的技术措施，适用于层数不超过3层的建筑避潮层修缮。

2.0.4　置换法是指将建筑墙体一定高度的砌体沿水平整体置换为现浇钢筋混凝土梁，形成钢筋混凝土避潮层，以达到隔断毛细水上升效果的技术措施，适用于层数不超过3层的建筑避潮层修缮。

2.0.5~2.0.8　本规程中的“目测法”、“红外热像法”、“水分仪检测法”、“取样分析法”等术语专指针对既有建筑避潮层进行的各类评估和检测分析行为。

- 3  基本规定

- 3.1  一般规定

3.1.1　安全环保，既有建筑使用年久，受到建造年代的设计、施工等因素影响，均存在不同的问题，对既有建筑的避潮层进行修缮，前提是确保既有建筑安全。3.1.2　避潮层修缮前应进行避潮效果检测，修缮后宜进行避潮效果后评估，将修缮前后的评估数据进行对比，以明确避潮层修缮实施效果。

- 3.2  修缮流程

3.2.1　既有建筑避潮层修缮应根据建筑类型及修缮工程类别等，确定修缮流程。一般包括查勘与检测鉴定、修缮设计、修缮施工、分项验收及修缮效果评估五个阶段。根据各地或修缮工程类别的不同，可做相应调整。

- 4  查勘与检测鉴定

- 4.1  一般规定

4.1.2　通过初步查勘确定避潮层是否有损坏的迹象，确定是否要进一步进行检测鉴定和修缮。

4.1.3  检测鉴定应减少对墙体的损伤，宜采用非破损的方法为主，为保证检测数据的准确性，规定了检测仪器设备的要求。

- 4.2  查勘

4.2.2  在现场查勘前应对相关的资料进行调查收集，了解避潮层在使用过程中的修缮、加固变化情况。

4.2.3-4.2.5   通过现场查勘，对建筑稳定性、砌筑质量、避潮层概况等调查，有针对性地制定检测鉴定方案具体内容。

- 4.3  检测鉴定

4.3.1-4.3.2  对避潮层检测鉴定的主要内容及检测鉴定报告的基本内容进行了规定。砌体的材料的力学性能检测是为了了解砌体的施工质量，建筑不均匀沉降的检测是确定砌体的稳定性，保证修缮后的避潮层能正常工作。

4.3.3   原设计或竣工图纸较完整时，对建筑平面、立面、剖面图进行复核，有条件应进行基础开挖检测，复核基础形式、埋深、截面尺寸等，检测避潮层的损伤老化状况，没有图纸测绘构造详图。

4.3.4   对于有修缮加固改扩建房屋，对新老砌体结构交界处避潮层是否连续是重点调查检测的内容。

4.3.5   烧结普通砖和烧结多孔砖的抗压强度一般采用回弹法，参照《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315进行检测，混合砂浆和水泥砂浆的抗压强度可采用贯入法，参照《贯入法检测砌筑砂浆抗压强风技术规程》JGJ/T136进行检测，非烧结砖砌体强度可参照《非烧结砖砌体现场检测技术规程》JGJ/T371进行检测。

4.3.6   相对沉降可通过测量外立面的勒脚线、窗台等相对高差来推断，墙体倾斜可通过测量外立面竖向棱线相对倾斜获得，墙体弓突测量可采用全站仪、吊垂线、靠尺等方法。倾斜测量结果合相对沉降测量结果可以互相校核，并结合墙体裂缝的宽度、走向、分布等综合分析砌体的稳定性。

4.3.7   根据房屋重要性和使用的要求选择检测方法，历史建筑检测建议采用红外热像法或水分仪检测法、取样分析法，或采用几种方法来综合检测评价。

- 5  材料与设备

- 5.1  一般规定

- 5.1.1  避潮层修缮采用的化学材料应不污染环境对人体无害，符合国家环保标准。

- 5.1.2  避潮层修缮采用的材料如尚无相关国家标准或行业标准的，应结合施工工艺的特点，设计合理的试验方法，由检测单位采用对比试验以证明其有效性。

- 5.1.3  修缮材料除应具有出厂合格证、说明书及修缮材料的试验报告等，还应有当地建设行政主管部门所核准的检测单位对产品本年度抽样检验认证的试验报告，其质量必须符合国家现行标准。

- 5.1.4  随着避潮层修缮工艺的推广普及，部分工艺涉及的修缮设备有定型产品，应尽量选用。另一部分修缮设备尚未有定型产品，如需要采用，应结合修缮工艺特点，联系生产设备厂家对产品参数和细节加以改进以适合修缮工程。

- 5.2  修缮材料

- 5.2.1  目前主流的注浆材料是硅烷和硅氧烷，但也有采用聚丙烯酸酯、聚氨酯、环氧树脂等液态材料的。水性硅烷的浓缩液或膏体须具有很高的渗透深度，以保证形成连续的防水带。

5.2.2  渗透扩散性是为了是使防水材料深入到墙体材料的内部毛细孔中，使毛细孔被分隔而变小，并使墙体中形成一个连续的防水带。防水性其工作原理是使墙体材料中的毛细孔收缩和憎水，从而达到整体的防水效果。

1渗透性：可以通过实验测量渗透深度来定量确定。目前国内无标准的方法。建议的方法是先将试样置于实验室标准条件（温度：20±5º，湿度：45%~65%）72小时，准备一个平底盘，倒入待测试注浆材料液体，使液体浸入试样底部约10mm。记录每小时的液体上升的锋面高度，作为渗透深度。待锋面高度不再增加，切开试样，测量其最低处的锋面高度，作为其最终渗透深度。其最终的渗透深度和修缮施工工艺是有相关性的。必须符合：

最终渗透深度>1/2孔距

孔距——相对应的注浆工艺的钻孔间距。

2防水性：可以通过测试毛细吸水系数来检验，上述测试最终渗透深度的试样认为其已经充分吸收了注浆材料，将其放到阴凉通风处放置7天使得相关化学反应充分进行，自然风干。将已完全吸收了注浆材料的部分切割制备成试样。测试其毛细吸水系数。

毛细吸水系数定量测定的方法为，可以将试块切割成一定规格（如40mm×40mm×40mm），烘干后放到吸水海绵上，然后按照一定时间间隔测试块的质量。单位面积吸水量（kgm2）与时间平方根（h）坐标上的斜率代表该材料的毛细吸水系数。

按德国工业标准DIN52617，砖石经过防水处理后其毛细吸水系数应：

ω<0.5（kg/m2/h0.5）

毛细吸水系数是无机非金属材料的一个本身特定的性能。可定量地描述单位时间、单位面积材料通过毛细作用的吸水量。与饱和吸水率相比，毛细吸水系数不仅描述材料的吸水能力，而且描述材料的吸水速度，是建筑保护中最重要的物理参数之一。

w=ω⋅t

w：单位面积的吸水量，kgm2；t：时间，h；

ω：为矿物材料的毛细吸水系数，kgm2h0.5，描述吸水量及吸水速度。

5.2.3  注浆法整个工艺中的的辅助材料为防水砂浆，其作用是填充浇筑孔，使墙体结构稳定性不受影响；其二是因为注浆法形成的防水带的下部的墙面会处于迎水面，为防止迎水面水汽的爬升进行大面积整体防水。

防水砂浆的一般要求是：

抗压强度>50MPa

抗折强度>8 MPa

粘结强度>1.5 MPa

毛细吸水系数<0.5（kg/m2/h0.5）

5.2.4  毛细吸水能力可以采用毛细吸水系数或吸水率的测定方法测试，可参照5.2.2条。

透气性可参照德国工业标准DINS2615，矿物材料的透气性可以用透气阻力系数μ值描述。μ值为水汽穿透这层材料所遇到的阻力与水汽穿透同一厚度的静态空气所遇到的阻力的比值。德国工业标准DIN52615中规定了普通建材和保暖材料的μ值测试方法。国际古迹及建筑保护科技工作者协会(简称WTA)的技术规范2-1-88(出版时间1988)规定了墙体涂料的μ值测试方法(湿杯法)。

5.2.5  目前主流的防水板材为金属板、塑料板。金属板主要为不锈钢板、铝合金板。塑料板为改性聚氯乙烯塑料板，1985年上海市房地产科学研究院的课题样板工程中曾采用红泥塑料板。

5.2.6  防水板的打击嵌入需要防水板有一定满足施工作业的机械强度，材料厂家必须预先进行大量的试验来确定满足施工的强度数据，并通过一系列工程实例来求证。

金属防水板处于砌体潮气中的酸碱环境中，在存在电解质的情况下会发生电化学反应，使金属防水板腐蚀，因此金属防水板需满足一般工程地区的特殊条件。

5.2.7  切割法的防水带以防水板的块体组成，块体间会存在间隙，为使防水板形成一个整体，从而具有良好的整体防水性。防水材料作用是粘结防水板块体，同时使防水带与被分割的墙体也有效粘结成整体，另外，防水材料也需具有辅助防水功效。

粘结性需测试不同防水材料与防水板间的粘结强度，最终选择满足施工的防水材料。

5.2.8~5.2.10  混凝土浇筑施工前，需制作同批次混凝土抗压、抗渗试块，抗渗混凝土的配合比应通过试验确定，最终测试结果应能达到设计抗压强度和抗渗等级要求。钢筋进场施工前也应进行抽检，测试结果应能达到设计强度。

- 3  设备

5.3.1  注浆设备需根据具体的施工工艺配置，压力注浆工艺配备压力注浆泵，无压注浆配备手动注浆泵。

5.3.2  钻孔设备、切割设备、拆除设备要求施工时对墙体的震动和冲击较小，不能影响墙体的稳定性。

- 6  修缮设计

- 6.1  一般规定

6.1.3  根据不同的施工方法和施工特点，避潮层的修缮方法分为注浆法、切割法、置换法，各种修缮方法的优缺点对比如表6-1所示。避潮层修缮设计应根据建筑所处的环境条件、建筑结构、建筑规模、保护要求、使用历史、未来功能定位等各方面因素，并结合各种修缮方法的优缺点，从理论、施工可操作性、修缮后效果以及对原建筑影响等进行综合对比分析，选择合适的修缮方法。

表6-1 避潮层修缮方法对比表

| 序 号 | 修缮方法 | 属 性 | 优 点 | 缺 点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注浆法 | 化学 注射法 | 施工可操作性强；对原建筑墙体的破坏较小，对其结构影响较小。 | 对防水材料的性能要求较高；有一定的时效性（修缮效果会随着时间的推移而降低）。 |
| 2 | 切割法 | 机械 物理法 | 修缮工具和材料易就地取材；修缮效果较好。 | 施工量和施工强度较大，对施工环境要求也较高；对原建筑墙体的破坏较大，对其结构影响较大； 工期较长。 |
| 3 | 置换法 | 机械 物理法 | 修缮工具和材料易就地取材；修缮效果好；可提高原基础的整体刚度，加强基础的整体性。 | 施工量和施工强度大，对施工环境要求也高；对原建筑墙体的破坏大，对其结构影响大；工期长。 |

6.1.5  切割法是采用水平切割机具将砖墙水平切割出一条贯穿缝，然后在缝内填嵌防水材料，形成新的避潮层的修缮方法。置换法是挖砌原有砖墙，采用钢筋混凝土圈梁等形式重新铺加避潮层的修缮方法。上述2种方法均会在施工过程中对原建筑的墙体造成破坏，会影响原建筑的结构安全和稳定性。因此，当采用切割法、置换法修缮避潮层时，应分析和评估施工过程中对结构安全性和稳定性的影响，采取措施，以确保结构安全。

- 6.2  注浆法

6.2.1  注射的防水材料满足的性能，详见本技术规程第5章中的相关要求。

6.2.2  注浆孔位置的确定应根据建筑的实际情况，从施工可操作性和修缮效果综合考虑，宜位于修缮墙体室内地坪标高以上100mm的位置，当室外地坪高于室内地坪时，注浆孔宜位于修缮墙体室外地坪标高以上100mm的位置。为了做好墙体的侧面防水，在形成防水带的顶面向下至室内外地坪的高度范围内，可以采用防水砂浆进行墙侧面防水处理，并与地面防水形成一定的搭接。

- 6.3  切割法

6.3.1  考虑到切割法会在施工过程中对原建筑的墙体造成破坏，会影响原建筑的结构安全和稳定性。为了确保结构安全，对切割法适用于建筑的层数进行了硬性规定。

6.3.2  切割位置的确定应根据建筑的实际情况，从施工可操作性和修缮效果综合考虑，宜位于修缮墙体室内地坪标高以上100mm的位置，当室外地坪高于室内地坪时，切割位置宜位于修缮墙体室外地坪标高以上100mm的位置。为了做好墙体的侧面防水，在形成防水带的顶面向下至室内外地坪的高度范围内，可以采用防水砂浆进行墙侧面防水处理，并与地面防水形成一定的搭接。

- 6.4  置换法

6.4.1  考虑到置换法会在施工过程中对原建筑的墙体造成破坏，会影响原建筑的结构安全和稳定性。为了确保结构安全，对置换法适用于建筑的层数进行了硬性规定。

6.4.2  置换后的钢筋混凝土梁避潮层顶部标高参照新建的砌体结构房屋做法确定，为室内地坪标高以下60mm的位置。

6.4.3  为了确保施工过程中的结构安全，用于临时支撑的支架，其材质、形状、构造、尺寸和间距等，应根据修缮墙体的实际情况，经计算确定。

6.4.4  为了能更好地提高原基础的整体刚度，加强基础的整体性，参照现行相关标准，对置换后的钢筋混凝土梁避潮层按照新增基础圈梁的要求，对其构造方面进行了规定。

- 7  修缮施工

- 7.1一般规定

7.1.1  修缮施工前的现场踏勘可以通过敲击法或试钻孔进行勘察，以查明墙体内部是否存在空腔；内部的建筑材料其材质是否存在劣化或空洞。

墙体的含水率勘察对修缮方案的制定和修缮效果评定是非常必要的。其湿度（含水率）勘察的方法是取样实验室测试或者湿度仪现场检测，内容如表7-1所示。

表7-1 墙体含水率测试部位及内容

| 部位 | 测试内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 不同高度的若干测点 | 含水率、饱和含水率 | 相对含水率 |
| 不同深度的若干测点 | 含水率、饱和含水率 | 相对含水率 |
| 不同材料的若干测点 | 含水率、饱和含水率 | 相对含水率 |

相对含水率：实际测得的含水率与饱和含水率的比值，表征材料未完全被水填充的程度。测试数据的归纳总结可以描述出墙体中水的立体分布状态。

7.1.2  根据修缮项目的特点制定专项施工方案，施工方案应根据工程经验选取可靠的工艺参数。

优秀历史建筑和文物建筑应根据保护原则采用最小干预的原则，选用适合的施工工法和具体施工工艺。

施工方案应考虑施工震动及破损范围是否影响建筑的安全性和稳定性。切割法切割施工的震动会对墙体结构稳定性产生不良影响，应考察和评估待修缮墙体在承受施工震动影响下的结构安全性。置换法的抽砖施工会对墙体结构产生一定破坏，应考察和评估待修缮墙体在墙体受压面积减小下的结构安全性。

7.1.3  施工方案中选用的施工工法，应包括具体工艺参数，施工材料、施工设备和施工周期。

注浆法方案中应具体包括钻孔标高、钻孔深度和间距，注浆材料和辅助材料应有产品质量标准、材性参数和检测报告。注浆设备应包括具体设备名称，性能参数。

切割法方案中应具体包括防水板及防水材料的品名、材性性能及产品质量标准和检测报告。切割设备应包括具体设备名称，性能参数。

置换法方案中应具体包括混凝土的强度和抗渗等级。拆除设备应包括具体设备名称，性能参数。

- 7.2注浆法

7.2.1  规定了注浆法修缮避潮层的工艺流程，施工时应按流程操作，流程中并应严格遵照相应产品的养护时间。

7.2.2  材料的消耗量是保证材料最终能渗透扩散到墙体内部，并最终形成防水带的必要条件。而材料的消耗量取决于钻孔的孔径、孔间距和孔的形式。为此，材料厂家必须预先进行大量的试验来确定以上参数，及上述参数与不同墙体材料、砌筑工艺及墙体材料强度等级的关系。并通过一系列工程实例来求证。

确定施工参数后，应通过砌筑试件来评估其施工工艺效果。当然，孔径越大孔距越小其工艺成功的可能性越大，但孔径的增大和孔距的减小对墙体的稳定性是有影响的。如果孔径>22mm或者孔距<70mm时应当评估钻孔施工对结构稳定性的影响。

7.2.3规定了注浆法修缮避潮层的施工要点，施工时应参照执行。

砖

80-100mm

砖

外侧垂直方向防水

注射注射膏

内侧垂直方向防水

毛细扩散

防水带

图7-1：注射防水的基本原理

图7-2：钻孔位置示意图

- 7.3  切割法

7.3.1  规定了切割法修缮避潮层的工艺流程，施工时应按流程操作，流程中并应严格遵照相应产品的规定的施工间隔时间。

7.3.2  规定了切割法修缮避潮层的施工要点，施工时应参照执行。

切割法的施工缝是必须重视的关键点，可以通过防水板嵌入安装前湿涂防水材料，紧贴嵌入防水板可使块体间充填满防水材料，待其固化后具有防水性。如果设计两层防水板，可以使上下两层防水板的板缝错开，这样的构造具有良好的防水效果。

7.4  置换法

7.4.1  规定了切割法修缮避潮层的工艺流程，施工时应按流程操作，流程中并应严格遵照混凝土的养护、拆模时间。

7.4.2  规定了切割法修缮避潮层的施工要点，施工时应参照执行。

- 8  效果评估和验收

- 8.1  竣工验收及归档

8.1.1-8.1.3  房屋修缮工程应将避潮层修缮列为分项工程，并规定了验收前应收集的资料，由建设单位组织相关单位进行分项验收，是保证避潮层修缮工程质量的重要过程。

- 8.2  修缮效果评估

8.2.1  避潮层修缮属于隐蔽工程，施工完成后，短期内不能从外观目测进行修缮效果评价，应委托相关的检测单位进行修缮效果评估。

8.2.2  为了确保修缮效果评估的客观，修缮后效果评估时天气情况、空气温湿度及红外热像拍摄的位置尽量和初始检测条件相近。

8.2.4  水分仪检测法是定量检测方法。在修缮施工前对墙体充分湿润或取样浸水后测量墙体材料的饱和含水率，修缮后避潮层检测条件为，在避潮层下方砌筑150mm高，沿墙体1000mm长的水槽，一侧墙体作为迎水面，迎水面避开垂直避潮层。含水率检测点应离避潮层顶面标高上500mm范围内，若取样法标定，取样深度大于20mm。

8.2.5  修缮效果有效性是检测避潮层修缮后上部墙体在地下潮气极端侵入条件下的防水效果。该方法参照德国WTA“后续机械水平避潮层”质量保证中有效性检查的相关内容，其技术指标为通过连续测量，可以预测在规定的时间内有效性≥70％。根据上海、杭州等地相关研究成果，70％要求可能太高，本规程定为60％。