CECS 231︰202*

中国工程建设标准化协会标准

铝合金复合板幕墙工程施工及验收规程

Specification for construction and acceptance of aluminium alloy composite panel curtain wall engineering

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

铝合金复合板幕墙工程施工及验收规程

Specification for construction and acceptance of aluminium alloy composite panel curtain wall engineering

CECS 231：202*

主编单位：中国建材检验认证集团股份有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

实施日期：202*年**月**日

中国计划出版社

202*年  北    京

# 前    言

根据中国工程建设标准化协会建标协字〔2016〕084号文《关于印发〈2016年第二批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》的要求，由中国建材检验认证集团股份有限公司会同有关单位共同编制。

本规程是在总结我国金属复合板幕墙工程实践经验的基础上，经参考有关资料、广泛征求有关专家和单位的意见并积极吸取各方建议编制而成。规程的编制进行了大量的调研和验证试验，对主要问题进行了反复讨论并广泛征求了各方意见，与相关标准规范进行了协调。

本规程的主要内容包括总则、术语、材料、系统构造、加工、施工、工程验收以及保养与维修等。

与CECS 231-2007相比，除编辑性修改外，本规程主要技术内容变化如下：

- 将铝塑复合板幕墙的相关术语和定义修改为金属复合板的相关术语和定义，增加了耳板的相关术语和定义。

- 增加了铜塑复合板、钛锌复合板、铝蜂窝芯复合板、石材铝蜂窝复合板等金属复合板以及铝单板、烤瓷铝板、彩钢板、不锈钢板等金属单的板幕墙面板种类，增加了相应工程的材料、系统构造、加工、施工、工程验收等技术内容。

- 增加了有关遮阳工程技术内容。

- 增加了金属型材、连接件与紧固件、粘接材料、其它材料的材料技术要求。

- 增加了幕墙的连接构造、面板构造、构造安全等系统构造要求。

- 增加了型材与构件加工、装配、检验与保护。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由中国建材检验认证集团股份有限公司负责解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：北京市朝阳区管庄东里1号，邮政编码：100024）。

主编单位：中国建材检验认证集团股份有限公司

参编单位：***

主要起草人：***  ***  ***

主要审查人：***  ***  *** *

目  次

前    言	1

1	总   则	5

2	术   语	6

3	材   料	7

3.1	一般规定	7

3.2	金属复合板	7

3.3	金属型材	10

3.4	连接件与紧固件	11

3.5	密封与粘结材料	11

3.6	其它材料	12

4	系统构造	13

4.1	一般规定	13

4.2	连接构造	13

4.3	面板构造	14

4.4	其它构造	16

4.5	构造安全	17

5	加   工	18

5.1	一般规定	18

5.2	型材与构件加工	18

5.3	面板加工	18

5.4	装配、检验与保护	20

6	安装施工	22

6.1	一般规定	22

6.2	施工准备	22

6.3	安装施工	23

6.4	施工安全	25

7	工程验收	26

8	保养与维护	29

8.1	一般规定	29

8.2	检查与维修	29

8.3	清洗	30

附录A	金属复合板幕墙典型安装系统节点	31

附录B	复合板典型折边造型示意图	34

附录C	复合板循环变形下折边性能试验方法	35

附录D	铝合金型材强度设计值及复合板挠度 和板形尺寸（加强肋设置）关系表	37

附录E	几种典型的复合板加工示意图	39

本规程用词说明	40

引用标准名录	41

修订说明	45

目次	45

1	总  则	45

2	术  语	45

3	材料	45

4	系统构造	45

5	加工	45

6	施工	45

7	工程验收	45

8	保养与维修	45

Contents

Preface	1

1	General provision	5

2	Term	6

3	Material	7

3.1	General requirement	7

3.2	Metal composite panel	Error: Reference source not found

3.3	Metal profile	10

3.4	Connections and fasteners	11

3.5	Sealing and bonding materials	11

3.6	Other material	11

4	System structure	13

4.1	General requirement	13

4.2	Connection structure	13

4.3	Panel structure	14

4.4	Other structure	15

4.5	Structure safe	16

5	Fabrication	17

5.1	General requirement	17

5.2	Profile and component fabrication	17

5.3	Panel fabrication	17

5.4	Pack transport and storage	19

6	Construction and installation	20

6.1	General requirement	20

6.2	Construction and installation preparation	20

6.3	Decorate slot construction	21

6.4	Safety regulate	22

7	Acceptance	23

8	Maintenance and maintain	25

8.1	General requirement	25

8.2	Daily tendance and protection	25

8.3	Maintain	26

Appendix A  Typical installation system node of metal composite panel curtain wall	31

Appendix B  Typical folded edge modeling diagram of composite plate	34

Appendix C  Test Method for Hem Life of Aluminum-plastic Composite Panel in Loop Variation	32

Appendix D  	Relation of Deflection and Plate Dimension (With Reinforcing Rib) of Aluminum-Plastic Composite Panel for Curtain Wall	34

Appendix E  Several typical processing diagrams of composite panel	36

Explanation of wording in this specification	37

List of quoted standards	38

Addition：Explanation of provisions	42

# 总   则

    - 为提高我国金属复合板在建筑幕墙工程中的应用技术水平，促进金属复合板应用的科学化、规范化和标准化，保证工程质量和安全，制定本规程。

    - 本规程适用于非抗震设计和抗震设防烈度不大于9度的民用建筑用金属复合板幕墙以及金属单板幕墙工程的系统构造、加工、施工、验收、保养和维修。

【条文说明】1.0.2 本规范的前一版本（CECS231-2007）仅适用于铝塑复合板面板幕墙，但随着材料技术及其应用技术的发展，金属幕墙面板种类已得到极大丰富，因此本次修订增加了多种金属板制成的复合幕墙面板。除了保留原有的铝塑复合板外，增加了钛锌复合板、铜塑复合板、铝波纹芯复合板、铝蜂窝复合板、石材蜂窝复合板等金属板材制成的复合板。

由于金属单板品种也在不断发展，特别是各种表面处理层工艺的发展，除了传统氟碳喷镀铝单板外、现在幕墙面板还出现了不锈钢板、彩钢板、搪瓷钢板、烤瓷铝板等新品种，由于这些单板的幕墙工程技术与金属复合板的幕墙工程技术有大量相似相同的地方，因此修订中也将这些金属单板一并引入。

铜板、钛锌板由于成本和自身刚度等原因通常以复合板的形式用于幕墙。

    - 金属复合板幕墙工程应遵循安全、环保、实用、经济、美观的原则；本规程应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《建筑幕墙》GB/T 21086以及现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336、《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237等配套使用。

【条文说明】1.0.3 在现行行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336中涉及了石材蜂窝复合板幕墙面板，本规程修订时进行了协调。

在现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133中涉及了铝塑复合板、铝单板、铝蜂窝复合板幕墙面板，但其发布时间早于这些产品标准的发布时间，而且其中部分产品标准以及其引用的国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210也已修订发布，因此本规程修订时进行了协调。

在现行行业标准《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237中虽未规定具体遮阳材料，但通常会采用金属幕墙材料，特别是金属幕墙更会如此，因此本规程修订时也进行了协调。

    - 金属复合板幕墙工程除应符合本规程的规定外，尚应符合施工安全、劳动保护、防火、防毒及其它国家现行有关标准的规定。

# 术   语

    - 金属复合板 metal composite panle

用金属单板或金属复合板制成的幕墙面板。

    - 金属复合板幕墙 metal composite panle curtain wall

以金属复合板为面板的建筑幕墙。

    - 封闭式金属复合板幕墙 sealed joint metal composite panle curtain wall

幕墙面板间接缝为完全密封形式，具有阻止空气渗透和雨水渗漏功能的金属复合板幕墙。

    - 开放式金属复合板幕墙 open joint metal composite panle curtain wall

幕墙面板间接缝为不完全密闭形式，不具有或只部分具有阻止空气渗透和雨水渗漏功能的金属复合板幕墙。

    - 耳板 ear plate

固定在金属复合板周边上，用于将复合板连接到幕墙上的小块板状连接部件。

# 材   料

## 一般规定

- 金属复合板幕墙所选用的材料应符合国家现行有关标准的规定并满足设计要求。

- 金属复合板幕墙所选用的结构及面板等主要材料，应能适应幕墙所在地的气候、环境，并满足幕墙设计使用年限不低于25年的要求。

【条文说明】3.1.2金属复合板的25年使用寿命通常用表3.1.2所列的两种检测方法中的一种确定得以证实。

表3.1.2  金属复合板耐候性要求

| 检测类型 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 自然环境曝晒 | 色差△E≤5.0，失光等级不次于2级；粉化0级，涂层或覆膜无开裂、鼓泡、脱落；板材无鼓包、开胶等破坏。 | 按JC/T 2229检测， 时间为5年 |
| 人工候加速老化 | 色差△E≤4.0，失光等级不次于2级，粉化0级，涂层或覆膜无开裂、鼓泡、脱落；板材无鼓包、开胶等破坏。 | 按GB/T 16259检测， 时间为4000小时 |
| 注：△E和失光等级要求仅针对涂层和覆膜。 |  |  |

- 金属复合板幕墙所用材料应符合国家有关安全和防火的要求。面板的燃烧性能等级不应低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中的B1级，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，支承构件和连接件材料的燃烧性能应为A级。

- 金属复合板幕墙工程宜选用绿色环保、节约资源以及可循环利用的材料。

## 面板材料

- 铝合金板用铝材应符合现行国家标准《一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求》GB/T 3880.1的3×××、5×××、6×××系列或耐腐蚀性及力学性能更好的其它系列铝合金的规定。

【条文说明】3.2.1现行国家标准《一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求》GB/T 3880.1中还引用并包含了现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190和《一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能》GB/T 3880.2的要求。

由于幕墙用铝合金材料要承受较为恶劣的室外环境和较长的使用寿命要求，因此根据行业多年来的共识，应选用耐腐蚀性及力学性能较好的3×××和5×××系列。近年随着铝合金板加工技术的发展，以6061为代表的的6×××系列铝合金力学性能及可加工性得以改善，行业中已开始用于幕墙，因而也被纳入本规程的选材范围。

- 不锈钢板应采用符合现行国家标准《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》GB/T 20878的S304××系列或S316××系列不锈钢材料，并符合现行国家标准《建筑幕墙用不锈钢通用技术条件》GB/T 34472、《建筑屋面和幕墙用冷轧不锈钢钢板和钢带》GB/T 34200、《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T 4237、《不锈钢和耐热钢冷轧钢带》GB/T 4239或《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280的规定。

【条文说明】3.2.2 在现行国家标准《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》GB/T 20878中，S304××系列或S316××系列不锈钢属于奥氏体不锈钢。

对幕墙用不锈钢面板的要求也与现行社团标准《机场航站楼建筑幕墙工程技术规程》CECS***一致。

- 铜及铜合金的化学成分应符合现行国家标准《加工铜及铜合金牌号和化学成分》GB/T 5231的规定，力学性能应符合现行国家标准《铜及铜合金带材》GB/T 2059的规定。

- 钢板应经热镀锌或热镀铝锌合金处理并符合现行国家标准《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 14978、《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518的规定；饰面涂层应采用聚偏二氟乙烯氟碳涂层，涂层性能应符合现行国家标准《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754的规定，主要性能应符合表3.2.4的规定。

3.2.4  氟碳涂层主要性能

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 厚度/μm | ≥30 |
| 硬度 | ≥HB |
| 弯曲性能（90°弯曲）/级 | C |
| 耐中性盐雾性能/级 | 4 |
| 紫外灯加速老化性能/级 | 4 |

- 钛锌合金板的主要性能应符合表3.2.5的规定。

3.2.5  钛锌合金板主要性能

| 项目 |  | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分/％ | 铜 | 0.08~1.0 | GB/T 12689 |
|  | 钛 | 0.06~0.2 |  |
|  | 铝 | ≤0.015 |  |
|  | 锌 | 剩余 |  |
| 抗拉强度Rm/MPa |  | ≥150 | GB/T228.1 |
| 规定残余延伸强度Rr0.2/MPa |  | ≥100 |  |
| 断后伸长率A50mm/％ |  | ≥35 |  |
| 残余伸长率/％ |  | ≤0.1 | GB/T 2039 |
| 弯曲试验 |  | 弯折处无裂痕 | GB/T 232 |

- 铝单板应符合现行国家标准《建筑装饰用铝单板》GB/T 23443或现行行业标准《建筑幕墙用氟碳铝单板制品》JG/T 331的规定，氟碳涂层主要性能应符合表3.2.6的规定。

3.2.6  氟碳涂层主要性能

| 项目 |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂层厚度/μm | 辊涂 | 二涂 | 平均厚度≥25，最小局部厚度≥23 |
|  |  | 三涂 | 平均厚度≥32，最小局部厚度≥30 |
|  | 喷漆 | 二涂 | 平均厚度≥30，最小局部厚度≥25 |
|  |  | 三涂 | 平均厚度≥40，最小局部厚度≥34 |
|  |  | 四涂 | 平均厚度≥65，最小局部厚度≥55 |
|  | 喷粉 |  | 最小局部厚度≥30 |
| 耐化学腐蚀性 | 盐酸 |  | 无变化 |
|  | 硝酸 |  | 无起泡等，色差≤5.0 |
|  | 砂浆 |  | 无变化 |
|  | 溶剂（丁酮） |  | 无露底 |
| 附着力（沸水煮）/级 |  |  | 0 |
| 铅笔硬度 |  |  | ≥H |
| 耐盐雾（4000h）/级 |  |  | 不次于1 |
| 耐人工候加速老化（4000h） |  |  | 色差≤3.0，光泽保持率≥70%，其他老化性能不次于0级 |
| 耐湿热（4000h）/级 |  |  | 不次于1 |

【条文说明】3.2.6建工行业普遍采用的铝单板产品标准为现行国家标准《建筑装饰用铝单板》GB/T 23443和现行行业标准《建筑幕墙用氟碳铝单板制品》JG/T 331，另外还有现行行业标准《铝幕墙板第2部分：有机聚合物喷涂铝单板》YS/T 429.2也有部分采用。

- 阳极氧化铝板应符合现行国家标准《建筑装饰用铝单板》GB/T 23443室外用产品的规定，阳极氧化层主要性能应符合表3.2.7的规定。

3.2.7  阳极氧化层主要性能

| 项目 |  |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂层厚度/μm | AA15 |  |  | 平均膜厚≥15，最小局部膜厚≥12 |
|  | AA20 |  |  | 平均膜厚≥20，最小局部膜厚≥16 |
|  | AA25 |  |  | 平均膜厚≥25，最小局部膜厚≥20 |
| 光泽度 |  |  |  | 同一批次偏差≤10，同一订单偏差≤15 |
| 封孔质量/（mg/dm2） |  |  |  | ≤30 |
| 耐磨性/(g/μm) |  |  |  | ≥300 |
| 耐盐雾/级 |  | AA15 | 24h | ≥9 |
|  |  | AA20 | 48h |  |
|  |  | AA25 | 48h |  |
| 耐人工候加速老化（4000h） |  |  |  | 色差≤3.0，光泽保持率≥70%，其他老化性能不次于0级 |
| 耐湿热（4000h）/级 |  |  |  | 不次于1 |

- 搪瓷钢板应符合现行行业标准《建筑装饰用搪瓷钢板》JG/T 234的规定，主要性能应符合表3.2.7的规定。

3.2.8  搪瓷钢板主要性能

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 耐硬物冲击性 | 瓷面无裂纹，无掉瓷 |
| 耐软重物体撞击性能 | 板面无明显变形，瓷面无裂纹 |
| 密着性 | 网状以上 |
| 耐酸性 | 2级及以上 |
| 耐碱性 | 不失光 |
| 耐盐水性 | 不生锈 |
| 涂层总厚度/mm | 干法：0.12～0.30 湿法：0.20～0.45 |

- 搪瓷铝板应符合现行行业标准《建筑装饰用烤瓷铝板》JC/T 2439的规定，主要性能应符合表3.2.8的规定。

3.2.9  搪瓷铝板主要性能

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 涂层附着力（干式、湿式、沸水煮） | 划格法1级 |
| 铅笔硬度 | ≥4H |
| 耐盐酸性 | 无变化 |
| 耐硝酸性 | 无起泡等变化，⊿E≤5.0NBS |
| 耐砂浆性 | 无变化 |
| 耐冲击性 | 涂层无脱落和裂纹 |
| 耐盐雾性（4000h） | 1级 |
| 耐人工候加速老化（4000h） | 色差≤3.0，光泽保持率≥70%，其他老化性能不次于0级 |

- 幕墙用铝塑复合板应符合现行国家标准《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748规定，主要性能应符合表3.2.9的规定。

表3.2.10  铝塑复合板主要性能

| - 项目 |  |  | - 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 氟碳涂层厚度/μm | - 二涂 | - 平均值 | - ≥25 |
|  |  | - 最小值 | - ≥23 |
|  | - 三涂 | - 平均值 | - ≥32 |
|  |  | - 最小值 | - ≥30 |
| - 铝板厚度/mm | - 平均厚度 |  | - ≥0.50 |
|  | - 最小厚度 |  | - ≥0.48 |
| - 耐人工气候老化性 | - 外观 |  | - 无开胶 |
|  | - 色差ΔE |  | - ≤4.0 |
|  | - 失光率/级 |  | - ≤2 |
|  | - 其它老化性能/级 |  | - 0 |
| - 滚筒剥离强度/（N•mm/mm） | - 平均值 |  | - ≥110 |
|  | - 最小值 |  | - ≥100 |
| - 燃烧性能 | - 等级/级 |  | - ≥B1（B-s1，d0，t0） |
|  | - 芯材燃烧热值/（MJ/kg） |  | - ≤15 |

- 不燃级金属复合板应符合现行行业标准《建筑装饰用不燃级金属复合板》JC/T 2561的规定，主要性能应符合表3.2.10的规定。

表3.2.11  不燃级金属复合板主要性能

| - 项目 |  |  | - 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 铝板氟碳涂层厚度/μm | - 二涂 | - 平均值 | - ≥25 |
|  |  | - 最小值 | - ≥23 |
|  | - 三涂 | - 平均值 | - ≥32 |
|  |  | - 最小值 | - ≥30 |
| - 金属板厚度/mm | - 铝板 |  | - ≥0.50 |
|  | - 不锈钢板 |  | - ≥0.28 |
|  | - 铜板 |  | - ≥0.30 |
|  | - 钛锌板 |  | - ≥0.50 |
| - 耐人工气候老化性 | - 外观 |  | - 无开胶 |
|  | - 色差ΔE |  | - ≤4.0 |
|  | - 失光率/级 |  | - ≤2 |
|  | - 其它老化性能/级 |  | - 0 |
| - 滚筒剥离强度/（N•mm/mm） | - 平均值 |  | - ≥110 |
|  | - 最小值 |  | - ≥100 |
| - 耐热水性 | - 外观 |  | - 无变化 |
|  | - 滚筒剥离强度下降率/% |  | - ≤25 |
| - 耐温差性 | - 外观 |  | - 无变化 |
|  | - 滚筒剥离强度下降率/% |  | - ≤10 |
| - 燃烧等级/级 |  |  | - ≥A（A2-s1，d0，t0） |

- 铝蜂窝复合板应符合现行行业标准《建筑外墙用铝蜂窝复合板》JG/T 334的规定，主要性能应符合表3.2.11的规定。

表3.2.12  铝蜂窝复合板主要性能

| - 项目 |  |  |  | - 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 氟碳涂层厚度/μm | - 二涂 | - 辊涂 | - 平均值 | - ≥25 |
|  |  |  | - 最小值 | - ≥23 |
|  |  | - 喷涂 | - 平均值 | - ≥30 |
|  |  |  | - 最小值 | - ≥25 |
|  | - 三涂 | - 辊涂 | - 平均值 | - ≥32 |
|  |  |  | - 最小值 | - ≥30 |
|  |  | - 喷涂 | - 平均值 | - ≥40 |
|  |  |  | - 最小值 | - ≥35 |
| - 阳极氧化膜厚度/μm | - 平均值 |  |  | - ≥15 |
|  | - 最小值 |  |  | - ≥12 |
| - 铝板厚度/mm | - 面板 |  |  | - ≥1.0 |
|  | - 背板 |  |  | - ≥0.7 |
| - 耐人工气候老化性 | - 外观 |  |  | - 无开胶 |
|  | - 色差ΔE |  |  | - ≤4.0 |
|  | - 失光率/级 |  |  | - ≤2 |
|  | - 其它老化性能/级 |  |  | - 0 |
| - 滚筒剥离强度/（N•mm/mm） | - 平均值 |  |  | - ≥50 |
|  | - 最小值 |  |  | - ≥40 |
| - 平拉粘结强度/MPa | - 平均值 |  |  | - ≥0.8 |
|  | - 最小值 |  |  | - ≥0.6 |
| - 平压强度/MPa | - 平均值 |  |  | - ≥0.8 |
| - 耐热水性 | - 外观 |  |  | - 无异常 |
|  | - 滚筒剥离强度最小值/( N•mm/mm) |  |  | - ≥30 |
| - 耐温差性 | - 外观 |  |  | - 无异常 |
|  | - 滚筒剥离强度最小值/( N•mm/mm) |  |  | - ≥40 |

- 石材蜂窝复合板应符合现行行业标准《建筑装饰用石材蜂窝复合板》JG/T 328的规定，主要性能应符合表3.2.12的规定。

表3.2.13  石材蜂窝复合板主要性能

| - 项目 |  | - 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - 铝板厚度/mm |  | - ≥0.7 |
| - 钢板厚度a/mm |  | - ≥0.35 |
| - 热镀铝锌层重量a/（g/m2） |  | - ≥80 |
| - 滚筒剥离强度/（N•mm/mm） | - 平均值 | - ≥50 |
|  | - 最小值 | - ≥40 |
| - 平拉粘结强度/MPa | - 平均值 | - ≥1.0 |
|  | - 最小值 | - ≥0.6 |
| - 平压强度/MPa | - 平均值 | - ≥0.8 |
| - 耐热水性 | - 外观 | - 无异常 |
|  | - 平拉粘接强度平均值下降率/% | - ≤15 |
| - 抗冻性 | - 外观 | - 无异常 |
|  | - 平拉粘接强度平均值下降率/% | - ≤15 |
| - 单个异形螺母的抗拉极限承载能力/kN |  | - ≥3.2 |
| - a 仅适用于铝蜂窝板的面板采用热镀铝锌热轧钢板的产品。 |  |  |

- 铝波纹芯复合铝板应符合现行行业标准《铝波纹芯复合铝板》JC/T 2187的规定，主要性能应符合表3.2.13的规定。

表3.2.14  铝波纹芯复合铝板主要性能

| - 项目 |  |  |  | - 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 面板铝板厚度/mm |  |  |  | - ≥0.8 |
| - 背板铝板厚度/mm |  |  |  | - ≥0.4 |
| - 铝波纹芯铝材厚度/mm |  |  |  | - ≥0.20 |
| - 氟碳涂层厚度/μm |  | - 二涂 | - 平均值 | - ≥25 |
|  |  |  | - 最小值 | - ≥23 |
|  |  | - 三涂 | - 平均值 | - ≥32 |
|  |  |  | - 最小值 | - ≥30 |
| - 阳极氧化膜厚度/μm |  | - 平均值 |  | - ≥15 |
|  |  | - 最小值 |  | - ≥12 |
| - 滚筒剥离强度（横向）/（N•mm/mm） |  |  |  | - ≥40 |
| - 平拉强度/MPa |  |  |  | - ≥2.0 |
| - 平压强度/MPa |  |  |  | - ≥1.5 |
| - 耐热水性 | - 外观 |  |  | - 无异常 |
|  | - 滚筒剥离强度/（N•mm/mm） |  |  | - ≥20 |
| - 耐温差性 | - 外观 |  |  | - 无异常 |
|  | - 滚筒剥离强度/（N•mm/mm） |  |  | - ≥30 |

- 铜塑复合板应符合现行行业标准《铜塑复合板》JC/T 2183的规定，主要性能应符合表3.2.14的规定。

表3.2.15  铜塑复合板主要性能

| - 项目 |  | - 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - 铜面板厚度/mm |  | - ≥0.30 |
| - 铝背板厚度/mm |  | - ≥0.50 |
| - 滚筒剥离强度/（N•mm/mm） | - 平均值 | - ≥130 |
|  | - 最小值 | - ≥120 |
| - 耐温差性 | - 外观 | - 无变化 |
|  | - 滚筒剥离强度下降率/% | - ≤10 |
| - 燃烧性能 |  | - ≥B1（B-s1，d0，t0） |

- 钛锌复合板应符合现行行业标准《建筑用钛锌合金饰面复合板》JG/T 339的规定，主要性能应符合表3.2.15的规定。

表3.2.16  钛锌复合板主要性能

| - 项目 |  | - 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - 钛锌合金面板厚度/mm | - 平均值 | - ≥0.50 |
|  | - 最小值 | - ≥0.47 |
| - 铝合金背板厚度/mm | - 平均值 | - ≥0.50 |
|  | - 最小值 | - ≥0.48 |
| - 滚筒剥离强度/（N•mm/mm） | - 平均值 | - ≥160 |
|  | - 最小值 | - ≥130 |
| - 耐温差性 | - 外观 | - 无变化 |
|  | - 滚筒剥离强度下降率/% | - ≤10 |
| - 燃烧性能 |  | - ≥B1（B-s2，d2，t1） |

- 遮阳产品应符合相应的现行行业标准《建筑用铝合金遮阳板》JG/T 416或《建筑遮阳通用技术要求》JG/T 274中相应金属外遮阳的规定。

## 金属型材

- 除不锈钢和耐候钢外其它所有钢材均应进行防腐处理。

- 型材用碳素结构钢、合金结构钢、低合金高强度结构钢、耐候钢应符合相应的现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700、《合金结构钢》GB/T 3077、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》GB/T 3274、《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T 912、《碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带》GB/T 11253、《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》GB/T 3524、《耐候结构钢》GB/T 4171、《焊接结构用耐候钢》GB/T 4172、《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352或《钢结构设计标准》GB 50017等的规定。

【条文说明】3.3.2 现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017对部分具体使用部位、环境和条件下的钢材做了明确的品种和牌号要求。

- 钢型材应符合《热轧型钢》GB/T 706、《锌铝合金镀层型钢》GB/T 33241、《焊接H型钢》GB/T 33814、《冷弯型钢通用技术要求》GB/T 6725、《通用冷弯开口型钢》GB/T 6723、《热轧H型钢和剖分T型钢》GB/T 11263、《结构用冷弯空心型钢》GB/T 6728或《结构用无缝钢管》GB/T 8162的规定。

【条文说明】3.3.3 虽然型钢可以用钢材按设计要求进行定制，但为方便标准的使用和鼓励用材的标准化，特在此列出部分定型型钢的产品标准。

- 型材用不锈钢应采用符合现行国家标准《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》GB/T 20878的S304××系列或S316××系列不锈钢材料，并符合现行国家标准《建筑幕墙用不锈钢通用技术条件》GB/T 34472、《不锈钢棒》GB/T 1220、《不锈钢冷加工钢棒》GB/T 4226、《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280、《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T 4237、《不锈钢和耐热钢冷轧钢带》GB/T 4239或《一般用途耐蚀钢铸件》GB/T 2100等的规定。

- 焊接所用的焊条应分别符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117、《低合金钢焊条》GB/T 5118或《不锈钢焊条》GB/T 983或《钢结构设计标准》GB 50017等的规定。

【条文说明】3.3.5现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017中针对不同的焊接工艺引用了相应的焊条国家标准，指出：手工焊接的焊条应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117 的规定；自动焊或半自动焊接的焊条应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T 14957、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110、《碳钢药芯焊丝》GB/T 10045或《低合金钢药芯焊丝》GB/T 17493 的规定；埋弧焊用焊丝和焊剂应符合现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T 5293、《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》GB/T 12470 的规定。

- 铝合金型材应分别符合国家现行标准《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB/T 5237.1、《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化着色型材》GB/T 5237.2、《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》GB/T 5237.3、《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》GB/T 5237.4、《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》GB/T 5237.5、《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》GB/T 5237.6或现行行业标准《建筑用隔热铝合金型材》JG 175的规定。

## 连接件与紧固件

- 后置机械锚栓应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG/T 160的规定。

- 槽式预埋组件应符合现行国家标准《预埋槽道型钢》GB/T 37613或现行行业标准《建筑用槽式预埋组件》JG/T 560的规定。

- 化学锚栓和植筋材料应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定。

- 不锈钢连接件应采用符合现行国家标准《不锈钢和耐热钢  牌号及化学成分》GB/T 20878的S304××系列或S316××系列不锈钢材料，并符合现行国家标准《建筑幕墙用不锈钢通用技术条件》GB/T 34472的规定。

- 雷电防护连接件应符合现行国家标准《雷电防护系统部件（LPSC）第1部分：连接件的要求》GB/T 33588.1的规定。

- 紧固件及其配件应符合相应的国家现行标准《紧固件 螺栓和螺钉通孔》GB/T 5277、《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1和《紧固件机械性能 螺母》GB/T 3098.2、《紧固件机械性能  自攻螺钉》GB/T 3098.5、《紧固件机械性能  不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.6、《紧固件机械性能  自钻自攻螺钉》GB/T 3098.11或《紧固件机械性能  不锈钢螺母》GB/T 3098.15、《六角螺母 C级》GB/T 41、《平垫圈 C级》GB 95、《平垫圈 A级》GB 97.1、《十字槽盘头螺钉》GB/T 818、《十字槽盘头自攻螺钉》GB 845、《轻型弹簧垫圈》GB 859、《六角头螺栓 C级》GB/T 5780、《六角头螺栓 全螺纹 C级》GB/T 5781、《六角头螺栓》GB/T 5782或《自钻自攻螺钉》GB/T 15856等的规定。

- 螺纹公差应符合现行国家标准《紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母》GB/T 3103. 1的规定，螺纹配合公差不宜低于现行国家标准《普通螺纹  公差》GB/T 197中的 7H/6g的规定。

【条文说明】3.4.7螺纹公差与配合公差都应符合国家标准的规定，才能保证螺纹装配的灵活可靠，并具备良好的互换性。本规程的规定与现行行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336一致。

- 抽芯铆钉应符合现行国家标准《紧固件机械性能 抽芯铆钉》GB/T 3098.19或《开口型平圆头抽芯铆钉 51级》GB/T 12618.4的规定。

【条文说明】3.4.8现行国家标准《紧固件机械性能  抽芯铆钉》GB/T 3098.19中包含了铝合金、碳素钢和不锈钢等多种抽芯铆钉品种的技术要求，现行国家标准《开口型平圆头抽芯铆钉 51级》GB/T 12618.4规定了几种奥氏体不锈钢铆钉的技术要求。

本规程的规定与现行行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336一致。

## 密封与粘结材料

- 密封与粘接材料不应对幕墙面板产生污染。

- 三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶等密封胶条制品，应符合现行国家标准《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498的规定。

【条文说明】3.5.2现行国家标准《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498中的密封胶条种类包括三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶、热塑性硫化橡胶、热塑性聚氨酯弹性体、增塑聚氯乙烯。

- 无需传递载荷的密封胶可采用中性硅酮密封胶，并符合现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《石材用建筑密封胶》GB/T 23261或《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T 882的规定，位移能力应符合设计要求，推荐使用改性硅酮建筑密封胶（MS胶）。

【条文说明】3.5.3 建筑幕墙接缝用密封胶主要起密封接缝的作用，需要承受幕墙接缝的拉伸、压缩等变形，要求弹性好。

接缝密封胶的弹性用位移能力来表示，现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683参照《建筑密封胶分级和要求》GB/T 22083的规定，将位移能力分为20、25、35、50四个级别。由于金属复合板面板的热膨胀系数、面板尺寸以及承受的温差加较大，因此建筑幕墙的接缝变形量一般较大。通常密封胶位移能力越高，其耐久性也就越好。

大量金属幕墙中，硅酮密封胶在使用中由于硅油的析出污染了金属面板，极大影响了建筑外观，而且清洗困难，本规程推荐使用符合GB/T 14683标准要求的改性硅酮密封胶（MS胶）。

- 需要传递载荷的密封胶应采用中性硅酮结构密封胶并应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776和现行行业标准《建筑幕墙用硅酮结构密封胶》JG/T 475的规定。

【条文说明】3.5.3现行行业标准《建筑幕墙用硅酮结构密封胶》JG/T 475-2015结合幕墙的特性，对硅酮结构密封胶提出了最低25年使用寿命的要求，并提出了包含现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776在内的与接触材料相容性和粘结性的产品技术要求和试验方法。

- 阻燃密封胶应符合现行国家标准《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267的规定。

- 环氧胶粘剂应符合现行行业标准《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC 887的规定。

- 云石胶应符合现行行业标准《非结构承载用石材胶粘剂》JC/T 989的规定。

## 其它材料

- 幕墙面板板缝中的填充用聚乙烯等泡沫棒应为阻燃型，密度不宜大于37kg/m3。

- 幕墙隔热保温材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中A级的规定。

- 幕墙隔热保温材料的密度和导热系数应符合设计的选用要求，其它性能应符合下列规定：

- 纤维状保温材料制品应符合现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975、《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835或《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350的规定。

- 块状保温材料制品应符合现行行业标准《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647、《尾砂微晶发泡板材及砌块》JG/T 506、《外墙外保温泡沫陶瓷》GB/T 33500、《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647、《水泥基泡沫保温板》JC/T 2200或《无机轻集料防火保温板通用技术要求》JG/T 435的规定。

- 防火封堵系统所用材料应满足现行国家标准《防火封堵材料》GB 23864或现行行业标准《建筑用陶瓷纤维防火板》JG/T 564的规定。

- 幕墙构件断热构造所采用的隔热材料应符合下列规定：

- 聚酰胺（PA66GF25）应符合现行国家标准《铝合金建筑型材用辅助材料 第1部分: 聚酰胺隔热条》GB/T 23615.1的规定。

- 聚氨酯胶(PU) 应符合现行国家标准《铝合金建筑型材用辅助材料 第2部分: 聚氨酯隔热胶》GB/T 23615.2的规定。

- 未增塑聚氯乙烯（PVC-U）隔热衬垫应符合现行国家标准《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T 8814的规定。

# 系统构造

## 一般规定

- 金属复合板幕墙的构造应满足相关的国家、行业标准的规定并满足使用功能、结构安全、防火安全、节能环保、施工技术等的设计要求。

- 幕墙的构造应传力明确，有减少应力集中、防止局部连接失效的措施，承载能力、刚度、稳定性、层间变形协调能力和平面内变形性能符合设计要求。

- 大跨度、大空间幕墙结构构件应有防止失稳、局部连接失效的措施。

- 在正常使用条件下，幕墙的构造应具有承载其所处环境的永久荷载、风荷载、地震和温度作用等的能力，达到规定的工作性能并符合设计要求。

- 有抗震设计的幕墙，在遭受多遇地震作用时，可不需修理即可继续使用；在遭受设防烈度地震作用时，经修理后仍可继续使用；在遭受预估的罕遇地震作用时，幕墙支撑结构不应脱落。

- 幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能、隔声性能、隔热性能及遮阳性能等应符合设计要求。

- 幕墙的构造应与幕墙所处的环境、安装部位、使用要求相适应。

- 幕墙的构造应符合安全、实用、美观和设计的要求，应便于制作、安装、维护、维修更换。

- 幕墙开启窗和洞口构造应满足立面效果和使用功能以及设计要求。

- 系统构造应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133和《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336的规定。

【条文说明】4.1.10 系统构造也是现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133和《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336的重要内容，本规程综合了这两个标准的规定并与这两个标准进行了充分协调。

- 幕墙遮阳系统应符合现行行业标准《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237的规定和设计要求。

## 连接构造

- 幕墙的连接构造应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《铝合金结构设计规范》GB 50429、GB/T 21086、《建筑抗震设计规范》GB 50011、现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336或《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339的规定并应符合设计要求。

- 幕墙与主体结构间的连接构造应有足够的强度、刚度和相对位移能力并符合设计要求。

- 幕墙宜采用单元式构造、分层式悬挂体系，典型构造节点可参见附录A。

- 幕墙的构造应能满足幕墙的构件承载力设计要求，其荷载与作用、荷载与作用效应组合、连接、硅酮结构密封胶的使用应符合设计要求。

- 幕墙的构造连接节点应有可靠的防松脱和防滑措施。

- 幕墙连接构造不能直接支撑于轻质填充墙体上；确需在该位置支撑时，宜在支撑处增加系梁。

- 幕墙面板的分格尺寸及接缝设计，应满足在层间变形产生最大位移时，板块之间不发生挤压碰撞、封闭式幕墙能保持密封性。

- 幕墙面板与支承结构的连接构造应采用三维可调系统，符合施工误差调整、幕墙曲面变化和幕墙结构体系受风荷载、雪荷载、地震作用、温度作用等变形要求。

- 幕墙构件的内侧表面与主体结构的外侧表面之间宜预留不小于35mm的空隙。

【条文说明】4.2.7 考虑到金属复合板幕墙一般分格较大、造型较多，而建筑主体结构进出尺寸误差相对较大，客观上需要幕墙结构与建筑主体结构之间预留充足的调节空间，以方便施工和保证幕墙完工尺寸满足建筑设计要求。

- 在建筑主体结构变形缝部位的幕墙构造，应能适应主体结构的变形要求，并应符合下列要求：

- 幕墙的构造不应影响结构变形缝的变形功能和饰面的完整美观。

- 应在主体结构变形缝部位设置幕墙构造缝，幕墙的面板及结构骨架在建筑主体结构变形缝处应断开，可在结构变形缝两侧设置独立的立柱、横梁等支撑结构，面板和组件应分别在结构变形缝两侧安装。

- 在主体结构变形缝部位的幕墙构造缝可设置为柔性或滑动型连接并易于修复。

- 应在主体结构变形缝部位设置阻火带，并按现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 50016的规定进行封堵。

- 应在主体结构变形缝部位设置导、排水构造或采用变形缝装置，采用的变形缝装置的材质、功能和构造符合设计要求。

- 主体结构变形缝部位设置的保温隔热构造应符合设计要求。

【条文说明】4.2.9 主体结构变形缝两侧会发生沉降或者伸缩等相对位移，若幕墙构造跨越主体结构变形缝，容易因主体结构变形导致幕墙变形甚至破损，存在较大的质量和安全隐患。

- 幕墙的系统构造应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《民用建筑热工设计规范》GB 50176和现行行业标准《采暖居住建筑节能检验标准》JGJ 132、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》JGJ 26、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的传热系数等热工设计的规定。

- 幕墙遮阳系统的连接构造应符合现行行业标准《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237的规定和遮阳功能、遮阳系数的设计要求。

【条文说明】4.2.11、4.2.11 建筑节能是一个综合指标，综合了建筑主体结构、墙体、门窗、幕墙以及遮阳、保温等的影响，本规程关注的是在节能构造中所涉及的冷桥、保温、遮阳等与幕墙构造有关的设计构造要求。

- 幕墙构造中冷桥部位采取的保温措施应符合抗结露的要求。

- 幕墙构件采用断热构造时，两型材之间应通过隔热衬垫可靠连接，连接强度满足设计要求；选用的聚酰胺、聚氨酯胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、热塑性硫化橡胶、热塑性聚氨酯弹性体或未增塑聚氯乙烯等材质的隔热衬垫，其隔热性能、形状和尺寸应满足设计要求。

- 不同金属材料相接触部位所设置的绝缘衬垫或防腐蚀措施应符合设计要求。

- 幕墙连接部位应有防止构件因摩擦产生噪声的措施。

- 幕墙接缝处应设置导、排水构造并应符合设计要求。

- 铝蜂窝复合板、石材铝蜂窝复合板、铝波纹复合板等芯材有空隙的复合板幕墙，宜采用封闭式幕墙；当采用开放式幕墙时，应采取面板端部封闭、折边等防水、导水、排水构造。

- 幕墙立面上，当有雨篷、压顶、线条或者其他突出墙面的建筑构造时，应采取排水与防水构造措施。幕墙压顶的排水坡度不应小于3%。压顶、横向线条等部位宜设置滴水措施。

【条文说明】4.2.17 立面上有雨篷、压顶、线条等突出于幕墙的造型或者有与幕墙相交的连接体等部位易引发渗漏，需要加强这些部位的排水、防水措施；设置滴水措施可有效避免立面幕墙挂污。

- 与面板背面连接点直接连接的支承连接件宜采用铝合金型材，其截面厚度不应小于2.0mm。

- 檐廊吊顶的构造应综合考虑永久荷载、风揭荷载、吊顶上附属物荷载、振动荷载等作用的影响以及防水、保温等要求，采取防脱落措施并符合设计要求。

【条文说明】4.2.18 檐廊吊顶多采用金属复合板产品，受风荷载和振动等作用，吊顶脱落事故屡有发生，危害较大，其安全性特别是抗风揭荷载安全性日益受到重视。抗风揭荷载可按现行国家标准《压型金属板工程应用技术规范》GB 50896、《金属屋面抗风掀性能检测方法:第1部分:气囊法》和《金属屋面抗风掀性能检测方法 第2部分：静压法》等进行试验和分析计算。

- 檐廊吊顶系统构造与幕墙系统构造交接处应断开或实现柔性连接。

【条文说明】4.2.20檐廊系统的主要受力和变形方向与幕墙系统的主要受力和变形方向通常是不一致或相互垂直的，可能对其连接处产生不利影响，采用断开或柔性连接可避免不利影响的发生。

- 檐廊吊顶面板宜与幕墙面板对缝或有规律分布。

## 面板构造

- 幕墙面板的分格尺寸、造型及接缝应满足设计要求。

- 每块幕墙面板均能独立承受和传递设计载荷，并通过连接安装在四边或背面的耳板、副框、穿透式螺栓、预埋螺母等挂件的连接件、转接件等，将载荷传递到建筑结构上的钢骨架上。

- 根据设计需要，可采用独立的铝合金型材或铝合金型材框架作为副框，还可按设计要求增加框架的铝合金型材中肋。副框造型符合设计要求，副框与幕墙面板之间的安装接触面应协调一致。

- 副框所用铝合金型材应为连续型材，型材的规格应符合设计要求，副框上安装的挂件位置和尺寸应符合设计要求，应便于与建筑结构的连接并符合传力要求。

- 框架的铝合金型材之间及与中肋之间应采用焊接或角码机械连接。副框的所有连接应满足传力要求。

- 复合板的端面不应直接外露于幕墙，应有端面防水措施，防水措施应符合下列要求：

- 采用复合板四周折边的盒式构造方式时，复合板面板折边后应能完全覆盖复合板端面。当需要配置加强和安装用铝合金副框时，折边高度应与副框高度平齐或符合设计要求。

- 采用复合板周边镶嵌铝合金型材进行端面封闭的构造方式时，应采用防止雨水进入的构造。

- 复合板与副框之间宜采用密封胶进行密封或采取其它构造性防水、排水措施，防止雨水或冷凝水接触芯材。

- 采用其它构造方式时，应采用能防止雨水或冷凝水进入复合板内部的构造，并采用开放式板缝，形成及时排水与通风的构造，促进复合板端面尽快干燥。

- 铝塑复合板、不燃级金属复合板、铜塑复合板、钛锌复合板等实芯合金复合板面板的构造应符合下列要求：

- 采用螺栓穿透式安装的面板，安装孔应采用防水垫片或其它密封防水措施。

- 复合板宜采用四周折边方式，折边部位可按设计需要设置合适规格的副框，副框应与面板可靠连接。折边部位与边框可使用抽芯铆钉连接，铆钉的规格和数量应符合设计要求，副框与面板接触部分宜采用硅酮结构密封胶进行密封和加强，典型面板构造图可参考附录B。

- 不折边的铝合金复合板宜在其周边采用铝型材镶嵌进行端面封闭，并采用耐候密封胶对缝隙加以密封。

- 需要验证面板设计可靠性的超高层建筑和重要工程用铝合金复合板幕墙，按照本规程附录C的规定进行循环变形下折边性能试验后，试验部位复合板面板的裂纹总长度不应超过50mm。

- 面板加强肋的设置可按本规程附录D和《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定进行设计。

- 安装用固定钢、铝角码应根据板材所承受最不利工况下的荷载和作用由计算确定，同时可参考本规程附录D的规定选用。

- 采用开放式板缝的铝合金复合板宜采用铝合金压边条封边；也可以采用铝合金框镶嵌铝合金复合板边，再用压板固定于龙骨的方式。

- 铝蜂窝板、铝波纹复合板等有空芯的复合板幕墙面板的构造应符合下列要求：

- 幕墙面板应采用盒式折边、硅酮耐候密封胶密封或其它防止雨水或冷凝水进入面板芯层的措施。

- 在复合板背面或侧面可采用副框作为增强联接件，副框与复合板在折边和背板部位可采用抽芯铆钉连接，并采用硅酮耐候密封胶进行密封，型材的规格、铆钉的规格、数量和位置应符合设计要求。

- 在复合板背面采用单个异形螺母作为挂件时，异形螺母的数量、规格、位置等应符合设计要求。

- 石材铝蜂窝复合板宜采用背面预埋单个异形螺母或型材、后埋单个异形螺母、副框等构造方式，并应符合4.3.8的规定，复合板安装后应在面板接缝注硅酮耐候密封胶对复合板断面和接缝进行密封处理。

- 金属单板的构造应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定并符合下列要求：

- 金属单板折弯部位不宜开槽；确需开槽时应控制开槽深度，铝单板开槽后保留的铝材厚度不宜小于1.0mm，开槽部位应采取加强措施。

- 金属单板与加强肋之间可采用电栓钉方式固定牢固，并应确保板面无变形和变色。

- 耳板、角码可采用焊接、铆接、栓接等机械连接或直接随面板冲压而成，连接应牢固，便于施工安装和调整，位置、形状和尺寸符合设计要求。

- 有折边时，宜采用焊接或安装角码的方式使相邻折边之间相互牢固连接；加强肋端部与折边相交处或副框的边框也应牢固连接。

- 铝板构件四边可采用铆接、螺栓连接、部分焊接等机械连接或多种连接相结合的形式固定。

- 采用搭接方式时，其构造应符合现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB 50429的规定和设计要求。

【条文说明】4.3.10金属单板的构造要求与现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133一致，其中采用搭接方式的要求与现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB 50429的要求一致。

## 其它构造

- 幕墙有保温隔热层的，保温隔热层应设置在建筑结构和墙体上。保温材料所在空间与室内之间的隔气密封层应完整。

- 面板背面有保温材料时，应有可靠的保温材料支撑措施。

- 易吸潮、吸水的保温材料应有防潮、防水等封闭措施。

- 幕墙面板与支承结构间的连接，宜采用挂件挂接、压板固定方式。也可采用螺栓、螺钉固定方式，其构造应满足设计要求。

- 幕墙面板上各专业设备及末端的布置应位置合理、有规律，开孔位置应避开幕墙的钢骨架。

- 幕墙面板接缝宽度应能够满足安装施工时必要的空间要求，同时应能够适应由于风荷载、地震作用和温度变化以及自重作用而产生的面板相对位移和变形的需求，宽度不宜小于10mm。

【条文说明】4.4.5现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133规定金属面板板缝宽度不宜小于10m。

- 幕墙的底部，应安装带孔的网板，网孔目数宜为2目（每平方英寸上2个孔）。

【条文说明】4.4.6网板的设置既可以保证面板背面空气流通，也可防止老鼠等动物的进入。

- 幕墙顶部收口应进行防水处理，防止雨水进入到幕墙内部防水层。

- 支承结构和金属连接件应采取有效的防腐措施。

- 幕墙开启窗和洞口、雨蓬、压顶、以及其他凸出部位时，应细化完善其结合部位的防水构造。

- 注胶封闭式金属复合板幕墙的构造应符合下列要求：

- 应根据幕墙面板的材质和接缝的设计要求选用合适的密封胶，所用密封胶的性能应能够适应幕墙在各种作用下产生的变形需求。

- 幕墙的胶缝应采用硅酮耐候密封胶，其位移能力不宜低于《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683规定的25级。应用于大位移幕墙部位的硅酮耐候密封胶，其位移能力不宜低于50级。

【条文说明】4.4.5 由于金属复合板的热膨胀系数较大，面板的规格也较大，且复合板的芯材不能外露，对胶缝承受变形的能力要求较高，因此，胶缝一般应采用变形能力较大的硅酮建筑密封胶加以密封，以保障水密性和气密性。对雨篷等防水要求较高和温差较大以及层间变形较大的胶缝，应采用位移能力更大的密封胶。

- 密封胶与面板的粘接深度不宜小于6 mm，密封胶固化后的胶体最小截面厚度不宜小于3.5 mm。

- 板缝底部宜采用泡沫条填充，防止密封胶三面粘结。

- 开启扇的周边缝隙宜采用三元乙丙橡胶或者硅橡胶密封条制品嵌填与密封。

【条文说明】4.4.7 幕墙设开启扇时，周边缝隙应采用符合质量要求的橡胶密封制品，保持开启部分规定的水密性与气密性。

- 采用嵌条密封的板缝构造应符合下列要求：

- 板缝构造应符合按照雨幕原理进行的设计要求，并设置排水构造。

- 密封条与板缝的接触应紧密配合，或设计相应的卡槽，防止胶条脱落。

- 面板之间 “十字”接头部位的纵、横密封胶条交叉处应采取必要的阻燃和多腔体体、多道密封的防水封结措施，并设置导水、排水系统。

【条文说明】4.4.12本条要求与现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133规定用嵌条密封的板缝构造一致。

- 开缝式金属复合板幕墙构造应符合下列要求：

- 面板接缝处应设置适当的挡水、导水、排水构造，能防止雨水进入聚集在幕墙内部。

- 应在板块的背面空间设置防水构造或在主体结构上设置防水构造层。

- 面板背部设置的通风除湿构造层，空气应能自由流通。

【条文说明】4.4.13本条要求综合了现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133和《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336的规定。

- 遮挡式幕墙板缝设计应符合下列要求：

- 搭接遮挡式的面板最小搭接宽度应满足防渗要求，防止雨水大量渗入幕墙内部。背部空间应防止积水，并采取有效排水措施；

- 嵌条遮挡式的面板与嵌条之间应预留一定的相对位移间隙。

- 竖向板缝采用嵌条遮挡式的幕墙，其水平方向板缝宜采用开缝式或搭接式。

- 竖向和水平方向板缝均采用嵌条遮挡式的幕墙，应在该幅幕墙的底部和顶部设置一定通风面积的能够形成有效的背部通风的进风口和出风口。

【条文说明】4.4.14本条要求与现行行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336对遮挡式幕墙板缝的要求一致。

## 构造安全

- 幕墙构造应符合现行国家标准标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定和设计要求。

- 幕墙的防火构造应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定并符合下列规定：

- 幕墙支承钢结构防火应符合现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249 的规定和设计要求。

- 幕墙在每层楼板外沿设置的不燃烧实体墙耐火极限应符合设计要求，且不应低于1.00h，该实体墙上沿至层间水平防火封堵构造上沿的高度应不低于0.8 m。

- 幕墙与每层楼板、防火分区隔墙处的建筑缝隙所采用的防火封堵，其耐火性能应不低于现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016对相邻的楼板、防火间隔墙的耐火性能要求。

- 幕墙的防火封堵构造，应具有伸缩能力、密封性和耐久性。遇火状态下，在规定的耐火极限内应保持完整性、隔热性和稳定性。

- 幕墙的遮阳构造应具有防火性能，紧急情况时不能影响人员的安全撤离。

- 幕墙遮阳构造的电器安全应符合现行行业标准《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237的规定和设计要求。

- 幕墙的防雷构造应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定和设计要求。幕墙的金属框架应与主体结构的防雷装置可靠连接，并保持导电畅通。

- 在易受人体或物体碰撞的一楼等部位，应采取防撞构造、安装防撞设施，还可设置警示标志，幕墙耐撞击性能应满足设计要求，并不应低于现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086中规定的2级。

# 加   工

## 一般规定

- 幕墙的立柱、横梁、面板、连接件的加工以及单元组件的加工和预装宜在工厂进行。

- 在加工制作幕墙构件前应对幕墙施工图与建筑施工图进行核对，对已建主体进行复测，并应按实测结果对工艺尺寸进行调整。

- 幕墙面板的品种、材质、规格形状、色泽等应符合设计要求，涂层种类和厚度应符合本规程第3章的规定和设计要求。

- 当幕墙面板的外观与面板的生产方向有关时，应使同一墙面内的幕墙面板的生产方向保持一致。

- 面板加工所采用的设备、机具应按照铝合金复合板厂家对产品的加工要求选用，保证幕墙构件加工精度的要求。

- 需要采用硅酮结构密封胶粘结固定构件的，应选用与所粘接材料相容性良好的结构胶。

- 采用硅酮结构密封胶粘结固定构件时，应在洁净、通风、干燥的室内进行注胶，室内环境温度、湿度条件应符合硅酮结构密封胶产品的规定。应采用无毒性溶剂对拟粘结部位进行清洗，保证注胶前拟粘接部位清洁、干燥、无污染，注胶的位置、宽度、厚度应符合设计要求及结构胶生产厂家的技术规定。注胶后的固化养护也应在该环境下或按结构胶生产厂家的技术规定进行。

- 进行折边等弯折的加工时，应一次性到位，禁止来回弯折。

- 加工过程中应随时保持幕墙面板的板面和工作面清洁，防止划伤板面。

- 加工好的成品应做好防护，贮存在阴凉干燥处，防止浸水、变形和损伤。

## 型材与构件加工

- 钢型材和铝合金型材以及构件、埋件、连接件、支承件等的加工制作应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB 21086或《铝合金结构设计规范》GB 50429、现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133或《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336的规定和设计要求。

- 钢构件焊接、螺栓连接应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018或《钢结构焊接规范》GB 50661的规定和设计要求。

- 弧形钢横梁应采用冷弯辊压成型法加工，不应采取切口、折弯、焊接的方法加工。

- 幕墙用钢材的防腐处理应符合现行国家标准《钢结构结构施工质量验收规范》GB 50205的规定，并符合下列规定：

- 采用热浸镀锌防腐蚀处理时，锌膜厚度应符合现行国家标准《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912的规定。

- 采用防腐涂料时，涂层应完全覆盖钢材表面，涂层厚度应满足防腐设计要求。

- 钢材加工断口应进行防腐处理。闭口型材宜进行端部封口处理；无端部封板时，闭口型材内侧也应同样施加防腐涂料。

- 加工后的金属型材、构件、连接件和支承件等表面应光滑，不得有皱折、凹凸、裂纹、毛刺、表面处理层脱落、严重擦伤、防腐层损伤等缺陷。

## 面板加工

- 幕墙面板的剪裁、切割应在专用剪裁、切割设备上进行，加工边不应有毛刺和明显损伤。

- 幕墙面板构件的加工应符合下列要求：

- 副框与面板的造型应符合设计要求，副框与面板的接触面应相互贴合。

- 副框的边框和加强肋之间应采用焊接、铆接、螺钉连接等机械连接。

- 需要在副框与面板之间使用硅酮结构胶时，应按本规程第5.1.11条的规定进行。

- 副框与面板之间的组装除采用硅酮结构胶粘接外，还宜采用抽芯铆钉或不锈钢螺栓联接，铆钉孔、螺栓孔的尺寸应与铆钉、螺栓的规格配套，铆钉、螺栓的规格及位置应符合设计要求。

- 组装前应除去铆钉孔和螺栓孔周围的保护膜。

- 采用铆钉连接时，不应采用沉头铆钉。

- 采用螺栓连接时，宜同时采用配套的密封垫圈。

- 铝塑复合板、不燃级金属复合板、铜塑复合板、钛锌复合板等实芯金属复合板幕墙面板的加工应符合下列要求：

【条文说明】5.3.4实芯金属复合板的应用方式相同与上一版规程的铝塑复合板相同，因此在本规程中将铝塑复合板、不燃级金属复合板、铜塑复合板、钛锌复合板等实芯金属复合板进行了归集。

- 用复合板平板作整板弯曲加工柱面、双曲面等异形板材时，应采用逐次减少弯曲半径、多次冷弯的方式进行，不应对饰面和金属板造成损伤，批量加工前应进行试加工。复合板的最小弯曲半径应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1复合板的最小弯曲半径

单位为mm

| 复合板种类 | 复合板厚度 | 最小弯曲半径，R |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂直于生产长度方向半径 | 平行于生产长度方向半径 |
| 不燃级金属复合板 | 4 | 300 | 400 |
| 其它复合板 | 4 | 250 | 350 |

【条文说明】5.3.4 根据需要可进行适当的整板弧形弯曲加工是实芯金属复合板的一个特色，但过小的弯曲半径会对复合板的面板、背板以及复合强度造成损伤，因此需要对最小弯曲半径加以限制。鉴于幕墙用的实芯复合板面板绝大部分的厚度规格都为4mm，因此根据工程应用经验规定了4mm厚度板的最小弯曲半径要求。

- 复合板的折弯加工应采用在复合板背面用专用开槽机开槽的方式进行，应根据组装要求确定切口的尺寸和形状。开槽深度不应深及复合板的饰面金属层并应保留一定厚度的芯材，不燃级金属复合板面板上保留的芯材厚度不应小于0.1mm，其它复合板面板上保留的芯材厚度不应小于0.3mm。

- 不同折角应采用相对应开槽角度的刀具进行开槽，开槽宜一次完成。

- 加工不同厚度的复合板，应使用该厚度所配套的开槽深度控装置。

- 复合板常用加工折弯方式宜参照本规程附录E的规定进行，不应反复弯折。

- 【条文说明】5.3.4 为了面板的美观和避免芯材外露的风险，复合板在折边应用时均在板的背面开槽，根据折边角度和对转角外径的要求，一般可开V型槽、U型槽等，附录E列出了几种典型的开槽方式。

复合板的加工应采用专用开槽机。正确使用复合板专用开槽机，能保证开槽深度不伤及复合板的正面金属板，并能保留设定厚度的芯层，保留芯层厚度一般为0.3mm～0.8mm，在开槽处可根据设计需要采用副框、角码等加强措施。

- 复合板折边后，折边和折角部的接缝应严密、无毛刺，并用硅酮密封胶进行防水密封。

- 折边高度应与副框的高度齐平或符合设计要求。

- 副框在复合板的边部时，宜用抽芯铆钉从侧面将折边与副框连接，铆孔中心距板边缘的距离不应小于2倍的孔径，孔的中心距不得小于3倍的孔径。

- 副框不在复合板的边部时，应对折边的角部进行加强，组角时宜在接缝处背后衬以厚度不小于1.5mm的铝角码，用抽芯铆钉从侧面将折边与角码连接。

- 铝蜂窝板、铝波纹复合板等有空芯的复合板幕墙面板的加工应符合下列要求：

- 柱面、双曲面等异形板材应采用先成型后复合定型的方式定制生产，不宜用复合板平板作整板弯加工曲而成。

- 应根据组装要求确定切口的尺寸和形状，用专用开槽工具在复合板背面开槽，开槽不应伤及复合板的饰面金属层。

- 折角部位应采取加强措施，折缝处应采用中性硅酮密封胶密封。

- 复合板宜制成盒式，复合板的面板应折边至盖住复合板端面，或折至与复合板背板形成搭接并用抽芯铆钉对搭接处进行铆固。用硅酮耐候密封胶进行对接缝进行密封，防止雨水或冷凝水进入芯材。

- 副框与复合板的折边和背板接触部分宜先用硅酮耐候密封胶按本规程第5.1.11条的规定进行注胶，再采用抽芯铆钉进行铆接，也可先行铆接后再行注胶，注胶的方式与尺寸、副框与铆钉的规格、数量和位置应符合设计要求。

【条文说明】5.3.5 空芯复合板如果采用整板弯曲加工柱面、双曲面等异形板，往往是以牺牲芯材的稳定性和完整性为代价的，会对板材的承载能力、刚度等性能造成损害，因此异形空芯复合板并非是通过整板弯曲加工而成，而是按需要的形状先成型、后复合定型的方式定制生产。

- 石材铝蜂窝复合板的加工应符合下列要求：

- 石材蜂窝板侧面可采用铝质边条结合硅酮耐候密封胶进行封堵密封，防止雨水进入芯材。

- 采用在石材蜂窝板内预埋螺母或其它带安装螺母等部件的预埋连接件时，螺母位置、数量应合符设计要求，预埋连接件周围应灌胶增强。在石材蜂窝板背板所开的孔应与螺母位置对准，孔径应与螺母的规格对应。

- 采用在石材蜂窝板背面后埋单个异形螺母时，应在复合板背面设计的打孔位置打孔，打孔应深及石材蜂窝板的金属面板，并在芯材内部进行扩孔灌胶，灌胶前孔内和异形螺母应清洁无异物，灌注的环氧胶粘剂应充满所打的孔并与石材蜂窝板的金属面板和异形螺母充分接触粘接，异形螺母的数量、规格、位置、角度等应符合设计要求。

- 预埋或后埋螺母的顶面不应突出石材蜂窝板的背面，与石材铝蜂窝板背面的高度差不应大于0.5mm。

- 埋好的异形螺母的抗拉极限承载能力不应小于3.2kN并应符合设计要求。

- 石材铝蜂窝复合板加工的尺寸允许偏差应符合表5.3.6-1的规定，表面质量应符合表5.3.6-2的规定。

表5.3.6-1 石材铝蜂窝复合板加工的尺寸允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 镜面、亚光面板 | 粗 面 板 |
| 尺寸（mm） | 边长 | 0 ，-1.0 |  |
|  | 厚度 | +1.0， -1.0 | +2.0，-1.0 |
| 对角线（mm） | ≤1000 | ≤2.0 |  |
|  | ＞1000 | ≤3.0 |  |
| 边直度（mm/m） |  | ≤1.0 |  |
| 面平整度（mm/m） |  | ≤1.0 | ≤2.0 |

表5.3.6-2 石材铝蜂窝复合板表面质量要求

| 项 目 | 规定内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | —— | 应平直、整洁，无毛刺、流胶脱胶、脱落、空鼓，石材表面色调、花纹基本一致 |
| 缺棱 | 最大长度≤8mm，最大宽度≤1.2mm，周边每米长允许处数（长度＜5mm，宽度＜1mm不计) | 1 |
| 缺角 | 最大长度≤4mm，最大宽度≤2.5mm，每块板允许处数（长度、宽度＜2mm不计) | 0 |
| 裂纹 | 长度不超过10mm的不允许条数(条) | 不允许 |
| 色斑 | 最大面积≤20mm×30mm，每块板允许块数（面积＜10mm×10mm不计） | 1 |
| 色线 | 长度不超过两端顺延至板边总长的1/10，每块板允许条数 | 1 |
| 划伤、擦伤 | —— | 不允许 |

【条文说明】5.3.6 尺寸偏差和外观质量与现行行业标准《建筑装饰用石材蜂窝复合板》JG/T 328的要求一致。

- 金属单板加工应符合下列规定：

- 折弯加工时，铝板折弯外圆弧半径不应小于板厚的1.5倍；不锈钢板折弯外圆弧半径不应小于板厚的2倍。

- 需采用开槽折弯时，应控制开槽深度。开槽后保留的铝材厚度不应小于1.0mm。

- 应在开槽部位安装角码或按设计要求采取加强措施，避免折弯处的反复弯折。

- 有折边时，应按设计要求采用焊接或安装角码的方式使相邻折边之间相互牢固连接。

- 加强肋与面板间的连接应牢固，加强肋端部与折边或与副框的边框也应连接牢固。

- 固定角码和耳板应符合设计要求，应位置准确、连接牢固、便于施工安装和调整。

- 采用电栓植钉或焊接时应严格控制操作电流、操作时间和操作工艺，确保植钉和焊接强度，避免虚焊和透焊，同时确保出厂的面板饰面无变形、变色、灼伤等损伤。

## 装配、检验与保护

- 单元组件的装配质量应符合设计要求，组件装配尺寸偏差应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086和现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定。

- 采用插接或立边接缝系统进行组装时，插接用固定块及接缝用固定夹或滑动夹的固定部位应牢固可靠。

- 加工的面板组件允许偏差应符合表5.4.3的规定。

表5.4.3  面板组件加工允许偏差

单位为毫米

| 项 目 |  | 允许偏差 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边长 | ≤2000 | ±2 | 钢卷尺测量 |
|  | ＞2000 | ±3 | 钢卷尺测量 |
| 对边长度差 | ≤2000 | ≤2 | 钢卷尺测量 |
|  | ＞2000 | ≤3 | 钢卷尺测量 |
| 对角线长度差 | ≤2000 | ≤2 | 钢卷尺测量 |
|  | ＞2000 | ≤3 | 钢卷尺测量 |
| 折弯高度 |  | ≤1 | 钢卷尺或钢直尺测量 |
| 平整度 |  | ≤2/1000 | 塞尺＋平尺测量 |
| 孔的中心距 |  | ±2 | 钢卷尺或钢直尺测量 |

【条文说明】5.4.3加工尺寸偏差与现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133一致。

- 面板组件加工外观质量除应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的规定外，还符合表5.4.4的规定。

表5.44  面板组件外观质量

| 项 目 | 要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 划伤深度 | 不穿透饰面层 | 目测 |
| 划伤总长度 | ≤100mm/m2 | 钢卷尺或钢直尺测量 |
| 擦伤总面积 | ≤100mm2/m2 | 钢卷尺或钢直尺测量 |
| 损伤总处数 | ≤2处/m2 | 目测 |
| 色差 | 不明显 | 距离3m目测 |
| 折边处裂纹 | 不允许 | 目测 |

【条文说明】5.4.4考虑现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086对外观质量的要求是指施工后的，因此本条对外观质量的要求严于现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086。

- 幕墙组件应按同一类组件的5%进行抽样检查，且每种组件不得少于5件。当有一件组件抽检不符合要求时，应加倍抽查，复验合格后方可出厂。

- 加工好的产品应施加保护膜，并做好防晒、防水、防挤压变形等措施。

# 安装施工

## 一般规定

- 金属复合板幕墙的安装施工应在主体结构验收合格后进行。

- 进场的构件、组件和配件等的材料品种、规格、色泽和性能等应符合设计要求。

- 预埋件或后置埋件的承载力和位置应符合设计要求，并检验合格。

- 金属复合板幕墙的安装施工应编制施工组织设计方案，其中应至少包括以下内容：

- 工程概况、组织机构、责任和权利、施工进度计划安排。

- 与主体结构施工、设备安装、装饰装修的协调配合方案，材料质量标准及技术要求。

- 平面运输及垂直运输方法。

- 测量放线方法及注意事项。

- 安装方法及允许偏差要求，关键部位、重点、难点施工部位安装方法应单独标出。

- 安装顺序及嵌缝收口要求。

- 构件、组件和配件的现场存放方法和保护方法。

- 质量要求及检查验收计划。

- 安全措施及劳动保护计划。

- 应实施绿色施工，并符合现行国家标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523及其他绿色施工相关规定。

- 幕墙安装过程中，对幕墙构件或组件的存放、搬运、吊装，以及对安装完成的半成品、成品应采取有效的保护措施，避免造成碰撞、损伤或污染。

- 进行焊接作业时，应对受其影响的幕墙部位采取有效的保护措施。

- 不同金属接触部位应采取加绝缘垫片等绝缘措施。

- 施焊后，除不锈钢和耐候钢外，应对受到焊接影响的钢材部位进行表面防腐处理。

- 加工均宜在工厂进行，现场的加工应仅限于无法预先测量确定尺寸的板块和个别特殊情况。

- 遮阳施工按本规程和现行行业标准《建筑遮阳工程技术规》JGJ 237的规定进行同步施工。

- 幕墙安装施工还应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定。

- 施工不得在雨天进行。

## 施工准备

- 安装施工之前，幕墙安装施工单位应会同土单位检查脚手架、起重运输设备和场地安全等情况，确认是否具备幕墙安装施工条件。

- 构件、组件、配件等储存时应依照安装顺序排列放置，放置架应有防雨设施并有足够的承载力和刚度。

- 检查金属复合板幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204及设计要求。当预埋件位置偏差过大或未预先埋设预埋件时，应采取有效的补救措施和连接方案。

- 检查其它预埋件、预留孔洞、预埋管线等应符合设计要求。

- 由于主体结构施工偏差过大而影响幕墙施工安装时，应会同甲方、土建设计和施工方洽商，采取相应的措施。

- 幕墙工程的测量放线应符合现行团体标准《建筑装饰装修施工测量放线技术规程》T/CBDA 14的规定，并符合下列要求：

- 幕墙分格轴线的测量应与主体结构测量相配合，及时调整、分配、消化测量偏差，不得积累。放线时应进行多次校正。

- 幕墙分格线确定后，应在其垂直方向和水平方向设置控制线。

- 幕墙或檐廊弧形曲率较大时，应增加测量控制点。

- 测量放线前，应先确定主体结构的水平基线和标高基线。

- 应定期对幕墙的安装定位基准进行校核。

- 对高层建筑幕墙的测量，应在风力不大于4级时进行。

- 宜采用三维数字化测量放线，控制施工完成面偏差。

- 安装前应对幕墙构件、组件等进行外观、尺寸等检验，合格后方可使用。

- 硅酮结构密封胶使用前，应经与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验，并应对邵氏硬度、标准状态拉伸粘接性能进行复验。

- 对金属复合板幕墙的构件、面板组件等，应采取保护措施，避免造成变形、损伤、污染等。

## 安装施工

- 幕墙立柱的安装应符合下列规定：

- 立柱应与主体结构之间连接，连接点宜在钢立柱两侧对称分布并符合设计要求。

- 刚立柱的位置应与面板的分格相协调。

- 同一墙面的钢立柱，宜先安装两端的钢立柱，检验合格后拉通线，再顺序安装中间的钢立柱。

- 钢立柱应边安装边做垂直度、平整度偏差检验与校正，钢立柱的垂直度偏差不应大于2mm/4m。

- 钢立柱安装轴线的允许偏差为±2mm，相邻两根立柱的距离的允许偏差为±2mm。

- 相邻两根立柱安装标高的允许偏差为±3mm，同层立柱的最大标高的允许偏差为±5mm。

- 立柱安装就位、调整后应及时紧固。

- 钢骨架焊缝处应涂刷两道富锌防锈涂料或其它符合要求的防腐材料。

- 立柱安装完毕，应在隐蔽工程检验合格后进行防腐处理。

- 幕墙横梁的安装应符合下列规定：

- 横梁应与立柱连接牢固，贴缝严密。横梁与立柱间留有伸缩间隙时，其尺寸应符合设计要求，并应采用垫片或硅酮建筑密封胶封堵，封堵的密封胶应均匀、密实、连续。

- 同一根横梁两端或相邻两根横梁的水平标高差不应大于1mm。

- 当一幅幕墙宽度不大于35m时，同层横梁标高差不应大于5mm；当一幅幕墙宽度大于35m时，同层横梁标高差不应大于7mm。

- 安装完成一层高度时，应及时进行检查、校正和固定。

- 特殊部位、特殊造型的钢骨架，应按设计节点详图进行施工。

- 幕墙其他主要附件安装应符合下列规定：

- 防火、保温隔热材料应铺设厚度均匀、平整、可靠固定，拼接处不应留缝隙，厚度符合设计要求；保温材料应做防水和封闭处理。

- 冷凝水排出管及其附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板排水孔连接处应采取密封措施。

- 其他通气槽、孔及雨水排出口等应按设计要求施工，不得遗漏。

- 封口处应按设计进行封闭处理。

- 安装施工采取的临时定位螺栓与支承件等，应在幕墙固定后及时拆除。

- 采用现场焊接或高强螺栓紧固的构件，应在紧固后及时进行防腐处理。

- 采用钢构件的开放式幕墙，钢构件不应暴露在防水层之外。

- 金属复合板幕墙安装应符合下列规定：

- 检查、测量和调整横、竖连接件位置，确保用于安装相邻两面板组件的连接件的位置偏差不应大于2mm。

- 安装预埋或后埋螺母的面板组件时，应先将背栓拧入螺母孔并用专用工具按设定的扭矩锁紧固定在面板背面，再通过背栓挂件将面板组件安装到横梁上，调节到位并固定。

- 安装面板组件时，应保证同一墙面内的幕墙面板的生产方向保持一致。

- 调节面板组件位置，相邻面板组件的安装位置偏差不应大于2mm，调整完成后固定装牢。

- 面板之间的缝隙宽度不应小于8mm，并应符合设计要求。

- 面板组件采用结构性固定的铆钉安装时，宜按从板的中间向两端的顺序安装固定，面板组件上的铆钉孔径宜比铆钉直径大大约1mm，。

【条文说明】6.3.4 面板在温度变化时会出现胀缩，应给面板留出适当胀缩余地，以免因温度变化而造成板面不平甚至损坏。

- 结构性固定的铆钉杆部直径应为5mm，铆钉头直径应为11mm～14mm。

- 幕墙面板安装应按由下而上、先门和窗洞口小板、后墙面大板的顺序施工。

- 幕墙面板上的遮阳及各专业设备及末端的布置应符合设计要求，开孔不应伤及幕墙的骨架。

- 硅酮耐候密封胶注胶施工的温湿度环境应符合密封胶产品使用和设计要求，注胶前应采用溶剂清洗注胶面，使注胶面清洁、干燥。

- 用泡沫棒垫底，密封胶与面板注胶面应接触良好，不应出现虚粘，胶体不应有气泡，胶缝表面应整齐一致，胶缝厚度应符合设计要求。

- 幕墙的收口处应有可靠的防水密封措施。

- 安装完毕后应在面板生产商建议的日期内尽快撕去板面的保护膜，板面的粘附物应及时清除。

- 开放式幕墙板缝所安装的压边条或压板应安装牢固、表面平整、色彩一致、接缝均匀严密。

- 檐廊吊顶龙骨安装时，应适当起拱，起拱高度宜为檐廊宽度的1‰～5‰或按设计要求起拱。

- 檐廊吊顶的龙骨及面板不应跨越伸缩缝。

- 檐廊吊顶的吊装系统应采用螺栓连接等机械连接方式牢固连接并符合设计要求，吊杆应通直。

- 构件式幕墙和单元式幕墙安装还应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定。

- 遮阳施工应符合现行行业标准《建筑遮阳工程技术规》JGJ 237的规定。

- 宜对安装完成的幕墙进行现场淋水试验。

- 安装后的幕墙墙面的尺寸偏差应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB 21086和现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定。其中幕墙面板竖向和横向的组装允许偏差应符合表6.3.13-1的规定，幕墙安装允许偏差应符合表6.3.13-2的规定。

表6.3.13-1  幕墙面板竖向和横向的组装允许偏差

单位为毫米

| 项目 | 尺寸范围 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相邻两竖向板材间距尺寸（固定端头） | —— | ±2.0 | 钢卷尺 |
| 两块相邻的面板 | —— | ±1.5 | 靠尺 |
| 相邻两横向板材的间距尺寸 | 间距小于或等于2000时 | ±1.5 | 钢卷尺 |
|  | 间距大于2000时 | ±2.0 |  |
| 分格对角线差 | 对角线长小于或等于2000时 | ≤3.0 | 钢卷尺或伸缩尺 |
|  | 对角线长大于2000时 | ≤3.5 |  |
| 相邻两横向板材的水平标高差 | —— | ≤1.0 | 钢板尺或水平仪 |
| 横向板材水平度 | 构件长小于或等于2000时 | ≤2.0 | 水平仪或水平尺 |
|  | 构件长大于2000时 | ≤3.0 |  |
| 竖向板材直线度 | —— | ≤2.5 | 2.0m靠尺、钢板尺 |

表6.3.13-2  幕墙安装允许偏差

单位为毫米

| 项目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立柱、竖缝及幕墙面垂直度 | H≤30000 | ≤10.0 | 激光经纬仪或经纬仪 |
|  | 30000＜H≤60000 | ≤15.0 |  |
|  | 60000＜H≤90000 | ≤20.0 |  |
|  | 90000＜H≤150000 | ≤25.0 |  |
|  | H＞150000 | ≤30.0 |  |
| 幕墙平面度 |  | ≤2.5/2000 | 2000mm靠尺、钢板尺 |
| 竖缝直线度 |  | ≤2.5/2000 | 2000mm靠尺、钢板尺 |
| 横缝直线度 |  | ≤2.5/2000 | 2000mm靠尺、钢板尺 |
| 拼缝宽度（与设计值比较） |  | ±2.0 | 卡尺 |
| 两相邻面板之间接缝高低差 |  | ≤1.0 | 深度尺 |
| 注：H为幕墙总高度。 |  |  |  |

## 施工安全

- 幕墙安装施工的安全措施除应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的有关规定外，还应遵守施工组织设计中确定的各项要求。

- 安装施工机具在使用前，应进行全面检查、检修。使用过程应进行定期安全检查。手持电动工具应进行绝缘电压试验。使用吸盘前应进行吸附重量和吸附持续时间试验。

- 幕墙安装不宜与土建施工交叉作业，不应在同一垂直作业面上进行多种施工作业。

- 施工所用脚手架、吊篮、防护架应具备防坠落、防碰撞、防倾覆等安全装置，并符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202和《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》JB/T 11699的规定。

- 现场焊接作业时应采取可靠的防火措施。

- 每完成一道施工工序，应及时清理现场遗留的杂物。

# 工程验收

- 金属复合板幕墙工程验收前应撕去表面的保护膜，将表面清扫干净。

- 幕墙工程主控项目和一般项目的验收内容、验收方法、检验批划分、检查数量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《建筑幕墙》GB 21086、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定。

- 幕墙工程应进行材料进场验收、施工过程验收和竣工验收。

- 金属复合板幕墙工程竣工验收时，应根据工程实际情况检查下列资料的部分或全部：

- 幕墙工程的竣工图、结构计算书、设计说明、设计变更文件及其他设计文件。

- 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。

- 幕墙工程所用各种材料、构件及组件、五金配件及其他附件的产品质量合格证书，有效期内国家认可的检测机构的性能检测报告、进场验收记录，复合板剥离强度复检报告。

- 国家认可的检测机构出具的硅酮结构密封胶相容性和剥离粘结性试验报告，进口硅酮结构胶的商检证。

- 后置埋件的现场拉拔强度检验报告。

- 金属复合板幕墙系统的气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形、平面内变形等检验报告及设计要求的其他性能检测报告。

- 檐廊抗风揭性能检测报告。

- 遮阳系数检验报告。

- 注胶记录及养护记录；双组分硅酮结构密封胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。

- 防雷装置测试记录。

- 隐蔽工程的质量验收记录文件。

- 幕墙构件和组件的加工制作记录和幕墙安装施工记录。

- 现场淋水试验记录。

- 其他质量保证资料。

- 幕墙工程验收前，应在安装施工过程中完成下列隐蔽项目的现场验收：

- 预埋件或后置锚栓连接件的数量、规格、位置和防腐处理。

- 铝合金复合板幕墙构件与主体结构的连接节点、结构之间连接节点构造。

- 幕墙四周、幕墙与主体结构之间的封堵构造。

- 幕墙变形缝及转角节点构造。

- 幕墙防雷系统节点构造。

- 幕墙防火节点构造。

- 雨水、冷凝水收集排放装置的安装。

- 保温层的安装。

- 檐廊吊顶龙骨的安装。

- 伸缩缝的构造。

- 结构变形缝、幕墙变形缝及墙面转角节点。

- 连接件采用螺栓连接时的防松脱措施，不同金属材料接触时的绝缘垫片分隔。

- 分项工程检验批的划分应按下列规定进行：

- 设计、材料、工艺和施工条件相同的金属复合板幕墙工程，每500m2~1000m2为一个检验批,不足500m2也应划分为一个独立检验批。

- 同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。

- 对于有特殊要求的幕墙，检验批的划分宜根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程的规模，由监理单位、建设单位和施工单位协商确定。

- 幕墙检验批划分还应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定。

- 檐廊吊顶验收应符合现行行业家标准《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345的规定。

- 金属这样工程的验收应符合现行行业标准《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237的规定。

- 防火验收应符合设计要求和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

- 检查数量应符合下列规定：

- 每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得少于10m2。

- 对于异形或有特殊要求的幕墙工程，应根据幕墙的结构和工艺特点，由监理单位、建设单位和施工单位协商确定。

- 主控项目

- 金属复合板幕墙工程所使用的各种材料和配件，应符合设计要求及对应的国家现行产品标准和工程技术规范的规定。

检验方法：检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复检报告。

- 幕墙主体结构上的预埋件、后置埋件以及钢结构焊接、支撑与连接系统、面板组件、防火、保温、防水、防腐、防雷、绝缘、变形缝、墙角连接等主控项目的施工质量应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定。

检验方法：按现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定进行。

- 金属复合板面板的弯折处不应有开裂现象。

检查方法：观察。

- 封闭式金属复合板幕墙应无渗漏。

检验方法：现场淋水试验。

- 一般项目

- 金属复合板幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

- 金属复合板的品种、规格、色泽等应符合设计要求。

检验方法：观察；检查进场验收记录。

- 金属复合板表面应平整、洁净、无起泡、分层现象，颜色、光泽及安装方向应符合设计要求。

检查方法：观察。

- 金属复合板幕墙整体表面目测观察应平整，无明显色差、波纹、损伤等缺陷。

检查方法：观察。

- 金属复合板的密封胶缝应注胶饱满、宽窄均匀、光滑顺直、表面平滑、密实、深浅一致、连续均匀，无气泡、空隙，对面板无污染，宽度和厚度符合设计要求。

检查方法：观察、尺量、检查施工记录。

- 每平方米内的幕墙面板的表面质量应符合表7.0.17的规定。

表7.0.17  幕墙面板的表面质量

| 项 目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 划伤深度 | 不大于表面涂层厚度 | 目测观察 |
| 划伤宽度 | ≤0.3mm | 卡尺测量 |
| 划伤总长度 | ≤100mm | 钢尺测量 |
| 划伤数量 | ≤5条 | 目测观察 |
| 擦伤总面积 | 300mm2 | 钢尺测量 |
| 划伤、擦伤总处数 | 不大于4处 | 目测观察 |
| 注：露出金属基体的为划伤，没有露出金属基体的为擦伤。 |  |  |

【条文说明】7.0.17 随着施工技术的成熟和水平的提高，幕墙面板的表面质量比现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的要求有进一步提升。

- 金属复合板幕墙面板的安装质量应符合表6.3.13-1和表6.3.13-2的要求，其余一般项目的施工质量应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定。

检查方法：按表6.3.13-1、表6.3.13-2和现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定进行，检查应在风力不大于4级时进行。

# 保养与维护

## 一般规定

- 工程移交时，应向使用单位提供幕墙使用维护说明，幕墙使用维护说明应至少包括下列内容：

- 幕墙的设计依据、主要性能参数及结构设计使用年限。

- 使用注意事项。

- 使用条件和环境变化对幕墙的影响。

- 日常与定期的维护、保养及清洁要求。

- 幕墙的主要特点及易损零部件的更换方法。

- 备品、备件清单。

- 建设方的保修责任。

- 工程交付使用前应对使用单位维修、维护人员进行交底。

- 交付后，使用单位应及时制定和实施检查、维修、保养计划与制度。

- 幕墙的保养和维修应符合下列安全规定：

- 幕墙外表面的检查、清洗、保养与维修不得在4级以上风力和大雨（雪）天气下进行。

- 幕墙检查、清洗、保养与维修使用的作业机具设备应保养良好、功能正常、操作方便、安全可靠；每次使用前应对作业机具设备进行检查。

- 幕墙检查、清洗、保养与维修的作业中，凡属高空作业者，应遵守现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定。

- 避免作业中损伤幕墙。

- 避免清洗剂的腐蚀和残留。

- 使用单位应保留检查、维修和保养记录。

## 检查与维修

- 日常维护和保养应符合下列规定：

- 应保持幕墙的表面清洁，避免锐器及腐蚀性气体和液体与幕墙表面接触。

- 保持防水系统和防火系统的完整性，发现损坏应及时修复。

- 应保持幕墙防水系统的畅通，发现堵塞应及时疏通。

- 当密封胶或密封条脱落或损坏时，应及时进行修补与更换；修补时应采用相容性、剥离粘结性符合要求的密封胶。

- 当连接幕墙构件或附件的角码、螺栓、螺钉损坏、松动或锈蚀时，应及时进行拧紧或更换。

- 当幕墙构件锈蚀时，应及时除锈、补防锈漆或采取其他措施。

- 对破损的面板应及时进行更换。

- 定期检查和维护应符合下列规定：

- 在幕墙工程竣工验收一年时，应进行一次全面的检查，此后每五年应检查一次。检查项目应至少包括：

- 幕墙整体有无变形、错位、松动。

- 幕墙的主要受力构件、连接件和连接螺栓等是否损坏、连接是否可靠、有无锈蚀等。

- 面板有无松动和损坏。

- 密封胶有无脱胶、开裂、颗粒、气泡，密封胶条有无脱落、老化等损坏现象。

- 幕墙排水系统是否通畅，开放式幕墙的防水系统是否损坏或失效。

- 出现以上第一款检查项目的问题时，应对问题部位的隐蔽结构进行进一步检查，及时进行维修或更换。

- 幕墙工程使用十年后，应对不同部位的硅酮结构密封胶进行粘结性能的抽样检查；此后宜每三年检查一次。

- 灾后检查和修复应符合下列规定：

- 当幕墙遭遇强风袭击后，应及时进行全面的检查，修复或更换损坏的构件。

- 幕墙遭遇地震、火灾等灾害后，应由专业技术人员进行全面的检查，并根据损坏程度制定处理方案，及时处理。

## 清洗

- 使用单位主应根据幕墙表面的积灰污染程度、面板之间连接缝处密封胶的污染情况以及周围环境状况等，确定清洗幕墙的次数与周期，宜每年清洗一次。

- 应采用对板面无腐蚀、无污染的中性清洗剂进行柔性清洗。

- 清洗过程中不得撞击、损伤幕墙。

# 金属复合板幕墙典型安装系统节点

- 封闭式金属复合板幕墙典型节点示意图见图A.0.1。

A.0.1 封闭式金属复合板幕墙典型节点示意图

- 开放式金属复合板幕墙典型节点示意图见图A.0.2-1～A.0.2-4。

图A.0.2-1  边框式节点一

图A.0.2-2  边框式节点二

图A.0.2-3  嵌条节点一

图A.0.2-4  嵌条节点二

- 凹槽压接式典型节点示意图见图A.0.3-5～A.0.3-6。

图A.0.3-5  墙面角码找平安装节点

图A.0.3-5  墙面钢架找平安装节点

# 复合板典型折边造型示意图

图B 1 普通折弯示意

图B2  直角凸形二次折弯示意

图B3  直角凹形折弯示意

# 复合板循环变形下折边性能试验方法

- 本附录适用于复合板开槽折边处的抗疲劳性能评价。

- 试验原理：以简支梁方式，模拟开槽折边方式安装的复合板在正负风荷载反复作用下折边处的抗疲劳性能。

【条文说明】C.0.2 复合板面板在使用中多采用在板背面开槽折边加工的方式，开槽折边处是复合板强度最薄弱的部位，在正负风荷载作用下开槽折边处易产生反复折弯变形而造成疲劳破坏，因此本方法以最简单、最典型、最极端的受力状态，进行疲劳模拟试验。面板实际应用中通常会在该处进行加强处理，受力和变形要小得多，因此通过本试验要求基本就可保用25年。

- 复合板折边性能试验仪器应满足下列要求：

- 仪器能够模拟风荷载作用下幕墙面板开槽折边系统在向内（正风压）和向外（负风压）作用下的弯曲疲劳，通过控制试件板面中心挠度模拟幕墙面板在风荷载下的变形，示意图见图C.0.3。

图 C.0.3 试验仪器原理示意图

L——跨度；d1——负风压变形；d2——正风压变形

- 仪器的振幅为±40mm、频率为0.5Hz。

- 仪器能够自动记录振动次数（循环变形次数）。

- 按照下列要求制备3组复合板试件：

- 试件尺寸为1490mm×1220mm，按图C.0.4-1所示，在板的背面距两端20mm处用专用铣刀各开一条平行于短边的90°平底槽，槽底宽度2mm～3mm，开槽深度不应损伤正面金属板并保留0.8mm厚的芯材。

图 C.0.4-1复合板试件截面示意图

- 按图C.0.4-2所示，沿板的短边对称地打5个直径5.2mm的铆钉孔，孔距300mm。

图 C.0.4-2 铝合金复合板试件孔位置示意

- 按图C.0.5所示，沿所开背槽向板背面折边90°，用直径5mm抽芯铆钉将试件铆接在通长钢质角码上，角码壁厚不小于3mm。用螺栓通过角码将面板安装在试验仪器上，按C.0.3所示进行疲劳试验。

图 C.0.5 试件安装示意图

1——仪器支架；2——角码

- 当复合板试件板面折弯处任一位置开裂长度达到50mm时，记录此时的循环变形次数。取三组试件的循环变形次数的平均值作为试验结果。

# 铝合金型材强度设计值及复合板挠度
和板形尺寸（加强肋设置）关系表

- 铝合金型材的强度设计值见表D.0.1的规定。

表D.0.1	铝合金材料强度设计值

| 铝合金材料 |  |  | 用于构件计算 |  | 用于焊接连接计算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 状态 | 厚度 mm | 抗拉、抗压和抗弯强度设计值f N/mm2 | 抗剪强度设计值fv N/mm2 | 焊件热影响区抗拉、抗压和抗弯强度设计值fu,haz N/mm2 | 焊件热影响区抗剪强度设计值fv,haz N/mm2 |
| 6061 | T4 | 所有 | 90 | 55 | 140 | 80 |
|  | T6 | 所有 | 200 | 115 | 100 | 60 |
| 6063 | T5 | 所有 | 90 | 55 | 60 | 35 |
|  | T6 | 所有 | 150 | 85 | 80 | 45 |
| 6063A | T5 | ≤10 | 135 | 75 | 75 | 45 |
|  |  | ＞10 | 125 | 70 | 70 | 40 |
|  | T6 | ≤10 | 160 | 90 | 90 | 550 |
| 5083 | O/F | 所有 | 90 | 55 | 210 | 120 |
|  | H112 | 所有 | 90 | 55 | 170 | 95 |
| 3003 | H24 | ≤4 | 100 | 60 | 20 | 10 |
| 3004 | H34 | ≤4 | 145 | 85 | 35 | 20 |
|  | H36 | ≤3 | 160 | 95 | 40 | 20 |

- 金属复合板板面宽度为1000mm、1250mm和1500mm时加强肋的设置见表D.0.2-1、D.0.2-2和表D.0.2-3。

表D.0.2-1 铝合金复合板板面宽度1000mm时弯曲挠度和板形（加强肋设置）的关系表

| 风荷载 Pa | 允许板长 mm | 中心挠度 mm | 铆钉孔距 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 8000 | 26 | 500 |
| 600 | 8000 | 32 | 500 |
| 700 | 8000 | 37 | 500 |
| 800 | 3700 | 37 | 500 |
| 900 | 3300 | 35 | 500 |
| 1000 | 3000 | 34 | 500 |
| 1100 | 2700 | 33 | 500 |
| 1200 | 2400 | 31 | 500 |
| 1400 | 2100 | 30 | 500 |
| 1600 | 1700 | 25 | 500 |
| 1800 | 1400 | 22 | 500 |
| 2000 | 1200 | 20 | 500 |
| 2200 | 1100 | 18 | 500 |
| 2400 | 1000 | 17 | 500 |
| 2600 | 900 | 16 | 500 |
| 2800 | 800 | 15 | 400 |
| 3000 | 750 | 15 | 400 |

表D.0.2-2  铝合金复合板板面宽度1250mm时弯曲挠度和板形（加强肋设置）的关系表

| 风荷载 Pa | 允许板长 mm | 中心挠度 mm | 铆钉孔距 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 3800 | 35 | 500 |
| 600 | 3300 | 38 | 500 |
| 700 | 3000 | 38 | 500 |
| 800 | 2800 | 37 | 500 |
| 900 | 2500 | 36 | 500 |
| 1000 | 2300 | 35 | 500 |
| 1100 | 2000 | 31 | 500 |
| 1200 | 1800 | 28 | 500 |
| 1400 | 1500 | 25 | 500 |
| 1600 | 1300 | 23 | 500 |
| 1800 | 1100 | 21 | 500 |
| 2000 | 1000 | 20 | 500 |
| 2200 | 900 | 19 | 500 |
| 2400 | 800 | 18 | 400 |
| 2600 | 750 | 18 | 400 |
| 2800 | 700 | 17 | 300 |
| 3000 | 650 | 16 | 300 |

表D.0.2-3  铝合金复合板板面宽度1500mm时弯曲挠度和板形（加强肋设置）的关系表

| 风荷载 Pa | 允许板长 mm | 中心挠度 mm | 铆钉孔距 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 3400 | 43 | 500 |
| 600 | 3000 | 42 | 500 |
| 700 | 2700 | 41 | 500 |
| 800 | 2300 | 36 | 500 |
| 900 | 2000 | 32 | 500 |
| 1000 | 1800 | 30 | 500 |
| 1100 | 1600 | 28 | 500 |
| 1200 | 1500 | 27 | 500 |
| 1400 | 1250 | 25 | 500 |
| 1600 | 1100 | 24 | 500 |
| 1800 | 1000 | 23 | 500 |
| 2000 | 900 | 22 | 400 |
| 2200 | 800 | 21 | 400 |
| 2400 | 750 | 20 | 300 |
| 2600 | 700 | 19 | 300 |
| 2800 | 350 | 18 | 300 |
| 3000 | 600 | 15 | 300 |

# 几种典型的复合板加工示意图

图E 几种典型的加工开槽示意

# 本规程用词说明

- 为便于执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

- 条文中指明应按其它有关标准执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定（或要求）”。非必须按所指定标准执行时，写法为“可参照……执行”。

# 引用标准名录

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《钢结构设计标准》GB 50017

- 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

- 《钢结构结构施工质量验收规范》GB 50205

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

- 《铝合金结构设计规范》GB 50429

- 《钢结构焊接规范》GB 50661

- 《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905

- 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249

- 《六角螺母 C级》GB/T 41

- 《平垫圈 C级》GB 95

- 《平垫圈 A级》GB 97.1

- 《碳素结构钢》GB/T 700

- 《热轧型钢》GB/T 706

- 《十字槽盘头螺钉》GB/T 818

- 《十字槽盘头自攻螺钉》GB 845

- 《轻型弹簧垫圈》GB 859

- 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T 912

- 《不锈钢焊条》GB/T 983

- 《不锈钢棒》GB/T 1220

- 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

- 《铜及铜合金带材》GB/T 2059

- 《一般用途耐蚀钢铸件》GB/T 2100

- 《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518

- 《合金结构钢》GB/T 3077

- 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1

- 《紧固件机械性能 螺母》GB/T 3098.2

- 《紧固件机械性能  自攻螺钉》GB/T 3098.5

- 《紧固件机械性能  不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.6

- 《紧固件机械性能  自钻自攻螺钉》GB/T 3098.11

- 《紧固件机械性能  不锈钢螺母》GB/T 3098.15

- 《紧固件机械性能 抽芯铆钉》GB/T 3098.19

- 《紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母》GB/T 3103. 1

- 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》GB/T 3274

- 《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280

- 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》GB/T 3524

- 《一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求》GB/T 3880.1

- 《耐候结构钢》GB/T 4171

- 《焊接结构用耐候钢》GB/T 4172

- 《不锈钢冷加工钢棒》GB/T 4226

- 《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T 4237

- 《不锈钢和耐热钢冷轧钢带》GB/T 4239

- 《碳钢焊条》GB/T 5117

- 《低合金钢焊条》GB/T 5118

- 《加工铜及铜合金牌号和化学成分》GB/T 5231

- 《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB 5237.1

- 《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化着色型材》GB 5237.2

- 《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》GB 5237.3

- 《铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材》GB 5237.4

- 《铝合金建筑型材 第5部分：氟碳喷涂型材》GB 5237.5

- 《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》GB∕T 5237.6

- 《紧固件 螺栓和螺钉通孔》GB/T 5277

- 《六角头螺栓 C级》GB/T 5780

- 《六角头螺栓 全螺纹 C级》GB/T 5781

- 《六角头螺栓》GB/T 5782

- 《通用冷弯开口型钢》GB/T 6723

- 《冷弯型钢通用技术要求》GB/T 6725

- 《结构用冷弯空心型钢》GB/T 6728

- 《结构用无缝钢管》GB/T 8162

- 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

- 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T 8814

- 《碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带》GB/T 11253

- 《热轧H型钢和剖分T型钢》GB/T 11263

- 《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352

- 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835

- 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523

- 《开口型平圆头抽芯铆钉 51级》GB/T 12618.4

- 《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754

- 《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350

- 《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912

- 《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

- 《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 14978

- 《自钻自攻螺钉》GB/T 15856

- 《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

- 《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748

- 《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》GB/T 20878

- 《建筑幕墙》GB/T 21086

- 《石材用建筑密封胶》GB/T 23261

- 《建筑装饰用铝单板》GB/T 23443

- 《铝合金建筑型材用辅助材料 第1部分: 聚酰胺隔热条》GB/T 23615.1

- 《铝合金建筑型材用辅助材料 第2部分: 聚氨酯隔热胶》GB/T 23615.2

- 《防火封堵材料》GB 23864

- 《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267

- 《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498

- 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975

- 《锌铝合金镀层型钢》GB/T 33241

- 《外墙外保温泡沫陶瓷》GB/T 33500

- 《雷电防护系统部件（LPSC）第1部分：接连件的要求》GB/T 33588.1

- 《焊接H型钢》GB/T 33814

- 《建筑屋面和幕墙用冷轧不锈钢钢板和钢带》GB/T 34200

- 《建筑幕墙用不锈钢通用技术条件》GB/T 34472

- 《预埋槽道型钢》GB/T 37613

- 《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》JB/T 11699

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16

- 《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》JGJ 26

- 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

- 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

- 《采暖居住建筑节能检验标准》JGJ 132

- 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133

- 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

- 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145

- 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202

- 《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237

- 《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336

- 《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339

- 《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345

- 《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T 882

- 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC 887

- 《非结构承载用石材胶粘剂》JC/T 989

- 《铜塑复合板》JC/T 2183

- 《铝波纹芯复合铝板》JC/T 2187

- 《水泥基泡沫保温板》JC/T 2200

- 《建筑装饰用烤瓷铝板》JC/T 2439

- 《建筑装饰用不燃级金属复合板》JC/T 2561

- 《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647

- 《混凝土用机械锚栓》JG/T 160

- 《建筑用隔热铝合金型材》JG 175

- 《建筑装饰用搪瓷钢板》JG/T 234

- 《建筑遮阳通用技术要求》JG/T 274

- 《建筑装饰用石材蜂窝复合板》JG/T 328

- 《建筑幕墙用氟碳铝单板制品》JG/T 331

- 《建筑外墙用铝蜂窝复合板》JG/T 334

- 《建筑用钛锌合金饰面复合板》JG/T 339

- 《建筑用铝合金遮阳板》JG/T 416

- 《无机轻集料防火保温板通用技术要求》JG/T 435

- 《建筑幕墙用硅酮结构密封胶》JG/T 475

- 《尾砂微晶发泡板材及砌块》JG/T 506

- 《建筑用槽式预埋组件》JG/T 560

- 《建筑用陶瓷纤维防火板》JG/T 564

- 《建筑装饰装修施工测量放线技术规程》T/CBDA 14

中国工程建设标准化协会标准

铝合金复合板幕墙工程施工及验收规程

Specification for construction and acceptance of aluminum alloy composite panel curtain wall engineering

CECS 231︰202*

条文说明

# 修订说明

《金属复合板幕墙工程施工及验收规程》CECS 321-20**经中国工程建设标准化协会20**年**月**日以第***号公告批准发布，是对CECS 231-2007的修订。

本规程根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2016年第二批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字[2016]084号）的要求，由中国建材检验认证集团股份有限公司负责编制。

本规程是在充分保留上一版本合理内容的基础上，总结我国金属复合板幕墙工程实践经验和发展进步、参考有关资料、广泛征求有关专家和单位的意见并积极吸取各方建议编制而成。规程的编制进行了大量的调研和验证试验，对主要问题进行了反复讨论并广泛征求了各方意见，与相关标准规范进行了协调。

随着技术的发展，各种建筑幕墙用金属复合板不断涌现，取得了良好的应用效果，极大地丰富和发展了建筑幕墙行业，为及时总结各种金属复合材料的应用经验、保证工程质量、便于相关人员的应用、适应时代的发展，特对《金属复合板幕墙工程施工及验收规程》CECS 321-2007进行修订。

本规程与CECS 231-2007相比，本次修订的主要内容如下：

- 将铝塑复合板幕墙的相关术语和定义修改为金属复合板的相关术语和定义，增加了耳板的相关术语和定义。

- 增加了铜塑复合板、钛锌复合板、铝蜂窝芯复合板、石材铝蜂窝复合板等金属复合板以及铝单板、烤瓷铝板、彩钢板、不锈钢板等金属单的板幕墙面板种类，增加了相应工程的材料、系统构造、加工、施工、工程验收等技术内容。

- 增加了有关遮阳工程技术内容。

- 增加了金属型材、连接件与紧固件、粘接材料、其它材料的材料技术要求。

- 增加了幕墙的连接构造、面板构造、构造安全等系统构造要求。

- 增加了型材与构件加工、装配、检验与保护。

上一版本的主编单位是国家建筑材料测试中心和中国建筑材料工业协会铝塑复合材料分会，参编单位是深圳市新山幕墙技术咨询有限公司、建设部建筑幕墙检测中心、上海加铝复合板有限公司、北京江河幕墙装饰工程有限公司、苏州鸿泰新型建材有限公司、郑州中原应用技术研究开发有限公司、东阿蓝天气色建材有限公司、江阴利泰装饰材料有限公司、上海吉艺工业有限公司、上海华源复合新材料有限公司、方大新材料（江西）有限公司、江西鸿泰企业集团有限公司、安美百事达（苏州）机械设备有限公司、东莞华尔泰装饰材料有限公司、浙江墙煌建材有限公司、广东利凯尔实业有限公司、湖南华天铝业有限公司、北京市盛安机电设备开发有限公司、广州市未来之窗建筑材料有限公司、常州市丽华金属材料有限公司、常州中化勤丰塑料有限公司、天津金邦建材有限公司、张家港泰普奇装饰材料有限公司、山东信发铝塑有限公司、上海雅泰实业集团有限公司、吉祥集团有限公司，主要起草人为蒋荃、徐晓鹏、杜继予、赵建生、刘玉军、刘婷婷、姜仁、赵春芝、朱生高、胡云林、陈光烁。

为便于广大设计、建立、施工、科研、学校等单位相关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条的顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 目次

# 总  则

# 术  语

# 材料

# 系统构造

# 加工

# 施工

# 工程验收

# 保养与维修