中国工程建设标准化协会团体标准

T/CECS ×××—202X

土工合成材料塑料扁丝土石笼袋

Geosynthetics—Plastic flat fiber geo-bag filled with soil and stone

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会 发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020和GB/T 20001.10-2014给出的规则起草。

本标准按中国工程建设标准化协会《关于印发〈中国工程建设标准化协会2018年第一批协会标准制定/修订计划〉的通知》（建标协字[2018]015号）的要求制定。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院有限公司、常州至能土工材料有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准审查人：

目   次

1 范围..............................................................................1

2 规范性引用文件....................................................................1

3 术语和定义........................................................................1

4 分类、规格和标记...................................................................2

4.1 分类..........................................................................2

4.2 规格..........................................................................2

4.3 标记..........................................................................2

5 一般要求..........................................................................2

6 技术要求..........................................................................2

6.1 外观质量......................................................................2

6.2 物理力学性能..................................................................3

7 试验方法..........................................................................3

7.1 试件制备......................................................................3

7.2 状态调节......................................................................4

7.3 外观..........................................................................4

7.4 单位面积质量..................................................................4

7.5 抗拉强度和断裂伸长率..........................................................4

7.6 CBR顶破强力...................................................................4

7.7 梯形撕破强力..................................................................5

7.8 单丝断裂强力..................................................................5

7.9 垂直渗透系数..................................................................5

7.10 抗光老化性能.................................................................5

7.11 抗冻性能.....................................................................5

7.12 抗酸碱性能...................................................................5

7.13 抗氧化性能...................................................................5

7.14 搭接边宽度...................................................................5

7.15 搭接边粘结强度...............................................................5

8 检验规则..........................................................................5

8.1 检验分类......................................................................5

8.2 组批..........................................................................6

8.3 抽样..........................................................................6

8.4 判定规则......................................................................6

9 标志、包装、运输和贮存.............................................................6

9.1 标志..........................................................................6

9.2 包装..........................................................................7

9.3 运输..........................................................................7

9.4 贮存..........................................................................7

9.5 贮存期........................................................................7

Contents

1 Range.............................................................................1

2 Normative reference documents......................................................1

3 Terms and definitions..............................................................1

4 Classification, specification and marking...........................................2

4.1 Classification ................................................................2

4.2 Specification.................................................................2

4.3 Marking.......................................................................2

5 General requirements...............................................................2

6 Technical requirements............................................................2

6.1 Appearance quality.............................................................2

6.2 Physical and mechanical properties.............................................3

7 Test method........................................................................3

7.1 Preparation of test pieces......................................................3

7.2 State regulation...............................................................4

7.3 Appearance....................................................................4

7.4 Mass per unit area..............................................................4

7.5 Tensile strength and elongation at break.........................................4

7.6 CBR puncture test..............................................................4

7.7 Trapezoid tearing force........................................................5

7.8 Breaking strength of monofilament...............................................5

7.9 Vertical permeability coefficient..............................................5

7.10 Light aging resistance........................................................5

7.11 Frost resistance..............................................................5

7.12 Acid and alkali resistance.....................................................5

7.13 Oxidation resistance..........................................................5

7.14 Width of lap joint ............................................................5

7.15 Bond strength of lap joint.....................................................5

8 Inspection Rules..................................................................5

8.1 Test Classification............................................................5

8.2 Group batch...................................................................6

8.3 Sampling......................................................................6

8.4 Decision rules................................................................6

9 Marking, Packaging, Transportation and Storage......................................6

9.1 Marking.......................................................................6

9.2 Packaging.....................................................................7

9.3 Transportation................................................................7

9.4 Storage.......................................................................7

9.5 Storage period.................................................................7

土工合成材料塑料扁丝土石笼袋

- 范围

本标准规定了塑料扁丝土石笼袋的术语和定义、分类、规格和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输及贮存等。

本标准适用于建设工程中的塑料扁丝土石笼袋。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2918 塑料 试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 12670 聚丙烯（PP）树脂

GB/T 13762 土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法

GB/T 13763 土工合成材料 梯形法撕破强力的测定

GB/T 14189 纤维级聚酯切片(PET)

GB/T 14800 土工合成材料 静态顶破试验（CBR法）

GB/T 15789 土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定

GB/T 16422.3-2014 塑料  实验室光源暴露试验方法  第3部分：荧光紫外灯

GB/T 16989 土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法

GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范

GB/T 17631 土工布及其有关产品抗氧化性能的试验方法

GB/T 17632 土工布及其有关产品抗酸、碱液性能的试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

塑料扁丝土石笼袋  plastic flat fiber geo-bag filled with soil and stone

以聚丙烯（PP）、聚酯（PET）为主要原料，经挤出、切膜、拉伸制成扁丝后编织而成的土工织物，再经缝制而成的正方体或长方体的土石笼袋（简称TSLD）。

单丝断裂强力  maximum force of monofilament

单根塑料扁丝试件被拉断过程中的最大力。

搭接边粘结强度  bond strength of lap joint

袋盖与袋身的搭接试件被拉断过程中单位宽度上的最大力。

- 分类、规格和标记

  - 分类

塑料扁丝土石笼袋按原材料类型分为聚丙烯土石笼袋（PP）、聚酯土石笼袋（PET）。

  - 规格

塑料扁丝土石笼袋的填充体积分为单方土石笼袋（1m3，1.0m×1.0m×1.0m）和半方土石笼袋（0.5m3, 1.0m×1.0m×0.5m），其他填充体积可根据工程需要确定。

塑料扁丝土石笼袋的强度等级以经向、纬向抗拉强度表示，聚丙烯土石笼袋（PP）分为80/65和80/80两个等级，聚酯土石笼袋（PET）分为65/65、80/80、100/100三个等级。如80/65等级是表示经向抗拉强度为80kN/m，纬向抗拉强度为65kN/m。

  - 标记

塑料扁丝土石笼袋的标记示意如下：

（1）（2）（3）（4）（5）

（1）标准号：T/CECS×××-202×

（2）产品名称：TSLD-塑料扁丝土石笼袋

（3）原材料：PP-聚丙烯、PET-聚酯

（4）强度等级

（5）填充体积：1m³-单方、0.5m³-半方

示例：强度等级为80/65的单方聚丙烯塑料扁丝土石笼袋标记为：

T/CECS×××-202×-TSLD-PP-80/65-1m³

- 一般要求

  - 生产塑料扁丝的聚丙烯（PP）应符合《聚丙烯（PP）树脂》GB/T 12670的规定，聚酯（PET）应符合《纤维级聚酯切片(PET)》 GB/T 14189的规定。

  - 与生活饮用水相接触的土石笼袋，宜选用聚酯（PET）类产品，应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。

  - 对于有抗冲刷性能要求的土石笼袋，应提供省部级以上检测机构出具的抗冲刷性能检测报告。

- 技术要求

  - 外观质量

- 6.1.1 袋身表面应平整，不应有影响使用的折痕、破损、污渍等缺陷。

- 6.1.2 不允许有复合丝，在同一平面上不允许有两根以上的断丝，整袋的断丝不超过五根。

- 6.1.3 袋盖与袋身、袋底与袋身的接缝不允许有断口和开口，袋身应为整体，无接缝。

- 6.1.4 缝制处的粘扣带和袋身应平整、无褶皱。

  - 物理力学性能

- 塑料扁丝土石笼袋物理力学性能应符合表1的规定。

- 物理力学性能

| 序号 | 项 目 |  |  |  | 技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PP |  | PET |  |  |
|  |  |  |  |  | 80/65 | 80/80 | 65/65 | 80/80 | 100/100 |
|  | 单位面积质量，g/㎡ |  |  |  | ≥350 | ≥400 | ≥340 | ≥380 | ≥600 |
|  | 抗拉强度，kN/m |  |  | 经向 | ≥80 | ≥80 | ≥65 | ≥80 | ≥100 |
|  |  |  |  | 纬向 | ≥65 | ≥80 | ≥65 | ≥80 | ≥100 |
|  | 断裂伸长率，% |  |  |  | ≤25 |  | ≤20 |  |  |
|  | CBR顶破强力，kN |  |  |  | ≥6.5 | ≥7.0 | ≥5.5 | ≥6.5 | ≥8.0 |
|  | 梯形撕破强力，kN |  | 经向 |  | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 |
|  |  |  | 纬向 |  | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 |
|  | 单丝断裂强力，kN |  |  |  | ≥0.20 |  | ≥0.15 | ≥0.20 | ≥0.25 |
|  | 垂直渗透系数，cm/s |  |  |  | K×（10-1～10-3）其中：K=1.0～9.9 |  |  |  |  |
|  | 抗光老化性能（荧光紫外灯） | 强度保持率，％ |  |  | ≥80 |  | ≥85 |  |  |
|  | 抗冻性能a | 强度保持率，％ |  |  | ≥90 |  | ≥95 |  |  |
|  | 抗酸碱性能 | 强度保持率，％ |  |  | ≥90 |  | ≥95 |  |  |
|  | 抗氧化性能b | 强度保持率，％ |  |  | ≥90 |  | ≥95 |  |  |
|  | 搭接边宽度，mm |  |  |  | 30～50 |  |  |  |  |
|  | 搭接边粘结强度，kN/m |  |  |  | ≥0.8 |  |  |  |  |
| a 抗冻性能老化条件：PP类产品-30℃、PET类产品-40℃ b 抗氧化性能老化条件：PP类产品60℃、PET类产品80℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 试验方法

  - 试件制备

物理力学性能各项试验所用试件应在样品上随机裁取，并应包含袋盖、袋身和袋底部位，试件尺寸及数量见表2。

- 试件尺寸及数量

| 序号 | 项目 | 尺寸（经向×纬向）/mm | 数量/个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 | 100×100 | 10 |
| 2 | 抗拉强度 | 600×50 | 经、纬向各5 |
| 3 | 断裂伸长率 |  |  |
| 4 | CBR顶破强力 | 300×300 | 3 |
| 5 | 梯形撕破强力 | 75×200 | 经、纬向各10 |
| 6 | 单丝断裂强力 | 600/根 | 经、纬向各5 |
| 7 | 垂直渗透系数 | 100×100 | 5 |
| 8 | 抗光老化性能 | 600×50 | 经、纬向各5 |
| 9 | 抗冻性能 | 600×50 | 经、纬向各5 |
| 10 | 抗酸碱性能 | 600×50 | 经、纬向各10 |
| 11 | 抗氧化性能 | 600×50 | 经、纬向各10 |
| 12 | 搭接边粘结强度 | 150×200（包含搭接边） | 袋盖、袋身各5 |

  - 状态调节

按GB/T 2918的规定对试件进行状态调节，温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）％，时间不少于24h，并在该条件下进行试验。

  - 外观

在自然光线下距塑料扁丝土石笼袋0.5m目测。

  - 单位面积质量

按GB/T 13762进行试验。

  - 抗拉强度和断裂伸长率

按GB/T 3923.1进行试验，隔距长度200mm，拉伸速率100mm/min，预张力5N。按式（1）计算单个试件的抗拉强度Tmax，并分别计算经、纬向试件抗拉强度和断裂伸长率的算术平均值，修约至0.1kN/m和0.5%。

Tmax=Fmax/B……………………………………………（1）

式中：

Fmax          记录的最大负荷，单位为千牛（kN）；

B       试件的有效宽度，单位为米（m），取0.05m。

  - CBR顶破强力

按GB/T 14800进行试验。

  - 梯形撕破强力

按GB/T 13763进行试验。

  - 单丝断裂强力

按GB/T 3923.1进行试验，拉伸速率100mm/min，分别计算经、纬向试件单丝断裂强力的算术平均值，修约至1N。

  - 垂直渗透系数

按GB/T 15789进行试验。

  - 抗光老化性能

按GB/T 16422.3-2014进行试验，暴露循环条件选方法C，循环次数8次。循环结束先按7.2状态调节4h，然后按7.8测试抗拉强度并计算抗拉强度保持率，分别计算经、纬向抗拉强度保持率的算术平均值，修约至1%。

  - 抗冻性能

PP类产品在-30℃、PET类产品在-40℃的条件下冷冻144h后，立即在-10℃条件下按7.8测试抗拉强度并计算抗拉强度保持率，分别计算经、纬向抗拉强度保持率的算术平均值，修约至1%。

  - 抗酸碱性能

按GB/T 17632进行试验，浸渍后按7.8测试抗拉强度并计算抗拉强度保持率，分别计算经、纬向抗拉强度保持率的算术平均值，修约至1%。

  - 抗氧化性能

按GB/T 17631进行试验，PP类产品在60℃、PET类产品在80℃的条件下热老化7d，热老化结束先按7.2状态调节4h，然后按7.8测试抗拉强度并计算抗拉强度保持率，分别计算经、纬向抗拉强度保持率的算术平均值，修约至1%。

  - 搭接边宽度

用精度为0.5mm的钢直尺在袋盖和袋身的粘扣带上各选取3个位置，测量粘扣带宽度，试验结果取6个测量结果的算术平均值，修约至0.5mm。

  - 搭接边粘结强度

将按表3规定裁取的袋盖与袋身试件的搭接边进行搭接，粘合面为200mm×搭接边宽度，用质量为2kg、宽度（50～60）mm的压辊反复滚压三次制成试件，然后按GB/T 16989进行试验。

- 检验规则

  - 检验分类

    - 出厂检验

出厂检验项目包括外观质量、抗拉强度、断裂伸长率、CBR顶破强力、梯形撕破强力。

    - 型式检验

型式检验项目包括本标准第6章的所有要求。有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）新产品投产或产品定型鉴定时；

b）正常生产时，每年进行一次；

c）原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

d）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e）产品停产一年以上恢复生产时。

  - 组批

以同一类型、规格的塑料扁丝土石笼袋，每10000个为一批，不足10000个也作为一批。

  - 抽样

每一批号随机抽取5个塑料扁丝土石笼袋进行试验。

  - 判定规则

    - 外观质量

抽取的5个样品外观质量均符合6.1条规定时，判定其外观质量合格。否则判该批产品不合格。

- 8.4.2  物理力学性能

试验结果均符合6.2条规定，判定该批产品物理力学性能合格。若其中仅有一项指标不符合标准规定，允许对不合格项进行单项复测，若该项目复测结果符合6.2规定，则判定该批产品物理力学性能合格，否则判定该批产品不合格，若有两项以上不合格，则判定该批产品不合格。

- 8.4.3  综合判定

出厂检验试验结果符合标准第6章相关要求时判该批产品合格。型式检验试验结果符合第6章全部要求时判定该批产品合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

产品标志应在产品包装的明显位置明示，产品标志内容应包括：

a）生产厂名、地址；

b）商标；

c）产品标记及产品类型、规格；

d）使用说明；

e）生产日期和批号；

f）运输和贮存注意事项；

g）贮存期。

  - 包装

产品应采用塑料编织袋包装。

  - 运输

运输、装卸过程中，不同类型、规格产品应分别堆放，不应混杂，避免日晒雨淋。

  - 贮存

产品应按规格、类型、生产日期分别贮存。贮存场地应干燥、通风、避免日晒雨淋。

  - 贮存期

正常运输贮存条件下，产品贮存期不应大于一年，产品贮存期从生产之日起开始计算。

_________________________________