T/CECS 1000X—

绿色建材评价  外墙板

Assessment standard for green building materials –exterior wall panel

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价要求	2

5 评价方法	3

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<中国工程建设标准化协会2017年第三批产品标准试点项目计划>的通知》（建标协字〔2017〕034号）的要求制定。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利,本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会提出。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准主要审查人：

绿色建材评价  外墙板

- 范围

本标准规定了外墙板和内墙板绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于工业建筑和民用建筑用非烧结、非承重外墙板和内墙板的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 9978.1 建筑构件耐火试验方法 第1部分 通用要求

GB/T 10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 13475 绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法

GB/T 15227 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法

GB 15762 蒸压加气混凝土板

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 23331 能源管理体系要求及使用指南

GB/T 23450 建筑隔墙用保温条板

GB/T 23451 建筑用轻质隔墙条板

GB/T 24025 环境标志和声明 Ⅲ型环境声明原则和程序

GB/T 30100 建筑墙板实验方法

GB/T 35605 绿色产品评价  墙体材料

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50118 民用建筑隔声设计规范

GB 50574 墙体材料应用统一技术规范

JGJ/T 17 蒸压加气混凝土应用技术规程

JG/T 169 建筑隔墙用轻质条板

JG/T 396 外墙用非承重纤维水泥板

JGJ/T 423 玻璃纤维增强水泥（GRC）建筑应用技术标准

JC/T 1055 纤维水泥夹芯复合墙板

JC/T 1057 玻璃纤维增强水泥外墙板

JC/T 2356 混凝土外墙挂板

JC/T 2085 纤维增强水泥外墙装饰挂板

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

绿色建材评价 green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 外墙板 exterior wall panel

外墙板是采用单一材料或多种材料复合而成，并用于建造建（构）筑物外墙的非承重墙板，可分为单板和复合板。

3.7

内墙板 inner wall panel

内墙板是采用单一材料或多种材料复合而成，并用于建造建（构）筑物内墙的非承重墙板。

- 评价要求

  - 基本要求

- 4.1.1  生产企业的污染物排放应符合相关环境保护法律法规、适用的国家或地方污染物排放标准的要求，且近三年无重大环境污染事件和重大安全事故。

- 4.1.2  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.3  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.4  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599、GB 6566的相关规定。

- 4.1.5  外墙板基本性能应满足GB 50574、GB 15762、JGJ/T 17、JG/T 396、JC/T 2085、JC/T 1057、JGJ/T 423、JC/T 2356及其他现行国家和行业相关标准的要求。

- 4.1.6  内墙板基本性能应满足GB/T 23450、GB/T 23451、JG/T 169、GB 15762、JC/T 1055及其他现行国家和行业相关标准的要求。

- 4.1.7  外墙板和内墙板宜采用标准化设计，兼顾产品使用功能多样性。

- 4.1.8  外墙板和内墙板应满足GB 6566的相关规定。

  - 评价指标要求

外墙板和内墙板评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。外墙板（单板）的评价指标要求见表1，外墙板（复合板）的评价指标要求见表2，内墙板的评价指标要求见表3。

- 表1  外墙板（单板）评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 |  | 三星级 |  |
| 资源属性 | 生产过程中固体废弃物使用率 |  | 蒸压加气混凝土板 | % | ≥60 | ≥65 |  | ≥70 | 附录A |
|  |  |  | 其他 |  | ≥10 | ≥20 |  | ≥30 |  |
|  | 生产废水回收利利用率 |  |  | % | ≥100 |  |  |  | 附录A |
|  | 生产采用标准化模板或工具式模板使用率 |  |  | % | ≥20 | ≥40 |  | ≥60 | 附录A |
| 能源属性 | 原材料本地化程度 |  |  | % | ≥85 | ≥90 |  | ≥95 | 附录A |
|  | 单位综合能耗 |  | 蒸压加气混凝土板 | kgce/m3 | ≤23 | ≤22 |  | ≤21 | GB/T 2589 |
|  |  |  | 其他 |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  | 是否使用清洁能源 |  |  | — | -- | 是 |  |  | 生产现场核查 |
| 环境属性 | 产品环境影响和碳足迹 |  |  | — | 进行环境产品声明（EPD）和碳足迹分析 |  |  |  | 提供第三方分析报告 |
|  | 可循环 | 生产过程中废弃物回收率 |  | % | 100 |  |  |  | 附录A |
|  |  | 回收和再利用 |  | — | 可回收再利用 |  |  |  | 企业台账 |
|  | 是否安装合乎要求的粉尘回收装置并正常运转 |  |  |  | 是 |  |  |  | 生产现场核查 |
| 品质属性 | 产品外观质量指标 |  |  | — | 产品外观质量有一般缺陷并处理达标 | 产品外观质量无一般缺陷 |  |  | 生产现场核查 |
|  | 放射性核素限量 | IRa |  | — | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 |  | GB 6566 |
|  |  | Ir |  | — | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 |  |  |
|  | 可浸出重金属 | 汞（以总汞计） |  | mg/L | — | — | ≤0.02 |  | GB/T 32989 |
|  |  | 铅（以总铅计） |  | mg/L | — | — | ≤2.0 |  |  |
|  |  | 砷（以总砷计） |  | mg/L | — | — | ≤0.6 |  |  |
|  |  | 镉（以总镉计） |  | mg/L | — | — | ≤0.1 |  |  |
|  |  | 铬（以总铬计） |  | mg/L | — | — | ≤1.5 |  |  |
|  | 抗冻性 | 质量损失率 |  | % | ≤5 | ≤3 | ≤2 |  | 相应的产品标准 |
|  |  | 强度损失率 |  | % | ≤15 | ≤12 | ≤10 |  |  |
|  |  | 外观 |  | — | 不应出现裂纹且表面无变化 |  |  |  |  |
|  | 实测强度与设计强度的比值 |  |  | — | ≥1.05 | ≥1.10 |  | ≥1.15 |  |
|  | 设计密度与实测密度的比值 |  |  | — | ≥1.05 |  |  | ≥1.10 |  |
|  | 抗弯承载 |  |  | 板自重倍数 | ≥1.5 |  |  | ≥2.0 |  |
|  | 传热系数（保温型） |  |  | W/(m2.k) | ≤标准值 | ≤0.95标准值 |  | ≤0.95标准值 |  |
|  | 耐火极限 |  |  | h | ≥1 | ≥2 |  | ≥3 |  |
|  | 抗风荷载 |  |  | — | 满足产品标准相应级别要求 |  |  |  |  |
|  | 空气声计权隔声量 |  |  | dB | ≥38 | ≥42 | ≥45 |  |  |

- 表2  外墙板（复合板）评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 |  | 二星级 |  |  | 三星级 |  |
| 资源属性 | 生产过程中固体废弃物使用率 |  | % | ≥10 |  | ≥15 |  |  | ≥20 | 附录A |
|  | 生产废水回收利利用率 |  | % | ≥100 |  |  |  |  |  | 附录A |
|  | 生产采用标准化模板或工具式模板使用率 |  | % | ≥20 |  | ≥40 |  |  | ≥60 | 附录A |
| 能源属性 | 原材料本地化程度 |  | % | ≥95 |  |  |  |  |  | 附录A |
|  | 是否使用清洁能源 |  | — | — |  | 是 |  |  |  | 生产现场核查 |
| 环境属性 | 产品环境影响和碳足迹 |  | — | 进行环境产品声明（EPD）和碳足迹分析 |  |  |  |  |  | 提供第三方分析报告 |
|  | 可循环 | 生产过程中废弃物回收率 | % | 100 |  |  |  |  |  | 附录A |
|  |  | 回收和再利用 | — | 可回收再利用，降降指标； |  |  |  |  |  | 企业台账 |
|  | 是否安装合乎要求的粉尘回收装置并正常运转 |  |  | 是 |  |  |  |  |  | 生产现场核查 |
| 品质属性 | 产品外观质量指标 |  | — | 产品外观质量有一般缺陷并处理达标 |  | 产品外观质量无一般缺陷 |  |  |  | 生产现场核查 |
|  | 放射性核素限量 | IRa | — | ≤1.0 |  | ≤0.8 |  | ≤0.6 |  | GB 6566 |
|  |  | Ir | — | ≤1.0 |  | ≤0.8 |  | ≤0.6 |  |  |
|  | 可浸出重金属 | 汞（以总汞计） | mg/L | — |  | — |  | ≤0.02 |  | GB/T 32989 |
|  |  | 铅（以总铅计） | mg/L | — |  | — |  | ≤2.0 |  |  |
|  |  | 砷（以总砷计） | mg/L | — |  | — |  | ≤0.6 |  |  |
|  |  | 镉（以总镉计） | mg/L | — |  | — |  | ≤0.1 |  |  |
|  |  | 铬（以总铬计） | mg/L | — |  | — |  | ≤1.5 |  |  |
|  | 抗冻性 | 质量损失率 | % | ≤5 |  | ≤3 |  | ≤2 |  | 相应的产品标准 |
|  |  | 强度损失率 | % | ≤15 |  | ≤12 |  | ≤10 |  |  |
|  |  | 外观 | — | 不应出现裂纹且表面无变化 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测强度与设计强度的比值 |  | — | ≥1.10 |  | ≥1.15 |  |  | ≥1.20 |  |
|  | 设计密度与实测密度的比值 |  | — | ≥1.05 |  |  |  |  | ≥1.10 |  |
|  | 抗弯承载 |  | 板自重倍数 | ≥1.5 |  |  |  |  | ≥2.0 |  |
|  | 传热系数 |  | W/(m2.k) | ≤标准值 |  | ≤0.95标准值 |  |  | ≤0.90标准值 |  |
|  | 耐火极限 |  | h | ≥1 |  | ≥2 |  |  | ≥2.5 |  |
|  | 抗风荷载 |  | — | 满足产品标准相应级别要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空气声计权隔声量 |  | dB | ≥38 | ≥42 |  | ≥48 |  |  |  |

- 表3  内墙板评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 |  | 三星级 |  |
| 资源属性 | 生产过程中固体废弃物使用率 |  |  | % | ≥30 | ≥50 |  | ≥80 | 附录A |
|  | 生产废水回收利利用率 |  |  | % | ≥100 |  |  |  | 附录A |
|  | 生产采用标准化模板或工具式模板使用率 |  |  | % | ≥60 | ≥80 |  | ≥100 | 附录A |
| 能源属性 | 原材料本地化程度 |  |  | % | ≥90 | ≥95 |  | ≥95 | 附录A |
|  | 单位综合能耗 |  | 蒸压加气混凝土板 | kgce/m3 | ≤23 | ≤22 |  | ≤21 | GB/T 2589 |
|  |  |  | 其他 |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  | 是否使用清洁能源 |  |  | — | -- | 是 |  |  | 生产现场核查 |
| 环境属性 | 产品环境影响和碳足迹 |  |  | — | 进行环境产品声明（EPD）和碳足迹分析 |  |  |  | 提供第三方分析报告 |
|  | 可循环 | 生产过程中废弃物回收率 |  | % | 100 |  |  |  | 附录A |
|  |  | 回收和再利用 |  | — | 可回收再利用 |  |  |  | 企业台账 |
|  | 是否安装合乎要求的粉尘回收装置并正常运转 |  |  |  | 是 |  |  |  | 生产现场核查 |
| 品质属性 | 产品外观质量指标 |  |  | — | 产品外观质量有一般缺陷并处理达标 | 产品外观质量无一般缺陷 |  |  | 生产现场核查 |
|  | 放射性核素限量 | IRa |  | — | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 |  | GB 6566 |
|  |  | Ir |  | — | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 |  |  |
|  | 可浸出重金属 | 汞（以总汞计） |  | mg/L | — | — | ≤0.02 |  | GB/T 32989 |
|  |  | 铅（以总铅计） |  | mg/L | — | — | ≤2.0 |  |  |
|  |  | 砷（以总砷计） |  | mg/L | — | — | ≤0.6 |  |  |
|  |  | 镉（以总镉计） |  | mg/L | — | — | ≤0.1 |  |  |
|  |  | 铬（以总铬计） |  | mg/L | — | — | ≤1.5 |  |  |
|  | 抗冻性 |  |  | — | 不应出现裂纹且表面无变化 |  |  |  | 相应的产品标准 |
|  | 实测强度与设计强度的比值 |  |  | — | ≥1.05 | ≥1.10 |  | ≥1.15 |  |
|  | 设计密度与实测密度的比值 |  |  | — | ≥1.05 |  | ≥1.10 |  |  |
|  | 抗弯承载 |  |  | 板自重倍数 | ≥1.5 |  | ≥2.0 |  |  |
|  | 传热系数 |  |  | W/(m2.k) | ≤标准值 | ≤0.95标准值 |  | ≤0.95标准值 |  |
|  | 耐火极限 |  |  | h | ≥1 | ≥1.5 |  | ≥2 |  |
|  | 空气声计权隔声量 |  |  | dB | ≥35 | ≥40 | ≥45 |  |  |

- 评价方法

  - 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方环境检测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、应用技术文件（如企业标准、企业技术规程、施工应用指南、使用说明书等）等相关证明文件。

  - 资源属性中固体废弃物使用率、生产废水回收利用率、生产采用标准化模板或工具式模板使用率按附录A的规定进行，生产企业提供由第三方检测机构出具的有效期内的检验报告。

  - 能源属性中蒸压加气混凝土板的单位能耗按GB/T 2589的规定进行，根据生产企业提供的由第三方检测机构出具的有效期内的能源评价报告对单位产品综合能耗进行评价。进行单位能耗评价，并，原材料本地化程度、按附录A的规定进行，是否使用清洁能源采用生产现场核查的方式进行。

  - 环境属性中的产品环境影响和碳足迹按第三方的EPD和碳足迹报告进行，生产过程中废弃物回收率按附录A的规定进行。根据生产企业提供的生产台账进行计算，依据计算结果对生产过程产生废弃物可利用率进行评价。是否安装粉尘回收装置采用现场核查的方式进行。

  - 品质属性中放射性核素限量应由企业提供近一年的产品质量检验报告或按GB 6566的规定进行。可浸出重金属的实验方法应按GB 508/5.3的规定进行。其他具体的产品性能指标应按相应的产品标准进行检测，

  - 采用符合性评价，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

- （规范性附录）
外墙板或内墙板产品部分评价指标计算方法

  - 固体废弃物使用率

固体废弃物占外墙板或内墙板原材料总量的质量百分比，按式（A.1）计算：

Pi=MiMc×100%………………………………………………(A.1)

式中：

Pi——企业上一年度平均生产每立方米外墙板或内墙板中固体废弃物占原材料总量的质量百分比，％；

Mi——企业上一年度平均生产每立方米外墙板或内墙板固体废弃物使用量，单位为千克每立方米（kg/m3）；

Mc——企业上一年度平均生产每立方米外墙板或内墙板原材料总量，单位为千克每立方米（kg/m3）。

  - 废水回收利用率

生产外墙板或内墙板采用的废水占排出废水总量的质量百分比，按式（A.3）计算：

R=VnVt×100%………………………………………………(A.3)

式中：

R——企业上一年度生产外墙板或内墙板采用的废水占排出废水总量的质量百分比，％；

Vn——企业上一年度生产外墙板或内墙板采用废水用量，单位为立方米（m3）；

Vt——企业上一年度生产外墙板或内墙板排出废水总量，单位为立方米（m3）。

  - 标准化模板或工具式模板使用率

生产外墙板或内墙板采用的标准化或工具式模板套数占使用模板总套数的百分比，按式（A.2）计算：

Q=MsMt×100%………………………………………………(A.2)

式中：

Q——企业上一年度生产外墙板或内墙板采用的标准化或工具式模板套数占使用模板总套数的百分比，％；

MS——企业上一年度生产外墙板或内墙板采用的标准化或工具式模板套数；

Mt——企业上一年度生产外墙板或内墙板采用的模板总套数。

  - 单位产品养护能耗占总能耗比例

生产外墙板或内墙板所需养护能耗占生产总能耗的百分比，按式（A.4）计算：

S=EcEt×100%………………………………………………(A.4)

式中：

S——企业上一年度平均生产每立方米外墙板或内墙板所需养护能耗占总能耗的百分比，％；

Ec——企业上一年度平均生产每立方米外墙板或内墙板所需养护能耗，单位为吨标煤每立方米（kgce/m3）；

Et——企业上一年度平均生产每立方米外墙板或内墙板所需总能耗，单位为吨标煤每立方米（kgce/m3）。

  - 原材料本地化程度

以运输距离不大于100km（本地化的运输距离定义）或采用铁路、船舶运输的原材料使用率为计算标准，材料选取主要原材料进行计算。本地化程度按式（A.5）计算：

Tj=NjNc×100%………………………………………………(A.5)

式中：

Tj——原材料本地化程度，%；

Nj ——企业上一年度内使用的运输距离不大于350km或采用铁路、船舶运输的主要原材料总量，单位为吨（t）；

Nc ——企业上一年度内使用的主要原材料总量，单位为吨（t）。

A.6  生产过程中废弃物回收率

生产外墙板或内墙板回收的固体废弃物使用量占产生固体废弃物总量的质量百分比，按式（A.1）计算：

Fi=UiUc×100%………………………………………………(A.1)

式中：

Fi——企业上一年度平均生产每立方米外墙板或内墙板中回收的固体废弃物占产生固体废弃物总量的质量百分比，％；

Ui——企业上一年度平均生产每立方米外墙板或内墙板回收的固体废弃物使用量，单位为千克每立方米（kg/m3）；

Uc——企业上一年度平均生产每立方米外墙板或内墙板产生的固体废弃物总量，单位为千克每立方米（kg/m3）。

_________________________________