T/CECS 1000X—

绿色建材评价 金属给排水管材管件

Assessment for green building materials - metal pipe and pipe fitting for water supply and drainage

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<中国工程建设标准化协会2017年第三批产品标准试点项目计划>的通知》（建标协字〔2017〕034号）的要求制定。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会提出。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口。

本标准负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心。

本标准参加起草单位：中国建材检验认证集团股份有限公司

本标准主要起草人：

本标准主要审查人：

绿色建材评价 金属给排水管材管件

- 范围

本标准规定了金属给排水管材、管件绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于建筑给排水、市政给排水，及消防工程用不锈钢管材及管件、铸铁管材及管件、铜管及管件、钢塑复合管和压接式涂覆碳钢管材及管件等的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3091 低压流体输送用焊接钢管

GB/T 3287 可锻铸铁管路连接件

GB/T 5135.20 自动喷水灭火系统 第20部分 涂覆钢管

GB/T 8163 输送流体用无缝钢管

GB/T 11618.1 铜管接头 第1部分：钎焊式管件

GB/T 11618.2 铜管接头 第2部分：卡压式管件

GB/T 12771 流体输送用不锈钢焊接钢管

GB/T 12772 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件

GB/T 13295 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件

GB/T 14976 流体输送用不锈钢无缝钢管

GB/T 18033 无缝铜水管和铜气管

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 19228.1 不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件

GB/T 19228.2 不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管

GB 21350 铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额

GB/T 22755 卡压式铜管路连接件

GB/T 23331 能源管理体系.要求

GB/T 23257 埋地钢质管道聚乙烯防腐层

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025 环境标志和声明.III型环境声明 原则和程序

GB/T 26081 污水用球墨铸铁管、管件和附件

GB/T 27891 碳钢卡压式管件

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 28897 钢塑复合管

GB/T 31069 水暖管道配件 铜管路连接件

GB/T 33296 不锈钢环压式管件

GB/ 34202 球墨铸铁管、管件及附件 环氧涂层（重防腐）

GB/T 37357 建筑屋面雨水排水铸铁管、管件及附件

CJ/T 117 建筑用承插式金属管管件

CJ/T 120 给水涂塑复合钢管

CJ/T 137 给水衬塑可锻铸铁管件

CJ/T 151 薄壁不锈钢钢管

CJ/T 152 薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件

CJ/T 156 沟槽式管接头

CJ/T 177 建筑排水用卡箍式铸铁管及管件

CJ/T 178 建筑排水柔性接口承插式铸铁管及管件

CJ/T 192 内衬不锈钢复合钢管

CJ/T 312 建筑排水管道系统噪声测试方法

CJ/T 433 压接式碳钢连接管材及管件

CJ/T 502 卡压式铜管件

QB/T 5036 水暖管道配件 铜管路快速卡压管件

YS/T 451 塑覆铜管

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

3.4

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.5

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 评价要求

  - 一般要求

    - 不锈钢管材及管件应符合GB/T 12771、GB/T 14976、GB/T 19228.1、GB/T 19228.2、GB/T 33296、CJ/T 151、CJ/T 152、CJ/T 156、CJ/T 192等适用标准的规定。

    - 铜管及管件应符合GB/T 11618.1、GB/T 11618.2、GB/T 18033、GB/T 22755、GB/T 31069、CJ/T 502、YS/T 451、QB/T 5036等适用标准的规定。

    - 铸铁管及管件应符合GB/T 12772、GB/T 13295、GB/T 26081、GB/T 31069、GB/T 3287、GB/T 37357、GB/T 8163、CJ/T 117、CJ/T 156、CJ/T 177、CJ/T 178等适用标准的规定。

    - 钢塑复合管及管件符合GB/T 28897、GB/T 34202、GB/T 5135.20、CJ/T 120、CJ/T 137、CJ/T 156等适用标准的规定。

    - 压接式涂覆碳钢管及管件应符合GB/T 27891、GB/T 28897、GB/T 5135.20、CJ/T 156、CJ/T 433等适用标准的规定。

    - 建筑及市政用给水管材、管件的卫生性能应符合GB/T 17219或卫生许可批件的规定

    - 生产企业近3年无重大环境污染事件和重大安全事故。

    - 生产企业一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

    - 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001的要求分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

    - 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.2 评价指标要求

金属给排水管材、管件评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。不锈钢管及管件的评价指标要求见表1，铜管及管件的评价指标要求见表2，铸铁管及管件的评价指标要求见表3，钢塑复合板管及管件的评价指标要求见表4，压接式涂覆碳钢管及管件的评价指标要求见表5。

表1 不锈钢管及管件评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 综合成材率 |  |  | % | ≥94 | ≥96 | ≥98 |
|  | 钢材牌号1 |  |  | - | - | - | 含钼不锈钢种 |
|  | 生产过程产生固体废弃物利用率 |  |  | % | 100 |  |  |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 | 管材 | 焊接钢管 | kgce/t | ≤40 | ≤35 | ≤28 |
|  |  |  | 无缝钢管 |  | ≤220 | ≤200 | ≤170 |
|  |  | 管件 |  |  | ≤60 | ≤55 | ≤48 |
| 环境属性 | 酸洗工序2 |  |  | - | 酸洗工序应符合国家及地方环境保护相关法律法规的要求 |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | 由企业自主进行 |
|  | 产品生命周期环境影响和碳足迹 |  |  | - | 进行环境产品声明（EPD）和碳足迹分析 |  |  |
| 品质属性 | 尺寸偏差 | 外径D |  | mm | ±0.75% | ±0.75% | ±0.5% |
|  |  | 壁厚S |  | mm | ±10% | ±10% | ±8% |
|  | 热处理方式 |  |  | - | 应进行固溶处理 |  |  |
|  | 管配件连接可靠性 | 管配件连接方式 |  | - | 装配式连接 |  |  |
|  |  | 管配件系统适用性 |  | - | 应符合GB/T 117等适用标准中规定的连接性能的要求 |  |  |
|  |  | 管配件来源 |  | - | 管件为管材生产企业委托制造，≥50%的原材料、配件（丝扣件、密封圈等）由管材企业提供或指定。 | 管件为管材生产企业委托制造，100%的原材料、配件（丝扣件、密封圈等）由管材企业提供或指定。 | 管材、管件均为同一企业（或集团）生产，100%的原材料、配件（丝扣件、密封圈等）由管材企业提供或指定，且密封圈材质为三元乙丙橡胶，或其他性能相当的原材料。 |
|  | 安装便易性 |  |  | - | 提供连接工艺参数 | 提供连接工艺参数 | 提供连接工艺参数和配套连接机具 |
| 1 适用于高盐雾地区，及医院等特殊场合； 2 适用于需进行酸洗交货的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2 铜管及管件评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 综合成材率 |  | % | ≥90 | ≥92 | ≥95 |
|  | 生产过程产生废弃物利用率 |  | % | 100 |  |  |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 | 管材 | - | 符合GB 21350规定的限定值要求 | 符合GB 21256规定的准入值要求 | 符合GB 21256规定的先进值要求 |
|  |  | 管件 | kgce/t | ≤135 | ≤120 | ≤115 |
| 环境属性 | 产品生命周期环境影响和碳足迹 |  | - | 进行环境产品声明（EPD）和碳足迹分析 |  |  |
| 品质属性 | 管配件连接处铜析出量 |  | mg/L | - | ≤0.1 | ≤0.1 |
|  | 管配件连接可靠性 | 管配件连接方式 |  | 装配式连接 |  |  |
|  |  | 管配件系统适用性 | - | 应符合GB/T 117等适用标准中规定的连接性能的要求 |  |  |
|  |  | 管配件来源 | - | 管件为管材生产企业委托制造，≥50%的原材料、配件由管材企业提供或指定。 | 管件为管材生产企业委托制造，100%的原材料、配件由管材企业提供或指定。 | 管材、管件均为同一企业（或集团）生产，100%的原材料、配件由管材企业提供或指定。 |
|  | 安装便易性 |  | - | 提供连接工艺参数 | 提供连接工艺参数 | 提供连接工艺参数和配套连接机具 |

表3 铸铁管及管件评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 |  | 二星级 |  | 三星级 |
| 资源属性 | 旧砂再生回用率 | 粘土湿型砂 |  | % | ≥80 |  | ≥85 |  | ≥90 |
|  |  | 呋喃树脂自硬砂 |  |  | ≥90 |  | ≥92 |  | ≥95 |
|  |  | 水玻璃砂 |  |  | ≥60 |  | ≥70 |  | ≥75 |
|  |  | 其他型、芯砂 |  |  | ≥70 |  | ≥80 |  | ≥85 |
|  | 固体废物重复利用率 |  |  | % | ≥85 |  | ≥90 |  | ≥95 |
|  | 内外涂覆材料1 |  |  | - | - |  | 环氧树脂涂料或耐腐蚀性能与其相当的材料 |  | 环氧树脂涂料或耐腐蚀性能与其相当的材料 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  |  | kgce/t | ≤400 |  | ≤350 |  | ≤300 |
| 环境属性 | 产品生命周期环境影响和碳足迹 |  |  | - | 进行环境产品声明（EPD）和碳足迹分析 |  |  |  |  |
| 品质属性 | 基管壁厚 |  |  | - | 符合适用产品标准中关于壁厚的要求 |  |  |  |  |
|  | 内排水管道系统噪声2 |  |  | dB | ﹝50,48﹞ | (48,45﹞ |  | ＜45 |  |
|  | 排水系统排水能力2 | 伸顶通气立管 | DN 100 | L/s | ≥2.5 | ≥3.0 |  | ≥4.0 |  |
|  |  |  | DN 150 |  | ≥4.8 | ≥6.0 |  | ≥7.0 |  |
|  |  | 专用通气立管 | DN 100 |  | ≥5.5 | ≥7.0 |  | ≥9.0 |  |
|  |  |  | DN 150 |  | ≥5.5 | ≥11.0 |  | ≥12.0 |  |
|  |  | 加强型旋流器特殊单立管 | DN 100 |  | ≥6.5 | ≥7.5 |  | ≥10.0 |  |
|  |  |  | DN 150 |  | ≥7.0 | ≥12.5 |  | ≥12.5 |  |
|  | 管配件连接可靠性 | 管配件连接方式 |  | - | 装配式连接 |  |  |  |  |
|  |  | 管配件系统适用性 |  | - | 符合适用标准的要求 |  |  |  |  |
|  |  | 管配件来源 |  | - | 管件为管材生产企业委托制造，≥50%的原材料、配件由管材企业提供或指定。 | 管件为管材生产企业委托制造，100%的原材料、配件由管材企业提供或指定。 |  | 管材、管件均为同一企业（或集团）生产，100%的原材料、配件由管材企业提供或指定。 |  |
|  | 安装便易性 |  |  | - | 提供连接工艺参数 | 提供连接工艺参数 |  | 提供连接工艺参数和配套连接机具 |  |
| 1 适用于铸铁排水管； 2 适用于建筑立管系统排水管材、管件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4 钢塑复合管及管件评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 新鲜水消耗 |  | t/t | ≤5.5 | ≤4 | ≤3 |
|  | 生产过程产生废弃物利用率 |  | % | 100 |  |  |
| 能源属性 | 单位产品能源消耗 |  | kgce/t | ≤100 | ≤80 | ≤50 |
| 环境属性 | 产品生命周期环境影响和碳足迹 |  | - | 进行环境产品声明（EPD）和碳足迹分析 |  |  |
| 品质属性 | 外涂层厚度 |  | - | 普通级 | 加强级 | 加强级 |
|  | 内涂层附着力 | 聚乙烯 | N/cm | ≥30或聚乙烯层断裂 | ≥30或聚乙烯层断裂 | ≥30 |
|  |  | 环氧树脂 | 级 | 3级 | 2级 | 1级 |
|  | 内衬塑结合强度 |  | MPa | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 |
|  | 外覆塑剥离强度 |  | N/cm | ≥35 | ≥40 | ≥45 |
|  | PE防腐层 |  | - | 普通级 | 加强级 | 加强级 |
|  | 管配件连接方式 |  | - | 装配式连接 |  |  |
|  | 管配件系统适用性 |  | - | 符合适用标准的要求 |  |  |
|  | 管配件来源 |  | - | 管件为管材生产企业委托制造，≥50%的原材料、配件由管材企业提供或指定。 | 管件为管材生产企业委托制造，100%的原材料、配件由管材企业提供或指定。 | 管材、管件均为同一企业（或集团）生产，100%的原材料、配件由管材企业提供或指定。 |
|  | 安装便易性 |  | - | 提供连接工艺参数 | 提供连接工艺参数 | 提供连接工艺参数和配套连接机具 |

表5 压接式涂覆碳钢管及管件评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 原材料使用 |  |  | / | 禁止使用冷镀锌钢管；与散热器连接的碳钢管材、管件禁止使用灰铸铁。 |  |  |
|  | 生产过程产生固体废弃物利用率 |  |  | % | 100 |  |  |
| 能源属性 | 管材工序 | 焊接钢管 |  | kgce/t | ≤400 | ≤350 | ≤300 |
|  |  | 无缝钢管 |  |  | ≤200 | ≤180 | ≤150 |
|  | 管件工序 |  |  |  | ≤58 | ≤52 | ≤46 |
| 环境属性 | 产品生命周期环境影响和碳足迹 |  |  | - | 进行环境产品声明（EPD）和碳足迹分析 |  |  |
| 品质属性 | 管配件连接可靠性 |  | 管配件连接方式 | - | 装配式连接 |  |  |
|  |  |  | 管配件系统适用性 | - | 符合适用标准的要求 |  |  |
|  |  |  | 管配件来源 | - | 管件为管材生产企业委托制造，≥50%的原材料、配件由管材企业提供或指定。 | 管件为管材生产企业委托制造，100%的原材料、配件由管材企业提供或指定。 | 管材、管件均为同一企业（或集团）生产，100%的原材料、配件由管材企业提供或指定。 |
|  | 安装便易性 |  |  | - | 提供连接工艺参数 | 提供连接工艺参数 | 提供连接工艺参数和配套连接机具 |

附录A

（规范性附录）

- 金属给排水管材管件产品部分评价指标计算方法

  - 生产过程产生固体废弃物利用率

生产过程中产生固体废弃物利用率，计算时按照1年生产为周期计算平均值。按公式（A.5）计算：

Pj=MjMc×100%	(0.2)

式中：

Mj ——评价期内回收再利用的固体废弃物量，单位为千克（kg）；

Mc ——评价期生产产生的固体废弃物总量，单位为千克（kg）；

Pj ——生产过程产生固体废弃物利用率，%。

  - 单位产品综合能耗

EDN=EZNP	(0.3)

式中：

EDN ——单位产品综合耗能，单位为千克标准煤每千克（kgce/kg）；

EZN —— 评价期内产品耗能总量，单位为千克标准煤（kgce）；

P  ——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为千克（kg）。

_________________________________