ICS 91.100

T/CECS 1000X—

绿色建材评价  硅藻泥

Green building materials assessment –Diatom mud

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价要求	1

5 评价方法	2

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2019]22号）的要求制定。

本标准由中国工程建设标准化协会提出。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口。

本标准负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心。

本标准参加起草单位：……。

本标准主要起草人：……。

本标准主要起草人：……。

绿色建材评价  硅藻泥

- 范围

本标准规定了硅藻泥的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于内墙装饰涂覆材料硅藻泥的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 13491 涂料产品包装通则

GB/T 16483 化学品安全技术说明书  内容和项目顺序

GB/T 16716.1 包装与包装废弃物    第1部分：处理和利用通则

GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法   第2部分：化学污染物

GB/T18883-2002  室内空气质量标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 20312-2006 建筑材料及制品的湿热性能 吸湿性能的测定

GB/T 23761-2009 光催化空气净化材料性能测试方法

GB/T 23986-2009 色漆、清漆  挥发性有机化合物（VOC）含量的测定  气相色谱法

GB/T 23990-2009 涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定   气相色谱法

GB/T 23994-2009 与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 26125-2011 电子电气产品  六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 34683-2017 水性涂料中甲醛含量的测定  高效液相色谱法

GB/T 30647-2014 涂料中有害元素总含量的测定

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 15258 化学品安全标签编写规定

GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

HG/T 3950-2007 抗菌涂料

JC/T 2082-2011 调湿建筑材料吸湿国标

JC/T 1074-2008 室内空气净化功能涂覆材料净化性能

JC/T2177-2013 硅藻泥装饰壁材

AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范

建设项目环境保护管理条例（国务院2017年第682号令）

中国受控消耗臭氧层物质清单（环保部公告2010年第72号）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

硅藻泥装饰壁材 diatomaceous decorative interior wall materials

以无机胶凝材料为主要粘结材料，硅藻材料为主要功能性材料，配制的干分状内墙装饰涂覆材料。

3.3

挥发性有机化合物 volatile organic compound

在所处大气环境的正常温度和压力下，可以自然蒸发的任何有机液体和/或固体。

3.4

挥发性有机化合物含量 volatile organic compound content

在规定条件下测得的涂料中存在的挥发性有机化合物的质量。

- 评价要求

  - 基本要求

- 4.1.1  生产企业基本要求

- 4.1.1.1  生产企业应满足适用的国家标准、地方标准及环境批复的要求，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.1.2  生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或者禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.1.3  生产企业年设计产能不低于2万吨，且不得使用超越范围选用限制使用的原材料。

- 4.1.1.4  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.1.5  企业安全生产管理应符合GB/T 33000的要求；截止评价日3年内，待评价的企业应无较大安全事故和/或较大突发环境事件（如果公司成立不足3年，按公司成立之日起至评价日无较大安全事故和/或较大突发环境事件进行评价）。

- 4.1.1.6  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.1.7  硅藻泥装饰壁材基本性能应满足JC/T 2177-2013要求及其他国家和地方相关标准的要求。

4.1.1.8  企业安全生产标准化水平应符合AQ/T 9006 的要求，建设项目安全设施符合“三同时”制度。

4.1.1.9  企业在环保方面应符合《建设项目环境保护管理条例》、环境影响评价制度、环保“三同时”制度、排污许可制度等环保法律法规的要求。

4.1.1.10  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599 的相关规定。

4.1.1.11  企业应持续关注，并符合国家、地区涉及涂料涂装的污染物排放、清洁生产等要求。

4.1.1.12  企业应确保污染物治理设备和设施正常运行，并按照相关环保要求配备污染物检测和在线检测设备。

- 4.1.2  产品基本要求

4.1.2.1  产品不得有意添加的有害物质

产品中不得有意添加下表中所列举的有害物质，并提供相应的证明材料

| 品种 | 品种说明 | 原材料杂质带入的污染物限值 |
| --- | --- | --- |
| 石棉 | 石棉是指纤维状蛇纹石和纤维状角闪石类硅酸盐矿物，且纤维状的颗粒的长径比大于3，如温石棉、透闪石石棉、阳起石石棉、直闪石石棉、青石棉、铁石棉 | 0.1%（每种矿物） |
| 放射性物质 | α表面污染值大于或者等于0.04Bq/cm2 ，β表面污染值大于或者等于0.4Bq/cm2，为放射性超标；γ值大于或等于1μSv/h，为放射性超标；检出中子，为放射性超标 |  |

  - 评价指标要求

硅藻泥装饰壁材评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标，具体评价指标要求见表1。

表1 硅藻泥装饰壁材评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 主要原材料生产企业要求 |  | — |  |  |  | 提供证明材料 |
|  | 原材料消耗 |  | t/t产品 | ≤1.02 | ≤1.015 | ≤1.01 | 依据（A.1）计算原材料消耗 |
|  | 新鲜水消耗量 |  | t/t产品 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.05 | 依据（A.2）计算新鲜水消耗量 |
| 能源属性 | 产品综合能耗 |  | tce/t产品 | ≤20.0 | ≤15.0 | ≤10.0 | GB/T 2589 |
|  | 设计生产能力 |  | 万吨 | ≤1.0 | 1.0-2.0 | ≥2.0 | 提供证明材料 |
|  | 生产工艺流程连续性 |  | — | 半自动 | 半自动 | 自动连续 | 提供工艺设计证明材料 |
| 环境属性 | 是否安装合乎要求的颗粒物回收装置，并正常运转 |  | — | 是 | 是 | 是 | 现场检查 |
|  | 污染物排放 |  | — | 1、应符合国家或者地方规定的污染物排放标准和执法要求 |  |  | 提供证明材料 |
|  |  |  | mg/m3 | 2、≤10.0 | ≤9.0 | ≤8.0 |  |
|  | 挥发性有机化合物（VOC）含量 |  | g/kg | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | GB/T 23986-2009 |
| 品质属性 | 质量性能 |  | — | 应满足产品明示的标准中最高等级的技术要求 |  |  | 提供有资质的第三方检测报告 |
|  | 24h吸湿量 Wa |  | 1×10 -3 kg/m2） | ≥20 | ≥30 | ≥40 | JC/T 2082-2011 |
|  | 24h放湿量 Wb |  | 1×10 -3 kg/m2） | ≥14 | ≥21 | ≥28 | JC/T 2082-2011 |
|  | 甲醛净化性能 |  | % | ≥60 | ≥70 | ≥80 | JC/T 1074-2008 |
|  | 甲醛净化持久性能 |  | % | ≥40 | ≥50 | ≥60 | JC/T 1074-2008 |
|  | 防霉菌性能 |  | — | 1 | 0 | 0 | HG/T 3950-2007 |
|  | 防霉菌耐久性能 |  | — | 2 | 1 | 0 | HG/T 3950-2007 |
|  | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  | mg/kg | ≤70 | ≤60 | ≤50 | GB/T 23990-2009 |
|  | 游离甲醛 |  | mg/kg | ≤9 | ≤6 | ≤5 | GB/T 34683-2017 |
|  | 重金属元素含量 | 铅（Pb） | mg/kg | ≤20 | ≤15 | ≤10 | GB/T 30647-2014 |
|  |  | 镉（Cd） | mg/kg | ≤20 | ≤15 | ≤10 | GB/T 30647-2014 |
|  |  | 六价铬（Cr6+） | mg/kg | ≤20 | ≤15 | ≤10 | GB/T 26125-2011 |
|  |  | 汞（Hg） | mg/kg | ≤20 | ≤15 | ≤10 | GB/T 30647-2014 |
|  |  | 砷（As） | mg/kg | ≤20 | ≤15 | ≤10 | GB/T 30647-2014 |
|  |  | 钡（Ba） | mg/kg | ≤100 | ≤75 | ≤50 | GB/T 23994-2009 |
|  |  | 硒（Se） | mg/kg | ≤20 | ≤15 | ≤10 | GB/T 30647-2014 |
|  |  | 锑（Sb） | mg/kg | ≤20 | ≤15 | ≤10 | GB/T 30647-2014 |
|  |  | 钴（Co） | mg/kg | ≤20 | ≤15 | ≤10 | GB/T 30647-2014 |
|  | 放射性比活度 | IRa | — | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T 6566-2010 |
|  |  | Ir | — | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | GB/T 6566-2010 |
|  | 燃烧性能等级 |  | — | A2 | A2 | A1 | GB/T 8624-2012 |
|  | 安全标签 |  | — | 符合GB15258的要求 |  |  | 提供证明材料 |
|  | 产品安全技术说明书（SDS） |  | — | 符合GB/T 16483 的要求 |  |  | 提供证明材料 |
|  | 包装 |  | — | 包装材质不得含有聚氯乙烯或其他有害物质的塑料 |  |  | 提供证明材料 |
|  |  |  | — | 符合GB/T 13491和GB/T 16716.1的要求 |  |  |  |

- 评价方法

- 5.1  生产企业应按照第4章的规定提供相关证明文件，所有指标均按照采样次数的实测数据进行平均。

5.2  本标准采用指标符合性评价的方法，生产企业同时满足第4章基本要求以及硅藻泥装饰壁材产品符合某一评价等级的全部要求时，判定硅藻泥装饰壁材产品符合该等级要求。

附  录 A

检验方法和指标计算方法

A.1  原材料消耗

生产每吨产品所消耗的原料使用量总量，按式（A.1）计算：

Pi   ＝   Mi/Mc ................（A.1）

式中：

Pi-----单位产品原材料消耗，单位为吨每吨（t/t）；

Mi-----评价期（一般为1年）内产品所需的原材料使用量总量，单位为吨（t）；

Mc-----评价期（一般为1年）内产品总产量，单位为吨（t）。

A.2  新鲜水消耗量

新鲜水消耗是指生产工艺用水和车间清洁用水，不包括原料用水和生活用水的相关数据。

生产每吨产品所消耗的新鲜水量，按式（A.2）计算：

Vi   ＝   Vh/P................(A.2)

式中：

Vi-----单位产品新鲜水消耗量，单位为吨/吨（t/t）；

Vh-----评价期（一般为1年）内产品消耗的生产用新鲜水量，单位为吨（t）；

P -----评价期（一般为1年）内产品总产量，单位为吨（t）。

_______________________________