T/CECS 1000X—

绿色建材评价  建筑加固胶

Green building materials assessment–Building strengthening adhesive

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价要求	1

5 评价方法	9

附录A （规范性附录）建筑加固胶产品部分评价指标计算方法	11

Content

Forword	III

1  Scope	1

2  Normative references	1

3  Terms and definitions	1

4  Assessment requirement	1

5  Assessment method	9

Annex A（Normative annex）Calculation for part of assessment index of building strengthening adhesive	 	 11

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第三批产品标准试点项目计划>的通知》（建标协字〔2017〕034号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会提出。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口。

本标准负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心。

本标准参加起草单位：中国建筑科学研究院有限公司

本标准主要起草人：

本标准主要审查人：

绿色建材评价  建筑加固胶

- 范围

本标准规定了建筑加固胶绿色建材评价的评价要求和评价方法。

本标准适用于建筑中使用的结构加固用胶粘剂和石材干挂用胶粘剂的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50728  工程结构加固材料安全性鉴定技术规范

GB 30982  建筑胶粘剂有害物质限量

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001  职业健康安全管理体系 要求

GB/T 33000  企业安全生产标准化基本规范

GB/T 35609  绿色产品评价 防水与密封材料

JC 887  干挂石材幕墙用环氧胶粘剂

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材  green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

加固胶  building strengthening adhesive

以非定型状态注入建筑承重结构或构件中，固化后通过与承重结构或构件胶接直接或间接传递应力而实现工程结构加固、封闭和填充裂缝或幕墙框架与主体结构锚固作用的材料。

- 评价要求

  - 基本要求

- 4.1.1  生产企业近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.3  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.4  不得人为添加的有害物质应符合GB/T 35609的要求。

- 4.1.5  生产企业应提供产品施工工艺参数及施工技术文件。

  - 评价指标要求

建筑用加固胶评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标，具体评价指标要求见表1~表8。

注：（a）Ⅰ类结构胶适用的温度范围为-45℃~60℃；Ⅱ类结构胶适用的温度范围为-45℃~95℃；Ⅲ类结构胶适用的温度范围为-45℃~125℃。

（b）以砌体为基材，粘贴钢板、纤维复合材及锚固用结构胶评价指标要求均相应参考以混凝土为基材，粘贴钢板、纤维复合材及锚固用结构胶评价指标要求。

表1  以混凝土为基材，粘贴钢材用结构胶评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  |  |  | t/t | ≤0.70 |  |  | 附录A |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | kgce/t | — |  | ≤40 | 附录A |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  |  |  | kg/m3 | ≤0.015 |  |  | 附录A |
|  | 单位产品总挥发性有机化合物（VOC）含量a |  |  |  | g/kg | ≤100 | ≤80 | ≤50 | GB 30982 |
|  | 不挥发物含量 |  |  |  | % | ≥99 |  |  | GB 50728 |
| 品质属性 | 胶体 性能 | 抗拉强度 |  |  | MPa | ≥25 | ≥30 | ≥35 | GB 50728 |
|  |  | 受拉弹性模量 |  | 涂布胶 |  | ≥3.2×103 |  | ≥3.5×103 |  |
|  |  |  |  | 压注胶 |  | ≥2.0×103 | ≥2.5×103 | ≥3.0×103 |  |
|  |  | 伸长率 |  |  | % | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 |  |
|  |  | 抗弯强度 |  |  | MPa | ≥35 | ≥45 | ≥50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 不得呈碎裂状破坏 |  |  |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  | ≥65 |  |  |  |
|  | 粘结 性能 | 钢对钢拉伸抗剪强度 | 标准值 | （23±2）℃、（50±2）%RH | MPa | ≥12 | ≥15 | ≥18 | GB 50728 |
|  |  |  | 平均值 | （60±2）℃、10minb |  | ≥14 | ≥17 | — |  |
|  |  |  |  | （95±2）℃、10minc |  | — |  | ≥17 |  |
|  |  |  |  | （125±3）℃、10mind |  | — |  | ≥14 |  |
|  |  |  |  | （-45±2）℃、30min |  | ≥14 | ≥17 | ≥20 |  |
|  |  | 钢对钢对接粘结抗拉强度 |  |  | MPa | ≥25 | ≥27 | ≥33 |  |
|  |  | 钢对钢T冲击剥离长度 |  |  | mm | ≤40 | ≤25 | ≤15 |  |
|  |  | 钢对C45混凝土正拉粘结强度 |  |  | MPa | ≥2.5，且为混凝土内聚破坏 |  |  |  |
|  | 长期使用性能 | 耐湿热老化能力，钢对钢（钢片法）拉伸抗剪强度降低率e |  |  | % | ≤18 | ≤12 |  | GB 50728 |
|  |  | 耐冻融能力，钢对钢拉伸抗剪强度降低率f |  |  | % | ≤5 |  |  |  |
|  |  | 耐长期应力作用能力g |  |  | — | 钢对钢拉伸抗剪试件不破坏，且蠕变的变形值小于0.4mm |  |  |  |
|  |  | 耐疲劳应力作用能力h，200万次 |  |  | — | 试件不破坏 |  |  |  |
|  | 耐介质侵蚀性能i | 耐盐雾作用，与对照组相比强度下降率 |  |  | % | ≤5，且不得有裂纹或脱胶 |  |  | GB 50728 |
|  |  | 耐碱性介质，与对照组相比强度下降率 |  |  |  | 不下降，且为混凝土破坏 |  |  |  |
|  |  | 耐酸性介质，与对照组相比强度下降率 |  |  |  | 混凝土破坏，且不得有裂纹或脱胶 |  |  |  |
| 注 a：此项单双组分结构胶均需测试，当测试双组分结构胶时，应将A组分和B组分加固胶按配比混合后立即进行测试； b：此项仅适用于I类结构胶； c：此项仅适用于Ⅱ类结构胶； d：此项仅适用于Ⅲ类结构胶； e：此项适用于设计使用年限为30年和50年的结构胶； f：此项适用于寒冷地区使用的结构胶； g：此项适用于设计使用年限为50年的结构胶； h：此项适用于承受动荷载作用的结构胶； i：此项适用于对使用环境的介质有特殊要求的结构胶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2  以混凝土为基材，粘贴纤维复合材用结构胶评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  |  |  | t/t | ≤0.70 |  |  | 附录A |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | kgce/t | — |  | ≤40 | 附录A |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  |  |  | kg/m3 | ≤0.015 |  |  | 附录A |
|  | 单位产品总挥发性有机化合物（VOC）含量a |  |  |  | g/kg | ≤100 | ≤80 | ≤50 | GB 30982 |
|  | 不挥发物含量 |  |  |  | % | ≥99 |  |  | GB 50728 |
| 品质属性 | 胶体 性能 | 抗拉强度 |  |  | MPa | ≥30 | ≥38 | ≥40 | GB 50728 |
|  |  | 受拉弹性模量 |  |  |  | ≥2.4×103 | ≥1.5×103 | ≥2.0×103 |  |
|  |  | 伸长率 |  |  | % | ≥1.5 |  |  |  |
|  |  | 抗弯强度 |  |  | MPa | ≥40 | ≥45 | ≥50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 且不得呈碎裂状破坏 |  |  |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  | ≥70 |  |  |  |
|  | 粘结 性能 | 钢对钢拉伸抗剪强度 | 标准值 | （23±2）℃、（50±2）%RH | MPa | ≥10 | ≥14 | ≥16 | GB 50728 |
|  |  |  | 平均值 | （60±2）℃、10minb |  | ≥12 | ≥16 | — |  |
|  |  |  |  | （95±2）℃、10minc |  | — |  | ≥15 |  |
|  |  |  |  | （125±3）℃、10mind |  | — |  | ≥13 |  |
|  |  |  |  | （-45±2）℃、30min |  | ≥12 | ≥16 | ≥18 |  |
|  |  | 钢对钢粘结抗拉强度 |  |  | MPa | ≥32 | ≥40 | ≥43 |  |
|  |  | 钢对钢T冲击剥离长度 |  |  | mm | ≤35 | ≤20 |  |  |
|  |  | 钢对C45混凝土正拉粘结强度 |  |  | MPa | ≥2.5，且为混凝土内聚破坏 |  |  |  |
|  | 长期使用性能 | 耐湿热老化能力，钢对钢（钢片法）拉伸抗剪强度降低率e |  |  | % | ≤18 | ≤12 |  | GB 50728 |
|  |  | 耐冻融能力，钢对钢（钢片法）拉伸抗剪强度降低率f |  |  | % | ≤5 |  |  |  |
|  |  | 耐长期应力作用能力g |  |  | — | 钢对钢拉伸抗剪试件不破坏，且蠕变的变形值小于0.4mm |  |  |  |
|  |  | 耐疲劳应力作用能力h，200万次 |  |  | — | 试件不破坏 |  |  |  |
|  | 耐介质侵蚀性 能i | 耐盐雾作用，与对照组相比强度下降率 |  |  | % | ≤5，且不得有裂纹或脱胶 |  |  | GB 50728 |
|  |  | 耐碱性介质，与对照组相比强度下降率 |  |  |  | 不下降，且为混凝土破坏 |  |  |  |
|  |  | 耐酸性介质，与对照组相比强度下降率 |  |  |  | 混凝土破坏，且不得有裂纹或脱胶 |  |  |  |
| 注 a：此项单双组分结构胶均需测试，当测试双组分结构胶时，应将A组分和B组分加固胶按配比混合后立即进行测试； b：此项仅适用于I类结构胶； c：此项仅适用于Ⅱ类结构胶； d：此项仅适用于Ⅲ类结构胶； e：此项适用于设计使用年限为30年和50年的结构胶； f：此项适用于寒冷地区使用的结构胶； g：此项适用于设计使用年限为50年的结构胶； h：此项适用于承受动荷载作用的结构胶； i：此项适用于对使用环境的介质有特殊要求的结构胶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3  以混凝土为基材，锚固用结构胶评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  |  |  |  | t/t | ≤0.70 |  |  | 附录A |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  |  |  |  | kgce/t | — |  | ≤40 | 附录A |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  |  |  |  | kg/m3 | ≤0.015 |  |  | 附录A |
|  | 单位产品总挥发性有机化合物（VOC）含量a |  |  |  |  | g/kg | ≤100 | ≤80 | ≤50 | GB 30982 |
|  | 不挥发物含量 |  |  |  |  | % | ≥99 |  |  | GB 50728 |
| 品质属性 | 胶体 性能 | 劈裂抗拉强度 |  |  |  | MPa | ≥7.0 | ≥8.5 | ≥10 | GB 50728 |
|  |  | 抗弯强度 |  |  |  |  | ≥40 | ≥50 | ≥55 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  | ≥70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 且不得呈碎裂状破坏 |  |  |  |
|  | 粘结 性能 | 钢对钢拉伸抗剪强度 | 标准值 | （23±2）℃、（50±2）%RH |  | MPa | ≥8 | ≥10 | ≥12 | GB 50728 |
|  |  |  | 平均值 | （60±2）℃、10minb |  |  | ≥9 | ≥11 | — |  |
|  |  |  |  | （95±2）℃、10minc |  |  | — |  | ≥11 |  |
|  |  |  |  | （125±3）℃、10mind |  |  | — |  | ≥10 |  |
|  |  |  |  | （-45±2）℃、30min |  |  | ≥10 | ≥12 | ≥13 |  |
|  |  | 约束拉拔条件下带肋钢筋（或全螺杆）与混凝土粘结强度 |  |  | C30，φ25，l=150 | MPa | ≥8.5 | ≥11 | ≥12 |  |
|  |  |  |  |  | C30，φ25，l=125 |  | ≥14 | ≥17 | ≥18 |  |
|  | 长期使用性能 | 耐湿热老化能力，钢对钢拉伸抗剪强度降低率e |  |  |  | % | ≤18 | ≤12 |  | GB 50728 |
|  |  | 耐冻融能力，钢对钢拉伸抗剪强度降低率f |  |  |  | % | ≤5 |  |  |  |
|  |  | 耐长期应力作用能力g |  |  |  | — | 钢对钢拉伸抗剪试件不破坏，且蠕变的变形值小于0.4mm |  |  |  |
|  |  | 耐疲劳应力作用能力h，200万次 |  |  |  | — | 试件不破坏 |  |  |  |
|  | 耐介质侵蚀性能i | 耐盐雾作用，与对照组相比强度下降率 |  |  |  | % | ≤5，且不得有裂纹或脱胶 |  |  | GB 50728 |
|  |  | 耐碱性介质，与对照组相比强度下降率 |  |  |  |  | 不下降，且为混凝土破坏 |  |  |  |
|  |  | 耐酸性介质，与对照组相比强度下降率 |  |  |  |  | 混凝土破坏，且不得有裂纹或脱胶 |  |  |  |
| 注 a：此项单双组分结构胶均需测试，当测试双组分结构胶时，应将A组分和B组分加固胶按配比混合后立即进行测试； b：此项仅适用于I类结构胶； c：此项仅适用于Ⅱ类结构胶； d：此项仅适用于Ⅲ类结构胶； e：此项适用于设计使用年限为30年和50年的结构胶； f：此项适用于寒冷地区使用的结构胶； g：此项适用于设计使用年限为50年的结构胶； h：此项适用于承受动荷载作用的结构胶； i：此项适用于对使用环境的介质有特殊要求的结构胶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4  以混凝土为基材，湿面施工、水下固化型结构胶评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  |  | t/t | ≤0.70 |  |  | 附录A |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  |  | kgce/t | — |  | ≤40 | 附录A |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  |  | kg/m3 | ≤0.015 |  |  | 附录A |
|  | 单位产品总挥发性有机化合物（VOC）含量a |  |  | g/kg | ≤100 | ≤80 | ≤50 | GB 30982 |
|  | 不挥发物含量 |  |  | % | ≥99 |  |  | GB 50728 |
|  | 粘结 性能 | 钢对钢拉伸抗剪强度 | 水下固化，养护7d，到期立即在5℃条件下测试 | MPa | ≥10 | ≥12 | ≥14 | GB 50728 |
|  |  |  | 水下固化，养护7d的试件，晾干3d后，再在水下浸泡30d到期立即测试 |  | ≥8 | ≥10 | ≥12 |  |
|  |  | 钢对钢拉伸抗剪强度平均值 |  | MPa | 达到同品种（粘贴钢板、粘贴纤维复合材及锚固用）结构胶的要求 |  |  |  |
|  |  | 钢对钢T冲击剥离长度平均值 |  | mm |  |  |  |  |
|  |  | 钢对C45混凝土正拉粘结强度平均值 |  | MPa |  |  |  |  |
|  | 长期使用性能（耐湿热老化能力b、耐冻融能力c、耐长期应力作用能力d和耐疲劳应力作用能力e） |  |  | — | 达到同品种（粘贴钢板、粘贴纤维复合材及锚固用）结构胶的要求 |  |  | GB 50728 |
|  | 耐介质侵蚀性能（耐海水浸泡作用） |  |  | — | ≤7，且不得有裂纹或脱胶 |  |  |  |
| 注 a：此项单双组分结构胶均需测试，当测试双组分结构胶时，应将A组分和B组分加固胶按配比混合后立即进行测试； b：此项适用于设计使用年限为30年和50年的结构胶； c：此项适用于寒冷地区使用的结构胶； d：此项适用于设计使用年限为50年的结构胶； e：此项适用于承受动荷载作用的结构胶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5  以钢为基材，粘贴钢加固件用结构胶评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  |  |  |  | t/t | ≤0.70 |  |  | 附录A |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  |  |  |  | kgce/t | — |  | ≤40 | 附录A |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  |  |  |  | kg/m3 | ≤0.015 |  |  | 附录A |
|  | 单位产品总挥发性有机化合物（VOC）含量a |  |  |  |  | g/kg | ≤100 | ≤80 | ≤50 | GB 30982 |
| 品质属性 | 胶体 性能 | 抗拉强度 |  |  |  | MPa | ≥35 | ≥45 | ≥50 | GB 50728 |
|  |  | 受拉弹性模量 |  | 涂布胶 |  |  | ≥4.0×103 | ≥3.5×103 |  | GB 50728 |
|  |  |  |  | 压注胶 |  |  | ≥3.0×103 | ≥2.7×103 |  |  |
|  |  | 伸长率 |  | 涂布胶 |  | % | ≥1.5 |  | ≥1.7 |  |
|  |  |  |  | 压注胶 |  |  | ≥1.8 |  | ≥2.0 |  |
|  |  | 抗弯强度 |  |  |  | MPa | ≥50 |  | ≥60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 且不得呈碎裂状破坏 |  |  |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  | ≥65 |  | ≥70 |  |
|  | 粘结 性能 | 钢对钢拉伸抗剪强度 | 标准值（23±2）℃、（50±2）%RH |  |  | MPa | ≥15 | ≥18 |  | GB 50728 |
|  |  |  | 平均值 |  | （95±2）℃、10minb |  | — |  | ≥16 |  |
|  |  |  |  |  | （125±3）℃、10minc |  | — |  | ≥14 |  |
|  |  |  |  |  | （-45±2）℃、30min |  | ≥17 | ≥20 |  |  |
|  |  | 钢对钢对接接头抗拉强度 |  |  |  | MPa | ≥33 | ≥35 | ≥38 |  |
|  |  | 钢对钢T冲击剥离长度 |  |  |  | mm | ≤20 | ≤10 | ≤6 |  |
|  |  | 钢对钢不均匀扯离强度 |  |  |  | kN/m | ≥25 | ≥30 | ≥35 |  |
|  | 耐久 性能 | 耐湿热老化能力后，钢对钢拉伸抗剪强度降低率d |  |  |  | % | ≤18 | ≤15 | ≤12 | GB 50728 |
|  |  | 耐冻融能力，钢对钢拉伸抗剪强度降低率e |  |  |  | % | ≤5 |  |  |  |
|  |  | 耐长期剪应力作用能力f |  |  |  | — | 钢对钢拉伸抗剪试件不破坏，且蠕变的变形值小于0.4mm |  |  |  |
|  |  | 耐疲劳应力作用能力g，500万次 |  |  |  | — | 试件不破坏 |  |  |  |
| 注 a：此项单双组分结构胶均需测试，当测试双组分结构胶时，应将A组分和B组分加固胶按配比混合后立即进行测试； b：此项仅适用于Ⅱ类结构胶； c：此项仅适用于Ⅲ类结构胶； d：此项适用于设计使用年限为30年和50年的结构胶； e：此项适用于寒冷地区使用的结构胶； f：此项适用于设计使用年限为50年的结构胶； g：此项适用于承受动荷载作用的结构胶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6  以钢为基材，粘贴碳纤维复合材用结构胶评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  |  |  |  | t/t | ≤0.70 |  |  | 附录A |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  |  |  |  | kgce/t | — |  | ≤40 | 附录A |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  |  |  |  | kg/m3 | ≤0.015 |  |  | 附录A |
|  | 单位产品总挥发性有机化合物（VOC）含量a |  |  |  |  | g/kg | ≤100 | ≤80 | ≤50 | GB 30982 |
| 品质属性 | 胶体 性能 | 抗拉强度 |  |  |  | MPa | ≥40 | ≥50 |  | GB 50728 |
|  |  | 受拉弹性模量 |  | 涂布胶 |  |  | ≥3.3×103 | ≥2.8×103 | ≥3.0×103 |  |
|  |  |  |  | 压注胶 |  |  | ≥2.5×103 |  |  |  |
|  |  | 伸长率 |  | 涂布胶 |  |  | ≥1.7 |  | ≥2.0 |  |
|  |  |  |  | 压注胶 |  |  | ≥2.0 |  | ≥2.3 |  |
|  |  | 抗弯强度 |  |  |  |  | ≥50 |  | ≥60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 且不得呈碎裂状破坏 |  |  |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  | ≥65 |  | ≥70 |  |
|  | 粘结 性能 | 钢对钢拉伸抗剪强度 | 标准值（23±2）℃、（50±2）%RH |  |  | MPa | ≥14 | ≥17 |  | GB 50728 |
|  |  |  |  |  | （95±2）℃、10minb |  | — |  | ≥15 |  |
|  |  |  |  |  | （125±3）℃、10minc |  | — |  | ≥12 |  |
|  |  |  |  |  | （-45±2）℃、30min |  | ≥16 |  | ≥19 |  |
|  |  | 钢对钢对接接头抗拉强度 |  |  |  | MPa | ≥40 | ≥45 |  |  |
|  |  | 钢对钢T冲击剥离长度 |  |  |  | mm | ≤10 | ≤20 | ≤6 |  |
|  |  | 钢对钢不均匀扯离强度 |  |  |  | kN/m | ≥30 | ≥25 | ≥35 |  |
|  | 耐久 性能 | 耐湿热老化能力后，钢对钢拉伸抗剪强度降低率d |  |  |  | % | ≤18 | ≤15 | ≤12 | GB 50728 |
|  |  | 耐冻融能力，钢对钢（钢片法）拉伸抗剪强度降低率e |  |  |  | % | ≤5 |  |  |  |
|  |  | 耐长期剪应力作用能力f |  |  |  |  | 钢对钢拉伸抗剪试件不破坏，且蠕变的变形值小于0.4mm |  |  |  |
|  |  | 耐疲劳应力作用能力g，500万次 |  |  |  | — | 试件不破坏 |  |  |  |
| 注 a：此项单双组分结构胶均需测试，当测试双组分结构胶时，应将A组分和B组分加固胶按配比混合后立即进行测试； b：此项仅适用于Ⅱ类结构胶； c：此项仅适用于Ⅲ类结构胶； d：此项适用于设计使用年限为30年和50年的结构胶； e：此项适用于寒冷地区使用的结构胶； f：此项适用于设计使用年限为50年的结构胶； g：此项适用于承受动荷载作用的结构胶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7  以木材为基材，粘结木材用结构胶评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  |  | t/t | ≤0.70 |  |  | 附录A |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  |  | kgce/t | — |  | ≤40 | 附录A |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  |  | kg/m3 | ≤0.015 |  |  | 附录A |
|  | 单位产品总挥发性有机化合物（VOC）含量a |  |  | g/kg | ≤100 | ≤80 | ≤50 | GB 30982 |
| 品质属性 | 粘结性能 | 胶缝顺木纹方向抗剪强度 | 干试件 | MPa | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥10.0 | GB 50728 |
|  |  |  | 湿试件 |  | ≥2.5 | ≥4.0 | ≥5.5 |  |
|  |  | 木材与木材横纹正拉粘结强度ftb |  |  | ftb≥ft,d，且为木材横纹撕拉破坏 |  |  |  |
|  | 耐环境作用性能 | 以20℃水浸泡48h→-20℃冷冻9h→室温放置15h →70℃热烘10h为一循环，经8个循环后，测定胶缝顺纹抗剪破坏形式 |  | — | 以木材剪切破坏的面积不得少于剪面面积的75% |  |  | GB 50728 |
| 注 a：此项单双组分结构胶均需测试，当测试双组分结构胶时，应将A组分和B组分加固胶按配比混合后立即进行测试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8  裂缝压注胶评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  | t/t | ≤0.70 |  |  | 附录A |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  | kgce/t | — |  | ≤40 | 附录A |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  | kg/m3 | ≤0.015 |  |  | 附录A |
|  | 单位产品总挥发性有机化合物（VOC）含量a |  | g/kg | ≤100 | ≤80 | ≤50 | GB 30982 |
| 品质属性 | 胶体 性能 | 抗拉强度 | MPa | ≥25 | ≥28 | ≥30 | GB 50728 |
|  |  | 受拉弹性模量 |  | ≥1.5×103 |  |  | GB 50728 |
|  |  | 伸长率 |  | ≥1.7 |  |  |  |
|  |  | 抗弯强度 |  | ≥30，且不得呈碎裂破坏 |  |  |  |
|  |  | 抗压强度 |  | ≥50 |  |  |  |
|  |  | 无约束线性收缩率 | % | ≤0.3 |  |  |  |
|  | 粘结 性能 | 钢对钢拉伸抗剪强度 | MPa | ≥15 | ≥17 | ≥19 | GB 50728 |
|  |  | 钢对钢对接抗拉强度 |  | ≥20 | ≥26 | ≥32 |  |
|  |  | 钢对干态混凝土正拉粘结强度 |  | ≥2.5，且为混凝土内聚破坏 |  |  |  |
|  |  | 钢对湿态混凝土正拉粘结强度 |  | ≥1.8，且为混凝土内聚破坏 |  |  |  |
|  | 耐湿热老化性能，抗剪强度降低率 |  | % | ≤18 |  |  | GB 50728 |
| 注 a：此项单双组分结构胶均需测试，当测试双组分结构胶时，应将A组分和B组分加固胶按配比混合后立即进行测试。 |  |  |  |  |  |  |  |

表9  石材干挂胶评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  |  |  | t/t | ≤0.70 |  |  | 附录A |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  |  |  | kgce/t | — |  | ≤40 | 附录A |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 |  |  |  | kg/m3 | ≤0.015 |  |  | 附录A |
|  | 单位产品总挥发性有机化合物（VOC）含量a |  |  |  | g/kg | ≤100 | ≤80 | ≤50 | GB 30982 |
| 品质属性 | 力学性能 | 弯曲弹性模量 |  |  | MPa | ≥2.0×103 |  | ≥3.0×103 | JC 887 |
|  |  | 冲击强度 |  |  | kJ/m2 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥5.0 |  |
|  |  | 抗剪强度（不锈钢-不锈钢） |  |  | MPa | ≥8.0 | ≥10.0 | ≥12.0 |  |
|  |  | 压剪强度 | 石材-石材 | 标准条件（48h） |  | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 |  |
|  |  |  | 石材-不锈钢 | 标准条件（48h） |  | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 |  |
|  | 耐久性 | 压剪强度 | 石材-石材 | 浸水（168h） | MPa | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | JC 887 |
|  |  |  |  | 热处（80℃，168h） |  | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 |  |
|  |  |  |  | 冻融循环（50次） |  | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 |  |
| 注 a：此项单双组分结构胶均需测试，当测试双组分结构胶时，应将A组分和B组分加固胶按配比混合后立即进行测试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 评价方法

  - 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

  - 本标准采用指标符合性评价的方法，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

  - 以混凝土为基材，粘贴钢材用结构胶新鲜水消耗量、单位产品综合能耗和单位产品废水排放量按附录A相应规定进行，单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量按GB 30982的规定进行，不挥发物含量、胶体性能、粘结性能、长期使用性能和耐介质侵蚀性能均按GB 50728的规定进行。

  - 以混凝土为基材，粘贴纤维复合材用结构胶新鲜水消耗量、单位产品综合能耗和单位产品废水排放量按附录A相应规定进行，单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量按GB 30982的规定进行，不挥发物含量、胶体性能、粘结性能、长期使用性能和耐介质侵蚀性能均按GB 50728的规定进行。

  - 以混凝土为基材，锚固用结构胶新鲜水消耗量、单位产品综合能耗和单位产品废水排放量按附录A相应规定进行，单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量按GB 30982的规定进行，不挥发物含量、胶体性能、粘结性能、长期使用性能和耐介质侵蚀性能均按GB 50728的规定进行。

  - 以混凝土为基材，湿面施工、水下固化型结构胶新鲜水消耗量、单位产品综合能耗和单位产品废水排放量按附录A相应规定进行，单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量按GB 30982的规定进行，不挥发物含量、粘结性能、长期使用性能和耐介质侵蚀性能均按GB 50728的规定进行。

  - 以砌体为基材，粘贴钢板、纤维复合材及锚固用结构胶评价方法均相应参考以混凝土为基材，粘贴钢板、纤维复合材及锚固用结构胶评价方法。

  - 以钢为基材，粘贴钢加固件用结构胶新鲜水消耗量、单位产品综合能耗和单位产品废水排放量按附录A相应规定进行，单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量按GB 30982的规定进行，不挥发物含量、胶体性能、粘结性能和耐久性能均按GB 50728的规定进行。

  - 以木材为基材，粘结木材用结构胶新鲜水消耗量、单位产品综合能耗和单位产品废水排放量按附录A相应规定进行，单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量按GB 30982的规定进行，不挥发物含量、粘结性能和耐环境作用性能均按GB 50728的规定进行。

  - 裂缝压注胶新鲜水消耗量、单位产品综合能耗和单位产品废水排放量按附录A相应规定进行，单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量按GB 30982的规定进行，不挥发物含量、胶体性能、粘结和耐湿热老化性能均按GB 50728的规定进行。

  - 石材干挂胶新鲜水消耗量、单位产品综合能耗和单位产品废水排放量按附录A相应规定进行，单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量按GB 30982的规定进行，力学性能和耐久性均按JC 887的规定进行。

  - 生产企业满足第4章对应评价的全部要求时，判定评价结果符合该评价等级规定。

- （规范性附录）
建筑加固胶产品部分评价指标计算方法

- A.1  新鲜水消耗量

新鲜水消耗是指生产工艺用水和车间清洁用水，不包括原料用水和生活用水的相关数据。

生产每吨产品所消耗的新鲜水量，按式（A.1）计算：

Pi=MiMc	(A.1)

式中：

Pi——单位产品新鲜水消耗量，单位为吨每吨（t/t）；

Mi——评价期（一般为1年）内产品消耗的生产用新鲜水量，单位为吨（t）；

Mc——评价期（一般为1年）内产品总产量，单位为吨（t）。

- A.2  单位产品废水排放量

生产每吨产品排放的废水量，按公式（A.2）计算：

Pj=MjMc	(A.2)

式中：

Pj ——单位产品废水排放量，单位为吨每吨（t/t）。

Mj ——评价期（一般为1年）内产品生产废水排放量，单位为吨（t）；

Mc ——评价期（一般为1年）内产品生产总产量，单位为吨（t）；

- A.3  单位产品综合能耗

EDN=EZNP	(A.3)

式中：

EDN ——单位产品综合耗能，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

EZN —— 评价期内产品耗能总量，单位为千克标准煤（kgce）；

P  ——评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为吨（t）。

_________________________________