CECS ***

中国工程建设标准化协会标准

建筑反射隔热涂料

Building solar control coating

（征求意见稿）

2020-xx-xx 发布			2020-xx-xx 实施

中国工程建设标准化协会标准

建筑反射隔热涂料

Building solar control coating

CECS×××

主编单位：×××

×××

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年×月×日

××××出版社

202×  北京

前    言

本标准按照GB／T 1.1-2009给定的规则编写。

本标准由中国工程建设标准化协会提出。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

# 1 范围

本标准规定了建筑反射隔热涂料的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于工业与民用建筑屋面、外墙及其它构筑物的隔热工程的涂料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T 9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T 9750 涂料产品包装标志

GB/T 9755 合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 9757 溶剂型外墙涂料

GB/T 11186.2 涂膜颜色的测量方法 第2部分:颜色测量

GB/T 13491 涂料产品包装通则

GB/T 9779 复层建筑涂料

JG/T 172 弹性建筑涂料

JG/T 235 建筑反射隔热涂料

JG/T 24 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

JG/T 375金属屋面丙烯酸高弹防水涂料

HG/T 3792 交联型氟树脂涂料

HG/T 4104 建筑用水性氟涂料

HG/T 4343 水性多彩建筑涂料

JC/T 864 聚合物乳液建筑防水涂料

CECS***建筑反射隔热装饰面自然老化试验方法——反射隔热性能

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1  建筑反射隔热涂料 building solar control coating

以合成树脂为基料，与功能性颜填料及助剂等配制而成，施涂于建筑物外表面，具有较高太阳光反射比、近红外反射比和半球发射率的涂料。

3.2  太阳光反射比 Solar reflectance

在300nm~2500nm可见光和近红外波段反射与同波段入射的太阳辐射通量的比值。

3.3  半球发射率hemispherical emissivity

热辐射体在半球方向上的辐射出射度与处于相同的全辐射体（黑体）的辐射出射度的比值。

3.4  近红外反射比  near infrared reflectance

在780nm～2500nm近红外波段反射与同波段入射的太阳辐射通量的比值。

3.5 明度   lightness

物体表面颜色明亮程度的视知觉特性值，以绝对白色和绝对黑色为基准给予分度，颜色的三属性之一。

3.6  自然老化 nature exposure

样品长期曝露在室外条件，包括日光、温度、雨水和空气等综合作用后样品产生的各种变化。

4 分类和标记

4.1 分类

4.1.1  按使用区域分为：

- 工业区：代号为IA

- 非工业区：代号为NIA

4.1.2  按应用场合分为三种类型:

- RF型：屋面反射隔热涂料

- WL型：外墙反射隔热涂料

- EL型：其它构筑物用反射隔热涂料

4.1.3  按涂层明度值分为：

- L型：低明度反射隔热涂料（L＊≤40）

- M型：中明度反射隔热涂料（40＜L＊＜80）

- H型：高明度反射隔热涂料（L＊≥80）

4.2  标记

建筑反射隔热涂料的标记由名称代号（SRC）、使用区域、场合代号和自然老化等级组成。

SRC—□—□—□—□

自然老化等级

明度值

场合代号

使用区域

名称代号

示例：使用区域为工业区、用于屋面、高明度的自然老化等级为2级的反射隔热涂料，其标记为：

SRC-IA-RF-H-2

5 要求

5.1 建筑反射隔热涂料隔热性能应符合表1的规定：

表1 反射隔热性能(初始值)

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L*≤40 | 40＜L*＜80 | L*≥80 |
| 太阳光反射比 | ≥0.30 | ≥0.50 | ≥0.65 |
| 近红外反射比 | ≥0.40 | ≥L*值/100 | ≥0.80 |
| 半球发射率 | ≥0.85 |  |  |

5.2 反射隔热涂料自然老化性能按太阳光反射比分级，分级指标应符合表2的要求：

表2 自然老化后反射隔热性能指标

| 太阳光反射比分级指标 | 一年 | 三年 |
| --- | --- | --- |
| 1级 | 0.40 | 0.30 |
| 2级 | 0.50 | 0.40 |
| 3级 | 0.60 | 0.50 |
| 4级 | 0.70 | 0.60 |
| 5级 | 0.75 | 0.70 |
| 6级 | 0.8 | 0.75 |
| 7级 | 0.85 | ≥0.80（标明数值） |

注明：1、测试的地点，精确到曝晒厂；2、对描述曝晒场地环境信息记录（含工业区或非工业区、曝晒架高度、曝晒角度、朝向、曝晒现场照片）；3、自然老化后不能出现龟裂、脱落；4、屋面和墙面涂料分别分级

5.3建筑反射隔热涂料基本性能还应满足以下标准的要求：

5.3.1 薄层涂料应符合GB/T 9755、GB/T9757的规定；

5.3.2真石漆应符合JG/T 24的规定；

5.3.3 弹性涂料应符合JG/T 172的规定；

5.3.4 氟涂料应符合HG/T 3792、HG/T4104的规定；

5.3.5 复层涂料应符合GB/T 9779的规定；

5.3.6 多彩涂料应符合HG/T 4343的规定。

5.4金属屋面使用时还应符合JG/T 375的规定;其它屋面使用时还应符合JG/T 864的规定

6 试验方法

6.1 取样

产品应按GB/T3186的规定进行取样。取样量应根据检验需要确定。

6.2 试验环境

试板状态调节和试验温湿度应符合GB/T9278的规定。

6.3 试样的制备

按JG/T 235中的规定进行。

6.4 太阳光反射比和近红外反射比

太阳光反射比和近红外反射比按JG/T 235中的规定进行。

6.5 半球反射率

按JG/T 235中的规定进行。

6.6 自然老化试验

按CECS****《建筑发射隔热装饰面自然老化试验方法》的规定进行。

7 检验规则

7.1 出厂检验

出厂检验项目应包括5.3所列相应标准规定的出厂检验项目。

7.2 型式检验

型式检验应包括5.3所列相应标准规定的全部项目以及5.1、5.2规定的全部项目。具备下列情况之一时，应进行型式检验：

a)  新产品或产品转产生产的试制定型鉴定；

b)  正式生产后，如原材料来源或工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)  正常生产时，3年进行1次型式检验；

d)  停产1年后，恢复生产时；

e)  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f)  国家质量技术监督机构提出型式检验要求时。

7.3 自然老化试验

产品每十年至少进行一次三年老化试验。

7.4 组批和抽样

以5t为一批,不足5t也作为一批。按GB/T3186的规定进行抽样,抽样量根据检验需要而定。

7.5 检验结果的判定

7.5.1 出厂检验结果的判定

检验结果全部符合标准的指标要求时，判定该批产品为合格品。如有不合格项，可再从该批产品中抽取双倍样品，对各样品的全部出厂检验项目进行复查，复查结果全部达到标准要求时判定该批产品合格，否则判定该批产品为不合格。

7.5.2 型式检验结果的判定

当5.1及5.3所对应全部项目符合标准要求时，按5.2对产品进行分级。

8  标志、包装、运输、贮存及质量说明书

8.1 标志

按GB/T 9750的规定进行。如需稀释的产品，应明确稀释剂和稀释比例。

8.2 包装

按GB/T 13491 的规定进行

8.3 运输

产品运输时应防止雨淋、曝晒、冰冻，并且应符合运输部门的有关规定。

8.4 贮存

产品应贮存在干燥通风处，避免高温及日晒雨淋。水性产品冬季贮存时应采取适当的防冻措施。溶剂型产品应远离热源和火源。

8.5 质量说明书

质量说明书应包含涂层类别、使用场合、暴晒场地条件及自然老化后太阳光反射比的结果值。