P                           T/CECS ×××: 2020

中国工程建设标准化协会标准

斜压法检测混凝土抗压强度技术规程

Technical specification for testing concrete compressive strength by baroclinic method

（征求意见稿）

2020.07.03

中国工程建设标准化协会标准

斜压法检测混凝土抗压强度技术规程

Technical specification for testing concrete compressive strength by baroclinic method

主编单位： 河北省建筑科学研究院有限公司

批准单位： 中国工程建设标准化协会

施行日期：

前   言

根据中国工程建设标准协会《关于印发<2018 年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2018]030 号）的要求，编制组经过广泛调查研究，深入试验分析，认真总结经验，参考国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分6章，主要技术内容包括：总则、术语和符号、检测设备、芯样钻取、斜压破型、强度换算和推定。

本规程由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会归口管理，由河北省建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释，在使用过程中，如发现需要修改和补充之处，请将意见或建议寄往解释单位（地址：河北省石家庄市槐安西路395号河北建筑科技研发中心被动房，邮政编码050021）。

主编单位： 河北省建筑科学研究院有限公司 等

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目     录

1  总    则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	2

3  检测设备	4

4  芯样钻取	6

5  斜压破型	9

6  强度换算和推定	11

6.1  强度换算	11

6.2  钻芯修正	13

6.3  强度推定	13

附录A  斜压法试验台架	15

附录B  制定专用或地区测强曲线的基本要求	17

附录C  薄壁构件芯样加工及强度推定方法	19

本规程用词说明	20

引用标准名录	21

Contents

1  General Provisions	1

2	Terms and Symbols	2

2.1 Terms	2

2.2 Symbols	2

3  Testing Equipment	4

4  Drilled Core	6

5  Baroclinic	9

6  Conversion and estimating of conpressive strength	11

6.1 Conversion of conpressive strength	11

6.2 Core drilling correction	13

6.3 Estimating of conpressive strength	13

Appendix A Baroclinic test bench	 15

Appendix B Basic requirements for formulating special or regional strength

measurement curves	17

Appendix C Processing and strength estimation method of core sample of

thin wall component	19

Explanation of wording in this specification	20

List of quoted standards	21

# 1  总    则

- 1.0.1 为规范斜压法检测混凝土抗压强度技术应用和发展，保证检测精度和检测结果的准确性，制定本规程。

【条文说明】本规程的编制是为了规范使用斜压法检测混凝土抗压强度的方法，保证检测精度和检测结果的准确性。斜压法是在构件上钻取芯样后，利用专用夹具对芯样施加荷载，然后通过斜压破坏荷载推算构件混凝土抗压强度，是近年新研发的一种微破损测强技术，具有方便、快捷、精度较高、对构件损伤较小等特点，适用于钢筋密集部位及薄壁构件。

1.0.2 本规程适用于普通混凝土抗压强度检测。

【条文说明】本规程适用于检测普通配比，不同龄期表观密度为2400kg/m3左右的混凝土结构构件，不适用于掺加纤维的混凝土构件。

1.0.3 本规程不适用于检测因冻害、化学侵蚀、火灾、高温等造成表面疏松、剥落的混凝土。

【条文说明】混凝土在硬化期间遭受冻害以及结构构件遭受化学侵蚀、火灾、高温损伤等情况造成内、外质量严重不均用的构件不适用于本规程。

1.0.4 斜压法检测混凝土强度除应执行本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】凡本规程涉及的其他有关技术方面问题，如施工现场测试、高空作业、现场用电、用水和劳动保护，均应遵守国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

- 2.1.1 斜压法

- 在已硬化的混凝土结构构件上钻取芯样，用具有固定支距且能对中加载的台架使芯样发生斜压破坏，通过斜压破坏荷载推定构件混凝土抗压强度的方法。

- 2.1.2 混凝土抗压强度换算值

由芯样的斜压破坏荷载换算得到的结构混凝土在测试龄期相当于边长为150mm立方体试块的抗压强度。

- 2.1.2 混凝土强度推定值

按检验批抽样检测，相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的构件中的测试龄期混凝土强度值。

- 2.1.3 置信度

被测试量的真值落在某一区间的概率。

- 2.1.4 推定区间

被测试量的真值落在指定置信度的范围。该范围由强度推定值的上限值和下限值界定。

- 2.1.6 检测批

混凝土设计强度等级、生产工艺、原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本相同且龄期相近，由一定数量构件构成的检测对象。

## 2.2  符号

fcu,sic——第i个芯样通过斜压法换算的混凝土立方体抗压强度值

Fi——第i个芯样斜压破坏荷载值

fcu,ic——第i组芯样的抗压强度代表值

fcu,i——第i组混凝土立方体试件的抗压强度代表值

nc——试件组数

fcu,si0c——经过钻芯法修正后的测点混凝土强度换算值

Δf——钻芯法修正量

fcor,mc——钻芯法芯样混凝土强度平均值

fcu,mjc——与钻芯法芯样钻取部位相应的斜压法测点混凝土强度换算值的平均值

fcor,ic——钻芯法得到的第i个芯样的混凝土强度

n——芯样数量

mcu——结构构件测点或检验批中构件混凝土强度换算值的平均值

scu——结构构件测点或检验批中构件混凝土强度换算值的标准差

# 3  检测设备

3.0.1 用于芯样钻取及测量的仪器设备均应有产品合格证，计量器具经过检定或校准。

【条文说明】钻芯机的技术性能直接影响到芯样的质量，影响到芯样强度样本的标准差，因此每台设备均应有产品合格证并满足相应的要求。

3.0.2 钻芯机应具有足够的刚度，操作灵活，固定和移动方便，并应有水冷却系统。

3.0.3 钻取芯样时宜采用人造金刚石薄壁钻头。钻头胎体不得有裂纹、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。钻头有效长度不小于300mm，名义内径为68.6±1mm。

3.0.4 探测钢筋位置的钢筋探测仪，应适用于现场操作，最大探测深度不应小于80mm，探测位置偏差不宜大于3mm。

【条文说明】钢筋探测仪在钻芯工作中主要用于确定混凝土中钢筋的位置，避免钻芯过程中误伤钢筋，保证顺利取到芯样。目前钢筋探测仪的性能基本上都能满足本条提出的技术要求，对探测位置偏差限值的要求与现行行业标准《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152的规定一致。

3.0.5 测量芯样长度的钢直尺精度不应低于1mm。测量芯样直径的游标卡尺精度不应低于0.02mm。测量芯样平整度的塞尺精度不应低于0.1mm。

3.0.6 压力试验机应满足以下要求：

1  试验机的量程不应小于30kN，且不宜大于50kN，分度值不大于0.05kN；

2  测量精度不大于±1%；

3  应具有加荷速度指示或控制装置，能均匀、连续地加载；

4  应具有有效期内的检定或校准证书。

【条文说明】规定加载设备压力试验机的量程范围及测量精度，是为了减少设备误差，保证检测结果的精确度。加载设备应具有加荷速度显示或控制装置，是为了便于操作人员按照标准要求控制加荷速度。规定加载设备应具有有效期内的计量检定证书，是为了保持设备性能指标的一致性。加载设备检定周期为一年。

3.0.7 试验台架应能稳定安放在压力试验机底座上，并应具有一定的刚度，保证芯样破型过程中，台架不震颤、不移位。试验台架构造及装配要求见附录A。

3.0.8 在钻芯工作完毕后，应对钻芯机进行维护保养。试验完毕后，应对试验机进行进行维护保养，并应对试验台架进行清理。

【条文说明】为了保证钻芯机的正常工作，除应定期检修外，每次钻芯工作结束后，应及时卸下钻头、胀卡等零部件，仔细擦去污物水渍，并应在齿条、导轨等处涂油防锈。试验完毕后，应清理试验机承压面，并对台架进行清理，保证台架的转动灵活和支距定位准确。

# 4 芯样钻取

4.1采用斜压法检测结构或构件混凝土强度前，宜具备下列资料信息：

1 工程名称及建设、设计、施工单位名称；

2 结构或构件种类、外形尺寸及数量；

3 设计混凝土强度等级及水泥品种和粗骨料粒径；

4 检测龄期，检测原因；

5 结构或构件质量状况和施工中存在问题的记录；

6 有关设计文件或施工图纸。

【条文说明】本条为检测结构构件混凝土强度时应具备的资料，如果需要对结构进行鉴定计算，委托方还应提供有关设计图纸。当工程项目需要对结构构件进行安全计算时，宜采用原设计（施工、结构）图纸进行复核计算。

4.2 斜压试件钻取部位构件混凝土的厚度不应小于65mm。对于厚度小于65mm的薄壁构件，可按附录C的规定进行取芯，加工及强度推定。

【条文说明】本条规定是为了保证所钻取试件具有足够的支撑余量，避免试件在支撑部位过早发生承压破坏。

4.3 斜压试件应在结构或构件的下列部位钻取：

1 混凝土强度具有代表性的部位；

2 结构或构件受力较小部位；

3 钻取时应避开钢筋、预埋件和管线；

4 便于钻芯机安装与操作的部位。

【条文说明】选择受力较小部位是为了尽可能减小对结构造成损伤。结构或构件受力较小的部位，通常指柱的中部、距梁柱节点至梁跨中的1/3处。钻取试件前，应采用钢筋探测仪确定钢筋位置，在钢筋之间钻取试件。

4.4 混凝土强度可按单个构件或按检测批进行抽检，并应符合下列规定：

1 按单个构件检测时，应在构件上钻取3个芯样，对于桥梁、桥墩等大型结构构件，应在构件上钻取不少于10个芯样；

2 按检测批抽检时，芯样的最小样本容量不宜少于15个，每个芯样宜取自一个构件或结构的局部部位；

3 按检测批抽样检测时，同批结构构件应符合下列条件：

- 混凝土设计强度等级应相同；

- 混凝土原材料、配合比、施工工艺、养护条件应相同且龄期相近；

- 结构构件种类宜相同。

【条文说明】单个构件是指各层轴线间或同层平面内轴线间的梁、板、柱、墙等构件。

【条文说明】大型结构构件指采用连续浇筑的同强度等级、同配合比，混凝土浇筑量大于300m3的构件。

4.5 在构件上钻取多个芯样时，芯样宜取自不同部位。

【条文说明】对单个构件钻取多个芯样时，对取样的代表性提出要求。如可在构件的两近端部及中部分别取样。

4.6 钻芯机应安放平稳，固定牢固。

【条文说明】钻芯过程中，如果固定不稳，钻机容易发生晃动和位移，不仅影响芯样质量，还会影响钻芯机和钻头的使用寿命，且容易发生卡钻或芯样折断。

4.7 钻芯机在未安装钻头前，应先通电确认主轴的旋转方向为顺时针方向，并应确认钻头尺寸无误。

【条文说明】在没有安装钻头前，应先通电确认主轴旋转方向是否正确。如果先按钻头再通电，一旦方向相反则主轴与钻头的连接头变成退扣旋转，容易把钻头甩掉而造成事故。

4.8 钻取芯样时用于冷却钻头和排除混凝土碎屑的冷却水的流量宜为2L/min～4 L/min。

【条文说明】钻芯机必须通冷却水才能达到冷却钻头和排出混凝土碎屑的目的。在高温下会使金刚石钻头烧损，混凝土碎屑不能及时排出不仅会加速钻头的磨损，还会影响进钻速度和芯样表面质量。

4.9 钻取芯样时宜保持匀速钻进。

【条文说明】采用较高的进钻速度会加大芯样的损伤，因此应控制进钻速度。

4.10芯样应进行标记，钻取部位应予以记录。芯样长度及质量不能满足5.4要求时，应重新钻取芯样。

【条文说明】本条强调对芯样应进行标记和记录，防止芯样为止出现混乱，对结构或构件混凝土强度的评定造成影响。

4.11 芯样应采取保护措施，避免在运输和贮存过程中损坏。

4.12 钻取芯样后在结构或构件上留下的孔洞应及时进行修补。

【条文说明】钻取芯样后的构件应及时对孔洞进行修补，以保证结构的正常工作性能。如设计有要求时，应按设计要求进行修补；如无特殊要求时，宜采用比该构件混凝土设计强度等级高一个等级的膨胀细石混凝土进行修补。

4.13 钻取芯样的所有操作，应遵守国家及地方有关安全生产和劳动保护的规定。

# 5  斜压破型

5.1 芯样应处于自然干燥状态下进行斜压试验。特定情况下芯样应符合相关标准要求。

5.2 芯样外观质量出现下列情况时，相应的芯样不宜进行试验；

1 芯样长度方向支距+5mm范围内含有钢筋；

2 芯样表面在长度方向中部1/3范围内有直径≥10mm的粗骨料剥落后的孔洞；

3 芯样有其他较大缺陷。

【条文说明】芯样长度方向中部含有钢筋的话，施加荷载时，因钢筋与周围混凝土变形不同步产生的微裂缝将会产生应力集中，导致试件的非正常破坏。芯样长度方向中部如果有较大孔洞的话，也会导致斜压试验过程中孔洞处的应力集中，所以也应对孔洞尺寸做相应限制。

5.3 试验前应按照下列规定测量芯样的尺寸：

1 平均直径应用游标卡尺在芯样距两端部各10mm～20mm处相互垂直的两个位置上共测量四次，取测算的算术平均值作为芯样的直径，精确至0.5mm；

2 芯样长度可用卡尺或钢板尺进行测量，从目测长度最小处量取，以此作为试件长度，精确至1mm；

3 平整度可用钢板尺紧靠在芯样圆柱面上，一面转动钢板尺，一面用塞尺测量钢板尺与芯样圆柱面之间的缝隙，取最大缝隙作为芯样的平整度。

【条文说明】钻芯过程中，由于受钻芯机振动、钻头偏摆等因素的影响，芯样的直径在各个方向并不十分均匀，故用平均直径表示。芯样长度不会直接影响强度，但会影响支撑以外的芯样长度余量，试件长度过小将导致试件在支撑处提前发生局部承压破坏，所以要测量试件的最小长度值。

5.4 芯样尺寸偏差出现下列情况时，相应的芯样不宜进行试验；

1 芯样平均直径小于67.6mm，或大于69.6mm；

2 芯样支承侧最小长度小于70mm，施压侧最小长度小于65mm；

3 芯样任一处直径与平均直径差值超过±1.0mm；

4 芯样圆柱面的平整度超过1.5mm；

【条文说明】对芯样提出相应要求，目的是减小测试偏差和样本标准差。芯样长度影响支撑位置的受力性能，所以对其做下限值规定。芯样直径的过度不均匀易于造成斜压破坏过程中该处因应力集中而过早破坏，所以应对其进行限定。

5.5 试验过程中应连续均匀加荷直至破坏。对于混凝土设计强度等级为C25及以下的试件，加荷速度宜控制为0.1kN/s～0.3kN/s。对于设计混凝土强度等级为C30及以上的试件，加荷速度宜控制为0.3kN/s～0.5kN/s。

【条文说明】试验时的加荷速度一定程度上会影响斜压破坏荷载，因此为了使试验得到的荷载值最大可能地接近于真实斜压破坏荷载，宜对加荷速度进行控制。

5.6 试验过程中注意记录试件斜压破坏荷载和破坏时裂缝的位置、走向及形态。

【条文说明】记录试件破坏时的裂缝状态是为了便于对异常数据进行分析。

# 6  强度换算和推定

## 6.1  强度换算

6.1.1 本规程规定的强度换算方法适用于符合下列规定的普通混凝土：

1  混凝土用水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的要求；

2  混凝土用砂、石骨料应符合现行行业标准《普通混凝土用砂石质量标准及检验方法》JGJ 52的要求，粗骨料应采用最大粒径不超过31.5mm的碎石或碎卵石；

【条文说明】粗骨料粒径过大的话，试件试验过程中易于受到骨料本身力学性能的影响，同时为满足泵送要求，规定混凝土粗骨料最大公称粒径不应大于31.5mm。

3  可掺或不掺矿物掺和料、外加剂、粉煤灰；

4  泵送混凝土或一般机械搅拌的混凝土；

5  自然养护；

6  龄期不低于7d；

7  混凝土强度15MPa～65MPa。

6.1.2 结构或构件中第i个测点测混凝土抗压强度换算值，可按本规程第5章求得斜压破坏荷载后，优先采用专用测强曲线或地区测强曲线换算得到。

6.1.3 当无专用和地区测强曲线时，可按统一测区混凝土抗压强度换算公式6.1.3-2计算，必要时可按《建筑结构检测技术标准》GB/T50344附录A规定的方法进行验证。

fcu,sic=2.845Fi0.9617（待编制组验证）      （6.1.3）

式中：fcu,sic——第i个芯样换算的混凝土立方体抗压强度值（MPa），精确至0.1MPa；

Fi——第i个芯样斜压破坏荷载值（kN），精确至0.05kN。

【条文说明】试件的混凝土抗压强度强度可采用本规程统一测强曲线公式（6.1.3）进行换算。

本规程制定的斜压法全国测强曲线的数据，是来自全国多家建工企业、高校、科研机构等单位，分布在华北、西南、华南地区。他们根据本地区常用原材料、常用配合比，按强度等级C10～C70，试验龄期7d～360d，制作150mm×150mm×150mm的立方体试件，混凝土试件均为自然养护。

本规程制定的测强曲线，抗压强度相对标准差er=12.4%，平均相对误差δ=10.2%，接近专用测强曲线水平。

6.1.4 专用测强曲线或地区测强曲线应按本规程附录B规定执行。专用或地区测强曲线的抗压强度相对标准差er、平均相对误差δ应符合下列规定：

1 专用测强曲线：相对标准差er不宜大于12.0%，平均相对误差δ不宜大于11.0%；

2 地区测强曲线：相对标准差er不宜大于14.0%，平均相对误差δ不宜大于12.0%；

回归方程的相对标准差er，平均相对误差δ应按下列公式计算：

er=i=1ncfcu,icfcu,i−12n−1×100%           （6.1.4-1）

δ=1ni=1ncfcu,ic−fcu,ifcu,i×100%           （6.1.4-2）

式中：er——相对标准差（%），精确至0.1%；

δ——平均相对误差（%），精确至0.1%；

fcu,ic——第i组芯样的抗压强度代表值（MPa），精确至0.1MPa；

fcu,i——第i组混凝土立方体试件的抗压强度代表值（MPa），精确至0.1MPa；

nc——试件组数。

### 其中，芯样的抗压强度代表值fcu,ic及混凝土立方体试件的抗压强度代表值fcu,i确定方法均参照国家现行标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081相关规定。

【条文说明】专用测强曲线或地区测强曲线，应按照本规程附录D的规定制定。专用或地区测强曲线的抗压强度相对标准差er，平均相对误差δ应符合规定。

## 6.2  钻芯修正

6.2.1 当采用钻芯法修正时，钻取芯样应符合下列规定：

1 符合同一检测批的被检测构件应采用同一修正量；

2 高径比应为1:1；

3 同一检测批，若采用直径100mm的混凝土抗压芯样时，芯样的数量不应少于4个；若采用直径小于100mm的混凝土抗压芯样时，芯样的直径不应小于70mm，芯样的数量不应少于6个。

6.2.2 钻芯法修正应采用修正量法。修正后测点混凝土强度换算值应按下列公式计算：

fcu,si0c=fcu,sic+Δf

Δf=fcor,mc−fcu,mjc

fcor,mc=i=1nfcor,icn1

式中：fcu,si0c——经过钻芯法修正后的测点混凝土强度换算值（MPa），精确至0.1MPa；

Δf——修正量（MPa），精确至0.1MPa；

fcor,mc——钻芯法芯样混凝土强度平均值（MPa），精确至0.1MPa；

fcu,mjc——与钻芯法芯样钻取部位相应的斜压法测点混凝土强度换算值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；

fcor,ic——钻芯法得到的第i个芯样的混凝土强度（MPa），精确至0.1MPa；

n——芯样数量。

## 6.3  抗压强度推定

6.3.1 结构构件混凝土立方体抗压强度推定值fcu,e应按下列规定确定：

1 按单个构件检测，测点数量n＜10时，取斜压破坏荷载换算得到的混凝土立方体抗压强度值的最小值作为构件的混凝土抗压强度推定值fcu,e，并应按下式确定：

fcu,e=fcu,minc                 （6.3.1-1）

式中：fcu,minc——斜压破坏荷载换算得到的混凝土立方体抗压强度值的最小值（MPa），精确至0.1MPa；

2 按单个构件检测，测点数量n≥10时，混凝土抗压强度推定值应按下列公式计算：

fcu,e=mfcuc−1.645sfcuc             （6.3.1-2）

mcu=1ni=1nfcu,sic                （6.3.1-3）

scu=i=1nfcu,sic2−nmcu2n−1          （6.3.1-4）

式中：mcu——结构构件测点混凝土强度换算值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；

scu——结构构件测点混凝土强度换算值的标准差（MPa），精确至0.01MPa。

3 对于按检测批抽检的情况，混凝土抗压强度推定值宜按本规程公式（6.3.1-2）～公式（6.3.1-4）计算确定。也可按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344的规定计算混凝土抗压强度推定区间，并以推定区间上限值作为混凝土抗压强度推定値。

【条文说明】本条规定确定了结构构件混凝土抗压强度推定值的计算方法。

6.3.2 按检测批检测的结构构件，当一批结构构件测测点混凝土抗压强度标准差出现下列情况之一时，应全部按单个构件进行强度推定或重新划分检验批：

1 混凝土抗压强度换算值的平均值mcu小于26.0MPa时，标准差scu大于4.50MPa；

2 混凝土抗压强度换算值的平均值mcu在26.0MPa～66.0MPa时，标准差scu大于6.50MPa；

【条文说明】本条规定对按照检测批检测的结构构件，构件推定强度应满足规定的不同平均值对应的标准差。不能满足时，结构构件应全部按单个构件进行强度推定。

# 附录A  斜压法试验台架

A.0.1 斜压法试验台架主要由底座、固定支座、可转动支座、导向架、施压轴、传力杆、回位弹簧、承压板等几部分组成，其构造见图A.0.1。

2

13

3

4

5

6

7

12

10

9

8

11

1

图A.0.1 斜压法试验夹具示意图

1-传力杆； 2-可转动支座插块； 3-刚性承压斜杆； 4-限位杆；

5-可转动支座承托； 6-定位转轴；7-底座；8-固定支座；9-刚性施压轴；

10-导向架；11-导向环；12-回位弹簧；13-承压板。

A.0.2 试验台架的装配及尺寸应符合以下要求：

1  固定支座和可转动支座处于同一高度。可转动支座的活动角度范围±10°。可转动支座上的两根刚性承压斜杆轴线所在平面与固定支座上的两根刚性承压斜杆轴线所在平面平行，两平面间距为55±0.5mm，且同一支座上的两根刚性承压斜杆轴线夹角为60°。

2  刚性施压轴水平且轴线与支座上刚性承压斜杆轴线所在平面平行，刚性施压轴轴线至可转动支座及固定支座上的两根刚性承压斜杆轴线所在平面的垂直距离相等。

3  自由状态下，刚性施压轴轴线至两支座槽底平面垂直距离不小于105mm。刚性施压轴位于导向架上的导向槽底部时，施压轴下缘至两支座槽底平面垂直距离不大于65mm。

4  传力杆在导向环及导向架中应能自由活动。自由状态下，导向环上平面与承压板下平面间距应为45mm。承压板上安放500g砝码时，导向环上平面与承压板下平面间距应为24mm。

5  刚性施压轴直径为10±0.1mm，刚性承压斜杆直径为8±0.1mm。

# 附录B  制定专用或地区测强曲线的基本要求

B.0.1 采用钻芯机、试验机、夹具应符合本规程第3.0.5条、3.0.6条及附录A的规定。

B.0.2 建立专用测强曲线或地区测强曲线时，混凝土用水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的规定；混凝土用砂、石应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的规定；混凝土拌合用水应符合现代行业标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定。

B.0.3 应选用本地区常用水泥、粗骨料、细骨料，按常用配合比制作的标准试件。

B.0.4 试件制作及养护应符合下列规定：

1 试模应符合现行行业标准《混凝土试模》JG237的规定；

2 每一混凝土强度等级的试件，应采用同一盘或同一车混凝土中取出均匀装模振动成型，边长为150mm×150mm×150mm的立方体试件；

3 试件拆模后浇水养护7d，然后按“品”字形堆放在不受日晒雨淋处自然养护；

4 试件的测试龄期宜分为7d、14d、28d、60d、90d、180d和360d；

5 对同一强度等级的混凝土，应一次成型完成；

6 试件制作数量：28d龄期每强度等级不少于3组（其中一组进行标准养护，其余两组同其它龄期），其它龄期每强度等级不少于2组。

B.0.5 试件测试应符合下列规定：

1 到达规定龄期时，取出两组同等级试件，一组试件钻取芯样进行斜压试验，另一组试件进行抗压试验；

2 记录每个芯样斜压试验时的破坏荷载，宜精确至0.01kN；

3 抗压强度试验应符合现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081的规定。

B.0.6 测强曲线的计算和制定应符合下列规定：

1 对所有测试数据整理汇总，将测试所得的试件斜压破坏荷载值和试件抗压强度值汇总；

2 按幂函数方程进行回归分析，计算误差。测强曲线的相对标准差er和平均相对误差δ应按本规程公式（6.1.4-1）和公式（6.1.4-2）计算。

B.0.7 测强曲线误差满足本规程第6.1.4条要求时，可作为专用或地区测强曲线。

# 附录C  薄壁构件芯样加工及强度推定方法

C.0.1 斜压法薄壁构件（厚度小于70mm）混凝土抗压强度时，芯样数量不宜少于为4.4条规定的2倍。

C.0.2 薄壁构件上钻取的斜压芯样，应采用高强度硫磺胶泥或环氧胶泥对所钻取芯样进行等直径接长。

C.0.3 接长后的芯样按照第5章要求进行试验，按照第6章要求进行强度推定。

C.0.4 斜压破坏试验过程中，接长部位脱落以及破坏区在接长区的，试验结果无效。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”；

2  条文中指定应按其他标准、规范或有关规定执行时，写法为“应按现行……执行”或“应符合……的要求或规定”。

# 引用标准名录

1  《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

2  《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384

3  《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081

4  《通用硅酸盐水泥》GB175

5  《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52