ICS 91.120.30

Q17

备案号：XXXXX

T

团体标准

T/CECS     —202

水泥熟料用硅铁质市政污泥混合料

Ferrosilicon mixture for cement clinker production

（征求意见稿）

202 -  -  发布

202 -  -  实施

中国工程建设标准化协会 发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020和GB/T 20001.10-2014给出的规则起草。

本标准根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2020年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2020〕14号）的要求制定。

请注意本标准的某些内容可能直接涉及或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会提出。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口归口。

本标准负责起草单位：宝武集团环境资源科技有限公司、中国建筑标准设计研究院有限公司。

本标准参加起草单位：南方水泥有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、上海宝钢新型建材科技有限公司、南京梅宝新型建材有限公司、宝武环科武汉金属资源有限责任公司、宝武环科鄂州资源有限责任公司、广东华欣环保科技有限公司。

本标准主要起草人：杜洪缙、徐兵、周刻成、高鹏、仉红梅、谢发权、费雪英、曹黎颖、陈章、倪俊、胡兵、杨亭、陈佼、贺鸿珠。

本标准主要审查人：。

目   次

1 范围..............................................................................1

2 规范性引用文件....................................................................1

3 术语和定义........................................................................1

4 要求..............................................................................1

4.1 一般要求......................................................................1

4.2 理化指标......................................................................2

4.3 重金属含量控制指标............................................................2

4.4 放射性........................................................................2

5 试验方法..........................................................................3

5.1 标准试验条件..................................................................3

5.2 感观..........................................................................3

5.3 理化指标......................................................................3

5.4 重金属含量控制指标............................................................3

5.5 放射性........................................................................3

6 检验规则..........................................................................3

6.1 组批..........................................................................3

6.2 取样..........................................................................3

6.3 出厂检验......................................................................3

6.4 型式检验......................................................................4

6.5 判定规则......................................................................4

6.6 仲裁..........................................................................4

7 标志、包装、运输和贮存.............................................................4

7.1 标志..........................................................................4

7.2 包装..........................................................................4

7.3 运输..........................................................................4

7.4 贮存..........................................................................4

Contents

1 Range.............................................................................1

2 Normative reference documents......................................................1

3 Terms and definitions..............................................................1

4 Requirements......................................................................1

4.1 General requirements...........................................................1

4.2 Physical and mechanical index.................................................2

4.3 Heavy metal content control index ...............................................2

4.4 Radioactivity.................................................................2

5 Test method........................................................................3

5.1 Appearance....................................................................3

5.2 Smell and color...............................................................3

5.3 Physical and mechanical index.................................................3

5.4 Heavy metal content control index ...............................................3

5.5 Radioactivity.................................................................3

6 Inspection rules..................................................................3

6.1 Group batch...................................................................3

6.2 Sampling......................................................................3

6.3 Delivery inspection...........................................................3

6.4 Type inspection................................................................4

6.5 General judgment...............................................................4

6.6 Arbitration...................................................................4

7 Marking, packaging, transportation and storage......................................4

7.1 Marking.......................................................................4

7.2 Packaging.....................................................................4

7.3 Transportation ...............................................................4

7.4 Storage.......................................................................4

水泥熟料生产用硅铁质混合料

- 范围

本标准规定了用于硅酸盐水泥熟料生产的水泥熟料生产用硅铁质混合料产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于硅酸盐水泥熟料生产用的水泥熟料生产用硅铁质混合料。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 176  水泥化学分析方法

GB 5085.3  危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别

GB 6566  建筑材料放射性核数限量

GB/T 15555.12  固体废物  腐蚀性测定  玻璃电极法

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 30760  水泥窑协同处置固体废物技术规范

CJ/T 221  城市污泥水处理厂污泥检验方法

CJ/T 314  城镇污水处理厂污泥处置  水泥熟料生产用泥质

HJ/T 20  工业固体废物采样制样技术规范

HJ 680  土壤和沉积物  汞、砷、硒、铋、锑的测定  微波消解原子荧光法

HJ 781  固体废物 22种金属元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水泥熟料生产用硅铁质混合料 ferrosilicon mixture for cement clinker production

采用经预处理除杂后的通沟污泥、河道底泥等市政污泥、钢铁冶炼产生的含铁尘泥等为主原料混合配制的污泥混合料，用于补充硅酸盐水泥（简称：水泥）熟料生产中硅和铁的成分。（简称：硅铁质混合料）

- 要求

  - 一般要求

4.1.1  硅铁质混合料产品应无刺激性气味。

4.1.2  硅铁质混合料产品的颜色应为灰黑色或褐色材料。

4.1.3  用于水泥熟料生产的硅铁质混合料产品的推荐用量不宜大于生料配料5%。

  - 理化指标

- 水泥熟料生产原料用的硅铁质混合料产品的理化指标应满足表1的要求。

- 硅铁质混合料产品的理化指标

| 项目 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SiO2 | ≥30.0% | 干燥基 |
| Fe2O3 | ≥15.0% |  |
| Al2O3 | ≥2.5% |  |
| P2O5 | ≤1.0% |  |
| MgO | ≤5.0% |  |
| Na2O+0.658K2O | ≤3.0% |  |
| SO3 | ≤3.0% |  |
| Cl- | ≤0.50% |  |
| pH值 | ≥5和≤12 |  |
| 水分 | ≤20% |  |

  - 重金属含量控制指标

- 水泥熟料生产原料用的硅铁质混合料产品的重金属含量控制指标应满足表2的要求。

- 硅铁质混合料产品的重金属含量控制指标（干燥基）

- 单位为mg/kg

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 砷（As） | ≤600 |
| 铅（Pb） | ≤1000 |
| 镉（Cd） | ≤30 |
| 铬（Cr） | ≤1000 |
| 铜（Cu） | ≤1000 |
| 镍（Ni） | ≤600 |
| 锌（Zn） | ≤8000 |
| 锰（Mn） | ≤3800 |

  - 放射性

水泥熟料生产原料用的硅铁质混合料产品的放射性控制指标应满足表3的要求。

- 硅铁质混合料产品的放射性控制指标

| 内照射指数 IRa | 外照射指数 Ir |
| --- | --- |
| ≤1.0 | ≤1.0 |

- 试验方法

  - 标准试验条件

- 5.1.1  标准试验条件为：温度（20±2）℃，相对湿度≥50％。

- 5.1.2  试验前样品和所用试验器具应在标准试验条件下放置不少于24h。

  - 一般规定

5.2.1  气味：嗅觉检查。

5.2.2  颜色：目测检查。

  - 理化指标

5.3.1  表1中Fe2O3、SiO2、CaO、P2O5、MgO、Na2O+0.658K2O、SO3、Cl-含量的测定按GB/T 176规定的试验方法进行；

5.3.2  表1中水分的测定按CJ/T 221规定的试验方法进行。

5.3.3  表1中pH值的测定按GB/T 15555.12或CJ/T 221规定的试验方法进行。

  - 重金属含量

5.4.1  表2中重金属砷（As）含量按GB 30760或CJ/T 314或CJ/T 221或HJ 680规定的试验方法进行。

5.4.2  表2中重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、铜（Cu）、镍（Ni）、锌（Zn）含量按GB 30760或CJ/T 314或CJ/T 221或HJ 781规定的试验方法进行。

5.4.3  表2中重金属锰（Mn）含量按GB 30760或HJ 781规定的试验方法进行。

  - 放射性

表4中内照射指数IRa和外照射指数Ir按GB 6566规定的试验方法进行。

- 检验规则

  - 组批

在同一生产条件下、同一生产厂区，用于水泥熟料生产的硅铁质混合料产品，每3000t为一个组批，不足3000t按一批计。

  - 取样

每一组批中随机抽取 10 个区域样，每个区域样不少于 1kg，总量不应少于10kg。按 HJ/T 20要求混合制样后待检测。

  - 出厂检验

6.3.1  每批硅铁质混合料产品应经检验合格并附检测报告后方可出厂。

6.3.2  出厂检验项目为表1中的所有项目。

  - 型式检验

6.4.1  有下列情况之一应进行型式检验：

——原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

——正常生产时，每年检验一次；

——产品停产半年以上，恢复生产时；

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

6.4.2  型式检验项目为4.2、4.3、4.4的全部项目。

  - 判定规则

6.5.1  出厂检验项目符合表1相关技术要求时，判为出厂检验合格。当其中任何一项及以上不符合要求的，允许在同一组批中重新加倍取样进行全部项目的复检，如依然不合格的，即判定本批次为不合格品。

6.5.2  型式检验项目符合4.2、4.3、4.4的技术要求时，判为型式检验合格。当其中任何一项及以上不符合要求的，则判为型式检验不合格。

  - 仲裁

对产品质量有争议时，相关单位应将认可的样品签封，送省级或省级以上国家认可的质量监督检验机构进行仲裁检验。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

硅铁质混合料产品应有产品名称、净含量、批号、执行标准号、生产厂名称和地址、生产日期、产品质量检验合格证明。可以书面打印形式随产品出厂。

  - 包装

产品宜散装。如对包装有特殊要求时，由供需双方商定。

  - 运输

在装卸及运输过程中应防止扬尘、撒落、超高、超载等情况。

  - 贮存

贮存场地应坚实平坦。硅铁质混合料应分批存放，堆垛高度不宜超过3m，并应执行GB 18599的有关规定。

_________________________________