T/CECS×××：20××

中国工程建设标准化协会标准

聚氨酯防水涂料应用技术规程

Technical specification for polyurethane waterproofing coating

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

聚氨酯防水涂料应用技术规程

Technical specification for polyurethane waterproofing coating

主编单位：苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司

辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：20××年×月×日

××出版社

20××    北京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第一批协会标准制定、修订计划>的通知》（建标协字[2019]012号）的要求，编制组经广泛调查研究，参考了国家相关标准，同时借鉴和吸收国内外近年来聚氨酯防水涂料设计与施工的实际工程应用经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本规程共分7章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、施工和质量验收等。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专委会归口管理，由苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司负责具体技术内容和解释。本标准在执行过程中如有需要修改或补充的之处，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：苏州市姑苏区三香路999号1201室，邮政编码215004，E-mail：kangjf@163.com），以供修订时参考。

主编单位：苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司

辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1  总    则	1

2  术    语	2

3  基本规定	3

4  材    料	4

5  设    计	7

5.1  一般规定	7

5.2  细部构造	9

6  施    工	13

6.1  一般规定	13

6.2  基层处理	14

6.3  细部构造处理	15

6.4  聚氨酯防水涂层	15

6.5  涂层修补	16

6.6  涂层保护	17

7  质量验收	18

7.1  进场材料的复验	18

7.2  样板的质量验收	19

7.3  基层的质量验收	19

7.4  聚氨酯防水涂层的质量验收	19

附录A  安全和环境保护	22

本规程用词说明	23

引用标准名录	24

条文说明	25

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	3

4  Materials	4

5  Design	7

5.1  General requirements	7

5.2  Detailing	9

6  Construction	13

6.1  General requirements	13

6.2  Surface preparation	14

6.3  Detailing processing	15

6.4  Polyurethane membrane	15

6.5  Membrane repairing	16

6.6  Membrane protection	17

7  Quality acceptance	18

7.1  Reinspection for materials	18

7.2  Quality acceptance of sample engineering	19

7.3  Quality acceptance of surface	19

7.4  Quality acceptance of polyurethane membrane	19

Appendix A  Safety and environmental protection	22

Explanation of wording in this specification	23

List of quoted standards	24

Explanation of provisions	25

# 1  总    则

1.0.1  为规范聚氨酯防水涂料在防水工程中的技术要求，提高工程质量，做到安全适用、技术先进、经济合理，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于聚氨酯防水涂料在建设工程领域的设计、施工和质量验收。

1.0.3  聚氨酯防水涂料的材料、设计、施工与质量验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

# 2  术    语

2.0.1  聚氨酯防水涂料    polyurethane waterproofing coating

以异氰酸酯类预聚物为主要组分，可形成弹性涂层的防水涂料。

2.0.2  基层 substrate

对聚氨酯防水涂层起支撑作用的混凝土、砂浆层、金属彩钢屋面。

2.0.3  脂肪族聚氨酯耐候防水涂料    aliphatic polyurethane weathering waterproof coating

以脂肪族异氰酸酯类预聚物为主要组分、用于外露使用的防水涂料。

# 3  基本规定

3.0.1  采用聚氨酯防水涂层作为一道防水构造时，工程的防水设防要求应满足国家现行工程技术规范要求。

3.0.2  非外露聚氨酯防水工程应根据工程使用环境及聚氨酯涂层的耐候性，选择合适的保护措施。

3.0.3  在屋面暴露使用时聚氨酯防水涂层燃烧性能等级不应低于B2级，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

3.0.4  伸出基层的管道、设备基座、设施或预埋件等，应在聚氨酯防水涂料施工前安装完毕，并应做好细部处理。

3.0.5  聚氨酯防水工程应在每道工序完成并经检查合格后，方可进行下道工序的施工，并应采取成品保护措施。

3.0.6  聚氨酯防水涂层完工后，不宜直接在涂层上凿孔、打洞或重物撞击。严禁直接在聚氨酯防水涂层表面进行明火烘烤、热熔型沥青涂料和热熔型沥青卷材等施工。

# 4  材    料

4.0.1  聚氨酯防水涂料应符合现行国家标准《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250的规定。

4.0.2  脂肪族聚氨酯耐候防水涂料应符合现行国家建材行业标准《脂肪族聚氨酯耐候防水涂料》JC/T 2253的规定。

4.0.3  用于铁路桥梁有砟、无砟混凝土桥面的聚氨酯防水涂料应符合现行铁道行业标准《铁路桥梁混凝土桥面防水层》TB/T 2965的规定。

4.0.4  聚氨酯密封胶应符合现行国家建材行业标准《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482的规定。

4.0.5  聚氨酯防水涂料、脂肪族聚氨酯耐候防水涂料应进行进场检验，并应符合下列规定：

1  聚氨酯防水涂料进场检验项目、性能要求和试验方法应符合表4.0.5-1的规定；

表4.0.5-1聚氨酯防水涂料主要性能要求和试验方法

| 项 目 |  | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |  |
| 外观 |  | 无凝胶、无结块 |  |  | 现行国家标准《聚氨酯防水涂料》GB/T19250 |
| 固体含量（％） | 单组分 | ≥85.0 |  |  |  |
|  | 双组分 | ≥92.0 |  |  |  |
| 表干时间（h） |  | ≤12 |  |  |  |
| 实干时间（h） |  | ≤24 |  |  |  |
| 拉伸强度（MPa） |  | ≥2 | ≥6 | ≥12 |  |
| 断裂伸长率（%） |  | ≥500 | ≥450 | ≥250 |  |
| 撕裂强度（N/mm） |  | ≥15 | ≥30 | ≥40 |  |
| 流平性 |  | 20min时，无明显齿痕 |  |  |  |
| 低温弯折性（℃） |  | -35℃，无裂纹 |  |  |  |
| 不透水性 |  | 0.3MPa，120min不透水 |  |  |  |

2  脂肪族聚氨酯耐候防水涂料进场检验项目、性能要求和试验方法应符合表4.0.5-2的规定；

表4.0.5-2 脂肪族聚氨酯耐候防水涂料主要性能要求和试验方法

| 项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 无色差、无凝胶、无结块 | 现行行业标准《脂肪族聚氨酯耐候防水涂料》JC/T2253 |
| 固体含量（%） | ≥60 |  |
| 细度（μm） | ≤50 |  |
| 表干时间（h） | ≤4 |  |
| 实干时间（h） | ≤24 |  |
| 拉伸强度（MPa） | ≥4 |  |
| 断裂伸长率（%） | ≥200 |  |
| 低温弯折性 | -30℃,无裂纹 |  |

3  铁路桥梁有砟、无砟混凝土桥面用聚氨酯防水涂料进场检验项目、性能要求和试验方法应符合表4.0.5-3的规定；

表4.0.5-3铁路桥面用聚氨酯防水涂料主要性能要求和试验方法

| 项 目 | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用于粘贴卷材 | 直接用作防水层 |  |
| 颜色 | 非黑色 |  | 现行铁道行业标准《铁路桥梁混凝土桥面防水层》TB/T 2965 |
| 固体含量（％） | ≥98.0 |  |  |
| 表干时间（h） | ≤4 |  |  |
| 实干时间（h） | ≤24 |  |  |
| 拉伸强度（MPa） | ≥3.5 | ≥6 |  |
| 断裂伸长率（%） | ≥450 |  |  |
| 低温弯折性（℃） | -35℃，无裂纹 |  |  |
| 不透水性 | 0.4MPa，2h，不透水 |  |  |

4  聚氨酯建筑密封胶进场检验项目、性能要求和试验方法应符合表4.0.5-4的规定；

表4.0.5-4聚氨酯建筑密封胶主要性能要求和试验方法

| 项 目 |  | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20HM | 25LM | 20LM |  |
| 外观 |  | 无凝胶、无结块 |  |  | 现行行业标准《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482 |
| 流动性 | 下垂度，mm | ≤3 |  |  |  |
|  | 流平性 | 光滑平整 |  |  |  |
| 表干时间（h） |  | ≤24 |  |  |  |
| 单组分挤出性，mL/min |  | ≥80 |  |  |  |
| 双组分适用期，h |  | ≥1 |  |  |  |
| 拉伸模量，MPa | 23℃ | ≥0.4或≥0.6 | ≤0.4和 ≤0.6 | ≤0.4和 ≤0.6 |  |
|  | -20℃ |  |  |  |  |
| 定伸粘结性 |  | 无破坏 |  |  |  |

# 5  设    计

## 5.1  一般规定

5.1.1  工程设计应包括下列内容：

1  防水工程的设防等级和设防要求；

2  基层的质量要求；

3  聚氨酯防水涂料及相关配套材料的性能及施工要求；

4  细部构造的防水措施；

5  聚氨酯防水涂层的保护措施。

5.1.2  聚氨酯防水涂层宜设置在结构迎水面。

5.1.3  根据不同的工程类型和工程部位，聚氨酯防水涂层的最小厚度应符合表5.1.3的规定。

表5.1.3 聚氨酯防水涂层最小厚度要求

| 工程类型 | 工程部位 | 最小厚度，mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防水工程 | 屋面 | I级（两道设防） | II级（一道设防） | 复合防水层 |
|  |  | 1.5 | 2.0 | 1.2 |
|  | 地下 | 1.2 |  |  |
|  | 室内厨卫 | 1.5 |  |  |
|  | 桥梁桥面 | 2.0 |  | 1.5 |

5.1.4  聚氨酯防水工程的基本构造层次应包括基层、聚氨酯防水涂层和保护层，根据工程实际情况可在基层与聚氨酯涂层之间增设基层处理剂。找平（坡）层及保护层的设置应满足实际需要并应符合设计要求。

5.1.5  阴角和阳角应设置附加层。变形缝、管根、落水口、物件底座等细部构造部位应先设置弹性密封胶，然后再设置附加层。

5.1.6  附加层材料宜采用聚氨酯防水涂膜，涂膜附加层的最小厚度要求应符合表5.1.4的规定，且附加层宽度应不小于250㎜，地下工程中的阴角和阳角部位的附加层应增设胎体增强材料。弹性密封胶施胶宽度为5mm-30mm，密封胶深度宜取密封胶宽度的0.5-0.7倍，弹性密封胶宜选用聚氨酯密封胶；

表5.1.4 涂膜附加层最小厚度要求

| 工程部位 |  | 最小厚度，mm |
| --- | --- | --- |
| 屋面 | 物件底座 | 2.0 |
|  | 檐沟和天沟 | 2.0 |
|  | 女儿墙和山墙 | 2.0 |
|  | 落水口 | 2.0 |
|  | 变形缝 | 2.0 |
|  | 管根 | 2.0 |
| 地下 |  | 1.2 |
| 室内厨卫 |  |  |
| 桥梁桥面 |  |  |

5.1.7  胎体增强材料设计应符合下列规定：

1  胎体增强材料宜采用聚酯无纺布或化纤无纺布；

2  胎体增强材料长边搭接宽度不应小于50mm，短边搭接宽度不应小于70mm；

5.1.8  聚氨酯防水涂层的保护层应符合下列规定：

1  上人屋面保护层可采用块体材料、细石混凝土等材料，不上人屋面保护层可采用涂料、铝箔、矿物粒料、水泥砂浆、脂肪族聚氨酯耐候防水涂料等材料；

2  地下工程底板和顶板应采用20mm厚1：2.5水泥砂浆层或40-50mm厚的细石混凝土保护层，侧墙背水面应采用20mm厚1：2.5水泥砂浆，侧墙迎水面宜选用软质保护材料或20mm厚1：2.5水泥砂浆。

3  块体材料保护层应采用30mm厚的C20细石混凝土预制块，应离缝铺设，缝宽度宜为2-5mm，不做嵌缝处理；水泥砂浆保护层应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆，且厚度不宜小于2.5mm，表面应抹平压光并应留设分格缝，分格尺寸宜为1m×1m；细石混凝土保护层应密实、平整，应留设分格缝，分格缝的纵横间距不应大于6m，宽度宜为20mm；

4  分格缝宜采用耐候型建筑密封胶作密封处理；

5  水泥砂浆或细石混凝土保护层与聚氨酯防水涂层之间应设隔离层。隔离层宜采用0.4mm厚的聚乙烯膜或200g/m2的聚酯无纺布。

6  涂层保护层应符合现行国家建材行业标准《脂肪族聚氨酯耐候防水涂料》JC/T2253的规定，且涂层厚度不应小于0.2mm。

## 5.2  细部构造

5.2.1  结构的阳角、阴角部位宜处理成圆弧状或135º折角，并应设置附加层（图5.2.1），附加层两侧的宽度不应小于250mm。

（a）阳角                           （b）阴角

图5.2.1  附加层处理示意图

1-基层；2-涂膜附加层；3-胎体增强层（地下工程增设）；4-聚氨酯防水涂层

5.2.2  聚氨酯防水涂层边缘应进行收边处理（图5.2.2-1和图5.2.2-2）。

图5.2.2-1 采用涂膜附加层收边处理

1-基层；2-聚氨酯防水涂层；3-涂膜附加层

图5.2.2-2 涂层边缘开槽处理

1-基层；2-处理后的基层表面；3-聚氨酯防水涂层

5.2.3  变形缝采用密封胶防水时，应符合下列规定（图5.2.3）：

1  变形缝槽内填充圆形聚烯烃类泡沫衬垫材料，衬垫材料直径为变形缝宽度的1.2-1.5倍。密封胶深度为宽度的0.5-0.7倍。

2  变形缝侧壁需要涂刷基层处理剂，基层处理剂与密封胶应具有很好的相容性，密封胶宜选用低模量的聚氨酯建筑密封胶。

3  密封胶表面设置一道隔离层，隔离层应与聚氨酯建筑密封胶不相容，宜选用防粘牛皮纸或聚乙烯薄膜，隔离层的宽度应宽于变形缝，两边各宽余最小宽度10mm，最大不超过20mm。

4  在隔离层上设置一道附加层，附加层宽度至少比变形缝两边各宽不应小于250mm，附加层宜选用聚氨酯防水涂层。

图5.2.3   变形缝

1-背衬材料；2-密封胶；3-隔离层；4-涂膜附加层

10mm≤D≤20mm

5.2.4  伸出基层的管道防水处理应符合下列规定（图5.2.4）

1  管道根部应开槽，开槽深度和宽度最小10mm，确保槽中干燥、清洁，然后嵌填聚氨酯建筑密封胶，并应设置附加层，附加层宜选聚氨酯防水涂层，附加层覆盖管道的长度不应小于100mm，附加层覆盖基面的宽度不应小于100mm；

2  金属管道的外壁应除锈；塑料管道的外壁应用细砂纸轻微打磨；

图5.2.4 伸出基层管道

1-基层；2-基层处理剂；3 -涂膜附加层；4-聚氨酯防水涂层；5-管道；6-密封材料

5.2.5 缝宽大于0.2mm的混凝土裂缝表面采用附加层处理，附加层宜选用聚氨酯防水涂层，厚度不应小于1.5mm。

# 6  施    工

## 6.1  一般规定

6.1.1  聚氨酯防水涂层施工前应通过图纸会审，施工单位应编制施工组织设计。施工组织设计文件应包括下列内容：

1  材料配制的要求；

2  基面的要求和处理措施；

3  施工工艺；

4  采用喷涂设备的，提出设备要求；

5  质量控制及检验方法；

6  劳动保护及施工安全作业措施；

7  材料的安全使用与现场保管。

6.1.2  聚氨酯防水涂料的储存温度不应低于供应商要求的储存温度，施工环境温度宜为5～35℃，基层表面温度应高于露点温度3 ℃以上，相对湿度应小于85 %。

6.1.3  聚氨酯防水涂料施工作业不宜在风力大于或等于5级的露天环境下进行，聚氨酯防水施工露天作业严禁在雨、雪、大雾天气实施。

6.1.4  施工前，应结合施工工艺进行试涂或试喷。施工不应与其他工种进行交叉作业。施工人员应经聚氨酯施工技术的专业培训，合格后上岗。

6.1.5  进行作业前，应确认基层、聚氨酯防水涂料、辅助材料、现场环境条件、操作人员等均应符合本规程的规定后，方可进行作业。

6.1.6  施工过程应按基层处理、细部构造处理和聚氨酯防水涂料施工的工序进行，上道工序检查合格后方可进行下道工序的施工。

6.1.7  施工过程中每个作业班次应做好现场施工记录，施工记录的内容应包括下列内容：

1  工程项目名称、施工部位、施工时间和地点；

2  环境温度、相对湿度、露点以及风力风向；

3  打开包装时材料的状态、材料生产日期；

4  材料及施工的异常状况；

5  施工完成面积；

6  各项材料的用量。

6.1.8  室内施工作业时应保持空气流通，封闭空间作业时应采取强制通风措施。基层表面处理和喷涂作业时空气中的粉尘含量及有害物质浓度，应符合现行国家标准《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》GB 6514的有关规定。

6.1.9  现场施工人员应配备工作服、护目镜、防护面具、乳胶手套、安全鞋等防护用品。

6.1.10  现场应配备干粉或液体二氧化碳灭火器。

6.1.11  现场应将施工形成的固体废弃物、废溶剂回收处理。现场不得随意丢弃、倾倒、排放废弃物和有害物质。

## 6.2  基层处理

6.2.1  基层不得有浮浆、孔洞、裂缝、灰尘、油污及其它污染物等，当不满足要求时，应进行打磨、除尘和修补，处理后的基层表面应平整、坚实、干净、干燥。

6.2.2  根据工程需要采用基层处理剂时，基层处理剂应符合下列规定：

1  基层处理剂应与聚氨酯防水涂料材性相容，宜选用环氧类或聚氨酯类基层处理；

2  基层处理剂的表干时间不宜超过4小时，基层处理剂与基面的粘结力应不小于1.0MPa，基层处理剂与聚氨酯涂层之间附着力不应小于1.0MPa。

6.2.3  细部构造应按照设计要求进行。

## 6.3  细部构造处理

6.3.1  所有细部构造部位按照5.2增强处理。

## 6.4  聚氨酯防水涂层

6.4.1  聚氨酯防水涂料可采用刮涂、刷涂、辊涂或喷涂等涂覆方法施工。

6.4.2  单组分聚氨酯防水涂料现场搅拌均匀即可施工。双组分聚氨酯防水涂料调配时必须按质量比配制，并搅拌均匀，混合料宜在产品说明书规定的时间内用完。施工过程中，应有专人按配比准确称量调配材料，不得随意添加稀释剂或辅助料；添加稀释剂或辅助料应按产品说明书的要求进行。

6.4.3  双组分聚氨酯防水涂料混料后必须一次性使用完，单组分聚氨酯防水涂料有剩余物料时，应密封保存。

6.4.4  坡面或立面宜采用抗流挂聚氨酯防水涂料，后序涂覆应在前一道涂刷实干后进行，直至厚度达到设计要求。

6.4.5  两次涂刷聚氨酯防水涂料作业面之间的搭接宽度应不小于100mm。

6.4.6  每批聚氨酯防水涂料正式作业前，应先随机取样涂刷一块500mm×500mm、厚度不小于1.5mm的样片，进行外观质量评价并留样备查。

6.4.7  大面积聚氨酯涂层施工时，宜采用机械喷涂施工方法，应采用划区分批作业的方式进行，收边应按设计要求处理。

6.4.8  喷涂设备应符合下列规定：

1  喷涂聚氨酯涂层作业应选用物料输送系统平稳的设备；

2  低温环境下应配备保证材料温度符合施工要求的加热设备；

3  喷涂设备应由专业技术人员管理和操作；

4  喷涂作业前，应根据材料特性、施工现场条件等因素适时调整设备的各项参数；

5  喷涂作业前应检查确保喷涂设备正常。

6.4.9  喷涂作业应符合下列规定：

1  喷涂作业前应进行现场喷涂试验，喷涂一块500 mm×500 mm、厚度不小于1.5 mm的样片，当涂层外观质量达到要求后，再按现场试验确定的设备工艺参数喷涂作业；

2  喷涂作业应按先上后下、先细部构造后大面、先难后易的顺序，交叉连续喷涂作业至设计厚度；

3  喷涂作业时，喷枪宜垂直于基面，距离适中，十字交叉压枪喷涂，且喷枪应匀速移动；

4  相邻喷涂作业面之间的搭接宽度不应小于100 mm；

5  当喷涂出现异常情况时，应立即停止作业，检查、排除故障，试喷校验合格后再继续施工；

6  喷涂作业完毕后，应按设备使用说明书的要求及时清洗喷涂设备，妥善处理剩余物料。

## 6.5  涂层修补

6.5.1  聚氨酯涂层宜采用聚氨酯防水涂料修补。

6.5.2  修补涂层的鼓泡、剥落等缺陷时，应将缺陷部位边缘外扩100 mm范围内的涂层及基层打磨清理干净，再涂覆聚氨酯防水涂料进行修补。针孔缺陷可用聚氨酯防水涂料填补。

6.5.3  聚氨酯防水涂层厚度达不到设计要求时，应进行二次涂刷或喷涂至设计规定厚度。

6.5.4  破坏性检测后的涂层破损部位应按6.5.2的规定进行修复。

6.5.5  修补后的涂层应和整体涂层保持连续一致且平整。

## 6.6  涂层保护

6.6.1  施工中如果遭遇到大风和下雨，必须立刻停止施工，用遮雨布对聚氨酯防水涂层进行架空遮盖保护。雨停后，处理干净涂层上的附着物后可以继续进行聚氨酯防水涂料施工。

6.6.2  施工完毕后自然条件下养护时间不应小于7d，养护时间内应避免与水接触，避免重物碾压、踩踏、杂质污染等破坏。

6.6.3  在规定的养护时间内须加强通风及防火措施。

6.6.4  聚氨酯防水涂层达到规定的养护时间，方可进行下道工序施工。

# 7  质量验收

## 7.1  进场材料的复验

7.1.1  聚氨酯防水工程采用的材料应有产品合格证和性能检测报告，材料的品种和性能等应符合本规程的规定和设计要求。

7.1.2  材料和设备进场后，应进行抽样复验，合格后方可使用。喷涂设备进场后应进行检查和调试，合格后方可使用。

7.1.3  进场的材料抽样复验应符合下列规定：

1  同一类型的聚氨酯防水涂料应按每15t为一批，不足15t的应按一批计（多组分产品按组分配套组批）；罩面用脂肪族聚氨酯耐候防水涂料应按每5t为一批，不足5t的应按一批计。

2  每一批产品的抽样应随机抽取。抽样前产品应搅拌均匀，抽取的样品应分为两组，并应装入不与材料发生反应的干燥密闭容器中，密封贮存。一组样品用于检验，另一组样品封存备用。每组样品的抽取数量应符合下列规定：

（1）聚氨酯防水涂料每组至少抽取5kg（多组分产品按配比抽取）样品；

（2）脂肪族聚氨酯耐候防水涂料每组至少抽取4kg（多组分产品按配比抽取）样品。

3  材料进场检验的项目和检验结果应符合本规程第4.0.3条的规定。当某材料中有一项指标达不到要求时，可在受检样品中加倍取样进行复检。复检结果合格的，可判定该批产品为合格产品，否则，应判定该批产品为不合格产品。

## 7.2  样板的质量验收

7.2.1  聚氨酯防水工程进场施工前，宜在现场基层进行样板施工，并进行现场观测，满足工程设计要求后方可进场施工。

7.2.2  样板面积不小于1m2，样板的基层潮湿度宜与工程现场施工时的潮湿度保持一致。

7.2.3  样板工程的聚氨酯防水涂层，表面无粘手、无鼓包、无脱落现象。

## 7.3  基层的质量验收

7.3.1  修补处理的部位与和基层粘结强度应不小于1.0MPa或基层破坏。

检验方法：基层表面正拉粘结强度检测。

7.3.2  基层处理剂应涂刷均匀、固化正常、无漏涂、无堆积。

检验方法：观察检查。

7.3.3  基层处理剂处理后基层表面应无孔洞、无裂缝、无划伤、无灰尘沾污、无异物，细部构造处的基层表面处理应符合设计要求和本规程的规定。

检验方法：观察检查。

## 7.4  聚氨酯防水涂层的质量验收

I  主控项目

7.4.1  聚氨酯防水涂料和脂肪族聚氨酯耐候防水涂料应符合设计要求和本规程的规定。

检验方法：检查材料出厂合格证、质量检验报告和进场抽样复检报告。

7.4.2  聚氨酯防水涂层颜色应均匀，涂层应连续、无漏涂和流挂，无气泡、无针孔、无剥落、无划伤、无龟裂、无异物。

检验方法：观察检查。

7.4.3  聚氨酯防水涂层的主控项目质量要求应符合表7.4.3的规定。

表7.4.3 聚氨酯防水涂层主控项目质量要求

| 项目 | 质量要求 | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂层厚度1（mm） | 平均厚度应符合设计要求。检测的最小厚度值不应小于设计厚度的80% | 每500㎡为一个检验批，每个检验批检测不少于3处，每处对应面积不应小于50m2 | 在检测部位用刀片垂直于基层割取20mm20mm涂层试样，将试样表面清理干净，用卡尺测量涂层的厚度。或按照JGJ/T 299 超声波法检测防水层厚度 |
| 外观 | 颜色均匀、无漏涂和流挂，无气泡、无针孔、无剥落、无划伤、无龟裂、无异物 | 每500㎡为一个检验批 | 观察检查 |

注：1 当采用两种方法的检测结果不一致时，应以卡尺法检测结果为准。

7.4.4  聚氨酯防水涂料地下防水工程应按设计的防水等级标准进行验收，其它防水工程不得有渗漏现象。

检验方法：雨后观察或淋水2h、蓄水24h试验检测。

II 一般项目

7.4.5  聚氨酯防水涂层在阴角、阳角、天沟、檐沟、女儿墙、水落口、管根、变形缝、施工缝、表面裂缝及后浇带及桩头等的细部构造防水措施应符合设计要求和本规程的规定。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

7.4.6  保护层的质量应符合设计要求。

检验方法：检查施工质量验收记录。

7.4.7  聚氨酯防水工程验收时，应提交下列技术资料并归档：

1  工程的设计文件、图纸会审书、设计变更书、洽商记录单；

2  聚氨酯防水涂料等主要材料的产品合格证、质量检验报告、进场抽检复验报告、现场施工质量检测报告；

3  施工方案及技术、安全交底；

4  施工工艺记录和施工质量检验记录；

5  隐蔽工程验收记录；

6  淋水或蓄水试验报告；

7  施工队伍的资质证书；

8  事故处理、技术总结报告等其他必需提供的资料。

# 附录A  安全和环境保护

A.0.1  基层表面处理和喷涂作业的空气中的粉尘含量及有害物质浓度应符合国家现行标准《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》GB 6514的规定。在室内或封闭空间作业时，应保持空气流通。

A.0.2  喷涂作业工人应配备工作服、护目镜、防护面具、乳胶手套、安全鞋、急救箱等劳保用品。

A.0.3  现场应配备干粉或液体CO2灭火器。

A.0.4  现场应将施工形成的固体废弃物、废溶剂回收处理。严禁现场随意丢弃、倾倒、排放固体废弃物和环境有害物质。

## 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 规程中指定按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

## 引用标准名录

- 《地下工程防水技术规范》GB50108

- 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

- 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

- 《屋面工程技术规范》GB50345-2012

- 《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料-取样》GB/T3186-2006

- 《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》GB 6514-2008

- 《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777-2008

- 《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013

- 《建筑防水工程现场检测技术规范》JGJT 299-2013

- 《城市桥梁桥面防水工程技术规程》CJJ139-2010

- 《数显式粘结强度检测仪》JG3056-2016

- 《建筑防水涂料中有害物质限量》JC 1066-2008

- 《脂肪族聚氨酯耐候防水涂料》JC/T2253-2014

- 《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482

- 《铁路桥梁混凝土桥面防水层》TB/T 2965

中国工程建设标准化协会标准

聚氨酯防水涂料应用技术规程

T/CECS XXX-20xx

# 条文说明

制 订 说 明

根据【关于印发《2019年第一批协会标准制定、修订计划》的通知】（建标协字[2019]012号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，参考了国家相关标准，同时借鉴和吸收国内外近年来聚氨酯防水涂料设计与施工的实际工程应用经验，并在广泛征求意见的基础上，通过反复讨论、修改和完善，制定了本规程。

为便于有关人员在使用本规程时正确理解和执行条文的规定，本规程编制组按章、节、条的顺序编制了条文说明，对条文的目的、依据以及有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供读者作为理解和把握条文规定的参考。

目    次

2  术    语	28

3  基本规定	29

5  设    计	30

5.1  一般规定	30

6  施    工	31

6.1  一般规定	31

6.2  基层处理	31

6.4  聚氨酯防水涂层	31

7  质量验收	32

7.2  样板的质量验收	32

7.3  基层的质量验收	32

# 2  术    语

2.0.1  聚氨酯防水涂料按成分组成可分为多组分和单组分；按产品是否曝露使用分为外露和非外露，非外露产品需要做保护层，外露产品可以直接曝露于大气环境中，无需施加保护层。

# 3  基本规定

3.0.2  目前聚氨酯防水涂料大部分仍采用芳香族异氰酸酯，不宜长期直接暴露使用，为了延长涂膜寿命，需要在涂层表面采用材性相容的耐候防水涂料、水泥砂浆或细石混凝土等保护措施。

3.0.4  本条文强调聚氨酯防水涂料施工前，应对管道、设备、基座或预埋件等安装牢固并做好密封处理，密封宜采用聚氨酯密封胶进行处理。

3.0.5  聚氨酯防水工程施工包括基层表面处理、聚氨酯涂层作业、表面防护等工序。现场必须按工序、层次进行检查验收，不能等全部完工后才进行一次性的检查验收。现场应在操作人员自检的基础上，进行工序间的交接检查和专职质量人员的检查，检查结果应有完整的记录，如发现上道工序质量不合格，必须返工或修补，直至合格方可进行下道工序的施工。

# 5  设    计

## 5.1  一般规定

5.1.2  聚氨酯防水涂层能与混凝土或砂浆基层紧密结合形成皮肤式防水，设置在迎水面能达到最佳的防水效果，但在部分输水隧道等水利工程中，聚氨酯防水涂层是应用在背水面，因此条文中规定宜设置在结构迎水面。

5.1.6  由于聚氨酯建筑密封胶与混凝土具有很好的相容性，在变形缝和管根等需要密封处理的细部构造部位，宜采用聚氨酯建筑密封胶进行处理。

5.1.7  胎体增强材料一般包括聚酯胎基网格布和耐碱玻纤网格布，胎体增强材料对聚氨酯涂料要具有良好地湿润、浸透作用。采用胎体增强材料可以使聚氨酯涂层整体受力均匀，抵抗涂层裂纹，同时可以确保涂层厚度。条文中只规定了胎体增强材料的单位面积的最小质量，但不表示单位面积质量越大越好。实际应用中应根据聚氨酯涂层的厚度进行选择。

# 6  施    工

## 6.1  一般规定

6.1.1  施工单位可以依据现场情况做进一步深化设计，采用细化的技术措施提高工程质量和解决相关的问题。

6.1.3  超过5级的强风天气，施工单位如采取相应措施可避免环境的影响，在经过有关质量管理部门同意后可以进行施工。

## 6.2  基层处理

6.2.1  由于现阶段混凝土含水率现场快速检测方法不太成熟，因此很难做到量化评定。本规程参考现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012第6.1.2条所示的简易定性方法检测基层的干燥度。即将面积1m2的塑料薄膜铺在基面上，四周用胶带密封，3h~4h后掀开薄膜，观察薄膜及待测基层表面，如有水珠或基层颜色加深，则含水率较高，反之，含水率较低并视为合格。但即使按上述方法检测合格，是否符合材料的施工要求，现场应结合材料特性及环境状况确定。

实际工程涂覆聚氨酯涂层时，由于特殊的部位、环境及施工条件，混凝土或砂浆表面无法做到充分干燥，此种情况下为保证聚氨酯涂层与混凝土或砂浆基面的粘结，应采取措施使混凝土或砂浆表面饱和面干（内部孔隙含水达到饱和,表面干燥的状态），并在基面上涂刷潮湿型底涂剂。

## 6.4  聚氨酯防水涂层

6.4.7  为了保证整体防水层的厚度以及厚度的均匀性，大面积施工时宜采用划区作业模式，计算每个区域的材料用量，从而保证每个细小区域的涂膜厚度。

# 7  质量验收

## 7.2  样板的质量验收

7.2.1  聚氨酯涂层的质量和现场环境的影响息息相关，在同样的环境下进行聚氨酯涂层施工，一方面可以为后续涂层施工积累经验，另一方面可以检验材料和施工是否能满足现场实际需求。

## 7.3  基层的质量验收

7.3.1  基层的质量也会影响聚氨酯涂层最终的防水效果，如果基层处理时修补部位的干净程度、含水率和强度不够，聚氨酯涂层会出现起壳、针眼等缺陷。因此在聚氨酯涂层施工前，需对修补处理部位基层进行粘结强度的检测，并且粘结强度需大于或等于1.0MPa。