T/CECS ×××××-20××

全预制保温复合增强外模板

Full precast reinforced formwork composed with

external thermal insulation

（征求意见稿）

20××-××-××发布                           20××-××-×× 实施

中国工程建设标准化协会   发  布

目次

前言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类与标记	2

5  要求	2

6  试验方法	5

7  检验规则	5

8  标志、包装、运输与贮存	6

- 前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2020]23号）的要求制订。

请注意本文件的某些内容可能直接或间接涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会提出并归口管理。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院有限公司

辽宁首嘉装配式建筑科技发展有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

全预制保温复合增强外模板

- 1  范围

本标准规定了全预制保温复合增强外模板的分类与标记，要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于民用建筑外墙体保温工程用的全预制保温复合增强外模板，其他工程可参照使用。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8624建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 6725 冷弯型钢通用技术要求

GB/T 10801.1绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

GB/T 13475绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法

GB/T 26540外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚苯乙烯板

GB/T 29906模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

JGJ 144 外墙保温工程技术规程

JG/T 158胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料

JG/T 366外墙保温用锚栓

JG/T 420硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 全预制保温复合增强外模板  full precast reinforced formwork composed with external thermal insulation

以保温材料为芯板，单面或双面复合无机防火防护面层，中间增设C型钢和钢丝网片增强，经工厂化预制生产，在现浇混凝土结构工程中兼有外模板作用的板状制品。基本构造由保温层、粘结层、轻质砂浆层、连接件等部分构成，简称全预制保温模板。

- 3.2

连接件 connecting piece

连接外保温模板两侧构造层、起拉结增强作用的固定件。

- 3.3

轻质砂浆层 transition layer with crack resistance

- 以轻质砂浆为主要材料制成的构造层，用以抵抗外保温模板因施工等产生的变形，防止面层开裂，并起防火作用，厚度5cm。

- 4  分类与标记

- 4.1  分类

- 按照保温芯材类别分为：

- 模塑聚苯乙烯泡沫板外保温模板， 简称EPS外保温模板

- 挤塑聚苯乙烯泡沫板外保温模板， 简称XPS外保温模板

- 硬泡聚氨酯外保温模板， 简称PU外保温模板

- 4.2  标记

4.2.1  标记方法

本标准编号

- 轻质砂浆层厚度代号：4...

保温芯材厚度代号：10，12...

保温芯材代号：XPS，EPS，PU

产品名称

4.2.2  标记示例

轻质砂浆层厚度为4cm，保温芯材为EPS，厚度为10cm的外保温模板标记为：外保温模板-EPS-10-4-CECS ×××××-××××。

- 5  要求

- 5.1  组成材料要求

- 5.1.1 保温芯材应符合表表5.1.1-1、表5.1.1-2、表5.1.1-3的规定

表5.1.1-1 挤塑聚苯乙烯泡沫保温芯材主要性能要求

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 表观密度，kg/m3 | 30～35 |
| 压缩强度，MPa | ≥0.20 |
| 垂直板面方向的抗拉强度（可进行界面处理），MPa | ≥0.15 |
| 导热系数，W/（m·K） | ≤0.030 |
| 燃烧性能 | 不低于B1级 |

表5.1.1-2  模塑聚苯乙烯泡沫保温芯材主要性能要求

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 表观密度，kg/m2 | 20～25 |
| 压缩强度，MPa | ≥0.10 |
| 垂直板面方向的抗拉强度（可进行界面处理），MPa | ≥0.10 |
| 导热系数，W/（m·K） | ≤0.039 |
| 燃烧性能 | 不低于B1级 |

表5.1.1-3  硬泡聚氨酯保温芯材主要性能要求

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 表观密度，kg/m3 | ≥35 |
| 压缩强度，MPa | ≥0.15 |
| 垂直板面方向的抗拉强度（可进行界面处理），MPa | ≥0.10 |
| 导热系数，W/（m·K） | ≤0.024 |
| 燃烧性能 | 不低于B1级 |

- 5.1.2  轻质砂浆的主要性能应符合表5.1.2的规定。

表5.1.2  轻质砂浆主要性能要求

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 干表观密度，g/m3 | 250～400 |
| 抗压强度，MPa | ≥1.0 |
| 软化系数 | ≥0.8 |
| 导热系数，W/（m·K） | ≤0.08 |
| 线性收缩率，% | ≤0.30 |
| 拉伸粘结强度，MPa | ≥0.10 |
| 耐水拉伸粘结强度，MPa | ≥0.10 |
| 耐冻融粘接强度强度，MPa | ≥0.10 |
| 燃烧性能 | A级 |

- 5.1.3  钢丝网架的主要性能应符合表5.1.3的规定。

表5.1.3  钢丝网架主要性能要求

| 项 目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 低碳钢丝抗拉强度，N/mm2 |  | ≥550 |
| 镀锌层质量，g/m2 |  | ≥20 |
| 钢丝直径，mm | 网片 | 2.0±0.05 |
|  | 腹丝 | 2.5±0.05 |
| 焊点拉力，N |  | ≥330 |

### 5.1.4  C型钢性能要求符合现行国家标准GB/T 6725的相关要求，连接件应采用具有增强拉拔力构造的塑料连接件，单个锚栓本体抗拉力标准值不小于1.0kN，每平方米不少于4个，或根据计算而定。

- 5.2  外保温模板要求

- 5.2.1  外保温模板的主要规格尺寸宜符合表5.2.1的规定。

- 表5.2.1 保温模板的规格尺寸要求                （mm）

| - 板类型 | - 厚 度 | - 宽度 | - 长 度 | - 保温层厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 标准板 | - 60～165 | - 600、1200 | - 2400、3000 | - 50～130 |
| - 非标准板 | - 按设计要求制作 |  |  |  |

- 5.2.2 外保温模板的外观质量应符合下列规定：

- 1  产品表面应平整，无夹杂物，颜色均匀；

- 2  不应有明显影响使用的可见缺棱、掉角、裂纹、变形等缺陷。

- 5.2.3  外保温模板的尺寸允许偏差应符合表5.2.3的规定。

- 表5.2.3    尺寸允许偏差要求        （mm）

| - 项目 | - 允许偏差 |
| --- | --- |
| - 长度 | ±3 |
| - 宽度 | ±2 |
| - 厚度 | - +2，-1 |
| - 对角线差 | - ≤5 |
| - 板侧面平直度 | - ≤L/750 |
| - 板面平整度 | - ≤2 |

- 注：L为板长

- 5.2.4  保温模板的主要性能应符合表5.2.4的规定。

## 表5.2.4   保温模板主要性能要求

| 项 目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 抗冲击强度，J |  | ≥10.0 |
| 抗折破坏荷载，N |  | ≥2000 |
| 拉伸粘结强度，MPa | 原强度 | ≥0.10 |
|  | 耐水强度 |  |
|  | 耐冻融强度 |  |
| 热阻，m2·K/W |  | 符合设计要求 |

- 6  试验方法

- 6.1  组成材料

6.1.1  保温芯材

1.挤塑聚苯乙烯泡沫保温芯材

a）表观密度按照GB/T 10801.1规定的试验方法进行；

b）压缩强度、垂直板面方向的抗拉强度按照GB/T 29906规定的试验方法进行；

c）导热系数按照GB/T 10294规定的试验方法进行；

d）燃烧性能按照GB 8624规定的试验方法进行。

2.模塑聚苯乙烯泡沫保温芯材按照GB/T29906规定的试验方法进行。

3.硬泡聚氨酯保温保温芯材按照JG/T 420规定的试验方法进行。

6.1.2 轻质砂浆按照JG/T 158规定的试验方法进行。

6.1.3 钢丝网架按照GB/T 26540规定的试验方法进行。

- 6.1.4拉结件按照JG/T 366规定的试验方法进行。

6.2 外保温模板

6.2.1尺寸偏差按照GB/T 19631规定的试验方法进行。

- 6.2.2 外保温模板

a）抗冲击强度按照JGJ 144规定的试验方法进行；

b）抗折破坏荷载按照GB/T 19631规定的试验方法进行；

c）拉伸粘结强度按照JGJ 144规定的试验方法进行；

d）热阻按照GB/T 13475规定的试验方法进行。

- 7  检验规则

- 7.1  检验分类

检验分为型式检验和出厂检验。

7.1.1  型式检验

凡遇下列情况之一者，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 结构、工艺或材料改变影响产品性能时；

- 正常生产时，每2年至少进行一次；

- 停产半年以上（包括半年）恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出型式检验要求时。

7.1.2  出厂检验

对型式检验合格，正式投产的外保温模板，均应在出厂前检验项目进行检验，检验项目为保温芯材导热系数、抗折破坏荷载，拉伸粘接强度（原强度）。抽样规则为每5000m2为一批，不足5000m2亦按一批处理。

- 7.2 判定规则

- 7.2.1 判定

各试验结果均符合本文件第5 章的相应规定时，则判定该批产品合格。

- 7.2.2 复验

若试验结果中有一项性能不符合本标准规定，允许从同一批中加倍取样，对不 合格项进行复验。

复验后，若该项试验结果符合本部分的规定，则判定该批产品合格；否则，判定该批产

品不合格。

- 8  标志、包装、运输与贮存

- 8.1  标志

外包装应在适当位置进行标记。包装上应清楚标明产品名称、执行标准号、生产厂名称和地址、包装日期和出厂编号。

- 8.2  包装

包装应采取防雨、防潮措施，且牢固可靠，应有产品合格证。

- 8.3  运输

产品在运输过程中，应避免碰撞、抛投和雨雪淋湿。

- 8.4  贮存

应防止受潮，应存放在清洁且通风良好的地方。