中国工程建设标准化协会标准

CECS ××－20××

混凝土抑温抗裂防水剂应用技术规程

（征求意见稿）

20××—××—××发布                       20××—××—××实施

中国工程建设标准化协会标准

混凝土抑温抗裂防水剂应用技术规程

CECS××—20××

主编单位：中国建筑材料科学研究总院有限公司

金华欣生沸石开发有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会标准

施行日期：20××年×月×日

中国建筑工业出版社

20××年  北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会“关于印发《2020年第一批协会标准制订、修订计划》的通知”（建标协字[2020]14号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程的主要内容是：1总则；2术语；3原材料；4技术要求；5配合比设计；6施工； 7质量检验和验收；附录A抑温率试验方法。

本规程为首次制订，将来可能需要进行局部修订，有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。

本规程由中国工程建设标准化协会负责管理，中国建筑材料科学研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑材料科学研究总院有限公司（地址：北京市朝阳区管庄东里1号；邮政编码：100024）。

本规范主编单位：中国建筑材料科学研究总院有限公司、金华市欣生沸石开发有限公司

本规程参加单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目  次

1 总 则	6

2 术 语	7

3 原材料	8

4 技术要求	9

5 配合比设计	10

6 施工	11

6.1 生产和运输	11

6.2 浇筑和养护	11

7 质量检验和验收	13

附录A 抑温率试验方法	14

本规程用词用语说明	17

引用标准名录	18

Contents

1  General Provisions……………………………………………………………………………………1

2  Terms…………………………………………………………………………………………………2

3  Raw Materials…………………………………………………………………………………………3

4  Technical Requirement………………………………………………………………………………4

5  Mix design……………………………………………………………………………………………7

6  Construction………………………………………………………………………………………… 8

6.1  Production and transportation………………………………………………………………………8

6.2  Pouring and curing…………………………………………………………………………………8

7  Quality Inspection and Acceptance……………………………………………………………………9

Appendix A  Temperature suppression rate test method ……………………………………………  13

Explanation of wording in this specification ……………………………………………………………14

List of quoted standards …………………………………………………………………………………15

# 1 总 则

1.0.1 为规范掺加抑温抗裂防水剂混凝土工程应用，减少或消除混凝土温度收缩裂缝，保证工程质量，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于掺加抑温抗裂防水剂混凝土的设计、施工和验收。

1.0.3 掺加抑温抗裂防水剂混凝土的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术 语

2.0.1 混凝土抑温抗裂防水剂Concrete hydration-inhibiting  and Anti-cracking water-repellent admixtures

能够抑制胶凝材料水化放热速率，降低混凝土温升峰值，提高混凝土抗裂、防水性能的混凝土外加剂。

2.0.2 抑温率

掺与不掺抑温抗裂防水剂混凝土温升峰值的降低率。

2.0.3 抑温抗裂防水剂掺量

抑温抗裂防水剂占胶凝材料的百分比。

# 3 原材料

3.0.1混凝土抑温抗裂防水剂应符合现行团体标准《混凝土抑温抗裂防水剂》CECS***的规定。

3.0.2 水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175、《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》GB200的规定。

3.0.3 外加剂和矿物掺合料的选择应符合下列规定：

1外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土膨胀剂》GB/T23439、《混凝土应用技术规范》 GB50119等的规定。

2 粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596的规定；矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046 的规定。

3复合掺合料应符合现行行业标准《混凝土用复合掺合料》JG/T486的规定。

3.0.4 砂、石应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684、《建设用卵石、碎石》GB/T14685的规定。

3.0.5 拌合水应符合现行国家行业标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定。

# 4 技术要求

4.0.1 掺加抑温抗裂防水剂的混凝土除应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定外，还应符合设计所要求的强度等级、抑温率、抗渗等级和耐久性技术指标。

4.0.2 掺加抑温抗裂防水剂的混凝土拌合物应具有良好的和易性，不得离析、泌水，并应满足设计和施工要求。拌合物性能的试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080的规定。

4.0.3 掺加抑温抗裂防水剂混凝土的抑温率应不低于10%，抑温率的试验方法应按本规范附录A执行。

4.0.4 掺加抑温抗裂防水剂混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于40℃。

4.0.5 掺加抑温抗裂防水剂混凝土龄期56d干燥收缩率不得大于400×10-6。

4.0.6 掺加抑温抗裂防水剂混凝土的抗渗等级不得小于P8。

4.0.7 掺加抑温抗裂防水剂混凝土的凝结时间应满足施工要求。

4.0.8 混凝土的强度以龄期28d的抗压强度为准；对大体积混凝土或地下工程，可采用60d或90d的抗压强度标准。

# 5 配合比设计

5.0.1 掺加抑温抗裂防水剂混凝土的配合比设计，应满足设计所需要的强度、温升控制值、抗渗性、耐久性等技术指标和施工工作性要求。配合比设计应按现行国家行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55执行。

5.0.2 抑温抗裂防水剂掺量应根据抑温率和凝结时间经试验确定。

5.0.3 胶凝材料用量应根据混凝土的抗渗等级和强度等级等选用，其总用量不宜小于320kg/m3。

5.0.4 水胶比不得大于0.50，有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45。

5.0.5 抑温抗裂防水剂不宜与缓凝剂、缓凝型减水剂、早强剂、速凝剂等共同使用。

5.0.6 在满足混凝土所需的工作性等质量要求下，应尽量降低单位用水量、增加单位石子、砂子用量。

5.0.7 有耐久性指标要求时，其配合比设计应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476的相关要求。

# 6 施工

## 6.1 生产和运输

6.1.1 掺加抑温抗裂防水剂混凝土应在预拌混凝土厂生产，质量应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T14902的有关规定，并应满足施工工艺对坍落度损失、入模坍落度、入模温度等的技术要求。

6.1.2 掺加抑温抗裂防水剂混凝土的各种原材料必须采用专用计量设备进行准确计量。计量设备应定期校验，使用前应进行零点校核，保持计量准确。

原材料每盘称量的允许偏差应符合表6.1.2的规定。

表6.1.2  原材料每盘称量的允许质量偏差

| 材料名称 | 允许偏差(%) |
| --- | --- |
| 水泥、矿物掺合料 | ±2 |
| 粗、细骨料 | ±3 |
| 抑温抗裂防水剂、水、外加剂 | ±1 |

6.1.3 混凝土拌合物运输应采用混凝土搅拌运输车，运输车应根据施工现场实际情况具有防晒、防雨和保温措施。

6.1.4 混凝土拌合物在运输后如出现分层、离析，必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时，应掺加与原混凝土配合比中品种相同的外加剂进行搅拌，严禁直接加水。外加剂掺量和搅拌时间应按照试验确定的预案执行。

6.1.5 运输过程中当坍落度损失或离析严重，经采取措施无法恢复混凝上拌合物工作性能时，不得浇筑入模。

## 6.2 浇筑和养护

6.2.1 防水混凝土墙体宜采用传热性能好的钢模板或铝模板。

6.2.2 混凝土入模温度宜控制在5℃~30℃。

6.2.3 浇筑混凝土时应保证合适的凝结时间和浇筑时间间隔，避免出现施工冷缝。

6.2.4 大面积浇筑混凝土时，应合理划分施工段，施工段之间的垂直施工缝应设置止水钢板。

6.2.5 混凝土应分层连续浇筑，分层厚度应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定；大体积混凝土分层浇筑厚度不应大于500mm。

6.2.6 混凝土应采用机械振捣，不得漏振、欠振和过振。

6.2.7 底板和顶板混凝土初凝及终凝前，宜分别对混凝土表面进行收光抹压处理。

6.2.8 混凝土成型后应立即进行养护，养护时间不得少于14d。

6.2.9 掺加抑温抗裂防水剂的混凝土施工过程中宜进行温度监测与控制，温度监测与控制应符合现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB50496的规定。

6.2.10 大体积混凝土施工应符合现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB50496的规定。

# 7 质量检验和验收

7.0.1 原材料进场时，供方应按规定批次向需方提供质量证明文件，质量证明文件应包括型式检验报告、出厂检验报告与合格证等，外加剂产品还应提供使用说明书。

7.0.2 抑温抗裂防水剂材料进场和施工中抽检应符合下列规定：

1抑温抗裂防水剂材料进场和施工中抽检项目应包括抑温率和初始温升5℃时间差，检验标准应按现行团体标准《混凝土抑温抗裂防水剂》CECS****-2021执行。

2抑温抗裂防水剂进场检验应按每50t为一检验批，不足50t时也应按一个检验批计。

7.0.3 水泥、粗细骨料、矿物掺合料、其他外加剂等应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定进行检验验收。

7.0.4 掺抑温抗裂防水剂混凝土工程的验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

# 附录A 抑温率试验方法

- A.0.1 本附录规定的筛出砂浆法适用于掺加抑温抗裂防水剂混凝土的抑温率试验。

A.0.2 试验环境和设备应符合下列规定：

1 试验室的温度应控制在（202）℃。

2 测温仪的测量范围应为（0~100）℃，精度不应低于0.5℃，测温线长度应为3m。

3 测温仪宜每分钟记录一次测温结果。

4 用于装水泥净浆和混凝土筛出砂浆的聚苯乙烯泡沫箱型号和尺寸应符合表A.0.2的规定。

表A.0.2 聚苯乙烯泡沫箱尺寸

| 试验用途 | 聚苯乙烯 泡沫箱型号 | 长（mm） |  | 宽（mm） |  | 高（加盖）（mm） |  | 壁厚 （mm） | 重量 （g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外 | 内 | 外 | 内 | 外 | 内 |  |  |
| 混凝土 筛出砂浆 | 内箱：邮政4号 | 340 | 300 | 220 | 180 | 185 | 148 | 20 | 92.52.5 |
|  | 外箱：邮政2号 | 430 | 380 | 330 | 280 | 240 | 200 | 25 | 200.05.0 |

A.0.3 用于试验的聚苯乙烯泡沫箱应按下列步骤进行标定：

1 不同规格的聚苯乙烯泡沫箱每次应取不少于2个进行标定。

2 标定试验应在（202）℃的恒温试验室进行。测温传感器、待标定的聚苯乙烯泡沫箱应在恒温试验室放置不少于2h。

3 测温传感器应采用长200mm、宽50mm的胶带粘贴固定在拟加热水的聚苯乙烯泡沫箱底部内壁，测温传感器的前端点应处于聚苯乙烯泡沫箱底部内壁中心点。

4 用于标定的热水温度不应低于90℃。

5 邮政4号箱应装热水（1000±5）g。

6 装好热水的4号箱应立即封盖。邮政4号箱应装入邮政2号箱内，并密封2号箱盖。

7 密封放置好的聚苯乙烯泡沫箱应立即接通温度传感器测量温度。聚苯乙烯泡沫箱之间的间隔距离不应小于200mm。

8 标定温度段应为（80±0.1）℃ ~（25±1.0）℃，且应以（80±0.1）℃时各聚苯乙烯泡沫箱的时刻为起始计时点，每间隔30min计取温度值，累积计取不应少于20个温度值。

A.0.4 掺加抑温抗裂防水剂混凝土的抑温率试验应符合下列规定：

1 应采用工程使用的混凝土配合比拌制混凝土，其中不掺混凝土抑温抗裂防水剂的为基准混凝土，掺加抑温抗裂防水剂的为受检混凝土。

2 应记录搅拌混凝土时的加水时间。搅拌好的基准混凝土和受检混凝土应按现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080规定的凝结时间试验筛将砂浆分别筛出待测。

A.0.5 测温试件的制作应符合下列规定：

1 标定好的聚苯乙烯泡沫箱应在恒温室放置2h以上待用。

2 用于基准试件和受检试件的每组聚苯乙烯泡沫箱，在相同降温时间段各标定点温差绝对值的算数平均值应小于1.0℃。

3 测温传感器应采用长200mm、宽50mm的胶带粘贴固定在聚苯乙烯泡沫箱底部内壁，测温传感器的前端点应处于聚苯乙烯泡沫箱底部内壁中心点。

4 混凝土筛出砂浆试验应符合下列规定：

1）将从混凝土筛出的砂浆装入邮政4号聚苯乙烯泡沫箱，连同测温传感器一同称重。

2）装入邮政4号聚苯乙烯泡沫箱内砂浆的质量应为（16±0.1）kg，加盖之后应采用胶带密封。之后应将密封好的4号聚苯乙烯泡沫箱装入2号聚苯乙烯泡沫箱并密封。

6 基准测温试件和受检测温试件应各为1个。

7 聚苯乙烯泡沫箱之间的间隔距离不应小于200mm。

A.0.8 测温试验应按下列步骤进行：

1 混凝土筛出砂浆试验从加水搅拌至接好数据采集器应在30min内完成。

2 当测温传感器测量的温度经过升温峰值后降至22℃以下时，可终止试验。

3 测温试验期间，环境温度应始终保持在（202）℃。

A.0.9 试验结果应按下列规定计算：

1 根据基准试件、受检试件测温结果，应以初始温度和峰值温度之间的最小值为最低温度值计算温升值。

2 测温结果应以龄期为横坐标，温升值为纵坐标绘制温升曲线（图A.0.9所示，可能有a、b、c、d、e和f几种温升情况）。

| a | b |
| --- | --- |
| c | d |
| e | f |

图 A.0.9  温升曲线

3 温升峰值差应按式（B.0.9-1）计算：

△T=T1-T2            （B.0.9-1）

| 式中： | △T | —— | 温升峰值差（℃）； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | —— | 基准净浆（或基准砂浆）水化放热温升峰值（℃）； |
|  | T2 | —— | 受检净浆（或受检砂浆）水化放热温升峰值（℃）。 |

4 抑温率η应按式（B.0.9-2）计算：

（B.0.9-2）

计算结果应精确至1%。

# 本规程用词用语说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格的程度不同的用词、用语说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的词：

正面词采用：“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用：“应”；反面词采用：“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做，采用“可”。

2  条文中指定按照其他有关标准执行的写法为“应按照…执行”或“应符合…的规定”。

# 引用标准名录

1.《通用硅酸盐水泥》GB175

2.《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》GB200

3.《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596

4.《混凝土外加剂》GB8076

5.《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T18046

6.《轻集料及其试验方法第1部分：轻集料》GB/T17431.1

7.《混凝土结构设计规范》GB50010

8.《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081

9.《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119

10.《混凝土质量控制标准》GB50164

11.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

12.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

13.《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476

14.《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52

15.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55

16.《混凝土用水标准》JGJ63

17.《混凝土泵送剂》JC473

18.《混凝土防冻剂》 JC475

19.《混凝土膨胀剂》JC476

中国工程建设标准化协会标准

混凝土抑温抗裂防水剂应用技术规程

CECS××—20××

条文说明

中国建筑工业出版社

20××年×月  北京

制订说明

《混凝土抑温抗裂防水剂应用技术规程》CECS**-2021，经中国工程建设标准化协会2021年**月**日以***号公告批准发布。

本规程制订过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了我国工程建设中混凝土抑温抗裂防水剂应用的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过试验取得了掺加抑温抗裂防水剂混凝土应用的重要技术参数。

为方便广大设计、施工、科研、院校等单位的有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《混凝土抑温抗裂防水剂应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，共使用者参考。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目  次

1  总则……………………………………………………………………………………………………17

2  术语……………………………………………………………………………………………………18

3  原材料…………………………………………………………………………………………………19

4  技术要求………………………………………………………………………………………………20

5  配合比设计……………………………………………………………………………………………21

6  施工……………………………………………………………………………………………………22

6.1 生产和运输	23

6.2 浇筑和养护	24

7  质量检验和验收………………………………………………………………………………………25

附录A  抑温率试验方法 ………………………………………………………………………………26

1 总 则

1.0.1 抑温抗裂防水剂在我国已经得到较为广泛的应用。它能够抑制水泥水化放热速率，降低混凝土温升峰值，显著提高混凝土的抗裂性和抗渗性。在淄博银座商厦地下室、聊城祥荷园地下工程、滨州人民医院地下室C50外墙、山东枣庄银座商厦地下室C50外墙、金华琅峰水岸地下室、海口星华海德豪庭地下室、承德红石墅小区地下室以及首都新机场试验段等一大批工程应用中均取得了良好的抗裂防水效果。

本规程的制定旨在规范抑温抗裂防水剂的工程应用，确保掺加抑温抗裂防水剂混凝土的工程质量。本规程主要根据我国现有的标准规范、科研成果和工程实践经验制定而成。

1.0.2 抑温抗裂防水剂适用于半绝热场合施工的混凝土。在合适的散热条件下，能够显著降低混凝土构件温升值，进而减少温度收缩裂缝，达到混凝土抗裂防水之目的。混凝土散热条件对抑温抗裂防水剂的抑温效果具有决定性影响。

1.0.3 掺加混凝土抑温抗裂防水剂的混凝土使用过程中还会涉及其他国家标准、行业标准或团体标准，在使用中除应执行本规程外，还应符合现行有关国家、行业和团体标准的规定。

2 术 语

2.0.2 抑温率是指掺加抑温抗裂防水剂后的混凝土，与不掺的混凝土相比，混凝土温升峰值的降低率。本规程采用工程实际使用的混凝土配合比筛出的砂浆，按照附录A规定的方法检验该指标。

需要说明的是，像混凝土凝结时间一样，抑温率指标也是在标准试验条件下经试验得到的混凝土温度参数，该指标参数对实际工程混凝土施工具有参考意义。实际工程种混凝土的温度受散热因素影响，并不一定与该参数值相同。

2.0.3 抑温抗裂防水剂是通过抑制胶凝材料水化放热速率，在一定的散热条件下，实现降低混凝土温升峰值的目的。因为其作用的对象是能够水化放热的胶凝材料，在混凝土中，这类胶凝材料一般有水泥、膨胀剂、矿渣粉等；粉煤灰、石灰石粉等潜活性、非活性掺合料则不在计算之列。

3 原材料

3.0.1本规程是现行团体标准《混凝土抑温抗裂防水剂》CECS***的产品应用工程标准，本条规定了混凝土抑温抗裂防水剂产品性能指标标准。

3.0.2 原则上抑温抗裂防水剂可以掺入所有硅酸盐类水泥中使用，但是水泥的矿物组成和细度等对抑温率有一定影响，也会影响混凝土的凝结时间，使用时应该予以注意。

3.0.3 现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596和《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046等标准基本涵盖了当前主要应用的矿物掺合料，使用其他掺合料时，应符合相应的标准。

4 技术要求

4.0.1 掺加抑温抗裂防水剂的混凝土是普通硅酸盐体系的防水混凝土，其使用也在普通混凝土的范围之内，故需满足普通混凝土的质量控制标准。

4.0.2 就混凝土质量而言，离析、泌水会导致混凝土内部产生透水通道，从而降低混凝土防水性能。

4.0.3本条规定了掺加抑温抗裂防水剂对混凝土最高温峰值的抑制效率。

抑温率是指掺加混凝土抑温抗裂防水剂后的混凝土，与不掺的混凝土相比，混凝土温升峰值的降低率。本规程采用工程实际使用的混凝土配合比筛出的砂浆，按照附录A规定的方法检验该指标。

需要说明的是，如混凝土凝结时间一样，抑温率指标也是在标准试验条件下经试验得到的混凝土温升参数，该参数对实际工程混凝土施工具有重要参考意义。实际工程中混凝土的温度还受散热因素影响，并不一定与该参数值相同。

4.0.4 温度应力引起的冷缩以及混凝土失水引起的干缩是导致防水混凝土产生收缩裂缝的主因，尤其是早期裂缝，主要是由冷缩所致。国家标准《大体积混凝土施工标准》GB50496-2018的3.0.4条规定，混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃，由于掺加抑温抗裂防水剂的防水混凝土对裂缝的要求高于一般大体积混凝土，故本规程规定温升值不宜大于40℃。

4.0.5日本建筑学会标准《钢筋混凝土工程》JASS5 第23章防水混凝土规定，防水混凝土干燥收缩率不应大于800×10-6（JISS A 1129规定的方法，龄期12个月测定值），其试验方法与我国现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082中非接触法基本相当。但是《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082规定的360d终极收缩率值测试时间太长，使用不方便。根据《混凝土的收缩》（黄国兴、惠荣炎编著，中国铁道出版社1990北京，第100页）建议的收缩时间影响系数，龄期60d取0.54，龄期365d取0.87，相对于365d，龄期60d的系数为0.54/0.87=0.62，则0.62×800×10-6=496×10-6，本规程规定为400×10-6，略严于日本标准。

4.0.6 抑温抗裂防水剂的使用场合是制备防水混凝土，一般用于结构自防水的混凝土，其抗渗等级不得小于P8。抗渗等级试验应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082的规定。

4.0.7掺入抑温抗裂防水剂后，与普通混凝土相比，新拌混凝土的凝结时间会延长，因此在确定工作性指标时，应予以注意。

4.0.8 本条规定了掺抑温抗裂防水剂混凝土抗压强度的检验龄期。

5 配合比设计

5.0.1混凝土配合比设计需要满足试配强度、抗渗性、耐久性和施工工作性要求，特别是要满足温升控制值的要求。

5.0.2 随着抑温抗裂防水剂掺量增加，混凝土放热抑温能力提高，但是凝结时间也会延长。在配合比设计时，应该综合考虑抑温率和凝结时间对混凝土性能的影响。

5.0.3 虽然配制混凝土的原材料种类和品质因地域等条件差异而不同，导致相同强度等级和抗渗等级的防水混凝土配合比不同，但是单方混凝土中胶凝材料用量最少320kg在绝大多数情况下仍可满足防水混凝土最低抗渗等级要求。试验研究表明，根据原料特点调整混凝土配合比，如在掺加活性掺合料时，骨料的品质很好，使用合适的外加剂，控制水胶比，胶凝材料用量即使小于320kg/m3，混凝土也能够达到设计要求的抗渗等级。但是，如果原材料质量不好，则需要考虑通过提高胶凝材料用量、降低水胶比等措施，达到设计要求的抗渗等级。

另外，现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108规定，防水混凝土的最小胶凝材料用量不宜小于320kg/m3。使用抑温抗裂防水剂的防水混凝土，其胶凝材料用量同样遵循该规定。

5.0.4 水灰比或水胶比是确保防水混凝土抗渗性能的关键技术指标，降低水胶比不但能够提高混凝土的抗渗性能，而且能够提高混凝土抵抗化学介质腐蚀的能力。研究证明（图1，引自A.M.内维尔著，《混凝土的性能》），水胶比小于0.50后，混凝土的渗透性大幅度降低，防水性能显著提高。抑温抗裂防水剂主要用于制备抗裂防水混凝土。本条规定与现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的规定相同。

图1 水灰比对混凝土渗透性的影响

5.0.5 抑温抗裂防水剂是通过调节水泥水化进程，抑制水泥水化放热速率。因此其与缓凝剂、缓凝型减水剂、早强剂、速凝剂等共同使用时将改变其调节能力，进而影响使用效果。

5.0.6通常在保证混凝土具有相同工作性条件下，增大胶凝材料用量会降低水胶比，进而提升防水性能。但是增加胶凝材料用量会增大混凝土的浆骨比，致使混凝土的温度收缩和干燥收缩增加；因此在保证混凝土工作性要求下，应该尽量减少用水量和胶凝材料用量，增加骨料用量。降低单方混凝土用水量不仅能够减少收缩，还能够降低混凝土泌水性和沉降收缩，提高混凝土的防水性能。

6 施工

6.1 生产和运输

6.1.1 工厂预拌混凝土的质量控制远好于现场拌制混凝土。掺加抑温抗裂防水剂的混凝土对质量控制要求严格，因此规定应在预拌混凝土工厂生产。

6.1.2 本条规定了各种原材料的允许计量偏差。

6.1.3 本条规定了混凝土拌合物的运输方式和运输过程中的注意事项。

6.1.4　在施工现场随意加水将改变混凝土原有的水胶比，而水胶比的增大不仅影响混凝土的强度，而且对混凝土的抗渗性影响极大，会造成渗漏水的隐患。因此本条规定，在施工中遇到坍落度不满足施工要求时，可以用同品种外加剂调整坍落度，严禁在施工现场直接加水。

6.1.5 坍落度不合格或者离析严重的混凝土浇筑入模后会严重影响混凝土结构的强度和防水性能，不仅导致结构功能受损，还会危及工程安全性和耐久性。因此规定经采取措施无法恢复混凝上拌合物工作性能时，不得浇筑入模。

6.2 浇筑和养护

6.2.1 与木模板相比，钢模板或铝模板传热性能好，能够将混凝土中积蓄的热量尽快散发掉，降低混凝土温升峰值，减少温度裂缝。

6.2.2 浇筑温度高于30℃，会导致防水混凝土凝结时间缩短，容易出现施工冷缝；另外，浇筑气温高时，混凝土入模温度也高，会增大温度裂缝产生的几率。入模温度低于5℃，会影响混凝土凝结硬化。

6.2.3 施工冷缝属于施工质量事故，冷缝处极易渗漏水，因此在浇筑混凝土前应制定周详的浇筑计划，避免出现施工冷缝。

6.2.4 本条规定的技术措施旨在避免大面积浇筑混凝土发生施工冷缝。

6.2.5 规定分层浇筑厚度的目的，是确保防水混凝土能够振捣密实。根据现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定，每层浇筑厚度宜控制在（300～350）mm；大体积混凝土宜采用分层浇筑的方法，可利用自然流淌形成斜坡沿高度均匀上升，分层厚度不应大于500mm。

6.2.6 漏振、欠振和过振都会严重影响混凝土的质量，尤其是漏振和欠振会显著降低混凝土的密实度，因此混凝土切忌漏振和欠振。与人工插捣相比，机械振捣具有更强的激振力，更能够保证混凝土振捣质量，故混凝土需要采用机械振捣。

6.2.7 混凝土浇筑完毕后，在初、终凝前，对混凝土表面抹压处理，或者采用薄膜覆盖，能够有效消除混凝土的早期裂缝，对于提高混凝土结构的防水性能具有很好的作用。

6.2.8 与普通混凝土相比，掺加抑温抗裂防水剂混凝土的养护更为重要。在浇筑成型后，如混凝土养护不及时，混凝土内部的水分将迅速蒸发，水分蒸发不但会造成毛细管网彼此连通，形成渗水通道，也会造成混凝土收缩增大，出现龟裂，抗渗性急剧下降，甚至完全丧失抗渗能力。若养护及时，混凝土在潮湿的环境中或水中硬化，能使混凝土内的游离水分蒸发缓慢，水泥水化充分，水泥水化产物堵塞毛细孔隙，使毛细孔不连通，提高混凝土的抗渗性

混凝土养护措施有洒水、覆盖、喷涂养护剂等，可根据现场条件、环境温湿度、构件特点、技术要求、施工条件等因素确定。

6.2.9 本条规定了掺加抑温抗裂防水剂混凝土工程的温度监测与控制标准。

6.2.10 大体积混凝土在施工过程中应采取特殊的施工措施防止混凝土开裂。如采取调整混凝土配合比、降低入模温度、分层浇筑、设置冷却水管、控制降温速率等技术措施，这些技术内容在现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB50496均有较为详细的规定，在大体积混凝土施工过程中应按标准规定执行。

7 质量检验和验收

7.0.1 原材料质量文件齐全方可进场。

7.0.2本条规定了抑温抗裂防水剂材料进场和施工中抽检的检验项目、标准和检验批量。

7.0.3本条规定了掺加抑温抗裂防水剂的混凝土中，除抑温抗裂防水剂之外，其他原材料进场检验验收应该执行的标准。

7.0.4掺加抑温抗裂防水剂的混凝土，工程验收应执行相关国家标准。

附录A 抑温率试验方法

A.0.3 为保证试验精度，本条规定了用于试验的聚苯乙烯泡沫箱标定步骤。

第1款：由于每组试验都有基准试件与受检试件，所以每次标定用于试验的聚苯乙烯泡沫箱不应少于2个。每次标定时，尽可能多标定几组聚苯乙烯泡沫箱，以便根据标定结果选择符合要求的聚苯乙烯泡沫箱。

第8款：标定温度从（80±0.1）℃为起始温度点，每间隔30min计取一个温度值，至（25±1.0）℃时结束。

A.0.7 为确保试验精度，不仅需要规定测温传感器的精度，而且需要对用于试验的每组聚苯乙烯泡沫箱的散热性能予以规定。本规范规定，用于基准试件和受检试件的每组聚苯乙烯泡沫箱，在相同降温时间段各标定点温差绝对值的算数平均值应小于1.0℃。因此，在制作测温试件的过程中，需要从事先标定好的聚苯乙烯泡沫箱中选择一组符合条件的用于试验。表1是用于筛出砂浆试验的邮政4号箱套邮政2号箱标定结果。选取了A、B两组套箱，起始温度都是80.1℃，以后每间隔30min选取一个温度值，共取了26个温度点，截止温度分别是：A组套箱25.2℃，B组套箱25.0℃。各点的温度差值绝对值的算数平均值为0.3℃，小于1.0℃，满足要求，可以作为一组基准试件和受检试件使用。

表1 用于筛出砂浆试验的邮政4号箱套邮政2号箱标定结果

| 序号 | 间隔时间（min） | A组箱标定温度（℃） | B组箱标定温度（℃） | 温度差值的绝对值（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 80.1 | 80.1 | 0.0 |
| 2 | 30 | 73.4 | 73.3 | 0.1 |
| 3 | 60 | 67.6 | 67.4 | 0.2 |
| 4 | 90 | 62.7 | 64.0 | 1.3 |
| 5 | 120 | 58.3 | 57.9 | 0.4 |
| 6 | 150 | 54.3 | 55.2 | 0.9 |
| 7 | 180 | 50.9 | 50.5 | 0.4 |
| 8 | 210 | 47.9 | 48.5 | 0.6 |
| 9 | 240 | 45.2 | 44.8 | 0.4 |
| 10 | 270 | 42.8 | 43.1 | 0.3 |
| 11 | 300 | 40.6 | 40.2 | 0.4 |
| 12 | 330 | 38.8 | 38.9 | 0.1 |
| 13 | 360 | 36.9 | 36.5 | 0.4 |
| 14 | 390 | 35.4 | 35.5 | 0.1 |
| 15 | 420 | 34.1 | 33.6 | 0.5 |
| 16 | 450 | 32.8 | 32.8 | 0.0 |
| 17 | 480 | 31.7 | 31.3 | 0.4 |
| 18 | 510 | 30.6 | 30.5 | 0.1 |
| 19 | 540 | 29.6 | 29.3 | 0.3 |
| 20 | 570 | 28.8 | 28.8 | 0.0 |
| 21 | 600 | 28.1 | 27.8 | 0.3 |
| 22 | 630 | 27.4 | 27.3 | 0.1 |
| 23 | 660 | 26.9 | 26.5 | 0.4 |
| 24 | 690 | 26.2 | 26.1 | 0.1 |
| 25 | 720 | 25.6 | 25.3 | 0.3 |
| 26 | 750 | 25.2 | 25.0 | 0.2 |
| 平均值 |  |  |  | 0.3 |