ICS 13 020 60

CCS 00/09

T/CECS XXXXX—

建材产品碳足迹-产品种类规则

Carbon footprint of building materials products-product category rules

（草稿）

20211231

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

团体标准

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《关于印发《中国工程建设标准化协会2017年第二批产品标准试点项目计划》的通知》（建标协字〔2017〕032号）的要求制定。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口。

本文件负责起草单位：

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

目  次

前  言	I

目  次	1

1适用范围	2

2规范性引用文件	2

3术语和定义	2

4原则	4

5系统边界	5

6数据收集与质量要求	5

7碳足迹的计算	6

8附加环境信息	10

9碳足迹的报告内容	10

建材产品碳足迹-产品种类规则

# 1范围

本文件规定了建材产品碳足迹-产品种类规则通用的术语和定义、原则、系统边界、数据收集与质量要求、碳足迹的计算、附加环境信息、碳足迹的报告内容等。

本文件旨在使建材产品碳足迹的量化、监测、报告、审定和核查具有一致性，供组织、政府和利益相关方在有关活动中采用，适用于建材产品碳足迹的评价及不同形式的碳足迹信息交流。

# 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167  用能单位能源计量器具 配备和管理通则

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 23331  能源管理体系 要求

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025  环境标志和声明  III型环境声明原则和程序

GB/T 24040  环境管理 生命周期评价  原则与框架

GB/T 24044  环境管理 生命周期评价  要求与指南

GB/T 24050  环境管理术语

ISO/TS 14067  Greenhouse gases-Carbon footprint of products-Requirements and guidelines for quantification and communication

PAS 2050  Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services

# 3术语和定义

GB/T24040、GB/T24044、GB/T 24025、GB/T 24050界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

产品碳足迹 carbon footprint of a product, CFP

产品系统中温室气体的排放量和清除量的差值，以二氧化碳当量表征，计算方法基于生命周期评价方法中的气候变化环境影响类型。

[ISO/TS 14067:2018，定义3.1.1.1]

3.2

产品种类  product category

具有同等功能的产品组群。

[GB/T 24025-2009，定义3.12]

3.3

产品种类规则 product category rules, PCR

对一个或多个产品种类进行Ⅲ型环境声明所必须满足的一套具体的规则、要求和指南。

[GB/T 24025-2009，定义3.5]

3.4

产品碳足迹-产品种类规则 carbon footprint of a product-product category rules, CFP-PCR

开发针对一种或多种产品种类的碳足迹信息的一系列具体规则、要求和指南。

[ISO/TS 14067:2018，定义3.1.1.10]

3.5

功能单位  functional unit

用来作为基准单位的量化的产品系统性能。

[GB/T 24040-2008，定义3.20]

3.6

系统边界  system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

[GB/T 24040-2008，定义3.32]

3.7

数据质量  data quality

数据在满足所声明的要求方面的能力特性。

[GB/T 24040-2008，定义3.19]

3.8

取舍准则  cut-off criteria

对与单元过程或产品系统相关的物质和能量流的数量或环境影响重要性程度是否被排除在研究范围之外所做的规定。

[GB/T 24040-2008，定义3.18]

3.9

分配 allocation

将过程或产品系统中的输入和输出流划分到所研究的产品系统以及一个或更多的其他产品系统中。

[GB/T 24040-2008，定义3.17]

3.10

初级活动水平数据 primary activity data

组织自身采集的、用来计算产品碳排放的数据（包括根据既定情景收集的数据）。

注1:初级活动水平数据包含使用的能源量、已生产的材料或提供的服务。

注2:初级活动水平数据来源较能反映出生产过程的特性或效率，以及与该产品相关的温室气体排放，因此通常比次级数据来源置信度更高。

注3:初级活动水平数据不包含排放因子。

[PAS 2050:2011, 3.34]

3.11

次级数据 secondary data

计算产品碳足迹使用的、除初级活动水平数据之外的所有数据。

[PAS 2050:2011, 3.41]

3.12

二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent, CO2e

在辐射强迫上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

[PAS 2050:2011, 3.7]

3.13

全球变暖潜势 global warming potential, GWP

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫的影响与等量二氧化碳辐射强迫影响相关联的系数。

[PAS 2050:2011, 3.23]

3.14

排放因子 emission factor

释放的温室气体量，用二氧化碳当量与相关的活动单位表示。

[PAS 2050:2011, 3.18]

# 4原则

依据本文件对建材产品进行碳足迹计算与评价时，应遵循以下原则：

- 生命周期为基础：应考虑产品全生命周期中与碳足迹相关的所有因素，如果未覆盖生命周期的所有阶段，应对此进行说明。

- 模块性：产品加工或组装所用的材料、零件和其它基于生命周期评价数据的输入数据作为信息模块，本文件可分为6个计算模块：原材料（辅料）生产模块、能源生产模块、运输模块、产品生产模块、产品使用模块、废弃回收利用模块。

- 可比性：CFP-PCR旨在使购买方或使用方在同一模块、相同单元或同一系统边界条件下，采用同一CFP-PCR计算的碳足迹可进行比较。

- 温室气体种类：与建材产品碳足迹相关的活动过程需要评估的温室气体应包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)和六氟化硫（SF6）等六类，并采用IPCC组织最新发布的温室气体全球变暖潜势值（100年）计算碳足迹。

# 5系统边界

建材产品碳足迹计算的系统边界（如图1所示），应包括以下过程：

——原材料（辅料）生产；

——能源生产；

——运输；

——产品生产；

——产品使用；

——废弃回收利用。

若计划向公众公开产品碳足迹评价结果，可采用以下两种形式：

——涵盖整个生命周期阶段（从“摇篮”到“坟墓”）的产品碳足迹评价；

——从原材料获取到产品离开组织（“摇篮”到“大门”）的产品碳足迹评价。

原材料生产

能源生产

运

输

产品生产

产品使用

废弃

回收利用

运

输

运

输

从“摇篮”到“坟墓”

从“摇篮”到“大门”

图1  建材产品碳足迹计算的系统边界

# 6数据收集与质量要求

6.1数据收集

数据收集类型应包括初级活动水平数据和次级数据。

6.1.1初级活动水平数据的收集方法

初级活动水平数据应包括生产功能单位产品所需的原材料和能源输入。

初级活动水平数据宜以企业能源消费台帐或统计报表等来确定。燃料消耗量的测量仪器配备和管理应符合GB 17167的相关规定。

6.1.2初级活动水平数据的取舍准则

输入输出的取舍准则应在碳足迹报告中明确说明，制定的准则中忽略的单项物质流或单元过程对碳足迹的贡献均不得超过1%，所有忽略的物质流与单元过程应在碳足迹报告中予以说明，且对碳足迹贡献总和不超过5%。碳足迹报告中所涉及的输入输出应遵循如下准则：

- 所有的能源输入均应列出，包括使用的含能废弃物；

- 主要的原料（含利废原料与协同处置）输入均应列出，符合准则的可忽略；

- 主要产品和副产品的输出均应列出；

- 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均可忽略。

6.1.3次级数据的收集方法

次级数据应按表1中的优先级进行收集。

表1  次级数据获取优先级

| 数据类型 | 解释 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 测量/质能平衡排放因子 | 通过直接测量或采用质能平衡方法得到的排放因子 | 高 ¦ ¦ ¦ 低 |
| 设备经验排放因子 | 针对具体设备的排放因子，但没有经过直接测量 |  |
| 制造厂提供的排放因子 | 基于制造厂层面获得的排放因子 |  |
| 区域排放因子 | 基于区域特征获得的排放因子 |  |
| 国家排放因子 | 基于国家特征获得的排放因子 |  |
| 国际排放因子 | 国际通用的排放因子 |  |

6.2数据质量要求

6.2.1初级活动水平数据的质量要求

- 代表性：初级活动水平数据应按照企业申请单元收集评价期内的生产统计数据，如果申请单元包括多项生产技术，则初级活动水平数据应依据多项技术的产量计算加权平均值。

- 完整性：初级活动水平数据应完整覆盖本文件中确定的所有需要企业填报的初级活动水平数据。

- 准确性：初级活动水平数据应来自于企业的实际生产统计记录和现场测试报告，应优先选择相关的环境监测报告，也可由排放因子或物料平衡公式计算获得。

- 透明性：除了提供初级活动水平数据外，企业还应提交初级活动水平数据相关的原始记录、折算系数、计算过程等证明材料。

- 一致性：企业初级活动水平数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

6.2.2次级数据的质量要求

- 代表性：次级数据的选择应满足6.1.3的相关要求。

- 完整性：次级数据应完整覆盖系统边界内的所有过程。

- 一致性：如果次级数据更新，则碳足迹报告也应同时保持更新。

# 7碳足迹的计算

建材碳足迹的计算范围包括原材料（辅料）、能源生产的碳排放、运输的碳排放、产品生产的碳排放，产品使用的碳排放和废弃回收利用的碳排放。

7.1.原材料（辅料）生产的碳排放

原材料（辅料）生产的碳排放应使用公式（1）计算：

（1）

式中：

——原材料（辅料）生产过程的温室气体排放总量，kgCO2e；

——第i类原材料的消耗量，kg；

——第i类原材料生产的碳排放因子，kgCO2e/kg。

7.2能源生产的碳排放

能源生产的碳排放应使用公式（2）计算：

- （2）

式中：

——能源生产过程产生的温室气体排放总量，kgCO2e；

——第i类能源的消耗量，包括化石能源和电力等，kg或kWh；

——第i类能源的碳排放因子，kgCO2e/kg或kgCO2e/kWh。

7.3运输的碳排放

建材产品碳足迹涉及的运输过程包括：

——原材料运输至生产工厂；

——建材产品生产工厂运输至施工工地；

——建材产品维护、维修、置换、翻新过程中的运输；

——废弃建材产品运输至废弃物处理场所；

——废弃建材产品再生利用过程中的运输。

运输过程碳排放应使用公式（3）计算：

（3）

式中：

——产品运输过程总温室气体排放量，kgCO2e；

Qi,j——第j种运输方式运输的第i种物质的总量，kg；

——第i种物质第j种运输方式的运输距离，km；

——第j种不同运输方式的碳排放因子，kgCO2e/kg·km。

7.4产品生产的碳排放

产品生产的碳排放主要为消耗化石能源以及碳酸盐矿石分解所产生的温室气体排放，应使用公式（4）计算：

（4）

（5）

式中：

——产品生产产生的温室气体排放总量，kgCO2e；

——能源使用过程产生的温室气体排放总量，kgCO2e；

——第i类化石燃料的消耗量，kg；

——第i 种化石燃料的低位发热量，GJ/t；

——第i 种化石燃料的单位热值含碳量，tC/GJ；

——为第i 种化石燃料的碳氧化率，%；

——产品生产过程中的碳酸盐分解产生的温室气体排放总量，kgCO2e。

碳酸盐矿石分解过程中的温室气体排放总量应按照建材种类分类进行计算。

注：陶瓷和水泥可以参考国家温室气体排放核算方法与报告指南，其他建材可参考行业相关标准。

同一工厂生产不同的建材产品过程产生的排放量，宜按照GB/T 24040规定的分配原则进行分配。

7.5产品使用的碳排放

产品使用的碳排放是建材产品使用或提供服务所产生的温室气体排放。

注：产品使用的碳排放不涉及该产品使用过程中对其他产品使用造成的排放量变化。

建材产品使用阶段包括：

——使用或应用；

——维护；

——维修；

——更换；

——翻新。

建材产品使用的碳排放量应使用公式（6）计算：

（6）

式中：

——产品使用过程的温室气体排放总量，kgCO2e；

——安装产品的使用或应用过程的温室气体排放总量，kgCO2e；

——维护过程的温室气体排放总量，kgCO2e；

——维修过程中的温室气体排放总量，kgCO2e；

——更换过程中的温室气体排放总量，kgCO2e；

——翻新过程中的温室气体排放总量，kgCO2e。

7.6废弃回收利用的碳排放

最终处置（如通过填埋、焚烧、掩埋、污水的方式处置废弃物）产生的温室气体排放应纳入产品碳足迹评价中。

堆放和填埋是建筑垃圾的主要处理方式。在堆放和填埋处过程中，水泥制品、废弃的石材、废钢筋、废弃管线、废弃塑料等建材废弃物不产生碳排放；需要进行焚烧处置的建材产品，如用作溶剂和润滑剂类建材产品的最终处置过程会产生碳排放。溶剂和润滑剂类建材产品的焚烧处理过程的碳排放量应使用公式（7）计算：

（7）

式中：

——溶剂和润滑剂类建材产品焚烧处置产生的碳排放量，kgCO2e；

——溶剂和润滑剂类建材产品i的焚烧量，kg；

——溶剂和润滑剂类建材产品i的碳含量，%；

——溶剂和润滑剂类建材产品i的氧化因子，%；

——从C到CO2的转换因子。

7.7建材产品生命周期的碳足迹

建材产品生命周期碳足迹应使用公式（8）计算：

（8）

式中：

——建材产品碳足迹，kgCO2e/kg；

——原材料生产过程的温室气体排放总量，kgCO2e；

——能源生产过程产生的温室气体排放总量，kgCO2e；

——产品运输过程总温室气体排放量，kgCO2e；

——产品生产产生的温室气体排放总量，kgCO2e；

——产品使用过程的温室气体排放总量，kgCO2e；

——产品废弃产生的温室气体排放总量，kgCO2e；

P——合格产品产量。

# 8附加环境信息

除碳足迹结果外，其他相关的重要环境信息，应在碳足迹报告中进行描述，包括但不限于采用的清洁生产工艺、节能减排技术、产品环境特性、企业环境管理等可以在附加环境信息中进行描述。

——提高产品性能以延长寿命；

——使用大掺量废弃物掺和料以减少产品原材料的用量；

——报废产品产生率；

——报废产品回收利用率；

——固体废弃物综合利用比例；

——废水回收利用比例。

企业获得的环境管理体系认证，开展的清洁生产审核、能源审计等。

# 9碳足迹的报告内容

产品碳足迹评价报告应记录产品碳足迹的量化结果，并陈述在评价目的和范围确定阶段内所做的决定以及证明产品碳足迹评价符合本文件中的要求。报告应包括但不限于以下内容：

- 基本情况

- 产品碳足迹评价委托方与评价方信息；

- 报告日期与有效期；

- 报告编号、编制人员与审核人员；

- 产品主要技术参数与产品包装信息；

- 声明产品碳足迹评价是依据本文件进行的。

- 评价目的

- 开展评价的原因与目的；

- 评价的预期用途。

- 评价范围

- 产品功能；

- 功能单位；

- 系统边界；

- 取舍准则。

- 评价过程

- 数据收集程序；

- 单位过程的定性和定量描述；

- 公开出版的文献来源；

- 计算程序；

- 数据质量评价与对缺失数据的处理；

- 分配原则与程序（若适用）。

- 评价结果解释

- 产品碳足迹评价结果；

- 结果解释中与方法学和数据有关的假设和局限；

- 附加环境信息（若适用）。

- 验证：提出碳足迹的组织应确保数据得到第三方独立验证，验证信息应包含生产企业和第三方验证机构的相关信息。

附 录 A

（资料性附录）

原材料生产碳排放因子

A.1原材料生产碳排放因子见表A.1

表A.1原材料生产碳排放因子

| 原材料名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预拌混凝土、砂浆 | 数值 | 单位 | 包含的生命周期阶段 |
| 水泥（强度等级42.5的普通硅酸盐水泥） | 785 | kg CO2e/t | 原材料开采到制造大门 |
| 砂石（天然砂） | 3.984 | kg CO2e/t | 砂石开采 |
| 机制砂（人工砂） | 41.7 | kg CO2e/t | 开采到人工砂产品 |
| 粉煤灰 | 34.5 | kg CO2e/t | 电厂产生 |
| 铁矿渣 | 62.35 | kg CO2e/t | 高炉渣产生及处理 |
| 水 | 0.148 | kg CO2e/t | 自来水 |
| 外加剂（稠化粉） | 720 | kg CO2e/t | 欧洲外加剂协会 |
| 外加剂（纤维素醚） | 720 | kg CO2e/t | 欧洲外加剂协会 |
| 陶瓷砖 | 数值 | 单位 | 包含的生命周期阶段 |
| 长石 | 22.33 | kg CO2e/t | 开采 |
| 石英石 | 22.33 | kg CO2e/t | 开采 |
| 粘土 | 3.235 | kg CO2e/t | 开采 |
| 方解石 | 22.33 | kg CO2e/t | 开采 |
| 菱镁矿 | 16.99 | kg CO2e/t | 开采 |
| 白云石 | 16.99 | kg CO2e/t | 开采 |
| 卫生陶瓷 | 数值 | 单位 | 包含的生命周期阶段 |
| 长石 | 22.33 | kg CO2e/t | 开采 |
| 石英石 | 22.33 | kg CO2e/t | 开采 |
| 高岭土 | 3.235 | kg CO2e/t | 开采 |
| 石膏 | 3.235 | kg CO2e/t | 开采 |
| 节能玻璃 | 数值 | 单位 | 包含的生命周期阶段 |
| 平板玻璃 | 949 | kg CO2e/t | 原材料开采到制造大门 |
| 隔热条pA66 | 7945 | kg CO2e/t | 原材料开采到制造大门ECOinvent3.0 |
| 胶条（三元乙丙） | 2670 | kg CO2e/t | 原材料开采到制造大门ECOinvent3.0 |
| 密封胶（硅酮） | 2910 | kg CO2e/t | 原材料开采到制造大门ECOinvent3.0 |
| 保温材料 | 数值 | 单位 | 包含的生命周期阶段 |
| 玄武岩 | 22.33 | kg CO2e/t | 开采 |
| 焦炭 | 798.3 | kg CO2e/t | 原煤开采到炼焦生产 |
| 白云石 | 16.99 | kg CO2e/t | 开采 |
| 苯乙烯 | 6349 | kg CO2e/t | 原油开采到产品生产 |
| 有机异氰酸酯 | 5547 | kg CO2e/t | 原材料开采到制造大门ECOinvent3.0 |
| 发泡剂戊烷 | 1097 | kg CO2e/t | 原材料开采到制造大门ECOinvent3.0 |
| 酚醛树脂 | 4154 | kg CO2e/t | 原材料开采到制造大门ECOinvent3.0 |
| 添加剂（引发剂） | 2805 | kg CO2e/t | 原材料开采到制造大门USA LCI |
| 添加剂（如分散剂、阻燃剂、引发剂等） | 837.4 | kg CO2e/t | 原材料开采到制造大门ECOinvent3.0 |
| 砌体材料 | 数值 | 单位 | 包含的生命周期阶段 |
| 页岩 | 3.235 | kg CO2e/t | 开采 |
| 煤矸石 | 17.22 | kg CO2e/t | 原煤开采产生 |
| 粉煤灰 | 34.5 | kg CO2e/t | 电厂产生 |
| 石灰 | 1432 | kg CO2e/t | 原料开采到石灰煅烧 |
| 水泥 | 785 | kg CO2e/t | 原材料开采到水泥生产大门 |
| 铝粉膏 | 1087.02 | kg CO2e/t | 原料开采到铝粉生产 |
| 水 | 0.148 | kg CO2e/t | 自来水 |
| 天然河沙 | 3.984 | kg CO2e/t | 开采 |

附 录 B

（资料性附录）

能源生产碳排放因子

B.1能源生产碳排放因子见表B.1

表B.1能源生产的碳排放因子

| 燃料品种 |  | 数值 | 单位 | 包含的生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤 | 0.08329 | kg CO2e/kg | 开采（参照原煤） |
|  | 烟煤 | 0.08329 | kg CO2e/kg | 开采（参照原煤） |
|  | 褐煤 | 0.08329 | kg CO2e/kg | 开采（参照原煤） |
|  | 型煤 | 0.08329 | kg CO2e/kg | 开采（参照原煤） |
|  | 焦炭 | 0.7983 | kg CO2e/kg | 原煤开采到炼焦产品 |
|  | 煤矸石 | 0.01722 | kg CO2e/kg | 原煤开采产生 |
|  | 原煤 | 0.08329 | kg CO2e/kg | 开采 |
| 液体燃料 | 原油 | 0.2335 | kg CO2e/kg | 原油开采 |
|  | 汽油 | 0.3416 | kg CO2e/kg | 原油开采到产品生产 |
|  | 柴油 | 0.3383 | kg CO2e/kg | 原油开采到产品生产 |
|  | 一般煤油 | 0.5823 | kg CO2e/kg | 原油开采到产品生产 |
|  | 燃料油 | 0.3317 | kg CO2e/kg | 原油开采到产品生产 |
|  | 煤焦油 | / | / | / |
|  | 液化天然气 | 0.9142 | kg CO2e/kg | 天然气开采到液化 |
|  | 液化石油气 | 0.6799 | kg CO2e/kg | 原油开采到产品生产 |
|  | 其他石油产品 | / | / | / |
| 气体燃料 | 天然气 | 0.0750 | kg CO2e/m3 | 开采 |
|  | 水煤气 | / | / | / |
|  | 焦炉煤气 | 0.4866 | kg CO2e/m3 | 原煤开采到烧焦制气 |
|  | 其他煤气 | 0.4782 | kg CO2e/m3 | 原煤开采到烧焦制气 |
|  | 炼厂干气 | 0.6225 | kg CO2e/kg | 原油开采到制气 |
| 全国平均电力 |  | 0.744 | kg CO2e/kWh | 火电、水电、风电、核电平均，水电、风电边界包括了基础设施建设或制造 |

附 录 C

（资料性附录）

运输的碳排放因子

C.1运输的碳排放因子见表C.1

表C.1各类运输方式的碳排放因子

| 运输方式类别 | 运输方式碳排放因子 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 数值 | 单位 |
| 公路-汽油 | 0.149 | kg CO2e/tkm |
| 公路-柴油 | 0.129 | kg CO2e/tkm |
| 城市货运 | 0.137 | kg CO2e/tkm |
| 轻型汽油货车运输（载重2t） | 0.359 | kg CO2e/tkm |
| 轻型柴油货车运输（载重2t） | 0.171 | kg CO2e/tkm |
| 重型柴油货车运输（载重18t） | 0.129 | kg CO2e/tkm |
| 电力机车运输 | 8.44E-06 | kg CO2e/tkm |
| 内燃机车运输 | 9.66E-03 | kg CO2e/tkm |
| 铁路运输-中国市场平均 | 3.97E-03 | kg CO2e/tkm |
| 液货船运输（载重2000t） | 2.20E-02 | kg CO2e/tkm |

附 录 D

（资料性附录）

能源使用的碳排放参考系数

D.1能源使用的碳排放参考系数见表D.1

- 表D.1 能源使用的碳排放参考系数

| - 燃料品种 |  | - 计量单位 | - 低位发热量 - GJ/t或GJ/104Nm3 | - 单位热值含碳量tC/GJ | - 燃料碳氧化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 固 - 体 - 燃 - 料 | - 无烟煤 | - t | - 26.7c | - 27.4×10-3b | - 98%（窑炉） - 95%（工业锅炉） - 91%（其他燃烧设备） |
|  | - 烟煤 | t | - 19.570d | - 26.1×10-3b |  |
|  | - 褐煤 | t | - 11.9c | - 28.0×10-3b |  |
|  | - 洗精煤 | t | - 26.334a | - 25.4×10-3d |  |
|  | - 其他煤制品 | t | - 17.460d | - 33.60×10-3d |  |
|  | - 石油焦 | t | - 32.5c | - 27.5×10-3b | - 100% |
|  | - 焦炭 | t | - 28.435a | - 29.5×10-3b | - 98% |
| - 液体燃料 | - 原油 | t | - 41.816a | - 20.1×10-3b | - 99% |
|  | - 汽油 | t | - 43.070a | - 18.9×10-3b | - 99% |
|  | - 柴油 | t | - 42.652a | - 20.2×10-3b | - 99% |
|  | - 煤油 | t | - 43.070a | - 19.6×10-3b | - 99% |
|  | - 燃料油 | t | - 41.816a | - 21.1×10-3b | - 99% |
|  | - 液化天然气 | t | - 44.2c | - 17.2×10-3b | - 98% |
|  | - 液化石油气 | t | - 50.179a | - 17.2×10-3b | - 99.5% |
|  | - 焦油 | t | - 33.453a | - 22.0×10-3c | - 99.5% |
|  | - 其他石油制品 | t | - 40.2c | - 20.0×10-3c | - 98% |
| - 气体燃料 | - 天然气 | - 104Nm3 | - 389.31a | - 15.3×10-3b | - 99% |
|  | - 焦炉煤气 | - 104Nm3 | - 179.81a | - 13.58×10-3b | - 99.5% |
|  | - 高炉煤气 | - 104Nm3 | - 33.000d | - 70.8×10-3c | - 99.5% |
|  | - 转炉煤气 | - 104Nm3 | - 84.000d | - 49.60×10-3d | - 99.5% |
|  | - 其他煤气 | - 104Nm3 | - 52.270a | - 12.2×10-3b | - 99.5% |
| - a数值取值来源为《中国能源统计年鉴2013》 - b数值取值来源为《省级温室气体清单指南（试行）》 - c数值取值来源为《2006年IPCC国家温室气体清单指南》 - d数值取值来源为行业经验数值 - 煤的低位发热量（热值）来源于企业的测量数据，当数据缺失时，可采用本表的数值。 |  |  |  |  |  |