ICS 91.120.30

Q17

备案号：XXXXX

T

中国工程建设标准化协会团体标准

T/CECS ×××—201X

高分子膜基预铺防水卷材

Pre-applied waterproofing sheets based on polymer membrane

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会 发布

目 录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 规格与标记	2

5 要求	2

6 试验方法	3

7 检验规则	7

前  言

本文件按中国工程建设标准化协会“关于印发《中国工程建设标准化协会2021年第二批产品标准试点项目计划》的通知”建标协字〔2021〕020号文的要求制定。

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专业委员会提出并归口。

本文件负责起草单位：深圳市卓宝科技股份有限公司、中国建筑科学研究院有限公司。

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件审查人

本文件为首次发布。

高分子膜基预铺防水卷材

# 范围

本文件规定了高分子膜基预铺防水卷材的术语和定义、分类和规格、标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以高强度高分子膜为芯材，一面覆以自粘橡胶改性沥青、另一面覆以自粘胶，可与后浇混凝土粘结的防水卷材。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 328.2-2007 建筑防水卷材试验方法 第2部分：沥青防水卷材 外观

GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第9部分:高分子防水卷材 拉伸性能

GB/T 328.10-2007 建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子水卷材 不透水性

GB/T 328.14-2007 建筑防水卷材试验方法 第14部分:沥青防水卷材 低温柔性

GB/T 328.18-2007 建筑防水卷材试验方法 第18部分:沥青防水卷材 撕裂性能(钉杆法)

GB/T 328.25-2007 建筑防水卷材试验方法 第 25 部分:沥青和高分子防水卷材抗静态荷载

GB/T 328.26-2007 建筑防水卷材试验方法 第26部分 沥青防水卷材 可溶物含量(浸涂材料含量)

GB 12952-2011 聚氯乙烯（PVC）防水卷材

GB 23441-2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB/T 23457-2017 预铺防水卷材

CJ/T 234-2006  垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

高强度高分子薄膜  High strength polymer membrane

采用交叉层压多层叠合工艺制成的拉力不小于550N/50mm、厚度不大于0.3mm的高分子膜。

高分子膜基预铺防水卷材  Pre-applied waterproofing sheets based on polymer membrane

以高强度高分子薄膜为芯材，一面覆以自粘橡胶改性沥青，另一面覆以自粘胶复合表面防（减）粘保护层，可与后浇混凝土粘结防止粘结面窜水的防水卷材。

# 分类、规格与标记

  - 分类

产品按上表面自粘胶的种类分为沥青基自粘胶（L）、非沥青基高分子自粘胶（FL）。

  - 规格

4.1.1 卷材公称宽度为1000mm、2000mm。

4.1.2 卷材公称面积为20m2、25m2、40m2、50m2。

4.1.3 卷材厚度为1.5mm、2.0mm。

  - 标记

产品按本文件编号、分类、卷材厚度、宽度、面积顺序标记。

示例：50m2 1.5mm全厚度 1000mm宽的非沥青基自粘胶高分子膜基预铺防水卷材标记为：

T/CECS **-202*-FL -1.5-1000-50 高分子膜基预铺防水卷材

# 要求

  - 面积和厚度

5.1.1 产品面积不小于产品面积标记值的99%。

5.1.2 防水卷材纵向边缘无防粘层部位宽度不小于80mm。防水卷材上表面自粘胶层厚度不应小于0.25mm。

5.1.3 产品厚度应符合表1规定。

表1  产品厚度

| 项目 |  | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度1.5mm |  | 厚度2.0mm |  |
|  |  | L | FL | L | FL |
| 芯材厚度 ≤ |  | 0.3 |  |  |  |
| 厚度/mm | 平均值 ≥ | 1.5 |  | 2.0 |  |
|  | 最小单值 | 1.3 |  | 1.7 |  |
| 注：厚度不包括上表面自粘胶表面隔离层和保护层厚度。 |  |  |  |  |  |

  - 外观

5.2.1 成卷卷材应卷紧卷齐，端面里进外出不得超过20 mm。

5.2.2 卷材表面应平整，不准许有孔洞、结块、裂纹、气泡、缺边和裂口。

5.2.3 成卷卷材在4 ℃～45 ℃任一产品温度下展开，在距卷芯1 000 mm长度外不应有裂纹或10 mm以上的粘结。

5.2.4 每卷卷材的接头处不应超过1个。较短的一段不应少于1 000 mm，接头处应剪切整齐，并加长150mm。

  - 物理力学性能

- 产品物理力学性能应符合表2的规定。

- 表2 产品物理力学性能

| 序号 | 项 目 |  | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L |  | FL |
| 1 | 拉伸性能 | 拉力/N/50mm ≥ | 550 |  |  |
|  |  | 膜断伸长率/% ≥ | 200 |  |  |
|  |  | 拉伸时现象 | 胶层与芯材无分离现象 |  |  |
| 2 | 钉杆撕裂强度/N ≥ |  | 300 |  |  |
| 3 | 抗穿刺强度/N ≥ |  | 250 |  |  |
| 4 | 抗冲击性能（0.5kg·m） |  | 无渗漏 |  |  |
| 5 | 抗静态荷载 |  | 20kg，无渗漏 |  |  |
| 6 | 耐热性 |  | 80 ℃滑动不超过2 mm |  |  |
| 7 | 低温柔性 |  | -25℃无裂纹 |  |  |
| 8 | 渗油性 ≤ |  | 2 |  |  |
| 9 | 抗窜水性（水力梯度） |  | 0.8MPa/35mm，4h不窜水 |  |  |
| 10 | 不透水性（0.3MPa，120min） |  | 不透水 |  |  |
| 11 | 与后浇混凝土剥离强度/(N/mm) | 无处理≥ | 1.5 |  | 2.0 |
|  |  | 浸水处理≥ | 1.0 |  | 1.5 |
|  |  | 泥沙污染表面≥ | 1.0 |  | 1.5 |
|  |  | 紫外线处理≥ | 1.0 |  | 1.5 |
|  |  | 热处理≥ | 1.0 |  | 1.5 |
| 12 | 与后浇混凝土浸水后剥离强度/(N/mm) |  | 1.0 |  | 1.5 |
| 13 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）/（N/mm） | 无处理 ≥ | 0.8 |  | 1.0 |
|  |  | 热处理 ≥ | 0.8 |  | 1.0 |
|  |  | 浸水处理 ≥ | 0.8 |  | 1.0 |
| 14 | 热老化（80℃，168h） | 拉力保持率/% ≥ | 90 |  | 90 |
|  |  | 伸长率保持率/mm ≥ | 80 |  | 80 |
|  |  | 低温柔性 | -23℃无裂纹 |  |  |
| 15 | 尺寸变化率/% ≤ |  | ±1.0 | ±1.5 |  |

# 试验方法

  - 试验条件

标准试验条件为：温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）％。

水泥砂浆标准养护条件为：温度（20±2）℃，相对湿度≥95%。

试验前样品和所用试验器具应在标准试验条件下放置至少24h。

  - 试件制备

将取样卷材切除距外层卷头1500mm后，每组试件在卷材宽度方向均匀分布裁样，剥离强度可采用大块试件制样，避开卷材边缘100 mm以上，裁切的试件不应有毛边。试件尺寸和数量见表3。

表3  卷材试件尺寸与数量

| 序号 | 项 目 |  | 尺寸（纵向×横向）/mm | 数量/个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可溶物含量 |  | 100×100 | 3 |
|  | 拉伸性能 |  | 220×25 | 纵横向各5 |
|  | 钉杆撕裂强度 |  | 200×100 | 纵横向各5 |
|  | 抗穿刺强度 |  | 100 | 5 |
|  | 抗冲击性能 |  | 300×300 | 5 |
|  | 抗静态荷载 |  | 300×300 | 3 |
|  | 耐热性 |  | 100×50 | 3 |
|  | 低温柔性 |  | 150×25 | 10 |
|  | 渗油性 |  | 50×50 | 3 |
|  | 抗窜水性 |  | 180×180 | 3 |
|  | 不透水性 |  | 150×150 | 3 |
|  | 与后浇混凝土 剥离强度 | 无处理 | 200×50 | 5 |
|  |  | 浸水处理 | 200×50 | 5 |
|  |  | 泥沙污染表面 | 200×50 | 5 |
|  |  | 紫外线处理 | 200×50 | 5 |
|  |  | 热处理 | 200×50 | 5 |
|  | 与后浇混凝土浸水后剥离强度 |  | 200×50 | 5 |
|  | 卷材与卷材剥离强度（搭接边） | 无处理 | 50×150 | 10 |
|  |  | 浸水处理 | 50×150 | 10 |
|  |  | 热处理 | 处理时300×200 处理后裁取50×150 | 处理时2 处理后裁取10 |
|  | 热老化 | 拉伸性能保持率 | 处理时220×150 处理后裁取220×25 | 处理时纵横向各1 处理后纵横向各5 |
|  |  | 低温柔性 | 处理时150×150 处理后裁取150×25 | 处理时2 处理后裁取10 |
|  | 尺寸变化率/% |  | 250×250 | 3 |

  - 面积

按GB/T 23457-2017中 6.3进行。

  - 单位面积质量

按GB/T 23457-2017中 6.4进行。

  - 厚度

产品厚度不包括上表面自粘胶表面隔离层和保护层厚度，按照GB/T 23457-2017中 6.5进行，在卷材留边处长度约1m范围测量。

自粘胶层厚度和芯层厚度按GB 12952-2011中 6.3.2.2进行，采用最小分度值0.01mm，放大倍数最小20倍的读数显微镜进行试验，在卷材留边处长度约1m范围内读取上表面自粘胶层和中间高分子膜芯层的厚度。

  - 外观

按GB/T 328.2进行。

  - 可溶物含量

按GB/T 328.26进行。

  - 拉伸性能

6.8.1 拉力

按GB/T 328.9-2007中方法A进行，拉伸速度为250mm/min，取同向5个试件的平均值，拉力将试验结果乘以2换算到单位为N/50mm，纵横向分别测试。若拉伸试验机拉到极限试件仍不断裂，则可改用夹具间距为50mm进行，用新试件重新试验。

6.8.2 膜断伸长率

按GB/T 328.9-2007中方法B进行，拉伸速度为250mm/min。记录主体材料断裂时的伸长率，作为膜断伸长率。试验结果取同向5个试件的平均值，纵横向分别测试。

6.8.3 拉伸时现象

按6.8.1和6.8.2进行试验时，记录胶层与主体材料是否分离。

  - 钉杆撕裂强度

按GB/T 328.18-2007进行。

  - 抗穿刺强度

按CJ/T 234-2006中附录B进行。

  - 抗冲击性能

按GB/T 23457-2017中 6.12进行。

  - 抗静态荷载

按GB/T328.25-2007进行，采用方法B的硬支撑，荷载20kg。

  - 耐热性

按GB/T 23457-2017中6.14进行。

  - 低温柔性

按GB/T 328.14-2007进行，弯曲轴直径为20mm。L类和FL类都取纵向10个试件，5个试件上表面，5个试件下表面分别试验，每面5个试件中至少4个试件目测无裂纹为该面通过，上下两面都通过认为符合低温柔性要求。

  - 渗油性

按GB/T 23457-2017 中6.17进行。

  - 抗窜水性

按GB/T 23457-2017中6.18进行试验。

  - 不透水性

按GB/T 328.10-2007中方法B进行，采用十字开缝盘，试验时间为120 min。将防粘材料揭去，覆盖滤纸以防粘结。3个试件在规定圧力和规定时间内均不透水认为符合不透水性要求。

  - 与后浇混凝土剥离强度

按GB/T 23457-2017中 6.20进行，以防污面为粘结面。

  - 与后浇混凝土浸水后剥离强度

按GB/T 23457-2017中6.21进行试验，以防污面为粘结面。

  - 卷材与卷材剥离强度

6.20.1 无处理

按GB 23441-2009中5.12.1进行，在留边处取样试验。

6.20.2 浸水处理

将按GB 23441-2009中5.12.1搭接处理好的试件浸入（23±2）℃水中（168±2）h，取出吸干表面明水，再按5.12.1进行试验。

6.20.3 热处理

将未去除表面隔离材料的两块样品分别水平放入（70±2）℃烘箱中（168±2）h，取出在（23±2）℃

室内放置24 h，再按GB 23441-2009中5.12.1进行试验。

  - 热老化

按GB/T 23457-2017中 6.24.1进行。

  - 尺寸变化率

按GB/T 23457-2017中 6.25进行。

# 检验规则

7.1 检验分类

7.1.1 出厂检验

出厂检验项目包括面积、厚度、外观、可溶物含量、拉力、膜断裂伸长率、低温柔性、耐热性、渗油性、不透水性、尺寸变化率、与后浇混凝土剥离强度（无处理）。其中与后浇混凝土剥离强度（无处理）每三个月检验一次。

7.1.2 型式检验

包括第4章节要求中的所有规定，在下列情况下进行型式检验：

a)新产品投产或产品定性鉴定时；

b)正常生产时，每年进行一次；

c)原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量；

d)产品停产6个月以上恢复生产时；

e)出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

7.2 组批

以同一类型、同一规格10 000 ㎡为一批，不足10 000 ㎡亦作为一批。

7.3 抽样

在每批产品中随机抽取五卷进行面积、厚度、外观、单位面积质量检查。

在上述检查合格后，从中随机抽取一卷取至少1.5㎡的试样进行物理力学性能检测。

7.4 判定规则

7.4.1 面积、单位面积质量、厚度、外观

面积、单位面积质量、厚度、外观均符合5.1、5.2规定时，判其面积、单位面积质量、厚度、外观

合格。对不合格项目，允许从该批产品中再随机另抽取五卷样品重新检验。全部达到本文件规定即判

其面积、单位面积质量、厚度、外观合格；若仍有不符合本文件规定的，即判该批产品不合格。

7.4.2 物理力学性能

试验结果符合5.3规定，判该批产品物理力学性能合格。若其中仅有一项不符合本文件的规定，允许在该批产品中随机另抽取一卷进行单项复测，合格则判该批产品物理力学性能合格；否则，判该批产品物理力学性能不合格。

7.4.3 总判定

出厂检验试验结果全部符合第5章相关要求时判该批产品合格。

型式检验试验结果符合第5章全部要求时判该批产品合格。

8 标志、包装、贮存与运输

8.1 标志

产品外包装上应包括：

a) 产品名称；

b) 生产商名称、地址；

c) 商标；

d) 产品标记；

e) 生产日期或批号；

f) 检验合格标识；

g) 运输及贮存注意事项。

8.2 包装

采用适于产品运输与贮存的方式包装。

8.3 运输与贮存

运输与贮存时，不同规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，注意通风。贮存

温度不应高于45 ℃，卷材平放贮存时码放高度不超过5层，立放贮存时单层堆放。

运输时防止倾斜或侧压，必要时加盖苫布。

在正常运输、贮存条件下，产品贮存期自生产之日起至少为一年。

_________________________________