ICS 91.120.30

Q17

备案号：XXXXX

T

中国工程建设标准化协会团体标准

T/CECS ×××—201X

防水保温一体化板

Integration board of waterproofing and insulation

（初稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会 发布

前  言

本文件按中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第二批工程建设标准制定、修订计划>的通知》（建标协字〔2021〕20号）的要求制定。

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.10—2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》的规则起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专业委员会归口管理。

本文件负责起草单位：深圳市卓宝科技股份有限公司、中国建筑科学研究院有限公司。

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件审查专家：

本文件为首次发布。

防水保温一体化板

- 范围

本文件规定了防水保温一体化板的术语和定义、分类、规格和标记、材料、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于防水卷材与保温材料在生产线复合为一体，用于屋面和地下室顶板等建筑防水保温工程中的防水保温一体化板。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB 12952-2011《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》

GB 18173.1-2012 《高分子防水材料 第1部分：片材》

GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》

GB 27789-2011《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》

GB 50404-2017 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》

GB/T 328.2-2007  建筑防水卷材试验方法 第2部分:沥青防水卷材 外观

GB/T 328.7-2007  建筑防水卷材试验方法 第7部分:高分子防水卷材长度、宽度、平直度和平整度

GB/T 5480-2008 《矿物面及其制品试验方法》

GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》

GB/T 10801.2-2018 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》

GB/T 12754 《彩色涂层钢板及钢带》

GB/T 23932-2009 《建筑用金属面绝热夹芯板》

GB/T 25975-2018 《建筑外墙外保温用岩棉制品》

GBT35467-2017  《湿铺防水卷材》

GB/T 35468-2017《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》

JGJ 144-2008 《外墙外保温工程技术规程》

JG/T 169-2016 《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》

JC/T 314-2012《聚氨酯硬泡复合保温板》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水泥基界面材料   Cementitious sheet

由水泥、外加剂和纤维复合成薄毡，热压复合在硬质发泡聚氨酯等保温材料下表面，起到衬垫和增强界面粘结作用的材料。

防水保温一体化板 Integration board of waterproofing and insulation

将上表面防水卷材、中间芯层保温材料和下表面材料，在生产线一次性复合而成的同时具有防水和保温功能的预制板材。

- 分类、规格和标记

  - 分类

产品按上表面防水材料分为弹性体改性沥青防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、聚氯乙烯防水卷材、热塑性聚烯烃防水卷材、耐根穿刺型弹性体改性沥青防水卷材、耐根穿刺型湿铺防水卷材、耐根穿刺型聚氯乙烯防水卷材、耐根穿刺型热塑性聚烯烃防水卷材等；

产品按中间保温材料分为硬质发泡聚氨酯、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、模塑聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉等；

产品按下表面材料分为无、彩色涂层钢板、水泥基界面材料、带纤维背衬的高密度聚乙烯片材等。

  - 规格

4.1.1 板材的常用公称宽度为1200mm，公称长度为7500mm，其他规格供需双方协商确定。

4.1.2 板材的防水卷材厚度为：

——聚氯乙烯防水卷材、热塑性聚烯烃防水卷材、耐根穿刺型聚氯乙烯防水卷材和耐根穿刺型热塑性聚烯烃防水卷材：1.2mm、1.5mm、1.8mm；

——弹性体改性沥青防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材：3mm、4mm；

——耐根穿刺型弹性体改性沥青防水卷材和耐根穿刺型湿铺防水卷材：4mm。

4.1.3 板材的保温材料厚度规格供需双方协商确定。

4.1.4 板材的下表面材料彩色涂层钢板规格：

——钢板厚度≥0.6mm。

  - 标记

产品按产品名称、本文件编号、上表面防水材料、保温材料、下表面材料、防水层厚度、保温层厚度、下表面材料厚度、长度、宽度的顺序标准。

标记方法如下：

£-£-£-£-£-（£+£+£）-£

长度×宽度

下表面材料厚度

保温层厚度

防水层厚度

下表面材料

保温材料

上表面防水材料

本文件编号

产品名称

其中：

a） 上表面防水材料中弹性体改性沥青防水卷材标记为SBS，自粘聚合物改性沥青防水卷材标记为SAP，聚氯乙烯防水卷材标记为PVC，热塑性聚烯烃防水卷材标记为TPO，耐根穿刺型弹性体改性沥青防水卷材标记为RSBS，耐根穿刺型湿铺防水卷材标记为RWIS，耐根穿刺型聚氯乙烯防水卷材标记为RPVC，耐根穿刺型热塑性聚烯烃防水卷材标记为RTPO；

b）保温材料中硬质发泡聚氨酯标记为PU，挤塑聚苯乙烯泡沫塑料标记为XPS，模塑聚苯乙烯泡沫塑料标记为EPS，岩棉标记为RW；

c）下表面材料中没有材料标记为0，彩色涂层钢板标记为CS，水泥基界面材料标记为GRC，带纤维背衬的高密度聚乙烯片材标记为HDPE；

d）长度、宽度和厚度以毫米为单位；

e）厚度应表示为（上表面材料厚度+保温材料厚度+下表面材料厚度），上表面防水材料、保温材料厚度和彩色涂层钢板厚度精确到0.1mm；

f）长度和宽度精确至1mm。

示例1：长度为7500mm，宽度为1200mm，上表面为4mm的弹性体改性沥青防水卷材，保温层为50mm的挤塑聚苯乙烯泡沫塑料，无下表面材料的防水保温一体化板标记为：

防水保温一体化板 T/CECS ***-2021-SBS-XPS-（4.0mm+50.0mm）- 7500mm×1200mm

示例2：长度为7500mm，宽度为1200mmm，上表面为1.5mm厚的热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材，保温层为50mm厚的挤塑聚苯乙烯泡沫塑料，下表面为0.6mm厚彩色涂层钢板的防水保温一体化板标记为：

防水保温一体化板 T/CECS ***-2021-TPO-XPS-CS-(1.5mm+50.0mm+0.6mm)- 7500mm×1200mm

- 材料

  - 上表面材料

5.1.1 弹性体改性沥青防水卷材

应符合GB 18242-2008 中PY类的要求，上表面隔离材料为聚乙烯膜（PE）。

5.1.2 自粘聚合物改性沥青防水卷材

应符合GB 23441-2009 中PY类的要求，上表面隔离材料为聚乙烯膜（PE）。

5.1.3 聚氯乙烯防水卷材

应符合GB 12952-2011中表1、表2中H类的要求。

5.1.4 热塑性聚烯烃防水卷材

应符合GB 27789-2011中表1、表2中H类的要求。

5.1.5 耐根穿刺型弹性体改性沥青防水卷材

应符合GB/T 35468-2017中耐根穿刺弹性体改性沥青防水卷材的全部要求。

5.1.6 耐根穿刺型湿铺沥青防水卷材

应符合GB/T 35467-2017中PY类、GB/T35468-2017中应用性能和耐根穿刺性能的要求。

5.1.7 耐根穿刺型聚氯乙烯防水卷材

应符合GB/T 35468-2017中耐根穿刺聚氯乙烯防水卷材的全部要求。

5.1.8 耐根穿刺型热塑性聚烯烃防水卷材

应符合GB/T 35468-2017中耐根穿刺热塑性聚烯烃防水卷材的全部要求。

  - 保温材料

5.2.1 硬质发泡聚氨酯

应符合JC/T 314-2012中表1的要求。

5.2.2 挤塑聚苯板

应符合GB/T 10801.2-2018的要求。

5.2.3 模塑聚苯板

应符合GB/T 10801.1-2002的要求。

5.2.4 岩棉

应符合GB/T 25975-2018中岩棉板的要求。

  - 下表面材料

5.3.1 彩色涂层钢板

应符合GB/T 12754-2019的要求。

5.3.2 带纤维背衬的高密度聚乙烯片材厚度不应小于0.3mm。

- 要求

  - 外观

6.1.1 聚酯胎类卷材胎体应浸透，不应有未被浸渍处；

6.1.2 防水材料表面应平整、边缘平整，无裂纹、孔洞、缺边裂口、疙瘩、气泡和疤痕等缺陷；

6.1.3 保温材料面应平整、颜色均匀、无夹杂物。不应有影响使用的缺陷，如起泡、裂口变形等。

  - 尺寸

6.2.1 上表面防水材料为高分子防水材料时，防水保温一体化板的长边应预留搭接边，搭接边的长度分为80mm和120mm，不允许有负偏差。

6.2.2  防水保温一体化板厚度允许偏差应符合表3的规定。

表3 防水保温一体化板厚度允许偏差

| 防水保温一体化板 |  |  |  | 厚度允许偏差/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上表面防水层材料种类 | 中间保温材料 |  |  |  |
| 聚合物改性沥青类防水卷材 | 硬质发泡聚氨酯 |  |  | -1.8~+2.0 |
|  | 挤塑聚苯板 |  | 厚度<75mm | -1.3~+2.5 |
|  |  |  | 厚度≥75mm | -1.3~+3.5 |
|  | 模塑挤塑板 |  | 厚度<50 mm | -2.3~+2.5 |
|  |  |  | 厚度50~75 mm | -3.3~+3.5 |
|  |  |  | 厚度≥75 mm | -4.3~+4.5 |
|  | 岩棉 |  |  | -3.3~+3.5 |
| 高分子类防水卷材 | 硬质发泡聚氨酯 |  |  | -1.65~+1.65 |
|  | 挤塑聚苯板 | 厚度<75mm |  | -1.15~+2.15 |
|  |  | 厚度≥75mm |  | -1.15~+3.15 |
|  | 模塑挤塑板 | 厚度<50 mm |  | -2.15~+2.15 |
|  |  | 厚度50~75 mm |  | -3.15~+3.15 |
|  |  | 厚度≥75 mm |  | -4.15~+4.15 |
|  | 岩棉 |  |  | -3.15~+3.15 |

6.2.3 防水保温一体化板长度、宽度和对角线允许偏差应符合中间保温材料相应的产品标准规定。

  - 物理力学性能

防水保温一体化板性能指标应符合表6的规定。

表6 防水保温一体化板性能指标

| 序号 | 项目 |  |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上表面材料与保温层粘结性能/MPa | 无处理 ≥ |  | 0.1或保温层内聚破坏 |
| 2 |  | 热老化后（70℃，7d）≥ |  |  |
| 3 |  | 浸水后（7d）≥ |  |  |
| 4 | 燃烧性能等级a | 上表面材料 |  | 不低于B2级 |
|  |  | 保温层材料 |  | A级 |
| 5 | 复合强度 | 水泥基界面材料和保温层 ≥ |  | 0.1或保温层内聚破坏 |
|  |  | 金属钢板和保温层 ≥ |  |  |
| 6 | 导热系数b（平均温度25℃）/[W/(m·K) ] | 硬质发泡聚氨酯 ≤ |  | 0.024 |
|  |  | 挤塑聚苯板 | 024级 ≤ | 0.024 |
|  |  |  | 030级 ≤ | 0.030 |
|  |  |  | 034级 ≤ | 0.034 |
|  |  | 模塑挤塑板 | Ⅰ、Ⅱ类≤ | 0.041 |
|  |  |  | Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ类 ≤ | 0.039 |
|  |  | 岩棉 ≤ |  | 0.040 |
| 7 | 不透水性c |  |  | 0.3MPa，30min不透水 |
| 8 | 低温柔性或低温弯折性d |  |  | 无裂纹 |
| a 当外露使用时检测； b 将保温材料从板材上剥离后检测； c 将防水材料从板材上剥离后检测； d 将防水材料从板材上剥离后检测。 |  |  |  |  |

- 试验方法

  - 试验条件

标准试验条件为：温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）％。

试验前样品和所用试验器具应在标准试验条件下放置至少24h。

  - 试件分离和制备（请陈工确认）

7.2.1 上表面材料为高聚物改性沥青类防水卷材的试件分离制备

根据对应防水卷材标准的测试项目需求，裁取相应数量的板材，裁取的板材尺寸应在四个方向均预留不少于50mm。裁取板材后从上表面材料和保温材料的粘结端口进行人工剥离，剥离完成后按照相应防水卷材标准的试样尺寸要求将预留的尺寸裁掉。

7.2.2 上表面材料为高分子防水材料的的试件制备

根据对应防水卷材标准的测试项目需求，在板材的预留搭接边处取样检测。测试不透水性时可按照7.2.1的试件分离制备方法进行试件制备。

7.2.3 保温材料的分离

根据对应保温材料标准的测试项目需求，裁取相应数量的板材，裁取板材后从上表面材料和保温材料的粘结端口人工剥离出保温材料。

  - 上表面防水材料性能

按5.1中对应的检测标准进行全项检测。

  - 中间保温材料性能

按5.2中对应的检测标准进行全项检测。

  - 下表面材料性能

彩色涂层钢板按GB/T12754-2019进行全项检测。

纤维背衬的高密度聚乙烯片材的厚度和最大拉力分别按GB 27789-2011中6.3.2.1和6.5的L类进行。

  - 板材厚度

按JG/T 169-2016中7.3.3进行，厚度为上表面防水层和中间保温层的厚度。

  - 板材尺寸

高分子防水卷材的预留搭接边宽度应按GB/T 328.7进行试验，以平均值作为试验结果。

板材的长度、宽度和对角线应为保温材料对应的长度、宽度和对角线。当保温层为岩棉时，按GB/T 5480-2008中7.2进行；当保温层为硬质发泡聚氨酯时，按JG/T 169-2016中7.3进行；当保温层为挤塑聚苯板和模塑聚苯板时，按GB/T 6342-1996进行。

  - 板材外观

沥青类防水卷材按GB/T 328.2进行，高分子防水卷材目测检查。

  - 粘结性能

7.9.1 无处理粘结性能

按JGJ 144《外墙外保温工程技术规程》附录C进行。试件处理时先用美纹包裹板材的侧面及边缘，待粘结材料尚未完全固化但不流动时，将美纹纸拆除再进行测试。

7.9.2 热老化后粘结性能

将试件在70C烘箱中放置7天后，按照7.9.1的方法进行。

7.9.3 浸水后粘结性能

将试件在水中中浸泡7天后，按照7.9.1方法进行。

  - 燃烧性能

按GB 8624中的分级方法进行分级。按GB/T 8626 进行测试，其燃烧性能应达到GB 8624规定的指标，且不允许有燃烧滴落物引燃滤纸的现象。保温材料测试时应将上表面防水卷材剥离后进行测试，防水材料可以裁取板材预留边的材料进行测试。

  - 复合强度

将粘结钢块分别粘结在水泥基界面材料或金属钢板表面，试件处理时先用美纹包裹板材的侧面及边缘，待粘结材料尚未完全固化但不流动时，将美纹纸拆除按 GB 18173.1-2012中附录E进行测试。

7.11 导热系数

按7.2.3将保温材料分离后，按照5.2中保温材料对应标准的规定进行测试。

7.12 不透水性

按7.2.1或7.2.2制备试件后，按照5.1中防水材料对应标准的规定进行测试。

7.13 低温柔性或低温弯折性

按7.2.1或7.2.2制备试件后，按照5.1中防水材料对应标准的规定进行测试。

8 检验规则

8.1 检验分类

8.1.1 出厂检验

检验项目包括外观、尺寸偏差、上表面材料与保温层粘结性能。

8.1.2 型式检验

包括第5章和第6章要求中的所有规定，在下列情况下进行型式检验：

a)新产品投产或产品定性鉴定时；

b)正常生产时，每年进行一次；

c)原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量；

d)产品停产6个月以上恢复生产时；

e)出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

8.2 组批

以同一类型、同一规格10000 ㎡为一批，不足10000 ㎡亦作为一批。

8.3 抽样

在每批上表面材料为改性沥青类防水材料的样品中随机抽取两组样品，每组样品≥5㎡；在每批上表面材料为高分子防水材料的样品中随机抽取两组样品，每组样品≥2块板材。一组进行检测，一组进行备样封存。

8.4 判定规则

8.4.1外观和尺寸偏差

抽取的样品外观和尺寸偏差符合本文件6.1和6.2的规定时，判该项合格。如抽取的样品外观和尺寸偏差不符合本文件6.1和6.2规定时，允许用备用样品重新检验，全部符合本文件6.1和6.2规定时，判该项合格，若仍有不符合本文件6.1和6.2规定的即判该批产品不合格。

8.4.1.2物理力学性能

试验结果符合本文件6.3的规定,判该批产品物理力学性能合格。若其中仅有1项不符合本文件6.3规定，允许用备用样样品进行单项复测，合格则判该批产品物理力学性能合格，否则判该批产品物理力学性能不合格。

8.4.3 总判定

出厂检验试验结果全部符合本文件第6章的相关规定时判该批产品合格。

型式检验试验结果符合本文件第6章全部要求时判该批产品合格。

9 标志、包装、运输与贮存

9.1标志

产品外包装上应注明产品名称、生产厂名、地址、商标、产品标记、生产日期或批号、检验合格标识、运输及贮存注意事项。

9.2包装

9.2.1散装应按板长分类,应护角护边，且应用绳固定.

9.2.4 产品之间宜衬垫聚乙烯膜或牛皮纸隔离.外表面宜覆保护膜。

9.3运输与贮存

运输与贮存时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，严禁烟火。贮存温度不应高于45C，贮存时码放高度不宜超过2米，堆底应用垫木或泡沫板铺垫。

运输时防止倾斜或侧压，注意防水必要时加盖苫布。

在正常运输、贮存条件下，产品贮存期自生产之日起至少为一年。

_________________________________