| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

中国工程建设标准化协会团体标准

CECS

氟碳抗污易洁（PAF）金属板

Fluorocarbon purifying and-fouling metal plate

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会  发布

T/CECS XXXX—XXXX

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 分类和标记	3

5 一般要求	4

6 技术要求	5

7 试验方法	6

8 检验规则	8

9 标志、包装、运输、贮存及随行文件	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.10-2014《标准编写规定 第10部分：产品标准》给出的规则起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2021]20号）的要求制订。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口管理。

本文件主要起草单位：广东华途仕建材实业有限公司、中国建筑材料工业规划研究院。

本文件参加起草单位：广东省科学院化工研究所、广东省科学院工业分析检测中心、广东金柏化学有限公司、中建八局装饰工程有限公司、中南幕墙股份有限公司、中建不二幕墙装饰有限公司、深圳市盈科幕墙设计咨询有限公司、深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司、广州亚泰建筑设计院有限公司深圳分公司、广东省非标自动化设备工程技术研究中心、广东华江粉末科技有限公司、广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、中科检测技术服务（广州）股份有限公司、苏州顺创新能源科技有限公司、广东新图蓝建材发展有限公司、大重华（广东）金属科技有限公司、广东战铠金属科技有限公司。

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

氟碳抗污易洁（PAF）金属板

1  范围

本文件规定了氟碳抗污易洁（PAF）金属板的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本文件适用于建筑内外墙装饰用氟碳抗污易洁（PAF）金属板的生产和检验。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1720 漆膜划圈试验

GB/T 1732 漆膜耐冲击测定法

GB/T 1740 漆膜耐湿热测定法

GB/T 1741漆膜耐霉菌性测定法

# GB/T 1865 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射

GB/T 3199铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 3880.2-2012 一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能

GB/T 4957非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法

GB/T 5210 色漆和清漆 拉开法附着力试验

GB/T 6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 9286 色漆和清漆 划格试验

GB/T 9754 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定

GB/T 9761-2008 色漆和清漆 色漆的目视比色

GB/T 9780建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB/T 10125人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 16259 建筑材料人工气候加速老化试验方法

GB/T 16474 变形铝及铝合金牌号表示方法

GB/T 16865 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB/T 23443 建筑装饰用铝单板

GB/T 23988 涂料耐磨性测定  落砂法

GB/T 30447 纳米薄膜接触角测量方法

JG/T 331-2011 建筑幕墙用氟碳铝单板制品

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

氟碳抗污易洁（PAF）金属板  Fluorocarbon purifying and-fouling metal plate

以金属板为基材，表面喷涂氟碳抗污易洁（PAF）漆涂层制成的金属类建筑内外装饰用墙板。

3.2

氟碳抗污易洁（PAF）涂层  Fluorocarbon antifouling and easy cleaning (PAF) coating

含≥70%氟树脂的改性升级聚合物的聚偏二氟乙烯氟碳漆，具有抗污易洁耐候特性。

3.3

金属板  Metal plate

包括建筑装饰用铝合金板、铜板、钢板、不锈钢板、钛锌板等金属板。

3.4

抗污性  Antifouling property

氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层对空气中多种污渍、油性笔涂鸦、不干胶粘附、硅油浸蚀等污染的抵御能力。

3.5

易洁性  Cleanability

对吸附在氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层表面的各种污渍易于清洗去除、不留痕迹，包括在有雨水的条件下易于冲刷掉非油脂类污染物的性能。

3.6

表面自由能  Surface free energy

物质的表面具有表面张力σ，在恒温恒压下可逆地增大表面积dA，则需功σdA，因为所需的功等于物系自由能的增加，且这一增加是由于物系的表面积增大所致，故称为表面自由能或表面能。

表面自由能是物体表面分子间作用力的体现，与固体表面的润湿性能密切相关。

3.7

除冰剥离力  Deicing stripping force

是指附着在氟碳抗污易洁（PAF）金属板表面上所结冰在去除剥离时所需力的大小。

3.8

耐冲击性  Impact resistance

是指氟碳抗污易洁（PAF）金属板抵抗冲击的能力。

3.9

耐磨损  Abrasion resistance

是指氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层对磨损的抵御能力。

3.10

抗油性笔涂鸦  Oil resistant pen graffiti

是指在氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层对油性笔涂鸦的抵御能力。

3.11

抗不干胶粘贴  Anti adhesive paste

是指氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层对不干胶粘贴的抵御能力。

3.12

抗硅油+碳粉污染  Anti silicone oil + toner pollution

是指氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层对硅油+打印机碳粉混合污渍的抵御能力。

3.13

抗霉菌性  Mold resistance

是指氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层抗真菌性。

3.14

耐丁酮擦拭  Butyrone wipe

是指氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层在丁酮溶剂MEK擦拭下能抵抗的次数。

3.15

耐酸碱性  Acid and alkaline resistance

是指氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层对酸碱类腐蚀的抵抗能力。

3.16

耐水煮  Boiling resistance

是指氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层抗100℃沸水中煮2h的能力。

3.17

耐湿热性  Humidity resistance

是指氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层抵抗湿热的能力。

3.18

耐盐雾性  Salt spray resistance

是指氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层抗盐雾腐蚀的抵抗能力。

3.19

耐候人工加速老化  Weather resistant artificial accelerated aging

是指氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层耐人工气候加速老化试验的能力。

4  分类和标记

4.1  PAF板应按不同基材材质分类：

铝及铝合金板代号为 AL；钢及不锈钢板代号为 ST；钛锌板代号为 TZ；铜板代号为 CP。

4.2  标记

    - 标记方法

按氟碳抗污易洁（PAF）金属板的产品名称、基材代号、基材板厚、基材型号、喷涂颜色以及执行标准编号的顺序进行标记。

PAF— □- □ —□—□— T/CECS-XXX:202X

CECS标准号

喷涂颜色

基材型号

厚度

基材代号

氟碳抗污易洁（PAF）

4.2.2  标记示例

示例：表面为氟碳抗污易洁（PAF）涂层，基材为3003 H24铝合金板，铝板厚度为2.5mm，喷涂颜色为RAL9016的建筑装饰用幕墙金属板的产品，其中铝材牌号标记按GB/T 16474的规定进行，其标记为：

示例：PAF-AL-2.5-3003 H24—RAL9016—T/CECS XXX-202X

5  一般要求

5.1  基材要求

金属板基材质量应符合相应金属板材国家或行业标准的规定。

5.2  基材力学性能

金属板基材力学性能应参照GB/T 3880.2-2012标准，由供需双方协商确定。

5.3  基材尺寸偏差

金属板基材尺寸偏差应符合JG/T 331-2011规定要求以及供需双方商定的产品图样的规定。产品图样中未作规定时，尺寸偏差应符合表 2的要求。

表2  金属板基材尺寸偏差表

| 项 目 | 尺寸范围 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 基材厚度mm | _ | 符合GB/T 3880.2-2012的要求 |
| 长度mm | ≤2000 | ±2.0 |
| 宽度mm | ＞2000 | ±3.0 |
| 折边高度mm | - | ±0.5 |
| 对角线误差mm | 板面长度≤2000 | ±2.0 |
| 对角线误差mm | 板面长度＞2000 | ±3.0 |
| 折边角度 ° | - | ≤1 |
| 板面平直度 mm/m | - | ≤1.5 |
| 边直度 mm/m | - | ≤1 |

注：以上规定适用于外形为矩形的板面，外形为其它异形形状时，部分要求可参照行标，当板面为曲面时，其曲面尺寸偏差按供需双方商定的允许偏差执行。

6  技术要求

6.1  外观质量

按GB/T 9761-2008 的规定进行目视比色，金属板完成装饰面上的漆膜应平滑、均匀，色泽基本一致，不得有流痕、皱纹、气泡及其它影响使用的缺陷。板材边缘应整齐无毛刺、无裂边。装饰面不应有明显的折痕、颗粒、气泡、皱褶、损伤等，且应无明显色差，产品整体要求应满足 GB/T 23443建筑装饰用铝单板标准的要求。

6.2  物理性能

6.2.1  漆膜色差

单色产品色差值⊿E不大于3.0，涂层颜色的色差应满足供需双方商定的标准范畴，或与所指定参照色卡的标准一致。

6.2.2  漆膜厚度

氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层的平均干膜厚度应≥40～45μm。

6.2.3  漆膜硬度

氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层的漆膜硬度应≥2H。

6.2.4  漆膜光泽度

氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层的光泽度从20度至95度可调。

6.2.5  水接触角

氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层的水接触角＞100度。

6.3  力学性能

6.3.1  附着力

氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层的干式、湿式、沸水附着力均应达到0级。

6.3.2  表面铅笔硬度

氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层的表面铅笔硬度值H。

6.3.3 耐冲击性

氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层正反面经冲击试验后，不应有裂纹及脱落现象，但在凹陷、突出处的周边允许有细小的、不明显的皱纹。

6.3.4  耐磨性

氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层表面抗磨损的能力。

6.3.5 耐水煮

氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层在100℃沸水中煮2h涂层不起泡。

6.3.6  除冰剥离力

氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层的除冰剥离力在-10℃的条件下≤1MPa。

6.3.7 表面自由能

氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层的表面自由能值≤25mN/m。

6.4  抗污性能

6.4.1  抗油性笔涂鸦

按QB/T 2777-2006标准选择的油性记号笔，在氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层的表面涂鸦10秒后，使用湿润纸巾或细柔布料可擦拭去除。

6.4.2  抗不干胶粘贴

用粘附力≥600g/cm2 压光书写纸、胶版纸的不干胶标签，粘贴在氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层的表面上10秒后标签可轻易撕掉不残留。

6.4.3  抗硅油+碳粉污染

涂层对硅油+打印机碳粉混合污渍涂抹后，在80℃烘箱中烘烤24h可擦拭无残留。

6.5  抗沾污性

6.5.1   耐沾污性

涂层的耐沾污综合能力。

6.6  耐化学腐蚀性能

6.6.1  耐丁酮擦拭

涂层耐丁酮擦拭试验≥100次不露底。

6.6.2  耐酸碱腐蚀

涂层对10%硝酸（HNO3）溶液、10%氢氧化钠（NaOH）溶液测试变色色差值△E应≤5.0。

6.7   耐候性

6.7.1  耐湿热

涂层经4000h湿热试验涂层表面的综合破坏等级达到1级。

6.7.2  耐盐雾腐蚀

# 按GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验方法，经4000h盐雾腐蚀试样表面涂层无起泡、脱落和生锈现象，保护等级1级以上。

6.7.3  耐人工加速老化

按GB/T 16259疝气灯A法经4000h耐人工加速老化试验，检测试样涂层色差值△E、光泽保持率、老化性能等级0级。

7  试验方法

氟碳抗污易洁（PAF）金属板的各项测试应在涂层完成固化至少24h后进行。

7.1  外观检测

外观采用目测法观察。

7.2  尺寸测量

尺寸的测量参照GB/T 3194进行，折边角度采用精度不大于0.5的量具测量。

7.3  物理性能检测

7.3.1  涂层色差

色差的试验使用色差测试仪，按取点规定取点，与标准色卡进行比对色差△E值。

7.3.2  涂层厚度

按照GB/T 4957膜厚度测定法的规定进行，涂层的平均厚度是指每块金属板的装饰面上不少于 5处的涂层局部厚度值的平均值。涂层的局部厚度是指在一处重复测量至少 3次的测量值的平均值。

7.3.3  涂层硬度

按GB/T 6739 的规定进行。

7.3.4  涂层光泽度

按GB/T 9754的规定进行，取每块金属板的装饰面上不少于5处的局部光泽度值的平均值。

7.3.5  水接触角

按GB/T 30447-2013 的方法进行。

7.4  力学性能

试验按GB/T 1720的规定进行，其试样应符合GB/T 16865的规定。

7.4.1  附着力干式法

干式涂层按GB/T 9286中胶带(撕剥)法的规定进行，尺寸约 150*100*2.5 mm 的长方形

试板，采用多刃切割刀具，刀刃的间距为1 mm，十字划格，使用胶粘带粘贴撕扯试验。

7.4.2  附着力湿式法

将干式涂层试样划好格后放进 38℃ +1℃的去离子水中浸泡 24 h，取出后擦干，然后按本标准 7.4.1的规定进行胶带粘贴撕扯试验 ，试验需在不超过5 min以内完成。

7.4.3  附着力沸水法

将干式涂层试样划好格后放入100℃的去离子沸水中煮沸20 min，取出后用滤纸吸干，然后

按本标准 7.4.1 的规定进行胶带粘贴撕扯试验，试验需在不超过5 min以内完成。

7.4.4  表面铅笔硬度

按照 GB/T 6739 的规定进行。

7.4.5  抗冲击性

按照GB/T 1732的规定进行。

7.4.6  耐磨损

按照GB/T 23988 的规定进行。

7.4.7  耐水煮

将100*150*2.5带涂层样件置于100℃沸水中煮2h，取出放置10min 后观察表面。

7.4.8  除冰剥离力

按照GB/T 5210的规定进行。

7.4.9  表面自由能

采用二液法，将针头放置在测试表面上方约3 mm至6 mm处，使液滴体积在2 ul至6 ul之间，用水和二碘甲烷分别测出接触角，每种液体的接触角至少测5次，并取平均值，然后根据Owens-Wendt-Rabel-Kaelble（OWRK）方法来计算表面能，表面能计算公式如下：

表面自由能按照以下公式（1）、（2）和（3）计算得到：

（1）

方程里θ是测量的接触角，和分别代表固-气和液-气表面张力;

（2）

（3）

方程中、分别是分散液体二碘甲烷和水的接触角；是二碘甲烷的表面张力；是二碘甲烷的表面张力；是水表面张力的分散部分；是二碘甲烷表面张力的分散部分；是水表面张力的极性部分；是二碘甲烷表面张力的极性部分；

表面自由能=

7.5  抗污性能

7.5.1  涂层抗油性笔涂鸦

取150*100*2.5 mm带涂层试样平放，选择黑色油性记号笔，用记号笔宽头端在试样上按15mm～20mm间距画50 mm～80mm长直线或圈，等待10秒钟后用湿润纸巾或细软布料轻轻擦拭，在同一区域反复测试30次，观察是否有残留痕迹。

7.5.2  抗不干胶粘贴

取150*100*2.5 mm带涂层试样平放，用粘附力≥600g/cm2 压光书写纸、胶版纸的不干胶标签，粘

贴在氟碳抗污易洁（PAF）金属板涂层的表面上，并将不干胶纸面均匀紧密无翘角粘贴在表面，等待10秒后将标签撕掉，在同一区域反复测试30次，观察是否有残留痕迹。

7.5.3  抗硅油+碳粉污染

取10ml硅油，取10g打印机碳粉，将碳粉与硅油混合搅拌均匀。取带涂层样板150*200*2.5两件，将硅油+碳粉混合物涂覆在试样表面并用刮片均匀刮在试样表面，将试样放入80℃±1℃烘箱中烘烤24h，取出后用柔性纸巾擦拭，观察是否有残留痕迹。

7.5.4  抗霉菌性

按GB/T 1741的规定进行。

7.5.5   耐沾污性

按照GB/T 9780 规定进行。

7.6  耐化学腐蚀性

7.6.1  耐丁酮擦拭

取带涂层试样板150*200*2.5平放，用白色的棉布蘸取MEK试剂（丁酮），在试样涂层表面同一处以1kg的压力、行程大约50mm来回擦拭100次，观察漆膜表面是否有变色或漆层表面有明显凹陷、露底情况。

7.6.2  耐碱性

将浓度为10%NaOH碱液用吸管吸起，在平放涂层朝上的样板150*200*2.5上，按间距大于40mm的距离、每件试验不少于3个点的要求滴在涂层表面上，保持静止30 min后，取下用清水冲洗干净并擦干，放置 1h后观察表面。

7.6.3  耐硝酸

将100 mL浓度为10%的硝酸(HNO3)溶液倒入一个200 ml的大口瓶中，把150*200*2.5试样板涂层面朝下盖在瓶口上静止保持 30 min后，取下用清水冲洗干净并擦干，放置 1h后观察表面。

7.7  耐候性

7.7.1  耐湿热

按GB/T 1740的规定进行。

7.7.2  耐盐雾腐蚀

按GB/T 10125的规定进行。

7.7.3  耐人工加速老化

按GB/T 1865的规定进行。

8  检验规则

8.1  检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

8.2  出厂检验

每批出厂产品均应根据检验要求进行出厂检验。

8.2.1  出厂检验项目应包括：

a）  产品外观质量、尺寸偏差范围；；

b）  PAF涂层膜厚、色差、光泽度、铅笔硬度、耐冲击性、附着力；

c）  产品耐丁酮MEK擦拭；

d）  产品抗油性笔涂鸦、抗不干胶粘贴；

e）  产品抗硅油+碳粉试验。

8.3  型式检验

对产品出现下列情形之一时必须进行的试验，检验内容应包括第6章所列举的所有项

a)  新产品投产或产品定型鉴定时；

b）	正常生产时，每年进行一次，其中耐盐雾、耐湿热、耐人工加速老化试验的检验每三年进行一次。

c）	原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

d）	出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e）	产品停产六个月以上恢复生产时。

8.4  组批与抽样要求

8.4.1  组批

以连续成批生产的同一基材、同一牌号、同一状态、同一涂层、同一颜色、同一生产工艺的

产品组成，批量不限。

8.4.2  抽样

产品按力学性能和涂层性能的不同要求标准抽样。

8.5  判定规则

8.5.1  检验结果各项指标全部符合标准要求时，判定该批产品合格。

8.5.2  若有不合格项，可再从该批产品中抽取双倍样品对不合格的项目进行复检，复检结果全部达到标准要求时判定该批产品合格，否则判定该批产品不合格。

9  标志、包装、运输、贮存及随行文件

9.1  标志

按GB/T 3199 的规定执行。

9.2  包装

9.2.1  包装材料

包装材料应包含：

a)  根据不同地域所相适应的不同粘度的塑料保护膜；

b)  用以缓冲防震的单面气泡保护膜；

c)  用以包覆转角或锐角处的厚纸皮；

d)  固定包覆材料及封口的透明胶带；

e)  按产品外形制作的木框木箱。

9.2.2  包装方法

产品的包装按照下述规定：

b)  按产品漆面贴覆塑料保护膜，保护膜须确保包覆整个产品饰面；

c)  包覆减震气泡膜，气泡膜须确保包覆整个产品饰面；

d)  在产品的锐角处、转角处包覆硬纸皮，并以透明胶带缠绕固定，确保在运输搬运过程中不脱落；

e)  按产品形状规格归类堆放装箱，确保产品饰面之间有保护膜和气泡膜隔开。

9.3  运输、贮存

9.3.1  不允许野蛮装卸和任意踩踏；

9.3.2  不能重压、碰撞、抛扔，避免相互间擦刮；

9.3.3  产品装车需要进行固定，应尽量竖向摆放、相互贴近无晃动、无碰撞，防止倾斜，防止相互摩擦划伤饰面，造成产品损坏；

9.3.4  应避免爆嗮、雨淋、高温、腐蚀性液体和气体；

9.3.5  产品应贮存在通风、干燥、无腐蚀性环境的仓储环境；

9.3.6  产品的堆放应根据不同形状、不同尺寸进行合理的堆放，原则上平面矩形板竖向堆放，异形板不能堆码过高，而且要避开锐角直接接触到另一件板的板面，避免划伤漆膜。

9.4  随行文件

9.4.1  产品出厂合格证书，合格证书所包含内容如下：

a）  企业名称；

b）  项目名称；

c)   产品规格、颜色；

d）  产品批号和生产日期；

e）  产品检验报告单，其中应有检验人员代号、检验部门印章；

f）  产品说明书和出厂合格证。

9.4.2  特殊产品的使用说明应用指南，不含常规的通用指南。