T/CECS ××××－202×

中国工程建设标准化协会标准

铁路工程全液压可控旋挖扩底灌注桩技术规程

（铁路工程全液压可视可控旋挖扩底灌注桩技术规程）

Technical Specification for Visible and Controllable Screw-drilled & Hydraulically Under-reamed Cast-in-situ Pile of Railway Engineering

(征求意见稿)

××××出版社

中国工程建设标准化协会标准

铁路工程全液压可视可控旋挖扩底灌注桩技术规程

Technical Specification for Visible and Controllable Screw-drilled & Hydraulically Under-reamed Cast-in-situ Pile of Railway Engineering

T/CECS ××××－20××

主编单位：中国铁路经济规划研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20××年××月××日

××××出版社

20××  北 京

前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年度第一批协会标准制订、修订计划》的通知》（建标协字〔2019〕12号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，结合我国实际情况，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程系首次编制，共分6章和5个附录，主要技术内容包括：总则、术语与符号、设计、施工、验收等。

本规程由中国工程建设标准化协会铁道分会归口管理，由中国铁路经济规划研究院有限公司负责具体技术内容的解释。在执行本规程过程中，希望各单位结合工程实践，认真总结经验，积累资料。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国铁路经济规划研究院有限公司（地址：北京市海淀区北蜂窝路乙29号，邮政编码：100038）。

| 主编单位： | 中国铁路经济规划研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 参编单位： | 浙江鼎业基础工程有限公司 中国铁路设计集团有限公司 中铁工程设计咨询集团有限公司 中铁上海设计院有限公司 中铁第四勘察设计院集团有限公司 上海勘察设计研究院（集团）有限公司 上海创异基础工程有限公司 北京城建设计发展集团股份有限公司 上海城市建设设计研究总院（集团）有限公司 北京市市政工程设计研究总院有限公司 中国铁道科学研究院有限公司 中铁第六勘察设计院集团有限公司 |
| 主要起草人： |  |
| 主要审查人： |  |

# 目  次

1	总  则	6

2	术语和符号	7

2.1	术  语	7

2.2	符  号	7

3	设  计	10

3.1	一般规定	10

3.2	计  算	11

3.3	构  造	23

4	施  工	25

4.1	一般规定	25

4.2	施工准备	26

4.3	成  孔	27

4.4	清  孔	30

4.5	钢筋笼施工	31

4.6	混凝土施工	33

5	验  收	37

5.1	一般规定	37

5.2	成  孔	38

5.3	钢筋笼	39

5.4	混凝土	40

5.5	成  桩	41

附录A  岩基承载力特征值Fa（kPa）	44

附录B  典型AM扩底桩桩身结构图	47

附录C  扩底部分体积增加量理论值速查表	48

附录D  AM扩底桩施工记录表	49

附录E  检验批质量验收记录	51

本规程用词说明	52

引用标准名录	53

附：条文说明	54

# 总  则

- 为统一铁路工程全液压可视可控旋挖扩底灌注桩（以下简称“AM扩底桩”）设计、施工、验收标准，使其符合安全可靠、先进成熟、经济适用的要求，制定本规程。

- 本规程适用于新建和改建铁路桥涵、站场及枢纽等铁路工程AM扩底桩的设计、施工和验收。

- 铁路工程AM扩底桩应综合考虑周边环境条件、工程地质和水文地质条件、工程特性、施工条件和工程造价等因素进行设计与施工。

- 铁路工程AM扩底桩设计和施工应保证具有足够的强度、刚度、稳定性、耐久性和符合规定的变形控制，并满足设计使用年限要求。

- 本规程所指AM扩底桩应采用液压控制扩孔、扩孔施工全过程可视技术成桩（AM工法）。

- 铁路工程AM扩底桩的设计、施工和验收，除应符合本标准外，尚应符合现行国家、行业和地方标准的有关规定。

# 术语和符号

## 术  语

- 全液压可视可控旋挖扩底灌注桩（AM工法） screw-drilled & hydraulically under-reamed cast-in-situ pile

由履带式主机、伸缩式凯式钻杆、旋挖钻斗、全液压扩底铲斗、智能控制系统等组成的旋挖扩底钻机成孔、全液压扩底铲斗配备可视化施工映像管理装置等技术为核心的施工工法，通过电脑管理系统进行全程调控，配备全液压智能可视化钻机旋挖成孔并将底部有效扩大形成的扩底灌注桩，简称AM扩底桩。

- 稳定液stabilizer

在旋挖钻孔施工中为使地基土稳定采用的以水、膨润土或CMC（羟甲基纤维素）为主要成分的一种液体护壁材料。

- 常径段 constant-diameter pile shaft

扩底桩桩顶到扩大段顶部等直径段桩身。

- 扩底率bottom expansion ratio

扩底桩设计扩底截面积与常径段截面积之比。

## 符  号

| A—— | 桩底支承面积； |
| --- | --- |
| C1 、C2—— | 系数； |
| D—— | 扩底段直径； |
| D1—— | 初灌后混凝土面直径； |
| Fa—— | 岩基承载力特征值； |
| Es—— | 土层压缩模量； |
| F—— | 冻土中桩侧表面的冻结面积； |
| H’—— | 扩底段影响范围； |
| K—— | 根据岩层构造在水平方向的岩石容许压力换算系数； |
| M—— | 桩下端锚固点处的弯矩； |
| N—— | 标准贯入击数； |
| N63.5—— | 重型圆锥动力触探击数； |
| [P]—— | 桩的容许承载力； |
| [P’]—— | 摩擦桩轴向受拉的容许承载力； |
| R—— | 岩石饱和单轴抗压强度； |
| Rp—— | 桩尖土的极限承载力； |
| S—— | 基础的总沉降量； |
| U—— | 嵌入岩石层内的桩及管柱的钻孔周长； |
| V—— | 混凝土初灌量； |
| b—— | 基础的宽度； |
| cu—— | 不排水抗剪强度； |
| d—— | 常径段直径； |
| dz—— | 钻孔直径； |
| d1—— | 导管内径； |
| f—— | 各土层的极限摩阻力； |
| h—— | 桩孔深度； |
| hD—— | 自桩下端锚固点算起的锚固深度； |
| hd—— | 自新鲜岩石面（平均高程）算起的嵌入深度； |
| h1—— | 扩底斜面高度； |
| h2—— | 扩底段垂直面高度； |
| h3—— | 锅底形扩底端矢高； |
| h4—— | 初灌混凝土下灌后导管外混凝土高度； |
| h5—— | 导管内混凝土与导管外泥浆柱平衡所需的高度； |
| k—— | 充盈系数； |
| l—— | 各土层的厚度（m）； |
| m—— | 扩大头数量； |
| n—— | 基底以下地基沉降计算深度范围内按压缩模量划分的土层分层数目； |
| m’—— | 安全系数； |
| m'’—— | 冻结力修正系数； |
| m0—— | 钻孔灌注桩桩底支撑力折减系数； |
| m' 0—— | 冻土桩底支承力折减系数； |
| ms—— | 沉降经验修正系数； |
| qu—— | 无侧限抗压强度； |
| u—— | 常径段桩身截面周长； |
| u—— | 桩身截面周长； |
| vs—— | 岩体剪切波速； |
| z—— | 基底至计算土层顶面的距离； |
| [σ]—— | 桩端地基土的容许承载力； |
| σh—— | 基底压应力； |
| σ0—— | 地基的基本承载力； |
| σz（0）—— | 基础地面处的附加压应力； |
| βs—— | 后注浆侧阻力增强系数； |
| βp—— | 后注浆端阻力增强系数； |
| γ—— | 土的容重； |
| γc—— | 混凝土比重； |
| γm—— | 稳定液比重； |
| ω—— | 天然含水率； |
| τ—— | 冻土同桩侧表面的冻结强度； |
| θ—— | 扩底段斜面倾角。 |

# 设  计

## 一般规定

- 采用AM扩底桩时，地质条件应符合下列规定：

1 桩端持力层宜选择硬塑黏性土（标贯击数N>15击，无侧限抗压强度qu>200kPa）、中密及以上粉土或砂土、碎石类土（标贯击数N>30击，动力触探N63.5>15）或较软及以下岩石（饱和单轴抗压强度Rc≤30MPa）等。

2存在不稳定溶洞、土洞、采空区及扩大端施工时容易坍塌的土层，采用全液压可控旋挖扩底灌注桩（AM工法）时应采取孔壁稳定处理措施。

3 高承压水头含水层施工影响成孔稳定性时，宜辅助降低地下水位措施；河床冲刷、大流速水上施工宜采用钢护筒等防护。

4 当缺乏地区经验时，应通过试验确定其适用性。

- 持力层为特殊岩土或处在不良地质作用强烈地段时，AM扩底桩在设计前宜进行试成桩试验，确定单桩承载力及相关施工参数后方可实施。

- 桩基最小间距应符合下列规定：

    - 桩中心距不宜小于3.0d（d为常径段直径）且不宜小于1.5D（D为扩底段直径）。

    - 当扩底段直径大于2m时，桩中心距不宜小于D+1m。

    - 桩中心距不小于4倍扩底段直径时，可按单桩设计。

- 桩端持力层选择宜符合下列规定：

    - 桩端持力层宜选择硬塑黏性土（标准贯入击数N>15击，无侧限抗压强度qu>200kPa）、中密或密实粉性土、砂土、砂砾（N>30击，重型圆锥动力触探击数N63.5>15击）等较硬土层，不应将桩端悬在淤泥质土层中。

    - 桩端持力层厚度不宜小于2.5D，新鲜岩面以下的嵌入深度不应小于0.5m。

    - 抗压桩扩底全断面进入持力层的深度，对于黏性土、粉性土不宜小于2d，砂土不宜小于1d，碎石类土，不宜小于0.5d。

    - 当存在软弱下卧层时，桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。

    - 抗拔桩扩底全断面进入持力层不宜小于0.5d。

    - 对于土性相似或均适宜作为持力层的相邻土层，可合并考虑进入持力层深度。

- 当桩长范围内存在满足第3.1.4条要求的土层，可在这些土层设置多个中间扩大节点，设置位置应符合第3.1.4条要求，并宜浅置，扩大节点间净距不应小于2D。

- 除应符合本规程的规定外，铁路桥涵、路基工程AM扩底桩设计尚应符合《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093的相关规定，按承载能力容许应力法设计；铁路站场及枢纽工程AM扩底桩设计尚应符合《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定，按单一安全系数法设计。

## 计  算

- AM扩底桩单桩极限承载力应根据静载荷试验最终确定。单桩的轴向容许承载力应分别按桩身材料强度和岩土的阻力进行计算，取其较小值。

- 按岩土阻力确定单桩竖向受压容许承载力时可按下式估算：

（3.2.2）

| 式中 | [P]—— | 桩的容许承载力（kN）； |
| --- | --- | --- |
|  | u—— | 常径段桩身截面周长(m)，按设计桩径计算； |
| fi—— |  | 各土层的极限摩阻力（kPa），按表3.2.2采用； |
|  | li—— | 各土层的厚度（m），对于扩底桩斜面及变截面以上2d长度范围不计侧阻力； |
|  | m—— | 桩身扩大节点数量； |
|  | m0—— | 灌注桩桩底支撑力折减系数， AM扩底桩建议取值0.8~1.0； |
| Aj、A—— |  | 分别桩身第j个扩大节点桩底净面积和桩端扩底截面面积（m2），对于中间扩大节点，应扣除等径桩部分面积（m2）； |
| [σj]、[σ]—— |  | 分别为桩身第j个扩大节点地基土的容许承载力和桩端地基土的容许承载力（kPa），[σ]= σ0+k2γ2(h-3)，σ0、k2、γ2、h的取值应按《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093执行。 |

表3.2.2 AM扩底桩桩周极限摩阻力f（kPa）

| 土的种类 | 土性状态 | 极限摩阻力 |
| --- | --- | --- |
| 杂填土 | / | 10～20 |
| 淤泥 | / | 10～20 |
| 黏土 | 流塑 | 20～30 |
|  | 软塑 | 35～45 |
|  | 可塑 | 50～65 |
|  | 硬塑 | 55～75 |
|  | 坚硬 | 70～100 |
| 粉土 | 稍密 | 45～65 |
|  | 中密 | 50～70 |
|  | 密实 | 70～100 |
| 粉砂、细砂 | 稍密 | 45～65 |
|  | 中密 | 50～70 |
|  | 密实 | 70～100 |
| 中砂 | 中密 | 55~75 |
|  | 密实 | 75~110 |
| 粗砂、砾砂 | 中密 | 75~90 |
|  | 密实 | 90～120 |
| 圆砾土、角砾土 | 中密 | 90~150 |
|  | 密实 | 150~220 |
| 碎石土、卵石土 | 中密 | 150~220 |
|  | 密实 | 220~420 |
| 全风化软质岩 | 30＜N≤50 | 80~100 |
| 全风化硬质岩 | 40＜N≤70 | 110~140 |
| 强风化软质岩 | 10＜N63.5≤20 | 140~200 |
| 强风化硬质岩 | N63.5＞20 | 170~250 |
| 中风化软岩 | 5MPa＜R≤15MPa | 300~800 |
| 中风化或微风化较软岩 | 15MPa＜R≤30MPa | 800~1200 |
| 微风化岩 | 30MPa＜R≤60MPa | 1200~2000 |

注：N指实测标贯击数，N63.5指重型动力触探击数，R指岩体饱和单轴抗压强度。

- 软土地基的基础应满足稳定和变形的要求，修正后地基的容许承载力应符合下列规定：

- 修正后地基承载力可按式3.2.3-1确定。

（3.2.3-1）

- 对于小桥和涵洞基础，也可按式4.2.3-2确定。

（3.2.3-2）

| 式中 | [σ]—— | 地基的容许承载力（kPa）； |
| --- | --- | --- |
|  | m’—— | 安全系数，可根据软土灵敏度及建筑物对变形的要求等因素选1.5~2.5； |
|  | cu—— | 不排水抗剪强度（kPa）； |
|  | σ0—— | 地基的基本承载力（kPa），由表4.2.3确定。 |
|  | γ2—— | 基底以上土层的加权平均容重（kN/m3），换算时若持力层在水面以下且不透水时，不论基底以上土的透水性如何，均取饱和容重；透水时水中部分土层应取浮重； |
|  | h—— | 基础底面的埋置深度（m），自天然地面起算，有水流冲刷时自一般冲刷线起算；位于挖方内，由开挖后地面算起。 |

表 3.2.3 软土地基的基本承载力σ0

| 天然含水率ω（%） | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σ0（kPa） | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |

- 支承于岩石层上与嵌入岩石层内的铁路工程AM扩底桩的轴向受压容许承载力应按下式计算：

- 纯端承桩：

（3.2.4-1）

- 嵌岩端承摩擦桩：

（3.2.4-2）公式调整

| 式中 | R—— | 岩石饱和单轴抗压强度（kPa）； |
| --- | --- | --- |
|  | U—— | 嵌入岩石层内的扩底桩端周长（m）； |
|  | hd—— | 自新鲜岩石面（平均高程）算起的嵌入深度（m）； |
|  | C1 和C2—— | 系数，根据岩石层破碎程度和清底情况确定，对AM扩底桩，C1可取0.5，C2可取0.04。当 h 小于等于 0.5m 时，C1 尚应乘以 0.7，C2 为 0。 |
|  | Fa—— | 岩基承载力特征值（kPa），如无当地经验时，可根据岩石饱和单轴抗压强度及岩体剪切波速按附录A取值。 |

- 桩下端锚固在岩石内时，可假定弯矩由锚固侧壁岩石承受，锚固深度可不考虑水平剪力影响，其应嵌入基岩中的深度hD的计算应符合下列规定：

（3.2.5）

| 式中 | hD—— | 自桩下端锚固点算起的锚固深度（m）； |
| --- | --- | --- |
|  | M—— | 桩下端锚固点处的弯矩（kN·m）； |
|  | K—— | 根据岩层构造在水平方向的岩石容许压力换算系数,取 0.5～1.0； |
|  | dz—— | 钻孔直径，取扩底桩扩底段直径（ m）； |
|  | Rp—— | 桩尖土的极限承载力（kPa），按第3.2.2条确定。 |

- 铁路站场及枢纽AM扩底桩单桩的竖向抗压承载力特征值可按下式计算：

（3.2.6）

| 式中 | Ra—— | 单桩桩顶垂直抗压承载力特征值 (kN)； |
| --- | --- | --- |
|  | K—— | 安全系数。对于一般站场及枢纽工程，取K≥2； |
|  | Quk—— | 单桩竖向抗压极限承载力(kN)。 |

- AM扩底桩单桩竖向抗压极限承载力应按下式估算：

（3.2.7）

| 式中 | Quk—— | 单桩的极限承载力(kN)； |
| --- | --- | --- |
|  | u—— | 常径段桩身周长(m)； |
|  | li—— | 桩身穿过第i层土的厚度(m)，扩底桩斜面及变截面以上2d长度范围不计侧阻力； |
|  | βsi，βpk—— | 分别为后注浆侧阻力、端阻力增强系数，当无经验时，可按表4.2.7-1取值； |
|  | qsi —— | 单桩第i层土的极限侧摩阻力(kPa)，可根据土的名称、土层埋藏深度及土的性质并结合土的原位测试值选用，当缺乏当地经验时，也可按式3.2.7-2计算。 |
|  | qpk—— | 桩身第k个扩大节点所在土层端阻力极限承载力(kPa)，可根据土的名称、土层埋藏深度、土的性质及土的原位测试值选用，当缺乏当地经验时，也可按式3.2.7-3计算； |
|  | Ak—— | 桩身第k个扩大节点桩底面积，对于中间扩大节点，应扣除常径段部分面积(m2)； |
|  | ψsi —— | 桩侧土层极限端阻力修正系数，应根据入土深度以及大直径桩尺寸效应后综合确定； |
|  | ψpk —— | 桩身第k个扩大节点所在土层极限端阻力修正系数，应根据入土深度以及大直径桩尺寸效应后综合确定。 |

表3.2.7-1 后注浆侧阻力增强系数βs、端阻力增强系数βp

| 土层名称 | βs | βp |
| --- | --- | --- |
| 淤泥、淤泥质土 | 1.2~1.3 | - |
| 黏性土、粉土 | 1.4~1.8 | 2.2~2.5 |
| 粉砂、细砂 | 1.6~2.0 | 2.4~2.8 |
| 中砂 | 1.7~2.1 | 2.6~3.0 |
| 粗砂、砾砂 | 2.0~2.5 | 3.0~3.5 |
| 砾石、卵石 | 2.4~3.0 | 3.2~4.0 |
| 全风化岩、强风化岩 | 1.4~1.8 | 2.0~2.4 |

表3.2.7-2  桩周极限摩阻力qs（kPa）

| 土的种类 | 土性状态 | 极限摩阻力 |
| --- | --- | --- |
| 填土 | / | 15~30 |
| 淤泥 | / | 15~20 |
| 淤泥质土 | / | 20~30 |
| 黏性土 | 流 塑 | 25~40 |
|  | 软 塑 | 40~55 |
|  | 可 塑 | 55~70 |
|  | 硬 塑 | 80~100 |
|  | 坚 硬 | 100~120 |
| 红黏土 | 0.7＜aw≤1.0 | 15~30 |
|  | 0.5＜aw≤0.7 | 30~70 |
| 粉 土 | 松 散 | 20~35 |
|  | 稍 密 | 35~50 |
|  | 中 密 | 50~70 |
|  | 密 实 | 70~90 |
| 粉砂、细砂 | 松 散 | 25~40 |
|  | 稍 密 | 40~60 |
|  | 中 密 | 60~80 |
|  | 密 实 | 80~100 |
| 中 砂 | 稍 密 | 45~65 |
|  | 中 密 | 65~85 |
|  | 密 实 | 85~105 |
| 粗砂、砾砂 | 中 密 | 80~110 |
|  | 密 实 | 110~150 |
| 圆砾、角砾 | 中 密 | 120~150 |
|  | 密 实 | 150~220 |
| 碎石、卵石 | 中 密 | 150~220 |
|  | 密 实 | 220~250 |
| 全风化软质岩 | 30＜N≤50 | 90~120 |
| 全风化中硬质岩 | 30＜N≤50 | 100~130 |
| 全风化硬质岩 | 30＜N≤50 | 120~160 |
| 强风化软质岩 | N63.5＞20 | 150~250 |
| 强风化中硬质岩 | N63.5＞20 | 160~280 |
| 强风化硬质岩 | N63.5＞20 | 180~300 |

注：1. 对于尚未完成自重固结的填土和以生活垃圾为主的杂填土，不计算其侧阻力。

2. aw为含水比，aw=w/wl，w为土的天然含水量，wl为土的液限。

3. N为标准贯入击数，N63.5为重型圆锥动力触探击数。

4. 全风化、强风化软质岩和全风化、强风化硬质岩系指其母岩分别为R≤15MPa、R＞30MPa的岩石，两者之间为中硬质岩。

表3.2.7-3  极限桩端阻力qpk（kPa）

| 土的种类 | 土性状态 | 5m≤l＜10m | 10m≤l＜15m | l≥15m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黏性土 | 软 塑 | 200~300 | 300~400 | 400~600 |
|  | 可 塑 | 450~1200 | 600~1300 | 800~1500 |
|  | 硬 塑 | 1000~1600 | 1200~1800 | 1300~2000 |
|  | 坚 硬 | 1400~2800 | 1600~3500 | 1800~3000 |
| 粉 土 | 松 散 | 250~400 | 400~600 | 600~800 |
|  | 稍 密 | 300~500 | 500~800 | 700~900 |
|  | 中 密 | 400~800 | 800~1000 | 1000~1500 |
|  | 密 实 | 800~1200 | 1000~1500 | 1200~2000 |
| 粉砂、细砂 | 松 散 | 350~500 | 450~700 | 600~900 |
|  | 稍 密 | 450~600 | 600~800 | 800~1000 |
|  | 中 密 | 700~1000 | 800~1200 | 1200~1800 |
|  | 密 实 | 1000~1200 | 1200~1500 | 1500~2200 |
| 中 砂 | 稍 密 | 800~1100 | 900~1200 | 1000~1300 |
|  | 中 密 | 1000~1200 | 1400~1600 | 1800~2200 |
|  | 密 实 | 1100~1400 | 1500~1800 | 2000~2400 |
| 粗砂、砾砂 | 中 密 | 1600~2200 | 1800~2500 | 2200~3000 |
|  | 密 实 | 1800~2500 | 2200~2800 | 2400~3200 |
| 圆砾、角砾 | 中 密 | 2000~2800 | 2000~2800 | 2500~3500 |
|  | 密 实 | 2500~3000 | 2500~3000 | 2800~4000 |
| 碎石、卵石 | 中 密 | 2400~3000 | 2400~3000 | 2800~3600 |
|  | 密 实 | 2800~3500 | 2800~3500 | 3000~4500 |
| 全风化软质岩 | 30＜N≤50 | 1500~2000 |  |  |
| 全风化中硬质岩 | 30＜N≤50 | 1800~2500 |  |  |
| 全风化硬质岩 | 30＜N≤50 | 2000~3000 |  |  |
| 强风化软质岩 | N63.5＞10 | 1800~3000 |  |  |
| 强风化中硬质岩 | N63.5＞15 | 2000~3500 |  |  |
| 强风化硬质岩 | N63.5＞20 | 2500~4500 |  |  |

注：l为桩有效桩长。

- 轴向受容拉许承载力计算可按下式估算：

（3.2.8）

| 式中 | [P’]—— | 摩擦桩轴向受拉的容许承载力（kN）； |
| --- | --- | --- |
|  | ui—— | 桩身截面周长（m），在扩底段影响范围H’内取πD，在扩底段影响范围H’以上取πd，H’包括扩底段长度和自扩底段的起始位置往上取8D范围，且至软弱土层层底止。 |

图 4.2.8 扩底段影响范围示意图

- 桩基承载力计算应符合下列要求：

    - 摩擦桩桩顶承受的轴向压力加上桩身自重与桩身入土部分同体积土重之差，不应大于第 3.2.2 条按土阻力计算的单桩受压容许承载力。

    - 柱桩桩顶承受的轴向压力加桩身自重不应大于第 3.2.4条岩石强度计算的单桩受压容许承载力。

    - 受拉桩桩顶承受的拉力减去桩身自重不应大于第3.2.8 条按土阻力计算的单桩受拉容许承载力。仅在主力作用时，桩不应承受轴向拉力。

    - 主力加附加力作用（不含长钢轨纵向力）时，按第 3.2.2条求得的桩的轴向受压容许承载力可提高 20%，主力加特殊荷载（地震力除外）时，柱桩的轴向受压容许承载力可提高40%，摩擦桩可提高20%～40%。

- 计算基桩的内力和稳定性时，可按《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093的相关规定考虑桩侧土弹性抗力的作用。

- 后注浆灌注桩的单桩极限承载力，应通过静载试验确定。在符合本规程第4.6.8条的条件下，其后注浆单桩极限承载力标准值可按下式估算，且桩端水泥质量尚不应少于5D（D为扩底段直径，单位为m，水泥质量单位为t）：

（3.2.11）

| 式中 | lj—— | 后注浆非竖向增强段第j层土厚度（m）； |
| --- | --- | --- |
| lgi—— |  | 后注浆竖向增强段内第i层土厚度；对于泥浆护壁成孔灌注桩，当为单一桩端后注浆时，竖向增强段为桩端以上12m；当桩端、桩侧复式注浆时，竖向增强段为桩端以上12m及各桩侧注浆断面以上12m，重叠部分应扣除； |
| βsi、βpj—— |  | 分别为后注浆侧阻力、端阻力增强系数，无当地经验时，可按表3.2.7-1取值。 |

- AM扩底桩应按《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093规定，将桩当作实体基础进行检算。桩基底面以下有软弱土层时，应按《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093检算该土层的压应力。

- 摩擦桩基础的总沉降量计算可将桩基视为图3.2.13中1、2、3、4范围内的实体基础，桩基础由于底面以下受压土层zn压缩产生的总沉降量S可按式（3.2.13-1）计算：

（3.2.13-1）

σz（0）=σh-γh										（3.2.13-2）

图3.2.13 桩基础计算示意图

| 式中 | S—— | 基础的总沉降量（m）； |
| --- | --- | --- |
| n—— |  | 基底以下地基沉降计算深度范围内按压缩模量划分的土层分层数目； |
| σz（0）—— |  | 基础底面处的附加压应力（kPa），应取桩底平面处的附加压应力； |
| σh—— |  | 基底压应力（kPa）：当z/b>1时，σh采用基底平均压应力；当z/b≤1时，σh采用基底压应力图形中距最大应力点b/4~b/3处的压应力； |
| b—— |  | 基础的宽度（m）； |
| γ—— |  | 土的容重（kN/m3）； |
| h—— |  | 基底埋置深度（m）：当基础受水流冲刷时，由一般冲刷线算起；当不受水流冲刷时，由天然地面算起，如位于挖方内，则由开挖后地面算起； |
| z—— |  | 基底至计算土层顶面的距离（m）； |
| zi，zi-1—— |  | 基底至第i和第i-1层底面的距离（m），地基沉降计算总深度zn的确定应符合下列要求：，当计算土层下部仍有较软土层时，应继续计算； |
| ΔSi—— |  | 计算深度范围内第i层土的沉降量； |
| ΔSn—— |  | 深度zn处向上取厚度为Δz（见表3.2.11-1）的土层沉降值； |
| Esi—— |  | 基础底面以下受压土层内第i层的压缩模量（kPa），根据压缩曲线按实际应力范围取值； |
| Ci，Ci-1—— |  | 基础底面至第i层底面范围内和至第i-1层底面范围内的平均附加应力系数，可按《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB10093查得； |
| ms—— |  | 沉降经验修正系数，根据地区沉降观测资料及经验确定，无地区经验时按表3.2.13-2采用，对于软土地基，ms不应小于1.3。 |

表 3.2.13-1 Δz取值

| 基底宽度b（m） | b≤2 | 2＜b≤4 | 4＜b≤8 | b＞8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δz（m） | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |

表 3.2.13-2 沉降经验修正系数ms

| 地基压缩模量 当量值`Es（kPa） 基础底面处附加 压应力σz（0）（kPa） | 2500 | 4000 | 7000 | 15000 | 20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σz（0）≥σ0 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.2 |
| σz（0）≤0.75σ0 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |

注：1.`Es为沉降计算总深度zn内地基压缩模量的当量值，可按下式确定：

| 式中 | Ai—— | 第i层土平均附加应力系数沿该土层厚度的积分值，即第i层土的平均附加应力系数面积。 |
| --- | --- | --- |

2. σ0为基底处地基基本承载力。

- 桩身强度、稳定性及裂缝宽度验算，应符合《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10002.2、《建筑桩基技术规范》JGJ 94等相关章节的规定，桩身应采用设计常径段桩径。

- 桩基础承台设计应根据受力情况以及地质、水流、施工等条件综合考虑后确定，应符合《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093、《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定。

- 湿陷性黄土地区采用桩基础时，桩基应穿透湿陷性黄土层，并应符合下列规定：

    - 在非自重湿陷性黄土场地，桩端应支承在较低的非湿陷性黄土层中。

    - 在自重湿陷性黄土场地，桩端应支承在可靠的岩（或土）层中。

- 在非自重湿陷性黄土场地，单桩竖向承载力的计算值应计入湿陷性黄土层内的桩长按饱和状态下的正侧阻力；在自重湿陷性黄土场地，除不计自重湿陷性黄土层内的桩长按饱和状态下的正侧阻力外，尚应扣除桩侧的负摩阻力。对桩侧负摩阻力进行现场试验确有困难时，可参考表3.2.17的数值取值。

表 3.2.17 桩侧极限负摩阻力fi

| 自重湿陷量的计算值（mm） | 桩侧极限负摩阻力fi（kPa） |
| --- | --- |
| 70~200 | 10 |
| >200 | 15 |

- 年平均地温低于-1.0℃的场地和最大融化深度范围内存在融沉、强融沉、融陷性土及其夹层的地基，宜按保持冻结原则设计，AM扩底桩桩端宜穿过季节融化层融化深度，单桩容许承载力应通过试桩确定。无条件试桩时可按下式计算：

（3.2.18）

| 式中 | [P]—— | 桩的容许承载力（kN）； |
| --- | --- | --- |
|  | τi—— | 第i层冻土同桩侧表面的冻结强度（kPa），可参考《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093取值； |
|  | m''—— | 冻结力修正系数，取1.3~1.5； |
|  | Fi—— | 第i层冻土中桩侧表面的冻结面积（m2）； |
|  | m' 0—— | 冻土桩底支承力折减系数，可根据孔底条件取0.5~0.9； |
|  | A—— | 扩底桩端支承面积（m2）； |
|  | [σ]—— | 桩底多年冻土容许承载力，可参考现行行业标准《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093取值。 |

- 岩溶地区桩基础设计应满足下列要求：

- 岩溶区桩底高程应设置在一定厚度的岩溶顶板上。岩溶顶板厚度不宜小于3倍扩底桩径。

- 确定桩底高程时，在满足承载力与最小嵌岩深度要求条件下，应尽量减小基桩嵌岩深度，以保证溶洞顶板完整性。基岩嵌岩最小深度可取0.5m。

- 同一墩台下各基桩桩顶变形差异较大时，各基桩承载力总和应满足上部结构要求，还应分析各基桩差异变形对上部结构的影响，必要时应采取措施协调各基桩竖向荷载和变形。

- 计算穿过溶洞基桩的竖向承载力时，应根据桩土界面、顶板稳定性等因素确定是否考虑被穿溶洞顶板以上岩土的侧摩阻力；验算水平承载力时，可考虑被穿溶洞顶板以上岩土的水平抗力。

## 构  造

- 铁路工程AM扩底桩构造如图3.3.1，典型扩底桩桩身结构图见附录B，应符合下列规定：

    - 扩底段斜面倾角θ不宜大于12°。

    - 设计应根据不同地质条件确定扩底率，扩底率不宜大于3.2，且不应大于3.5。

    - 扩底段垂直面高度h2不应小于500mm。

    - 扩底段直径D允许偏差为0mm～100mm。

图 3.3.1铁路工程AM扩底桩构造示意图

- 铁路工程AM扩底桩扩底规格应符合表3.3.2规定，扩底部分体积增加量计算见附录C。

表3.3.2   AM扩底桩设计扩底规格表

| 常径段直径 d （㎜） | 常规扩底直径D （㎜） | 最大扩底直径D （㎜） | 最大扩底直径 扩底斜面高度h1(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| φ850 | φ1300 | φ1500 | 1530 |
| φ1000 | φ1600 | φ1800 | 1900 |
| φ1200 | φ1800 | φ2000 | 1900 |
| φ1300 | φ1900 | φ2300 | 2360 |
| φ1500 | φ2300 | φ2500 | 2360 |
| φ1600 | φ2500 | φ3100 | 3530 |
| φ1800 | φ3000 | φ3600 | 4140 |
| φ2000 | φ3200 | φ3800 | 4240 |
| φ2200 | φ3800 | φ4100 | 4470 |
| φ2500 | φ4000 | φ4300 | 4240 |
| φ3000 | φ4500 | φ5000 | 3528 |

- 铁路工程AM扩底桩配筋应符合《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093、《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定。

- 承台构造、承台与柱的连接构造、承台与承台之间的连接构造尚应符合《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093、《建筑桩基技术规范》JGJ 94的有关规定。

# 施  工

## 一般规定

- AM扩底桩施工流程宜按照图4.1.1执行。

图4.1.1  AM扩底桩施工流程图

- AM扩底桩施工前应进行试成孔。

- AM扩底桩施工前应进行技术交底，施工中按工序要求严格控制，成孔过程体现可视可控功能并按隐蔽工程验收合格后，方可进行下道工序施工。

- 工程桩施工前应通过试成孔比对地质资料，并检验所选的设备、机具、施工工艺以及技术要求的适应性，试成孔数量不宜少于2个。

- 确定AM扩底桩施工工艺参数和检验桩的承载力时，宜按有关规定和设计要求进行试桩，并应具有完整的试桩资料。

- 扩底施工前宜采用旋挖钻孔施工工艺形成直孔，成孔直径不宜小于设计常径段直径。

- 可视成孔控制装置应定期检修、校准，发现控制装置有故障时应及时维修或更换。

- 基桩轴线的控制点和水准基点应不受施工影响，复核后应进行保护并在施工中定期复测。

- 桩基施工应根据土层变化，做好施工原始记录，施工记录表可按附录D执行。

## 施工准备

- 施工前应根据工程和场地特点编制专项施工方案，并应包括下列内容：

    - 工程概况和设计要求。

    - 施工平面布置图，标明桩位、编号、施工顺序、水电线路和临时设施的位置。

    - 工艺方法及技术要求。

    - 施工作业计划和劳动力组织计划。

    - 主要施工设备及机具（包括质量检查工具）的配备计划。

    - 工程实物量清单和主要材料供应计划。

    - 保证工程质量、安全生产和季节性施工技术措施。

- 施工前应按施工平面图要求完成供水供电、施工道路、施工设施及生活设施等的布置。

- 施工前应对设备进行检查，扩孔钻斗张开和闭合状态的尺寸应符合设计要求，扩孔钻斗液压系统、电源信号系统应能正常工作。

- 钻孔施工场地应符合下列规定：

    - 施工场地在旱地上时应清除杂物、平整压实，钻机底座应置于坚实土层上。

    - 施工场地位于陡坡时，可用枕木或型钢等搭设工作平台。

    - 在浅水中宜用筑岛或围堰法施工，筑岛面积应综合考虑钻孔方法、设备大小等因素确定，条件允许时也可采用临时改河方案进行施工。

    - 在深水中或淤泥较厚时，可搭设固定式水上工作平台施工，平台搭设应符合现行铁路工程行业技术指南和规程的有关规定；当水流平稳时，也可利用船舶或浮箱作为浮动式作业平台进行钻孔，但应锚定稳固。

    - 水上钻孔筑岛或工作平台顶面高程应高出施工期可能出现的最高水位0.5m~1.0m。

## 成  孔

- 常径段及扩底成孔直径必须达到设计桩径，钻头尺寸应与设计孔径相同。

- 成孔施工应连续完成，常径段成孔后及时调换扩底钻斗进行扩底施工，不得无故停钻，扩底完成至灌注混凝土的间隔时间不宜大于8h。

- 成孔前宜在桩位埋设坚固不漏水的护筒，护筒施工应符合下列规定：

- 钢护筒在旱地或水中使用时，筒壁厚度可根据钻孔桩径、埋深和埋设方法等通过计算确定，且不宜小于4mm。

- 钢筋混凝土护筒在水深不大的钻孔中使用时，筒壁厚度可为80mm~100mm。

- 护筒内径应大于设计桩径200mm，且应根据采用的钻机类型确定。

- 护筒顶面宜高出施工水位或地下水位2m，并高出施工地面0.2m，其高度尚应满足孔内泥浆面高度的要求。

- 在岸滩上护筒埋置深度，黏性土、粉土不宜小于1m，砂类土不宜小于2m，当表层土松软时，宜将护筒埋置在较坚硬密实的土层中不少于0.5m；埋设时应在护筒四周回填黏土并分层夯实，可用锤击、加压或振动等方法下沉护筒。

- 在水中筑岛上的护筒宜埋入河床面以下不少于1m。在水中平台上设置护筒时，可根据施工最高水位、流速、冲刷及地质条件等因素确定埋深，有冲刷影响的河床，护筒底宜进入一般冲刷线以下不少于1.0m。局部冲刷影响严重的河床，护筒底应进入局部冲刷线以下不少于1.0m；在水中平台上下沉护筒，应有导向设备控制护筒位置。

- 季节性冻土地区，护筒底进入到冰冻线以下未冻土层中不应少于0.5m；多年冻土地区，护筒进入多年冻土层中不应少于0.5m。

- 护筒顶面中心与设计桩位允许偏差不应大于50mm，倾斜度不应大于1%。

- 成孔时钻机定位应准确、水平、稳固，钻机的钻杆中心应对准桩位中心，偏差不应大于20mm，钻孔垂直度偏差应符合相关标准的规定和设计要求。

- 常径段成孔应先轻压慢钻、进入正常状态后，可逐渐增大转速，调整钻压。

- 常径段成孔至设计孔深后，应对孔深进行验收，验收合格后方可进行下道扩底施工工序。

- 扩底施工操作应符合下列规定：

    - 常径段成孔到达设计深度后，应在60 min内转换成全液压扩底钻头进行扩底施工。

    - 扩底桩设计参数应在施工前输入电脑，在系统监视和自动管理中心指示下进行扩底施工。

    - 扩底过程中应慢速钻进，铲斗所容纳泥土应及时提升并带到地面。

    - 每次扩孔量应小于铲斗容量。

- 多次扩底成桩施工时，应在完成常径段成孔后从下往上施工扩大节点。

- 扩底监控传感器应定期标定，并应符合下列规定：

    - 测量误差不大于全量程的0.1%，直径测量分辨力不大于10mm，深度测量分辨力不大于50mm。

    - 扩底直径大于3000 mm时，应在两个方向对称安置2个直径监控传感器。

    - 直径测定平面宜在扩底部分垂直高度h2起始深度200mm以下位置，传感器应固定于扩底钻斗。

    - 传感器应避免气温、振动及其他外界因素的影响。

- 旋挖钻进速度应根据土层、孔径、孔深等因素确定，并应符合下列要求：

    - 护筒下1m范围内，钻速不宜超过12m/h。

    - 在淤泥或淤泥质土层中，钻速不宜大于10m/h。

    - 在松散砂层中，钻速不宜大于15m/h。

    - 在硬土层中，钻速不宜大于5m/h。

    - 穿过软硬土层交界处时，宜缓慢进尺，在杂填土层或含水量较大的软塑黏性土层中钻进时，应减少钻杆晃动。

    - 空钻斗升降速度不宜超过表4.3.10数值。

表4.3.10 空钻斗升降速度限值

| 常径段直径d(mm) | 升降速度(m/s) |
| --- | --- |
| <1200 | 1.30 |
| 1200 | 1.20 |
| ≥1300 | 0.8 |

- 应根据钻进速度同步补充稳定液，保持液面高度不变，且施工期间护筒内稳定液面应高出地下水位0.5m以上。

- 地下水位以下钻进时应根据地质条件和施工工艺配置稳定液。稳定液的主要材料宜包括水、膨润土、CMC（羧四基纤维素钠盐）、腐殖酸族分散剂、木质素族分散剂和渗水防止剂等。稳定液质量控制指标应符合表4.3.12的规定。

表4.3.12稳定液质量控制指标

| 项目 | 单位 | 性能指标 |  | 检验方法 | 处 理 办 法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘度 | s | 粘性土 | 22~30 | 漏斗法 | 下限以下 | 添加膨润土、CMC，补充新液 |
|  |  | 砂土 | 25~40 |  | 上限以上 | 添加水和分散剂 |
| 比重 | - | 1.05~1.30 | 泥浆比重计 | 泥浆比重计 | 下限以下 | 添加膨润土、CMC，新液补充 |
|  |  |  |  |  | 上限以上 | 砂土：脱砂 黏土：水和分散剂 |
| 含砂率 | % | 粘性土 | <4 | 洗砂瓶 | 上限以上 | 脱砂处理、废弃 |
|  |  | 砂土 | <7 |  |  |  |
| 失水量 | mL/30min | ＜30 |  | 失水量仪 | - | - |
| 泥皮厚度 | mm | ＜3 |  | 失水量仪 | - | - |
| pH值 | - | 8~12 |  | pH试纸 | 下限以下 | 添加剂进行中和 |
|  |  |  |  |  | 上限以上 | 添加剂进行中和 |

注：在松软和易塌方土土层中钻进时，泥浆指标宜按上表规定值的上限取用。

- 成孔前和每次提出钻斗时，应检查钻斗和钻杆连接销子、钻斗门连接销子以及钢丝绳的状况，并应清除钻斗上的渣土。

- 旋挖钻机成孔应采用跳挖方式，钻斗倒出的土距已成桩孔口的最小距离应大于6m，并应及时清运。

- 采用多台钻机同时施工时，相邻钻机间距不宜小于5d与3D中的较大值。在混凝土灌注完成的邻桩旁成孔施工，最少间隔时间不应少于36h，且安全距离不宜小于4d与2D中的较大值。

- 钻孔过程发现异常现象时，可按下列情况处理：

    - 钻孔中发生坍孔但不严重时，可采用加大泥浆比重、加高水头等措施后继续钻进；坍孔严重时，可回填重钻。

    - 钻孔中发生弯孔和缩孔时，可将旋转钻机的钻头，提起到偏斜处进行反复扫孔，直到钻孔正直；当发生严重弯孔、梅花孔和探头石时，应采用小片石或卵石与黏土混合物回填到偏斜处，待填料沉实后再重新修孔。

    - 发生卡钻时，不宜强提，应查明原因和钻头位置，采取晃大绳及其他措施，使钻头松动后再提起。

    - 发生掉钻时，应查明情况尽快处理。

    - 处理卡钻和掉钻时，严禁人员进入没有护筒或其他防护设施的钻孔内。进入钻孔前，应探明孔内有无有害气体，并备齐防毒、防溺等安全设施。

## 清  孔

- 施工过程中应进行两次清孔，第一次清孔应在扩底完成后进行，第二次清孔应在钢筋笼下放后、灌注混凝土之前进行。

- 清孔方法应符合设计要求，应综合考虑桩孔规格、地质条件、成孔工艺等因素合理选择，并应符合下列规定：

    - 第一次清孔应利用成孔钻具直接进行，清孔时应将钻头（桶式，带挡板）放至孔底，采用钻桶旋转钻进清孔。

    - 第二次清孔可采用正循环或泵吸、气举反循环清孔，清孔时送入孔内的稳定液不宜少于排出量，清孔时间应根据沉渣厚度决定。

    - 泵吸反循环清孔时，清渣泵或导管与沉渣面距离宜为0.5m～1.0m。

- 气举反循环清孔施工应符合下列规定：

1 出水管底与沉渣面的距离宜为30mm～40mm，气水混合器至液面距离宜为孔深的0.55倍至0.65倍。

2 开始送风时应向孔内供水，停止清孔时应先关气后断水。

3 送风量应由小到大，风压应稍大于孔底水头压力。孔底沉渣较厚、块体较大或沉淀板结时，可加大风量，摇动出水管排渣。

4 孔底沉碴厚度减少后，出水管应同步跟进，维持出水管底口与沉渣面距离。

5 清孔过程中应补浆充足，孔内泥浆液面应保持稳定。

- 清孔结束时应测定稳定液指标和孔底沉渣厚度，孔底沉渣厚度不应超过50mm。清孔结束后，孔底500mm以内稳定液指标应符合表4.4.4的规定。

表4.4.4 清孔后稳定液指标及检测方法

| 项 | 项目 | 单位 | 性能指标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘度 | s | 18～32 |  | 漏斗法 |
| 2 | 比重 | g/cm3 | 孔深＜60m | ≤1.20 | 泥浆比重计 |
|  |  |  | 孔深≥60m | ≤1.25 |  |
| 3 | 含砂率 | % | 黏性土 | ≤4 | 洗砂瓶 |
|  |  |  | 砂土 | ≤6 |  |

注：1.表列孔深系指自然地面标高至桩端标高的深度。

2.清孔时应同时检测稳定液比重和粘度，当粘度已接近下限，稳定液比重仍不达标时，应检测含砂率，含砂率＞8％时，应采取除砂设备除砂，保证稳定液比重达标。

- 清孔后应保持孔内液面高度，并应在30min内灌注混凝土，超过30min的应重新测定孔底沉渣厚度。

## 钢筋笼施工

- 钢筋应按不同品种、牌号、规格和检验状态分别存放，在运输、加工和储存过程中应防止锈蚀、污染和变形。

- 钢筋应加工顺直，调直后钢筋表面伤痕及锈蚀不应减损钢筋截面积。

- 钢筋笼制作、安装应符合下列规定：

    - 主筋不宜设弯钩，加强箍宜设在主筋外侧，所设弯钩不应向内圆伸露。

    - 钢筋笼的内径与导管接头处外径差值不宜小于100mm。

    - 钢筋笼主筋混凝土保护层允许偏差不应大于5mm，钢筋骨架的保护层厚度可用与桩同强度等级混凝土旋转垫块支撑保证。设置密度宜按竖向每隔3m~4m设一组，每一组沿圆周块数不应少于3块。

    - 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，设置在同一构件内的接头宜相互错开，错开距离不应小于35倍主筋直径且不应小于500mm；同一连接区段内受力钢筋接头面积占受力钢筋总截面面积的比例不宜大于50%，并应符合设计要求。

    - 钢筋笼起吊吊点宜设在加强箍筋部位。

- 桩端后注浆导管宜对称设置3根，注浆导管与钢筋笼绑扎，与注浆管绑扎的主筋应比注浆器长不少于20mm。

- 桩径不小于2m、桩长大于40m或复杂地质条件下的基桩应采用声波透射法检测。声测管的埋设应符合设计要求，设计无要求时应符合下列规定：

    - 当0.8m<d≤2.0m时，应埋设不少于3根管；当d＞2.0m时，应埋设不少于4根管。

    - 声测管应采用金属管，内径不小于40mm，壁厚不小于3.0mm。

    - 每隔一个定位架钢筋应焊接一个声测管定位环，定位环直径比声测管外径大10mm。声测管对接宜采用套管连接。

    - 安装在各节钢筋笼内的声测管应一一对应配置，相邻节段对应接头应明确标识。

    - 声测管下端封闭、上端加盖，管内无异物，连接处应光滑过渡，不漏水。管口应高出桩顶100mm以上，且各声测管管口高度宜一致。

    - 声测管以线路大里程方向的顶点为起始点，按顺时针旋转方向呈对称形状布置并进行编号，如图4.5.5所示。

图4.5.5 声测管布置示意图

## 混凝土施工

- 混凝土的配制应符合下列规定：

    - 配合比应通过计算和试配确定。

    - 试配混凝土所用的材料应与实际施工采用的材料保持一致。

    - 胶凝材料用量不宜小于350kg/m3。

    - 混凝土应按设计强度提高15%配制，试件混凝土强度应符合表4.6.1的规定。

    - 坍落度180mm～220mm，应具有良好的和易性和流动度，坍落度损失应符合灌注要求。

    - 砂率应在35%~45%之间。

    - 粗骨料粒径不应大于钢筋净距和导管内径的1/4，且不应大于40mm，宜优先选用5mm～25mm连续级配的碎石。

    - 混凝土初凝时间不应少于正常运输和灌注时间之和的2倍，且不应少于8h。

表4.6.1 混凝土试件强度与设计桩身强度对照表

| 设计混凝土强度等级 | C30 | C35 | C40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试件混凝土强度等级 | C35 | C40 | C50 |

- 导管的选用和安装应符合下列规定：

    - 导管内径应按常径段直径和每小时灌注量确定，宜为200mm～300mm，直径允许偏差为2mm，导管壁厚不应小于6mm，导管第一节底管长度不应小于4m，导管标准节长度宜为2.5m~3.0m。

    - 导管使用前，需经过压水试验，试水压力为0.6MPa~ 1.0MPa，确保不渗漏水，方能投入灌注混凝土工作。

    - 混凝土灌入前应先在灌斗内放入隔水板，然后再灌入混凝土。

    - 固定导管的插板应用铁丝拴在护筒上部。

    - 导管总长2/3处或钢筋笼半笼上2m处放一节有三角形加劲板的导管，避免导管提升过程中碰撞钢筋笼。

- 水下混凝土灌注施工应符合下列规定：

    - 在静水条件下采用竖向导管法灌注，保证灌注工作连续，单桩混凝土灌注时间不宜超过8h。

    - 混凝土灌注的充盈系数不应小于1.05，也不宜大于1.3。

    - 混凝土灌注用隔水板可采用混凝土浇制，强度不应低于C20，外形应规则光滑并配有橡胶片。

    - 混凝土开灌前，隔水板应采用钢丝挂于吊机吊钩上；待初灌混凝土足量后，方可提升隔水板钢丝绳将混凝土灌至孔底。

- 混凝土初灌量应能保证混凝土灌入后，导管埋入混凝土深度不小于1.0m且导管内混凝土柱和管外稳定液柱压力平衡。混凝土初灌量宜按图4.6.4与式4.6.4-1~4.6.4-3计算。

图4.6.4混凝土初灌量计算示意图

（4.6.4-1）

（4.6.4-2）

（4.6.4-3）

| 式中 | V—— | 混凝土初灌量（m3）； |
| --- | --- | --- |
|  | h—— | 桩孔深度（m）； |
|  | h1—— | 扩底斜面高度（m）； |
|  | h2—— | 扩底段垂直面高度（m）； |
|  | h3—— | 锅底形扩底端矢高（m）； |
|  | h4—— | 初灌混凝土下灌后导管外混凝土高度（m），取1.3m~1.8m； |
|  | h5—— | 导管内混凝土与导管外泥浆柱平衡所需的高度（m）。 |
|  | γm—— | 稳定液比重，取1.2×103kg/m3； |
|  | γc—— | 混凝土比重，取2.3×103kg/m3； |
|  | d1—— | 导管内径（m）； |
|  | D1—— D—— | 初灌后混凝土面直径（m）； 扩底直径（m） |
|  | k—— | 充盈系数，取1.3。 |

- 混凝土灌注过程中导管应始终埋在混凝土中，不应将导管提出混凝土面。导管埋入混凝土面的深度宜为3m～10m，最小埋入深度不得小于2m。导管应勤提勤拆，一次提管拆管不得超过6m。

- 混凝土灌注中应防止钢筋笼上拱。混凝土实际灌注高度应超过设计桩顶标高。超出的高度应根据桩长、地质条件和成孔工艺等因素来合理确定，最小高度不宜小于桩长的3%，且不应小于0.5m。

- 混凝土灌注完毕后应及时割断吊筋、拔出护筒、清除孔口浆液和混凝土残浆。桩顶混凝土面低于自然地面高度的桩孔应及时回填和加盖。

- 桩端注浆应符合下列规定：

    - 桩底后注浆管阀底端进入桩端土层的深度，对于粘性土、粉土、砂土层不应小于200mm，对于碎石土和风化岩不应小于100mm；当持力层过硬时可适当减小，持力层较软弱及沉渣较厚者应适当加深。

    - 注浆器应具备逆止功能，应能承受1MPa以上静水压力；注浆阀外部保护层应能抵抗砂石等硬质物的刮撞而不致使注浆阀受损。

    - 流量不应高于50L/min。

    - 在成桩后8~10小时，应进行清水劈裂，在成桩2~7天后开始进行水泥浆液的注入。

- 岩溶地区钻孔桩、水上钻孔桩、多年冻土、遇水软化岩层地区钻孔桩施工应编制专项施工方案，地质条件复杂时还应编制应急预案，并应符合铁路工程现行钻孔桩施工规程的相关规定。

# 验  收

## 一般规定

- AM扩底桩的质量验收应符合设计要求及铁路工程现行相关标准的规定，检验批质量验收记录表可按附录E格式执行。

- AM扩底桩验收包括隐蔽工程验收和工程竣工验收。隐蔽工程验收应在被验工序完毕后，下道工序施工前进行。工程竣工验收应视下列两种情况分别组织进行：

    - 桩顶设计标高与自然地面标高相同时，可在桩体混凝土达到龄期强度后组织验收。

    - 桩顶设计标高低于自然地面标高时，应在基坑开挖至设计标高后组织验收。

- 钢筋、混凝土的施工质量应符合设计要求和《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424等相关标准的规定。

- 工程施工质量保证资料应齐全、真实、系统、完整，并应包括下列主要内容：

    - 所用原材料、构配件、半成品和成品质量检验结果。

    - 材料配合比、拌和过程检验和试验数据。

    - 隐蔽工程检查记录。

    - 各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总资料。

    - 施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析。

    - 施工过程中若发生质量缺陷，经处理后，满足质量要求的技术资料。

- 当设计要求进行桩基承载力试验时，应按设计要求和有关规定进行试桩，试桩数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%，并应有完整的试桩资料。

- AM扩底桩桩底地质条件、钢筋笼长度、钢筋笼接长方式、桩头凿完后主筋伸入承台的长度、承台混凝土浇筑前的钢筋等的验收应留存影像资料。

- 桩位验收除应满足设计要求外，尚应符合下列规定：

    - 当桩顶设计标高与施工场地标高相同时，或桩基施工结束后，有可能对桩位进行检查时，桩基工程的验收应在施工结束后进行。

    - 当桩顶设计标高低于施工场地标高，成桩后无法对桩位进行检查时，可对护筒位置做中间验收。

- 除应符合本规程的规定外，铁路桥涵、路基工程AM扩底桩验收还应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10415、《铁路路基工程施工质量验收标准》TB 10414等相关标准的规定，铁路站房及枢纽工程AM扩底桩验收还应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的规定。

## 成  孔

Ⅰ 主控项目

    - 成孔验收应体现施工过程中的信息化、可视化功能，视频资料应作为验收资料。钻孔达到设计深度后，桩底地质情况应符合设计要求，如桩端进入岩层，嵌岩深度不应小于设计值。

检验数量：施工单位监理单位全部检查；勘察设计单位对代表性的桩进行现场确认，对柱桩及可溶性岩石等复杂地质条件下的桩基应逐桩确认。

检验方法：检查施工记录、观察。

    - 孔深不应小于设计值，孔型应符合设计要求，孔径应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2  孔径的允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 常径段 | 不小于设计直径 | 用超声波或井径仪测量 |
| 扩底段 | 不小于设计直径 |  |

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

    - 灌注水下混凝土前应清底，桩底沉渣厚度应符合设计要求。设计无要求时，桩底后注浆的孔底沉渣厚度不大于100mm，桩底无后注浆的柱桩不大于50mm。

检查数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：测量并填写记录。

Ⅱ 一般项目

    - AM扩底桩成孔允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

表 5.2.4 AM扩底桩成孔允许偏差和检验方法

| 项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 护筒 | 顶面中心位置 | 50mm | 测量检查 |
|  | 垂直度 | 1% |  |
| 孔位中心 |  | 50mm |  |
| 扩底段高度 |  | 不小于设计值 | 超声波或井径仪测量 |
| 垂直度 |  | 1% | 井径仪或超声波检查 |

检验数量：施工单位全部检查。

    - 稳定液指标允许偏差和检验方法应符合表5.2.5的规定。

表 5.2.5 稳定液指标允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 比重 | 1.05~1.30g/cm3 | 用比重计测，清孔后在距孔底500mm处取样 |
| 含砂率 | ＜6% | 洗砂瓶 |
| 粘度 | 22~40s | 黏度计 |
| 稳定夜标高（高于地下水位） | 0.5~1.0m | 目测法 |

检验数量：施工单位全部检查。

## 钢筋笼

Ⅰ 主控项目

- 钢筋原材料质量应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的规定。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：检查原材料进场质量验收记录。

- 钢筋加工、连接和安装的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的规定。

Ⅱ 一般项目

- 钢筋原材料表面质量和加工允许偏差应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的规定。

- 钢筋骨架的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

表5.3.4 钢筋骨架的允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 钢筋骨架在承台底以下长度 | ±100mm | 尺量检查 |
| 钢筋骨架直径 | ±20mm |  |
| 主钢筋间距 | ±0.5d | 尺量检查不少于5处 |
| 加强筋间距 | ±20mm |  |
| 箍筋间距或螺旋筋间距 | ±20mm |  |
| 钢筋保护层厚度 | 不小于设计值 | 检查垫块 |
| 钢筋笼安装深度 | +100mm | 尺量检查 |

检验数量：施工单位全部检查。

## 混凝土

Ⅰ 主控项目

- 混凝土原材料、配合比设计和拌和质量应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：检查混凝土拌和物出场质量验收记录。

- 混凝土施工过程中，应对拌和物的入模坍落度进行测定，测定值应不超过理论配合比坍落度的控制范围。

检验数量：施工单位每施工50m3或每工作班测试不应少于一次；监理单位全部检查测试结果。

检验方法：施工单位进行坍落度测试；监理单位见证检验。

- 混凝土的入模温度不宜高于30℃。冬季施工时，入模温度不应低于5℃。

检验数量：施工单位每施工50m3或每工作班至少测温3次并填写测温记录；监理单位至少测温一次。

检验方法：温度测试。

- 桩的混凝土强度等级应符合设计要求，水下混凝土标准养护试件强度应达到设计强度等级的1.15倍。

检验数量：施工单位每根桩应在混凝土的浇筑地点随机抽样制作混凝土试件不应少于2组。

检验方法：施工单位进行混凝土强度试验；监理单位检查混凝土强度试验报告。按《铁路混凝土强度检验评定标准》TB 10425规定的方法评定混凝土标准养护试件强度。

- 桩身顶端超灌部分采用机械切除，切除后顶面应平整、粗骨料分布均匀、不应损坏基桩钢筋。切除时的混凝土强度应达到10MPa。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：检测混凝土强度和观察。

Ⅱ 一般项目

- 混凝土的坍落度和充盈系数允许偏差和检验方法应符合表5.4.6规定。

表 5.4.6 混凝土坍落度和充盈系数的允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土坍落度 | （180~220）mm | 坍落度仪 |
| 混凝土充盈系数 | ≥1.05 | 实际灌注量与计算灌注量的比 |

检验数量：施工单位全部检查。

- 后注浆允许偏差和检验方法应符合表5.4.7规定。

表 5.4.7 后注浆的允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 注浆终止 条件 | 注浆量不小于设计要求 | 查看流量表 |
|  | 注浆量不小于设计要求80%，且注浆压力达到设计值 | 查看流量表，检查压力表读数 |
| 水胶比 | 设计值 | 实际用水量与水泥等胶凝材料的重量比 |

检验数量：施工单位全部检查。

## 成  桩

Ⅰ 主控项目

- 桩身混凝土应匀质、完整，施工后应进行工程桩桩身完整性检测，并应符合下列规定：

    - 桩身完整性检测应在桩顶设计标高处进行，检测方法应符合《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218的规定；

    - 铁路桥涵工程应按《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10415要求执行，对重要部位的桩身混凝土应全部进行无损检测，其中30%应采用声波透射法，其余采用低应变反射波法检测；对非重要部位的桩身混凝土应根据设计要求确定无损检测数量。

    - 铁路路基工程应按《 铁路路基工程施工质量验收标准 》TB 10414要求执行，桩板结构时按总桩数的100%，桩网结构时按总桩数的20%。

    - 铁路站房工程应按《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202要求执行，工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20％，且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。

    - 对桩身混凝土质量有疑问和设计有要求的桩，应采用钻芯取样进行检测。

检验数量：施工单位、监理单位应按检测数量要求检查。

检验方法：具备相应资质的检测机构进行检测。施工单位、监理单位检查检测报告。

- 铁路站房工程应按《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202要求对工程桩进行承载力检验，站房设计等级为甲级或地质条件复杂时，应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验，检验桩数不应少于总桩数的1％，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。在有经验和对比资料的地区，站房设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测，检测数量不应少于总桩数的5％，且不应少于10根。

Ⅱ 一般项目

- 桩顶凿除后的高程和主筋伸入承台长度的允许偏差和检验方法应符合表5.5.3的规定。

表5.5.3 桩顶凿除后的高程和主筋伸入承台长度的允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 桩顶高程 | （-3~0）cm | 测量 |
| 主筋伸入承台长度 | 不小于设计值 | 尺量 |

检验数量：施工单位全部检查。

- 铁路站房工程桩位的允许偏差和检验方法应符合表5.5.4的规定。

表5.5.4 铁路站房工程桩位的允许偏差和检验方法

| 检查项目 |  | 允许值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桩位 | d<1000mm | ≤70+0.01H | 全站仪或用钢尺量，开挖前量护筒，开挖后量桩中心 |
|  | d≥1000mm | ≤100+0.01H |  |

注：1 H为桩基施工面至设计桩顶的距离(mm)；

2 d为设计常径段桩径(mm)。

检验数量：施工单位全部检查。

- 铁路路基工程桩位、桩底高程的允许偏差和检验方法应符合表5.5.5的规定。

表5.5.5 铁路路基工程桩位的允许偏差和检验方法

| 检查项目 | 允许值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 桩位（纵、横向） | ±100mm | 全站仪或用钢尺量 |
| 桩底高程 | ±100mm |  |

检验数量：施工单位全部检查。

# 附录A  岩基承载力特征值Fa

A.0.1  岩基承载力特征值Fa，可根据岩石饱和单轴抗压强度及岩体剪切波速按表A.0.1取值。

表A.0.1  岩基承载力特征值Fa（kPa）

| 岩石饱和单轴抗压强度R （MPa） | 岩体剪切波速vs（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1450 | 1750 | 2100 |
| 0.5 | - | - | - | 550 | 700 | 900 | 1250 | - | - | - | - |
| 1.0 | - | - | 550 | 750 | 1000 | 1300 | 1800 | - | - | - | - |
| 1.5 | - | - | 650 | 950 | 1200 | 1600 | 2200 | 3150 | - | - | - |
| 2.0 | - | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1800 | 2550 | 3650 | - | - | - |
| 2.5 | - | 550 | 850 | 1200 | 1600 | 2000 | 2850 | 4100 | 5950 | - | - |
| 3.0 | - | 600 | 950 | 1300 | 1700 | 2200 | 3100 | 4500 | 6550 | - | - |
| 3.5 | - | 650 | 1000 | 1400 | 1900 | 2400 | 3350 | 4850 | 7050 | - | - |
| 4.0 | - | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2600 | 3600 | 5150 | 7550 | 11000 | - |
| 4.5 | - | 750 | 1150 | 1600 | 2100 | 2800 | 3800 | 5500 | 8000 | 11400 | - |
| 5.0 | 500 | 800 | 1200 | 1700 | 2200 | 2900 | 4000 | 5800 | 8450 | 12300 | 17750 |
| 6.0 | 540 | 900 | 1300 | 1800 | 2500 | 3200 | 4400 | 6350 | 9250 | 13500 | 19400 |
| 7.0 | 580 | 950 | 1400 | 2000 | 2600 | 3400 | 4750 | 6850 | 10000 | 14600 | 21000 |
| 8.0 | 620 | 1000 | 1500 | 2100 | 2800 | 3600 | 5050 | 7300 | 10700 | 15600 | 22450 |
| 9.0 | 660 | 1050 | 1600 | 2300 | 3000 | 3900 | 5400 | 7750 | 11350 | 16500 | 23800 |
| 10.0 | 700 | 1100 | 1700 | 2400 | 3200 | 4100 | 5700 | 8200 | 11950 | 17400 | 25100 |
| 11.0 | 730 | 1200 | 1800 | 2500 | 3300 | 4300 | 5950 | 8600 | 12550 | 18250 | 26300 |
| 12.0 | 760 | 1250 | 1900 | 2600 | 3500 | 4500 | 6200 | 8950 | 13100 | 19100 | 27500 |
| 13.0 | 800 | 1300 | 1950 | 2700 | 3600 | 4700 | 6500 | 9350 | 13650 | 19850 | 28600 |
| 14.0 | 820 | 1350 | 2000 | 2800 | 3700 | 4800 | 6700 | 9700 | 14150 | 20600 | 29700 |
| 15.0 | 850 | 1400 | 2100 | 2900 | 3900 | 5000 | 6950 | 10000 | 14650 | 21350 | 30700 |
| 16.0 | 880 | 1450 | 2200 | 3000 | 4000 | 5200 | 7200 | 10350 | 15100 | 22050 | 31750 |
| 17.0 | 900 | 1500 | 2250 | 3100 | 4100 | 5300 | 7400 | 10650 | 15600 | 22700 | 32700 |
| 18.0 | 930 | 1550 | 2300 | 3200 | 4300 | 5500 | 7600 | 11000 | 16050 | 23400 | 33650 |
| 19.0 | 960 | 1600 | 2350 | 3300 | 4400 | 5600 | 7850 | 11300 | 16500 | 24000 | 34600 |
| 20.0 | 980 | 1600 | 2400 | 3400 | 4500 | 5800 | 8050 | 11600 | 16900 | 24650 | 35500 |
| 21.0 | 1000 | 1650 | 2500 | 3500 | 4600 | 5900 | 8250 | 11850 | 17350 | 25250 | 36350 |
| 22.0 | 1030 | 1700 | 2550 | 3500 | 4700 | 6100 | 8450 | 12150 | 17750 | 25850 | 37200 |
| 23.0 | 1050 | 1750 | 2600 | 3600 | 4800 | 6200 | 8600 | 12400 | 18150 | 26400 | 38050 |
| 24.0 | 1080 | 1750 | 2650 | 3700 | 4900 | 6300 | 8800 | 12700 | 18550 | 27000 | 38900 |
| 25.0 | 1100 | 1800 | 2700 | 3800 | 5000 | 6500 | 9000 | 12950 | 18900 | 27550 | 39700 |
| 26.0 | 1120 | 1850 | 2750 | 3800 | 5100 | 6600 | 9150 | 13200 | 19300 | 28100 | 40500 |
| 27.0 | 1140 | 1900 | 2800 | 3900 | 5200 | 6700 | 9350 | 13450 | 19650 | 28600 | 41200 |
| 28.0 | 1160 | 1900 | 2850 | 4000 | 5300 | 6800 | 9500 | 13700 | 20000 | 29150 | 42000 |
| 29.0 | 1180 | 1950 | 2900 | 4100 | 5400 | 7000 | 9700 | 13950 | 20350 | 29650 | 42700 |
| 30.0 | 1200 | 2000 | 2950 | 4100 | 5500 | 7100 | 9850 | 14200 | 20700 | 30200 | 43450 |
| 32.0 | 1240 | 2050 | 3050 | 4300 | 5700 | 7350 | 10200 | 14650 | 21400 | 31200 | 44900 |
| 34.0 | 1280 | 2100 | 3150 | 4400 | 5900 | 7550 | 10500 | 15100 | 22050 | 32150 | 46250 |
| 36.0 | 1320 | 2200 | 3250 | 4550 | 6050 | 7800 | 10800 | 15550 | 22700 | 33050 | 47600 |
| 38.0 | 1360 | 2250 | 3350 | 4650 | 6250 | 8000 | 11100 | 15950 | 23300 | 34000 | 48900 |
| 40.0 | 1390 | 2300 | 3450 | 4800 | 6400 | 8200 | 11400 | 16400 | 23900 | 34850 | 50200 |
| 42.0 | 1430 | 2350 | 3500 | 4900 | 6550 | 8400 | 11650 | 16800 | 24500 | 35700 | 51400 |
| 44.0 | 1460 | 2400 | 3600 | 5050 | 6700 | 8600 | 11950 | 17200 | 25100 | 36550 | 52650 |
| 46.0 | 1500 | 2450 | 3700 | 5150 | 6850 | 8800 | 12200 | 17550 | 25650 | 37400 | 53800 |
| 48.0 | 1530 | 2500 | 3750 | 5250 | 7000 | 9000 | 12450 | 18000 | 26200 | 38200 | 55000 |
| 50.0 | 1560 | 2550 | 3850 | 5350 | 7150 | 9200 | 12700 | 18300 | 26750 | 39000 | 56100 |
| 52.0 | 1590 | 2600 | 3900 | 5450 | 7300 | 9350 | 12950 | 18700 | 27300 | 39850 | 57200 |
| 54.0 | 1620 | 2650 | 4000 | 5550 | 7450 | 9550 | 13200 | 19050 | 27800 | 40500 | 58300 |
| 56.0 | 1650 | 2700 | 4050 | 5700 | 7550 | 9700 | 13450 | 19400 | 28300 | 41250 | 59400 |
| 58.0 | 1680 | 2750 | 4150 | 5800 | 7700 | 9900 | 13700 | 19750 | 28800 | 42000 | 60450 |
| 60.0 | 1710 | 2800 | 4200 | 5900 | 7850 | 10050 | 13950 | 20100 | 29300 | 42700 | 61450 |

# 附录B  典型AM扩底桩桩身结构图

图B.0.1  典型AM扩底桩桩身结构图

# 附录C  扩底部分体积增加量理论值

C.0.1  铁路工程AM扩底桩扩底部分体积增加量可按式C.0.1-1计算或根据图C.0.1速查。

（C.0.1-1）

图C.0.1  扩底部分体积增加量速查表（m³，h2=750mm）

# 附录D  AM扩底桩施工记录表

D.0.1  铁路工程AM扩底桩施工记录可按表D.0.1执行。

表D.0.1  铁路工程AM扩底桩施工记录表

工程名称：

施工班组：

钻桩类型：

设计桩长：           设计桩径：          扩底桩径：

设计孔底标高：       桩顶标高：          自然地面标高：

| 序 号 | 桩 位 编 号 | 钻 孔 时 间 |  |  |  |  | 钻 孔 |  |  |  | 护 筒 |  | 孔底 沉淤 厚度 (mm) | 泥浆比重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开 始 | 等 径 孔 完 成 | 扩 底 开 始 | 扩 底 结 束 | 耗时 (min) | 直径 (mm) | 深度(m) | 扩底 直径 (mm) | 扩底 高度 (mm) | 直径 (mm) | 长度 (mm) |  | 一次 清孔 | 二次清孔 |

工程负责人：                        记录：                        年    月

D.0.2  铁路工程AM扩底桩水下混凝土施工记录可按表D.0.2执行。

表D.0.2  铁路工程AM扩底桩水下混凝土施工记录表

工程名称：

施工班组：

设计桩规格：φ      (mm)×    (m)+φ   (mm) ×  (m)

设计桩顶标高：      (m)        自然地面标高：   (m)

设计混凝土标号：               混凝土坍落度：   (mm)

钢筋笼规格：φ  (mm)×  (m)    导管直径：       (mm)

| 序 号 | 桩位编号 | 气候 |  | 导管 |  | 施工标号 | 实验坍落度 |  |  | 灌注量 |  |  | 灌注时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天 气 | 温度(℃) | 总长(m) | 至孔 底距离 (m) |  | 第 一 次 (mm) | 第 二 次 (mm) | 第 三 次 (mm) | 设计 灌量 (m3) | 实际 灌量 (m3) | 充 盈 系 数 | 开 始 | 结 束 | 耗时 (min) |

工程负责人：                       施工员：                        试验工：

年    月    日

# 附录E  检验批质量验收记录表

E.0.1  铁路工程AM扩底桩检验批质量验收记录表可按表E.0.1执行。

表E.0.1  铁路工程AM扩底桩检验批质量验收记录表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工质量验收标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  | 施工单位检验评定记录 |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 施工作业 责任人员登记 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 质量合格，可进入下道工序（如果有） 专职质量检查员 年 月 日 |  |  |  |
| 勘察设计单位现场确认情况（需要时） |  |  | 符合设计要求。 现场专业技术人员 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位验收 结论 |  |  | 验收合格。同意进入下道工序（如果有） 监理工程师 年 月 日 |  |  |  |

注：

1 对于主控项目、一般项目中施工单位检查评定记录和监理单位验收记录结果均为合格的，

可多项合并为一栏，注明各项目条文号。记录中需注明支持性材料（如试验检测报告单号等）或有特殊情况需要说明的项目则应逐项填写。

2 一般项目中有允许偏差的项目，不需填写具体实测偏差值，只填验收结论。

3 施工作业责任人员登记应按部位和工序分别登记参与施工的班组长及作业人员名单。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词，说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。非必须按所指定的标准、规范或其他规定执行时，写法为“可参照……”。

# 引用标准名录

国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007

国家标准《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004

国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202

行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94

行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002

行业标准《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092

行业标准《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093

行业标准《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10415

行业标准《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10752

行业标准《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424

行业标准《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218

中国工程建设标准化协会标准

铁路工程全液压可视可控旋挖扩底灌注桩技术规程

Technical Specification for Visible and Controllable Screw-drilled & Hydraulically Under-reamed Cast-in-situ Pile of Railway Engineering

T/CECS ××××－20××

# 条文说明

# 目  次

1 总  则	56

3 设  计	58

3.1  一般规定	58

3.2  计  算	59

3.3  构  造	81

4 施  工	89

4.1 一般规定	89

4.2 施工准备	89

4.3 成  孔	90

4.4 清  孔	92

4.5 钢筋笼施工	92

4.6 混凝土施工	93

5 验  收	96

5.1 一般规定	96

5.2 成  孔	96

5.3 钢筋笼	97

5.5 成  桩	97

# 1 总  则

1.0.1	本规程制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，参考了国外先进技术标准，总结了我国铁路工程全液压可视可控旋挖扩底灌注桩工程建设的实践经验，通过工程验证、试验及征求意见取得了规程所需的重要技术参数。

扩底桩是指采用一定方式将桩底部扩大所形成的桩，通过扩大桩端面积来提高单桩竖向承载力。国内早期由于施工手段的限制，扩底一般采用爆扩或人工挖孔的方法。爆扩桩对桩底爆扩的范围无法精确控制，很难确定有效桩底面积；人工挖孔由于依靠人工开挖，桩径较大，一般大于1.4m，入土深度也受限制，一般不超过20m，桩孔内空间狭小，施工条件差，而且难以保障施工过程中的人身安全，国家一般禁止使用。1984 年日本开发研制成功扩底桩施工机具，实现扩底桩的机械化施工，桩长、桩径均与普通钻孔灌注桩相同，成桩速度快、质量高，而且提高了单桩承载力，桩端扩底能够有效控制扩底尺寸与质量。该技术在日本国内的多项工程中得到应用，并在提高单桩承载力，降低造价方面取得了良好的效果。

2000 年国内企业从日本引进了“AM旋挖扩底工法”钻孔灌注扩底桩设备和施工技术（专利），结合国内实际情况再进行技术改进、科技创新形成了自主知识产权的发明专利技术即全液压可视可控旋挖扩底灌注桩（AM工法桩），由全液压旋转切削土体扩孔挖掘扩底，配备智能可视化施工映像管理装置技术为核心的施工技术，通过电脑管理系统进行全程调控的，并在上海、天津、武汉等地施工了试验桩，试验结果显示：扩底桩在相同桩径下，单桩轴向容许承载力比常径桩提高35-45% 以上；而在相同承载力的情况下，比常径桩混凝土用量节省30-40%以上，并且桩径越大，节省量会越多。

该施工工艺首先采用钻机按成孔桩径钻至设计深度，再把扩底机（全液压扩底快速魔力铲斗）下降至桩的底端，打开扩大翼进行扩大切削挖掘作业，此时操作人员只需要按照设计要求预先将扩底数据输人电脑，桩深及扩底部位的形状、尺寸等数据和图像通过检测装置显示在操作室的操作系统上，达到智能化“可视”效果。

AM工法施工时采用要求严格的稳定液护壁，扩底采用全液压扩底快速魔力铲斗进行旋转切削挖掘，扩底时桩端保持液压水平扩大，切削挖掘机施工时采用电脑管理及检测映像装置进行自动控制，施工中避免桩周泥皮过厚，并有效减少孔底沉渣，使单桩承载力大幅度提高，从而降低投资成本。

# 3 设  计

## 3.1  一般规定

3.1.1	AM扩底桩的适用条件可以归纳为以下几点：

- 由于AM扩底桩以端阻力为主，故在一定深度范围内应有承载能力较高、稳定性较好的持力层，如中密、密实的砂土或碎石土，坚硬、硬塑状态的粉土和黏性土，强风化以上的硬质岩以及中风化、微风化的软岩、较软岩等。有承载力较高的持力层才能发挥扩底桩的优势。

- 扩底施工时都有一个临空面，松散土层容易垮塌，故“适宜于底部扩大”是采用扩底桩不可或缺的条件。

- AM扩底桩有较高的水平向承载力和抗拔力，可用于水平向荷载较高的工程和拔力较大的工程。

- AM扩底桩的设计和施工，经验性很强，故无论用于竖向、水平向或抗拔，均需有一定的经验，否则，应通过试验确定其适用性。

3.1.3	《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB10093-2017第6.3.2条第2款“钻（挖）孔灌注摩擦桩的中心距不应小于2.5倍设计桩径，钻（挖）孔灌注桩柱桩的中心距不应小于2倍设计桩径”，但未提出扩底桩桩间距技术要求。

结合工程经验，参照现行国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）的相关规定，摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍；扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍，当扩底直径大于2m时，桩端净距不宜小于1m。

3.1.4	旋挖扩底灌注桩对持力层的要求更多时候不是出于施工可行性，而是从经济先进性出发，作为对设备和施工工艺要求较高的工法，以过软的土层作为持力层难以体现其经济和技术优先性，因此条文对持力层提出适宜性要求，但是对于轴向抗压强度超过10MPa的基岩，或入土深度超过120m，不适宜采用此法。

AM扩底桩嵌入岩面以下的深度（包括风化层）主要应按桩身嵌入处承受的轴向力、剪力和力矩对桩侧和桩底岩层承载力的要求来确定。

目前勘察报告往往根据土层颜色、成因分层，忽略了工程特性，因此造成土层性质接近土层被人为划分后桩基持力层选择出现桩端不能以不同土层作为持力层问题，因此本条文强调对工程性质接近土层可合并考虑作为桩基持力层。

3.1.5	多节扩底被工程实践证明除了能大幅度提高单桩承载力，还能有效控制正常使用荷载阶段桩基沉降量。但相邻扩大节点之间净距需要满足要求，才能确保成桩质量。

## 3.2  计  算

3.2.2	根据编制组研究，按《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093计算铁路工程AM扩底桩竖向受压容许承载力时，尚需研究以下4个方面：

1）实践表明，铁路规范计算桩端阻力偏小，参考《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63，提出桩端承载力按公式[σ]= σ0+k2γ2（h-3）计算；

2）扩底桩侧阻力折减参照《建筑桩基技术规范》JGJ94，对于扩底桩斜面及变截面以上2d长度范围不计侧阻力；

3）按扩大头部分桩底面积（扩底面积与直桩面积之差）考虑；

4）不考虑大直径尺寸效应。

考虑以上4个方面，提出公式3.2.2，为进一步研究《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093-2017计算方法及推荐参数的可靠性，桩侧阻力折减、多个扩大头计算以及大直径尺寸效应计算方法与实测结果的一致性，分别采用不同规范中关于桩基极限承载力的计算方法，对工程试桩的极限承载力进行计算，并与现场静荷载试验确定的极限承载力进行对比分析：

- 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008，考虑大直径桩尺寸效应：简称为桩基规范尺寸效应（08）；

- 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008：简称为桩基规范（08）；

- 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008，原位试验静力触探单桥法：简称为静探试验（08）；

- 《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72-2017：简称为标贯试验（17）；

- 《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093-2017：简称为铁路规范（17）；

- 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019：简称为公路规范（19）；

- 《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093-2017，桩端阻力按[σ]= σ0+k2γ2（h-3）计算：简称为铁路规范调整（17）；

其中，铁路规范（17）和铁路规范调整（17）中的m0按照《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093-2017取值，如说明表3.2.2-1所示。

说明表3.2.2-1  钻（挖）孔灌注桩桩底支承力折减系数m0

| 土质及清底情况 | m0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5d＜h≤10d | 10d＜h≤25d | 25d＜h≤50d |
| 土质较好，不易坍塌，清底良好 | 0.9～0.7 | 0.7～0.5 | 0.5～0.4 |
| 土质较差，易坍塌，清底稍差 | 0.7～0.5 | 0.5～0.4 | 0.4～0.3 |
| 土质差，难以清底 | 0.5～0.4 | 0.4～0.3 | 0.3～0.1 |

以上海塔奇实业有限公司生产用房试桩为背景，工程试桩资料见说明表3.2.2-2，工程试桩的桩位处土层性质见说明表3.2.2-3。

说明表3.2.2-2  工程试桩资料

| 桩长(m) | 桩型及规格 | 扩底直径(mm) | 极限承载力(kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.74 | 旋挖扩底桩φ1000 | 1600 | 8060 |

说明表3.2.2-3  桩位处的地质勘察报告

| 层序 | 土名 | 深度 （m） | 层底 标高 （m） | 比贯入 阻力 ps(MPa) | CPT | 含水量 w （%） | 孔隙比 e | 天然重度 γ0 (kN/m3) | 压缩模量 Es0.1~0.2 (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①1 | 杂填土 | 1.40 | 1.79 | 1.09 |  |  |  |  |  |
| ②1 | 粉质黏土 | 2.00 | 1.19 | 0.89 |  | 31.80 | 0.95 | 18.50 | 3.84 |
| ②2 | 黏土 | 4.00 | -0.81 | 0.76 |  | 32.20 | 0.92 | 18.60 | 3.51 |
| ③ | 淤泥质 粉质黏土 | 9.40 | -6.21 | 0.60 |  | 37.70 | 1.05 | 17.90 | 2.94 |
| ⑤1-1 | 黏土 | 21.00 | -17.81 | 0.72 |  | 40.90 | 1.16 | 18.00 | 2.91 |
| ⑤1-2 | 粉质黏土 | 23.80 | -20.61 | 1.00 |  | 35.90 | 1.01 | 18.10 | 4.60 |
| ⑥ | 黏土 | 26.60 | -23.41 | 2.58 |  | 25.50 | 0.72 | 19.60 | 6.95 |
| ⑦1 | 砂质粉土 | 34.20 | -31.01 | 8.00 |  | 27.70 | 0.77 | 19.10 | 12.30 |
| ⑦2 | 粉砂 | 40.00 | -36.81 | 10.75 |  | 25.90 | 0.72 | 19.30 | 15.65 |

说明表3.2.2-4  承载力计算结果对比

| 计算方法 | 极限承载力 Qu（kN） | 端阻力 Qp（kN） | 端阻力 所占比例 | 侧摩阻力所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静载荷试验 | 8060 | 1280 | 16% | 84% |
| 桩基规范尺寸效应（08） | 6621 | 1914 | 29% | 71% |
| 桩基规范（08） | 7339 | 2412 | 33% | 67% |
| 静探试验（08） | 7957 | 3416 | 43% | 57% |
| 铁路规范（17） | 6048 | 804 | 13% | 87% |
| 公路规范（19） | 7734 | 2813 | 36% | 64% |
| 铁路规范调整（17） | 7053 | 1809 | 26% | 74% |

根据计算结果，本算例按照规范计算出来的极限承载力均比静载荷试验的值偏小。同时，各种规范计算结果中，桩端阻力占极限承载力的比例都偏大。可见规范给出的侧摩阻力参考值偏小，而实际工况下，旋挖扩底灌注桩的桩身质量好，泥皮效应小，桩的侧摩阻力值比较大。

采用以上方法对上海塔奇实业公司生产用房工程、上海轨道交通一号线富锦路停车场工程、武汉公铁两用天兴洲长江大桥、天津小白楼音乐广场及地下开发工程等工程试桩资料整理分析，选择了9根AM扩底桩，利用不同桩基规范进行了承载力计算，计算结果见说明表3.2.2-5。

说明表3.2.2-5  极限承载力计算结果统计（kN）

| 工程名称 | 静荷载 试验 | 桩基规范 尺寸效应 （08） | 桩基 规范 （08） | 静探 试验（08） | 标贯 试验（17） | 铁路 规范（17） | 公路 规范（19） | 铁路规 范调整 （17） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔奇5# | 8060 | 6621 | 7339 | 7957 | — | 6048 | 7734 | 7053 |
| 富锦路PY114-4# | 10000 | 8199 | 8474 | 9971 | — | 7489 | 8761 | 8619 |
| 天兴洲35号墩S1、S3 | S1>15200 S3>15200 | 10355 | 11937 | — | 14493 | 8157 | 12408 | 10199 |
| 天兴洲46号墩S1、S2 | S1>9600 S2>10200 | 8168 | 9323 | — | 9794 | 6648 | 9371 | 7556 |
| 小白楼1# 2# 3#（扩径2次） | 1#:18000 2#:19500 3#:21000 | 15310 | 18687 | — | 18957 | 14096 | 20190 | 16510 |

通过对承载力计算结果的分析（计算结果误差见说明表3.2.2-6），根据统计结果，绘制了各种规范计算结果的误差分布区间直方图，见说明图3.2.2：

- 根据原位测试估算的承载力与静载荷试验较为接近。

- 铁路规范端阻力计算结果较建筑、公路规范端阻力计算结果小，计算承载力偏小，经[σ]= σ0+k2γ2（h-3）调整后偏差减小。

- 通过小白楼项目（扩径2次）计算，多个扩大头计算，与实测结果偏差不大。

说明表3.2.2-6  计算结果误差统计

| 工程名称 | 静荷载 试验 （均值） | 桩基规范 尺寸效应 （08） | 桩基 规范 （08） | 静探 试验（08） | 标贯 试验（17） | 铁路 规范（17） | 公路 规范（19） | 铁路规 范调整 （17） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海塔奇5# | 8060 | -17.9 | -8.9 | -1.3 | — | -25.0 | -4.0 | -12.5 |
| 上海富锦路PY114-4# | 10000 | -18.0 | -15.3 | -0.3 | — | -25.1 | -12.4 | -13.8 |
| 武汉天兴洲大桥35号墩S1、S3 | >15200 | -31.9 | -21.5 | — | -4.7 | -46.3 | -18.4 | -32.9 |
| 武汉天兴洲大桥46号墩S1、S2 | >9900 | -17.5 | -5.8 | — | -1.1 | -32.8 | -5.3 | -23.7 |
| 天津小白楼1# 2# 3# | 19500 | -21.5 | -4.2 | — | -2.8 | -27.7 | 3.5 | -15.3 |

（1）桩基规范尺寸效应（08）              （2）桩基规范（08）

（3）静探试验（08）              （4）标贯试验（17）

（5）铁路规范（17）              （6）公路规范（19）

（7）铁路规范调整（19）

说明图3.2.2  计算结果误差分布

综上，铁路工程AM扩底桩竖向受压承载力可按式3.2.2计算。结合工程资料，整理分析了按照规范计算承载力时侧摩阻力和端阻力的经验参数取值，并给出了经验参数法计算承载力时侧摩阻力和端阻力的极限值推荐取值，分析过程如下说明表3.2.2-7～说明表3.2.2-10，原位测试是静探试验和标贯试验的统称。

说明表3.2.2-7  黏性土侧摩阻力极限值取值

| 工程名 | 孔隙比e | 液性指数IL | 土的 状态 | 比贯入阻力ps（MPa） | 标贯 击数 N | 侧摩阻力极限值取值fs（kPa） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 桩基规范尺寸效应（08） | 桩基规范（08） | 原位 测试 | 铁路规范（17） | 公路规范（19） | 实测值 | 推荐 取值 |
| 上海塔奇5# | 1.05 | 1.07 | 流塑 | 0.60 | — | 24 | 25 | 25 | 20 | 30 | 12 | 20~30 |
| 上海富锦路PY114-4# | 1.38 | 1.20 |  | 0.72 | — | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 56 |  |
| 上海富锦路PY114-4# | 1.30 | 1.15 |  | 0.80 | — | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 66 |  |
| 上海塔奇5# | 1.16 | 0.99 | 软塑 | 0.72 | — | 38 | 40 | 30 | 50 | 40 | 12 | 35~45 |
| 上海塔奇5# | 1.01 | 0.88 |  | 1.00 | — | 43 | 45 | 40 | 55 | 50 | 12 |  |
| 上海富锦路PY114-4# | 1.02 | 0.95 |  | 1.52 | — | 49 | 50 | 50 | 55 | 50 | 59 |  |
| 上海塔奇5# | 0.95 | 0.67 | 可塑 | 0.89 | — | 53 | 55 | 12 | 55 | 50 | 12 | 50~65 |
| 上海塔奇5# | 0.92 | 0.59 |  | 0.76 | — | 53 | 55 | 12 | 55 | 50 | 12 |  |
| 上海塔奇5# | 0.72 | 0.28 |  | 2.58 | — | 62 | 65 | 70 | 75 | 70 | 44 |  |
| 上海富锦路PY114-4# | 0.87 | 0.56 |  | 1.51 | — | 54 | 55 | 12 | 55 | 50 | 29 |  |
| 上海富锦路PY114-4# | 0.73 | 0.37 |  | 2.59 | — | 59 | 60 | 70 | 65 | 60 | 47 |  |
| 武汉天兴洲大桥46号墩S1、S2 | — | — |  | — | 5.0 | 53 | 55 | 45 | 50 | 50 | S1:36 S2:33 |  |
| 武汉天兴洲大桥46号墩S1、S2 | — | — |  | — | 6.0 | 57 | 60 | 50 | 55 | 55 | S1:53 S2:52 |  |
| 工程名 | 孔隙比e | 液性指数IL | 土的 状态 | 比贯入阻力ps（MPa） | 标贯 击数 N | 侧摩阻力极限值取值fs（kPa） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 桩基规范尺寸效应（08） | 桩基规范（08） | 原位 测试 | 铁路规范（17） | 公路规范（19） | 实测值 | 推荐 取值 |
| 天津小白楼1# 2# 3# | — | — | 可塑 | — | 6.8 | 49 | 55 | 55 | 55 | 55 | — | 50~65 |
| 天津小白楼1# 2# 3# | — | — |  | — | 6.2 | 49 | 55 | 55 | 55 | 55 | — |  |
| 天津小白楼1# 2# 3# | — | — |  | — | 7.3 | 53 | 60 | 55 | 55 | 55 | — |  |
| 武汉天兴洲大桥35号墩S1 S3 | — | — | 硬塑 | — | 18.0 | 77 | 80 | 75 | 75 | 80 | S1：90 S3：92 | 55~75 |
| 武汉天兴洲大桥35号墩S1 S3 | — | — |  | — | 18.0 | 81 | 85 | 75 | 75 | 80 | S1：75 S3：75 |  |
| 天津小白楼1# 2# 3# | — | — |  | — | 10.1 | 71 | 80 | 65 | 70 | 75 | — |  |
| 天津小白楼1# 2# 3# | — | — |  | — | 17.4 | 75 | 85 | 80 | 75 | 80 | — |  |
| 天津小白楼1# 2# 3# | — | — |  | — | 17.9 | 75 | 85 | 80 | 75 | 80 | — |  |
| 武汉天兴洲大桥46号墩S1、S2 | — | — | 坚硬 | — | 38.0 | 96 | 100 | 90 | 100 | 100 | — | 70~100 |

说明表3.2.2-8 粉性土侧摩阻力极限值取值

| 工程名 | 孔隙比e | 液性指数IL | 土的状态 | 比贯入阻力ps（MPa） | 标贯击数N | 侧摩阻力极限值取值fs（kPa） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 桩基规范尺寸效应（08） | 桩基规范（08） | 原位 测试 | 铁路规范（17） | 公路规范（19） | 实测值 | 推荐取值 |
| 上海富锦路PY114-4# | 1.19 | 1.24 | 稍密 | 3.46 | — | 40 | 40 | 12 | 35 | 30 | 37 | 45~65 |
| 上海富锦路PY114-4# | 1.14 | 0.87 |  | 4.91 | — | 54 | 55 | 70 | 55 | 50 | — |  |
| 天津小白楼1# 2# 3# | — | — |  | — | 10.8 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | — |  |
| 上海塔奇5# | 0.77 | — | 中密 | 8.00 | — | 57 | 60 | 75 | 55 | 55 | 175 | 50~70 |
| 上海富锦路PY114-4# | 0.93 | — |  | 6.19 | — | 64 | 65 | 75 | 55 | 55 | 62 |  |
| 天津小白楼1# 2# 3# | — | — | 密实 | — | 54.7 | 71 | 80 | 75 | 70 | 80 | — | 70~100 |
| 天津小白楼1# 2# 3# | — | — |  | — | 53.1 | 71 | 80 | 75 | 70 | 80 | — |  |
| 天津小白楼1# 2# 3# | — | — |  | — | 50.3 | 71 | 80 | 75 | 70 | 80 | — |  |
| 上海塔奇5# | 0.72 | — |  | 10.75 | — | 74 | 80 | 80 | 55 | 70 | 169 |  |
| 上海富锦路PY114-4# | 0.90 | 0.71 |  | 9.77 | — | 78 | 80 | 75 | 70 | 70 | 50 |  |

说明表3.2.2-9 粗砂侧摩阻力极限值取值

| 工程名 | 孔隙比e | 液性指数IL | 土的状态 | 比贯入阻力ps（MPa） | 标贯击数N | 侧摩阻力极限值取值fs（kPa） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 桩基规范尺寸效应（08） | 桩基规范（08） | 原位 测试 | 铁路规范（17） | 公路规范（19） | 实测值 | 推荐取值 |
| 武汉天兴洲大桥35号墩S1 S3 | — | — | 密实 | — | 59.0 | 93 | 100 | 100 | 75 | 140 | S1：164 S3：158 | 90~120 |
| 武汉天兴洲大桥46号墩S1、S2 | — | — |  | — | 43.0 | 88 | 95 | 75 | 120 | 120 | S1:114 S2:130 |  |

说明表3.2.2-10 端阻力极限值取值

| 土名 | 工程名 | 孔隙比e | 液性指数IL | 土的状态 | 比贯入阻力ps（MPa） | 标贯击数N | 端阻力极限值取值fp（kPa） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 桩基规范尺寸效应（08） | 桩基规范（08） | 原位 测试 | 铁路规范（17） | 公路规范（19） | 铁路规范调整（17） | 实测值 | 推荐取值 |
| 黏性土 | 武汉天兴洲大桥46号墩S1、S2 | — | — | 坚硬 | — | 38.0 | 1400 | 1800 | 2400 | 700 | 1900 | 1100 | S1：1708 S3：1678 | 1500~ 2500 |
| 粉土粉砂 | 天津小白楼1# 2# 3# | — | — | 密实 | — | 54.7 | 903 | 1200 | 1300 | 700 | 1400 | 1000 | — | 1400~ 2400 |
|  | 天津小白楼1# 2# 3# | — | — |  | — | 50.3 | 903 | 1200 | 1300 | 700 | 1400 | 1000 | — |  |
|  | 上海塔奇5# | 0.72 | — |  | 10.75 | — | 952 | 1200 | 1700 | 400 | 1400 | 900 | 636 |  |
|  | 上海富锦路PY114-4# | 0.90 | 0.71 |  | 9.77 | — | 1048 | 1200 | 2000 | 300 | 2000 | 1300 | 1390 |  |
| 粗砂 | 武汉天兴洲大桥35号墩S1 S3 | — | — | 密实 | — | 59.0 | 2022 | 2600 | 4000 | 1100 | 2900 | 2000 | S1：3180 S3：3537 | 3000~ 4000 |

提出侧阻力极限值fi经验参数推荐取值，如说明表3.2.2-11所示，划线粗体数据系根据说明表3.2.2-7~说明表3.2.2-9的推荐取值，主要提供可塑、坚硬粘土，稍密粉土、粉砂、细砂侧阻力极限值，中密、密实的粉土、粉砂、细砂、中砂侧阻力极限值有所提高。

说明表3.2.2-11  侧阻力极限值fi经验参数推荐取值

| 土名 | 状态 | 铁标2017取值（kPa） | 推荐取值（kPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 杂填土 | — | / | 10～20 |
| 淤泥 | — | 12~22 | 10～20 |
| 黏土 | 流塑 | 20~35 | 20～30 |
|  | 软塑 | 35~55 | 35～45 |
|  | 可塑 | / | 50～65 |
|  | 硬塑 | 55~75 | 55～75 |
|  | 坚硬 | / | 70～100 |
| 粉土 | 稍密 | / | 45～65 |
|  | 中密 | 30~55 | 50～70 |
|  | 密实 | 55~70 | 70～100 |
| 粉砂、细砂 | 稍密 | / | 45～65 |
|  | 中密 | 30~55 | 50～70 |
|  | 密实 | 55~70 | 70～100 |
| 中砂 | 中密 | 45~70 | 55~75 |
|  | 密实 | 70~90 | 75~110 |
| 粗砂、砾砂 | 中密 | 70~90 | 75~90 |
|  | 密实 | 90~150 | 90～120 |
| 圆砾土、角砾土 | 中密 | 90~150 | 90~150 |
|  | 密实 | 150~220 | 150~220 |
| 碎石土、卵石土 | 中密 | 150~220 | 150~220 |
|  | 密实 | 220~420 | 220~420 |

说明表3.2.2-10中推荐端阻力极限值取值，而铁路工程采用的是容许应力法，根据端阻力极限值及m0估算桩底地基土的容许承载力经验参数，并与桩底地基土的容许承载力计算值{[σ]= σ0+k2γ2（h-3）}对比，如下表所示，可见铁路规范按调整后的计算公式求得的桩端容许承载力与经验参数推荐取值较为接近。说明表3.2.2-10中的工程项目均属于25d<h≤50d，当土质较好，不易坍塌，清底良好时m0最大取值为0.5，计算端阻力极限值偏小，AM扩底桩由专用魔力扩底铲斗进行桩孔底部的扩底作业，并利用清渣泵进行清渣，清底效果良好，对于短桩及长桩均建议桩底支承力折减系数m0取值0.8~1.0。

说明表3.2.2-12 桩端容许承载力[σ]经验参数推荐取值

| 土名 | 状态 | 端阻力极限值(kPa) | 铁规2017调整取值 |  |  | 经验参数推荐取值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 容许承载力[σ]= σ0+k2γ2（h-3）(kPa) | m0 | 极限值2m0[σ](kPa) | 容许承载力[σ](kPa) | m0 | 极限值2m0[σ](kPa) |
| 黏土 | 坚硬 | 1500～2500 | 1100 | 0.5 | 1100 | 900~1200 | 0.8~1.0 | 1440~2400 |
| 粉土、粉细砂 | 密实 | 1400～2400 | 900~1300 |  | 900~1300 | 900~1200 |  | 1440~2400 |
| 粗砂 | 密实 | 3000～4000 | 2000 |  | 2000 | 1900~2000 |  | 3040~4000 |

基于说明表3.2.2-11和说明表3.2.2-12，计算桩基承载力，简称为铁路规范建议（17）：桩侧极限摩阻力根据说明表3.2.2-11经验参数推荐取值，桩端容许承载力根据调整公式[σ]= σ0+k2γ2（h-3）计算，桩底支承力折减系数m0取值0.8~1.0，计算结果与铁路规范调整（17）及实测值对比如下表所示，可见采用铁路规范建议（17）方法计算的桩基承载力与实测结果更为接近。

说明表3.2.2-13  经验参数推荐取值计算结果对比表

| 工程名称 | 静荷载 试验 | 铁路规范调整（17） |  | 铁路规范建议（17） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计算值 | 计算误差 | 计算值 | 计算误差 |
| 塔奇5# | 8060 | 7053 | -12.5 | 7741 | -4.0 |
| 富锦路PY114-4# | 10000 | 8619 | -13.8 | 9378 | -6.2 |
| 天兴洲35号墩S1、S3 | >15200 | 10199 | -32.9 | 15113 | -0.57 |
| 天兴洲46号墩S1、S2 | >9900 | 7556 | -23.7 | 9323 | -5.8 |
| 小白楼1# 2# 3#（扩径2次） | 19500 | 16510 | -15.3 | 19354 | -0.75 |

注：黏土、粉土、粉细砂m0取值0.8；粗砂m0取值1.0

影响桩基的竖向承载力的因素包含三个方面，一是基桩的承载力，二是桩土相互作用对于桩侧阻力和端阻力的影响，即侧阻和端阻的群桩效应，三是承台底土抗力分担荷载效应。基于《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008的研究，桩距sa≥3d时不考虑群桩效应，本规程将第二部分和第三部分留给工程作为安全储备。

3.2.3	为了保证铁路桥涵的安全和正常使用，地基设计应同时满足稳定与变形两方面要求。地基的容许承载力是反映这两个基本条件的综合指标。

从稳定条件出发，按极限荷载确定地基承载力是目前国内外广泛使用的方法。对于软黏土多采用φ=0°分析法。规范引用的公式是条形基础的极限荷载公式（普朗特尔、太沙基、汉森等）。对正方形、圆形或矩形基础，承载量系数Nc=5.14可以提高，而对于灵敏度较高的软土，cu 值应适当降低。结合国内大量工程实践的经验，安全系数采用1.5～2.5是适宜的。

不排水抗剪强度cu可用直剪仪、三轴仪、十字板剪切仪或无侧限抗压试验测得。

饱和软黏土的天然含水率与强度存在唯一的关系。土的颗粒比重在2.7左右。因此含水率为36%时孔隙比接近1.0；而当含水率为75%时孔隙比约为2.0。本规范软土的基本承载力表系引自《铁路工程地质勘察规范》TB 10012，对于小桥涵地基承载力的确定是简捷实用的。实际上，软土地基上的桥涵常常受地基变形控制。因此，本条在强调强度计算的同时还要检算基础的沉降量，并应符合有关规定。

3.2.4	桩侧土对桩身作用的向上摩阻力都是不容易确定的，它随桩的施工方法、施工质量、桩侧土的类别、桩底土的坚硬程度以及桩身的轴向刚度而异，为安全计，规范不考虑柱桩侧面土承受桩身轴向荷载，而将柱桩承受的全部轴向荷载考虑由桩底坚硬地层承受，柱桩侧面土对桩身作用的摩阻力仅视为安全储备，一般来说，这种安全储备是不太大的。

对于是否考虑覆土深度较深的柱桩其上覆土层的侧阻力的作用，可以这样认为：一般情况下，桩端置于基岩中，上覆土层的侧阻力可以发挥一定的作用。随着上覆土层的性质和厚度的不同，嵌入基岩性质和深度的不同，以及桩端沉渣厚度不同，桩的长细比的不同，桩侧阻力、端阻力的发挥性状也不同。基于编制组相关研究，提出了波速原位测试构建岩基承载力特征值计算公式：

式中，A——拟合常数，建议取值0.0018。

——岩石（岩样）饱和单轴抗压强度，对于浸水软化的软岩可采用天然含水量单轴抗压强度，MPa。

——岩体的现场剪切波速，m/s。

桩基承载力可按下式计算：

以武林广场站5号口出入口工程为计算案例，工程地层物理力学参数如下表所示：

说明表3.2.4-1 武林广场站5号口出入口工程地层物理力学参数表

| 编号 | 土性 | 土的 状态 | 埋深 | 锥尖阻力qc（kPa） | 标贯 N（击） | 饱和单轴抗压强度R（MPa） | 剪切波速vs（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①-1 | 杂填土 |  | 2.4 |  |  |  |  |
| ①-3 | 淤填土 |  | 5.4 |  |  |  |  |
| ④-1 | 淤泥质黏土 | 流塑 | 9.5 | 0.4 | 2.6 |  | 117 |
| ④-2 | 淤泥质粉质黏土 | 流塑 | 13.5 | 0.4 | 3.0 |  | 136 |
| ④-3 | 粘质粉土夹淤泥质黏土 | 流塑 | 20.0 | 0.6 | 3.0 |  | 165 |
| ⑥-1 | 淤泥质粉质黏土 | 流塑 | 23.7 | 0.6 | 3.6 |  | 171 |
| ⑥-2 | 粉质黏土 | 软塑 | 30.0 | 1.0 | 7.3 |  | 186 |
| ⑦-1 | 粉质黏土 | 可塑 | 32.4 | 2.1 | 16.3 |  | 226 |
| ⑦-2 | 粉质黏土 | 可塑 | 35.6 | 2.7 | 16.1 |  | 251 |
| ⑨-1b | 含砂粉质黏土 | 可塑 | 37.2 | 2.4 | 13.6 |  | 257 |
| ⑫-4 | 圆砾 | 中密~密实 | 43.9 |  |  |  | 350 |
| ⑳-1 | 全风化泥质粉砂岩 | / | 47.7 |  |  |  |  |
| ⑳-2 | 强风化泥质粉砂岩 | / | 53.5 |  |  |  | 469 |
| ⑳-3 | 中风化泥质粉砂岩 | / | 55.1 |  |  | 2.84 | 515 |

本工程采用AM扩底桩，扩底2次，采用桩端后注浆，TP1~TP3为抗压试桩，试桩参数及静载试验结果如下表所示：

说明表3.2.4-2 武林广场站5号口出入口工程试桩参数及试验结果

| 试桩 | 桩径（m） | 扩底直径（m） | 桩长（m） | 桩端地层 | 抗压（kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP1 | 1.6 | 2.6 | 55.6 | 中风化泥质粉砂岩（20）-3 | ≥42000 |
| TP2 |  |  |  |  | ≥42000 |
| TP3 |  |  |  |  | ≥42000 |

分别按《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093-2017、《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008和波速估算法计算桩基承载力：

- 铁路摩擦桩：按照铁路规范，钻孔灌注摩擦桩的轴向受压容许承载力计算；

- 铁路柱桩：按照铁路规范，支承于岩石层上与嵌入岩石层内的钻孔灌注桩等柱桩的轴向容许承载力计算；

- 铁路柱桩（桩侧）：按照铁路规范，支承于岩石层上与嵌入岩石层内的钻孔灌注桩等柱桩的轴向容许承载力计算，并考虑桩侧承载力和中间扩大头的端承力；

- 建筑嵌岩桩：按照建筑规范，岩石单轴抗压强度确定单桩竖向极限承载力标准值计算；

- 波速法：按照波速估算方法。

计算结果如下表所示：

说明表3.2.4-3 武林广场站5号口出入口工程试桩计算对比

| 计算项 | 铁路摩擦桩 | 铁路柱桩 | 铁路柱桩 （桩侧） | 建筑 嵌岩桩 | 波速法 | 实测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩基承载力极限值（kPa） | 917 | 3399 |  | 2383 | 1609 | / |
| 桩端容许承载力（kN） | 5352 | 19842 |  | 13909 | 9393 | / |
| 桩基容许承载力（kN） | 24186 | 19842 | 38677 | 32744 | 28227 | / |
| 静载试验极限值（kN） | 46538 | 37850 | 75520 | 63652 | 54620 | ≥42000 |

根据计算结果，如按照铁路柱桩方法计算，计算承载力小于实测值，波速法通过十余项岩基承载力计算与载荷板试验的对比表明，用于估算岩基承载力结果较为良好，因此本规范建议嵌岩摩擦桩桩采用波速法计算桩基承载力。

风化岩的剪切波速为350 m/s ~500m/s、岩石的剪切波速>500m/s，根据波速估算岩基承载力特征值如下表所示，一般风化岩、岩石的桩端极限端阻力大于1000kPa，因此舍去岩基承载力特征值小于500kPa的数值。

说明表3.2.4-4 岩基承载力特征值（kPa）参数计算表

| R （MPa） | 岩体剪切波速vs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 350 m/s | 450 m/s | 550 m/s | 650 m/s | 750 m/s | 850 m/s | 1000 m/s | 1200 m/s | 1450 m/s | 1750 m/s | 2100 m/s |
| 0.5 | 156 | 258 | 385 | 538 | 716 | 920 | 1273 | 1833 | 2676 | 3898 | 5613 |
| 1.0 | 221 | 365 | 545 | 761 | 1013 | 1301 | 1800 | 2592 | 3785 | 5513 | 7938 |
| 1.5 | 270 | 446 | 667 | 931 | 1240 | 1593 | 2205 | 3175 | 4635 | 6751 | 9722 |
| 2.0 | 312 | 515 | 770 | 1076 | 1432 | 1839 | 2546 | 3666 | 5352 | 7796 | 11226 |
| 2.5 | 349 | 576 | 861 | 1202 | 1601 | 2056 | 2846 | 4098 | 5984 | 8716 | 12551 |
| 3.0 | 382 | 631 | 943 | 1317 | 1754 | 2253 | 3118 | 4489 | 6555 | 9548 | 13749 |
| 3.5 | 413 | 682 | 1019 | 1423 | 1894 | 2433 | 3367 | 4849 | 7080 | 10313 | 14851 |
| 4.0 | 441 | 729 | 1089 | 1521 | 2025 | 2601 | 3600 | 5184 | 7569 | 11025 | 15876 |
| 4.5 | 468 | 773 | 1155 | 1613 | 2148 | 2759 | 3818 | 5498 | 8028 | 11694 | 16839 |
| 5.0 | 493 | 815 | 1218 | 1701 | 2264 | 2908 | 4025 | 5796 | 8462 | 12326 | 17750 |
| 6.0 | 540 | 893 | 1334 | 1863 | 2480 | 3186 | 4409 | 6349 | 9270 | 13503 | 19444 |
| 7.0 | 583 | 964 | 1441 | 2012 | 2679 | 3441 | 4762 | 6858 | 10013 | 14585 | 21002 |
| 8.0 | 624 | 1031 | 1540 | 2151 | 2864 | 3678 | 5091 | 7331 | 10704 | 15592 | 22452 |
| 9.0 | 662 | 1094 | 1634 | 2282 | 3038 | 3902 | 5400 | 7776 | 11354 | 16538 | 23814 |
| 10.0 | 697 | 1153 | 1722 | 2405 | 3202 | 4113 | 5692 | 8197 | 11968 | 17432 | 25102 |
| 11.0 | 731 | 1209 | 1806 | 2522 | 3358 | 4313 | 5970 | 8597 | 12552 | 18283 | 26327 |
| 12.0 | 764 | 1263 | 1886 | 2634 | 3507 | 4505 | 6235 | 8979 | 13110 | 19096 | 27498 |
| 13.0 | 795 | 1314 | 1963 | 2742 | 3651 | 4689 | 6490 | 9346 | 13645 | 19876 | 28621 |
| 14.0 | 825 | 1364 | 2037 | 2846 | 3788 | 4866 | 6735 | 9698 | 14160 | 20626 | 29701 |
| 15.0 | 854 | 1412 | 2109 | 2945 | 3921 | 5037 | 6971 | 10039 | 14657 | 21350 | 30744 |
| 16.0 | 882 | 1458 | 2178 | 3042 | 4050 | 5202 | 7200 | 10368 | 15138 | 22050 | 31752 |
| 17.0 | 909 | 1503 | 2245 | 3136 | 4175 | 5362 | 7422 | 10687 | 15604 | 22729 | 32729 |
| 18.0 | 936 | 1546 | 2310 | 3227 | 4296 | 5518 | 7637 | 10997 | 16056 | 23388 | 33678 |
| 19.0 | 961 | 1589 | 2373 | 3315 | 4413 | 5669 | 7846 | 11298 | 16496 | 24028 | 34601 |
| 20.0 | 986 | 1630 | 2435 | 3401 | 4528 | 5816 | 8050 | 11592 | 16925 | 24653 | 35500 |
| 21.0 | 1010 | 1670 | 2495 | 3485 | 4640 | 5960 | 8249 | 11878 | 17343 | 25261 | 36376 |
| 22.0 | 1034 | 1710 | 2554 | 3567 | 4749 | 6100 | 8443 | 12158 | 17751 | 25856 | 37233 |
| 23.0 | 1057 | 1748 | 2611 | 3647 | 4856 | 6237 | 8632 | 12431 | 18150 | 26437 | 38069 |
| 24.0 | 1080 | 1786 | 2667 | 3726 | 4960 | 6371 | 8818 | 12698 | 18540 | 27006 | 38888 |
| 25.0 | 1103 | 1823 | 2723 | 3803 | 5063 | 6503 | 9000 | 12960 | 18923 | 27563 | 39690 |
| 26.0 | 1124 | 1859 | 2776 | 3878 | 5163 | 6631 | 9178 | 13217 | 19297 | 28108 | 40476 |
| 27.0 | 1146 | 1894 | 2829 | 3952 | 5261 | 6758 | 9353 | 13468 | 19665 | 28644 | 41247 |
| 28.0 | 1167 | 1929 | 2881 | 4024 | 5358 | 6882 | 9525 | 13716 | 20026 | 29169 | 42004 |
| 29.0 | 1187 | 1963 | 2932 | 4095 | 5452 | 7003 | 9693 | 13958 | 20380 | 29686 | 42747 |
| 30.0 | 1208 | 1996 | 2982 | 4165 | 5546 | 7123 | 9859 | 14197 | 20729 | 30193 | 43478 |
| 32.0 | 1247 | 2062 | 3080 | 4302 | 5728 | 7357 | 10182 | 14663 | 21408 | 31183 | 44904 |
| 34.0 | 1286 | 2125 | 3175 | 4434 | 5904 | 7583 | 10496 | 15114 | 22067 | 32143 | 46286 |
| 36.0 | 1323 | 2187 | 3267 | 4563 | 6075 | 7803 | 10800 | 15552 | 22707 | 33075 | 47628 |
| 38.0 | 1359 | 2247 | 3357 | 4688 | 6241 | 8017 | 11096 | 15978 | 23329 | 33981 | 48933 |
| 40.0 | 1395 | 2305 | 3444 | 4810 | 6404 | 8225 | 11384 | 16393 | 23935 | 34864 | 50204 |
| 42.0 | 1429 | 2362 | 3529 | 4929 | 6562 | 8428 | 11665 | 16798 | 24526 | 35725 | 51444 |
| 44.0 | 1463 | 2418 | 3612 | 5045 | 6716 | 8627 | 11940 | 17193 | 25104 | 36566 | 52655 |
| 46.0 | 1496 | 2472 | 3693 | 5158 | 6867 | 8820 | 12208 | 17580 | 25668 | 37388 | 53838 |
| 48.0 | 1528 | 2525 | 3772 | 5269 | 7015 | 9010 | 12471 | 17958 | 26220 | 38192 | 54996 |
| 50.0 | 1559 | 2577 | 3850 | 5378 | 7159 | 9196 | 12728 | 18328 | 26760 | 38979 | 56130 |
| 52.0 | 1590 | 2628 | 3926 | 5484 | 7301 | 9378 | 12980 | 18691 | 27290 | 39751 | 57242 |
| 54.0 | 1620 | 2679 | 4001 | 5589 | 7440 | 9557 | 13227 | 19047 | 27810 | 40508 | 58332 |
| 56.0 | 1650 | 2728 | 4075 | 5691 | 7577 | 9732 | 13470 | 19397 | 28321 | 41252 | 59403 |
| 58.0 | 1679 | 2776 | 4147 | 5792 | 7711 | 9904 | 13708 | 19740 | 28822 | 41982 | 60454 |
| 60.0 | 1708 | 2823 | 4218 | 5891 | 7843 | 10074 | 13943 | 20078 | 29315 | 42700 | 61487 |

3.2.6	对上海世博会地区B02、B03地块规划一路规划二路道路及公共绿地地下空间工程、长春火车站综合交通换乘中心南广场工程、北京城市副中心综合交通枢纽工程、天津市小白楼音乐厅及地下开发工程、武林广场站5号出入口工程中的工程试桩资料整理分析，选择了22根AM工法旋挖液压扩底桩进行了承载力计算，自扩底底部（包括中间扩大头）起算8D范围内破坏面周长以πD计算，D为扩底段直径，计算结果见表4.2.6。上海世博会地区B02、B03地块规划一路规划二路道路及公共绿地地下空间工程桩长普遍约40m，Φ850mm扩底至Φ1500mm，长春火车站综合交通换乘中心南广场工程桩长为19m~23m，Φ2200mm扩底至Φ3900mm或Φ1800mm扩底至Φ3000mm；北京城市副中心综合交通枢纽工程桩长71.6m，Φ1000mm扩底至Φ1600mm，天津市小白楼音乐厅及地下开发工程桩长43m，Φ1500mm扩底至Φ2500mm，武林广场站5号出入口工程桩长55.6m，Φ1600mm扩底至Φ2600mm。当长径比较大时，采用8D计算极限抗拔承载力可能偏于保守。

说明表3.2.6 极限承载力计算结果统计（kN）

| 工程试桩 | 计算值（8D） | 实测值 |
| --- | --- | --- |
| 世博会1 | 4878 | ≥5600 |
| 世博会4 | 6333 | ≥5600 |
| 世博会8 | 6407 | ≥5600 |
| 世博会11 | 8599 | ≥5650 |
| 世博会14 | 6392 | ≥5650 |
| 世博会17 | 6587 | ≥5600 |
| 世博会26 | 4825 | ≥6200 |
| 世博会29 | 4670 | ≥6200 |
| 世博会32 | 6499 | ≥6200 |
| 世博会35 | 6296 | ≥6300 |
| 世博会38 | 6713 | ≥6300 |
| 长春火车站Z1-3# | 18019 | ≥15240 |
| 长春火车站Z2-4# | 22942 | ≥16900 |
| 长春火车站Z6-1# | 26925 | ≥16500 |
| 长春火车站Z4-1# | 16103 | ≥13740 |
| 北京副中心SZ5 | 11366 | 12900 |
|  |  | 11610 |
| 天津小白楼1# | 13496 | 10800 |
| 天津小白楼2# |  | 13200 |
| 天津小白楼3# |  | 13200 |
| 武林广场5#口TP4~TP6 | 18683 | ≥12000 |

对于扩底抗拔灌注桩，采用预估方法得到的极限承载力与桩的实际极限承载力相比可能存在一定误差，因此工程设计时，必须强调静载荷试验的重要性，不宜直接以预估方法得到的结果作为最终设计依据。并且，扩底抗拔灌注桩应加强对桩径检测，特别是扩大头部分桩径的检测，只有扩孔的形状能达到设计的要求，其承载力才有保证。

3.2.7	关于桩基设计中检算摩擦桩的轴向受压承载力时如何考虑桩的自重，是长期以来有争议的问题。《铁路桥涵设计规范》（1975年版）规定在检算桩的轴向受压承载力时应考虑桩的全部自重。同年颁布的我国公路桥涵设计规范规定，对于钻挖孔灌注桩，考虑局部冲刷线以下桩身自重的一半。此外，还有一种意见认为桩身自重可以完全不考虑。对于大直径的长的实心钢筋混凝土桩，计算结果往往出入悬殊。《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093-2017提出考虑桩身自重的办法，对于钻孔灌注桩：

式中，[σ] 为桩底地基土的容许承载力，m0为钻挖孔灌注桩桩底支承力的折减系数。但须说明，《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093-2017规范条文中 的 fi 值的分析没有考虑桩身自重与桩身入土部分所占同体积土重之差的影响，所以该表所列的 fi 值稍偏小。关于如何提高钻孔灌注摩擦桩桩底支承力的问题，目前有一些研究，譬如西南交通大学提出待桩身混凝土凝固后，通过桩身预埋的管道对桩底压浆的方法就是其中之一。

对于支立于风化岩层上和嵌入岩层内轴向受压的柱桩，作用于桩顶的压力加上桩身全部自重后不应超过其容许轴向受压承载力。对于摩擦桩或支立于风化岩层上的柱桩，可根据桩底土层或风化岩层的透水情况考虑桩身的水浮力。

对于轴向受拉桩，作用于桩顶的拉力减去桩身全部自重后不应超过其容许轴向受拉承载力。桩身可如同前面所述，根据桩底土层是否为透水土层而考虑是否计入水浮力。设计桩基时，除须检算每一根桩的承载能力外，对于摩擦桩还应将桩群视为实体基础检算其底面处土的承载力，以免桩群底面超过了土的容许承载力。考虑基桩在长期拉力作用下容易使桩侧地面附近处的土隆起和松动，影响桩的稳定，所以规定仅在主力作用时，不允许桩承受拉力。

由于附加力发生的几率较小，作用时间短暂， 所以规定主力加附加力作用时按第3.2.2 条求得的桩的容许承载力可较主力作用下提高 20％。主力加特殊荷载作用的几率更小，因此除地震力外可根据岩土性质提高 20～40%。柱桩一般建在强度高的岩石上可提高 40%，摩擦桩视土质好坏可提高 20～40%。地震力建议执行《铁路工程抗震设计规范》GB 50111。

3.2.9	《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019也提出了增强系数建议取值，两本规范的主要区别在于，公路规范相比建筑规范：

- 对于桩端注浆，非饱和土层中增强段计算长度有所减小，对于桩侧桩端复合注浆，非饱和土层中增强段的计算范围不同；

- 后注浆侧阻力增强系数βsi略减小，端阻力增强系数βpj有所减小。

分别基于建筑规范和公路规范计算AM扩底桩后注浆工程实例，对比计算结果如下表所示，根据计算建议采用《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008的参数取值。

说明表3.2.9 后注浆工程计算结果对比

| 工程试桩 | 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 | 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019 | 实测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京新机场AM1 | 24935 | 20938 | 29000 |
| 北京新机场AM2 |  |  | ≥22000 |
| 北京新机场AM3 |  |  | ≥22000 |
| 津汉路8# | 17370 | 15623 | ≥22500 |
| 津汉路4# | 11309 | 10555 | ≥14000 |
| 津汉路5# |  |  | ≥17500 |
| 津汉路6# |  |  | ≥22400 |

3.2.11	通过ABAQUS有限元数值模拟计算发现，桩端应力分布规律都是桩底中间部位的应力较小，边缘出现应力集中。扩底桩的桩端应力分布变化比常径桩小，由于扩底的存在，使得桩端应力减小。在说明图3.2.11-1算例中，扩底桩在极限承载力Qu=11200kN作用下，与常规桩在极限承载力Qu=8200kN作用下，桩端应力大小基本接近。因此，利用扩底桩可以有效减小桩底应力，这样，在相同的荷载作用时，扩底桩比常规桩的沉降量要小。从桩端土体塑性区云图（说明图4.2.11-2）可以看出，扩底桩在极限承载力Qu=11200kN作用下，与常规桩在极限承载力Qu=8200kN作用下，两者的桩端土体塑性区范围的大小比较接近。也就是，在同样的荷载作用下，扩底桩比常规桩的塑性区范围小，因此，扩底桩在荷载作用下，进入塑性区的时间要晚，扩底桩的极限承载力比同直径的常规桩要大。

（a）扩底桩扩大头部位            （b）常规桩桩端部位

说明图3.2.11-1  极限承载力条件下的竖向应力云图

（a）扩底桩扩大头部位               （b）常规桩桩端部位

说明图3.2.11-2  极限承载力下的桩端土塑性区云图

3.2.13	通常桩基础（简称桩基）由基桩（即桩基础中的桩）和承台组成。桩基承台底面的高程，除应根据受力大小、地质好坏、水流强弱和施工难易等因素确定外，对于承台底面置于冻胀土中或位于冻冰水流中的情况，为避免因土和水的冻胀使承台底面承受向上的冻胀力，造成基桩拉断或拉裂，所以根据经验要求承台底面应位于冻结线以下或最低冰层底面以下不少于0.25m。

通航和筏运河流中为避免基桩直接遭受船只或排筏的撞击致使断裂，要求在这种河流中应将承台底面作适当的降低。

3.2.14	由于近年来大量的铁路桥梁工程穿越湿陷性黄土地区，桩基这种基础形式以其适用性最具优势而被广泛采用。自20世纪70年代以来，陕西、甘肃、山西等湿陷性黄土地区，大量采用了桩基础，取得了良好的经济技术效果。本条文编制时参考了《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025-2004第5.7.2条的相关规定。自重湿陷性黄土场地建筑物地基浸水后，桩周土可能产生负摩擦力，为了避免由此产生下拉力，使桩的轴向力加大而产生较大沉降，桩端必须支承在可靠的持力层中。桩底端应坐落在基岩上，采用端承桩；或桩底端坐落在卵石、密实的砂类土和饱和状态下液性指数IL＜0的硬黏性土层上，采用以端承力为主的摩擦端承桩。此外，非自重湿陷性黄土场地的桩纵向钢筋除应自桩顶按1/3桩长配置外，配筋长度尚应超过湿陷性黄土层的厚度；对于自重湿陷性黄土场地的桩建议通长配筋。

3.2.15	鉴于目前铁路桥梁自重湿陷性黄土场地桩侧负摩擦力的试验资料不多，本条文修订时参考了《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025-2004相关条款，《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093-2017收集青海大通、兰州和西安等地悬吊法实测负摩阻力研究桩的类型、自重湿陷量大小等因素对负摩阻力影响，结合GBJ25-90规范建议桩侧负摩阻力取值，对有关桩侧负摩擦力计算的规定，有待于今后通过不断积累资料逐步完善。

3.2.16	钻孔灌注桩是采用低温早强或负温混凝土灌注而成，宜用于沿桩长月最高平均地温低于-1.0℃的各类多年冻土地基，以便能达到回冻的目的。施工时应严防孔壁坍塌，尤其是对冻结层上水发育，并由松软土和粉细砂组成的季节融化层，必须采取措施，防止流砂和坍孔。

3.2.17	多年冻土中的桩，在垂直荷载作用下地基土将产生三项反力：即季节融化层同桩周的摩阻力、多年冻土同桩的冻结力、桩尖地基土支承力。这三项反力的大小及发展过程是相互影响的，同时冻土的强度（冻结强度、抗压强度），受冻土类型、温度、荷载作用时间及桩的类型等因素的影响。因此在确定桩基承载力时，应考虑其受力特点及主要影响因素。

季节融化层作用于桩侧的摩阻力随季节的变化很大，当地基土冻胀时产生向上的冻胀力，黏性土在融化时产生向下的负摩擦力。为了减少切向冻胀力，一般应在季节活动层范围内采取换填或在桩表面涂刷隔离层等防冻胀措施。在工程设计中，由于季节融化层的摩阻力很小，可以忽略不计，因此提出的承载力公式只考虑了冻结力和桩尖支承力。据青藏高原多年冻土中单桩静载试验结果，并参考前苏联的《建筑法规》第二部分第19章多年冻土地区的地基和基础（СНиПⅡ-19-76）所提出的承载力计算公式，当应用一般地基力学指标，计算冻结力及桩尖支承力时，需考虑桩的类型及施工条件乘以不同的修正系数。但由于冻土中桩基受力状态很复杂，且试桩资料很少，同时存在一定误差，要提出系统可靠的修正系数，感到很困难，因此一般应通过试桩确定，当无条件时，钻孔灌注桩冻结力的修正系数m″=1.3~1.5，钻孔灌注桩修正系数m' 0可按下列条件确定：

1）不发生坍孔，且清底情况良好的钻孔灌注桩用0.7～0.9；

2）有坍孔现象，且清底较差的钻孔灌注桩用0.5～0.7。

3.2.18	岩溶区桥梁的桩基础需设置在一定厚度的岩溶顶板上时，目前一般认为基桩底部的溶洞顶板厚度不宜小于3d，如果多根桩落在同一溶洞顶板上时，或者溶洞跨度很大时，溶洞顶板的厚度要求还需要增加。本条仅仅是基桩底部溶洞顶板厚度的最低要求。

当基桩设置在溶洞顶板上时，注意保护桩端顶板的完整性，在满足荷载要求与最小嵌岩深度的同时，桩嵌岩深度需尽量减小。

岩溶区桥梁同一桥墩、桥台下多根基桩可能存在长短差异、桩端顶板厚度不同，甚至部分基桩桩端存在溶洞，这些问题均可导致基桩荷载分配力不均、各基桩桩顶沉降不同的问题。如果不考虑这种差异，可能会造成严重的问题。因此，岩溶区的基础设计需要注意这个问题，适当提高承载承载力和刚度，或者采用其他加强结构的措施都是可以选的解决方法。

## 3.3  构  造

3.3.1	扩底率是旋挖扩底灌注桩严格控制的设计指标之一，从设计角度，扩底率越大，端阻比越大，经济性越好，但从施工角度出发，过大的扩底直径一方面提高了扩底成孔设备性能要求，另一方面也更容易产生坍孔现象，降低了成桩质量稳定性。现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94规定钻孔桩的D/d不应大于2.5，相应扩底率达6.25，本标准要求扩底率不宜大于3.2，且不应大于3.5，设计时应格外注意。

1  关于合理扩底角度

常径段直径到设计扩大直径涉及扩大段高度和扩底角度。一种方法是以最小的高度和最大的扩底角度θ完成扩底（大θ小h型），减少扩大段混凝土方量，但是对设备扭矩要求很高，桩身受力不合理；另一种方法是以很长的扩底高度实现扩底（小θ大h型），桩身受力均匀，设备要求不高，但是混凝土方量增加很多。如何寻找一种合理的扩底角度是扩底设备设计师考虑的问题，也是桩基设计师的责任。合理的扩底角度是在不大量增加混凝土方量条件下，尽量使桩身和桩周土充分发挥侧阻力。

（a）大θ小h型			 （b）小θ大h型

说明图3.3.1-1  不同扩底方式示意图

采用有限元分析扩底桩在受压和受拉情况下的受力情况，在桩顶施加均布荷载5MPa。计算结果如说明表3.3.1-1所示，说明图3.3.1-2是说明表3.3.1-1计算结果的曲线图。

说明表3.3.1-1  不同扩底角度计算结果汇总

| 扩大头角度(°) | 0（等截面） | 6 | 9.5 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降(mm) | 100 | 40.1 | 26.8 | 24.7 |

说明图3.3.1-2 扩底角度与沉降关系

从表中可见，随着扩大角度增加，在相同作用荷载条件下，应力扩散后的桩端沉降逐渐减少。同时，扩大角增加到一定程度后，沉降减少趋势变缓，从图中可见，在扩底6°以后与不扩底相比，桩端沉降减少了超过一半；而在超过10°以后，角度扩大对控制桩端沉降效果已经变得不显著，也就是说在超过12°后再通过增加扩底角度来控制沉降就变得事倍功半了。因此对于扩底桩而言，比较合理的扩底角度应在6°~12°。

2  扩底段垂直面高度对扩底桩承载性状影响分析

旋挖扩底灌注桩根据设备情况，在扩底后需形成一与扩底直径相同的直身段，其长度一般在500mm~750mm之间，分别取h2为500mm、750mm、1000mm，查看荷载沉降Q-s曲线（见说明图3.3.1-3）几乎重合，微小的变化主要是由侧摩阻力的变化引起，与常径桩桩端沉降对比如说明表3.3.1-2，可见，h2的变化对扩底桩承载力影响不大，这一高度可以通过构造措施加以控制。

说明图3.3.1-3 荷载沉降Q-s曲线

说明表3.3.1-2  直段长度对桩端沉降影响对比

| 桩型参数 | 常径桩 | 扩大直身长度h2=1m |
| --- | --- | --- |
| 桩端沉降（mm） | 30.5 | 29.2 |

当h2=500mm时，顶部施加最后一级荷载时桩体内三向应力矢量分布如说明图3.3.1-4所示。由图可知，扩大头受力状态主要以受压为主，桩底左下部分第一和第二主应力为拉应力。

说明图3.3.1-4 扩大头主应力分布矢量图

桩身应力变化情况见说明图3.3.1-5，从h2=1m和h2=0m桩端应力对比结果可见，h2高度的存在对桩端应力分布是有利的，图a（h2=1m）中的应力集中现象明显小于图b（h2=0m）的情况。因此在不减少单桩承载力情况下，有限量地增加h2高度有利于桩端应力分布的均匀性。

(a) h2=1m                          (b)无扩大头h2=0

说明图3.3.1-5桩扩大部位竖向应力云图

从土体屈服云图（图4.3.1-6）也可以发现，h2高度的存在明显地减少了扩大部分土体塑性发展的范围，使产生塑性变形土体基本沿扩大部分桩土边界发展。

(a) h2=1m                   (b)无扩大头h2=0

说明图3.3.1-6 土体屈服云图

3  不同锥底高度对扩底桩承载性状影响

旋挖扩底灌注桩为减少沿桩端平面沉渣，一般设计成带底部突出的锥形锅底，其高度h3一般为200mm，一方面使沉渣往桩中间靠拢，清渣方便，另一方面也改善了端部土体的应力特征。为分析桩端突出高度对桩身沉降以及桩端应力的影响，分别就桩端突出高度50、100、200、400、800mm进行建模计算。

根据计算结果分析，随着桩端突出高度的增加，土体所能提供的承载力逐渐增大，因此计算得到的桩身沉降逐渐减少，见说明表3.3.1-3。而桩端应力随着突出高度的增加而变大，但当突出高度大于200mm之后，桩端中心的应力较两边明显增大，且桩端土明显出现塑性区，见说明图3.3.1-7，因此认为桩端突出高度应在100mm～200mm，不仅能减少桩身沉降、提高桩身承载力，且能控制桩端应力均匀分布。

说明表3.3.1-3  计算结果

| 桩端突出高度 (mm) | 桩端平面与水平面夹角（°） | 沉降(mm) |
| --- | --- | --- |
| 50 | 3.5 | 29.2 |
| 100 | 7 | 29.1 |
| 200 | 14 | 28.9 |
| 400 | 26 | 28.7 |
| 800 | 45 | 28.3 |

说明图3.3.1-7  桩端最大主应力分布曲线

4.3.3

1 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008规定正截面最小配筋率为0.2%~0.65%，大桩径取低值，小桩径取高值，本规程给出竖向承压桩最小配筋率0.42%。《港口工程桩基规范》JTS 167-4-2012在考虑到桩的耐久性、船舶意外碰撞和施工因素所造成的不利影响等，并在参考国外规范的灌注桩最小配筋率的基础上，给出桩身配筋率由水平承载力要求控制，不小于0.6%，本规程给出承受水平力的桩的配筋率不小于0.65%

2 端承桩、抗拔桩和承受负摩擦力的桩，全桩长的轴向压力都较大，所以通长配筋。位于坡地或岸边的桩，当坡地或岸边存在软土层，往往会产生附加的水平推力，使桩受到剪切，所以宜通长配筋。端承摩擦桩通长配筋主要考虑桩端应力分布较为复杂，当桩较长也可部分长度配筋，但不宜小于2/3桩长。说明图3.3.3-1和说明图3.3.3-2分别是扩大头部位的轴力分布曲线和侧摩阻力分布曲线。从曲线走势可以看出，在扩大头部位，侧摩阻力分布情况是比较复杂的，在扩展斜面的两个转折点处的侧摩阻力急剧减小，在整个扩展斜面上，侧摩阻力比常规桩有较大的减少；在扩展斜面以下的垂直部分，侧摩阻力有一定的回升。因此，在扩底斜面处，侧摩阻力比常规桩有了较大程度的减小，扩展斜面以下的垂直段部分，侧摩阻力得到一定程度的恢复。因此在单桩极限承载力计算中，对于扩底桩扩展斜面以下部分的侧摩阻力不予考虑，有一定的保守性，但是和工程实际还是比较符合的。

当受水平力时，配筋长度不小于反弯点下限4/α。

说明图3.3.3-1  扩大头部位轴力分布

说明图3.3.3-2 扩大头部位侧摩阻力分布

3 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008规定受水平荷载的桩，主筋不应小于8φ12，抗压桩和抗拔桩，主筋不应小于6φ10；《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB10093-2017规定主筋直径不宜小于14mm；结合各行业标准要求及工程实践，本规程要求受水平荷载的桩，主筋不宜少于12φ18，抗压桩和抗拔桩，主筋不应少于12φ14。

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008要求纵向主筋净距不应小于60mm；《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB10093-2017为避免主钢筋布置太密影响桩身保护层的灌注，规定净距不宜小于120mm，且不应小于80mm；本规程主要参照铁路规范要求纵向钢筋净距不宜小于120mm，且不应小于80mm。

4 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008要求箍筋直径不应小于6mm，间距宜为200mm～300mm；受水平荷载较大的桩基、承受水平地震作用的桩基以及考虑主筋作用计算桩身受压承载力时，桩顶以下5d范围内的箍筋应加密，间距不应大于100mm；《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB10093-2017规定箍筋直径可采用8mm，其间距可采用200mm，结合各行业标准要求及工程实践，本规程要求箍筋直径不应小于8mm，间距宜为200mm~300mm。

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008规定“当钢筋笼长度超过4m时，应每隔2m设一道直径不小于12mm的焊接加劲箍筋”；《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB10093-2017规定“顺钢筋笼长度每隔2.0~2.5m加一道直径为16~22mm的骨架箍筋”；《港口工程桩基规范》JTS167-4-2012规定“当钢筋笼长度超过5m时，应每隔2.0~2.5m设置一道加强箍筋；当钢筋笼长度超过10m时，应每隔5.0~8.0m在笼内设置一道焊接支撑架”。结合各行业标准要求及工程实践，本规程要求当钢筋笼长度超过4m时，应每隔2.0m设置一道直径不小于16mm的加强箍筋；当钢筋笼长度超过10m时，应每隔5.0m～8.0m在笼内设置一道支撑架。

4.3.4	《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093-2017在条文说明中补充钻（挖）孔灌注桩的孔壁凹凸不平，主筋的保护层太小时，主筋容易与土接触致使锈蚀，但保护层过大，又不能很好地发挥主筋的作用。在总结以往经验的基础上，规定了主筋的保护层不应小于60mm。

4.3.5	《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011规定“边桩中心至承台边缘的距离不宜小于桩的直径或边长，且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。”桩径不大于1m时，铁路规范承台构造要求严于现行国标、行业标准，且铁路规范按桩径不同，技术要求不同。

过去，桩顶伸入承台的主筋多采用喇叭型，近年来，国内已有改用竖直型者。喇叭型对承受拉力的桩有利，而竖直型施工较为简便。规范对桩顶伸入承台内主筋采用的型式没有统一规定，可根据桩的受力情况和施工条件确定，桩顶弯矩较大时宜采用直筋伸入，桩帽或承台承受较大冲切力时宜采用喇叭形伸入。

# 4 施  工

## 4.1 一般规定

4.1.1 全液压可控旋挖多次扩底灌注桩施工流程如说明图4.1.1。

说明图4.1.1 全液压可控旋挖多次扩底灌注桩施工流程图

4.1.4	试成孔的目的是核验工程地质资料、检验工艺适用性、机具设备使用是否正常，同时根据试成孔结果掌握施工数据，及时调整施工、设计参数，如孔径、垂直度、孔壁稳定和沉渣等检测指标不能符合设计要求，应拟定补救技术措施，或重新确定工艺参数，因此对于重要工程、地质、水文条件复杂情况，一般要进行试成孔。

## 4.2 施工准备

4.2.4	根据《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ 203-2008和《高速铁路桥涵工程施工技术规程》Q∕CR 9603-2015规定，钻孔桩水上施工作业平台要求包括：

- 平台能支撑钻孔机械、护筒加压、钻孔操作及浇筑水下混凝土等施工过程中的所有静、活荷载，并保持坚固稳定，同时满足各项施工作业和施工设备安全进、退场的要求。

- 工作平台可利用浮吊或打桩船打入钢筋混凝土桩或钢管桩作为基桩，顶面纵横梁或支撑架可用木料、型钢、万能杆件、钢桁架或其他材料搭设。当流速不大，且河床地质条件较好、承载力较高时，也可部分利用钻孔桩钢护筒加高兼作基桩设置作业平台，但钢护筒刚度、埋深等必须同时满足基桩的设置要求。

- 当水流平稳时，钻机可设在组合船舶或浮箱上钻孔，但必须锚定稳固。

- 当水流速度较大，但河床较平顺时，可采用薄壁浮运沉井。就位后灌水下沉，落床，在其顶面搭设工作平台。

## 4.3 成  孔

4.3.2	本条规定了成桩成孔的连续性。实践经验证明，成孔时间过长，成孔后停歇时间过长往往是承载力偏低的原因，一方面是孔壁稳定性受到影响，另一方面是土体应力释放，孔壁、端部承载力难以发挥。一般而言，扩底后8h内完成混凝土灌注的时间是充裕的，当间隔时间超过8h，应进行孔壁静态稳定测试，并根据测试结果，调整时间间隔。

4.3.3	相比《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ 203-2008，《高速铁路桥涵工程施工技术规程》Q∕CR 9603-2015增加在季节性冻土中施工护筒的条文规定，与《铁路桥梁钻孔桩施工技术规程》Q∕CR 9212-2015也保持一致，规定钻孔前应设置坚固不漏水的护筒。

4.3.4	垂直度要求是根据房建、市政道路桥梁等相关施工验收规范要求确定，根据以往工程经验，一般成桩深度在70m左右，按规定桩间净距和1%垂直度控制要求，可满足相邻桩端不相碰要求，也能满足施工设备能力。

4.3.7	扩底施工是AM工法关键环节之一。扩底施工强调实时监测、实时操纵，及时调整，对施工程序要求严格执行。通过电脑管理映像跟踪方法挖掘出直桩，然后采用全液压扩底技术，将设计数据输入电脑管理装置（施工前输入常径段直径、扩底直径、预设打桩深度），核对无误后调节扩底铲斗的灵敏度、检测扩大部分直径尺寸，发现实际打开尺寸与输入设计尺寸不符时及时纠正，反复检测，直至合格后锁定电脑管理装置进行扩底作业，扩底过程中操作员可通过液压控制斗的开关状态，通过传感器获得实际施工扩底直径、深度、回转斗径、斗内土方量，并将控制指标显示在电脑管理映像追踪显示装置的操作屏上，通过回转扩底钻头来控制扩孔量和铲斗的容积，使扩底作业过程中尽量减少沉渣。AM扩底桩通过全电脑控制液压扩底，使扩底施工整个过程得到有效控制，扩底质量得到明显提升，桩体承载力的可靠度和经济性得到有效提高，且兼有受压和抗拔承载能力。

4.3.10	不同土层由于软硬差别，在软土中往往发生钻进过快而扩孔现象，在砂土中坍孔现象，因此规定了钻进速度上限。提土后空钻斗下降速度过快往往容易发生擦碰孔壁造成沉渣过厚、孔壁失稳现象，桩径越大，钻斗越重，造成的后果越严重，故规定了升降速度上限。

4.3.12	稳定液是成孔关键因素，传统原土造浆往往受地方土质影响，质量难以控制，尤其在砂土丰富的地区，泥浆中含砂量高，造浆性能差，会严重影响成孔质量。所以本条文强调了稳定液人工造浆的要求。稳定液应具有以下主要作用：

    - 防止地基土坍塌；

    - 抑止地基土层中的地下水压力；

    - 支撑土压力，对于有流动性的地基土层，用稳定液能抑止其流动；

    - 使孔壁表面在钻完孔到开始灌注混凝土能保持较长时间的稳定；

    - 稳定液渗入地基土层中，能增加地基土的强度，防止地下水流入钻孔内；

    - 在砂土中钻进时，稳定液可使其碎屑沉降缓慢，清孔容易；

    - 稳定液具有与混凝土不相混合的特性，利用其亲液胶体性质，能被混凝土代替而排出。

4.3.15	邻桩施工间距和时间间隔规定是为了防止窜桩现象，使未完全硬化的混凝土桩身受损。施工安全间距考虑桩径、扩底直径及垂直度偏差等因素，并考虑了一定安全度。

## 4.4 清  孔

4.4.1	本条文明确规定二次清孔，尽管采用稳定液，成孔后稳定液呈静止状态，直至灌注混凝土前尚有下钢筋笼、安放导管等工序，时间一般超过2h甚至更长，这过程中稳定液中悬浮的粗颗粒首先开始沉积，且在钢筋笼、导管下放过程中不可避免擦碰孔壁形成新的沉渣，因此要求在灌注混凝土前进行二次清孔。

4.4.2	AM工法一次清孔采用带挡板桶式钻斗，目的主要初步清除孔底大部分粗颗粒沉渣。

AM工法采用泵吸反循环进行二次清孔，由于扩底后端部尺寸较大，对清渣泵要求较常规要高。工程实践证明，对于不同地质条件，清渣工艺不同（泵吸量、悬泵高度、泵吸时间等）造成的承载力差异明显，因此强调因地制宜。

清孔时送入孔内的稳定液不宜少于排出量，其目的是使清渣过程中补液充足，保持稳定液在孔内的水头高位，保证孔壁稳定。

泵吸清渣应注意施工步骤，悬泵高度由高向低，逐步清渣。

4.4.5	二次清孔后若不及时浇注混凝土，仍会重新沉积沉渣，因此规定清孔后30min内灌注混凝土，若超过则必须重新测定孔底沉渣，并按检测结果确定重新清孔指标。

## 4.5 钢筋笼施工

4.5.5	为了对注浆管形成保护措施，避免注浆器插入持力层而导致破坏，设计要求与注浆管绑扎的主筋应比注浆器长20mm。

4.5.6	声波透射法检测准确可靠，不受桩长、长径比的限制，可准确评价长大桩的完整性。为了确保检测的准确性以及经济合理性，本规程规定桩径大于2m或桩长大于40m或复杂地质条件下的基桩，应采用声波透射法检测。当现场组织试验时，其桩长标准可根据试验数据确定。

声测管的内径不宜小于40mm，是为了便于换能器在管中能顺畅的上下移动。当换能器加设定位器时，声测管内径可比换能器外径大15mm~20mm。铁路基桩大多数为长大桩，由于混凝土的水化热作用及钢筋笼安放和混凝土浇筑过程中存在较大的作用力，容易造成声测管变形甚至断裂，从而影响检测工作的顺利进行。因此，本规程建议声测管采用强度较高的金属管，壁厚不宜小于3.0mm。在安装检测管时，为了避免产生漏浆和焊渣造成管内堵塞，声测管不应采用对焊方法连接。

为了便于了解桩身缺陷的方位，本规定规定声测管以线路大里程方向的顶点为起始点，按顺时针旋转方向呈对称形状布置进行编号。

## 4.6 混凝土施工

4.6.1	试验表明，水下混凝土强度受浇筑密实程度（容重）和不分散性（黏聚性、保水性、抗渗性等）两方面影响，抗压强度约为在无水（空气中）条件下制作试件强度的90%，弹性模量和垂直钢筋的黏结强度较在无水条件下制作试件强度偏低。因此，水下混凝土配合比设计时，混凝土强度应较设计要求混凝土强度等级提高15%；混凝土坍落度宜为180mm~220mm，以保证水下混凝土浇筑时顶面流动坡度不大于1:5。矿渣水泥泌水性较大，水下混凝土一般不宜使用，必须使用时应采取防离析措施。细集料宜采用级配良好的中砂，含砂率宜为0.4~0.5，以获取较好的和易性。水下混凝土应在首批混凝土初凝前连续浇筑完毕，必要时应掺入缓凝剂。

4.6.2	本条是对灌注混凝土所用导管的规定，导管直径应与灌注桩直径相匹配，过小导管灌注时间过长，影响灌注质量，过大混凝土流量大，容易造成钢筋笼上抬。壁厚要求是为了防止导管变形堵塞。

4.6.3	水下混凝土应连续进行，如遇到特殊情况，间歇时间不得大于30min。混凝土灌注时间过长，容易造成和易性、流动性降低，甚至造成结硬、堵管现象，因此应控制灌注时间在混凝土缓凝时间以内。

目前隔水板使用不规范现象非常明显，往往容易造成桩身质量隐患，因此对隔水板要求进行规定。

4.6.4	本条是对初灌量的规定。初灌混凝土是水下混凝土施工的重要环节，而初灌量计算则是灌注桩要求，是确保扩底部分混凝土连续性的要求。初灌混凝土作用是推开导管内泥浆，以下落时的势能转化为作用于钻孔孔壁压力，阻止钻孔泥浆侵入混凝土内，是确保后续混凝土灌注质量的重要环节。

4.6.5	导管埋入混凝土内的深度对混凝土灌注质量至关重要，过浅容易发生混凝土离析，或新浇混凝土冲翻混凝土面，造成夹泥或断桩；过深则由于挤出压力过大，混凝土流动性变差，灌注不通畅，或形成局部涡流造成夹泥。另外导管的埋置深度尚需考虑施工操作方便。实际施工时应根据桩径及深度调整，对于φ800～φ1000桩，埋置深度3m～8m为宜，大于φ1000桩，埋置深度3m～6m为宜。

4.6.6	当混凝土面升到钢筋骨架下端时，为防钢筋骨架被混凝土顶托上升，可采取以下措施：

- 使用流动性较大的混凝土进行浇筑。

- 当混凝土面接近和初进入钢筋骨架时，应使导管底口处于钢筋笼底口3m以下和1m以上位置，并减慢浇筑混凝土速度，以减小混凝土从导管底口出来后向上的冲击力。

- 当孔内混凝土进入钢筋骨架4m~5m以后，适当提升导管，减小导管埋置长度，以增加骨架在在导管口以下的埋置深度，从而增加混凝土对钢筋骨架的握裹力。

桩顶混凝土灌注预留长度与桩身、地质条件、施工工艺和施工过程控制情况有关，一般与桩长呈正相关关系。

4.6.8	灌注桩后注浆技术是在钢筋笼上预埋注浆管和注浆阀，在成桩后一定时间内实施桩底后注浆，主要目的是加固桩底沉渣；同时对桩底一定范围的土体通过渗入注浆起到加固作用，从而增强桩端阻力，提高单桩承载力，减小沉降。桩底出浆口宜埋入桩底以下土中的一定深度，一方面可避免出浆口被水泥浆包住，同时也可以让水泥浆充分加固桩底沉渣或虚土。

后注浆阀开孔建议直径10-12mm，后注浆阀应具备止逆功能，以防注浆过程中容易发生浆料逆流的现象；

注浆作业时，流量宜控制在30L/min~50L/min，且不宜超过75L/min，并根据设计注浆量进行调整，注浆量较小时可取小值。

注浆管清水劈裂时应砼浇筑完成8~10小时内进行，以防混凝土强度过高时注浆器失效打不开，导致注浆失败；为了防止水泥砂浆或砂石料进入注浆管，保证注浆质量须进行二次清水劈裂，二次劈裂时间在浇筑混凝土后24小时进行，确保注浆成功。

# 5 验  收

## 5.1 一般规定

6.1.3	“地基条件、桩长相近、桩端持力层、桩型、桩径、成桩工艺相同”即为本规程所指的“同一条件”。对于大型工程，“同一条件”可能包含若干桩基分项（子分项）工程。桩基工程属于一个单位工程的分部（子分部）工程中的分项工程，一般以分项工程单独验收，所以本规程将承载力验收检测的工程桩数量限定在分项工程内。

## 5.2 成  孔

5.2.1	嵌岩桩为端承桩，承载力主要由桩端阻力构成，桩端阻力的发挥与桩端的岩性及嵌岩深径比密切相关，岩石强度越大，硬度越大，嵌岩深度越大，桩端阻力的发挥就越充分，因此验收时对嵌岩桩的桩端岩性及嵌岩深度的检验尤其重要，采用钻芯法时，大直径嵌岩桩应钻至桩尖下500mm。

5.2.2	AM扩底桩的承载力由桩侧摩阻力及桩端阻力构成，孔径等成孔质量直接影响承载力的大小。AM扩底桩的扩底直径不允许出现负误差。

5.2.3	沉渣厚度应在钢筋笼放入后，混凝土浇筑前测定。成孔结束后，放钢筋笼、混凝土导管都会造成土体跌落，增加沉渣厚度，因此，沉渣厚度应是二次清孔后的结果。沉渣厚度的检查目前均用重锤，但人为因素影响很大，应专人负责，用专用重锤；当采用沉渣仪检查时，应预先标定。

AM扩底桩由专用魔力扩底铲斗进行桩孔底部的扩底作业，并利用清渣泵进行清渣，清底效果良好，桩端承载力提高，摩擦桩孔底沉渣厚度要求不大于100mm。

## 5.3 钢筋笼

5.3.4	将钢筋骨架在承台地下长度允许偏差规定±100mm，即不允许在浇筑水下混凝土时发生钢筋骨架上浮和下沉现象。

钢筋笼的直径不宜过大也不宜过小，过大会造成保护层厚度不够，过小则会造成灌注桩抗弯能力减弱，不利于结构的安全。

钢筋笼的刚度影响钢筋笼吊装质量，垫块安装、钢筋笼的安装精度决定着钢筋笼安装后保护层的厚度是否满足要求。

## 5.5 成  桩

5.5.1	当基础埋深较大时，基坑开挖产生的土体侧移将桩推断或机械开挖将桩碰断的现象时有发生，此时完整性检测应在桩顶设计标高处进行。

5.5.2	桩的检验目的，一是了解其承载力；二是检验桩本身混凝土质量是否符合要求。目前对上述检测目的一般采用桩身无损检测法。对检测桩身混凝土匀质性一般采用低应变无损检测，但对于桩身截面多变或幅度变化较大的灌注桩，由于阻抗变化会引起应力波多次反射，距离桩顶越近，反射越强，当多个阻抗变化截面的一次或多次反射相互叠加时，检测到的波形难以判别，需采用其他方法辅助验证低应变反射波法检测结果的有效性。若全部桩身混凝土无损检测均采用声波投射法，费用过高，因AM扩底桩进行了试桩试验，声波透射法检测比例可按30%控制。对质量有怀疑及浇筑混凝土故障处理过和设计有要求的桩应采用钻芯取样进行检测。