ICS  XXXX

Q  XX

团体标准

T/CECS ××××—2022

固废基纤维混凝土盾构管片

Solid waste based fiber reinforced concrete shield segments

（征求意见稿）

（2022年月23日）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中国工程建设标准化协会   发布

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.10-2014 《标准编写规则 第10部分：产品标准 》给出的规定起草。

本文件按中国工程建设标准化协会文件《关于印发<2020年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字［2020］23号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑与市政产品应用分会归口。

本文件负责起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

- 固废基纤维混凝土盾构管片

  - 范围

本文件规定了固废基纤维混凝土盾构管片的术语和定义、符号、分类、形状、规格和标记、材料、制作工艺、要求、试验方法、检验规则、标志与岀厂证明书、贮存和运输。

本文件适用于轨道交通、公路、铁路、水利、电力、市政、地下综合管廊等盾构隧道工程用的固废基纤维混凝土盾构管片。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1499.1  钢筋混凝土用钢  第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2  钢筋混凝土用钢  第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 1596-2017  用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB 8076  混凝土外加剂

GB/T 18046-2017  用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 18173.4  高分子防水材料  第4部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫

GB/T 22082  预制混凝土衬砌管片

GB/T 26745  土木工程结构用玄武岩纤维复合材料

GB/T 27690  砂浆和混凝土用硅灰

GB/T 31061  盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫

GB/T 38901-2020  纤维混凝土盾构管片

GB 50010  混凝土结构设计规范

GB/T 50081  混凝土物理力学性能试验方法标准

GB/T 50082  普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

GB/T 50107  混凝土强度检验评定标准

GB 50108  地下工程防水技术规范

GB 50146  粉煤灰混凝土应用技术规程

GB 50157  地铁设计规范

GB/T 50476  混凝土结构耐久性设计标准

GB 50838  城市综合管廊工程技术规范

GB 51003  矿物掺合料应用技术规范

JC/T 2030  预制混凝土衬砌管片生产工艺技术规程

JGJ 52  普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

JGJ 63  混凝土用水标准

TB/T 3329  电气化铁路接触网隧道内预埋槽道

T/CECS 689-2020  固废基胶凝材料应用技术规程

YB/T 151  混凝土用钢纤维

  - 术语和定义、符号

    - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

管片  shield segment

盾构隧道预制衬砌环的基本单元。

纤维混凝土  fiber reinforced concrete

掺加钢纤维、合成纤维或其他纤维的混凝土总称。

纤维混凝土管片  fiber reinforced concrete segment

以纤维混凝土为主要原材料制成的管片。

固废基胶凝材料  solid waste based cementitious material

以粒化高炉矿渣、钢渣、工业副产石膏、粉煤灰、铁尾矿等固体废弃物为原料，经加工磨细后按一定比例复配制成的水硬性胶凝材料。

- 固废基纤维混凝土管片  solid waste based fiber reinforced concrete shield segment

采用固废基胶凝材料制备的纤维混凝土管片。

- 适筋纤维混凝土管片  fiber reinforced concrete shield segment with under-reinforced

完全按照普通钢筋混凝土设计，不考虑纤维的增强作用或只考虑纤维限制裂缝扩展的作用而配置受力钢筋的纤维混凝土管片。

- 减筋纤维混凝土管片  fiber reinforced concrete shield segment with moderated rebars

考虑纤维的增强作用而减少一定比例的受力钢筋，配筋大于构造要求的纤维混凝土管片。

- 无筋纤维混凝土管片  fiber reinforced concrete shield segment without main rebars

考虑纤维的增强作用不配受力钢筋，配筋不大于构造要求的纤维混凝土管片。

- 钢纤维混凝土管片  steel fiber reinforced concrete shield segment

以钢纤维混凝土为主要原材料制成的管片。

- 非金属纤维混凝土管片 non-metal fiber reinforced concrete shield segment

以合成纤维等非金属纤维混凝土为主要原材料制成的管片。

- 混杂纤维混凝土管片  hybrid fiber reinforced concrete shield segment

采用两种以上的纤维复合增强的混凝土为主要原材料制成的管片。

- 纤维长径比 aspect ratio of fiber

纤维长度与直径或当量直径的比值。

- 纤维掺量 fiber dosage

纤维在混凝土中的掺加量，以每立方米混凝土掺加的纤维重量计量，单位为千克每立方米（kg/m3)。

- 纤维含量 fiber content

纤维混凝土中的实际含量，以每立方米混凝土中纤维的重量计量，单位为千克每立方米（kg/m3)。

- 管片吊装孔 segment lifting hole

用于盾构机机械臂吊装管片进行管片拼装的预制孔道。

- 预埋槽道 slot embedded parts

在管片内弧面预埋的用于固定电线电缆、疏散平台板等管线物件的槽式部件。

    - 符号

固废基纤维混凝土盾构管片常用符号如下：

ƒLk ——纤维混凝土的抗弯比例极限的标准值。

ƒR1k——对应于裂缝口扩展宽度CMOD为0.5（CMOD1）或挠度值δ为0.47(δ1)时的残余抗弯强度的标准值。

ƒR3k——对应于裂缝口扩展宽度CMOD为2.5（CMOD3)或挠度值δ为2.17(δ3)时的残余抗弯强度的标准值。

ƒFtsk——正常使用阶段纤维混凝土的正常使用阶段的抗弯强度标准值。

ƒFtuk——纤维混凝土的极限抗弯强度标准值。

  - 分类、形状、规格和标记

    - 分类

      - 按拼装成环后的隧道线形分为直线段管片（Z）、曲线段管片（Q）和既能用于直线段又能用于曲线段的通用管片（T）。曲线段管片又分为左曲管片（ZQ）、右曲管片（YQ）和竖曲管片(SQ)。

      - 管片按在环内的拼装位置，可分为：标准块（B）、邻接块（L1，L2）、封闭块（F）。

      - 管片按受力可分为：普通环（无标记）和加强环（+）。

      - 管片按照纤维混凝土管片中的配筋情况分为适筋纤维混凝土管片（S）、减筋纤维混凝土管片（J）和无筋纤维混凝土管片（W）。

      - 纤维混凝土管片按纤维的种类分为钢纤维混凝土管片（GX）、非金属纤维混凝土管片（FX）和混杂纤维混凝土管片（HX）。

    - 形状、规格

      - 根据隧道的断面形状可分为圆形（Y）、椭圆形（TY）、矩形（J）、双圆形（SY）、异形（YY）等多种断面。

      - 常规规格纤维混凝土管片按GB/T 22082，其他规格由设计确定。

    - 标记

管片标记包含隧道形状、分类代号、块数、规格、管片在环内的位置、纤维混凝土管片、管片配筋情况、纤维种类和受力等级等信息，标记示例见图1。

□ □ □－□×□×□－□ □ □ □

受力情况

纤维种类

配筋情况

管片在环内位置

厚度

宽度

内径

块数

管片类别

隧道形状

- ：圆形隧道、通用管片、6块、内径5 400mm、宽度为1 500mm、厚度为300mm、封闭块、适筋钢纤维混凝土加强管片，标记为：Y T 6-5 400×1 500×300-F S GX +

- 固废基纤维混凝土盾构管片标记示意

  - 材料

    - 胶凝材料应符合T/CECS 689-2020中对固废基胶凝材料Ⅲ级的质量规定。

    - 细骨料宜采用中粗砂，细度模数2.3～3.3，含泥量不大于2%，氯离子含量不大于0.06%，人工砂总压碎指标不大于30%，其他质量指标应符合JGJ 52的规定。

    - 粗骨料宜采用连续级配的碎石或卵石，其最大粒径不大于31.5mm，同时不大于钢纤维长度的1/2，且不大于钢筋骨架最小净间距的3/4。粗骨料针片状含量不大于15%，含泥量不大于1%，硫化物和硫酸盐含量不大于1.0%，其他质量指标应符合JGJ 52的规定。

    - 钢纤维

      - 钢纤维可用于适筋纤维混凝土管片、减筋纤维混凝土管片和无筋纤维混凝土管片，纤维长度不大于钢筋骨架最小间距的2/3。

      - 减筋纤维混凝土管片宜采用端钩形钢纤维，端钩形钢纤维长度宜为30mm～60mm，纤维长径比宜为40～100，抗拉强度不宜小于1000MPa。

      - 无钢筋纤维混凝土管片宜采用端钩形钢纤维，端钩形钢纤维长度不宜小于45mm，纤维长径比为60～100，抗拉强度不宜小于1300MPa。

      - 钢纤维表面应保持干燥清洁，不得粘有残留物包括表面氧化物、油脂、污垢及其他影响钢纤维在混凝土中粘结性和易性的物质。

      - 对于适筋纤维混凝土管片、减筋纤维混凝土管片和无筋纤维混凝土管片，钢纤维内含有的因加工不良造成的粘连片、表面严重锈蚀的钢纤维、铁锈粉及杂质的总质量，分别不应超过钢纤维重量的1%和0.5%。

      - 钢纤维的其他质量应符合YB/T 151的规定。

    - 矿物掺合料

      - 矿物掺合料的应用应符合GB/T 51003。

      - 粉煤灰的质量不低于GB/T 1596规定的Ⅱ级要求；粉煤灰的应用应符合GB/T 50146的规定。

      - 矿渣粉的质量不应低于GB/T 18046规定的S95级技术要求。

      - 硅灰应符合GB/T 27690的规定。

      - 其他矿物掺合料的质量应符合GB/T 51003的要求，不应对纤维混凝土管片制品性能和耐久性产生不利影响。

    - 固废基纤维混凝土拌合用水应符合JGJ 63中钢筋混凝土用水的有关规定。

    - 固废基纤维混凝土外加剂应符合GB 8076的规定。外加剂与固废基胶凝材料的适应性经过试验验证。

    - 钢筋直径大于10mm时宜采用热轧螺纹钢筋，其性能应符合GB/T 1499.2的规定；直径小于或等于10mm时宜采用热轧光圆钢筋，其性能应符合GB/T 1499.1的规定。

    - 玄武岩纤维复合筋

      - 玄武岩纤维复合筋表面无纤维外露，不应有松股和裂纹。

      - 玄武岩纤维带肋复合筋的肋形状宜为连续螺纹（左旋或右旋）形式，杆体表面质地应均匀、无气泡、无裂纹及其它缺陷，其螺纹牙距应整齐，无损伤。

      - 玄武岩纤维喷砂复合筋，轴向无砂区不得大于20cm，径向无砂区不得大于1/3，每延米无砂区不超过3处。

      - 玄武岩纤维复合筋的其他质量应符合GB/T 26745的规定。

    - 注浆孔、吊装孔等预埋件的规格和性能应符合设计要求。

    - 预埋槽道槽道的规格应满足TB/T 3329的规定，性能满足GB 50157和GB 50838的要求。

    - 弹性密封垫与衬垫橡胶弹性密封垫和软木橡胶垫符合GB/T 18173.4和GB/T 31061的规定。

  - 制作工艺

    - 纤维混凝土应采用强制式搅拌机搅拌。纤维混凝土不得离析、沁水，纤维不应出现结团现象。

    - 纤维混凝土管片的生产工艺应符合JC/T 2030和GB/T 38901-2020中附录A的规定。

  - 要求

    - 固废基纤维混凝土

      - 固废基纤维混凝土的抗压强度等级不应小于C50，且应符合工程设计要求。

      - 固废基纤维混凝土的抗渗等级应符合工程设计要求，无设计要求时抗渗等级应符合GB 50108的规定。

      - 固废基纤维混凝土的抗弯性能的分级按照表1的规定。

- 纤维混凝土的抗弯性能等级

| 强度等级 | ƒR1k/MPa | 残余强度等级 | ƒR3k/ƒR1k |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0≤ƒR1k＜1.5 | a | 0.5≤ƒR3k/ƒR1k＜0.7 |
| 1.5 | 1.5≤ƒR1k＜2.0 | b | 0.7≤ƒR3k/ƒR1k＜0.9 |
| 2 | 2.0≤ƒR1k＜2.5 | c | 0.9≤ƒR3k/ƒR1k＜1.1 |
| 2.5 | 2.5≤ƒR1k＜3.0 | d | 1.1≤ƒR3k/ƒR1k＜1.3 |
| 3 | 3.0≤ƒR1k＜3.5 | e | 1.3≤ƒR3k/ƒR1k |
| 3.5 | 3.5≤ƒR1k＜4 | — | — |
| 4 | 4≤ƒR1k＜5 | — | — |
| 5 | 5≤ƒR1k＜6 | — | — |
| N | N≤ƒR1k＜N+1 | — | — |
| N+1 | N+1≤ƒR1k＜N+2 | — | — |
| - 分级示例如下，纤维混凝土的等级为3b,表示其ƒR1k为3MPa～3.5MPa，ƒR3k/ƒR1k为0.7～0.9；纤维混凝土的等级为2c,表示其ƒR1k为2MPa～2.5MPa，ƒR3k/ƒR1k为为0.9～1.1。 |  |  |  |

      - 固废基纤维混凝土的抗弯性能等级应符合工程设计要求。对于减筋固废基纤维混凝土管片，应采用抗弯性能等级不小于3a级（即强度不小于3级且残余强度等级不小于a级），且ƒRlk/ƒLk＞0.4的固废基纤维混凝土，对于无筋固废基纤维混凝土管片，应采用抗弯性能等级不小于3c级（即强度等级不小于3级且残余强度等级不小于c级），且ƒRlk/ƒLk＞0.6的固废基纤维混凝土。

      - 用于减筋固废基纤维混凝土管片和无筋固废基纤维混凝土管片的固废基纤维混凝土在正常使用阶段的强度标准值ƒFtsk和极限强度标准值ƒFtuk应符合设计要求。

      - 固废基纤维混凝土拌合物中纤维的含量应符合配合比设计要求。减筋固废基钢纤维混凝土管片中钢纤维掺量不应小于20kg/m3；无筋固废基钢纤维混凝土管片中钢纤维掺量不应小于30kg/m3；减筋固废基非金属纤维混凝土管片或无筋固废基非金属纤维混凝土管片中粗合成纤维掺量不应小于8kg/m3。

      - 固废基纤维混凝土的耐久性和其他长期性能应符合GB 50010、GB/T 50476的有关规定，纤维混凝土的氯离子含量不大于0.06%，碱含量不大于3.0kg/m3。

      - 在满足设计要求的条件下，固废基纤维混凝土的耐久性评定宜采用56d或84d龄期。

    - 管片外观质量、尺寸偏差、水平拼装

      - 固废基纤维混凝土管片成品的管片外观质量缺陷等级划分应符合表2的规定。管片外观质量不应有严重缺陷，当岀现一般缺陷时应采取技术措施进行处理，修补材料的强度不得低于固废基纤维管片混凝土的设计强度。

- 管片外观质量缺陷等级划分

| 名称 | 缺陷描述 | 缺陷等级 |
| --- | --- | --- |
| 露筋 | 管片内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 严重缺陷 |
| 蜂窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 严重缺陷 |
| 孔洞 | 混凝土中出现深度和最大长度均超过保护层厚度的孔穴 | 严重缺陷 |
|  | 混凝土中有少量深度或最大长度未超过保护层厚度的孔穴 | 一般缺陷 |
| 夹渣 | 混凝土内夹有杂物且深度达到或超过保护层厚度 | 严重缺陷 |
|  | 混凝土内夹有少量杂物且深度小于保护层厚度 | 一般缺陷 |
| 疏松 | 混凝土局部不密实 | 严重缺陷 |
| 裂缝 | 从管片混凝土表面延伸至内部且超过设计给出的允许宽度或深度的裂缝 | 严重缺陷 |
|  | 其他少量不影响管片结构性能和使用功能的宽度小于0.2mm的裂缝 | 一般缺陷 |
| 预埋部位缺陷 | 管片预埋件松动 | 严重缺陷 |
|  | 埋部位存在少量麻面、掉皮或掉角 | 一般缺陷 |
| 外形缺陷 | 外弧面混凝土破损到密封槽位置 | 严重缺陷 |
|  | 存在少量且不影响结构性能或使用功能的棱角磕碰、翘曲不平或飞边凸肋等 | 一般缺陷 |
| 外表缺陷 | 密封槽及平面转角部位的混凝土有剥落缺损 | 一般缺陷 |
|  | 其他部位的混凝土表面有少量麻面、掉皮、起砂或少量气泡等 | 一般缺陷 |
| 纤维伸出 | 在棱角、侧面、内弧面钢纤维或粗合成纤维伸出或外弧面钢纤维或粗合成纤维 明显伸出 | 一般缺陷 |

      - 固废基纤维混凝土管片的几何尺寸、钢筋的混凝土保护层厚度和预埋槽道位置允许偏差应符合表3的规定。

- 几何尺寸、钢筋的混凝土保护层厚度和预埋槽道位置允许偏差

| 项目 | 允许偏差/mm |
| --- | --- |
| 宽度 | ±1 |
| 弧长 | ±1 |
| 厚度 | +3，-1 |
| 钢筋保护层厚度 | -3，+5 |
| 预埋槽道位置 | ±1 |

      - 固废基纤维混凝土管片的水平拼装尺寸允许偏差应符合表4的规定。

- 水平拼装尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差/mm |
| --- | --- |
| 环向缝间隙 | 不大于2 |
| 纵向缝间隙 | 不大于2 |
| 成环后内径 | ±2 |
| 成环后外径 | +6，-2 |

    - 管片抗弯性能

抗弯性能应符合设计要求。

    - 管片捡漏试验

在设计检漏试验压力的条件下，恒压2h，不得岀现漏水现象，渗水深度不超过50mm。

    - 管片吊装孔抗拔性能

管片吊装孔抗拔性能应进行抗拉拔检验，检验结果符合设计要求。当设计无要求时，抗拉拔力不应低于管片自重的7倍。

    - 管片预埋槽道性能

管片预埋槽道的径向抗拔性能、沿槽道方向和垂直槽道方向抗剪切性能应符合设计要求。有设计要求时，拉拔荷载和两个方向的剪切荷载均达到设计承载力；无设计要求时，管片预埋槽道的径向拉拔荷载达到14kN、两个方向的剪切荷载均达到10kN。持荷10mm，预埋槽道及T型螺栓未有变化，T型螺栓位移小于0.5mm。

    - 管片整环径向承载力

异形、特大直径等非标准断面隧道的纤维混凝土管片可根据设计要求进行整环径向承载力验证试验。

  - 试验方法

    - 固废基纤维混凝土

      - 固废基纤维混凝土抗压性能试验方法应符合GB/T 50081的规定，强度的评定应符合GB/T 50107的规定。

      - 固废基纤维混凝土的抗渗试验方法应符合GB/T 50082的规定。

      - 固废基纤维混凝土的抗弯性能试验方法应符合GB/T 38901-2020附录B的规定。

      - 固废基纤维混凝土的正常使用阶段的强度标准值ƒFtsk和极限强度标准值ƒFtsk的计算方法应符合GB/T 38901-2020附录C的规定。

      - 固废基纤维混凝土中钢纤维或粗合成纤维含量的检测方法应符合GB/T 38901-2020附录D的规定。纤维含量的测定宜选择新拌混凝土，有争议时可测定硬化混凝土。

      - 固废基纤维混凝土的耐久性和其他长期性能试验方法应符合GB/T 50082的规定。固废基纤维混凝土的氯离子含量和碱含量分别为相应试验方法测得的各组分氯离子含量和碱含量的总和。

    - 管片外观质量、尺寸偏差、水平拼装

按GB/T 22082规定的方法进行，成环后外径的测量方法同内径测量方法相同。

    - 管片抗弯性能试验

按GB/T 38901-2020附录E规定的方法进行。

    - 管片捡漏试验

按GB/T 22082规定的方法进行。

    - 管片吊装孔抗拔性能试验

按GB/T 22082规定的方法进行。

    - 管片预埋槽道性能试验

预埋槽道的径向抗拔性能试验、沿槽道方向和垂直槽道方向抗剪切性能试验按GB/T 38901-2020附录F规定的方法进行。

    - 管片径向承载力试验

按GB/T 38901-2020中附录G规定的方法，并参照设计要求进行。

  - 检验规则

    - 检验分类

固废基纤维混凝土盾构管片检验分出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

      - 检验项目

出厂检验项目包括固废基纤维混凝土抗压强度、抗弯性能（减筋纤维混凝土管片和无筋纤维混凝管片）、钢纤维或粗合成纤维纤维含量、管片外观质量和尺寸偏差等。

      - 批量与抽样

出厂检验批量组成与抽样数量应符合表5的规定。

- 出厂检验批量组成与抽样

| 项目 |  | 批量 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维混凝土 | 抗压强度 | 同一配合比的纤维混凝土，每天取样不得少于1次 | 成型3组试块，每组3块，规格150mm×150mm×150mm。两组同条件养护试块分别进行脱模强度检测和出厂强度检测，一组标准养护试快进行混凝土28d抗压强度评定。 |
|  | 抗弯性能（减筋纤维混凝土管片和无筋纤维混凝管片） | 同一配合比的纤维混凝土，每200环取样不得少于1次 | 成型1组试块，每组4块，规格150mm×150mm×150mm。标准养护28d，进行混凝土抗弯性能评定。 |
|  | 纤维含量 | 每周3次 | 两组，每组5L混凝土 |
| 纤维混凝土 管片 | 外观质量 | 200环 | 1环 |
|  | 尺寸偏差 | 200环 | 1环 |

      - 判定规则

        - 固废基纤维混凝土抗压强度按GB/T 50107检验评定。

        - 固废基纤维混凝土试件的抗弯性能按第7.1.3条表1的规定分级评定。用于减筋固废基纤维混凝土管片和无筋固废基纤维混凝土管片的纤维混凝土正常使用阶段的强度标准值ƒFtsk和极限强度标准值ƒFtuk应符合设计要求。

        - 固废基纤维混凝土中钢纤维或粗合成纤维含量应为混凝土配合比中纤维掺量的90%～110%。

        - 固废基纤维混凝土管片受检样品所有检查项目无缺陷即为合格；当批次产品存在一般缺陷时，取2环管片进行复检，复检无缺陷则判定该批产品外观合格。

        - 固废基纤维混凝土管片受检样品中宽度、厚度、弧长项目所有检查点全部合格为单项合格；当批产品宽度、厚度、弧长合格，钢筋的混凝土保护层厚度超差点数量不超过检查点数量的20%，最大偏差值应在允许偏差值的1.5倍范围内，则判定该批产品的尺寸偏差合格。

        - 以上全部项目均合格，则判定该批产品为合格，否则为不合格。

    - 型式检验

      - 型式检验项目

型式检验项目包括固废基纤维混凝土的抗压强度、抗渗性能、抗弯性能（减筋固废基纤维混凝土管片和无筋固废基纤维混凝管片）、钢纤维或粗合成纤维含量、混凝土中的氯离子含量和碱含量，以及固废基纤维混凝土管片的外观质量、尺寸偏差、水平拼装、检漏试验、抗弯性能、吊装孔抗拔性能、管片预埋槽道性能（如有）、整环径向承载力（如有）。

      - 型式检验条件

固废基纤维混凝土盾构管片当有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后如产品结构、原材料、生产工艺和管理有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 岀厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 当相同产品生产周期达一年或生产达到一定批量时。

      - 批量与抽样

型式检验批量组成与抽样数量应符合表6的规定。

- 型式检验批量组成与抽样数量

| 项目 |  | 批量 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维混凝土 | 抗压强度 | 按9.2.2,查受检批产品相应试验记录 |  |
|  | 抗渗性能 | 混凝土配合比有较大调整时 | 1组6个试件 |
|  | 抗弯性能（减筋纤维混凝土管片和无筋纤维混凝管片） | 按9.2.2,查受检批产品相应试验记录 |  |
|  | 纤维含量 | 按9.2.2,查受检批产品相应试验记录 |  |
|  | 氯离子含量 | 混凝土配合比有较大调整时 | 1组 |
|  | 碱含量 | 混凝土配合比有较大调整时 | 1组 |
| 纤维混凝土管片 | 外观质量 | 按9.2.2,查受检批产品相应试验记录 |  |
|  | 尺寸偏差 | 按9.2.2,查受检批产品相应试验记录 |  |
|  | 水平拼装 | 1 000环 | 2环或3环拼装 |
|  | 抗弯性能 | 根据设计方案确定批量 | 标准块1块 |
|  | 检漏试验 | 1 000环 | 标准块1块，复检2块 |
|  | 吊装孔抗拔性能 | 根据设计方案确定批量 | 标准块1块，复检2块 |
|  | 预埋槽道性能（如有） | 200环 | 标准块1块，复检2块 |
|  | 整环径向承载力（如有） | 根据设计方案确定批量 | 1～3环 |

      - 判定规则

        - 固废基纤维混凝土的抗压强度、抗弯性能、纤维含量和管片的外观质量、尺寸偏差等的检验判定按9.2.3条的规定。

        - 固废基纤维混凝土的抗渗性能、氯离子含量、碱含量等项目检验全部合格，则判定该项合格，否则为不合格。

        - 管片的水平拼装受检样品中超差点不超过检查点总数的20%为该项合格，四个子项全部合格则判定该项合格，否则为不合格。

        - 管片的抗弯承载力（包括正常使用极限状态和承载力极限状态）满足设计要求，则判定该项合格，否则为不合格。

        - 管片受检样品检漏试验合格，则判定该项合格；若受检样品不合格，则复检两块，复检样品均合格，则判定该项合格，否则为该项不合格。

        - 管片受检样品吊装孔抗拔性能试验合格，则判定该项合格；若受检样品不合格，则复检两块，复检样品均合格，则判定该项合格，否则为该项不合格。

        - 管片如有预埋槽道，受检样品径向抗拔性能试验合格，则判定项合格。若受检样品不合格，则复检两块，复检样品均合格，则判定该项合格，否则为该项不合格。

        - 管片如有整环径向承载力验证要求时，整环径向承载力检验满足设计要求，则判定该项合格，否则为不合格。

        - 以上全部项目均合格，则判定该批产品为合格，否则为不合格。

  - 标志与出厂证明书

    - 标志

      - 永久标志

管片的内弧面应标明企业永久标志，其内容为生产厂标识。

      - 临时标志

管片的弧面或端侧面应喷涂标志或粘贴数字标识，该标志在施工现场组装结束之前应易识别。标志内容应包括：管片标记、管片编号、模具编号、生产日期、检验状态。每片管片应独立编号。

    - 出厂证明书

凡经检验合格的产品，应按规定填写岀厂证明书，其应包括下列内容：

- 制造厂商、商标、厂址、电话；

- 生产日期、岀厂日期；

- 本标准编号；

- 产品型号、规格；

- 岀厂检验项目检验结果；

- 制造厂技术检验部门签章。

  - 贮存和运输

    - 贮存

      - 产品堆放场地应坚实平整。

      - 管片应按型号分别码放，可采用侧面立放或内弧面向上平放。管片之间应使用适当的材料进行支撑或分隔，上下对齐，侧立放正以防倒塌。管片堆放高度，宜根据管片大小、自重计算决定。适筋纤维混凝土管片和减筋纤维混凝土管片内弧面向上平放超过6层或侧面立放超过4层，以及无筋纤维混凝土管片内弧面向上平放超过4层或侧面立放超过3层时，应进行受力验算。

      - 管片在吊装过程中应采取适当的防护措施，防止损坏管片。不应使用管片吊装孔进行吊装。

    - 运输

产品运输时应放在支垫物上，层与层之间采用垫木或标准成型的垫块隔开，每层支承点在同一平面上，各层支垫物在同一直线上。