ICS 91.120.30

Q17

备案号：XXXXX

T

团体标准

T/CECS ×××—202X

高粘抗滑水性聚合物沥青防水涂料

Waterborne polymer modified asphalt waterproof coating with high viscosity and anti-skid performance

（征求意见稿）

本稿完成日期：2022-06-27

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会 发布

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和 GB/T20001.10-2014 《标准编写规则第10部分：产品标准》给出的规则起草。

本文件按中国工程建设标准化协会《关于印发〈2021年第二批产品标准试点项目计划〉的通知》（建标协字〔2021〕20号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能直接或间接涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专业委员会归口。

本文件负责起草单位：苏州市建筑防水保温行业协会、苏州市月星建筑防水材料有限公司。

本文件参加起草单位：中建材苏州防水研究院有限公司、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、中国建材检验认证集团苏州有限公司、……………………。

本文件主要起草人：沈春林、张小友、………………………。

本文件主要审查人：。

目   次

前言  …………………………………………………………………………………………… Ⅰ

1 范围  ………………………………………………………………………………………..  1

2 规范性引用文件  …………………………………………………………………………..  1

3 术语和定义  ………………………………………………………………………………..  1

4 原材料  ………………………………………………………………………………………  1

5 分类和标记  ………………………………………………………………………………..  2

6 一般要求  …………………………………………………………………………………..  2

7 技术要求  …………………………………………………………………………………..  2

8 试验方法  ……………………………………………………………………………………  3

9 检验规则  …………………………………………………………………………………..  5

10 标志、包装、运输及贮存  ……………………………………………………………….  6

高粘抗滑水性聚合物沥青防水涂料

- 范围

本文件规定了高粘抗滑水性聚合物沥青防水涂料的术语和定义、原材料、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输及贮存。

本文件适用于建设工程非外露防水用的高粘抗滑水性聚合物沥青防水涂料的生产和检验。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T 9264-2012/ISO 16862:2003   色漆和清漆 抗流挂性评定

GB/T 16777-2008 建筑防水涂料试验方法

GB 23441-2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB/T 41078-2021 建筑防水材料有害物质试验方法

JC/T 408-2005 水乳型沥青防水涂料

JC/T 975-2005 道桥用防水涂料

JC/T 1017 建筑防水材料用聚合物乳液

JC/T 1069-2008 沥青基防水卷材用基层处理剂

SH/T 0798 阴离子乳化沥青

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

高粘抗滑水性聚合物沥青防水涂料  waterborne polymer modified asphalt waterproof coating with high viscosity and anti-skid performance

以乳化沥青、高分子改性材料（聚合物乳液）为主要组分，加入多种助剂制成的与混凝土砂浆基面、沥青防水卷材具有较好粘结性能，且能抵抗用于立面的沥青防水卷材下滑的单组分水性聚合物沥青防水涂料。

- 原材料

  - 乳化沥青

阴离子乳液化沥青应符合SH/T 0798规定。使用其他乳化沥青，其最终产品的性能，应符合本文件的规定。

  - 聚合物乳液

聚合物乳液应符合JC/T 1017的规定。

- 分类和标记

  - 分类

产品按物理性能分为Ⅰ型和Ⅱ型。

  - 标记

按产品名称、标准编号和产品类型顺序标记。

示例：I型高粘抗滑水性聚合物沥青防水涂料的标记为：高粘抗滑水性聚合物沥青防水涂料T/CECS X X X—202X I

- 一般要求

企业生产的产品在生产及应用过程中不应对人体、生物与环境造成有害的影响，所涉及与使用有关的安全与环保要求，应符合我国的相关国家标准和规范的规定。

- 技术要求

  - 外观

产品搅拌后应均匀、无结块、无沉淀，无明显可见杂质。

  - 物理性能

- 产品物理性能应符合表1的规定。

- 物理性能

| 序号 | 项 目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | Ⅱ |
| 1 | 固体含量/％ ≥ |  | 55 55 |  |
| 2 | 耐热度 |  | (110±2)℃ |  |
|  |  |  | 无流淌、滑动、滴落 |  |
| 3 | 不透水性 |  | 0.3MPa，120min无渗水 |  |
| 4 | 粘结强度/MPa ≥ | 干燥基面 | 0.5 |  |
|  |  | 潮湿基面 | 0.5 |  |
| 5 | 干燥时间/h ≤ | 表干时间 ≤ | 2 |  |
|  |  | 实干时间 ≤ | 4 |  |
| 6 | 低温柔性a/℃ | 标准条件 | -5 | -15 |
|  |  | 碱处理 | 0 | -10 |
|  |  | 盐处理 |  |  |
|  |  | 热处理 |  |  |
|  |  | 紫外线处理 |  |  |
| 7 | 断裂伸长率/％ ≥ | 标准条件 | 600 | 800 |
|  |  | 碱处理 |  |  |
|  |  | 盐处理 |  |  |
|  |  | 热处理 |  |  |
|  |  | 紫外线处理 |  |  |
| 8 | 抗流挂性/μm ≥ |  | 600 | 800 |
| 9 | 剥离强度/（N/mm） ≥ |  | 2.0 | 2.5 |
| 10 | 挥发性有机化合物（VOC）/（g/L） ≤ ≤ |  | 5 |  |
| a) 供需双方可以商定更低的低温柔性指标。 |  |  |  |  |

- 试验方法

  - 标准试验条件

标准试验条件为：温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）％。

试验前样品和所用试验器具应在标准试验条件下放置至少24h。

  - 试验器具及材料

    - 拉力试验机：拉速500mm/min，伸长范围大于500mm，测量值在量程的（15～85）％之间，示值精度不低于1％。

    - 低温冰柜：可控温度-20℃，精度±2℃。

    - 电热鼓风干燥箱：可控温度200℃，精度±2℃。

    - 紫外线箱：500W直管汞灯，灯管与箱底平行，与试件表面的距离为（47～50）cm。

    - 冲片机及符合GB/T528要求的哑铃1型裁刀。

    - 不透水仪：压力（0～0.4）MPa，精度2.5级，三个7孔园盘，内径92mm。

    - 半导体温度计：量程（-20～70）℃，精度0.1℃。

    - 铝板：厚度不小于2mm，面积大于120mm×50mm，中间上部有一小孔，便于悬挂。

    - 防水卷材：满足GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》标准PY类Ⅱ型要求。

  - 涂膜制备

- 将样品在不混入气泡的情况下倒入模框中，模框不得翘曲且表面平滑，为便于脱模，刮涂前可用脱模剂处理或采用易脱膜的模板。

- 样品分3～5次涂覆（每次间隔8h～24h），最后一次将表面刮平，保证最终涂膜厚度(1.5±0.2)mm。在标准试验条件下养护120h后脱膜。为防止涂膜变形、开裂、受力，宜在低温箱中进行。将涂膜翻个面，底面朝上在（40±2）℃的电热鼓风干燥箱中养护48h，然后在标准试验条件下养护4h。

试件形状及数量见表2。

- 表2 试件形状及数量

| 项目 |  | 试件形状 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐热度 |  | 100mm×50mm | 3 |
| 不透水性 |  | 150mm×150mm | 3 |
| 粘结强度 | 干燥基面 | 8字型砂浆试件 | 5 |
|  | 潮湿基面 |  | 5 |
| 低温柔性 | 标准条件 | 100mm×25mm | 3 |
|  | 碱处理 |  | 3 |
|  | 盐处理 |  | 3 |
|  | 热处理 |  | 3 |
|  | 紫外线处理 理1理理 |  | 3 |
| 断裂伸长率 | 标准条件 | 符合GB/T528规定的哑铃1型 | 6 |
|  | 碱处理 | 处理前试样120mm×30mm 处理后，符合GB/T528规定的哑铃1型 | 6 |
|  | 盐处理 |  | 6 |
|  | 热处理 |  | 6 |
|  | 紫外线处理GJF GJF 理 |  | 6 |

  - 外观

按JC/T 408-2005中5.4进行。

  - 固体含量

按JC/T 408-2005中5.5进行。

  - 耐热性

按JC/T 408-2005中5.6进行，样品分3次涂覆，每次间隔24h。

  - 不透水性

按JC/T 408-2005中5.7进行。

  - 粘结强度

    - 干燥基面

- 按GB/T16777-2008中第7章的B法进行。

    - 潮湿基面

- 按GB/T16777-2008中第8章进行。

  - 表干时间

按GB/T 16777-2008中的16.2.1进行。

  - 实干时间

按GB/T 16777-2008中的16.2.2进行。

  - 低温柔性

标准条件按JC/T 408-2005中5.11.1.1进行。碱处理按JC/T 408-2005中5.11.1.2进行。盐处理按JC/T 975-2005中6.13进行。热处理按JC/T 408-2005中5.11.1.3进行。紫外线处理按JC/T 408-2005中5.11.1.4进行。记录每个试件的表面有无裂纹、断裂。

  - 断裂伸长率

标准条件按JC/T 408-2005中5.12.1.1进行。碱处理按JC/T 408-2005中5.12.1.2进行。盐处理按JC/T 975-2005中6.13进行。热处理按JC/T 408-2005中5.12.1.3进行。紫外线处理按JC/T 408-2005中5.12.1.4进行。

  - 抗流挂性

按GB/T 9264-2012中7.2进行。

  - 剥离强度

按JC/T 1069-2008中5.8进行，涂布量为1.0kg/㎡。所用防水卷材应符合8.2.9要求，且防水卷材不应在试验结束前破坏。

  - 挥发性有机化合物（VOC）

- 按GB/T 41078-2021中5.2.2进行。

- 检验规则

  - 检验分类

- 按检验类型分为出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

出厂检验项目包括：外观、固体含量、表干时间、实干时间、低温柔性（标准条件）、断裂伸长率（标准条件）、抗流挂性、剥离强度。

    - 型式检验

型式检验项目包括第7章中所有内容，在下列情况下进行型式检验：

  - 新产品投产或产品定型鉴定时；

  - 正常生产时，半年进行一次；

  - 原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

  - 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

  - 产品停产6个月以上恢复生产时。

  - 组批

以同一类型、同一规格20t为一批，不足20t亦作为一批。

  - 抽样

在每批产品中按GB/T 3186规定取样，取两组样品，每组样品至少2kg。一组样品用于检验，另一组样品封存备用。

  - 判定规则

    - 单项判定

      - 外观

- 抽取的样品外观符合标准规定时，判该项合格，否则判该批产品不合格。

      - 物理性能

        - 固体含量、粘结强度、断裂伸长率、剥离强度、挥发性有机化合物（VOC）以算术平均值达到本文件规定的要求判为该项合格。

        - 耐热度、不透水性、低温柔度以每组三个试件达到标准规定判为该项合格。

        - 表干时间、实干时间达到标准规定时判为该项合格。

        - 各项试验结果均符合表1规定，则判该批产品物理性能合格。

        - 若有两项或两项以上不符合标准规定，则判该批产品物理性能不合格。

        - 若仅有一项指标不符合标准规定，允许在该批产品中再抽同样数量的样品，对不合格项进行单项复验。达到标准规定时，则判该批产品物理性能合格，否则判为不合格。

    - 总判定

各项试验结果均符合第7章规定要求时，判该批产品合格。

- 标志、包装、运输及贮存

  - 标志

产品外包装上应包括：

- 生产厂名、地址；

- 产品名称、商标；

- 产品标记；

- 产品净质量；

- 安全使用事项及使用说明；

f) 生产日期或批号；

g) 运输与贮存注意事项；

h) 贮存期。

  - 包装

产品应用铁桶或塑料桶密闭包装。

  - 运输与贮存

运输与贮存时，不同类型的产品应分别堆放，不应混杂。禁止接近货源，避免日晒雨淋，防止碰撞，注意通风。贮存温度为（5～40）℃。

在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日起6个月。

_________________________________