T/CECS XXX

中国工程建设标准化协会标准

模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统修复技术规程

Technical specification for expanded polystyrene exterior insulation system repair

（征求意见稿）

20XX 北京

中国工程建设协会标准

模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统修复技术规程

Technical specification for expanded polystyrene exterior insulation system repair

T/CECS XXX：202X

主编单位：

批准单位：

施行日期：

20XX  北京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字 [2021]20号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，结合工程实践，认真总结经验，并在充分征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分8章，主要技术内容是：总则、术语、基本规定、鉴定评估、材料、设计、施工、验收。

本规程由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专业委员会归口管理，由    负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：天津生态城汉北路7号增272号  ；邮政编码：300000  ），以供今后修订时参考。

主 编 单 位： 天津住宅科学研究院有限公司

天津住宅集团建设工程总承包有限公司

参 编 单 位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1 总  则	1

2 术  语	2

3 基本规定	3

4 鉴定评估	4

4.1 一般规定	4

4.2 资料收集与现场勘察	8

4.3 现场检查与现场检测	8

4.4 鉴定评估报告	8

5 材  料	9

5.1 一般规定	9

5.2 材料性能要求	9

6 设  计	12

6.1 一般规定	12

6.2 局部修复	12

6.3 整体修复	13

7 施  工	15

7.1 一般规定	15

7.2 局部修复	16

7.3 整体修复	19

8 验  收	21

8.1 一般规定	21

8.2 主控项目	22

8.3 一般项目	23

本标准用词说明	25

引用标准名录	26

条 文 说 明	27

- 1 总  则

1.0.1  为规范模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的修复工程，保证模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的安全有效，提升模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的节能、装饰性等，制定本规程。

1.0.2  本标准适用于模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的修复。

1.0.3  模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的修复，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术  语

2.0.1  模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 external thermal insulation composite systems on expanded polystyrene

由模塑聚苯板、固定材料（胶粘剂、锚栓等）、抹面层和饰面层构成，并固定在外墙外表面的非承重保温构造的总称。简称模塑聚苯板外墙外保温系统。

2.0.2  模塑聚苯板外墙外保温系统修复 expanded polystyrene exterior insulation system repair

为治理模塑聚苯板外墙外保温系统质量缺陷和损伤，保证系统的安全性能和正常使用性能，对模塑聚苯板外墙外保温系统进行鉴定评估、维修的活动。

2.0.3  模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统鉴定评估 quality diagnosis of expanded polystyrene external thermal insulation system

采用工程调查、现场检查、现场检验、实验室检测等方法对模塑聚苯板外墙外保温系统安全性能和使用性能的现状进行调查、检验、分析的过程，称为模塑聚苯板外墙外保温系统鉴定评估，简称鉴定评估。

2.0.4  界面增强材料 interface strengthening material

用于提高被处理表面表层强度或界面粘结强度的处理材料。

2.0.5  柔性修补胶泥 flexible repair clay

由高分子聚合物乳液、无机胶凝材料和矿物填料等组成，用于模塑聚苯板外墙外保温系统非结构性裂缝修补的柔性材料。

2.0.6  注浆材料 grouting material

在模塑聚苯板外墙外保温系统粘结层空腔内起充填和固结作用的材料，用于改善保温板与基层墙体的粘结性能。

# 3 基本规定

3.0.1 模塑聚苯板外墙外保温系统修复应安全可靠、节能环保、经济合理、美观适用。

3.0.2 模塑聚苯板外墙外保温系统应进行周期性的检查，检查周期应符合国家标准《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022的规定。

3.0.3 模塑聚苯板外墙外保温系统修复前应进行鉴定评估，并出具鉴定评估报告。

3.0.4 模塑聚苯板外墙外保温系统修复应根据鉴定评估报告制定修复设计方案和专项施工方案，并应对模塑聚苯板外墙外保温系统修复进行验收。

3.0.5 模塑聚苯板外墙外保温系统修复所用材料、技术应与原外墙保温系统、材料相匹配，应具有可靠性，优先选择技术先进、施工便捷、环境友好的材料、工艺、机具。

3.0.6 模塑聚苯板外墙外保温系统修复所用材料性能应符合国家现行有关标准的规定。严禁使用国家、行业明令禁止使用与淘汰的材料。

3.0.7 模塑聚苯板外墙外保温系统修复涉及拆除施工时，拆除工程应符合现行行业标准《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147、施工过程中，应保证相关人员的安全和健康。

3.0.8 模塑聚苯板外墙外保温系统修复需要使用吊篮时，吊篮的安装、拆除和使用应符合现行行业标准JB/T 11699《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》的规定。

3.0.9 修复施工现场临时用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定。

# 4 鉴定评估

- 4.1 基本规定

4.1.1  模塑聚苯板外墙外保温系统鉴定评估应对项目建设基本情况、外保温工程质量情况等进行资料收集和现场查勘，并在此基础上制定现场检查和现场检测的技术方案。

4.1.2  鉴定评估机构应由具备相关专业检测、检验资质的第三方机构进行。

4.1.3  鉴定评估机构应根据技术方案，进行现场检查和现场检测，并编制鉴定评估报告。

4.1.4  模塑聚苯板外墙外保温工程现场检测人员应满足以下要求:

1 检测人员应经专业技术培训并取得相应资格；

2 检测工作应由不少于2名具有相应资格的检测人员承担，并应有可靠的安全措施。

4.1.5  现场检测所使用的仪器设备应具有有效期内合格的校准证书或检定证书，宜优先选用无损检测设备。

4.1.6  鉴定评估结论和建议宜参照现行团体标准《建筑外墙外保温系统质量诊断与评估技术规程》T/CECS 1029的有关规定进行。

- 4.2  资料收集与现场查勘

4.2.1  资料收集宜包括下列内容：

1  项目概况，包括项目名称、规模、建设地点、建设时间、建筑结构形式、验收和交付使用时间等；

2  建筑外部环境状况、工程使用情况、建筑外墙外保温工程外观现状及墙体维修记录；

3  建筑节能设计文件（包括设计变更资料）、建筑施工图、建筑施工竣工图；

4  模塑聚苯板外墙外保温系统的型式检验报告、进场复检报告、现场实体检验报告，隐蔽工程记录及施工方案、施工时间、施工质量验收报告等施工技术资料；

5  模塑聚苯板外墙外保温系统的构造、材料生产厂家和供应商信息、施工单位信息。

4.2.2  现场查勘应包括下列内容：

1  模塑聚苯板外墙外保温系统工程的开裂、空鼓、脱落、渗水等现状情况；

2  模塑聚苯板外墙外保温系统工程的周边环境情况；（条文说明：具体的什么情况说明）

3  模塑聚苯板外墙外保温系统工程的室内环境情况。（条文说明：针对性的进行查勘）

4.2.3  现场查勘应采用文字、照片、视频等方法进行记录。

- 4.3 现场检查和现场检测

4.3.1  现场检查和现场检测前应制定技术方案，应包括下列内容：

1  工程概况；

2  现场检查和检测的内容；

3  检测的方法和设备；

4  检测周期。

4.3.2  现场检查应包括下列内容：

1  外墙面的裂缝、空鼓、脱落、渗水、泛碱等；

2  阴阳角、门窗洞口、女儿墙、空调搁板、檐口等外挑构件部位是否有裂缝、渗水；

3  防火隔离带裂缝、湿胀、垂落堆积等缺陷情况；

4  外饰面装饰线条及其周边部位内部干湿情况；

5  落水管与墙体固定处等穿墙部位内部干湿情况；

6  穿过外保温系统安装设备、穿墙管线处的保温系统的缺陷情况；

7  变形缝构造是否渗水；

8  已破损、脱落部位玻纤网格布平面之间的搭接宽度、铺贴位置；

9  保温材料的板痕、变形等外观缺陷；

10  外墙外保温系统脱落及修补情况，核查发生的部位、面积、时间、脱落原因等；

11  外保温系统已空鼓部位构造和内部空鼓情况，检查其开裂界面及空鼓发展程度；

12  基层情况，包括基层材质、基层表面质量等；

13  其他需要检查的内容。

4.3.3  现场检查的方法应符合下列规定：

1  采用文字、照片、视频等方法记录缺陷部位、缺陷类型、缺陷严重程度；

2  采用红外摄像仪、高清摄像仪等设备辅助检查；

3  外保温工程的首层、二层、窗户外侧可采用人工敲击的方式进行检查；外保温工程的三层以上部位，宜采用无人机搭载红外摄像仪、高清摄像仪的技术进行。

4.3.4  现场检测应包括下列内容：

1  脱落面积、空鼓面积、渗水面积；

2  裂缝数量和宽度；

3  保温系统热工缺陷；

4  保温板的粘贴方式和粘贴面积率；

5  模塑聚苯板外墙外保温系统的拉伸粘结强度；

6  锚固件抗拉承载力；

7  墙体节能构造；

8  其他需要检测的内容。

4.3.5  现场检测的方法应符合下列规定：

1  脱落面积、空鼓面积、渗水面积、保温系统热工缺陷、裂缝数量和宽度的检测可采用无人机搭载红外可见光高清摄像仪和红外摄像仪智能化检测的方法进行；

2  模塑聚苯板的粘贴方式和粘贴面积率可采用高频雷达探测仪、敲击回波探测仪进行；

3  模塑聚苯板外墙外保温系统的拉伸粘结强度检测应满足下列要求：

1）单位工程中采用相同材料、工艺和施工做法的墙体，应以单一朝向的墙面为1个检验批；

2）应在协商见证下按检验批抽样，每个检验批抽取5处，兼顾不楼层，对于已出现质量问题的墙面，抽样数量应增加一倍；

3）拉伸粘结强度检验应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110和现行团体标准《外墙外保温质量诊断与评估技术规程》T/CECS 1029的有关规定进行。

4  锚固件抗拉承载力的现场检验应满足下列要求：

1）单位工程中采用相同材料、工艺和施工做法的墙体，应以单一朝向的墙面为1个检验批；

2）应在协商见证下按检验批抽样，每个检验批检验3组，每组抽5个锚栓，兼顾不同朝向和楼层，对于已出现质量问题的墙面，抽样数量应增加一倍；

3）锚固件抗拉承载力的检验宜按现行行业标准JG/T 366《外墙保温用锚栓》和现行团体标准《外墙外保温质量诊断与评估技术规程》T/CECS 1029的有关规定进行。

5  墙体节能构造的现场检验应满足下列要求：

1）应按节能构造做法抽取试样，单位工程外墙主体部位每种节能保温做法应至少钻取3个芯样；

2）选定取样部位应在协商见证下随机进行，取样部位宜均匀分布，兼顾不同保温构造做法、朝向、楼层，不宜在同一个房间外墙上取2个或2个以上芯样。对于已出现质量问题的墙面，应适当增加1个~2个芯样；

3）墙体节能构造检测应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的有关规定进行。

4.3.6  模塑聚苯板外墙外保温系统工程满足取样要求时，可现场取样送到实验室检测，宜包括模塑聚苯板的干表观密度、垂直于板面方向的抗拉强度、导热系数、燃烧性能，检测方法应符合下列规定：

1  模塑聚苯板干表观密度现场取样时，应在测试部位表面标出100mm×100mm的尺寸线，然后切至基层表面，采取剖开取样法，每组6个试件，并按照现行国家标准《泡沫塑料及橡胶  表观密度的测定》GB/T 6343的有关规定进行。

2  模塑聚苯板垂直于表面方向的抗拉强度现场取样时，应在测试部位表面标出100mm×100mm的尺寸线，然后切至基层表面，采取剖开取样法，每组6个试件，并应按照现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的有关规定进行。

3  模塑聚苯板导热系数现场取样时，应在测试部位表面标出300mm×300mm的尺寸线，然后切至基层表面，采取剖开取样法，每组2个试件，并按照现行国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  防护热板法》GB/T 10294或《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  热流计法》GB/T 10295的规定进行。

4  模塑聚苯板燃烧性能应按现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的有关规定进行。

- 4.4 鉴定评估报告

4.4.1 鉴定评估报告应依据清晰、数据客观、结论准确、用语规范。

4.4.2 鉴定评估报告宜包括以下内容：

1  工程名称、委托单位、工程概况等信息；

2  鉴定评估的目的、范围、委托日期、检验日期、报告完成日期；

3  检验及评定依据、 检验项目、检验部位、检验数据及判定、结果和结论；

4  检测结果来自于外部提供者时应标注；

5  特定检测方法或客户所要求的附加信息；

6  模塑聚苯板外墙外保温系统的缺陷类型分析；

7  模塑聚苯板外墙外保温系统的评估结论和修复建议；

8  检测、审核和签发人员的签名或等效标识。

# 5 材  料

## 5.1 一般规定

5.1.1 模塑聚苯板外墙外保温系统修复所采用的材料应符合国家、行业或地方现行有关标准的规定。

5.1.2 模塑聚苯板外墙外保温系统修复过程中，宜优先采用与原外保温系统同类的材料，并须注意新、旧材料之间的界面结合。

5.1.3 模塑聚苯板外墙外保温系统修复应采用符合国家及地方防火规范要求的材料。

5.1.4模塑聚苯板外墙外保温系统修复所采用的基层修复材料、界面增强材料、胶粘剂、保温层材料、轻质找平材料、嵌缝材料、柔性修补胶泥、注浆料等，应采用工厂生产的成品材料。

5.1.5 模塑聚苯板外墙外保温系统涂料饰面层修复应采用弹性涂料。

5.1.6 外饰面颜色及形式应与原饰面一致。

5.1.7 用于修复工程的材料进入施工现场均应具有出厂合格证、中文说明书及型式检验报告，且外观和包装应完整、无破损。

## 5.2 材料性能要求

5.2.1 模塑聚苯板的性能指标应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的有关规定。

5.2.2 防火隔离带材料宜与原保温系统保持一致，其性能指标应符合现行行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的规定。

5.2.3 胶粘剂、抹面胶浆和玻纤网的性能指标应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的有关规定。

5.2.4 锚栓的性能指标应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366的规定。

5.2.5 嵌缝材料分为无机类嵌缝材料和有机类嵌缝材料，其中无机类嵌缝材料的性能应符合表5.2.5的规定；有机类嵌缝材料宜选用聚氨酯密封胶，其性能应符合现行行业标准《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482中规定。

表5.2.5 无机类嵌缝材料的性能指标

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸水量（g/10min） |  | ≤2 | JG/T 157 |
| 耐水性（96h） |  | 无异常 |  |
| 耐碱性（48h） |  | 无异常 |  |
| 粘结强度 （MPa） | 标准状态 | ≥0.10 |  |
|  | 冻融循环（5次） | ≥0.10 |  |
| 动态抗裂性（基层裂缝，mm） |  | ≥0.08，＜0.3 |  |

5.2.6 柔性修补胶泥的性能应符合表5.2.6的规定。

表5.2.6 柔性修补胶泥的性能指标

| 项目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初期干燥抗裂性（6h） |  | 无裂纹 | JG/T 157 |
| 吸水量（g/10min） |  | ≤2 |  |
| 耐水性(96h) |  | 无异常 |  |
| 耐碱性(48h) |  | 无异常 |  |
| 动态抗裂性（基层裂缝，mm） |  | ≥0.3 |  |
| 粘结强度（MPa） | 标准状态 | ≥0.60 |  |
|  | 冻融循环（5次） | ≥0.40 |  |

5.2.7 注浆材料分为无机类注浆材料和有机类注浆材料，其中无机类注浆材料的性能应符合表5.2.7-1的规定；有机注浆材料应符合表5.2.7-2规定。

表5.2.7-1 无机注浆材料的性能指标

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度 （与水泥砂浆，MPa） | 原强度 | ≥0.60 | JC/T 992 |
|  | 耐水 | ≥0.40 |  |
| 拉伸粘结强度 （与保温板，MPa） | 原强度 | ≥0.10,破坏界面在保温板上 |  |
|  | 耐水 | ≥0.10,破坏界面在保温板上 |  |
| 可操作时间（h） |  | 1~3 |  |
| 滑移（mm） |  | ≤0.5 | JC/T 547 |

表5.2.7-2 有机注浆材料的性能指标

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度 （与水泥砂浆，MPa） | 原强度 | ≥0.20 | JC 936 |
|  | 耐水 | ≥0.20 |  |
| 拉伸粘结强度 （与保温板，MPa） | 原强度 | ≥0.10,破坏界面在保温板上 |  |
|  | 耐水 | ≥0.10,破坏界面在保温板上 |  |
| 表干时间（min） |  | ≤30 | GB/T 13477.5 |
| 燃烧性能 |  | 不低于B1级 | GB 8624 |

5.2.8 轻质找平材料的性能应符合表5.2.8的规定。

表5.2.8 轻质找平材料的性能指标

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 干密度（kg/m³） | ≤450 | JG/T 283 |
| 吸水率（V/V，1h，%） | ≤8 | GB/T 5486 |
| 抗压强度（MPa） | ≥0.50 | GB/T 5486 |
| 拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.15 | JGJ 144 |
| 导热系数（W/（m·K）） | ≤0.10 | GB/T 10294 |
| 干燥收缩率（%） | ≤0.20 | JGJ/T 70 |
| 软化系数 | ≥0.70 | JGJ 51 |

5.2.9 涂料饰面用腻子的性能应满足现行行业标准《建筑外墙用腻子》JG/T 157中“建筑外墙用弹性腻子”的规定。

5.2.10 基层修复用的材料应符合国家和行业相关标准的规定。

# 6 设  计

## 6.1 一般规定

6.1.1 模塑聚苯板外墙外保温系统修复分为局部修复和整体修复，应根据鉴定评估报告、工程要求、当地节能要求等因素进行设计。

6.1.2 模塑聚苯板外墙外保温系统修复宜采用和原保温系统相同的构造形式，新旧材料之间应相容。

6.1.3 当需要进行单栋建筑整体修复时，外墙传热系数应符合国家现行相关标准的规定。

6.1.4 模塑聚苯板外墙外保温系统修复时，基层应坚固、无松动、无开裂等，并应进行界面处理；当基层出现松动、裂缝、风化等现象时，应进行增强处理。

6.1.5 模塑聚苯板外墙外保温系统修复中门窗框外侧洞口、女儿墙、勒脚、出挑构件、防水构造等节点设计应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144中规定。

## 6.2 局部修复

6.2.1 模塑聚苯板外墙外保温系统的局部修复设计方案应根据缺陷类型、程度和饰面类型等综合确定。

6.2.2 模塑聚苯板外墙外保温系统出现裂缝时，应根据裂缝产生的原因确定针对性的修复方法，并应符合下列规定：

1  饰面层出现少量表面浅裂缝或龟裂缝时，宜采用柔性防水腻子进行修复；

2  饰面层出现大量非规则裂纹或龟裂纹时，可将裂缝区域面层铲除重新做饰面层，或在表层增设一层轻质找平材料后进行修复；

3  饰面层出现裂缝宽度大于0.2mm且每平米裂缝大于5条，或者裂缝宽度单条裂缝长度大于1.5m的通缝等大量严重裂缝时，应将裂缝区域抹面层铲除，并重新做抹面层和饰面层；

4  模塑聚苯板拼接处产生裂缝时，宜在缝隙内嵌入发泡聚乙烯保温条和直接1.4倍的发泡聚乙烯原棒，再填入适量聚氨酯密封胶进行修复；

5  模塑聚苯板产生裂缝且不是由于基层开裂引起时，宜在裂缝处开V形槽，采用嵌缝材料、柔性修补胶泥、玻纤网进行修复；

6  模塑聚苯板产生裂缝且是由于基层开裂引起时，应在基层裂缝修补完成后，参照模塑聚苯板开裂修复的方法进行修复。

6.2.3  模塑聚苯板外墙外保温系统出现空鼓时，应根据空鼓的部位和饰面类型确定修复方法，并应符合下列规定：

1  饰面层与保温层之间出现空鼓时，修复区域应在空鼓区域的基础上扩大不少于100mm，应清理到保温层，进行界面处理后按原构造材料进行修复，且新旧玻纤网的搭接不少于100mm；

2  保温层和基层墙体之间出现空鼓时，修复区域应在空鼓区域的基础上扩大不少于100mm，应清除到基层，基层清理后应先进性界面处理，再按照原构造和材料要求修复，且新旧玻纤网的搭接不少于100mm、锚栓数量不少于现行国家相关标准要求的1.5倍。

6.2.4  模塑聚苯板外墙外保温系统出现渗水时，应根据渗水部位确定修复方法：

1  应根据渗水区域扩大修复区域不少于1m，并清理至基层；

2  在渗水部位干燥后，对基层进行清理和界面处理，并根据原构造恢复各构造层。

3  新旧玻纤网的搭接不少于100mm。

6.2.5  模塑聚苯板外墙外保温系统粘结砂浆拉伸粘结强度低于设计值或有效粘结面积不足时，宜先采用注浆法进行增强后，再参考裂缝、空鼓、渗水的修复方法进行。

6.2.6 模塑聚苯板外墙外保温系统局部修复后，应满足下列要求：

1  脱落、空鼓、裂缝、渗水缺陷局部修复后的保温层厚度应与未修复部位保持一致；

2  脱落、空鼓、裂缝、渗水缺陷局部修复后的饰面层颜色、纹理宜与未修复部位保持一致；

3  脱落、空鼓缺陷局部修复后系统的拉伸粘结强度不小于0.10MPa，粘结面积不小于70%；裂缝、渗水缺陷局部修复后系统的拉伸粘结强度不小于0.10MPa，粘结面积不小于40%。

## 6.3 整体修复

6.3.1 模塑聚苯板外墙外保温系统单一朝向墙面外保温系统抗拉强度低于设计值70%、且空鼓、脱落缺陷面积超过15%，宜采用整体修复法进行修复。

6.3.2 单栋建筑的模塑聚苯板外墙外保温系统全部需要铲除重新做时，新做的外墙外保温系统应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的有关规定，且外饰宜采用弹性涂料。

6.3.3 模塑聚苯板外墙外保温系统整体修复时，基层应符合下列规定：

1  应无风化、松动、开裂、脱落等现象；

2  应无积灰、泥土、油污、霉斑等附作物；

3  应无结构性和非结构性裂缝；

4  当出现以上情况时，应对基层采取加固、清理等处理措施，直到满足要求。

6.3.4 模塑聚苯板外墙外保温系统整体修复时，修复墙面和相邻墙面的交接处应采用玻纤网搭接，搭接距离不小于200mm。

6.3.5 模塑聚苯板外墙外保温系统整体修复后，应满足下列要求：

1  修复后的保温层厚度应与未修复部位保持一致；

2  修复后的饰面层颜色、纹理宜与未修复部位保持一致；

3  修复后系统的拉伸粘结强度和粘结面积应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的有关规定。

# 7 施  工

## 7.1 一般规定

7.1.1 模塑聚苯板外墙外保温系统修复前，应根据鉴定评估报告及修复设计方案，制定修复施工方案，应包括下列主要内容：

1 项目概况；

2 编制依据；

3 施工前准备；

4 施工工艺及技术措施；

5 安全、文明施工保证措施；

6 应急预案；

7 施工进度计划。

7.1.2 模塑聚苯板外墙外保温系统修复应制定施工防火专项方案。

7.1.3 模塑聚苯板外墙外保温系统修复前，应对修复区域内的外墙悬挂物进行安全检查，当悬挂物强度不足或与墙体连接不牢固时，应采取加固措施或拆除、更换。

7.1.4 模塑聚苯板外墙外保温系统的修复施工人员应经过岗前培训，合格后方可上岗作业。

7.1.5 模塑聚苯板外墙外保温系统修复期间及完工24h内，基层及环境空气温度不应低于5℃；夏季应避免阳光暴晒；在5级及以上大风天气和雨雪天不得施工。

7.1.6 模塑聚苯板外墙外保温系统修复的施工安全应符合下列规定：

1 施工期间，应采取安全防护措施和编制应急预案；

2 施工现场作业区和危险区，应设置安全警示标志；

3 当修复外立面紧邻人行道或车行道时，应在该道路上方搭建安全天棚，并应设置警示和引导标志；

4 当实施拆除作业或建材、设备、工具的传运和堆放时，不得高空抛掷和重摔重放，并应采取防止剔凿物及粉尘散落的措施；

5 吊篮等应经检测合格后方可使用；

6 脚手架的搭设和连接应牢固，且安全检验应合格。

7.1.7 模塑聚苯板外墙外保温系统修复施工应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的有关规定。

7.1.8 模塑聚苯板外墙外保温系统修复不应对原有保温系统造成附加损害，并应采取防污保护措施。

7.1.9 模塑聚苯板外墙外保温系统修复的施工管理应符合现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ 59的相关规定，并应符合下列规定：

1 应设置专区堆放材料，且对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施；

2 应使用低噪声、低振动、低能耗的机具设备；

3 应建立文明施工制度，及时分拣、回收废弃物并清运现场垃圾。

## 7.2 局部修复

7.2.1 模塑聚苯板外墙外保温系统裂缝的修复应符合下列规定：

1 饰面层出现少量表面浅裂缝或龟裂缝时，修复施工应符合下列规定：

1）清理饰面层浮灰、油污等；

2）采用柔性防水腻子进行修复；

3）若裂缝处存在酥松、起皮、空鼓时，应先清除饰面层，铲除区域应扩大（50-100）mm，涂刷界面增强材料，再分次批刮弹性建筑外墙用腻子；

4）涂刷新涂料。

2 饰面层出现大量非规则裂纹或龟裂纹时，采用铲除重新做饰面层做法的修复施工应符合下列规定：

1）清理饰面层浮灰、油污等；

2）若饰面层存在粉化、起皮、空鼓时，应先清除饰面层，铲除区域应扩大（50-100）mm，再分次批刮柔性修补胶泥进行找平；

3）涂刷界面增强材料；

4）批刮（2～3）mm厚抗裂砂浆，内嵌玻纤网，安装锚固件，再批刮（1～2）mm厚抗裂砂浆；

5）批刮弹性建筑外墙用腻子；

6）涂刷涂料。

3 饰面层出现裂缝宽度大于0.2mm且每平米裂缝大于5条，或者裂缝宽度单条裂缝长度大于1.5m的通缝等大量严重裂缝时，修复施工应符合下列规定：

1）铲除裂缝区域，且铲除区域应扩大（50-100）mm；

2）分次批刮柔性修补胶泥进行找平；

3）涂刷界面增强材料；

4）按照保温系统原构造和材料要求进行抹面层和饰面层的施工；

4 模塑聚苯板拼接处产生裂缝时，修复施工应符合下列规定：

1）沿裂缝走向骑缝开V型槽，槽宽不小于15mm；

2）缝隙内嵌入发泡聚乙烯保温条和直径1.4倍的发泡聚乙烯原棒；

3）填入适量密封膏；

4）按照保温系统原构造和材料要求进行抹面层和饰面层的施工。

5 模塑聚苯板产生裂缝且不是由于基层开裂引起时，修复施工应符合下列规定：

1）沿裂缝走向骑缝开V型槽，槽宽不小于15mm；

2）将槽内浮物清理干净，涂刷界面增强材料；

3）填入嵌缝材料，应压实、抹平，待嵌缝材料表干后再进行下一道工序施工；

4）批刮柔性修补胶泥，厚度控制在（2～3）mm，宽度大于槽宽（50～100）mm，内嵌玻纤网，施工时做到“见纹不见网”；

5）批刮弹性建筑外墙用腻子；

6）涂刷涂料。

6 模塑聚苯板产生裂缝且是由于基层开裂引起时，修复施工应符合下列要求：

- 1）清理基层墙体，若存在开裂、渗漏、强度不满足要求等质量缺陷时，应先修复后再进行下一道工序施工；

2）沿裂缝走向骑缝开V型槽，槽宽不小于15mm；

3）将槽内浮物清理干净，涂刷界面增强材料；

4）填入嵌缝材料，应压实、抹平，待嵌缝材料表干后再进行下一道工序施工；

5）批刮柔性修补胶泥，厚度控制在（2～3）mm，宽度大于槽宽（50～100）mm，内嵌玻纤网，施工时做到“见纹不见网”；

6）批刮弹性建筑外墙用腻子；

- 7）涂刷涂料。

7.2.2  模塑聚苯板外墙外保温系统空鼓的修复应符合下列规定：

- 1 饰面层与保温层间发生空鼓，修复施工应满足下列要求：

1）空鼓部位清除至模塑聚苯板，将空鼓区域扩大100mm范围，清除饰面层至网格布；

2）对模塑聚苯板表面进行清理，并涂刷界面增强材料；

3）按照保温系统原构造和材料要求增设防护层和保温层；

4）新旧网格布搭接距离不小于100mm。

- 2 保温层与基层之间发生空鼓，修复施工应符合下列规定：

1）空鼓部位清除至基层，将空鼓区域扩大100mm范围，清除饰面层至网格布；

- 2）清理基层墙体，若存在开裂、渗漏、强度不满足要求等质量缺陷时，应先修复后再进行下一道工序施工；

3）按照保温系统原构造和材料要求增设防护层和保温层；

- 4）新旧网格布搭接距离不小于100mm；

- 5）锚栓数量不少于现行国家相关标准要求的1.5倍。

7.2.3  模塑聚苯板外墙外保温系统渗水的修复应符合下列规定：

- 1  清理至基层，清理范围根据渗水区域扩大修复区域各方向不少于1m；

- 2  清理基层墙体，若存在开裂、渗漏、强度不满足要求等质量缺陷时，应先修复后再进行下一道工序施工；

- 3  在渗水部位干燥后，对基层进行清理，并涂刷界面增强材料；

4  按照原保温系统构造和材料要求增设粘结层、保温层、防护层和饰面层；

5  新旧网格布搭接距离不小于100mm；

6  锚栓数量不少于现行国家相关标准要求的1.5倍。

7.2.4 注浆法局部维修施工应符合下列规定：

1  在保温系统空腔处钻注浆孔，钻至基层墙体表面，孔径、孔距应满足设计要求；

2  注入注浆材料，注入压力及注入量应达到设计要求；

3  注浆材料硬化前，将钻孔取出的保温构造填回，应平整，无明显拼接高差；

4  批刮柔性修补胶泥，厚度控制在（2～3）mm，内嵌玻纤网，施工时做到“见纹不见网”；

5  批刮弹性建筑外墙用腻子；

6  涂刷涂料。

## 7.3 整体修复

7.3.1 模塑聚苯板外墙外保温系统单栋建筑整体修复施工应符合下列规定：

1 铲除原有模塑聚苯板外墙外保温系统；

2 清理基层墙体，若存在开裂、渗漏、强度不满足要求等质量缺陷时，应先修复后再进行下一道工序施工；

3 按现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的有关规定进行施工。

7.3.2 模塑聚苯板外墙外保温系统单一朝向墙面整体修复施工工艺应符合下列规定：

1 铲除原有模塑聚苯板外墙外保温系统；

2 清理基层墙体，若存在开裂、渗漏、强度不满足要求等质量缺陷时，应先修复后再进行下一道工序施工；

3 重置模塑聚苯板外墙外保温系统构造，除符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的有关规定进行施工外，修复墙面和相邻墙面的交接处应采用玻纤网搭接，且搭接距离不小于200mm，修复后的饰面层颜色、纹理宜与未修复部位保持一致；

4 批刮弹性建筑外墙用腻子；

5 涂刷涂料。

7.3.3 模塑聚苯板外墙外保温系统采用免拆修复施工时，应进行专项施工方案论证。

# 8 验  收

## 8.1 一般规定

8.1.1 模塑聚苯板外墙外保温系统修复后应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 基层清理和加固处理；

2 修复表面采用界面增强材料处理；

3 模塑聚苯板的粘结或固定；

4 锚固件及锚固节点做法；

5 玻纤网铺设和搭接处理；

6 门窗洞口、阴阳角、新旧界面搭接等部位构造做法；

7 被封闭的模塑聚苯板厚度；

8 质量缺陷修复构造做法；

9 各种变形缝处的节能施工做法。

8.1.2 模塑聚苯板外墙外保温系统修复工程应进行现场材料抽样复验和现场检测。

8.1.3 模塑聚苯板外墙外保温系统修复工程的检验批划分应符合下列规定：

1 进行整体修复的保温工程，检验批的划分应符合现行国家标准《建筑节能工程质量施工质量验收规范》GB 50411的有关规定；

2 进行局部修复的保温工程，以单一朝向墙面为一个检验批。

8.1.4 饰面层的施工质量验收应符合现行国家标准《建筑装修工程质量验收规范》GB 50210的规定。

8.1.5 模塑聚苯板外墙外保温系统修复工程质量验收时应检查下列资料，且验收资料应存档：

1 鉴定评估报告；

2 修复设计方案、施工方案及专项审查意见；

3 样板专家评价报告、施工记录等资料；

4 材料出厂证明、合格证、现场抽样复验报告、现场检测报告；

5 各项隐蔽验收记录；

6 工程技术及安全交底资料；

7 交工验收时的验收证明资料等；

8 其他必须提供的资料。

## 8.2 主控项目

8.2.1 模塑聚苯板进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样检验：

1 导热系数；

2 垂直于板面方向的抗拉强度；

3 压缩强度；

4 表观密度；

5 燃烧性能。

检验方法：核查质量证明文件；随机抽样检验，核查复验报告，导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度、压缩强度、表观密度、燃烧性能必须在同一个报告中。

检查数量：每个检验批复验不少于1次。

8.2.2 界面增强材料进场时，应对其拉伸粘结强度进行复验，复验应为见证取样检验。

检验方法：核查质量证明文件；随机抽样检验，核查复验报告。

检查数量：每个检验批复验不少于1次。

8.2.3 胶粘剂进场时，应对其拉伸粘结强度进行复验，复验应为见证取样检验。

检验方法：核查质量证明文件；随机抽样检验，核查复验报告。

检查数量：每个检验批复验不少于1次。

8.2.4 抹面胶浆进场时，应对其拉伸粘结强度、压折比进行复验，复验应为见证取样检验。

检验方法：核查质量证明文件；随机抽样检验，核查复验报告。

检查数量：每个检验批复验不少于1次。

8.2.5 柔性修补胶泥进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样检验。

1 动态抗裂性；

2 粘结强度。

检验方法：核查质量证明文件；随机抽样检验，核查复验报告。

检查数量：每个检验批复验不少于1次。

8.2.6 注浆材料进场时，应对其拉伸粘结强度进行复验，复验应为见证取样检验。

检验方法：核查质量证明文件；随机抽样检验，核查复验报告。

检查数量：每个检验批复验不少于1次。

8.2.7 玻纤网界面增强材料进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样检验。

1 耐碱断裂强力；

2 耐碱断裂强力保留率；

检验方法：核查质量证明文件；随机抽样检验，核查复验报告。

检查数量：每个检验批复验不少于1次。

8.2.8 锚栓进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样检验。

1 单个锚栓抗拉承载力标准值；

2 锚栓圆盘强度标准值。

检验方法：核查质量证明文件；随机抽样检验，核查复验报告。

检查数量：每个检验批复验不少于1次。

8.2.9 模塑聚苯板的厚度应符合设计要求。

检验方法：采用现场钢针插入后尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

8.2.10 模塑聚苯板粘贴面积应符合设计要求。

检查方法：采用高频雷达探测仪、敲击回波探测仪进行现场无损检测。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

8.2.11 外墙外保温工程修复后系统抗拉强度应符合符合设计要求。

检验方法：按照现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144附录C的检验方法进行现场检验。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

## 8.3 一般项目

8.3.1 修复材料进场时，其外观和包装应完整无破损。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

8.3.2 玻纤网的铺贴和搭接应符合设计要求，应铺贴平整，不得褶皱、外露。

检查方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处。

8.3.3 修复部位不应有裂缝、空鼓、渗水等明显异常情况，修复后饰面层与未修复部位饰面层无明显色差。

检查方法：采用高清摄像仪、红外摄像仪现场拍摄检查。

检查数量：全数检查。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

2 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294

3 《外墙柔性腻子》GB/T 23455

4 《建筑装修工程质量验收规范》GB 50210

5 《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300

6 《建筑节能工程质量施工质量验收标准》GB 50411

7 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ /T 110

8 《既有居住建筑节能修复技术规程》JGJ/T 129

9 《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132

10 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144

11 《建筑外墙用腻子》JG/T 157

12 《公共建筑节能修复技术规范》JGJ 176

13 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177

14 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220

15 《外墙保温用锚栓》JG/T 366

16 《建筑外墙外保温系统修复标准》JGJ 376

17 《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482

18 《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547

19 《混凝土界面处理剂》JC/T 907

20 《单组分聚氨醋泡沫填缝剂》JC 936

21 《建筑外墙外保温系统质量诊断与评估技术规程》T/CECS 1029

中国工程建设协会标准

模塑聚苯板外墙外保温系统修复标准

T/CECS: XXX-20XX

## 条 文 说 明

# 1  总　则

1.0.1  在外墙外保温技术发展的历程中，首先应用且大面积应用于建筑工程的是模塑聚苯板外墙外保温系统。到目前为止，既有建筑的外墙保温形式占比最多的仍然是聚苯板薄抹灰外墙外保温系统。但是，在外保温工程实际的服役过程中，受建筑物结构形式、气候条件、系统材料、施工工艺、施工管理等方面的影响，外墙外保温系统往往容易出现质量问题，包括外墙出现脱落、空鼓、开裂、渗水、结露等，包括模塑聚苯板外墙外保温系统，  近年来，外墙外保温系统出现大面积裂缝、甚至脱落的新闻屡见不鲜。

针对我国体量最大的聚苯板薄抹灰外墙外保温工程普遍存在的质量问题，如果不能科学有效、有序规范的进行修复，一是直接影响外墙保温使用寿命，使建筑节能实际效果大打折扣的同时，无法有效解决外墙空鼓脱落的安全隐患；二是不能长期有效解决墙面渗水、室内结露、发霉的问题，影响建筑的基本使用功能，不能真正达到修复的目的；三是造成人力、物力的浪费，且社会影响差。因此针对模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统进行科学有效的修复，制定相应的技术规程，对处理模塑聚苯板薄抹灰外墙保温系统工程的质量问题是非常有意义的。

模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统修复标准的编制和实施将有助于推进我国节能保温事业的顺利发展，促进我国外保温系统工程的修复质量和成效，提高外墙保温系统的使用寿命，减少因外墙质量问题导致的安全隐患，减少资源浪费，对促进我国建筑绿色可持续发展具有重要意义。

1.0.2  本标准适用于采用模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的工程修复，包括鉴定评估、缺陷修复、安全防护、饰面改造以及节能性能提升改造等。

1.0.3  本标准对模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的修复材料、设计、施工、验收做出了规定，但在实际修复的过程中，还涉及拆除施工、吊篮作业、环境保护等方面标准规范的要求，因此，模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统修复除符合本标准规定外，尚应符合国家相关标准的规定。

# 3  基本规定

3.0.5 选择新材料、新产品、新技术和新工艺等，应组织建筑节能保温行业方面专家进行论证，确保模塑聚苯板外墙外保温系统修复的可靠性。

# 4  检测鉴定评估

4.1 一般规定

4.1.4 模塑聚苯板外墙外保温工程现场检测可包括常规的检测、高空吊篮作业、无人机搭载无损设备检测等内容，因此相关的人员需要取得的相应资格，包括检测员资格、高空吊篮作业证、民用无人机驾驶航空系统驾驶员合格证等。

4.1.5 模塑聚苯板外墙外保温工程目前的检测设备多为破坏性的检测，因此在实际工程的检测后往往给原有的保温系统造成了不必要的损伤和破坏，某种程度上是降低了原有保温系统的完整性，此外，现有的常规检测技术还存在高层建筑检测上不去、说不清的以及大面积检测效率低的问题。为了解决上述困境，目前行业中已有相关先进的无损检测设备可以满足工程现场的检测需求，比如无人机搭载高清摄像仪，高清红外摄像仪，雷达，空鼓敲击测试仪等，能高效的对保温系统的空鼓、裂缝、渗水等缺陷进行快速测定，是目前较好的无损测试方法。

4.1.6 现行的团体标准《建筑外墙外保温系统质量诊断与评估技术规程》T/CECS 1029中对保温系统的安全性评估、使用性评估及相应的处置建议给出了比较详细的规定，因此模塑聚苯板外墙外保温系统的评估结论和建议可参照该标准的相关规定。

4.2 资料收集与现场勘察

4.2.2 现场查勘保温工程的周边环境情况包括：周边的建筑分布情况、遮挡情况等。模塑聚苯板外墙外保温系统工程的室内环境现场查勘，需要根据室外外墙缺陷的部位、程度等特征针对性的选择室内房间进行检查，查勘前取得业主的同意。

4.3 现场检查与现场检测

4.3.2 基层材质和基层表面质量的检查，通常在已经发生破坏的部位进行，包括已经发生脱落的部位、做完拉伸粘结强度后的部位、做完墙体节能构造检测后的部位、已经拆除后的部位等。

4.3.4 保温板的粘贴方式和粘贴面积率的现场检测，除了模塑聚苯板外，还包括防火隔离带和首层采用岩棉的情况。

# 5  材 料

5.2.2 当原模塑聚苯板外墙外保温系统没有设置防火隔离带新增防火隔离带时，防火隔离带所用材料的性能指标应符合现行行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的规定；当模塑聚苯板外墙外保温系统进行局部修复时，防火隔离带材料宜与原保温系统保持一致，其性能指标应符合现行行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的规定；当模塑聚苯板外墙外保温系统进行整体修复时，防火隔离带所用材料的性能指标应符合现行行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的规定。

# 6  设 计

6.1 一般规定

6.1.3 根据鉴定评估结果需要对单栋建筑整体修复时，外墙的传热系数需要满足国家和行业现行节能设计规范的要求进行提高。

6.1.4 模塑聚苯板外墙外保温系统修复时，应重视基层的处理，确保基层的牢固，对出现缺陷、强度不足等劣化情况，要先进行基层增强处理，但本标准涉及的范围不包括结构的加固，仅仅是表层的增强处理。

6.1.5 模塑聚苯板外墙外保温系统修复时，应满足现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144中规定，包括前期没有设置防火隔离带的情况，也需要按新标准进行修复。

6.2 局部修复

6.2.3 为保证空鼓修复部位的牢固性，修复区域的锚栓数量进行了适当提高，实际在设计的过程中应结合未修复区域锚栓的位置均匀布置。

6.2.5 采用注浆法进行增强前，应对基层的牢固性进行检查评估，包括基层强度、表面松动、表面风化等情况，确保基层强度没有问题的情况下进行，否则需要先对基层进行增强措施。

6.2.6 模塑聚苯板外墙外保温系统局部修复后，考虑局部修复部位可能成为系统的薄弱部位，为提升局部修复部位的粘结可靠性，将粘结面积提升至不小于70%。

6.3 整体修复

6.3.1 本条给出了进行整体修复的条件之一，该条件是原保温系统处于比较劣化的状况。在实际的工程修复设计过程中，需要进行整体修复的情况也比较多，比如脱落面积超过50%、空鼓面积超过50%等情况，由于情况较多，此处不一一列出，具体参照4.1.6条的规定。

6.3.3 当出现需要结构加固的部分时，应根据结构加固相关的标准进行，本标准不涉及基层的结构加固。

# 7  施 工

7.1 一般规定

7.1.3 模塑聚苯板外墙外保温系统修复前需要对修复区域内的悬挂物进行安全检查，包括空调、防盗网等。

7.1.9 模塑聚苯板外墙外保温系统修复施工过程中，涉及到保温系统拆除的部分时，拆除的保温系统材料宜进行回收再利用，满足环境保护和资源循环利用的要求。

7.2 局部修复

- 7.2.1 本条对模塑聚苯板外墙外保温系统产生裂缝的多种情况分别给出了修复的工艺和操作步骤，基本涵盖了大部分的裂缝缺陷情况。

7.2.2 本条对模塑聚苯板外墙外保温系统产生空鼓的不同部位分别给出了修复的工艺和操作步骤。

7.3 整体修复

7.3.1 单栋建筑整体修复施工时，拆除后保温系统的施工基本同新建类似，具体的施工工艺和施工要点符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的有关规定即可。

7.3.3 目前关于模塑聚苯板外墙外保温系统采用免拆修复施工的技术还不太成熟，因此需要采用这种方式施工时，需要进行专项施工方案论证。

# 8  验 收

8.1 一般规定

8.1.2 塑聚苯板外墙外保温系统修复工程应进行现场材料抽样复验和现场检测，现场材料抽样复验在材料进场时进行，现场检验在修复后进行。

8.1.3 实际工程保温系统出现问题时，常常是某一朝向的墙面出现问题，因此以单一朝向墙面为一个检验批比较符合实际修复情况。

8.2 主控项目

8.2.1 模塑聚苯板是系统修复过程中的比较重要的材料，因此进场复验时的项目参照现行国家标准《建筑节能工程质量施工质量验收规范》GB 50411的相关要求。

8.2.10 修复施工完后适合采用无损的测试方法来检测实际的粘贴面积，目前国内使用的高频雷达探测仪、敲击回波探测仪是一种较为合适的无损且高效的测试方法。

8.3 一般项目

8.3.3 高清摄像仪、红外摄像仪为无损检测设备，适合裂缝、空鼓、渗水缺陷的快速、准确测试，效果比其他检测手段效果好。