T/CECS XXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

超低能耗建筑用真空绝热板

应用技术规程

Technical specification for application of vacuum insulation

panels for ultra-low energy building

（征求意见稿）

中国建筑工业出版社

中国工程建设标准化协会标准

超低能耗建筑用真空绝热板

应用技术规程

Technical specification for application of vacuum insulation

panels for ultra-low energy building

T/CECS XXX-202X

主编单位：

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年XX月XX日

中国建筑工业出版社

202X　北　　京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2021]11号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分7章和2个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、性能要求、设计、施工、验收等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由北京建筑节能研究发展中心负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给北京建筑节能研究发展中心（地址：北京市朝阳区光熙门北里29号楼，邮政编码：100028）。

主编单位：北京建筑节能研究发展中心

青岛科瑞新型环保材料集团有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1  总则	2

2  术语	3

3  基本规定	6

4  性能要求	8

4.1  系统性能要求	8

4.2  材料性能要求	11

5  设计	21

5.1  一般规定	21

5.2  超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合型外墙外保温系统	22

5.3  超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板外墙外保温系统	26

5.4  复合保温外模板现浇混凝土保温系统	28

5.5  预制真空绝热外墙板保温体系	32

6  施工	34

6.1  一般规定	34

6.2  超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合型外墙外保温系统	35

6.3  超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板外墙外保温系统	39

6.4  复合保温外模板现浇混凝土保温系统	41

6.5  预制真空绝热外墙板保温系统施工要点	43

7  验收	46

7.1  一般规定	46

7.2  主控项目	48

7.3  一般项目	54

附录A  超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温系统试验方法	58

附录B  外模板系统性能试验方法	63

用词说明	69

引用标准名录	70

Contents

1  General Provisions	4

2  Terms	5

3  Basic Requirements	8

4  Performance Requirements	10

4.1  System Performance Requirements	10

4.2  Material Performance Requirements	13

5  Design	23

5.1  General Requirements	23

5.2  External Thermal Insulation System of Composite Panel Consisting of Vacuum Insulation with Slurry for Ultra-Low Energy Building	24

5.3  External Thermal Insulation System of Vacuum Insulation Decorative Panels for Ultra-Low Energy Building	28

5.4  Composite Thermal Insulation Outside Template	30

5.5  Prefabricated Vacuum Insulated Exterior Wall Panel Insulation System	34

6  Construction Technology	36

6.1  General Requirements	36

6.2  External Thermal Insulation System of Composite Panel Consisting of Vacuum Insulation with Slurry for Ultra-Low Energy Building	37

6.3  External Thermal Insulation System of Vacuum Insulation Decorative Panels for Ultra-Low Energy Building	41

6.4  Composite Thermal Insulation Outside Template	43

6.5  Construction Key Points of Prefabricated Vacuum Insulation Exterior Wall Panel Thermal Insulation System	45

7  Construction Acceptance	48

7.1  General Requirements	48

7.2  Main Control Item	50

7.3  General Item	56

Appendix A  Test Method for Building Thermal Insulation System with Vacuum Insulation Panels for Ultra-Low Energy Buildings	60

Appendix B  Performance Test Method of External Formwork System	65

Explanation of Wording	71

List of Quoted Standards	72

# 1  总 则

1.0.1  为规范真空绝热板在超低能耗建筑中的应用，保证工程质量，做到技术先进、安全适用、经济合理，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于外墙采用真空绝热板的超低能耗建筑保温工程的设计、施工与验收。

【条文说明】本条对超低能耗建筑用真空绝热板的适用范围作出了规定。

1.0.3  超低能耗建筑用真空绝热板保温工程的设计、施工及验收，除应符合本规程外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

【条文说明】凡国家现行标准中已有明确规定的，本规程原则上不再重复。本系统在保温工程应用的设计、施工与验收中，凡涉及国家和行业相关标准或规定的，应同时遵守。特别是其中的强制性条文，这是确保正确使用与安全使用的需要。

# 2  术 语

2.0.1  超低能耗建筑用真空绝热板   vacuum insulation panels for ultra-low energy building

以粉状和纤维状无机材料与吸气剂为芯材，用复合阻气膜作包裹材料，经抽真空、封装等工艺制成，适用于超低能耗建筑保温用的板状材料。

2.0.2  超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板   vacuum insulation decorative panels for ultra-low energy building

经工厂化预制，由真空绝热板、带有装饰层的面板复合而成，固定在建筑外墙外侧,适用于超低能耗建筑用的具有保温和装饰功能的板状制品。

【条文说明】 超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板的装饰面板通常包括表面涂有饰面层的无石棉硅酸钙板、金属板，或者是自身带有饰面层的薄石材、陶瓷薄板等。有些装饰保温板还增加了背板，以提高对真空绝热板的保护。应根据装饰面板的类型，选用适合的保温系统配套材料。

2.0.3 预制混凝土真空绝热剪力墙外墙板   prefabricated concrete vacuum insulation shear wall exterior wall board

在工厂预制生产，由钢筋混凝土、超低能耗建筑用真空绝热板和专用防护砂浆通过锚固件可靠连接组合而成的钢筋混凝土墙板。简称预制真空绝热外墙板。

【条文说明】 预制混凝土真空绝热剪力墙外墙板可以在工厂直接将构件与超低能耗建筑用真空绝热板复合进行一体化生产，节省装配后二次安装。并且由于使用超低能耗建筑用真空绝热板，将减少构件体积。

2.0.5  复合外模板   composite thermal insulation outside template

以超低能耗建筑用真空绝热板为保温芯材，通过内外表面复合一定厚度的轻质砂浆并辅以龙骨增强，或无机面板形成的保温复合板材，在现浇混凝土结构施工时起免拆外模板作用，同时具有保温隔热功能的复合板，简称外模板。

【条文说明】 外模板釆用工厂化预制生产，具有较高的强度和良好的保温、防火性能，超薄的厚度，能够满足超低能耗建筑节能设计标准要求以及混凝土模板的使用要求。

2.0.6  超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温系统   vacuum insulation panels building thermal system for ultra-low energy building

由超低能耗建筑用真空绝热板和相关配套材料构成，固定在建筑围护结构内外表面的非承重保温构造的总称。包括超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合型外墙外保温系统、超低能耗建筑用真空绝热板薄抹灰外墙外保温系统、超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板外墙外保温系统、复合外模板现浇混凝土保温系统和预制混凝土真空绝热剪力墙外墙板保温体系等。

2.0.7 真空绝热板浆料复合型外墙外保温系统   external thermal insulation system of composite panel consisting of vacuum insulation with slurry

指置于建筑物外墙外侧，由粘结砂浆、超低能耗建筑用真空绝热板、保温浆料、抹面胶浆、耐碱玻璃纤维网布及饰面层等组成的，具有保温、隔热、吸音、防火、防渗、装饰作用的建材组合。

2.0.8  预制混凝土真空绝热剪力墙外墙板保温体系   external thermal insulation system of prefabricated concrete vacuum insulation shear wall

由预制真空绝热外墙板和后浇部分组成，预制真空绝热外墙板进行现场安装，后浇部分采用复合外模板现场浇筑，由此构成的外围护体系。

2.0.9  复合外模板现浇混凝土保温系统   composite thermal insulation outside template

以复合外模板为免拆模板，内侧浇筑混凝土，外侧做无机砂浆抹面层形成的无空腔复合保温结构墙体，简称外模板保温系统。

【条文说明】 外模板保温系统是建筑节能与结构一体化技术之一。是以复合外模板作为模板，与混凝土浇筑施工同步进行，复合外模板与混凝土粘结成一体并辅以连接件连结，最终形成无空腔的复合保温墙体。

2.0.10  粘结砂浆   adhesive mortar

由高分子聚合物与多种添加剂和水泥、石英砂等材料按一定比例混合制成的，用于将超低能耗建筑用真空绝热板粘贴在基层上的粘结材料。

2.0.11  抹面胶浆   rendering coat mortar

由高分子聚合物、水泥、填料等材料按一定比例混合制成的，具有一定变形能力和良好粘结性能的抹面材料。

2.0.12  保温浆料   thermal insulation mortar

以膨胀玻化微珠、聚苯颗粒等为骨料，以水泥等为主要胶结料，并掺加高分子聚合物及其它功能性添加剂而制成的保温砂浆。

2.0.13  耐碱玻纤网   alkali-resistant glass fiber mesh

表面经高分子材料涂覆处理的、具有耐碱功能的玻璃纤维网布，作为增强材料埋入抹面胶浆中，用于提高抹面层的抗冲击和抗裂性能。

2.2.14  热镀锌电焊网 hot galvanized welded wire mesh

低碳钢丝通过自动化机械设备点焊加工成型后，浸入到熔融的锌液中，经热镀锌工艺处理后形成的方格网，简称电焊网

2.0.15  保护层   protective layer

保温浆料层、抹面胶浆层及饰面层的总称，在保温系统中起保护作用的构造层。

2.0.16  锚栓   anchor bolt

由膨胀件和膨胀套管组成，或仅由膨胀套管构成，依靠膨胀产生的摩擦力或机械锁定作用连接保温系统与基层墙体的机械固定件，分为圆盘锚栓与凸缘锚栓两种。

2.0.17  锚栓标识件   anchor bolt identification assembly

锚栓标识件是在粘贴超低能耗建筑用真空绝热板时预埋的塑料组件，用于圆盘锚栓的定位，并防止超低能耗建筑用真空绝热板在钻孔和锚固时被破坏。

【条文说明】 超低能耗建筑用真空绝热板的配套锚栓标识件，是专门为其施工发明的锚栓定位用和钻孔、固定锚栓时保护超低能耗建筑用真空绝热板不被破坏的专用配件。

2.0.18  固定组件   special fixed assembly

由金属挂件和凸缘锚栓组成，将超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板通过粘锚法固定于基层墙体上的固定件。

2.0.19  锚固件   anchors

由尼龙、金属（不锈钢或经表面防腐处理的金属）或尼龙金属组合等制成，用于预制真空绝热外墙板中起固定作用的固定件。

2.0.20  连接件   connectors

用于外模板与混凝土墙体的连接件。

【条文说明】 由尼龙、金属（不锈钢或经表面防腐处理的金属）或尼龙金属组合等材质组成。

# 3  基本规定

3.0.1  超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温系统应由系统供应商配套供应，并提供型式检验报告。型式检验报告中应包括系统耐候性和抗风压性能检验项目以及配套组成材料的名称、生产单位、规格型号、主要性能参数。

【条文说明】 超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温系统是一个完整的整体，有其特定的系统构造和组成材料。整套组成材料都由系统供应商提供，系统供应商最终对整套材料质量负责。

3.0.2  超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温系统应符合以下规定：

1  系统必须牢固、安全、可靠，应能适应基层的正常变形而不产生裂缝、空鼓或脱落；

2  系统应能长期承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用而不产生有害的变形或破坏；

3  系统应具有物理-化学稳定性；

4  系统组成材料应相容并具有防腐性；

5  系统应具有防水抗渗性能。

【条文说明】 本条是对真空绝热板外墙外保温工程或工程各部分的基本规定，编制时主要参考了现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的有关规定。基层的正常变形是指基层墙体或屋面在温度、含水率、风荷载、撞击力造成的正常变形，这种变形不应造成保温复合墙体或屋面的裂缝、或形成空鼓脱落。系统的各构造层次间应具有变形协调能力，若基层墙体、保温层、保护层材料的弹性模量、线膨胀系数相差过大，由温度、湿度变化造成的变形率和变形速度不一致，易造成保温层裂缝。保温系统各组成部分的物理-化学稳定性，主要包括系统的耐久性和部件的耐久性。首先，外保温系统在温度、湿度和收缩的作用下应是稳定的；其次，在正常使用条件和正常维护下，所有组成材料在系统使用寿命期内均应保持其特性。彼此相容是要求保温系统中任何一种组成材料应与其他所有组成材料相容；所有材料应是天然耐腐蚀或经耐腐蚀处理。这涉及玻璃纤维网布耐碱性，金属固定件镀锌或涂防锈漆等防锈处理。

3.0.3  超低能耗建筑用真空绝热板外墙保温工程竣工验收后，其表面不得随意进行钻孔和固定任何部件。

【条文说明】 超低能耗建筑用真空绝热板是通过抽真空工艺达到其超低导热性能的，真空度不允许被破坏。

3.0.4  超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温系统表面需要安装的设施及部件应严格按设计和施工预留标识部位进行安装固定。

【条文说明】 由于超低能耗建筑用真空绝热板的不可裁切性，施工前的准备工作对相关预留预埋要求较高，在超低能耗建筑用真空绝热板保温施工前，所有穿墙套管、预埋件与固定件等需要提前安装完毕。

3.0.5  建筑在交付使用时, 建设单位或物业管理单位应向每位用户发放《超低能耗建筑用真空绝热板保温系统使用维护说明书》，同时制定相应管理制度和监督措施。

【条文说明】 确保用户对超低能耗建筑用真空绝热板的不可裁切性有充分认知，使其在房屋使用过程中对超低能耗建筑用真空绝热板进行成品保护。

3.0.6  在正确使用和正常维护的条件下，超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温系统的使用年限不应少于25年。

【条文说明】 本条规定了真空绝热板建筑保温工程使用年限，根据国家相关标准的规定，本系统除了真空绝热板之外，其它材料与国家相关标准基本一致，而真空绝热板的使用年限远大于25年，因此作此规定。

# 4  性能要求

## 4.1  系统性能要求

4.1.1  超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合型外墙外保温系统性能指标应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1  超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合型外墙外保温系统性能指标

| 项目 |  | 单位 | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观 | — | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象 |  | 附录B 第B.2节 |
|  | 保护层与超低能耗建筑用真空绝热板的拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.10 |  |  |
| 耐冻融 | 外观 | — | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象 |  | 附录B 第B.3节 |
|  | 保护层与超低能耗建筑用真空绝热板的拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.10 |  |  |
| 抗冲击性 |  | J | 二层及以上 | 3J级 | 附录B 第B.4节 |
|  |  |  | 首层 | 10J级 |  |
| 吸水量 |  | g/m2 | ≤500 |  | 附录B 第B.5节 |
| 抹面层不透水性 |  | — | 2h不透水 |  | 附录B 第B.6节 |
| 水蒸汽湿流密度 |  | g/（m2·h） | ≥0.85 |  | 附录B 第B.7节 |
| 抗风压值 |  | kPa | 不小于工程项目的风荷载标准值的1.5倍 |  | GB/T 36585 |

【条文说明】

4.1.1  本条是为满足超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合型外墙外保温系统的整体性能要求，而需要对本系统进行控制和检验项目的要求。系统的性能要求和试验方法主要依据现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144并结合了超低能耗建筑用真空绝热板的实际情况制定，抗风压安全系数通常为不小于1.5。

4.1.2  超低能耗建筑用真空绝热板薄抹灰外墙外保温系统性能指标应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2  超低能耗建筑用真空绝热板薄抹灰外墙外保温系统性能指标

| 项目 |  | 单位 | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观 | — | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象 |  | 附录B 第B.2节 |
|  | 抹面层与超低能耗建筑用真空绝热板的拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.10 |  |  |
| 耐冻融 | 外观 | — | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象 |  | 附录B 第B.3节 |
|  | 抹面层与超低能耗建筑用真空绝热板的拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.10 |  |  |
| 抗冲击性 |  | J | 二层及以上 | 3J级 | 附录B 第B.4节 |
|  |  |  | 首层 | 10J级 |  |
| 吸水量 |  | g/m2 | ≤500 |  | 附录B 第B.5节 |
| 抹面层不透水性 |  | — | 2h不透水 |  | 附录B 第B.6节 |
| 水蒸汽湿流密度 |  | g/（m2·h） | ≥0.85 |  | 附录B 第B.7节 |
| 抗风压值 |  | kPa | 不小于工程项目的风荷载标准值的1.5倍 |  | GB/T 36585 |

【条文说明】

4.1.2  本条是为满足超低能耗建筑用真空绝热板薄抹灰外墙外保温系统的整体性能要求，而需要对本系统进行控制和检验项目的要求。系统的性能要求和试验方法主要依据现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144并结合了超低能耗建筑用真空绝热板的实际情况制定，抗风压安全系数通常为不小于1.5。

4.1.3  真空绝热保温装饰板外墙外保温系统

真空绝热保温装饰板外墙外保温系统性能指标应符合表4.1.3的规定。

表4.1.3  真空绝热保温装饰板外墙外保温系统性能指标

| 项目 |  | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观 | — | 无粉化、起鼓、起泡、脱落现象，无宽度大于0.10mm的裂缝 | 附录B 第B.2节 |
|  | 面板与超低能耗建筑用真空绝热板拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.10 |  |
| 耐冻融 | 外观 | — | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象 | 附录B 第B.2节 |
|  | 面板与超低能耗建筑用真空绝热板拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.10 |  |
| 单点锚固力 |  | kN | ≥0.60 | JG/T 287 |
| 系统拉伸粘结强度 |  | MPa | ≥0.10 |  |
| 抗风压值 |  | kPa | 不小于工程项目的风荷载标准值的1.5倍 | GB/T 36585 |

【条文说明】

4.1.3  根据真空绝热保温装饰板外墙外保温系统的整体要求，对系统的耐候性、单点锚固力和系统拉伸粘结强度作了规定。其性能指标及试验方法主要依据现行行业标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287，并结合了超低能耗建筑用真空绝热板的实际情况制定。由于保温系统采用了高强度的面板，对保温层进行了保护，超低能耗建筑用真空绝热板抽真空工艺的特性，以及粘锚结合的施工工艺，系统的抗风荷载性能、抗冲击性、吸水量、水蒸气透过性能等可不做要求。

4.1.4  外模板保温系统

外模板保温系统性能指标，应符合表4.1.4的规定。

表4.1.4  外模板保温系统性能指标

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观 | 无饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏，无渗水裂缝 | 附录A第A.2节 |
|  | 系统拉伸粘结强度，MPa | ≥0.10 |  |
| 耐冻融 （D30） | 外观 | 无饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏，无渗水裂缝 | 附录A第A.3节 |
|  | 系统拉伸粘结强度，MPa | ≥0.10 |  |
| 抗冲击性，J |  | ≥10.0 | 附录A第A.4节 |
| 吸水量，g/m2，浸水24h |  | ≤500 | 附录A第A.5节 |
| 抹面层不透水性 |  | 2h小时不透水 | 附录A第A.6节 |
| 防护层水蒸气渗透性能 |  | 符合设计要求 | 附录A第A.7节 |
| 热阻 |  | 符合设计要求 | 附录A第A.8节 |
| 抗风压值，kPa |  | 不小于工程项目的风荷载标准值的1.5倍 | GB/T 36585 |

【条文说明】

4.1.4  根据外模板保温系统的整体要求，对系统的耐候性、耐冻融和抗冲击强度作了规定。

4.1.5  预制混凝土真空绝热剪力墙外墙板保温体系

预制混凝土真空绝热剪力墙外墙板保温体系性能指标，应符合表4.1.5的规定。

表4.1.5 预制混凝土真空绝热剪力墙外墙板保温体系性能指标

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 热工性能 | 应符合GB50176并满足要求 |
| 隔声性能 | 记权隔声量≥45dB |
| 耐火性能 | 耐火极限≥0.5h，尚应符合设计要求 |
| 耐候性 | 经耐候性试验后，不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏。不得产生渗水裂缝。系统拉伸粘结强度不应小于0.l0MPa。 |
| 外窗的抗风压、气密水密、保温、隔声性能 | 应符合设计要求 |

【条文说明】

4.1.5 根据预制真空绝热外墙板的技术要求，其指标及检验方法主要参照现行标准《装配式建筑预制混凝土夹心保温墙板》JCT 2504的制定。

## 4.2  材料性能要求

4.2.1  超低能耗建筑用真空绝热板

1  规格尺寸

超低能耗建筑用真空绝热板的热熔封边应折起包裹，四周不得留有膜袋的热熔封边。

超低能耗建筑用真空绝热板常用规格尺寸应符合表4.2.1-1的规定，其他规格尺寸由供需双方商定。

表4.2.1-1 超低能耗建筑用真空绝热板常用规格

| 项目 | 单位 | 尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | mm | 300，400，500，600 |
| 宽度 | mm | 200，250，300，400，500，600 |
| 厚度 | mm | 10，15，18，20，23，25，28，30，35 |

【条文说明】

1  超低能耗建筑用真空绝热板属于新型保温材料产品，具有独特生产工艺和优异的热工性能，应用方式也与传统保温材料不同。由于其特殊的真空封装方式，因此其产品的尺寸不宜太大，本规程与《建筑用真空绝热板》JG/T 438产品标准的规定协调，规定了分类方法和一般常用的产品规格尺寸。另外，部分厂家生产的真空绝热板，其热熔封边位于板材四周边缘，封边部分无保温效果，粘贴时会占用墙面面积，造成系统性热桥，本规程不推荐使用。

2  允许偏差

超低能耗建筑用真空绝热板允许偏差应符合表4.2.1-2的规定。

表4.2.1-2  超低能耗建筑用真空绝热板尺寸允许偏差

| 项目 | 单位 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度 | mm | 0，+3 | JG/T 438 |
| 长度、宽度 | mm | ±10 |  |
| 板面平整度 | mm | 4 |  |

注：平整度不包括热熔封边的折起部分，检测时应测试无热熔封边折起的一面。

【条文说明】

2  由于设计使用时已考虑存在板缝问题的影响，因此超低能耗建筑用真空绝热板尺寸规格只要符合安装的基本要求，其长度、宽度、对角线差对安装质量影响并不大，因此板材的厚度是产品的关键指标，同时保温板外侧的平整度对饰面层的施工有直接影响；本规程就板材的具体厚度、长宽和超低能耗建筑用真空绝热板外侧平整度的尺寸允许偏差提出了不同的要求，对于厚度要求较严格。

3  性能指标

超低能耗建筑用真空绝热板性能指标应符合表4.2.1-3的要求。

表4.2.1-3  超低能耗建筑用真空绝热板的性能指标

| 项目 |  | 单位 | 指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0025级 | 0040级 | 0080级 |  |
| 单位面积质量 |  | kg/m2 | 详见表4.2.1-4 |  |  | JG/T 287 |
| 导热系数 |  | W/（m·K） | ≤0.0025 | ≤0.004 | ≤0.008 | JG/T 438 |
| 穿刺强度 |  | N | ≥18 |  |  |  |
| 垂直于板面方向的抗拉强度 |  | MPa | ≥0.10 |  |  |  |
| 尺寸 稳定性 | 长度、宽度 | % | ≤0.5 |  |  |  |
|  | 厚度 |  | ≤3.0 |  |  |  |
| 压缩强度 |  | MPa | ≥0.10 |  |  |  |
| 表面吸水量 |  | g/m2 | ≤100 |  |  |  |
| 穿刺后垂直于板面方向的膨胀率 |  | % | ≤10 |  |  |  |
| 耐久性 （D30） | 导热系数 | W/（m·K） | ≤0.0025 | ≤0.004 | ≤0.008 |  |
|  | 垂直于板面方向的抗拉强度 | MPa | ≥0.08 |  |  |  |
| 燃烧性能 |  | — | A级 |  |  |  |

表4.2.1-4  超低能耗建筑用真空绝热板的单位面积质量

| 厚度(D)，mm | 单位面积质量(M), kg/m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0025级 | 004级 | 008级 |
| 10 | ≤4.0 |  | ≤4.5 |
| 13 | ≤5.2 |  | ≤5.9 |
| 15 | ≤6.0 |  | ≤7.0 |
| 18 | ≤7.2 |  | ≤8.0 |
| 20 | ≤8.0 |  | ≤9.0 |
| 23 | ≤9.2 |  | ≤10.5 |
| 25 | ≤10.0 |  | ≤11.5 |
| 28 | ≤11.2 |  | ≤12.5 |
| 30 | ≤12.0 |  | ≤13.5 |

注：对于厚度大于30的异形板，单位面积质量可按公式M≤D*0.40 计算。

【条文说明】

3  超低能耗建筑用真空绝热板性能指标是基于以下考虑制定：

1  由于超低能耗建筑用真空绝热板的超薄特性，采用密度指标不能准确体现其优势，因此采用了单位面积质量的技术指标，并单独列表格对不同厚度的超低能耗建筑用真空绝热板进行说明。

2  热工性能一般设计习惯用导热系数，此在遵循JG/T 438相关规定的基础上，依照最近几年的产品深度研发和国内应用情况，将导热系数划分了3个区域值，以适应不同厂家、不同原材料、不同档次、不同地区及不同节能标准要求的需求。

3  穿刺强度体现的是超低能耗建筑用真空绝热板在运输、施工等过程中的适用性，沿用了JG/T 438的相关规定。

4  与其它保温板相比，超低能耗建筑用真空绝热板尺寸相对小一些，其粘结面积是偏大的，通常会超过80%，满足节能设计要求的板材厚度比较小，单位面积质量也较小，因此规定垂直于板面的抗拉强度≥ 0.08MPa，可满足外墙外保温工程中超低能耗建筑用真空绝热板与基层墙体的粘结强度要求。

5  尺寸稳定性对于墙体保温材料来说也是系统稳定性的主要指标。由于超低能耗建筑用真空绝热板厚度大多在7mm～30mm之间，由于测量精度的原因，试验时厚度的测量误差会比长度和宽度大，因此，尺寸稳定性的厚度与长度、宽度指标分别规定。

6  从产品构成上看，超低能耗建筑用真空绝热板仍属软质材料，规定压缩强度更合理一些。由于该产品具有的真空特性和芯材的种类较多，其压缩特性也与传统有机的均质保温材料有所不同，因此选用形变零点取压缩应力为25N/㎡所对应的形变为基准测定其抗压强度指标，试验方法标准选用GB/T 8813《硬质泡沫塑料 压缩性能测定》。

7  超低能耗建筑用真空绝热板性能受板材吸水的影响较小，其内部不会吸水，但考虑到其与粘接砂浆和抹面胶浆的结合，并与其它建筑墙体用保温板数据需对比，本规程也规定了表面吸水量的技术指标。

8  超低能耗建筑用真空绝热板穿刺后产生较大膨胀可能会导致保温板起鼓或脱落等安全问题的发生，为了防止这种现象的发生，本规程规定了穿刺后垂直于板面方向的膨胀率的要求。

9  超低能耗建筑用真空绝热板使用年限、真空度能保持多久广受业内关注，本规程提出了超低能耗建筑用真空绝热板耐久性要求。耐久性指标是为了保证板材的使用年限，本规程主要考虑超低能耗建筑用真空绝热板的使用实际情况下，即与自然界接触条件下的高低温循环和冷冻及水汽等综合作用下的真空度保持率，因此不单独考核复合阻气膜的透气性和耐腐蚀性。

4.2.2  超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板

1  规格尺寸

超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板面板宽度不宜大于800mm，长度不宜大于1200mm，其规格尺寸可根据工程实际要求加工。

2  允许偏差

超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板尺寸允许偏差应符合表4.2.2-1的规定要求。

表4.2.2-1  超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板尺寸允许偏差

| 项目 | 单位 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度、宽度、厚度 | mm | ±2 | JG/T 287 |
| 对角线差 | mm | ≤3.0 |  |
| 板面平整度 | mm | ≤2.0 |  |

3  性能指标

超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板性能指标应符合表4.2.2-2的要求。

表4.2.2-2  超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板性能指标

| 项目 |  | 单位 | 指 标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量 |  | kg/m2 | ≤30 |  |  | JG/T 287 |
| 面板与超低能耗建筑用真空绝热板拉抻粘结强度 | 原强度 | MPa | ≥0.10 |  |  |  |
|  | 耐水 |  | ≥0.10 |  |  |  |
|  | 耐冻融 |  | ≥0.10 |  |  |  |
| 面板饰面层 | 耐酸性 | 48h | 无异常 |  |  |  |
|  | 耐碱性 | 96h | 无异常 |  |  |  |
|  | 耐盐雾 | 500h | 无损伤 |  |  |  |
|  | 耐老化 | 1000h | 合格 |  |  |  |
|  | 耐沾污性 | % | ≤10 |  |  |  |
|  | 附着力 | 级 | ≤1 |  |  |  |
| 超低能耗建筑用真空 绝热板的导热系数 |  | W/（m·K） | ≤0.0025 | ≤0.004 | ≤0.008 |  |
| 超低能耗建筑用真空绝热板的燃烧性能 |  | — | A级 |  |  |  |

【条文说明】

4.2.2  相关指标参照《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287的标准要求制定。在性能指标上几乎没有变化，仅将面板与超低能耗建筑用真空绝热板表面的拉伸粘接强度根据超低能耗建筑用真空绝热板的特性对指标做了统一调整，理由与[条文说明]4.2.1-3里的第4条相同，以符合超低能耗建筑用真空绝热板的实际应用情况。

在实际应用方面真空绝热保温装饰板与其他保温装饰板区别不大，主要表现在板材厚度上较薄，在锚固方式上要求更严格，超低能耗建筑用真空绝热板真空度不能被破坏。

4.2.3  粘结砂浆

粘结砂浆的主要性能应符合表4.2.3的要求。

表4.2.3粘结砂浆性能指标

| 项目 |  | 单位 | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 与水泥砂浆 | 与超低能耗建筑用真空绝热板 | GB/T 29906 |
| 拉伸粘结强度 | 原强度 | MPa | ≥0.60 | ≥0.10 |  |
|  | 耐水强度（浸水48h，干燥2h） | MPa | ≥0.30 | ≥0.06 |  |
|  | 耐水强度（浸水48h，干燥7d） | MPa | ≥0.60 | ≥0.10 |  |
| 可操作时间 |  | h | 1.5～4.0 |  |  |

【条文说明】

4.2.3  表4.2.3主要参照了国家现行标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144制定，并将与超低能耗建筑用真空绝热板表面的拉伸粘接强度做了统一调整，理由与[条文说明]4.2.1-3里的第4条相同，以符合超低能耗建筑用真空绝热板的实际应用情况。

4.2.4  抹面胶浆

抹面胶浆的主要性能应符合表4.2.4的要求。

表4.2.4抹面胶浆性能指标

| 项目 |  |  | 单位 | 性能要求 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 与SL外模板 | 与预制真空绝热外墙板 | 与超低能耗建筑用真空绝热板 | 与保温浆料 |  |
| 拉伸粘结强度 | 原强度 |  | MPa | ≥0.10 | ≥0.10 | ≥0.10 | ≥0.10 | GB/T 29906 |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h |  | ≥0.06 | ≥0.06 | ≥0.06 | ≥0.06 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d |  | ≥0.10 | ≥0.10 | ≥0.10 | ≥0.06 |  |
|  | 耐冻融强度 |  |  | ≥0.10 | ≥0.10 | ≥0.10 | ≥0.10 |  |
| 压折比 |  |  | — | ≤3.0 |  |  |  |  |
| 可操作时间 |  |  | h | 1.5～4.0 |  |  |  |  |

【条文说明】

4.2.4  表4.2.4主要参照了国家现行标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144制定，并根据超低能耗建筑用真空绝热板的特性，将拉伸粘接强度做了统一调整。与保温浆料的拉伸粘结强度用于超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合外墙保温系统，与超低能耗建筑用真空绝热板的拉伸粘结强度用于超低能耗建筑用真空绝热板薄抹灰外墙保温系统。

4.2.5  耐碱玻纤网

耐碱玻纤网的主要性能应符合表4.2.5的要求。

表4.2.5耐碱玻纤网主要性能指标

| 项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量 | g/m2 | ≥160 | GB/T 29906 |
| 耐碱断裂强力(经向、纬向） | N/50mm | ≥1000 |  |
| 耐碱断裂强力保留率(经、纬向） | % | ≥50 |  |
| 断裂伸长率(经向、纬向） | % | ≤5.0 |  |

【条文说明】

4.2.5  直接套用国家现行标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ144的技术指标没做变动。从保温系统耐久性和安全性出发，使用耐碱玻璃纤维网布应该是今后的发展趋势，尤其是在提高保温系统的使用年限方面。

4.2.6  热镀锌电焊网

热镀锌电焊网用于预制真空绝热外墙板制造，其主要性能应符合表4.2.6的要求。

表4.2.6 热镀锌电焊网主要性能指标

| 项目 | 单位 | 性能指标 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丝径 | mm | Φ1.9±0.1 | QB/T 33281 |
| 网格 | mm | 65*65±0.1 |  |
| 尺寸 | mm | 97*197 |  |
| 表面处理 | / | 镀锌 |  |

4.2.7  保温浆料

保温浆料的性能应符合表4.2.7的要求。

表4.2.7保温浆料主要性能指标

| 项目 |  | 单位 | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 玻化微珠骨料 | 胶粉聚苯颗粒骨料 |  |
| 干密度 |  | kg/m3 | ≤400 | 250～350 | JG/T 158 |
| 抗压强度 |  | MPa | ≥0.35 | ≥0.30 |  |
| 导热系数（平均温度25℃） |  | W/（m·K） | ≤0.08 | ≤0.085 | GB/T10294 |
| 线性收缩率 |  | % | ≤0.3 | ≤0.3 | DB37/T 1994 |
| 软化系数 |  | - | ≥0.7 | ≥0.6 |  |
| 拉伸粘结强度 （与带界面砂浆的超低能耗建筑用真空绝热板） | 原强度 | MPa | ≥0.08 |  |  |
|  | 耐水强度(浸水48h，干燥5d) | MPa | ≥0.08 |  |  |
| 燃烧性能 |  | — | A级 |  | GB8624 |

【条文说明】

4.2.7  主要参照了国家现行标准《膨胀玻化微珠保温隔热砂浆》GB/T 26000和《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144中贴砌浆料的制定，并将与带界面砂浆的超低能耗建筑用真空绝热板表面的拉伸粘接强度做了统一调整，理由与[条文说明]4.2.1-3里的第4条相同，以符合超低能耗建筑用真空绝热板的实际应用情况。另外，考虑到保温浆料主要用于超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合型外保温系统的找平，少量用作薄抹灰系统填缝等用途，可根据其用途选取不同干密度的产品。

4.2.8 专用防护砂浆性能及指标

专用防护砂浆用于预制真空绝热外墙板制造，其主要性能应符合表4.2.8的要求。

表4.2.8专用防护砂浆性能指标

| 项目 |  | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导热系数 |  | W/（m·K） | ≤0.20 | GB/T 10294 |
| 干密度 |  | kg/m3 | ≤800 | JG/T 158 |
| 抗压强度 |  | MPa | ≥2.50 |  |
| 线性收缩率 |  | % | ≤0.30 | GB/T 26000 |
| 软化系数 |  | — | ≥0.6 |  |
| 拉伸粘结强度（与超低能耗建筑用真空绝热板） | 原强度 | MPa | ≥0.08 |  |
|  | 耐水强度（浸水48h，干燥5d） | MPa | ≥0.08 |  |

4.2.11  锚栓

锚栓的性能指标应符合《外墙保温用锚栓》JG/T 366规定的要求。

【条文说明】

4.2.11  锚栓主要用于浆料复合系统和薄抹灰保温系统中面砖饰面的保温工程，和超低能耗上述两个保温系统的架空楼板保温系统及超低能耗做法，锚栓是系统的辅助连接件，单个锚栓抗拉承载力标准值与锚栓在基层中的有效锚固深度有关，故本规程明确了锚栓在不同基层中的有效锚固深度要求。为提高施工效率，推荐使用射钉型锚栓。

4.2.12  聚氨酯

硬泡聚氨酯性能要求应符合《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》的要求。

4.2.13  固定组件

由金属挂件和凸缘锚栓组成，将超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板通过粘锚法固定于基层墙体上的固定件。

1 超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板用的金属固定组件应采用不锈钢、铝合金或经过表面防腐处理的其他金属制成。当采用电镀锌处理时，应符合《紧固件电镀层》GB/T 5267.1的规定。

2 组件中的凸缘锚栓除应符合《外墙保温用锚栓》JG/T 366规定的要求外，单个锚栓的抗拉承载力标准值不小于0.60kN。

【条文说明】

4.2.13  固定组件目前有很多类材料和多种构造和连接形式，本规程重点考虑耐久性要求，并对组件的防腐做了相应规定，碳钢金属挂件的防腐蚀处理直接套用《外墙保温用锚栓》JG/T 366中5.3款规定的要求，以便统一。

4.2.14  锚固件

表4.2.13  锚固件性能要求

| 项目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单个锚固件抗拉承载力标准值 | kN | ≥0.6 | JG/T 366 |

【条文说明】

4.2.14  固定件的防腐蚀处理直接套用《外墙保温用锚栓》JG/T 366中5.3款规定的要求，以便统一。

4.2.15  连接件

表4.2.15  连接件性能要求

| 项目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单个连接件抗拉承载力标准值 | kN | ≥0.6 | JG/T 366 |

【条文说明】

4.2.15  针对SL保温复合外模板的应用特殊性，既考虑SL保温复合外模板的复合固定，又考虑了和混凝土连接的有效性，特别开发此种连接件。

4.2.16  密封胶

超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板所用建筑密封胶主要性能指标应符合《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的要求。

【条文说明】

4.2.16  主要是为了保证保温装饰板缝密封的耐久性能，因此只考虑硅酮密封胶，而未考虑其它类别的产品。

4.2.17  界面剂

界面剂的性能指标应符合《混凝土界面处理剂》JC/T 907的要求。

4.2.18  无机面板

表4.2.18 无机面板性能指标

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度g/cm³ | ≥1.40 | JC/T564.1 |
| 导热系数W/（m·K） | ≤0.35 |  |
| 抗折强度MPa | 16 |  |
| 含水率 | ≤10% |  |
| 湿涨率 | ≤0.25% |  |
| 热收缩率 | ≤0.50% |  |
| 不透水性 | 24h检验后允许板反面出现湿痕，但不得出现水滴 |  |
| 抗冻性 | 经25次冻融循环不得出现破裂、分层 |  |

4.2.19  外模板

外模板的尺寸偏差应符合表4.2.19-1的要求。

表4.2.19-1 外模板的尺寸偏差

| 项目 | 允许偏差（单位：mm） |
| --- | --- |
| 厚度 | +2 0 |
| 长度 | ±3 |
| 宽度 | ±2 |
| 对角线长度差 | ≤10 |
| 板面平整度 | ≤2 |

注：1 允许偏差值以2900mm×600mm的板材为基准。

2 外模板的性能应符合表4.2.19-2的要求。

表4.2.19-2 外模板性能要求

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量（kg/m2） |  | ≤40 | 附录B.第B.1节 |
| 拉伸粘结强度（MPa） | 原强度 | ≥0.08 | 附录B.第B.2节 |
|  | 耐水强度 |  |  |
|  | 耐冻融强度 |  |  |
| 抗折破坏荷载（N） |  | ≥2000 | GB/T 19631 |
| 外侧抗冲击性（J） |  | ≥10 | JGJ144 |

4.2.21 轻质砂浆

表4.2.21  轻质砂浆主要性能指标

| 项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干密度 | kg/m³ | ≤600 | JG/T521 |
| 28d抗压强度 | MPa | ≥2.5 |  |
| 导热系数 | w/（m·k） | ≤0.15 |  |
| 抗裂性 | — | 无裂纹 |  |

# 5  设 计

## 5.1  一般规定

5.1.1 超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温系统的节能设计应符合《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350的相关规定，其防潮、结露等设计应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。

【条文说明】

5.1.1  除了满足相关节能标准要求的保温性能，超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温系统还有隔热、防止内表面结露，以及防止墙体内部冷凝受潮等要求，可参照《民用建筑热工设计规范》GB 50176等标准的要求。

5.1.2 超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温系统热工计算时，超低能耗建筑用真空绝热板导热系数的修正系数应按表5.1.2取值。超低能耗建筑用真空绝热板用于其他保温系统时应按相关标准取值。

表5.1.2  保温材料导热系数的修正系数

| 保温系统 | 修正系数 |  |
| --- | --- | --- |
| 超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合型外墙外保温系统 | 超低能耗建筑用真空绝热板 | 1.10 |
|  | 保温浆料 | 1.25 |
| 超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板外墙外保温系统 | 1.15 |  |
| SL复合外模板现浇混凝土保温保温系统 | 超低能耗建筑用真空绝热板 | 1.15 |
|  | 聚氨酯 | 1.20 |
|  | 轻质砂浆 | 1.30 |
|  | 无机面板 | 1.30 |
| 预制混凝土真空绝热剪力墙外墙板保温体系 | 1.15 |  |

【条文说明】

5.1.2  超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温系统各子系统的修正系数参照其相关标准要求。

5.1.3 超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温系统应进行保温构造设计：

1 外围护结构其他部位如门窗洞口四周侧面、女儿墙、阳台上下楼板以及外墙出挑构件等热桥部位应采取保温措施，并应保证热桥部位的内表面温度不低于室内空气设计温、湿度条件下的露点温度，其主要节点保温构造详见附录。

2 外门窗框与基层墙体之间的缝隙应根据超低能耗建筑断桥及气密要求处理，严禁采用水泥砂浆填充。

【条文说明】

5.1.3  应参考相应规范中节点构造要求，给出窗框部位的处理方法。

5.1.4 外保温工程水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理；外墙保温材料与外门窗框交接处、外墙与屋顶交接处应做好密封和防水构造设计，确保水不会渗入保温层及基层，重要部位应有节点详图。

5.1.5 设备或管道与基层墙体的连接件、落水管卡子、空调洞口和穿墙套管等在保温工程施工前应提前预留到位或安装到位，并应做好密封和防水处理。

【条文说明】

5.1.4~5.1.5  由于超低能耗建筑用真空绝热板本身具有防水性，因此主要是做好板与板接缝位置的密封和防水。密封和防水构造设计包括变形缝的设置、变形缝的构造设计以及系统的起端和终端的包边等。超低能耗建筑用真空绝热板与其他常规的保温板不同，现场不能切割。为保证使用方法正确，在设计阶段就要做好构造设计，并做好各个部位的密封和防水处理。

5.1.7 门窗洞口侧边、女儿墙、阳台等面积较小的复杂热桥部位，应订做非标准尺寸板，且整体热工性能指标应满足节能设计标准的相关规定。

【条文说明】

5.1.7  由于超低能耗建筑用真空绝热板的不可裁切性，在复杂部位，应订做非标准尺寸板。

5.1.8 超低能耗建筑用真空绝热板用于屋面、地面保温时，其构造设计参照相关标准执行。

【条文说明】

5.1.8  本条规定了当超低能耗建筑用真空绝热板用于屋面、地面保温时，其构造设计与其他常规保温材料基本相同，但要求兼顾到超低能耗建筑用真空绝热板的特性，施工过程中超低能耗建筑用真空绝热板的真空度不能被破坏。

5.1.11 超低能耗建筑用真空绝热板应用时，应绘制排版图。

【条文说明】

5.1.11  为了确保超低能耗建筑或近零能耗建筑保温系统的连续分布，应根据结构尺寸绘制排版图。

## 5.2  超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合型外墙外保温系统

5.2.1 系统构造

置于建筑物外墙外侧，由粘结砂浆、超低能耗建筑用真空绝热板、保温浆料、抹面胶浆（压入耐碱玻纤网）及饰面材料等组成的外墙外保温系统（详见图5.2.1），系统还包括必要时采用的锚栓、护角等配件。

1 饰面层；2 抹面胶浆(压入两层耐碱玻纤网)；3 保温浆料；4 双组份界面剂；5 锚栓内衬T型保温条；6 超低能耗建筑用真空绝热板；7 粘结砂浆；8 找平层；9 基层墙体

图5.2.1 超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合型外墙外保温系统的基本构造

【条文说明】

5.2.1  与其他保温系统相比，本系统的构造增加了界面剂和保温浆料的部分，界面剂的使用主要是提高超低能耗建筑用真空绝热板表面与保温浆料的粘结效果；保温浆料过渡层的使用主要是加强逐层渐变、柔性抗裂的应力释放效果，进一步提升控制面层裂缝变形的能力。

5.2.2 超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合型外墙外保温系统宜优先选用涂料、饰面砂浆、柔性面砖等轻质饰面材料，不宜采用饰面砖。

5.2.3 超低能耗建筑用真空绝热板与基层墙体应采用满粘的方式粘贴，粘结砂浆厚度宜控制在3mm～5mm。

【条文说明】

5.2.3  系统的粘贴采用满粘法，主要考虑了风荷载、安全系数以及现场施工的不确定性。当需要采用粘锚结合工艺时，粘贴的做法不变，锚栓的应用除满足规范要求外，其数量主要由设计师根据工程的实际需要进行严格设计。

5.2.4 超低能耗建筑用真空绝热板应进行排版设计，竖向应逐行错缝，最小错缝宽度不应小于100mm，板缝不应大于20mm，可采用保温浆料填充；板缝大于8mm时，宜采用发泡聚氨酯填充，当超低能耗建筑用真空绝热板用于超低能耗建筑时，宜采用发泡聚氨酯填充。阳角部位宜采用塑料护角条（网）进行增强处理（详见图5.2.4）。

1 超低能耗建筑用真空绝热板；2 PVC护角

图5.2.4 超低能耗建筑用真空绝热板排版示意图

【条文说明】

5.2.4  本条规定了最小错缝宽度及板缝宽度。

5.2.5 超低能耗建筑用真空绝热板粘贴完毕后应涂刷界面剂一道；保温浆料厚度宜控制在8mm~12mm；抹面胶浆厚度宜控制在3mm ~5mm。

5.2.6 在门窗洞口、管道穿墙预留洞口、勒脚、阳台、变形缝、女儿墙等保温系统的收头部位应做密封和防水处理。

5.2.7 门窗洞口侧边、女儿墙、阳台等面积较小的复杂热桥部位，应订做非标准尺寸板，且整体热工性能指标应满足节能设计标准的相关规定。

5.2.8 超低能耗及近零能耗建筑采用本系统时，其构造主要包括以下三种形式：

1 采用0025型超低能耗建筑用真空绝热板，其构造采用浆料复合型外墙外保温构造（详见图5.2.1）；

2 双层超低能耗建筑用真空绝热板超低能耗外墙保温系统（详见图5.2.8-1）；

3 超低能耗建筑用真空绝热板复合石墨聚苯板（或岩棉等其他保温材料）的超低能耗外墙保温系统（详见图5.2.8-2）。

1 基层墙体；2 找平层；3 粘结砂浆； 4 第一层超低能耗建筑用真空绝热板；5 粘结砂浆；

6 第二层超低能耗建筑用真空绝热板；7 界面剂；8 抹面胶浆(压入两层耐碱玻纤网)；9 锚栓

图5.2.8-1 双层超低能耗建筑用真空绝热板超低能耗外墙外保温系统的基本构造

1 基层墙体；2 找平层；3 粘结砂浆； 4 石墨聚苯板（或岩棉）；5 粘结砂浆；

6 超低能耗建筑用真空绝热板；7 界面剂；8 抹面胶浆(压入两层耐碱玻纤网)；9 锚栓

图5.2.8-2 超低能耗建筑用真空绝热板复合超低能耗外墙外保温系统的基本构造

【条文说明】

5.2.8  针对超低能耗和近零能耗建筑的外墙保温系统，本规程提供了双层超低能耗建筑用真空绝热板超低能耗外墙保温系统和超低能耗建筑用真空绝热板复合石墨聚苯板（或岩棉）超低能耗外墙保温系统两种外墙抹灰的保温构造，方便项目根据实际情况选择。

5.2.9  超低能耗建筑用真空绝热板薄抹灰外墙外保温系统饰面层的选用参照超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合型外墙外保温系统。当设计采用饰面砖时，应进行专项设计，其安全性与耐久性必须符合设计要求。

5.2.10  本系统中超低能耗建筑用真空绝热板与基层墙体应采用满粘的方式粘贴，粘结砂浆厚度宜控制在3mm～5mm。当设计外饰面为面砖饰面时，应采用粘锚结合的固定方式，每平方米锚栓不应少于4个，锚栓应安装在两层耐碱玻纤网的中间。用于锚栓定位锚固标识件应预埋在超低能耗建筑用真空绝热板竖向板缝的中间位置。

5.2.11  超低能耗建筑用真空绝热板应进行排版设计，竖向应逐行错缝，最小错缝宽度不应小于100mm，板缝不应大于20mm，可采用保温浆料填充；板缝大于8mm时，宜采用发泡聚氨酯填充，当超低能耗建筑用真空绝热板用于超低能耗建筑时，宜采用发泡聚氨酯填充。

5.2.12  当采用双层超低能耗建筑用真空绝热板超低能耗外墙保温系统时，超低能耗建筑用真空绝热板应分层排版设计，上下层接缝应错开。下层超低能耗建筑用真空绝热板板缝宽度不宜大于15mm，上层宜密拼。板缝缝隙宜采用发泡聚氨酯填充密实。阳角部位宜采用塑料护角条（网）进行增强处理。

5.2.13  抹面胶浆厚度宜控制在5mm~7mm，玻纤网采用双层处理。

5.2.14  在门窗洞口、管道穿墙预留洞口、勒脚、阳台、变形缝、女儿墙等保温系统的收头部位应做密封和防水处理。

5.2.15  门窗洞口侧边、女儿墙、阳台等面积较小的复杂热桥部位，应订做非标准尺寸板，且整体热工性能指标应满足节能设计标准的相关规定。

## 5.3  超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板外墙外保温系统

5.3.1  系统构造

置于建筑物外墙外侧，由超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板、粘结砂浆、固定组件和耐候密封胶等组成的外墙外保温系统（详见图5.4.1-1、5.4.1-2）。

1 基层；2 找平层；3 粘结砂浆；4 超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板；5 密封胶；6 锚固件

图5.3.1-1 非金属面板粘锚法系统基本构造

1 基层；2 找平层；3 粘结砂浆；4 超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板；5 密封胶；6 锚固件

图5.3.1-2 金属面板保温装饰板外保温系统大样

5.3.2  超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板与基层墙体应采用点框法方式粘贴，粘贴面积不应小于超低能耗建筑用真空绝热板面积的60%，粘结砂浆厚度宜控制在3mm～5mm。

5.3.3  固定组件应符合保温系统安装工艺的要求，固定组件每平方米不少于5个，金属挂件应与超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板的装饰面板连接，单个凸缘锚栓的抗拉承载力标准值不应小于0.60kN。

【条文说明】

5.3.3  对本系统中单个锚栓抗拉承载力标准值和锚栓数量作出规定。锚固件的应用除满足规范要求外，其数量主要由设计师根据工程的实际需要进行严格设计。锚固件应与保温装饰板的装饰面板连接，主要考虑了面板的荷载不应仅仅由面板和保温层之间的粘结层来承受。

5.3.4   超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板固定组件安装时，应安装绝热垫，避免固定组件出现明显热桥。

5.3.5   超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板装饰缝的宽度应根据设计要求确定，且不应超过20mm。板缝应采用弹性嵌缝材料填塞并用硅酮密封胶密封。

【条文说明】

5.3.5  对本系统的装饰板缝宽度和板缝处理作出规定，为了保证本系统板缝密封的耐久性能，只考虑硅酮密封胶，而未考虑其它类别的产品。

## 5.4  复合保温外模板现浇混凝土保温系统

5.4.1  系统构造

以复合外模板为免拆模板，内侧浇筑混凝土，外侧做无机砂浆抹面层形成的无空腔复合保温结构墙体。系统构造详见图5.4.1-1。

1 现浇钢筋混凝土；2 外模板；3 抹面胶浆内嵌耐碱玻纤网；4 饰面层；5 连接件

图5.4.1-1 外模板保温系统基本构造示意图

5.4.2  外模板基本构造示意图见图5.4.2-1、图5.4.2-2、图5.4.2-3。

1 无机面板（厚度10mm）；2 超低能耗建筑用真空绝热板（厚度t1mm）；3 硬泡聚氨酯打孔区；

4 粘结剂（厚度2.5mm）；5 紧固件；ta A型外模板厚度

图5.4.2-1  A型外模板基本构造示意图

1 轻质砂浆（厚度20mm）；2 耐碱玻纤网；3 硬泡聚氨酯打孔区；4 超低能耗建筑用真空绝热板（厚度t1mm）；5 厚轻质砂浆（厚度5mm）；6 轻钢龙骨；tb B型外模板厚度

图5.4.2-2  B型外模板基本构造示意图

1 轻质砂浆（厚度20mm）；2 耐碱玻纤网；3 硬泡聚氨酯打孔区；4 超低能耗建筑用真空绝热板（厚度t1mm）；5 轻质砂浆（厚度5mm）；6 轻钢龙骨；7 硬泡聚氨酯（厚度d1mm）；tc C型外模板厚度

图5.4.2-3  C型SL外模板基本构造示意图

5.4.3  超低能耗建筑的门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位构造作法应满足国家现行标准规范要求。

5.4.4  外模板保温系统的连接件应与对拉螺栓一起布置在外模板的打孔安全区，打孔安全区宽度宜≤50mm。连接件布置如图5.4.4所示。

【条文说明】

打孔安全区为外模板内超低能耗建筑用真空绝热板拼接的板缝处，填充物为保温砂浆或其它低密度保温材料，可以进行打孔或其它破坏性工作。

图5.4.4 连接件布置示意图

【条文说明】

5.4.4  因为超低能耗建筑用真空绝热板的不可裁切性，所以模板设计时应将连接件和模板工程所用的对拉螺栓共同设置在超低能耗建筑用真空绝热板缝打孔安全区处，防止破坏超低能耗建筑用真空绝热板。

5.4.5  外模板生产前，依据设计图纸及模板施工方案，先进行超低能耗建筑用真空绝热板的排版设计，确认对拉螺栓孔及连接件位置在外模板的打孔安全区内。

5.4.6  超低能耗建筑用真空绝热板宜采用标准规格板，对于无法用标准规格安装的部位，应单独制作非标准规格尺寸的板材，非标准规格板最小宽度不宜小于200mm。

5.4.7  外模板保温系统应做好密封和防水构造设计，重要部位应有详图。在外保温系统上安装的设备或管道应穿过打孔安全区固定于基层上，并应采取密封和防水措施；对拉螺栓孔应有防水措施。

【条文说明】

5.4.7  外墙保温性能的稳定性和保温层含水性有直接关系，山墙渗水在建筑上也经常发生，因此本条提出了保温系统的密封和防水要求。同时由于外模板内的超低能耗建筑用真空绝热板的不可破坏性，本条对后续的固定件安装提出了穿过打孔安全区的明确要求。

5.4.8  SL外模板保温系统的外墙饰面宜采用涂料饰面。

【条文说明】

5.4.8  考虑外墙饰面层的安全性，本条建议外墙装饰采用涂料类饰面，减少脱落风险发生。

5.4.9  外模板应用于装配式混凝土预制构件时应符合相关设计要求。

【条文说明】

5.4.9  外模板可以在装配式混凝土预制构件制作过程中作为底衬板通过连接件与预制构件连接，应用中应结合预制构件尺寸、预留预埋、吊装点位、构件连接等具体要求，需要结合具体工程和设计方案进行专项设计。

5.4.10  外模板设计要点

1  外模板长度不宜大于3000mm，宽度不宜大于600mm，厚度按设计要求。长度超过3000mm时，宜采用分体板设计。

【条文说明】

1  外模板的整体重量需要控制在现场可操作的基础上进行，为了控制整体重量本条对外模板长度做出了对应的建议性要求，采用分体板设计时，分体板的拼接位置应粘贴双面海绵胶条，防止混凝土浇筑过程中的漏浆。

2  门窗四角、阴阳角处应设置局部增强网。

3  连接件应在模板安装前，应在打孔安全区进行预钻孔，连接件宜均匀分布，数量不应少于5个/m2且单块外模板不少于1个，锚固深度不小于50mm。应用于低能耗建筑上的连接件应采用可靠的断桥措施。

【条文说明】

3  本条是为了保障外模板保温系统的安全性考虑提出了最低连接件个数要求，且对单块最低连接件个数提出明确要求，为了减小热桥在低能耗建筑中的影响，提出了连接件采用断桥措施的要求。

4  外模板保温系统在建筑物变形缝处应做防水和保温处理，并应符合下列规定：

（1）变形缝处保温处理应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定；

（2）金属盖缝板宜采用合金铝板或不锈钢板。

（3）变形缝处应做包边处理，包边宽度不得小于100mm；

5  建筑物勒脚部位的外保温与室外地面散水间应预留缝隙；缝隙内宜设置背衬材料，并用耐候建筑密封胶密封。

【条文说明】

5 建筑物与勒脚和散水之间设置缝隙，主要是考虑建筑主体沉降过程中对墙体的破坏，大量的工程案例表明设置15mm以上的缝隙是有利的。

6  混凝土浇筑完成后，需要找平时宜采用聚合物砂浆。

【条文说明】

6 混凝土浇筑完成后，考虑施工承包单位的质量控制能力和外模板的不可剔凿性，若整体平整度不满足装饰装修要求时，需要进行找平施工，为保障施工质量，本条提出采用聚合物砂浆找平。

7  抹面胶浆的厚度不应小于5mm，抹面胶浆内嵌耐碱玻纤网。

## 5.5  预制真空绝热外墙板保温体系

5.5.1  由预制墙板和墙板连接部分组成，采用预制真空绝热外墙板板进行现场安装，墙板连接部分宜采用外模板，由此构成的外围护体系。预制真空绝热外墙板板基本构造见图5.5.1。

1 混凝土；2 超低能耗建筑用真空绝热板；3 专用防护砂浆；4 镀锌电焊网；5 抹面胶浆；6 耐碱玻纤网；

图5.5.1 预制真空绝热外墙板板基本构造

5.5.2  装配式结构的作用和作用组合应根据现行国家及行业标准确定。

5.5.3  预制真空绝热外墙板板及节点应进行承载能力极限状态及正常使用极限状态设计，并应符合现行国家标准的有关规定。

5.5.4  预制真空绝热外墙板板的设计应符合下列规定：

1  对持久设计状况，应对预制真空绝热外墙板板进行承载力、变形、裂缝控制验算；

2  对地震设计状况，应对预制真空绝热外墙板板进行承载力验算；

3  对制作、运输和堆放、安装等短暂设计状况下的预制构件验算，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

5.5.5  本规程未作规定的部分，应按照现行国家及行业标准《装配式混凝土建筑技术

标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定执行。

5.5.6  建筑平立面设计时应充分满足预制真空绝热外墙板板的模数化的要求。

5.5.7  预制真空绝热外墙板板与后浇混凝土、灌浆料、座浆材料的结合面应设置粗糙面（或键槽），并应符合相关规定要求。

5.5.8  需要在预制真空绝热外墙板板上设置孔洞、沟槽、管线等时，应在工厂内预留预埋，不得在现场临时开槽开洞，以免破坏超低能耗建筑用真空绝热板的真空度。

5.5.9  预制真空绝热外墙板板应符合下列规定：

1 预制真空绝热外墙板板应满足标准化的要求，确保预制墙板的钢筋与预留洞口、预埋件等协调，简化预制构件连接节点施工；

2 预制真空绝热外墙板板的形状、尺寸、重量等应满足制作、运输、安装各环节的要求；

3 预制真空绝热外墙板板的配筋设计应便于工厂化生产和现场连接。

5.5.10  预制真空绝热外墙板板节点及接缝处后浇混凝土强度等级不应低于预制墙板的混凝土强度等级；多层剪力墙结构中墙板水平接缝用坐浆材料的强度等级值应大于被连接墙板的混凝土强度等级。

5.5.11  预制真空绝热外墙板板的接缝(包括屋面女儿墙、阳台等处的水平缝、竖缝、窗口处及其他衔接部位)应根据工程特点和自然条件等，确定防水设防要求，进行防水设计。

5.5.12  预制真空绝热外墙板板接缝处密封胶的背衬材料宜选用现场发泡聚氨酯进行填塞。

5.5.13  预制真空绝热外墙板板接缝处、以及与主体结构的连接处，应设置防止形成热桥的构造措施。

5.5.14  预制真空绝热外墙板板与梁、板、柱相连时，其连接处应保持保温性能的连续性。

5.5.15  预制真空绝热外墙板板外表面宜采用浅色饰面。当采用反射隔热涂料时，应按相关标准对传热系数进行修正。

# 6  施 工

## 6.1  一般规定

6.1.1  超低能耗建筑用真空绝热板外墙保温工程的施工应在主体结构工程验收合格后进行，施工前应对基层墙体质 量进行检查验收。保温工程的施工应在基层施工质量验收合格后进行。

6.1.2  保温工程施工前应严格按照设计文件和相关标准编制专项施工方案，并进行技术交底，施工人员应经过培训并经考核合格。

6.1.3  保温工程施工前应进行基层墙体处理，基层应坚实、平整，表面应清洁、无油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物。

【条文说明】

6.1.3  超低能耗建筑用真空绝热板由于本身的厚度较薄，其粘结强度对基层的清洁度依赖程度较高，故外墙基层的各种妨碍粘结的附着物必须清理干净。

6.1.4  外墙保温施工前，与墙体的连接件、落水管卡子、天然气、网线等的管道支架、空调洞口和穿墙套管应提前进行预留或安装，并应做密封和防水处理。

6.1.5  外墙施工时所采用的脚手架或吊篮等操作平台应编制专项施工方案并搭设完毕且验收合格后方可使用。

6.1.6   超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温系统所用材料应统一分类存放于仓库内，堆放整齐，作好标识，并设专人管理。

6.1.7  施工各环节不得对超低能耗建筑用真空绝热板产生破坏，不得现场裁割，非标准尺寸板应工厂定制。

【条文说明】

6.1.7  由于超低能耗建筑用真空绝热板特殊的抽真空工艺，各个环节都必须保证超低能耗建筑用真空绝热板的真空度，因此现场施工会用到异形板的情况，现场排版设计很重要。

6.1.8  超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温工程施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒。风力大于5级和雨天不得施工。超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温工程完工后应做好成品保护。

【条文说明】

6.1.8  在高湿度和低温天气下，保护层和保温浆料养护过程可能需要几天的时间。特别是在冻结温度、雨、雪或其他有害气候条件下，很有可能对新抹涂层造成损害，因此需要采取保护措施，使其在整个硬化周期内得到充分养护。5℃以下的温度可能影响聚合物成膜，而使得聚合物砂浆得不到充分养护。由寒冷气候造成的伤害短期内往往不易被发现，但是长久以后就会出现空鼓、开裂、破损等问题。降雨可将未经养护的新抹涂层直接从墙上冲掉；而暴晒和表面干燥过快，也会影响砂浆的强度增长。为保持适当的养护条件，在情况允许时，应采取遮阳、防雨和防风措施，必要时采取辅助采暖措施。

6.1.9  超低能耗建筑用真空绝热板保温系统在国内相对还是一种新的技术，应针对具体工程编制专项的施工方案。从事外保温施工作业人员的操作技能对于外保温施工效果影响较大，某些施工人员可能对超低能耗建筑用真空绝热板和工艺并不熟悉，故应在外保温施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训，技术交底和培训均应留有记录。

## 6.2  超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合型外墙外保温系统

6.2.1  超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合型外墙外保温系统施工工序应符合下列规定：

基层验收

锯齿抹刀刮出条状

板缝安装锚栓及T型嵌缝条

滚涂(喷涂)界面剂

批刮粘结砂浆

粘贴超低能耗建筑用真空绝热板

批刮保温浆料

基层墙体处理

铺贴耐碱玻纤网

涂料饰面施工

整体验收

抹第二遍抹面胶浆

成品保护

粘贴翻包网

超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合型外墙外保温系统按以下流程施工：基层墙体处理→基层验收→批刮粘结砂浆→锯齿抹刀刮出条状→粘贴翻包网→粘贴超低能耗建筑用真空绝热板→板缝安装锚栓及T型嵌缝条→滚涂(喷涂)界面剂→批刮保温浆料→铺贴耐碱玻纤网→抹第二遍抹面胶浆→涂料饰面施工→整体验收，见图6.2.1。

图6.2.1  超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合型外墙外保温系统的施工工序

6.2.2  施工准备

1  超低能耗建筑用真空绝热板外墙保温工程的施工应在主体结构工程验收合格后进行，施工前应对基层墙体质量进行检查验收。基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的有关规定。

2  保温工程施工前应严格按照设计文件和相关标准编制专项施工方案，并进行技术交底，施工人员应经过培训并经考核合格。

3  施工前，所有门、窗框、进户管线、落水管支架、预埋件已安装完毕，并完成强弱电穿带线工作。安装完毕的门窗及管线等应做好成品保护，避免外墙保温工程施工中的损坏或污染。在门窗洞口、管道穿墙洞口、勒脚、阳台、变形缝、女儿墙等保温系统的收头部位应做密封和防水处理。

6.2.3  批刮粘结砂浆要点：

1  墙面批刮粘结砂浆应规则有序，粘结砂浆均匀批刮于墙体上，厚度宜控制在3 mm～5mm，然后用锯齿形抹刀从下至上均匀拉出锯齿形状。

2  批刮过程中应加强对已完成安装的成品进行保护，对各部位飞溅粘附的砂浆应及时清理干净。

6.2.4  超低能耗建筑用真空绝热板粘贴要点

1  粘结超低能耗建筑用真空绝热板时应均匀挤压，板周围挤出的粘结砂浆应及时清理。

2  粘贴顺序应由下而上沿水平线进行施工，先粘贴阴阳角。

3  粘贴超低能耗建筑用真空绝热板时，应随时检查平整度、垂直度及阴阳角方正。

4  有安装锚栓要求时，粘贴超低能耗建筑用真空绝热板同时安装锚栓，并嵌入T型嵌缝条，安装数量为每平方米不少于4个。

5  严禁用尖锐锋利器具和重物碰撞、挤压超低能耗建筑用真空绝热板表面，如有损坏，应及时替换。

【条文说明】

6.2.4  超低能耗建筑用真空绝热板的粘贴需要保证粘贴面积并均匀，周围的胶浆应及时清理，板缝部位的处理对整面墙的导热会产生影响。施工过程中加强对超低能耗建筑用真空绝热板的成品保护

6.2.5  施工界面剂要点

1  宜采用双组分界面剂，严格按照配比要求配置。

2  界面剂干燥且超低能耗建筑用真空绝热板粘贴24小时后才可进行下道工序施工。

【条文说明】

6.2.5  界面剂的使用主要是提高超低能耗建筑用真空绝热板表面与保温浆料的粘结效果。

6.2.6  当系统采用带有界面砂浆的超低能耗建筑用真空绝热板时，粘贴完毕后，对于界面砂浆缺损、剥落位置，应及时补抹界面砂浆。

【条文说明】

6.2.6  浆料复合外墙外保温系统中，界面砂浆起到提高保温浆料与超低能耗建筑用真空绝热板之间拉伸粘结强度的作用，同时可有效避免保温浆料空鼓，对提高保温系统安全性有较大帮助；施工过程中，应确保界面砂浆涂覆率，对缺损剥落位置，及时补抹。

6.2.7  批刮保温浆料要点

1  在建筑的阴角和阳角及其它必要处挂垂直基准线，每个楼层适当位置挂水平线，根据基准线进行贴灰饼，以控制保温浆料的平整度。

2  保温浆料批刮厚度与灰饼基本平齐后，用抹刀抹平保温浆料，并用靠尺随时检查平整度。

【条文说明】

6.2.7  保温浆料主要是提高逐层渐变、柔性抗裂的应力释放效果，进一步提升控制面层裂缝变形的能力。经过在青岛、北京地区示范建筑中的应用，起到了显著的效果，对提高系统寿命起到了重要作用。

6.2.8  抹面胶浆施工要点

1  涂料饰面：应将表面均匀涂抹第一道厚度为2mm～3mm的抹面胶浆，立即将耐碱玻纤网压入抹面胶浆中，以覆盖耐碱玻纤网、微见轮廓为宜，要平整无褶皱。待第一道抹面胶浆稍干硬至可以触碰时，再抹第二道抹面胶浆，厚度为1mm～2mm，以完全覆盖耐碱玻纤网为宜。抹面胶浆切忌不停揉搓，以免形成空鼓。

2  建筑墙体阴阳角（两侧应各为200mm）、涂料饰面的首层墙面应加铺一层耐碱玻纤网，铺设时应加抹一道抹面胶浆，首层墙面上加铺的耐碱玻纤网的接缝为对接，接缝应对齐平整。

3  门窗洞口四角应预先沿45°方向增贴长300mm,宽200mm的附加耐碱玻纤网，见图 6.2.7。

1 超低能耗建筑用真空绝热板；2 附加耐碱玻纤网；3 翻包玻纤网；

4 耐碱玻纤网搭接；5 翻包耐碱玻纤网

图 6.2.7 门窗洞口耐碱玻纤网加强示意图

5  在系统终端部位（门窗洞口周边、预留洞口、女儿墙、勒脚、阳台、雨棚、变形缝等处）应进行翻包处理，翻包耐碱玻纤网长度不应小于100mm。

6  在阴阳角、窗下口和侧口部位宜用塑料护角条（网）加以保护，保证阴阳角和窗口部位顺直，窗上口宜用PVC鹰嘴。

7  抹面胶浆施工间歇应在自然断开处，以方便后续施工的搭接。在连续墙面上如需停顿，第二道抹面胶浆不应完全覆盖已铺好的耐碱玻纤网，需与耐碱玻纤网、第一道抹面胶浆形成台阶形坡茬，留茬间距不小于150mm。

8  抹面胶浆和耐碱玻纤网铺设完毕后，不得扰动，静置养护不少于24h,才可进行下一道工序的施工。

6.2.9  锚栓安装

1  按设计要求在锚栓标识件位置上钻孔，安装锚栓。严禁用冲击钻在超低能耗建筑用真空绝热板上钻孔。

2  锚栓在混凝土墙体有效锚固深度不低于25mm，在轻质墙体不低于50mm。

6.2.10  饰面层施工

涂料饰面应按照《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29规定施工；面砖饰面层应按照《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126规定施工。

6.2.11   超低能耗及近零能耗建筑外墙外保温施工工序应符合下列规定：

抹第三遍抹面胶浆

铺贴第二层耐碱玻纤网

基层验收

锯齿抹刀刮出条状

粘贴第二层真空绝热板

抹第一遍抹面胶浆

铺贴第一层耐碱玻纤网

批刮粘结砂浆

粘贴第一层真空绝热板

抹第二遍抹面胶浆

粘贴翻包网

基层墙体处理

整体验收

锚栓安装板缝处理

超低能耗及近零能耗建筑外墙外保温按以下流程施工：基层墙体处理→基层验收→批刮粘结砂浆→锯齿抹刀刮出条状→粘贴翻包网→粘贴第一层真空绝热板→锚栓安装板缝处理→粘贴第二层真空绝热板→抹第一遍抹面胶浆→铺贴第一层耐碱玻纤网→抹第二遍抹面胶浆→铺贴第二层耐碱玻纤网→抹第三遍抹面胶浆→整体验收，见图6.2.11。

图6.2.11  超低能耗建筑外墙外保温系统的施工工序

## 6.3  超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板外墙外保温系统

6.3.1  施工工序

弹控制线

钻孔

安装固定组件

板缝密封处理

安装首层托架

粘贴保温装饰板

清理面层

拉施工控制线

基层处理

整体验收

配制粘结砂浆

超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板外墙外保温系统（粘锚法）的施工工序：基层处理→弹控制线→拉施工控制线→安装首层托架→配制粘结砂浆→钻孔→粘贴保温装饰板→安装固定组件→板缝密封处理→清理面层→整体验收，见图6.3.1。

图6.3.1  超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板外墙外保温系统的施工工序

6.3.2  弹线分格及绘排版图

1  结合建筑物设计图纸及现场实际控制点弹出垂直控制线、水平控制线，由控制线处开始测量门窗、线条、墙体等的实际尺寸。

2  根据测量数据绘制建筑外立面草图并确定优化排版分格方案，分格方案要做到省材、美观、安全。

3  弹线分格时，应设垂直和水平线作为平直基准；应按照设计排版的分格方案，弹出每块板的安装控制线，确定接缝宽度，并制作统一塞尺。

4  根据实际弹线情况，结合设计排版图，出具相对应每块板的实际尺寸和详细备料清单，并对特殊规格的超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板进行编号。

5  在墙面的边缘部位，当整块超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板不能完全覆盖保温部位时，可采用其他保温材料的保温装饰板进行粘贴。

【条文说明】

6.3.2现场的分格弹线来体现排版图的设计效果，是保证施工质量的重要前提，是不可缺少的重要一步，实施过程中应严格控制此项工作的落实情况。

6.3.3  超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板粘贴施工要点：

1  在首层底部正负零位置上，按水平方向安装通长角钢托架。

2  采用点框法的粘贴方式，保温装饰板粘贴时应均匀挤压，滑动就位，保证平整度和垂直度，板周围挤出的粘结砂浆应及时清理，板与板之间的缝隙应均匀一致。

3  保温装饰板施工顺序应由下至上沿水平线进行施工，施工时先安装阴阳角，然后按分格线将保温装饰板安装到墙面上并压实。

4  空调搁板、挑檐、不封闭阳台、女儿墙内侧、门窗洞口侧面、穿墙孔洞等部位应采用专门的配板。

5  超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板粘贴后，对因后续工程可能造成污染的部位应采取临时保护措施；对施工中可能发生碰撞的入口、通道、阳角等部位应采取临时保护措施。

【条文说明】

6.3.3对保温装饰板粘锚法施工的粘贴顺序进行说明，是为了保证整体效果。对保温装饰板粘贴方法进行说明，防止损坏漏气而影响质量。在空调搁板、挑檐、不封闭阳台、女儿墙内侧、门窗洞口侧面、穿墙孔洞等部位可以采用聚氨酯板、酚醛板、XPS板等其它高效保温材料做成的可裁切的保温装饰板。

6.3.4  固定组件安装要点：

1  固定组件锚固位置钻孔宜在超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板粘贴前进行，根据排版图确定的锚固位置钻孔备用。并及时将钻孔的周围的灰尘清理干净。

2  超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板粘贴完毕后即可进行固定组件的安装。将凸缘锚栓固定于基层墙体上，并拧紧，确保凸缘锚栓尾部回拧使之与基层充分锚固，组件中金属挂件应与装饰面板连接。

3  固定组件与基层墙体接触部位，应安装绝热垫，降低热桥效应。

6.3.5  板缝处理要点

1  应待粘结砂浆干燥后再进行密封处理。处理前应清洁板缝及周边部位，并应在板缝中嵌入填缝材料，先将板缝两侧的保护膜揭开并再沿板缝两侧粘贴美纹纸，最后挤注密封胶。

2  应根据板缝的大小，选择合适的填缝材料，填实板缝，填缝材料深入板面3mm～5mm。填塞深度应平直一致。

3  保温装饰板板缝及其周边部位应进行打扫、清洁，不得有灰尘、油污、积水和其他污染物。

4  密封胶挤注时枪嘴应深入缝隙内，均匀缓慢连续移动，不得出现空穴或气泡,打胶后应立即进行胶缝的修饰，可用有弹性的塑料板将密封胶挤入缝隙内，使密封胶与板缝充分接触，同时将保温装饰板表面的密封胶修刮平整。

5  板缝修刮完毕后即可揭下美纹纸，并妥善处理。若为覆膜板面则应在撤脚手架时及时揭去保护膜，清理保温装饰板表面。

【条文说明】

6.3.5  为了保证装饰保温板的美观，在粘锚法施工时，应对板缝、打胶等仔细处理；保温装饰板的表面处理要仔细，保证观感效果。对一些细部节点及突出结构进行了特殊处理，避免使用现场裁板而使其保温效果受影响。对成品的保护是十分必要的，通过工程实际施工，发现存在较多的对成品保护做的不够，直接影响了保温效果且存在巨大的浪费和不良影响。

## 6.4  复合保温外模板现浇混凝土保温系统

## I免拆模板法

绑扎钢筋及垫块并验收合格

内侧模板安装

调整固定模板位置

主次楞及钢管安装

外模板安装

对拉螺栓安装

浇筑混凝土并养护

模板工程设计

前期准备

内模板及内外主、次楞拆除

外模板生产与制作

拼缝及阴阳角处抗裂处理

找平层施工

砌筑自保温砌体

抹面胶浆施工

饰面层施工

6.4.1  外模板免拆模板施工工艺流程：前期准备→绑扎钢筋及垫块并验收合格→外模板安装→内侧模板安装→对拉螺栓安装→调整固定模板位置→主次楞及钢管安装→浇筑混凝土并养护→内模板及内外主、次楞拆除→砌筑自保温砌体→拼缝及阴阳角处抗裂处理→找平层施工→抹面胶浆施工→饰面层施工。

6.4.2  外模板大模内置施工工艺流程：前期准备→绑扎钢筋及垫块并验收合格→外模板安装→内、外侧模板安装→对拉螺栓安装→调整固定模板位置→主次楞及钢管安装→浇筑混凝土并养护→内、外模板及内外主、次楞拆除→砌筑自保温砌体→拼缝及阴阳角处抗裂处理→找平层施工→抹面胶浆施工→饰面层施工。

绑扎钢筋及垫块并验收合格

内、外侧模板安装

调整固定模板位置

主次楞及钢管安装

外模板安装

对拉螺栓安装

浇筑混凝土并养护

模板工程设计

前期准备

内、外模板及内外主、次楞拆除

外模板生产与制作

拼缝及阴阳角处抗裂处理

找平层施工

砌筑自保温砌体

抹面胶浆施工

饰面层施工

6.4.3  外模板保温系统操作要点：

1 模板排版设计：根据图纸设计及施工方案确定排版分隔方案并绘制安装排版图。非标准板尺寸最小宽度不宜小于200mm。

【条文说明】

1  超低能耗建筑用真空绝热板作为外模板的保温芯材，由于其不可切割性，对外模板排版提出了预先排版满足施工的明确要求。

2 绑扎钢筋、安装垫块和内撑。

3 安装外模板：根据设计排版图的分格方案安装，要确保外模板位置、编号正确，板缝处粘贴双面海绵胶条。

【条文说明】

板缝处安装双面海绵胶条主要为了解决混凝土浇筑过程中的漏浆问题，同时双面海绵胶条具有一定的保温隔热功能。

4 安装连接件：安装孔距外模板边缘不宜少于50mm。

5 根据《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162的要求和模板设计方案进行安装。

6 安装对拉螺栓：按模板施工方案确定对拉螺栓间距，在外模板和内侧模板相应位置开孔，穿入对拉螺栓。

7 浇筑混凝土：混凝土浇筑每次浇筑高度不应大于0.5米，并应在外模板上口采取保护措施，严禁将振捣棒直接振捣外模板，杜绝超振与漏振。

【条文说明】

7  为避免混凝土浇筑过程中对SL外模板的破坏，本条提出了浇筑高度、上口保护措施以及振捣过程中的具体要求。

图6.6.2 模板加固示意图

【条文说明】

模板工程属于专项施工方案内容，为了施工安全考虑，本条对模板施工需要遵循的标准提出了明确要求，同时对常见的加工方案的具体材料提出了具体的尺寸要求，以确保施工安全。

8 辅件拆除：外侧龙骨及钢管拆除时间和要求应符合《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162的要求。拆除过程中严禁对外模板造成破坏。

9 对拉螺栓孔处理：对拉螺栓孔应采用聚氨酯或膨胀砂浆封堵处理，并进行防水处理。

10 抗裂处理措施：外模板与砌体交界部位及阴阳角处，铺设不小于200mm宽耐碱玻纤网格布，加强抗裂处理。

11 抹面胶浆施工：外墙整体平整度符合要求后均匀涂抹2mm~3mm的抹面胶浆，立即将耐碱玻纤网压入抹面胶浆中，以覆盖耐碱玻纤网、微见轮廓为宜，耐碱玻纤网应平整无褶皱。待第一遍抹面胶浆稍干硬至可以触碰时，进行第二道抹面胶浆施工。若二层以上耐碱网格布，施工方式同上，在施工中切记不停揉搓，以避免形成空鼓。

## 6.5  预制真空绝热外墙板保温系统施工要点

6.5.1  施工工艺流程：施工准备→安装预埋件及吊件→墙板吊装→安装及吊正→墙板支撑→拼缝处理→支撑拆除→成品保护。

安装预埋件及吊件

安装及吊正

拼缝处理

支撑拆除

墙板吊装

墙板支撑

成品保护

施工准备

6.5.2  施工

1 预制真空绝热外墙板施工前应制定专项施工方案，其内容应符合现行国家标准《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502的规定。

2 进场预制真空绝热外墙板应进行质量复查，质量复查内容应符合下列规定：

1）墙板的出厂合格证，超低能耗建筑用真空绝热板的产品合格证以及复验报告。

2）墙板的出厂标识，出厂标识应包括生产企业名称、制作日期、品种、规格、编号等信息。

3  预制真空绝热外墙板施工全过程中，应防止墙板上的建筑附件、预埋件、预埋吊件等损伤或污染；严格保护超低能耗建筑用真空绝热板，防止防止真空度被破坏；防止面层被破坏或污染；严格保护预埋的螺栓套筒、灌浆套筒及预留孔洞，避免堵塞。

4  未经设计允许不得对预制真空绝热外墙板进行切割、开洞。

5  预制真空绝热外墙板安装施工前，应合理规划构件运输通道和临时堆放场地，并应按现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1等规程的有关规定采取成品堆放保护措施。

6  预制真空绝热外墙板安装施工前，应核对已施工完成结构的混凝土强度、外观质量、尺寸偏差等符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666等的有关规定，并应核对墙板的混凝土强度、配件的型号、规格、数量等符合设计要求。

7  预制真空绝热外墙板吊装就位后，应及时校准并采取临时固定措施。墙板就位校核与调整应符合下列规定：

1） 墙板安装后，应对安装位置、安装标高、垂直度进行校核与调整；

2） 临时固定措施、临时支撑系统应具有足够的强度、刚度和整体稳固性，应按现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的有关规定进行验算。

8 预制真空绝热外墙板钢筋套筒灌浆连接接头应按检验批划分要求及时灌浆，灌浆作业应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355的有关规定及施工方案的要求，并应符合下列规定：

1）  灌浆施工时，环境温度不应低于5℃；当连接部位养护温度低于10℃时，应采取加热保温措施；

2）  灌浆操作全过程应有专职检验人员负责旁站监督并及时形成施工质量检查记录；

3）  应按产品使用说明书的要求计量灌浆料和水的用量，并搅拌均匀；每次拌制的灌浆料拌合物应进行流动度的检测，且其流动度应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的相关规定。

9  后浇混凝土的施工应符合下列规定：

1） 宜采用外模板进行保温结构一体化施工，施工前应进行模板设计；

2） 后浇区保温作法采用后期铺贴方式处理时，应预留外墙保温层厚度，以保证外墙保温系统完成后，预制真空绝热外墙板部分和后浇部分表面平齐；

3） 墙板结合面疏松部分的混凝土应剔除并清理干净；

4） 混凝土分层浇筑高度应符合国家现行有关标准的规定，应在底层混凝土初凝前将上一层混凝土浇筑完毕；

5） 混凝土浇筑应布料均衡，浇筑和振捣时，应对模板进行观察和维护，发生异常情况应及时处理；墙板接缝混凝土浇筑和振捣应采取措施防止免拆模板、相连墙板、钢筋、预埋件及其定位件移位。

10  预制真空绝热外墙板连接部位后浇混凝土及灌浆料的强度达到设计要求后，方可拆除临时支撑系统。拆模时的混凝土强度应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定和设计要求。

11  预制真空绝热外墙板接缝防水施工应符合下列规定：

1）  防水施工前，应将板缝空腔清理干净；

2）  应按设计要求填塞背衬材料；

3）  横缝位置应按设计要求填塞背衬材料；材料嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑，其厚度应符合设计要求。

# 7  验 收

## 7.1  一般规定

7.1.1  超低能耗建筑用真空绝热板外墙保温工程施工质量验收除应符合本规程的要求外，尚应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210等相关标准的有关规定。

7.1.2  预制真空绝热板外墙板及主体结构的验收除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

7.1.3  超低能耗建筑用真空绝热板外墙保温工程，应在基层质量验收合格后施工，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收，施工完成后应进行保温分项工程验收。

7.1.4  超低能耗建筑用真空绝热板外墙保温工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。

1  超低能耗建筑用真空绝热板浆料复合型外墙外保温系统

1）真空绝热板附着的基层及其表面处理；

2）真空绝热板的粘结或固定；

3）保温浆料的施工；

4）耐碱玻纤网铺设；

5）热桥部位处理；

6）真空绝热板的厚度；

7）埋件的预留。

2  超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板外墙外保温系统

1）保温装饰板附着的基层及其表面处理；

2）保温装饰板的粘结或固定；

3）固定组件的设置；

4）龙骨安装；

5）热桥部位处理；

6）板缝及构造节点处理；

7）保温装饰板保温材料的厚度；

3  采用预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板的工程，外墙后浇混凝土部位在浇筑前应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容：

1）混凝土粗糙面的质量，键槽的尺寸、数量、位置；

2）钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度；

3）钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度；

4）预埋件、预留管线的规格、数量、位置；

5）墙板接缝处防水、防火等构造做法；

6）保温及其节点施工；

7）其他隐蔽项目。

4  采用预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板的工程，其混凝土结构子分部工程验收时，除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定提供文件和记录外，尚应提供下列文件和记录：

1）工程设计文件、墙板安装施工图和加工制作详图；

2）墙板、主要材料及配件的质量证明文件、进场验收记录、抽样复验报告；

3）墙板安装施工记录；

4）钢筋套筒灌浆型式检验报告、工艺检验报告和施工检验记录；

5）后浇混凝土部位的隐蔽工程检查验收文件；

6）后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料强度检测报告；

7）外墙防水施工质量检验记录等。

8）预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板安装工程结构分项工程质量验收文件；

9）预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板安装工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；

10）预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板安装工程的其他文件和记录。

5  外模板保温系统应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1）连接件规格、数量及锚固长度；

2）外模板系统拼缝、阴阳角、门窗洞口及不同材料间交接处等特殊部位防止开裂和破坏的加强措施；

3）女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等墙体特殊热桥部位处理；

4）外模板保温层厚度。

【条文说明】

5  本条列出墙体节能工程通常应该进行隐蔽工程验收的具体部位和内容，以规范隐蔽工程验收。当施工中出现本条未列出的内容时，应在施工组织设计、施工方案中对隐蔽工程验收内容加以补充。

7.1.5  外模板保温系统工程应同主体结构一同验收，施工过程中应及时做质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收。

【条文说明】

7.1.5  由于SL外模板复合保温系统与主体结构同时施工，无法分别验收，只能与主体结构一同验收。验收时结构部分应符合相应的《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3要求，而SL复合保温外模板工程部分应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411及本规程的有关要求。

7.1.6  外模板保温系统节能工程验收应提供下列文字资料：

1 设计文件、图纸会审记录、节能专项审查文件、设计变更和洽商记录；

2 有效期内的外模板的型式检验报告和耐候性能检测报告；

3 节能保温工程的隐蔽工程验收记录；

4 检验批、分项工程检验记录；

7.1.7  保温工程验收的检验批划分，应符合下列规定：

1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，扣除门窗洞口后的保温墙面面积每1000m2划分为一个检验批；外模板保温系统节能工程按一个施工段或一层为宜批次验收。

2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理单位双方协商确定。

7.1.8  工程竣工验收应提供下列文件、资料：

1 外保温系统的设计文件、图纸会审记录及设计变更文件。

2 有效期内的外墙外保温系统的型式检验报告。

3 主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告和进场核查记录。

4 节能施工技术方案、施工技术交底。

5 隐蔽工程验收记录和相关图像资料。

6 其他对工程质量有影响的重要技术资料。

## 7.2  主控项目

7.2.1  超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温工程使用的材料品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按照规定进行核查、抽查。

【条文说明】

7.2.1  本条是对节能工程的材料、构件等的基本要求。即应符合设计要求和标准的规定。是否能够满足本条规定，除了对进场材料进行进场验收外，主要依靠对质量证明文件的检查。包括检查材料的出厂（场）合格证、出厂检测报告、进场复验报告及型式检验报告等。

7.2.2  超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温系统的主要组成材料进场时应按表7.2.2的规定进行复验，复验应为见证取样送检。

表7.2.2  超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温系统组成材料验收复验项目

| 材料名称 | 复验项目 |
| --- | --- |
| 超低能耗建筑用真空绝热板 | 单位面积质量、导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度 |
| 超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板 | 单位面积质量、超低能耗建筑用真空绝热板的导热系数、拉伸粘结强度 |
| 粘结砂浆 | 与超低能耗建筑用真空绝热板的拉伸粘结强度 |
| 抹面胶浆 | 拉伸粘结强度、压折比 |
| 耐碱玻纤网 | 耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率 |
| 保温浆料 | 干密度、导热系数、抗压强度 |
| 外模板 | 抗冲击强度、拉伸粘结原强度、抗折破坏荷载（应用于免拆模板时检测） |
| 外模板用硬泡聚氨酯 | 密度、导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度、燃烧性能 |
| 外模板连接件 | 抗拉承载力 |
| 外模板用轻质砂浆 | 干密度、抗压强度、导热系数 |

检验方法：核查质量证明文件；随机抽样送检、核查复验报告。

检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时应复验1次；当面积每增加5000m2时应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。

【条文说明】

7.2.2  本条规定了建筑保温系统的主要组成材料进场复验项目，要求在验收时应检查材料的进场复验报告并确认其参数全部合格。

7.2.3  超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温工程应根据相关规定由供应商提供组成材料及系统的型式检验报告。

检验方法：核查型式检验报告、抽样检验报告。

检查数量：全数检查

【条文说明】

7.2.3  节能工程采用的外保温成套技术或产品，是由供应方配套提供。对于其生产过程中采用的材料、工艺及产品耐久性能难以在施工现场进行检查。因此主要依靠厂方提供的型式检验报告加以证实。其中耐久性能在短期内更是难以判断。型式检验报告本应包含耐久性能检验，但是由于该项检验较复杂，部分不规范的型式检验报告不做该项检验。故本条规定型式检验报告的内容应包括耐候性检验。当施工中出现缺少耐久性检验参数时，应由具备资格的检测机构予以补做。

7.2.4  超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理，处 理后的基层应符合设计和保温层施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

【条文说明】

7.2.4  节能工程往往需要对原有的基层表面进行处理，然后进行保温层施工。这种基层表面处理对于保证安全和节能效果十分重要，且属于隐蔽工程，施工中容易被忽略。故本条强调对原有基层表面进行的处理应按照设计和施工工艺的要求进行，满足保温层施工的需要。

7.2.5  超低能耗建筑用真空绝热板保温工程各层构造做法应符合设计要求，并应按照经过审批的施工方案施工。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

【条文说明】

7.2.5  除面层外，墙体节能工程各层构造做法均为隐蔽工程，完工后难以检查。因此对于隐蔽工程验收应随做随验，并做好记录。检查的内容主要是墙体节能工程各层构造做法是否符合设计要求，以及施工工艺是否符合施工方案要求。检验批验收时应检查这些隐蔽工程验收记录，并应对照设计要求和施工方案进行目测抽查。

7.2.6  超低能耗建筑用真空绝热板保温工程的施工，应符合下列规定：

1 超低能耗建筑用真空绝热板的厚度必须符合设计要求。

2 保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验（制作同条件试件，按照附录C进行检验）。

3 当超低能耗建筑用真空绝热板采用锚栓固定时，其锚栓数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。锚栓应进行锚固力现场拉拔试验。

检验方法：观察；手扳检查；粘结强度和锚固力核查试验报告；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

【条文说明】

7.2.6  本条对墙体节能工程施工提出3款基本要求，这些要求主要关乎安全和节能效果，十分重要。

7.2.7  各类饰面层的基层及面层施工应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的要求，并应符合下列规定：

1  饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝，基层应平整、洁净，含水率应符合饰面层施工的要求。

2  外墙保温工程的饰面层不得渗漏。

3  外墙保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，应采取防水密封措施。

检验方法：观察检查；核查试验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

【条文说明】

7.2.7  本条是对墙体节能工程的各类饰面层施工质量的规定。除了应符合设计要求和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定外，本条提出了4项要求。提出这些要求的主要目的是防止外墙外保温出现安全问题和保温效果失效的问题。

7.2.8  超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板密封胶的打胶质量、胶深、胶宽应满足设计要求。

检验方法：观察检查；用钢针插入，尺量检查。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处。

【条文说明】

7.2.8  保温装饰板板缝处理关系到系统的防水密封效果及外观装饰效果，应确认打胶的各项指标应满足要求。

7.2.9  外墙热桥部位，应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查。核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同热桥种类，每种抽查20%，并不少于5处。

【条文说明】

7.2.9  外墙热桥部位均应按设计要求采取隔断热源或节能保温措施。当设计未对上述部位提出要求时，施工单位应与设计、建设或监理单位联系，确认是否应采取处理措施。

7.2.10  预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板，进场时应检查质量证明文件。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查质量证明文件或质量验收记录。

7.2.11  预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板生产时应采取下列措施：

1 建设单位或监理单位代表应驻厂监督生产过程。

2 当无驻厂监督时，预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验。

检验数量：同一类型预制构件不超过1000个为一批，每批随机抽取1个构件进行结构性能检验。

检验方法：检查结构性能检验报告或实体检验报告。

7.2.12  预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板的外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量；检查处理记录。

7.2.13  预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板的临时固定措施应符合设计、专项施工方案的要求及国家现行有关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，检查施工方案、施工记录或设计文件。

【条文说明】

7.2.13  临时固定措施是装配式混凝土结构安装过程中结构安装过程中承受施工荷载、保证构件定位、确保施工安全的有效措施。临时支撑是常用的临时固定措施，包括水平构件下方的临时竖向支撑、水平构件两端支撑构件上设置的临时牛腿、竖向构件的临时斜撑等。

7.2.14  预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板连接处的后浇混凝土的强度应符合设计要求。

检查数量：按批检验。

检验方法：应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50108的有关规定。

7.2.15  预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板采用套筒灌浆连接时，灌浆应饱满、密实，所有出口均应出浆。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查灌浆施工质量检查记录、有关检验报告。

7.2.16  预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板钢筋套筒灌浆连接用的灌浆料强度应符合国家现行有关标准的规定及设计要求。

检查数量：按批检验，以每层为一检验批；每工作班应制作1组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件，标准养护28d后进行抗压强度试验。

检验方法：检查灌浆料强度试验报告及评定记录。

7.2.17  预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板钢筋采用机械连接时，其接头质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定。

检查数量：应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定。

检验方法：检查钢筋机械连接施工记录及平行试件的强度试验报告。

7.2.18  预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板钢筋采用焊接连接时，其焊缝的接头质量应满足设计要求，并应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定。

检查数量：应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定。

检验方法：检查钢筋焊接连接接头检验批质量验收记录。

7.2.19  预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板接缝的防水性能应符合设计要求。

检验数量：按批检验。每1000m2外墙（含窗）面积应划分为一个检验批，不足1000m2时也划分为一个检验批；每个检验批应至少抽查一处，抽查部位应为相邻两层4块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域，面积不得小于10m2。

检验方法：检查现场淋水试验报告。

7.2.20  外模板及配套材料的品种、规格及性能应符合设计要求和本规程的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

7.2.21  施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手架眼、空洞等，应按照施工方案采取隔断热桥和防水防渗措施。

检验方法：对照施工方案观察检查。

检验数量：现场全数检查。

7.2.22  当热桥部位采用轻质砂浆做保温层时，应在施工中制作同条件养护试件，检测其导热系数，干密度和压缩强度。轻质砂浆的同条件养护试件应见证取样送检。

检验方法：核查试验报告；

检查数量：每个检验批（每个单位工程不少于一个）应抽样制作养护试块不少于3组。

7.2.23  抹面层及饰面层施工，应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的要求。

检验方法：观察检查；检查试验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

## 7.3  一般项目

7.3.1  进场的组成材料的外观和包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.2  当采用耐碱玻纤网作为防止开裂的措施时，耐碱玻纤网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求；砂浆抹压应密实，不得空鼓，耐碱玻纤网不得皱褶、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每检验批抽查5处，每处不少于2㎡。

【条文说明】

7.3.2   本条是对于耐碱玻纤网的施工要求。耐碱玻纤网格布属于隐蔽工程，其质量缺陷通常需较长时间方能发现。施工中应加强管理和要求。

7.3.3  墙体保温板材粘贴方式、粘贴面积、接缝方法应符合施工方案要求，保温板接缝处理应平整严密。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不得少于5处。

【条文说明】

7.3.3  本条是对于保温板材粘贴方式、粘贴面积、接缝方法的施工要求，应按照施工技术方案进行处理。

7.3.4  墙体上易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查 10%，并不少于 5 处。

【条文说明】

7.3.4  本条主要要求容易碰撞、破损的部位保温层不被损坏。具体防止开裂和破损的加强措施通常由设计或施工技术方案确定。

7.3.5  超低能耗建筑用真空绝热板安装的尺寸偏差和检查方法应符合表7.3.5-1的规定；超低能耗建筑用真空绝热板外保温抹面层的尺寸偏差和检查方法应符合表7.3.5-2的规定。

检验方法：见表7.3.5-1和表7.3.5-2。

检查数量：每个检验批抽查 10%，并不少于 5 处。

表7.3.5-1  超低能耗建筑用真空绝热板安装允许偏差和检查方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直 | 4 | 用2m垂直检查尺检查 |
| 3 | 阴、阳角垂直 | 4 | 用2m托线板检查 |
| 4 | 阳角方正 | 4 | 用200mm方尺检查 |
| 5 | 接槎高低差 | 2 | 用直尺和楔形塞尺检查 |

表7.3.5-2  超低能耗建筑用真空绝热板外保温抹面层的允许偏差和检查方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | 4 | 用2m靠尺楔形塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直 | 4 | 用2m垂直检查尺检查 |
| 3 | 阴、阳角方正 | 4 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 分格缝（装饰线）直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

【条文说明】

7.3.5  本条对超低能耗建筑用真空绝热板安装及抹面层的尺寸偏差做出了具体规定，提出了相应的检查方法，便于施工中的过程控制及质量验收。

7.3.6  超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板安装的尺寸偏差和检查方法应符合表7.3.6的要求。

表7.3.6  超低能耗建筑用真空绝热保温装饰板安装后面层尺寸偏差

| 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙面垂直度 | 墙体高度H | H≤30m | ≤5 | 经纬仪测量 |
|  |  | 30m﹤H≤60m | ≤10 |  |
|  |  | 60m﹤H≤90m | ≤15 |  |
|  |  | H﹥90m | ≤20 |  |
| 阴阳角方正 |  |  | ≤3 | 用直角尺检查 |
| 墙面平整度 |  |  | ≤3 | 2m靠尺检查 |
| 相邻两块板高低差 |  |  | ≤1 | 2m靠尺检查 |
| 膨胀缝（装饰缝）平直度 |  |  | ≤3 | 用5m线，不足5m用钢直尺检查 |

【条文说明】

7.3.6  保温装饰板安装后面层尺寸偏差做出了具体规定，提出了相应的检查方法，便于施工中的过程控制及质量验收。

7.3.7  预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板安装尺寸偏差和检验方法应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合表7.3.7的规定。

表7.3.7  预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板安装尺寸的允许偏差及检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心线对轴线位置 |  | 5 | 经纬仪及尺量 |
| 底面或顶面标高 |  | ±5 | 水准仪或拉线、尺量 |
| 垂直度 |  | 5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
| 相邻墙板侧面平整度 | 外露 | 3 | 2m靠尺和塞尺量测 |
|  | 不外露 | 5 |  |
| 支座、支垫中心位置 |  | 5 | 尺量 |
| 接缝宽度 |  | ±3 | 尺量 |

检查数量：按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，抽查10%，且不少于3面。

7.3.8  外模板安装允许偏差见表7.3.8。

表7.3.8  外模板安装允许偏差（mm）

| 项 目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 轴线尺寸 | 5 | 钢卷尺检查 |
| 层高垂直度 | 6 | 经纬仪或线坠检查 |
| 表面平整度 | 5 | 2m靠尺、线坠检查 |
| 阴阳角垂直度 | 3 | 2m靠尺、线坠检查 |
| 相邻面板之间高低差 | 2 | 钢卷尺检查 |
| 板缝尺寸 | 2 | 钢卷尺检查 |

7.3.9  预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板外观质量不应有一般缺陷，对出现的一般缺陷应要求构件生产单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查技术处理方案和处理记录。

7.3.10  预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板混凝土粗糙面的外观质量、键槽的外观质量和数量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，量测。

7.3.11  预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板表面预贴饰面层的外观质量应符合设计要求或国家现行有关标准的规定。

检查数量：按批检查。

检验方法：观察或轻击检查；与样板比对。

7.3.12  预制超低能耗建筑用真空绝热板外墙板上的预埋件、预留孔洞、预埋管线等规格型号、数量应符合设计要求。

检查数量：按批检查。

检验方法：观察，尺量；检查产品合格证。

7.3.13  外模板外观和包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：观察检查；

检查数量：全数检查。

# 附录A  超低能耗建筑用真空绝热板建筑保温系统试验方法

## A.1  试样制备、养护和状态调节

A.1.1 外保温系统试样应按照生产厂家说明书规定的系统构造和施工方法进行制备。材料试样应按产品说明书规定进行配置。

A.1.2 耐候性试验试样养护环境条件为温度10oC--30oC，相对湿度不低于50%。其他实验试样养护和状态调节环境条件为温度（23±2）oC,相对湿度（50±5)%.

A.1.3 以水泥为主要粘结基料的试样，养护时间为28d。其它试样按照生产厂家说明书规定进行养护。试样在温度（23±2）oC、相对湿度（50±5)%条件下，经28d养护后的状态称为干燥状态。

## A.2  系统耐候性试验方法

A.2.1 试验墙板制备应符合下列规定：

1 试验墙板应由基层墙体和被测外保温系统构成，试验墙板宽度应不小于3.0m，高度应不小于2.0m，面积应不小于6m2。

2 被测外保温系统中应预留一个洞口，洞口可预留在基层墙体中，也可由保温板围合而成。（洞口位置和尺寸见图A.2.1）

图A.2.1 试验墙板（单位：mm）

3  外墙保温系统 应包住基层墙体和洞口的侧边，侧边保温板最大厚度为20mm；采用满粘方式将超低能耗建筑用真空绝热板粘贴在基层墙体上，保护层及饰面层按系统供应商的施工方案施工，试验时应检查和记录外保温系统在试验墙板上的安装细节（材料用量、板缝位置 、固定装置等）。试验室应将施工方案与试验原始记录一起存档。

A.2.2 试验步骤应符合下列规定：

1  高温-淋水循环80次，每次6h。

（1）升温3h

使试验墙板表面升温至70o并恒温在（70±5）oC（其中升温时间为1h）。

（2）淋水1h

向试验墙板表面淋水，水温为（15±5）oC，水量为（1.0~1.5）L/(m2.min)。

（3）静置2h

2  状态调节至少48h。

3  加热-冷冻循环5次，每次24h.

（1）升温8h

使试验墙板表面升温至50o并恒温在（50±5）oC（其中升温时间为1h）。

（2）降温16h

使试验墙板表面降温至-20o并恒温在（-20±5）oC（其中降温时间为2h）。

A.2.3 观察、记录和检验应符合下列规定：

1  每4次高温-淋水循环和每次加热-冷冻循环后观察试验墙板是否出现裂缝、空鼓、脱落等情况并做记录。

2  试验结束后，状态调节7d，依据现行《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110规定的试验方法，检验拉伸粘结强度时，对于粘贴超低能耗建筑用真空绝热板系统和保温装饰板系统，试样切割尺寸为100mmx100mm，断缝应切割至保温层表层，且不能破坏超低能耗建筑用真空绝热板真空度。

A.2.4 试验报告应符合下列规定：

试验报告至少应包含下列信息：

1  外保温系统构造示意图：

2  外保温系统主要组成材料（如粘结砂浆、锚栓、超低能耗建筑用真空绝热板、抹面胶浆、耐碱玻纤网、饰面材料等）规格、类型（或型号）和主要性能参数。

3  外保温系统在试验墙板上的安装细节（包括施工方案要点、材料用量、板缝位置、固定装置等）。

4、试验墙板裂缝、空鼓、脱落等情况。

5  拉伸粘结强度或系统抗拉强度。

6  试验前试验墙板全身正面照片。

7  试验后试验墙板全身正面照片。

## A.3  系统耐冻融性能试验方法

A.3.1 试验制备应符合下列规定：

当采用以纯聚合物为粘结基料的材料作饰面涂层时，应对以下两种试样进行试验：

1  由保温层和抹面层构成（不包含饰面层）的试样。

2  由保温层、抹面层和饰面层构成的试样。

当饰面材料不是以纯聚合物为粘结基料的材料时，试样应包含饰面层。如果不止使用一种饰面材料，应按不同种类的饰面材料分别制样。如果仅颗粒大小不同，可看视为同种类材料。

耐冻融试样尺寸为500mmx500mm，试样数量为3件。

试样周边涂密封材料密封。

A.3.2 试验步骤应符合下列规定：

1  冻融循环30次，每次24h。

（1） 在（20±2）oC自来水中浸泡8h。试样浸入水中时，应使抹面层和保护层朝下，使抹面层浸入水中，并排除试样表面气泡。

（2）在（-20±2）oC冰箱中冷冻16h。

试验期间如需中断试验，试样应置于冰箱中在（-20±2）oC下存放。

2  每3次循环后观察试样是否出现裂缝、空鼓、脱落等情况并做记录。

3  试验结束后，状态调节7d。

4  检验拉伸粘结强度。

（1）试样应通过合适的粘合剂与相应尺寸的金属地板进行粘贴。

（2）在尺寸为500mmx500mm的耐冻融试样表面切割出边长100mm的方形拉伸粘结试样，应切至超低能耗建筑用真空绝热板表面，但不得损伤超低能耗建筑用真空绝热板表面阻气层。切割时，拉伸粘结试样离耐冻融试样边缘距离应大于50mm，在同一耐冻融试样上切割的两个拉伸粘结试样距离应大于50mm，拉伸粘结试样数量不应少于6个。

（3）在耐冻融试样表面用一块20mm厚，内孔为100mmx100mm、外径大于200mmx200mm的钢板套住切割出的100mm方形拉伸试样，将试样安装于拉力试验机上，拉伸速度为5mm/min，拉伸至破坏并记录破坏时的拉力及破坏部位。破坏面在金属地板粘合面时，数据无效。试验结果应为6个有效试验数据中4个中间值的算术平均值，精确至0.01MPa。

## A.4  系统抗冲击性试验方法

A.4.1  试样制备应符合下列要求：

1 试样应由保温层和防护层构成；

2 试样尺寸宜大于600mmx400mm，玻纤网不得有搭接缝；

3 每一抗冲击级别试样数量应为1个；

4 试样在标准养护条件下应养护14d后在室温水中浸泡7d，饰面层向下，浸入水中的深度应为3mm～10mm。当试样从水中取出后，在试验环境下状态调节应为7d。

A.4.2  试验方法应符合下列规定：

1 应将试样保护层向上平放于光滑的刚性底板上，使试样紧贴底板。

2 试验分应为3J和10J两级，每级试验应冲击10个点。3J级冲击试验应使用质量为500g的钢球，在距离试样上表面0.61m高度自由降落冲击试样。10J级冲击试验应使用质量为1000g的钢球，在距离试样上表面1.02m高度自由降落冲击试样。冲击点应离开试样边缘至少100mm，冲击点间距不得小于100mm。应以冲击点及其周围开裂作为破坏的判定标准。

A.4.3  结果判定时，10J级试验10个冲击点中破坏点不超过4个时，应判定为10J级。10J级试验10个冲击点中破坏点超过4个，3J级试验10个冲击点中破坏点不超过4个时，应判定为3J级。试验报告中应写明抹面层和饰面层厚度以及玻纤网类型和层数。

## A.5  系统吸水量试验方法

A.5.1  试样制备应符合下列要求：

试样分为两种，一种由保温层、保护层、装饰层构成，另一种由保温层、装饰面板构成。

试样长、宽尺寸为200mmx200mm，保护层和饰面层厚度应受检外保温系统构造规定。每种试样数量各为3件。试样在标准养护条件下养护7d后，将试样四周（包括超低能耗建筑用真空绝热板）做密封防水处理，然后按下列规定进行处理：

1  将试样按下列步骤进行3次循环：

（1）将试样保护层朝下浸入水中并使表面完全湿润，浸入深度为3mm~10mm，浸泡时间为24h。

（2）在（50±5）oC的条件下干燥24h。

2  完成循环后，进行至少24h状态调节。

A.5.2  试验应按下列步骤进行：

1  测量试样面积A。

2  称量试样初始质量m0.

3  使试样保护层朝下浸入水中并使表面完全湿润，浸入深度为3mm~10mm。浸泡3min后取出用湿毛巾迅速擦去试样表面明水，用天平称取试样质量，并以此作为试样初始质量m0。 然后，再次浸入水中，24h后取出测定浸水后试样质量m。

A.5.3  试验结果分析应符合下列要求：

系统吸水量按式（A.5.3)进行计算：

M=（m—m0）/A

式中  M——吸水量，Kg/m2

m——试样吸水后的质量，Kg。

m0—试样初始质量，Kg。

A——试样面积，m2

试验结果以3个试验数据的算术平均值表示，精确至1g/m2

## A.6  抹面层不透水性试验方法

A.6.1  试样制备应符合下列要求：

试样由超低能耗建筑用真空绝热板、保护层和EPS板组成。在超低能耗建筑用真空绝热板保温层的一面粘贴50mm厚的EPS板，另一面做保护层，试样尺寸为200mmx200mm，试样数量2个。将试样中心部位的EPS板、超低能耗建筑用真空绝热板和保温浆料层除去并刮干净，一直刮到抹面层的背面，刮除部分的尺寸为100mmx100mm。将试样周边密封，使抹面层朝下浸入水槽中，使试样浮在水槽中，底面所受压强为500Pa。浸水时间达到2h时，观察是否有水透过抹面层（为便于观察，可在水中添加颜色指示剂）。

A.6.2  试验结果应按下列要求进行判定：

2个试样浸水2h均不透水时，判定为不透水。

## A.7  水蒸气渗透性能试验方法

A.7.1  试样制备应符合下列要求：

将防护层和饰面层做在超低能耗建筑用真空绝热板上，经过养护后除去超低能耗建筑用真空绝热板，并切割成规定尺寸。

当采用以纯聚合物为粘结基料的材料作饰面层时，应按不同种类的饰面材料分别制样。如果仅颗粒大小不同，可视为同类材料。当采用其它材料作饰面层时，应对具有最厚饰面涂层的防护层进行试验。

A.7.2  试验方法应符合下列规定：

应按现行国家标准《建筑材料水蒸气透过性能试验方法》GB/T 17146中的干燥剂法规定进行试验。试验箱内温度应为（23±2）oC，相对湿度可为（50±2）%（23oC下含有大量未溶解重铬酸钠或磷酸氢铵[NH4H2PO4]的过饱和溶液）或（85±2）%(23oC下含有大量未溶解硝酸钾的过饱和溶液）。

# 附录B：外模板系统性能试验方法

## B.1  试样制备、养护和状态调节

B.1.1 外保温系统试样应按照生产厂家说明书规定的系统构造和施工方法进行制备。材料试样应按产品说明书规定进行配置。

B.1.2 耐候性试验试样养护环境条件为温度10oC--30oC，相对湿度不低于50%。其他实验试样养护和状态调节环境条件为温度（23±2）oC,相对湿度（50±5)%.

B.1.3 以水泥为主要粘结基料的试样，养护时间为28d。其它试样按照生产厂家说明书规定进行养护。试样在温度（23±2）oC、相对湿度（50±5)%条件下，经28d养护后的状态称为干燥状态。

## B.2  系统耐候性试验方法

B.2.1 试验墙板制备应符合下列规定：

1  试验墙板应由基层墙体和被测外保温系统构成，试验墙板宽度应不小于3.0m，高度应不小于2.0m，面积应不小于6m2。

2  被测外保温系统中应预留一个洞口，洞口可预留在基层墙体中，也可由保温板围合而成。（洞口位置和尺寸见图B.2.1）

图B.2.1 试验墙板（单位：mm）

3 外墙保温系统 应包住基层墙体和洞口的侧边，侧边保温板最大厚度为20mm；采用满粘方式将超低能耗建筑用真空绝热板粘贴在基层墙体上，保护层及饰面层按系统供应商的施工方案施工，试验时应检查和记录外保温系统在试验墙板上的安装细节（材料用量、板缝位置 、固定装置等）。试验室应将施工方案与试验原始记录一起存档。

B.2.2 试验步骤应符合下列规定：

1  高温-淋水循环80次，每次6h。

（1）升温3h

使试验墙板表面升温至70o并恒温在（70±5）oC（其中升温时间为1h）。

（2）淋水1h

向试验墙板表面淋水，水温为（15±5）oC，水量为（1.0~1.5）L/(m2.min)。

（3）静置2h

2  状态调节至少48h。

3  加热-冷冻循环5次，每次24h.

（1）升温8h

使试验墙板表面升温至50o并恒温在（50±5）oC（其中升温时间为1h）。

（2）降温16h

使试验墙板表面降温至-20o并恒温在（-20±5）oC（其中降温时间为2h）。

B.2.3 观察、记录和检验：

1  每4次高温-淋水循环和每次加热-冷冻循环后观察试验墙板是否出现裂缝、空鼓、脱落等情况并做记录。

2   试验结束后，状态调节7d，依据现行《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110规定的试验方法，检验拉伸粘结强度时，试样切割尺寸为100mmx100mm，断缝应切割至超低能耗建筑用真空绝热板表层，且不能破坏超低能耗建筑用真空绝热板真空度。

B.2.4 试验报告应符合下列规定：

试验报告至少应包含下列内容：

1  外保温系统构造示意图：

2  外保温系统主要组成材料（连接件、外模板、抹面胶浆、耐碱玻纤网、饰面材料等）规格、类型（或型号）和主要性能参数。

3  外保温系统在试验墙板上的安装细节（包括施工方案要点、材料用量、板缝位置、固定装置等）。

4  试验墙板裂缝、空鼓、脱落等情况。

5  系统拉伸粘结强度。

6  试验前试验墙板全身正面照片。

7  试验后试验墙板全身正面照片。

## B.3  系统耐冻融性能试验方法

B.3.1 试验制备应符合下列规定：

当采用以纯聚合物为粘结基料的材料作饰面涂层时，应对以下两种试样进行试验：

1  由保温层和抹面层构成（不包含饰面层）的试样。

2  由保温层、抹面层和饰面层构成的试样。

当饰面材料不是以纯聚合物为粘结基料的材料时，试样应包含饰面层。如果不止使用一种饰面材料，应按不同种类的饰面材料分别制样。如果仅颗粒大小不同，可看视为同种类材料。

耐冻融试样尺寸为500mmx500mm，试样数量为3件。

试样周边涂密封材料密封。

B.3.2 试验步骤应符合下列规定：

1  冻融循环30次，每次24h。

（1） 在（20±2）oC自来水中浸泡8h。试样浸入水中时，应使抹面层和保护层朝下，使抹面层浸入水中，并排除试样表面气泡。

（2）在（-20±2）oC冰箱中冷冻16h。

试验期间如需中断试验，试样应置于冰箱中在（-20±2）oC下存放。

2  每3次循环后观察试样是否出现裂缝、空鼓、脱落等情况并做记录。

3  试验结束后，状态调节7d。

4  检验拉伸粘结强度。

（1）试样应通过合适的粘合剂与相应尺寸的金属地板进行粘贴。

（2）在尺寸为500mmx500mm的耐冻融试样表面切割出边长100mm的方形拉伸粘结试样，应切至超低能耗建筑用真空绝热板表面，但不得损伤超低能耗建筑用真空绝热板表面阻气层。切割时，拉伸粘结试样离耐冻融试样边缘距离应大于50mm，在同一耐冻融试样上切割的两个拉伸粘结试样距离应大于50mm，拉伸粘结试样数量不应少于6个。

（3）在耐冻融试样表面用一块20mm厚，内孔为100mmx100mm、外径大于200mmx200mm的钢板套住切割出的100mm方形拉伸试样，将试样安装于拉力试验机上，拉伸速度为5mm/min，拉伸至破坏并记录破坏时的拉力及破坏部位。破坏面在金属地板粘合面时，数据无效。试验结果应为6个有效试验数据中4个中间值的算术平均值，精确至0.01MPa。

## B.4  系统抗冲击性试验方法

B.4.1  试样制备应符合下列要求：

1 试样应由保温层和防护层构成；

2 试样尺寸宜大于600mmx400mm，玻纤网不得有搭接缝；

3 每一抗冲击级别试样数量应为1个；

4 试样在标准养护条件下应养护14d后在室温水中浸泡7d，饰面层向下，浸入水中的深度应为3mm～10mm。当试样从水中取出后，在试验环境下状态调节应为7d。

B.4.2  试验方法应符合下列规定：

1 应将试样保护层向上平放于光滑的刚性底板上，使试样紧贴底板。

2 试验分应为3J和10J两级，每级试验应冲击10个点。3J级冲击试验应使用质量为500g的钢球，在距离试样上表面0.61m高度自由降落冲击试样。10J级冲击试验应使用质量为1000g的钢球，在距离试样上表面1.02m高度自由降落冲击试样。冲击点应离开试样边缘至少100mm，冲击点间距不得小于100mm。应以冲击点及其周围开裂作为破坏的判定标准。

B.4.3  结果判定时，10J级试验10个冲击点中破坏点不超过4个时，应判定为10J级。10J级试验10个冲击点中破坏点超过4个，3J级试验10个冲击点中破坏点不超过4个时，应判定为3J级。试验报告中应写明抹面层和饰面层厚度以及玻纤网类型和层数。

## B.5  系统吸水量试验方法

B.5.1  试样制备应符合下列规定：

试样由保温层、保护层、装饰层构成。

试样长、宽尺寸为200mmx200mm，保护层和饰面层厚度应受检外保温系统构造规定。每种试样数量各为3件。试样在标准养护条件下养护7d后，将试样四周做密封防水处理，然后按下列规定进行处理：

1 将试样按下列步骤进行3次循环：

（1）将试样保护层朝下浸入水中并使表面完全湿润，浸入深度为3mm~10mm，浸泡时间为24h。

（2）在（50±5）oC的条件下干燥24h。

2完成循环后，进行至少24h状态调节。

B.5.2  试验步骤应符合下列规定：

1  测量试样面积A。

2  称量试样初始质量m0.

3  使试样保护层朝下浸入水中并使表面完全湿润，浸入深度为3mm~10mm。浸泡3min后取出用湿毛巾迅速擦去试样表面明水，用天平称取试样质量，并以此作为试样初始质量m0。 然后，再次浸入水中，24h后取出测定浸水后试样质量m。

B.5.3  结果分析应符合下列规定：

系统吸水量按式（B.5.3)进行计算：

M=（m—m0）/A

式中  M——吸水量，Kg/m2

m——试样吸水后的质量，Kg。

m0—试样初始质量，Kg。

A——试样面积，m2

试验结果以3个试验数据的算术平均值表示，精确至1g/m2

## B.6  抹面层不透水性试验方法

B.6.1  试样制备应符合下列规定：

试样由SL外模板和抹面层组成。试样尺寸为200mmx200mm，试样数量2个。将试样中心部位的保温层除去并刮干净，一直刮到抹面层的背面，刮除部分的尺寸为100mmx100mm。将试样周边密封，使抹面层朝下浸入水槽中，底面所受压强为500Pa。浸水时间达到2h时，观察是否有水透过抹面层（为便于观察，可在水中添加颜色指示剂）。

B.6.2  结果判定应符合下列规定：

2个试样浸水2h均不透水时，判定为不透水。

## B.7  防护层水蒸气渗透性能试验方法

B.7.1  试样制备应符合下列规定：

将防护层和饰面层做在外模板上，经过养护后除去外模板，并切割成规定尺寸。

当采用以纯聚合物为粘结基料的材料作饰面层时，应按不同种类的饰面材料分别制样。如果仅颗粒大小不同，可视为同类材料。当采用其它材料作饰面层时，应对具有最厚饰面涂层的防护层进行试验。

B.7.2  试样方法应符合下列规定：

应按现行国家标准《建筑材料水蒸气透过性能试验方法》GB/T 17146中的干燥剂法规定进行试验。试验箱内温度应为（23±2）oC，相对湿度可为（50±2）%（23oC下含有大量未溶解重铬酸钠或磷酸氢铵[NH4H2PO4]的过饱和溶液）或（85±2）%(23oC下含有大量未溶解硝酸钾的过饱和溶液）。

## B.8  系统热阻试验方法

B.8.1  系统热阻试验方法应符合现行国家标准《绝热  稳态传热性质的测定  标定和防护热箱法》GB/T13475的规定。制样式外模板拼缝缝隙宽度、单位面积内辅助的连接件数量应符合受检外保温系统的构造规定。

B.8.2  试样制备应符合下列规定：

1  外模板拼缝内满粘2mm厚双面海绵胶条。

2  试样外表面抹5mm抹面胶浆内嵌网格布。

- 用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《钢结构设计标准》GB 50017

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502

《钢结构焊接标准》GB 50661

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968

《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107

《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ 146

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162

《预应力混凝土用金属波纹管》JG 225

《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355

《外墙保温用锚栓》JG/T 366

《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398

《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408

《建筑用真空绝热板》JG/T 438

《建筑用穿墙防水对拉螺栓套具》JG/T 478

《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482

《聚硫建筑密封胶》JC/T 483

《高强混凝土结构技术规程》CECS 104

条 文 说 明