T/CECS ×××-202×

中国工程建设标准化协会标准

装修垃圾精细化分选技术规程

Technical specification for fine separation of decoration waste

（征求意见稿）

202X 北京

前　言

根据中国工程建设标准化协会[2020] 23号文的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分14章，主要技术内容包括：1总则、2术语、3基本规定、4收集运输与接受贮存、5破碎系统、6 筛分与输送系统、7 风选、8水浮选、9磁选和涡电流分选、10智能分选、11 控制与智能化系统、12分选工艺、13 安全环保、14运行与维护。

本规程由中国工程建设标准化协会工业固废资源化与生态修复专业委员会负责归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院有限公司（地址：北京市朝阳区北三环东路30号C座18层），以供今后修订时参考。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目　次

1 总 则	1

2 术 语	2

3 基本规定	3

4 收集运输与接受贮存	5

4.1 收集运输	5

4.2接受贮存	7

5 破碎系统	9

5.1 一般规定	9

5.2 工艺与设备	9

6 筛分与输送系统	12

6.1 一般规定	12

6.2 工艺与设备	13

7 风选	18

8 水浮选	18

9 磁选和涡电流分选	18

10 智能分选	18

11 控制与智能化系统	18

12分选工艺	18

13 安全环保	18

14 运行与维护	18

14.1 一般规定	12

14.2 运行	13

14.3 维护保养	13

附录A	22

本规程用词说明	21

引用标准名录	22

附：条文说明	24

Contents

1　General Provisions	1

2    Terms	2

3　Basic Requirements	4

4　Collection for Transportation and Acceptance for Storage	5

4.1  Collection for Transportation	5

4.2  Acceptance for Storage	9

5   Crushing systems	12

5.1  General Requirements	12

5.2  Processes and Equipment 	13

6   Screening and Conveying Systems 	17

6.1  General Requirements 	17

6.2  Processes and Equipmen 	18

7   Wind Selection	21

8   Water Flotation	21

9   Magnetic Separation and Eddy Ccurrent Sorting	21

10   Smart Sort	21

11   Control and Intelligent Systems	21

12   Sorting Process	21

13   Safety and environmental protection	21

14   Operation and Maintenance 	17

14.1  General Requirements 	17

14.2  Operation 	18

14.3  Maintenance 	18

Appendix  A	22

Explanation of Wording in This Specification 	26

List of Quoted Standards	27

Addition：Explanation of Provisions	28

# 1 总 则

1.0.1 为贯彻执行国家有关建筑装修垃圾处理的法律法规和技术政策，规范建筑装修垃圾分选全过程，提高建筑装修垃圾减量化、资源化、无害化和安全处置水平，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于建筑装修垃圾的收集运输和精细化分选的规划、建设和运行管理。

1.0.3 建筑装修垃圾处理应采用技术可靠、经济合理的技术工艺， 鼓励采用新工艺、新技术、新材料和新设备。

1.0.4 建筑装修垃圾分选除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术 语

2.0.1 装修垃圾

是指建筑装修或拆除过程中所产生的垃圾的总称，其组成类型复杂，主要包括废弃混凝土、废砖石、木材、塑料、金属、保温材料、玻璃、腻子、织物、灯管、纸、石膏等。

2.0.2 分选

按一定的工艺流程将装修垃圾中不同种类的物料进行分离。

2.0.3 精细化分选

按一定的工艺流程将装修垃圾中不同种类的物料进行分离，以实现最大资源化利用。

2.0.4 资源化利用

装修垃圾处理转化成为有用物质的方法。

2.0.5 转运调配

将建筑垃圾集中在特定场所临时分类堆放，待根据需要定向外运的行为。

2.0.6 轻物质

装修垃圾中木块、塑料、布片、纸屑、石膏、泡沫颗粒等密度较小的物质。

2.0.7 大件垃圾  bulky waste

重量超过5kg或体积超过0.2m3或长度超过1m，且整体性强的废物。装修垃圾中木块、塑料、布片、纸屑、石膏、泡沫颗粒等密度较小的物质。

条文说明：2.0.7  大件垃圾分为废旧家具和其他大件垃圾，废旧家具主要包括床架、床垫、沙发、桌子、椅子、衣柜、书柜等具有坐卧以及贮藏、间隔等功能的废旧生活和办公器具，包括制作家具的材料等。其他大件垃圾包括厨房用具、卫生用具、交通工具以及用陶瓷、玻璃、金属、橡胶、皮革、装饰板等不同材料制成的各种大件物品以及水提漂浮大件物品等。

2.0.6 分选水平

装修垃圾中有机/无机分离率、钢筋/砼分离率、砖/砼分离率、垃圾分类收集率、有害物质分离率等指标的总称。

# 3基本规定

3.0.1 装修垃圾可按材质划分为混凝土类、砖瓦类、玻璃类、金属类、木材类、有机类、石膏类、织物类、纸质类、废保温材料类、危废物品类等11个类别。

条文说明：3.0.1  混凝土类包含混凝土块、砂石骨料、石质颗粒等材料；砖瓦类可根据材质分为青砖、加气砌块、粘土砖、瓦等；有机类主要包含橡胶类、塑料等两类；金属类可分为磁性材料和非磁性材料；织物类包含衣服、窗帘、沙发套、床垫套等；危废物品包含荧光灯、电池、油漆桶、水银温度计等危险废弃物等。

3.0.2  装修垃圾可按密度划分为重物质、中物质、轻物质。

条文说明：3.0.2  装修垃圾中重物质是指在再2000kg/m3的重溶液中沉降的物质，可作为再生骨料应用的材料；装修垃圾中轻物质是指木块、塑料、布片、纸屑、石膏、泡沫颗粒等密度较小的物质，可经水浮选进行与其他物质分离；介于这两类物质之间的物质为中物质。

3.0.3  装修垃圾应从源头分类，且其收集、运输和贮存应分类进行。

条文说明：3.0.3 装修垃圾成分复杂，为提高其分选效率，实现最大化资源化利用水平，宜从源头做起，按照其不同类别进行分类投放、分类收集、分类运输、分类贮存。

3.0.4 装修垃圾收集、运输、处理和贮存全过程不得混入生活垃圾、污泥、工业垃圾和危险废物品等。

条文说明：3.0.4由于不同类型的垃圾特性不同，处理工艺和应用领域均不相同，且差距较大；同时为了降低装修垃圾的处理难度，提高处理效率和资源化利用水平，装修垃圾不得与生活垃圾、渣土、医疗垃圾、工业垃圾等其他垃圾混装混运，并于做好全过程管理。

3.0.5 装修垃圾的分选宜采用人工分拣与智能机械化分拣结合的手段。

条文说明：3.0.5 装修垃圾成分复杂，对于其大件垃圾宜采用人工分拣将其预分选。智能化分拣与筛分，利用机械化作业和人工智能技术，可突破人工瓶颈，实现最大限度减量化。

3.0.6 装修垃圾分选应以充分资源化利用为导向，通过精细化分选，提高装修垃圾的化资源化利用水平和无害化处理水平。

条文说明：3.0.6装修垃圾精细化分选的最终目的是实现资源最大化利用，本规程中的精细化分选并非指所有种类进行完全分离，而是根据资源化利用需要进行精准分类，例如部分微粉混合物很难分离，从应用角度也没有必要分离。即采取适合我国国情和地区特点的垃圾分类收集方式，提高垃圾资源再生比例，减少垃圾最终处置量；采用适于当地条件的处理技术组合，在对当地环境影响程度最小的前提下，对装修垃圾进行无害化处置，并将装修垃圾的长期影响降到最低。

3.0.7 装修垃圾处理厂分选工艺应根据当地的装修垃圾特性、再生材料用途和资源化利用水平合理选择，且宜采用干法工艺。

条文说明：3.0.7分选包含筛选、风选、磁选、重力分选、光电分选、水浮选等工艺，其应用场景各不相同，因此，装修垃圾处理厂的分选工艺应根据当地的垃圾特性、再生材料用途、技术要求以及资源化利用水平来合理选择。科学选择工艺路线，配备实用型设施设备，提高规范化运营管理水平有利于提高装修垃圾资源化利用率。

装修垃圾特性分析主要包含以下内容：

1. 装修垃圾应分析所包括的金属、混凝土、砖瓦、陶瓷、玻璃、木材、塑料、石膏、涂料、土等重量比例。

2. 应分析各种组成的密度、粒径等。

3. 应分析各种轻物质的体积占比。

分选分离工艺流程分为干法、 湿法和干湿结合法。 干法工艺是指建筑垃圾处置过程中不采用水浮选等水处理工艺（不包括为降尘采用的喷淋预处理）； 湿法工艺是指处置过程中采用水浮选等水处理工艺； 干湿结合法是指建筑垃圾处置过程中， 部分物料采用含水的处理工艺， 另一部分未采用含水的处理工艺。 干法工艺流程对环境影响较小， 湿法工艺流程需要水源及水处理等辅助生产设施， 工艺较为复杂， 推荐优先采用干法工艺。

3.0.8 装修垃圾分选工艺宜能实现大件垃圾与小件垃圾、轻物质与重物质、可直接回收物与不可直接回收物、金属与非金属、立体3D物质与平面2D物质、有机物与无机物、有害物与无害物等六大分离的目标。

条文说明：3.0.8  装修垃圾的六大分离目标包括，大件垃圾与小件垃圾、轻物质与重物质、可直接回收物与不可直接回收物、金属与非金属、立体3D物质与平面2D物质、有机物与    无机物、有害物与无害物等六大分离。

（1）大件垃圾与小件垃圾分离：将超大的沙发、床垫、门窗、家具以及超重的楼承板、支撑梁柱、大型混凝土块等分离进行大件预处理，将超小的泥沙粉末和超轻的泡沫、轻物质碎屑分离。

（2）轻物质与重物质分离：利用轻、重物质不同的特性在风力、重力等作用下直接将其分离，重物质进入骨料生产线，轻物质再经过资源化分拣实现最大化减量。

可直接回收物与不可直接回收物分离：将可直接回收利用的废旧金属、木材、塑料、纸张、橡胶等分拣出来，流水线执行“有用物质优先分拣”的原则。

（3）金属与非金属分离：通过强力永磁设备将钢铁金属分拣出来，用涡电流分选筛将其他金属筛分出来，实现金属与非金属分离。

（4）立体3D物质与平面2D物质分离：利用欧美生活垃圾精分设备工艺技术，可直接将立体型瓶罐物体与平面的塑料片、布片等物质分离。

（5）有机物与无机物分离：垃圾末端处置的填埋模式将难以持续，装修垃圾资源化处理项目的轻物质垃圾残渣，属于有机可燃物，按照今后焚烧和热解碳化的要求，工艺需将不可燃的无机物最大限度分离。

（6）有害物与无害物分离：按照国家环境保护相关规范，将有毒有害的油漆桶、荧光灯管、电池、药品等物质单独分拣交由专业机构进行无害化处置。​

3.0.9  装修垃圾处理宜按资源化利用、焚烧、填埋的次序进行。

条文说明：3.0.9根据装修垃圾的利用价值和对环境的影响程度综合考虑，装修垃圾处理宜优先考虑资源化利用，其处理优先次序宜按资源化利用、焚烧、填埋进行。

3.0.10  装修垃圾处理成套装备的处理能力应根据生产线规模、工作制度、产品规格、原材料特性、设备台数的要求进行选型设计。

3.0.11    装修垃圾成套设备宜由预处理、 破碎、分选、骨料整形、除尘、 控制与智能化等系统组成。每台生产装备的单机运行速度、单机生产能力等均应满足成套生产线工艺的设计要求。

3.0.12  成套工艺装备配备应遵循以下原则：

1  在满足除杂要求的前提下，尽量减少流程节点；

2  在保证产量的前提下，尽量选择较小的设备规格；

3  在空间场地许可的情况下，尽可能的降低物料提升高度。

3.0.13  设备空运转时，应运行平稳，性能可靠、无明显振动，无异常响声，主体设备使用寿命应不低于10年。

条文说明：3.0.13设备各连接部分应牢固可靠；设备各可调部位的调整应灵活、无卡滞现象；设备供气、供水、供油及液压等系统不应有泄漏现象，调节准确方便。

3.0.14  配套的辅助设备应根据主机配套选型，应能满足主机最大规格产品。

3.0.15 危废物品类应由具有危废处置经营资质的企业处置，装修垃圾处理厂不得接受危废物品。

条文说明：3.0.15危废处置应由经营资质的企业处置，装修垃圾处理厂不得接受危废物品。对装修垃圾中含有得极少量得危废物品，应在分离后由处理企业运输到相关回收处理企业。

3.0.16 装修垃圾处理厂选址应符合所在地区城市发展规划、土地利用规划和装修垃圾专项规划。

3.0.17 装修垃圾处理厂总体设计应符合现行行业标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134的有关规定。

条文说明：3.0.17   总体设计包含总平面布置、厂区道路、计量设施和绿化与防护等方面的内容。

3.0.18固定式装修垃圾的资源化处理工程和填埋处理工程的总平面布置及绿化应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。

3.0.19 装修垃圾处理厂应采取措施控制噪声、扬尘、固体废弃物和废水等污染，并应符合消防相关规定。

条文说明：3.0.19   厂区环境空气质量应达到现行国家标准《环境空气质量标准》GB 3095的有关规定；生产厂区环境噪声排放应符合现行国家标准《企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定；废水排放应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的有关规定；生产厂区的固体废弃物应有专业堆场，处理后的废金属、废木料、废塑料等宜送至相应领域的资源化处置企业。

3.0.20 装修垃圾再生骨料综合能耗应符合《固定式建筑垃圾处理技术规程》JC/T 2546的有关规定。

# 4  收集运输与接受贮存

## 4.1 收集运输

4.1.1 装修垃圾宜综合考虑服务半径、服务人口、装修垃圾产生量、环境应用、便利程度等因素设置固定投放点，并应实行分类投放，投放点应根据当地垃圾分类方案设置相应的分类堆放场地和相应的分类标识。

条文说明：4.1.1装修垃圾投放点选址应综合考虑服务半径、服务人口、装修垃圾产生量、环境影响等因素。投放点应设置在居民居住集中且投放方便的地点，同时应方便收运车辆进出与收运作业的进行。建议设置在与生活垃圾投放点临近的地方，但投放时需将装修垃圾与生活垃圾分开投放，不得将装修垃圾混入生活垃圾收运系统。此外，为了分类收集更加充分，宜采用预约上门方式分类收集的方式进行收集。

4.1.2不同类别的装修垃圾的收集包装材料宜具有明显区分度。

条文说明：4.1.2收集包装材料宜具有明显区分度，例如不同类别的装修垃圾采用不同颜色的收集袋或具有明显标识的统一收集袋。

4.1.3 装修垃圾进入收集系统前宜根据收运车辆和收运方式的需要进行破碎、装袋、压缩等预处理。

4.1.4 从事装修垃圾运输服务的企业应取得管理部门核发的运输经营许可，使用的运输车辆应当符合国家相关标准，安装具备定位和称重功能的车载监控终端。

4.1.5装修垃圾运输宜实行密闭厢式货车，不得裸漏和散落。装修垃圾运输车辆应保持整洁、标志齐全，严禁车轮带泥、车厢外挂泥。

4.1.6 装修垃圾不得与生活垃圾、危险废物等材料混装混运。

4.1.7 装修垃圾运输应按规定的时间、路线行驶，不得超高、超载和超速运输。

条文说明：4.1.7装修垃圾装载高度最高点应低于车厢栏板高度0.15m以上，车辆装载完毕后，厢盖应关闭到位，装载量不得超过车辆额定载重量。

4.1.8 装修垃圾运输企业不得随意倾倒、填埋等方式处置装修垃圾。

## 4.2 接受及贮存

4.2.1装修垃圾进场计量系统应符合下列规定：

1计量系统应具备称量、记录、打印、数据处理、数据传输等功能；

2汽车衡数量应综合兼顾建筑垃圾及其他原料进厂计量、再生材料及资源化利用产品出厂计量要求；

3汽车衡规格按最大进出厂车辆最大满载重量的(1.3~1.7)倍配置，称量精度不大于20) kg；

4 根据场地条件设置车辆等候区。

4.2.2装修垃圾应合理分类堆放，并应设置明显的分类堆放标志。

4.2.3 易燃易爆物品应单独存放，并应采取消防安全措施。

4.2.4 装修垃圾堆放应稳固牢靠，侧立堆码高度不宜超过3m。当超过3m时，应进行堆体和地基稳定性验算，保证堆体和地基的稳定安全。

4.2.5 施工现场及转用调配的垃圾贮存可采取室内或露天方式，贮存地面应坚实、平整，并应采取有效的防尘、降噪措施。露天堆放的建筑垃圾应及时遮盖，堆放区地坪标高应高于周围场地至少0.15m，四周应设置排水沟，满足场地雨水导排要求。

4.2.6 装修垃圾进厂贮存宜根据后端处理处置设施的要求，配备相应的预处理设施，预处理设施宜设置在封闭车间内，并应采取有效的防尘、降噪措施。

4.2.7 装修垃圾经分选后的产品应分区分类贮存，并应采取措施避免二次污染。

条文说明：4.2.7装修垃圾经分选后的产品应分区分类贮存，并应采取措施避免二次污染。其中二次污染不仅指分类后的不同之间的材料间的混料污染，而且指分类后的固体废弃物未采取有效措施导致的扬尘、废水、废气等二次污染。

4.2.8 装修垃圾经分选后的产品应分区分类贮存，并应采取措施避免二次污染。

4.2.9 装修垃圾卸料储存区应与预处理区域统筹规划布局。

条文说明：4.2.9  当装修垃圾设置预处理作业区域时，预处理区域布置应满足装修垃圾中大件杂物和危废的初选等处理要求，同时宜包括人工挑拣和机械处理等预处理。

# 5  破碎系统

## 5.1　一般规定

5.1.1 装修垃圾破碎系统由破碎设备、给料设备、料斗及辅助设备组成。

5.1.2 装修垃圾破碎系统可应用于混凝土、砖、瓦等惰性物料的破碎。

5.1.3装修垃圾破碎工艺宜为多级破碎，一级破碎重点宜是破袋破碎，二级或二级以上破碎宜为粉碎破碎。

条文说明：5.1.3由于其物料组成与拆除垃圾存在差异性，轻物质、杂质含量较拆除垃圾高，砖混等惰性物料强度较拆除垃圾低，且通常居民家庭装修垃圾为袋装化。因此，装修垃圾预处理工艺的一级破碎重点是破袋破碎，二级破碎或二级以上才为粉碎破碎。

5.1.4 破碎系统的粉碎破碎，可根据破碎级分为粗碎设备、中碎设备、细碎设备。

5.1.5  破碎设备应采取防尘降噪措施。

5.1.6  破碎系统应满足平稳可靠、节能环保、安全、易维护检修等要求。

5.1.7  破碎系统应设置检修平台。

## 5.2　破碎工艺及设备

5.2.1 破碎工艺应根据再生材料用途、 技术要求综合确定。

5.2.2 破碎工艺宜采用闭路工艺流程，每级破碎设备宜通过闭路流程使大粒径的物料返回破碎机再次破碎。

条文说明：5.2.2为保证再生材料的成品粒径不超过使用要求，成品破碎应与筛分配合设计，通过筛分截留不满足要求的超规格料，返回破碎机再次破碎，从而形成闭路流程，满足再生材料的出料粒径要求，从而提高资源化利用率。

5.2.3 破碎工艺宜配置整形设备。

条文说明：5.2.3 整形设备宜选用冲击类破碎机、辊压机、立式辊磨机和管磨机，且宜符合下列规定：

- 立式冲击破碎机进料粒度宜小于 40mm，并应符合 JC/T1013 的要求；

- 辊压机进料粒度宜小于辊径的2～3%，并应符合JC/T 845的要求；

（3） 立式辊磨机进料粒度宜小于70mm，并应符合GB/T 35167的要求；

（4） 管磨机进料粒度宜小于25mm，并应符合JC/T 334.1的要求。

5.2.4 破碎类设备可采用颚式破碎机、反击式破碎机、双轴液压破碎机、圆锥破碎机、锤式破碎机等，且首破宜优先选用双轴液压破碎机。

条文说明：5.2.4破碎类设备宜采用颚式破碎机、反击式破碎机、液压破碎机、圆锥破碎机、锤式破碎机等以颚式破碎机进行预破碎，带有柔性物料的装修垃圾极其容易造成破碎机堵塞，且清理时间长。以反击式破碎机进行预破碎，对物料进料尺寸要求较高，且大块织物等易造成破碎机堵料等情况。因此装修垃圾选择液压破碎机较为适用，通过调整其空隙尺寸，既满足惰性物料的通过防止过度粉碎，又能将编织袋扯破。

一般选用冲击式破碎机或反击细破碎机，其兼具破碎和整形的特点，骨料粒形圆润。

5.2.5  破碎类设备的最大进料粒度和处理能力宜符合表1的规定。

表1   破碎类设备的最大进料粒度和处理能力

| 破碎设备 | 最大进料粒度（mm） | 处理能力（t/h） |
| --- | --- | --- |
| 颚式破碎机 | 500 | ＞50 |
| 反击式破碎机 | 350 | ＞50 |
| 双轴液压破碎机 | 600 | ＞50 |
| 圆锥破碎机 | 250 | ＞50 |
| 锤式破碎机 | 250 | ＞50 |

5.2.6  给料设备的给料能力应能满足工艺要求的设计产能，并应在一定范围内可进行调整，宜具备筛分功能。

5.2.7  给料设备可采用板式给料机、棒条振动给料机、惯性振动给料机。宜优先选用棒条振动给料机。

5.2.8  料斗的进口宽度与容积应满足给料设备的卸料要求，整体设计应适应建筑垃圾下料要求，充分考虑粒径、杂物等因素，防止堵料。

5.2.9  料斗宜宜配备喷雾、集尘、收尘设施，同时应具备实时监测和乃时疏堵功能。

5.2.10  破碎制备的再生材料粒形应符合其相关标准的技术要求。

条文说明：5.2.10 破碎制备的再生材料粒形应符合其相关标准中的技术要求，破碎制备的再生粗骨料的针片状颗粒含量应满足GB/T 25177的技术要求。

# 6  筛分及输送系统

## 6.1　一般规定

6.1.1筛选可应用于装修垃圾破碎后骨料的分级。

条文说明：6.1.1 筛分是根据物料颗粒大小进行分选，以满足后续设备的进料要求以及产品规格要求。

6.1.2  筛分系统宜包含除土筛分、粗破筛分、中破筛分和细破筛分。

条文说明：6.1.2 入料系统设置预筛分环节的，除土系统应结合预筛分进行设计；未设置预筛分环节的，除土系统可结合给料或初级破碎出料进行设计；除土设备宜选用筛分设备， 筛网孔径应根据除土需要和骨料回收设计进行选择，除土后物料中泥块含量应满足再生骨料应用的质量标准要求。

6.1.3  装修垃圾输送系统包括物料输送机和空气输送斜槽。

6.1.4  筛分设备应采取防尘和降噪措施 。

6.1.5  输送系统应采取防止漏料和防尘措施 。

6.1.6  筛分和输送系统应设置检修平台。

## 6.2　工艺及设备

6.2.1  筛分工艺应根据再生材料粒径范围、材料特性、破碎系统和工艺路线等综合确定。

6.2.2预期处理的装修垃圾中细料或杂料较多时可设置预筛分工艺，设备宜选择重型筛分机。

6.2.3  筛网孔径选择应与产品规格设计相适应 。

6.2.4  筛分设备可采用滚筒筛、棒条筛、振动筛和弹跳筛。

条文说明：6.2.4  筛分设备可采用振动筛、滚筒筛、滚轴筛和棒条筛。具体设备选型应结合装修垃圾性质、 筛分的目进行综合考虑。特点如下：

- 滚筒筛是分选技术中应用非常广泛的一种机械，是通过对颗粒粒径大小来控制垃圾分选的，分选精度高。滚筒筛的筒体一般分几段，可视具体情况而定，筛孔由小到大排列，每一段上的筛孔孔径相同。物料在滚筒内的翻转、滚动，使卡在筛孔中的物料可被弹出，防止筛孔堵塞。但是滚筒筛分噪声较大，粉尘控制要求高且占地面积大，检维修不方便的缺点；

- 棒条筛是一种装有弹性棒条筛面的振动筛。棒条筛具有结构简单、处理量大、筛孔不易堵塞等优点，尤其适合于处理干性物料，目前在其它生产现场广泛使用。棒条筛采用棒条缝面作为筛子的工作表面是该筛区别于普通振动筛的主要特点，棒条筛面这一独特的设计是该筛机被众多工矿企业应用于粗筛分。

- 振动筛是将颗粒大小不同的碎散物料群，多次通过均匀布孔的单层或多层筛面，分成若干不同级别的过程成为筛分。大于筛孔的颗粒留在筛面上，称为该筛面的筛上物,小于筛孔的颗粒透过筛孔，称为该筛面的筛下物。实际的筛分过程是：大量粒度大小不同、粗细混杂的碎散物料进入筛面后，只有一部分颗粒与筛面接触，由于筛箱的振动，筛上物料层被松散，使大颗粒本来就存在的间隙被进一步扩大，小颗粒乘机穿过间隙,转移到下层或运输机上。由于小颗粒间隙小，大颗粒并不能穿过，于是原来杂乱无章排列的颗粒群发生了分离，即按颗粒大小进行了分层,形成了小颗粒在下，粗颗粒居上的排列规则。到达筛面的细颗粒，小于筛孔者透筛，最终实现了粗、细粒分离，完成筛分过程。然而， 一般的平板振动筛分设备充分的分离是没有的，在筛分时，一般都有一部分筛下物留在筛上物中。细粒透筛时， 虽然颗粒都小于筛孔，但它们透筛的难易程度不同，物料和筛孔尺寸相近的颗粒，透筛就较难，透过筛面下层的颗粒间隙就更难。 采用阶梯型指型筛可解决该弊端，得到较高的过筛率。

- 弹跳筛可实现物料的比重和外形的双向分选，应用于生活垃圾以及建筑装潢垃圾的分选；弹跳分选筛是处理商业垃圾和生活垃圾的中、重型弹跳筛。它能将物料一步分选成三类，并通过弹跳，将附着在包装物上的粘着物抖落，从而取得无与伦比的分选效果。弹跳分选机旋转的筛板会根据垃圾的不同外观形状和特点，将垃圾分选至筛上或筛下。弹跳分选机根据垃圾的不同特点，对垃圾进行分类，可从纸板、废纸和薄膜中分选出塑料垃圾。也适用于从圆柱形垃圾瓶、易拉罐中分离出轻物质，如薄膜。根据运动速度的不同， 3D形状的垃圾会被弹至筛下，而薄膜、纸等 2D 形状的垃圾则会被弹至筛上，从而达到垃圾分类的目的。通过调节筛盘的角度，可以调节分选精度。弹跳分选机通常安装在垃圾回收系统的自动分拣线的起始机器，以提高可回收废弃物的类型以最大化后端分离器的分离效率。

6.2.5  筛分设备的处理能力、振动频率和筛网面积应符合表2的规定。筛网孔径应根据再生骨料产品要求进行合理选择。

表2   筛分设备最低参数要求

| 破碎设备 | 处理能力（t/h） | 筛网面积（m2） | 振动频率（Hz） |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动式筛分设备 | ＞100 | ＞8 | ＞16 |
| 固定式筛分设备 | ＞200 | ＞8 | ＞13 |

6.2.6  筛分的再生材料颗粒级配应符合其相关标准的技术要求。

# 条文说明：6.2.6  筛分的再生材料颗粒级配应符合其相关标准中的技术要求，再生粗骨料颗粒级配应满足GB/T 25177的技术要求；	再生细骨料颗粒级配应满足GB/T 25176的技术要求。

6.2.7  物料输送设备宜采用皮带输送机，并应采取措施防止漏料及扬尘。

6.2.8  输送设备应配备符合相关规范要求的安全防护装置。

6.2.9  皮带输送机的最大倾角应根据输送物料的性质、作业环境条件、胶带类型 、 带速及控制方式等确定，上运输送机非大倾角皮带输送机的最大倾角不宜大于17°，下运输送机非大倾角皮带输送机的最大倾角不宜大于 12°，大倾角输送机等特种输送机最大倾角可提高 。

# 7  风 选

7.0.1  风选宜用于轻杂物质的分选。

条文说明：7.0.1 再生骨料中轻杂物材料，如树枝、树叶、草根、木头、塑料、布片、纸屑、泡沫颗粒、加气块等。

7.0.2  风选工艺应根据再生材料用途、 技术要求综合确定。

7.0.3  分选设备分为固定式和移动式两种。

7.0.4  风选设备的具体设计原理和机械形状应依据以下数据：

（1）每小时的处理量；

（2）在物料中轻物质的含量。

条文说明：7.0.4  负压风选工艺可选择水平气流风选设备、倾斜气流风选设备和垂直气流风选设备。设备优点是结构简单，造价经济，在处理较少轻物质和不考虑去除轻物质的品质的时候效果相对不错。但当遇到每小时进料量较大，同时物料中轻物质含量较高时，这是风吸式分选机不能有效的将轻物质去除，同时也由于物料在输送带上回存“叠加”的现象，由于气流控制不准确，风吸式风选机会将轻重物质全部吸走，完全不能达到分离的效果。负压吸附分离系统宜配置包含振动筛的来料松散系统。

正压风选工艺可选用鼓式风选机。它适用于每小时处理量比较大，并且含有的轻物质比较多的情况。鼓式风选机可以处理150吨/小时的废弃物，其中轻物质的量可以达到25吨／小时，可以处理尺寸很大的物料（包括塑料袋，薄膜等）。

7.0.5   风选设备宜采用正压、负压一体式，物料应宽幅播撒，均匀散开。

条文说明：7.0.5分选设备工作原理可分为正压、负压和正压负压一体三种。

7.0.6  风选设备的出风口角度、风量、风速等参数均宜设计为可无极调整。空气气流应可控，风速宜在9-25m/s。

7.0.7   风选设备宜满足以下参数：

1  固定式、移动式功率 10kW 以上。

2  固定式、移动式处理能力 50t/h 以上。

7.0.8  分选设备应优先选用气流的回用率高的设备。

条文说明：7.0.8气流的回用率越高，使用的过滤器（除尘器）越小，整体的功率也就越小，相同处理量的情况下，如果气流回用70%，则可以节省60%的能耗。

7.0.9  风选设备宜配备低噪音鼓风系统和粉尘收集系统。

7.0.10  以空气为风选介质的风选设备的进料粒度不宜大于30mm。

条文说明：7.0.10  在以空气为风选介质的设备中，为实现建筑垃圾混合物料按密度大小实现风选，需进行破碎预处理控制物料的粒径小于 30 mm 。为了提高分选效率，在风选之前需要将废物进行窄分级。

7.0.11  风选设备的分离率应不低于80%。

# 8 水浮选

8.0.1  水浮选主要是应用于轻杂物质的分选。

条文说明：8.0.1 再生骨料中表观密度小于1000kg/m3的杂物材料（如木块、塑料、布片、纸屑、泡沫颗粒等）。

8.0.2  高品质骨料生产宜采用水浮选工艺。

8.0.3  浮选前应进行初级破碎及渣土预筛分。

8.0.4 水浮选系统应包括浮选槽、除杂器、清洗管道、骨料皮带、沥水筛、淤泥排出装置和水净化系统等。

8.0.5  水净化系统应包括供水、回水装置、过滤装置、沉淀池等。

条文说明：8.0.5  系统工艺设计应满足水浮选系统的需要，及时过滤清除污水中的淤泥，保证水的循环使用，没有污水外排。

8.0.6  风选设备宜满足以下参数：

1  固定式、移动式功率 10kW 以上。

2  固定式、移动式处理能力 50t/h 以上。

8.0.7 浮选工艺可与风选工艺同时配置，混合使用，也可独立使用，多级配置。

条文说明：8.0.7根据用户对骨料生产的要求，可将风选和水浮选进行设计，灵活选择工艺路线。由于水浮选工艺的处理能力有限，在单独适用时，可多级配置以满足产能要求。

8.0.8  分选设备的分离率应不低于80%。

# 9 磁选和涡电流分选

9.0.1  磁选宜用于铁质物质的分选，涡电流分选可用于分选铝、铜等有色金属。

条文说明：9.0.1  涡电流分选机里可以产生感应涡电流，当有色金属进入分选区时有色在金属内部感应出涡电流的磁场与原磁场方向相反，相互排斥，将导电性金属向皮带输送的方向抛出从而达到与非金属物质的分离，达到分选的目的。

9.0.2  磁选工序宜在每次破碎后各设置一次，可单独使用或与涡电流分选联合使用。

条文说明：9.0.2  磁选工艺关键是选择配置的节点。

9.0.3  磁选和涡电流分选设备选型时应考虑如下因素：

（1）供料传输带和产品传输带的位置关系；

（2）供料传输带的宽度、尺寸以及能否在整个传输带的宽度上有足够的磁场强度而有效地进行磁选；

（3）与磁性材料混杂在一起的非磁性材料的数量与形状；

（4）操作要求如电耗、空间要求、结构支撑要求、磁场强度、设备维护等。

条文说明：9.0.3磁选和涡电流分选设备选型应根据皮带上物料层厚度、物料层宽度、物料粒径、运输速度、废铁的类型等因素综合考虑。

9.0.4  磁选设备可分为有电磁和永磁除铁器两类，并宜具有自动卸铁功能。

9.0.5  磁选设备宜满足以下参数：

1  固定式、移动式磁场强度大于 70mT。

2  固定式适应带宽大于 800mm，移动式适应带宽大于 600mm。

9.0.6  磁选设备安装在物料输送皮带机上方时，距皮带悬吊安装高度宜为250-300mm。

条文说明：9.0.6悬吊式磁铁设备可分一般式和带式两种类型。当装修垃圾中铁器数量少时宜采用一般式，当铁物数量多时宜采用带式。

# 10 智能分选

10.0.1  智能分选可用于装修垃圾中木块、橡胶、红砖、机制砖、塑料、混凝土等物料分离。

条文说明：10.0.1  智能分选设备采用先进的人工智能识别技术，能够快速识别不同物料；同时通过机器学习，可适应复杂多变的工况。人工智能识别技术包含识别物料的颜色、亮度、物料尺寸、物料性质等。

10.0.2  智能分选宜根据分选质量、分选效率等合理配置设备数量。

条文说明：10.0.2  产量要求高于单台智能分选机时，可以采用多台智能分选机并联使用。

10.0.3  智能分选设备宜具有自动调节装置，根据不同工况、不同物料等，智能匹配进料量，使得分拣系统始终保持高效的工作状态。

10.0.4   智能分选处理时，采用机械手的设备粒径不宜大于200mm，对于采取喷射高压气体的设备粒径不宜大于40mm。

条文说明：10.0.4  智能分选处理粒径宜根据其配置节点的不同而不同，粒径越大，其分离效率越高，但分离质量将会降低。不同的分选原理和实现方法对粒径的影响也不相同，如采取机械臂抓取的方法进行处理，具有较高的处理能力，最大分拣物品重量可达几十公斤的重物，每小时可到达几千次的抓取频率，对于物料粒径的要求较宽；如喷射高压气体分离物料进行选别，根据物料的形状进行

10.0.5   智能分选设备宜满足以下参数：

1  固定式处理能力大于20 t/h。

2  移动式处理能力大于10 t/h。

10.0.6  当配置智能分选设备时，物料分离率应不小于 85%。

# 11 控制与智能化系统

11.0.1  电气控制系统应采用集中控制方式。

11.0.2  电路系统应走向分明、连接牢固、绝缘可靠， 电线颜色应有区别。

11.0.3  成套设备用电气仪表应符合 GB 4064 的规定。

11.0.4  成套装备宜使用数字化智能系统，过程控制参数采用率应达到 100%。

11.0.5  数字化智能系统应具备建筑垃圾及再生骨料分类及在线计量功能。

11.0.6数字化智能系统用于调节机械工艺运行的设备运行状态、故障识别、工艺指标、环境保护指标。

11.0.7  数字化智能系统应具有过程重要控制参数及运行数据的实时获取、存储、传输、分析、处理、功能。

11.0.8  数字化智能系统应配置相匹配的软硬件要求， 具备运行优化能力， 达到最优运转率。

# 12分选工艺

12.0.1 分选工艺宜根据装修垃圾特性和资源化利用要求，可采用单级或多级串联方式，也可采用并联方式。

12.0.2分选工艺流程应合理布置生产线各工艺环节，减少物料传输距离，并应合理利用地势势能和传输带提升动能。

12.0.3 分选系统宜包括风选设备、水浮选设备、砖混分离设备、砖混分离设备、除铁设备等。

12.0.4  设备选型应分选工艺进行合理选择。

12.0.5  成套装备的产量应满足合同的要求。

12.0.6 装修垃圾的精细化分选宜设置预分选工艺模块，预分选应分选出超大块的木材类、超大块纤维类、大块金属和塑料类等物料，并应将大块重质物料破碎后进行除铁处理。

12.0.7  装修垃圾处理宜在处理前端设置破袋机。

12.0.8  高品质骨料的生产宜采用水浮选模块。

12.0.9 分选系统应满足装修垃圾中轻质杂物、木块、废轻型墙体材料、废钢筋等有效分离。

12.0.10  装修垃圾中有害物质分离率应不小于100%。

12.0.11  分选出的杂物应集中收集、分类堆放、及时处理。

# 13 安全环保

13.0.1  成套装备的各类操作平台和通道应防滑，并应设置安全栏杆及工作梯，安全栏杆及钢平台应符合GB 4053.3 的要求，工作梯应符合 GB4053.2 的要求。

13.0.2  成套装备应配置急停系统，紧急停车装置设计应符合 GB/T 16754 的相关要求。

13.0.3  成套装备应设置防止意外启动的安全措施，并应符合 GB/T 19670 的相关要求。

13.0.4 带式输送机的设计、制造、安装应符合 GB 14784 的相关要求。

13.0.5 作业前应进行劳动安全培训，并应按规定配置作业机械、劳动工具与职业病防护用品。

13.0.6  生产厂区应按要求设置安全警示标志。

13.0.7  固定式成套设备宜安装在封闭式厂房内。

13.0.8  生产中的除土和洗石等排出的各种废渣及除尘设备收下的粉尘应综合利用，不应任意抛弃。

13.0.9  当采用干法生产时，应配置除尘系统，粉尘产生区宜配备喷淋、 喷雾降尘装置。采用湿法生产时， 应建设配套的污泥沉淀设施，生产用水应循环使用。

条文说明：13.0.9  除尘系统应由除尘器、 离心通风机、空气压缩机等组成。
13.0.10 成套装备各设备噪声应符合各单机设备的标准要求，各车间的噪声限值应符合 GB/T 50087 的要求，厂界噪声限值应符合 GB 12348 的有关要求。
13.0.11  厂区应配置扬尘和噪声在线监测系统。

# 14 运行与维护

## 14.1 一般规定

14.1.1 应根据职责和具体要求制定相应的规章制度。

14.1.2 应具备完备的事故应急系统和应急处理方案。

## 14.2 运行

14.2.1 应制定设备的维护保养计划，计划应包括设备、仪器、固定资产卡，部件记录和维修保养时间表。

14.2.2 专业维修人员应熟悉机电设备、处理设备的维修保养计划及检查验收制度。

14.2.3 设备启动前应做好全面检查和准备工作，确保无误后方可开机运行。

14.2.4 生产线运行过程出现故障，应立即关闭相应设备电源并检修。

14.2.5 每班作业结束前，应检查相关的电源、水源，并清理作业设备和工具内部，清扫作业现场。

14.2.6 当发现设备有异响或异动等非正常情况出现时，应立即停止运行，进行检修保养。

## 14.3 维护保养

14.3.1 应建立日常保养、定期维护和大修三级维护保养制定。

14.3.2 应配备专门的日常维护保养人员。

14.3.3 再生利用生产系统中有搅拌装置的应每天进行清理，有制品成型设备应每周进行清理。

14.3.4 应保持各种设施、设备表面清洁。

14.3.5 应按设备使用要求定期检查或更换安全和消防等防护设施、设备。

14.3.6 应定期检查、更换设备易损件，定期检查、紧固设备连接件，定期检查电动阀门的控制元件，手动与电动的联锁装置。

# 附件  A

不同的分选模块适用的分选物质对应表见表1所示。

表1   同的分选模块适用的分选物质对应表

| 分选工艺 | 适用分选物质 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 风选 | 轻物质（废竹木、废塑料、废布、废纸、废纸箱、木块、树叶、草根、废纤维、保温材料、石膏板、加气混凝土等） |  |
| 水浮选 | 轻质杂物（废竹木、废塑料、废布、废纸、加气混凝土等） |  |
| 磁选 | 磁性物质（铁、钴、镍等） |  |
| 涡电流分选 | 有色金属（铝、铜、镁等） |  |
| 智能分选 | 木块、橡胶、红砖、机制砖、塑料、混凝土等物料分离 |  |
| 人工分选 | 大件杂物（轮胎、床垫、沙发、马桶、桌子、窗框等）、危废物品、轻物质、金属 |  |

不同的物质与适用分选模块对应表见表2所示。

| 物质 | 工艺设备 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大件杂物（轮胎、床垫、沙发、马桶、桌子、窗框等） | 人工分选 |  |
| 木材类 | 风选、水浮选、人工分选 |  |
| 废塑料类 | 风选、水浮选、智能分选、人工分选 |  |
| 纤维织物类 | 风选、水浮选、智能分选、人工分选 |  |
| 橡胶类 | 风选、水浮选、智能分选、人工分选 |  |
| 磁性金属类 | 磁选、智能分选、人工分选 |  |
| 有色金属类 | 涡电流分选、智能分选、人工分选 |  |
| 土质粉料类 | 预筛分处理 |  |
| 红砖类 | 智能分选、人工分选 | 从混凝土类中分离时 |
| 危废物质 | 人工分选 |  |
| 保温材料类 | 风选、水浮选、智能分选、人工分选 |  |
| 玻璃类 | 智能分选、人工分选 |  |
| 纸质类 | 风选、水浮选、智能分选、人工分选 |  |
| 石膏类 | 风选、智能分选、人工分选 |  |
| 混凝土类 | 破碎处理、筛分处理 |  |

# 本规程用词说明

1为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1《环境空气质量标准》GB 3095

2《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分 钢斜梯》GB4053.2

3 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分 工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3

4《电器设备安全设计导则》GB 4064

5《污水综合排放标准》GB 8978

5《企业厂界环境噪声排放标准》GB12348

6《带式输送机安全规范》GB 14784

7《工业企业总平面设计规范》GB 50187

8 《机械安全 急停功能 设计原则》GB/T 16754

9 《机械安全 防止意外启动》GB/T 19670

10 《建设工程用再生细骨料》GB/T 25176

11 《建设工程用再生粗骨料》GB/T 25177

12 《水泥立式辊磨机》GB/T 35167

13 《工业噪声控制设计规范》GB/T 50087

14《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134

15《固定式建筑垃圾处理技术规程》JC/T 2546

16 《盘砖式压砖机》JC/T 1013

17 《水泥工业用辊压机》JC/T 845

18 《水泥工业用管磨机》JC/T 334.1

T/CECS XXX

中国工程建设标准化协会标准

装修垃圾精细化分选技术规程

# 条文说明

2021 北京