T/CECS ×××-202×

中国工程建设标准化协会标准

轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙应用技术规程

Technical specification for application of light gauge-steel skeleton and prefabricated decorative partition wall

（征求意见稿）

202X  北京

前　言

根据中国工程建设标准化协会[2020] 23号文的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分8章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、验收、墙体维护及拆除。

本规程由中国工程建设标准化协会工业固废资源化与生态修复专业委员会负责归口管理，由安必安新材料集团有限公司公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中如有意见或建议，请寄送安必安新材料集团有限公司（地址：广州市海珠区新港东路1000号保利世贸中心E座22楼  邮政编码：510305），以供今后修订时参考。

主编单位：安必安新材料集团有限公司

中国建筑科学研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目　次

1 总 则	1

2 术 语	2

3 基本规定	4

4 材 料	5

4.1  A类隔墙	5

4.2  B类隔墙	9

5 设 计	12

5.1  一般规定	12

5.2  设计要点	13

6 施 工	17

6.1  一般规定	17

6.2  施工准备	18

6.3  A类隔墙施工	18

6.4  B类隔墙施工	20

6.5 文明施工	20

7 验 收	21

7.1  一般规定	21

7.2  主控项目	23

7.3  一般项目	24

8 墙体围护及拆除	26

本规程用词说明	27

引用标准名录	28

附：条文说明	29

Contents

1　General Provisions	1

2  Terms	2

3　Basic Requirements	4

4　Materials	5

4.1  A type of partition wall	5

4.2  B type of partition wall 	9

5　Design	12

5.1  General Requirements	12

5.2  Design Points 	13

6　 Construction 	17

6.1  General Requirements 	17

6.2  Preparation of Construction 	18

6.3  A type of Partition Wall of Construction	18

6.4  B type of Partition Wall of Construction 	20

6.5  Civilized Construction	20

7　Acceptance	21

7.1  General Requirements	21

7.2  Main Control Items 	23

7.3  General Items	24

8  Wall maintenance and demolition	26

Explanation of Wording in This Specification 	27

List of Quoted Standards	28

Addition：Explanation of Provisions	29

# 1 总 则

1.0.1 为规范轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙的设计、施工和验收，促进墙体革新和技术进步，做到技术先进、安全适用、确保质量，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于抗震设防烈度为8度及以下地区的民用和一般工业建筑中非承重内隔墙，其他构筑物采用轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙时可参照本规程执行。

1.0.3轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙的设计、施工和验收除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术 语

2.0.1 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙 light-gauge steel framing and prefabricated decorative partition wall

按构造和安装方式分为A类隔墙和B类隔墙。A类隔墙由轻钢龙骨、保温和隔热内填材料、两侧覆装饰面板组成的，工业化生产的非承重装饰隔墙；B类隔墙由轻钢龙骨、装配式轻质装饰墙板组成的，工业化生产的非承重装饰隔墙。

2.0.2 轻钢龙骨  light-gauge steel framing

由冷弯薄壁型钢构件组成的墙架龙骨，包括轻钢竖龙骨、横龙骨和通贯龙骨等。

2.0.3 装饰面板 sheathing decorative partition board

安装在轻钢龙骨表面的用具有装饰性的板材。

2.0.4 横龙骨 transverse furring

墙体骨架中与主体结构楼板或梁连接的龙骨，按位置分为天龙骨和地龙骨。

2.0.5 竖龙骨 vertical furring

墙体骨架中竖向布置的龙骨。

2.0.6 通贯龙骨  through furring

天、地龙骨之间设置的横向龙骨，分为穿心龙骨和调平龙骨两类。

2.0.7 装配式轻质装饰墙板 lightweight partition board composited decoration layer

由主板、副板组成的，工厂标准化预生产的带有装饰层的轻质非承重隔墙板材，简称复合装饰墙板。

2.0.8 主板 main board

工厂标准化预生产的以面板、岩棉板、连接型材复合而成的板材，简称主板。

2.0.9 副板 auxiliary board

工厂标准化预生产的以面板加工而成的与主板配套的板材，简称副板。

# 3基本规定

3.0.1 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙应能适应主体结构的正常变形，在长期承受自重、荷载等情况下，不应出现变形、开裂等现象。

3.0.2 隔墙工程设计必须适应建筑物的结构安全和主要使用功能的要求。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验确认。

3.0.3 隔墙有隔声性能要求时，隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定，并满足工程设计要求。

3.0.4 隔墙有防火要求时，隔墙的燃烧性能和耐火极限指标应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，并满足工程设计要求。

3.0.5 隔墙有保温要求时，隔墙的传热系数应满足所属气候区域现行的有关国家标准的规定，并满足工程设计要求。

3.0.6抗震设防区的隔墙与主体结构的连接构造应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和现行行业标准《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339的有关规定。

3.0.7 隔墙有防水、防潮要求时，应进行防水、防潮处理，且应符合现行国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327的有关规定。

3.0.8 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙所用材料的质量和环保性能应符合国家现行有关标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的产品和材料。

3.0.9 轻钢龙骨架、装饰面板、复合装饰墙板与配套材料间应具有良好的相容性。

3.0.10 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙工程在设计、生产制造及施工等全过程可应用BIM等先进的信息化技术手段。

3.0.11 正式施工前，宜先制作样板墙体，经验证施工状况正常后再进行正式施工。

3.0.12 单位面积的隔墙的建造碳排放量应小于30kgCO2e。

# 4 材 料

## 4.1　A类隔墙

4.1.1  A类隔墙系统应符合下列规定：

1. 隔墙系统外观质量应符合表4.1.1-1的规定；

表4.1.1-1 外观质量要求

| 项目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 非工艺性凹凸不平 | 不允许 | 在自然光下，距板材0.5m~1.0m处采用目测进行外观检查；用直尺进行划痕和针孔的测试 |
| 饰面划痕 | 轻微，且长度不大于10mm,每平方米不超过2处 |  |
| 饰面上的针孔 | 直径不大于0.5mm，且每平方米不超过2处 |  |
| 饰面颜色、纹路差异 | 同批次基本一致 |  |
| 装饰表面压痕 | 每平方米允许有一处不明显压痕 |  |
| 饰面粒子、裂纹、边角损坏、饰面鼓包、饰面破损 | 不允许 |  |
| 注：每平米允许存在的缺陷总和不应大于3处 |  |  |

2. 隔墙系统安装允许偏差应符合表4.1.1-2的规定。

表4.1.1-2 隔墙安装允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差/mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 1 | 2米靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 墙板垂直度（每层楼面） | 3 | 经纬仪，垂直仪检查 |
| 3 | 相邻面板之间高低 | 0.5 | 靠尺，深度尺检查 |
| 4 | 螺钉间距 | 10 | 尺量 |
| 5 | 墙体轴线位移 | 5 | 用经纬仪或拉线和尺量 |

3. 隔墙系统物理力学性能应符合表4.1.1-3的规定。

表4.1.1-3 隔墙物理力学性能要求

| 项目 |  | 性能指标 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90 | 115 | 140 | 200 |  |
| 饰物吊挂力/ N |  | ≥250 a |  |  |  |  |
| 空气隔声量/ dB |  | ≥45 | ≥47 | ≥49 | ≥52 | GB/T19889.3 |
| 传热系数/ W/（m2.K） |  | ≤1.00 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.50 | GB/T13475 |
| 耐火极限/ min |  | ≥60 | ≥60 | ≥90 | ≥120 | GB/T9978 |
| 软体抗冲击 | 结构性破坏试验 | 300Nm，5次 无结构性破坏 |  |  |  | JG/T 487 |
|  | 功能性破坏试验 | 120Nm，10次 无功能性破坏，最大残余变形≤5mm，启闭无异常 |  |  |  |  |
| 硬体抗冲击 | 结构性破坏试验 | 10Nm，10个点 无结构性破坏 |  |  |  |  |
|  | 功能性破坏试验 | 6Nm，1次 报告缺口半径无功能性破坏 |  |  |  |  |
| a 在装饰面板厚度为15mm时，饰物吊挂力不应小于450N。 |  |  |  |  |  |  |

4.1.2 轻钢龙骨的性能应符合现行国家标准《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981的有关规定，其主要规格应符合表4.1.2的规定。轻钢龙骨应符合下列规定：

1. 轻钢龙骨牌号不宜低于Q75；

2. 轻钢龙骨的双面镀锌量一般环境不应小于100g/m2，潮湿环境不应小于180g/m2。

表4.1.2  轻钢龙骨主要规格参数

注：其他尺寸可根据双方协商确定；通贯龙骨也可采用矩形钢管。

4.1.3 装饰面板的主要规格尺寸应符合表4.1.3-1的要求，尺寸偏差应符合表4.1.3-2的要求，性能指标要求应符合表4.1.2-3的规定，外观质量应符合表4.1.1-2的规定。

表4.1.3-1  装饰面板主要规格尺寸   单位为mm

| 项目 | 长度 L | 宽度 B | 厚度 D |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸/mm | 2500、2700、3000 | 600、900 | 10、15、20 |

注：其他规格尺寸可由供需双方协商确定。

表4.1.3-2  装饰面板尺寸允许偏差   单位为mm

| 项目 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | ±0.2 | GB/T 23451 |
| 宽度 | ±0.5 |  |
| 厚度 | ±0.2 |  |
| 对角线差 | ≤2 |  |
| 板面平整度 | ≤1 |  |
| 侧向弯曲 | ≤ L/1000 |  |

表4.1.2-3  装饰面板的性能指标要求

| 项目 | 单位 | 性能指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 mm | 15 mm | 20 mm |  |
| 面密度 | kg/m2 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | GB/T 30100 |
| 抗压强度 | MPa | ≥3.5 |  |  |  |
| 质量含水率 | % | ≤8 |  |  |  |
| 软化系数 | — | ≥0.80 |  |  |  |
| 耐火极限 （完整性） | h | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥1.5 | GB/T 9978 |
| 抗折强度 | MPa | ≥10 | ≥8 | ≥6 | GB/T 7019 |
| 湿胀率 | % | ≤0.25 |  |  |  |
| 干缩率 | % | ≤0.25 |  |  |  |
| 抗冲击强度 | kJ/m2 | ≥3.5 | ≥3.0 | ≥2.5 |  |
| 放射性核素限量 | — | 符合GB 6566要求 |  |  | GB 6566 |
| 导热系数 | W/(mK) | 0.25 |  |  | GB/T 10294 |
| 甲醛释放量 | mg/m3 | ≤0.03 |  |  | GB 50325 |
| 燃烧性能 | — | A级 |  |  | GB/T 8624 |
| 固废掺量 | % | ≥20 |  |  | — |

4.1.4 保温和隔热内填材料应符合下列规定：

1. 可采用岩棉、玻璃棉等矿物棉。

2. 保温和隔热内填材料的容重宜控制在60-140kg/m3。

3. 岩棉板的性能指标应符合现行国标标准《建筑用岩棉绝热品》GB/T 19686的规定；玻璃棉的性能指标应符合现行国标标准《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795的规定。

4.1.5 配套材料应符合下列规定：

1. 面板安装用螺钉宜采用带燕尾的沉头自钻自攻螺钉，并应符合现行国家标准《十字槽沉头自钻自功螺钉》GB/T 15856.2的有关规定。

2. 金属卡件应经过防锈处理或采用防腐件。

3. 树脂填缝剂性能指标应满足现行行业标准《陶瓷砖填缝剂》JC/T 1004的有关规定。

## 4.2　B类隔墙

4.2.1 B类隔墙系统应符合下列规定：

1. 隔墙系统外观质量应符合表4.1.1-1的规定；

2. 隔墙系统安装允许偏差应符合表4.1.1-2的规定。

3. 隔墙系统物理力学性能应符合表4.2.1-1的规定。

表4.2.1-1 隔墙系统物理力学性能要求

| 项目 |  | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90mm | 120mm |  |
| 饰物吊挂力/ N |  | ≥450 |  |  |
| 空气隔声量/ dB |  | ≥40 | ≥45 | GB/T 19889.3 |
| 传热系数/ W/（m2.K） |  | ≤1.50 | ≤1.20 | GB/T 13475 |
| 耐火极限/ h |  | ≥1.0 | ≥1.5 | GB/T 9978 |
| 软体抗冲击 | 结构性破坏试验 | 300Nm，5次 无结构性破坏 |  | JG/T 487 |
|  | 功能性破坏试验 | 120Nm，10次 无功能性破坏，最大残余变形≤5mm，启闭无异常 |  |  |
| 硬体抗冲击 | 结构性破坏试验 | 10Nm，10个点 无结构性破坏 |  |  |
|  | 功能性破坏试验 | 6Nm，1次 报告缺口半径无功能性破坏 |  |  |

4.2.2 轻钢龙骨应符合4.1.2的规定。

4.2.3 装饰复合墙板规格尺寸应符合表4.2.3-1的规定，外观质量应符合表4.1.1-2的规定，尺寸允许偏差应符合表4.1.3-2的规定。

表4.2.3-1 装饰复合墙板主要规格尺寸

| 项目 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸/mm | 2500、2700、3000 | 600、900 | 90、120 |

注：其他规格由供需双方提供。

4.2.4 面板的主要性能指标应符合表4.1.2-3的规定。

4.2.5 连接型材的主要性能指标应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5 连接型材主要性能指标

| 项目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | kg/m3 | ≤850 | GB/T 7019 |
| 含水率 | % | ≤8 |  |
| 抗折强度 | MPa | ≥3.5 |  |
| 湿胀率 | % | ≤0.20 |  |
| 干缩率 | % | ≤0.20 |  |
| 握钉力 | N/mm | ≥25 |  |
| 燃烧性能 | — | A级 | GB/T 8624 |
| 放射性 | — | 符合GB 6566要求 | GB 6566 |
| 耐火极限 (完整性) | h | ≥2.0 | GB/T 9978 |
| 甲醛释放量 | mg/m3 | ≤0.03 | GB 50325 |
| 导热系数 | W/(mK) | 0.25 | GB/T 10294 |

条文说明： 4.1.3 连接型材的性能指标要求制定上，结合市场实际情况和实验室数据，在质量含水率的指标性能制定上，协调了现行行业标准《建筑隔墙用轻质板条》JG/T 169；湿胀率、导热系数的制定上，协调了现行行业标准JC/T 564.1《纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板》；抗冲击强度、抗折强度的制定上，协调了现行国家标准GB/T 33544《玻镁平板》；由于不需要二次装修，因此对甲醛含量的要求严于《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580；对面板作为系统耐火极限性能的重要组成部分，其耐火完整性对系统的耐火极限具有重要的影响，因此对耐火极限(完整性) 提出了要求；同时，由于连接型材上会通过螺纹钉进行与其他材料的连接，因此需要对其握钉力提出要求，性能指标参考了现行国家标准《玻镁平板》GB/T 33544-2017的规定。

4.2.6岩棉板的主要性能指标应符合现行国标标准《建筑用岩棉绝热品》GB/T 19686的规定。

4.2.7 配套材料应符合下列规定：

1. 安装用螺钉应符合4.1.5的要求；

2. 连接扣件、加固扣件的性能指标应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T 5237的规定。

3. 其他配套材料应符合现行国家相关标准的规定。

# 5 设 计

## 5.1一般规定

5.1.1 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙工程施工前应由具有相应资质的单位进行深化设计，并出具完整的设计文件。

5.1.2 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙工程设计除应满足隔音、防火、保温等功能要求外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定；当应用于装配式建筑时，应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《装配式钢结构建筑技术标准 》GB/T 51232的有关规定。

5.1.3 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙工程设计应根据建筑各部位功能要求，明确结构受力、抗震、保温、防辐射、防火、环保、隔音、防潮等技术性能要求，并采取相应措施。

5.1.4 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙的装饰面板分割应根据平面和立面设计要求、板材长宽尺寸、运输及安装等因素进行合理设计。

5.1.5 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙应与主体结构有可靠连接，应有控制变形措施。门窗洞口等部位应采用相应安全构造措施。

5.1.6 厨房、卫浴间等有防水、防潮要求的墙体工程应采取相应的防水措施，做好密封和防水构造设计，重要部位应有详图。

5.1.7轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙板之间拼接缝宽度应考虑适应主体结构在外力作用下的位移变形，并满足自身热胀冷缩变形的基本要求。

5.1.8 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙设计时宜根据建筑功能、使用环境等因素选用合适的墙体厚度，并应满足建筑物防火、隔声、保温等功能要求。

5.1.9 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙的横向和竖向拼缝设计应考虑美观要求。

5.1.10 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙工程宜优先选用三星级绿色建材产品。

## 5.2 设计要点

5.2.1天龙骨、地龙骨、边龙骨构造应符合下列规定:

1. 天龙骨、地龙骨可采用膨胀螺栓或射钉与主体结构梁（板）直接固定；

2. 天龙骨、地龙骨、边龙骨长度需加长时，龙骨接口应对齐，可不搭接；

3. 采用射钉将天龙骨、地龙骨、边龙骨沿弹线位置与混凝土结构连接时，固定点间距不应大于600mm，端头不应大于50mm，射钉的直径不应小于3mm；

4. 采用膨胀螺栓固定时，膨胀螺栓的直径不应小于8mm，间距不应大于600mm。

5.2.2 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙门窗洞口的构造应符合下列规定：

1 门窗洞口两边应设置竖向龙骨，其与相邻竖龙骨间距不应大于150mm，龙骨开口应背向洞口，并宜采用专用门头板进行安装。

2 门窗洞口上侧和窗洞口下侧应设置附加横龙骨，龙骨开口应背向门窗洞口。附加横龙骨与上下横龙骨之间均应设置竖龙骨。

3 门窗洞口宽度大于1200mm时，门窗洞口边竖龙骨应采用扣合龙骨。

4 门窗洞口上部的面板不宜在门窗洞垂直边接缝。

    - 卫生间、厨房等有防水、防潮要求的隔墙宜设置导墙，并应符合下列规定:

1 导墙应采用强度等级不低于C20 的细石混凝土;

2 导墙宜与隔墙同宽，导墙高度不宜小于200 mm ，且高出楼地面装修完成面不应小于50 mm ;

3 导墙有防水要求侧应做防水处理，处理高度不宜低于1800mm。

5.2.4 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙上部为自由端时，宜采取压顶措施。轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙安装长度超过6米或高厚比大于30时，应采取增强措施。

5.2.5 当在轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙面板上吊挂重物和设备时，应采取加固措施，不宜单点固定，采用多点固定时，两点间距应大于300mm。

5.2.6 隔墙与隔墙L形、T形或十字形连接时，隔墙端部可采用螺钉与竖龙骨连接，隔墙阳角应采用专业护角保护，隔墙阴角应采用专用阴角连接件连接固定。

5.2.7  A类隔墙设计还应符合下列要求：

1. 轻钢龙骨的构造应符合下列规定：

- 竖向龙骨间距应根据隔墙高度、面板厚度及内填材料密度等综合确定，龙骨间距宜为300mm、400mm或600mm。

- 弧形隔墙和卫生间、厨房等潮湿环境隔墙的竖向龙骨间距宜为300mm。

- 除天地龙骨外，调平龙骨间距应小于600mm，调平龙骨与天地龙骨间距不应大于100mm，调平龙骨不应小于38龙骨。

- 穿心龙骨间距不应大于1500mm，与天地龙骨间距不应大于1000mm，穿心龙骨与竖向龙骨宜采用龙骨钳咬合连接。

2. 保温和绝热内填材料应填充均匀密实，内填材料的厚度应根据龙骨宽度和热工计算进行确定。

3. 装饰面板的构造应符合下列规定：

- 平直隔墙的面板厚度不宜小于8mm，弧形隔墙的面板宜为6mm；

- 隔墙两侧的面板宜错缝布置；

- 面板应通过螺钉固定在横龙骨上，每根横龙骨上固定位不应少于1处；

- 螺钉端部应与面板锁扣平齐；

- 面板拼接宽度应根据美缝方式进行确定；

- 弧形墙的面板宜横向铺设；

- 当端部不足标准板尺寸的整数倍时，应采取接板处理，补接板宽度不应小于200mm，上接板高度不应小于100mm；

- 面板拼接处应采取可靠连接措施。

4. 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙面板上的电气、开关盒及管线等设计应符合下列要求：

- 分户墙上安装电气设备不应贯穿墙厚；

- 暖气横管穿过分户墙时，必须加套管；

- 电气、开关盒等需开孔的部位应预留孔；

- 配电箱、控制柜不得穿透隔墙。

5.2.8  B类隔墙的设计还应符合下列要求：

1 接板安装的单层墙板隔墙，墙板连接部位应有增强措施，其安装高度不宜大于3.0m。在限高内安装复合装饰墙板隔墙时，不宜进行竖向接板。超出限高规定时，应由工程设计单位另行设计。

2. 安装复合装饰墙板隔墙时，复合装饰墙板应按隔墙长度方向竖向排列，排板应采用标准板。

3. 复合装饰墙板隔墙可采用刷涂料、贴壁纸等装修方式。

4. 主板连接型材上的连接螺钉间距不应大于300mm。

5．隔墙与主体结构的连接构造应符合下列规定:

- 天地龙骨、初始边龙骨、收口固定、门套结构板固定、门套装饰板固定等均宜采用专用固定件；

- 隔墙与主体结构接缝应用专用密封胶进行处理；

- 副板与边龙骨的空隙宜采用连接型材进行填充。

6. 电气、开关盒及管线等设计应符合下列规定：

- 墙体内预埋水、电线管时应预先设计水、电线管和线盒图，并在工厂预制完成，保证与复合装饰墙板连接牢固；

- 当墙体上预设的门窗处、预埋的水（电）箱（柜）等开洞处与连接型材位置冲突时，应对复合装饰墙板的布置进行调整；

- 直径不大于300 mm的圆管穿墙时，可后开孔；边长不大于300 mm的方管穿墙时，应在安装面板时开孔，并宜采用发有机保温材料等临时填充孔洞；

- 直径大于300 mm 的圆管或边长大于300 mm的方管穿墙时，应采取增强措施，并用面板封堵孔洞周边。

- 套管与隔墙空隙应采用密封胶封堵密实。

# 6 施 工

## 6.1　一般规定

6.1.1轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙工程的施工应在主体结构相关部位及与隔墙板接触部位全部验收完成后进行。

6.1.2施工前应编制施工方案，建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度。施工前应对施工人员进行技术交底，并应进行岗前培训。

6.1.3施工方案应包括隔墙的排板图、安装构造图及相关技术文件和具体施工方案。隔墙的排板图应标明所有主材及配套材料的规格尺寸和数量，门窗管线等位置；安装构造图包括所有连接节点构造、门窗洞口等特殊部位构造、管线等加固构造以及修补加强措施等。

6.1.4 施工现场应做好安全防护，应设有防火、防潮、防触电等措施，应加强施工作业中的安全检查，做好施工人员的劳动保护。施工现场应采取有效措施避免施工现场的各种粉尘、废气、废水、废弃物、噪声等对周围环境造成污染和危害。

6.1.5 施工过程中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要的使用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、气、网络等配套设施。

6.1.6 施工质量控制应符合下列规定：

1 面板、龙骨、保温和绝热内填材料、复合装饰墙板及配套材料等均应进行进场检验。验收合格后按种类和规格堆放在安装区相应位置，应侧立堆放。应做好隔墙板防护措施，避免损坏和污染。

2 对涉及安全、节能、环保和主要使用功能的重要材料、产品，应按照施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经检查认可；

3 各施工工序应按施工方案进行质量控制。每道施工工序完成并检验合格后，方可进行下道工序的施工。相关各专业工种之间应进行交接检验，并形成记录。

4 所有工序均应保存验收记录，按照工序做好隐蔽工程的工序验收，并保存好相应的文档。具体包括：文字记录和影像资料。

6.1.7 现场配制的材料应按设计要求或产品说明书配制。

6.1.8 施工过程中应做好半成品、成品的保护，防止污染和损坏。

## 6.2　施工准备

6.2.1 施工前应熟悉图纸及施工方案，熟悉材料特性，准备施工工具和材料。

6.2.2 施工前应对与轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙相接触部位上的杂物清扫干净。

6.2.3 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙安装前，应对材料的外观质量、规格尺寸、数量进行复核。

6.2.4根据设计要求和排板图，应先弹好隔墙板安装位置线及门窗洞口边线，弹线应清楚，位置准确。

6.2.5 水暖电气设备安装应根据设计要求进行放线定点、钻孔、开关插座留出板孔、利用板孔敷设做暗埋管线等工序。

6.2.6 有防潮和防水要求的隔墙，应先做好细石混凝土墙垫。

## 6.3  A类隔墙工程

条文说明 6.3~6.4：应遵守各相关工序的技术要求，并对各工序进行严格把关，做好隐蔽工程等工序的验收工作。过程资料要确保及时跟进，保证验收资料的完整性和时效性。

6.3.1 A类隔墙工程宜符合下列工序施工：

轻钢龙骨安装管线安装保温和绝热内填材料面板安装板缝处理板面清理

6.3.2轻钢龙骨工程应符合下列规定：

1 轻钢龙骨应平整、光滑、无锈蚀和变形，轻钢龙骨、膨胀螺栓或射钉的规格应符合设计要求。

2 轻钢龙骨架应按下列工序安装：

基层处理天、地横龙骨安装边竖龙骨安装中竖龙骨安装特殊部位龙骨安装横、竖龙骨咬合横龙骨

3 轻钢龙骨腹板开孔时，宜采用专用开孔设备开孔，不得电焊烧孔或气割扩孔。

4 龙骨的安装位置、膨胀螺栓和射钉的间距应符合设计要求，其安装应符合下列规定：

- 固定龙骨的螺栓或射钉点应避开结构楼板内预埋件及管线；

- 竖龙骨与横龙骨之间可采用抽芯铆钉或专用龙骨钳固定。

- 龙骨纵向对接宜采用外衬龙骨连接，外衬龙骨长度不应小于300mm，并用龙骨钳固定。

6.3.3 管线工程施工应符合设计要求。

6.3.4 面板工程施工应符合下列规定：

1 面板安装应在龙骨和水电预埋管线隐蔽工程验收合格后进行，也可先安装一侧面板，安装隔墙内预埋管线，经验收合格后，再安装另一侧面板；

2 面板水平拼缝处宜设置横龙骨；

3 板面安装应自下而上、逐块逐排安装。上下面板之间应采用可靠连接。

4 安装面板的螺钉规格不宜小于ST4.2，螺钉头部应沉入锁扣表面，钉头沉入表面不应大于1mm。

5 门窗洞口侧面应采用面板材料封板，并用螺钉与龙骨固定。

6 在龙骨架一侧安装完面板后，在龙骨架内填充保温和绝热填充材料。填充材料应在龙骨槽和龙骨架内空腔位置填充密实均匀。管线周围应包裹紧密。

7 在保温和绝热填充材料填充完毕后，按照2~5面板安装方法进行安装另一侧面板。

6.3.5 隔墙安装完毕后，对板缝进行美化和清洁处理。

## 6.4  B类隔墙工程

6.4.1 B类隔墙工程宜符合下列工序施工：

弹线、分档安装天地龙骨、边龙骨安装主板起始板安装副板龙骨安装连接扣件安装剩余板安装门套固定件或窗套固定件（根据需要）门套固定上门套安装上门收口板

6.4.2 隔墙施工宜符合下列规定：

1 先安装天地龙骨及边龙骨；

2房间内如有阳角，宜从阳角位置开始安装；如无阳角应从左下角开始安装；

3安装应按照主板与副板依次顺序安装直至完成；

4初始主板安装后应采用自攻螺钉与天地龙骨、边龙骨固定；

5 副板安装采用专用连接件扣件与主板进行连接固定，并应通过自攻螺钉使专用连接件扣件与主板连接牢固；

6 相邻主板连接型材间通过自攻螺钉进行紧固连接；

7 隔墙上部采用密封胶进行密封。

6.4.5预埋管道和附墙设备应按设计要求与符合墙板安装同步进行，并采取局部加强措施固定牢固。电气设备在墙中铺设管线时，应避免在沿墙下端设置管线。

6.4.6复合装饰墙板隔墙应全面检查校正补强，应检查门窗框、各种附墙设备、管道的安装和固定是否符合设计要求。如有不牢固处，应进行加固。

## 6.5  文明施工

条文说明：本节对文明施工进行了规定。施工过程中各工序、各工作要有序的配合，对已完成的成品、半成品应严格保护，防止破坏和污染。

6.5.1 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙施工过程中产生的碎渣废料及其他垃圾，严禁随意丢放，严禁从楼上抛扔。在板材、龙骨等切割等操作时，应采取措施减少粉尘，操作人员应采取防护措施。施工现场产生的污水严禁随意排放，应排放到指定位置。

6.5.2 隔墙工程施工应合理安排施工作业时间，噪声大的作业应避开休息时间。

6.5.3 施工过程中各工种应合理安排，应做好工序交接，严禁随意颠倒工序。当有工序在交叉作业时，严禁破坏成品、半成品以及堆放的材料。

6.5.4 隔墙工程施工到验收，应对隔墙采取防护措施，严禁重物碰撞，不得随意开凿孔洞，如确实需要，应对孔洞或破损处进行妥善修补。隔墙安装期间不得承受任何侧向作用力，不得将施工设备、工程物料等顶压或斜靠在墙体上。

# 7 验  收

## 7.1 一般规定

7.1.1 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙工程施工质量验收，应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

7.1.2 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙工程验收应检查下列文件和记录：

1设计文件、施工组织文件、施工图及其他相关文件；

2 面板、龙骨、保温和绝热内填材料、复合装饰墙板及配套材料的出厂合格证、出厂检验报告、型式检验报告、进场验收记录、复试报告；

3 隔墙工程施工记录、隐蔽工程验收记录。

7.1.3 隔墙工程施工过程中应进行质量检查、隐蔽工程验收。隐蔽工程应在隐蔽前进行验收，形成验收文件，验收合格后方可进行后续施工。隔墙工程中下列部位和内容应进行隐蔽工程验收，并形成详细的文字记录和影像资料：

1龙骨安装；

2自攻螺纹钉的位置、数量、规格、连接方式；

3填充材料的设置；

4配电箱、开关盒和管线开槽、敷设安装现场验收记录；

5门窗洞口的连接构造及加固措施。

7.1.4 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙工程施工质量应按下列要求进行验收：

1 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收；

2 工程的观感质量应由验收人员现场检查，并应共同确认。

7.1.5 各分项工程的检验批次应按下列规定划分：

同一品种的轻质隔墙工程每50间（大面积房间和走廊按轻质隔墙的墙面30m2为一间）应划分为一个检验批次，不足50间的也应该划分为一个检验批次。

7.1.6 每个检验批应至少抽检10%，并不得少于3间；不足3间的应全部检验。

7.1.7 检验批合格质量应符合下列规定：

1 主控项目的质量经抽检检验均应合格。

2 一般项目的质量经抽检检验应合格；一般项目当采用计数抽样检验时，合格点率不应小于80%，且最大偏差不应超过其允许值的1.5倍。

3 应具有完整的质量检验记录。

## 7.2 主控项目

7.2.1 轻钢龙骨进场时，应按照现行国家标准《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981的有关规定进行抽取试件，对龙骨的外观、尺寸、平直度、镀锌量和强度进行检查，检验结果应符合现行国家标准《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981的有关规定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

检查数量：按进场批次，每10t为一批，每批抽取一个试件。

7.2.2 面板、复合装饰墙板进场时应对面密度、抗折强度进行复验。

检验方法：随机抽样送检，核查复验报告。

检查数量：同一厂家的同一种产品且同一批次，按照扣除门窗洞口后的墙体面积，在2000m²以内时应复验1次；当面积每增加2000m² 时应增加1次；增加面积不足2000m² 时也应增加1次。

7.2.3 隔墙应安装牢固，工程各构造做法应符合设计要求，并应按照经过审批的施工方案施工。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；手扳检查；尺量检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.2.4骨架中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确，填充材料的设置应符合设计要求。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：同一厂家的同一种产品且同一批次，按照扣除门窗洞口后的墙体面积，在2000m²以内时应复验1次；当面积每增加2000m² 时应增加1次；增加面积不足2000m² 时也应增加1次。

7.2.5 隔墙安装所用的接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

检验方法：观察，检查产品合格证书和施工记录。

检查数量：全数检查。

## 7.3 一般项目

7.3.1 轻钢龙骨的安装允许偏差及检验方法应符合表7.3.1的规定。

检查数量：同一检验批内，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间。

表7.3.1  轻钢龙骨架的安装允许偏差及检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差/mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置 | 3 | 尺量 |
| 2 | 垂直度（墙高＜4m） | 3 | 经纬仪，垂直仪检查 |
| 3 | 垂直度（墙高≥4m） | 4 | 经纬仪，垂直仪检查 |
| 4 | 竖龙骨位置 | 10 | 尺量 |
| 5 | 横龙骨标高 | ±10 | 尺量 |

7.3.2 进场材料的外观和包装应完整无损，符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.3 面板、复合装饰墙板安装应垂直、平整，无裂缝、翘曲、折裂，位置应符合设计要求，整体不应出现缺损，开裂等缺陷。

检验方法：观察、量尺检查。

检查数量：全数检查。

7.3.4 隔墙表面应平整光滑、色泽一致，干净整洁，接缝布置设计及填充符合设计要求。

检验方法：观察、量尺检查。

检查数量：全数检查。

7.3.5 施工产生的隔墙缺陷，如穿墙套管、孔洞、槽、盒等，应按照施工方案采取填充补强措施，不得影响隔墙性能。

检验方法：对照施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.6 轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙安装允许偏差应符合表7.3.2的规定。

表7.3.2  面板安装允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差/mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 1 | 2米靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 墙板垂直度（每层楼面） | 3 | 经纬仪，垂直仪检查 |
| 3 | 相邻面板之间高低差 | 0.5 | 靠尺，深度尺检查 |
| 4 | 螺钉间距 | 10 | 尺量 |
| 5 | 墙体轴线位移 | 5 | 用经纬仪或拉线和尺量 |

# 8 墙体维护及拆除

8.1墙体及部件设计使用年限少于结构主体设计使用年限时，应制定更换、维护方案及实施细则。

8.2 对局部损伤的墙体，应及时更换、修补或加固，对其使用中的局部损坏，应按原设计要求进行修补。

8.3 修复材料应根据墙体损伤状况、与被修复材料的适应性、预期修复效果、修复施工条件及经济性等因素选用。

8.4墙体修复施工前应根据损伤状况、修复材料性能及施工条件等制定施工方案。

8.5墙体修补区的范围及形状应根据修补材料模数、性能及修补后的外观质量确定。

8.6 墙体的拆除应分类拆除，分类收集，分类送至装修垃圾投放点。

8.7 拆除工程施工和运输应符合现行相关法律法规的规定，防止噪声、扬尘，杜绝二次污染。

8.8 严禁拆除施工过程严禁对主体结构安全造成影响。

8.9 应加强用电、用火、用电机具的安全，装拆生产用电和生活用电应专职人员负责。施工中进行切割和焊接等动火作业时，应采取防火、防爆等措施。

8.10 应对拆除区域内的电线、煤气管道、上下水管、供热设备管道等干线进行检查，应排除隐患，设置明显标记。

8.11拆除施工应避开周边邻居休息的时间。对于产生巨大噪音的拆除应避开节假日，而早上也不易早于八点施工，夜间不得进行拆除施工。

# 本规程用词说明

1为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

2《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981

3《混凝土结构设计规范》GB50010

4《建筑抗震设计规范》GB 50011

5《建筑设计防火规范》GB 50016

6《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

7《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

8《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

9《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325

10《宅装饰装修工程施工规范》GB 50327

11《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574

12《建筑构件耐火试验方法》GB/T 9978

13《绝热稳态传热性质的测定、标定和防护热箱法》GB/T 13475

14《十字槽沉头自钻自功螺钉》GB/T 15856.2

15《建筑和建筑构件隔声测量》GB/T19889.3

16《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451

17《建筑墙板试验方法》GB/T 30100

18《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

19《装配式钢结构建筑技术标准 》GB/T 51232

20《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

21《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

22《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339

23《建筑隔墙用轻质条板》JG169

24《可拆卸式隔断墙技术要求》JG/T 487

25《轻钢龙骨式复合墙体》JG/T 544

26《轻钢骨架轻混凝土隔墙技术规程》CECS 452

T/CECS XXX

中国工程建设标准化协会标准

轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙应用技术规程Technical specification for application of light gauge-steel skeleton and prefabricated decorative partition wall

条文说明

2021 北京

1 总 则

1.0.1、1.0.2 随着社会的快速发展，轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙因其施工方便快捷、免去二次装修、经济适用合理和绿色健康环保而备受市场青睐。同时，预制干挂装饰面板掺加一定量的固体废弃物，对实现碳达峰和碳中和的目标具有重要意义。为了使轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙工程的设计选材、性能要求、安装施工和质量验收等有章可循，使轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙工程做到安全可靠、适用美观、经济合理和节约资源，制定轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙应用技术规程具有重要的现实意义。

轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙工程施工规程遵循“材料是基础、设计是前提、施工是关键、管理是保障、质量是目的”的总原则。

# 2 术 语

2.0.1  A类隔墙的结构示意图如图1所示，B类隔墙的结构示意图如图2所示。

1—天龙骨、2—竖龙骨、3—交叉拉带（根据需要）、4—洞口组合立柱、5—边龙骨、

6—过梁、7—横龙骨、8—地龙骨、9—保温隔热层、10—面板

图1  A类隔墙构造示意图

1—主板、2—副板、3—连接型材

图2  B类隔墙示意图（俯视图）

2.0.4  A类隔墙和B类隔墙所采用的横龙骨形式结构形式不同，A类隔墙采用U型龙骨，B类隔墙采用T型龙骨。

2.0.5  A类隔墙和B类隔墙所采用的横龙骨形式结构形式不同，A类隔墙采用C型龙骨，B类隔墙边龙骨采用山型龙骨。

3 基本规定

3.0.3因建筑主体、承重结构等部位作为建筑受力的主要承载体，当进行改动时，就会相应的改变其受力情况，进而影响结构安全，因此严禁未经原设计单位或有资质的其他设计单位确认就擅自做主进行改动。如确有需要，应先对设计进行安全性核验后再行施工。

3.0.5不同气候区域的现行有关标准有《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75和《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245。

3.0.9 市场上的配套材料种类多，但某一种具体到某一种新型轻质隔墙板只能与特有的几种配套材料相适应。因此，为防止施工方错选配套材料而造成质量问题或隐患，应有主材供应商提供或推荐能与之适应的配套材料。

3.0.10  BIM技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具，通过参数模型整合各种项目的相关信息，在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息做出正确理解和高效应对，为设计团队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础，在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。因此，鼓励在隔墙工程全过程中应用BIM技术等先进技术。

3.0.11 绿色建材三星认证产品是指产品符合中国绿色建材三星认证标准中对三星等级标准认证的有关规定，并且生产商取得了该产品的绿色三星认证证书。绿色建材三星认证产品实现了经济效益、社会效益和环境效益的统一，满足国家绿色发展战略，应积极优先选用该产品。

3.0.12 隔墙的建造碳排放主要考虑各种材料的生产、运输阶段以及隔墙安装阶段的各种能源消耗，其计算过程参考现行国家标准《建造碳排放计算标准》GB/T 51366。材料主要包括，岩棉、面板和龙骨。

# 4 材 料

本章规定了轻钢龙骨干挂装饰隔墙工程中主要材料的技术要求。本规程中未规定的应用于轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙工程的材料应符合现行国家标准和设计的技术要求；无国家标准要求时，应符合设计要求。

## 4.1　A类隔墙

4.1.1 本条规定了轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙系统的规格尺寸允许偏差。本规定是在综合考虑轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙板生产和安装实际情况的基础上制定的，作为轻钢龙骨干挂预制装饰隔施工验收的依据。

轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙系统的外观质量直接关系隔墙工程最终的装饰质量和效果。因此，在综合考虑装饰美观效果和实际生产的基础上，制定了轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙系统的外观质量要求。

本条规定了轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙系统的规格尺寸允许偏差。本规定是在综合考虑轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙板生产和安装实际情况的基础上制定的，作为轻钢龙骨干挂预制装饰隔施工验收的依据。

本条规定了轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙系统的物理力学性能。本规定是在综合考虑轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙安装和实际应用情况的基础上制定的，为了更好的体现轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙的物理性能特点，结合市场实际情况和实验室数据，在饰物吊挂、软体冲击上严于现行行业标准《可拆装式隔断墙技术要求》JG/T 487-2016的技术要求；在硬体冲击上协调了现行行业标准《可拆装式隔断墙技术要求》JG/T 487-2016的技术要求。在耐火极限、隔声性能和传热性能等方面协调了现行行业标准《轻钢龙骨式复合墙体》JG/T 544-2018的技术要求。

4.1.3 装饰面板的性能指标要求制定上，结合市场实际情况和实验室数据，在抗压强度、软化系数、质量含水率的指标性能制定上，协调了现行行业标准《建筑隔墙用轻质板条》JG/T 169；湿胀率、导热系数的制定上，协调了现行行业标准JC/T 564.1《纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板》；抗冲击强度、抗折强度的制定上，协调了现行国家标准GB/T 33544《玻镁平板》；由于不需要二次装修，因此对甲醛含量的要求严于《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580。

装饰面板的主要规格尺寸和尺寸允许偏差是在综合考虑其生产和安装实际情况的基础上，综合考虑装饰质量和效果的基础上制定。

## 4.2　B类隔墙

4.2.1 本条规定了B类轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙系统的物理力学性能。本规定是在综合考虑轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙安装和实际应用情况的基础上制定的，为了更好的体现轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙的物理性能特点，结合市场实际情况和实验室数据，在饰物吊挂、软体冲击上严于现行行业标准《可拆装式隔断墙技术要求》JG/T 487-2016的技术要求；在硬体冲击上协调了现行行业标准《可拆装式隔断墙技术要求》JG/T 487-2016的技术要求。在耐火极限、隔声性能和传热性能等方面协调了现行行业标准《轻钢龙骨式复合墙体》JG/T 544-2018的技术要求。

4.2.3  B类轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙系统的外观质量与A类保持一致。其尺寸允许偏差是在综合考虑轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙板生产和安装实际情况的基础上制定的，除侧向弯曲外，其他要求严于较现行行业标准《建筑隔墙用轻质板条》JG/T 169的相应指标要求。

装饰复合墙板构造图如图1~图3所示。

1—主板、2—副板、3—连接型材

图 1 复合装饰墙板构造图

1—主板、2—岩棉板、3—连接型材

图 2 主板基本构造图

图 3 副板基本构造图

- 5 设 计

- 5.1一般规定

5.1.4 在布局结构形式时，应考虑房屋的合理使用、美观大方、结构安全可靠、施工方便等因素。

5.1.5 由于主体结构不可避免的会受到到外界扰动，要保证装饰隔墙的安全，应保证隔墙与主体结构有可靠连接，同时为避免其对隔墙的损坏，应采取相应的控制变形设计措施。门窗洞口等部位是应力比较集中的部位，应采取相应的处理措施。

5.1.10 绿色建材三星认证产品实现了经济效益、社会效益和环境效益的统一，满足国家低碳绿色发展战略，设计选材时宜优先选用。

## 5.2 设计要点

5.2.5于吊挂的吊挂重物的能力不仅与本身强度有关，而且与挂点位置有关，为避免出现吊点设置不当和吊挂物过重出现质量问题，因此本条对吊点设置及加固措施进行了规定。

5.2.7 隔墙板中所用电线管宜在安装内填充材料施工前完成，在管线周围填充内填材料时，应注意做好管线保护。两侧均有开关盒时，应错位布置，其间距应至少错开150mm。墙面槽深度应不大于墙厚的2/5；横向槽长度应不大于隔墙宽度的1/2；纵向槽长度应不大于隔墙宽长度的1/2。

# 6 施 工

## 6.1　一般规定

6.1.2 施工前对施工人员进行技术交底和培训，有助于提高施工人员的质量意识和关键工序的识别和控制，是保证施工质量的重要环节。

## 6.2　施工准备

6.2.2 与轻钢龙骨干挂预制装饰隔墙相接触的部位主要指地面、楼面、墙面等，杂物主要指凸出砂浆、混凝土块以及其他硬质物体。

6.2.3 在施工前要对所使用的所有材料进行检验，确保材料质量满足有关规范要求，严禁使用不合格的材料。

## 6.3  A类隔墙工程

6.3~6.4：应遵守各相关工序的技术要求，并对各工序进行严格把关，做好隐蔽工程等工序的验收工作。过程资料要确保及时跟进，保证验收资料的完整性和时效性。

6.5 由于该隔墙具有装饰功能，后续没有相关饰面施工，直接投入使用，因此，应做细相关工作，提高装饰效果。

## 6.4  B类隔墙工程

6.4.1 ：该工序为建议工序，具体施工过程可能根据安装工程进行微调，如安装主板和副板可同一侧先安装，亦可两侧主板和副板同时安装。

## 6.5  文明施工

本节对文明施工进行了规定。施工过程中各工序、各工作要有序的配合，对已完成的成品、半成品应严格保护，防止破坏和污染。

# 7 验  收

## 7.1 一般规定

7.1.3 隐蔽工程是伴随施工过程进行的，应及时验收，以保证施工质量。

## 7.2 主控项目

7.2.2面板、复合装饰墙板的面密度、抗折强度是重要的控制指标，因此隔墙板主要对这两项性能进行复验。

7.2.3 应对连接件的位置、数量、规格和连接方式进行检查。

# 8 墙体维护及拆除

8.1 更换、维护方案及实施细则宜有厂家提供作为使用保养说明书的形式提供。