T/CECS XXX—202X

陶瓷绝热涂层系统应用技术规程

Technical specification for application of ceramic insulation coating system

（征求意见稿）

（提交反馈意见时，请将有关专利连同支持性文件一并附上）

- 前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2023]10号）的要求，规程编制组在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并广泛征求意见基础上，制订本规程。

本规程共分为6章，主要内容包括：总则、术语、材料、设计、施工、质量验收。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释，在执行过程中如有意见或建议，请寄往解释单位（地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际5号楼7层，邮编：100048）。

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

- 目  次

- 1  总    则	1

2  术    语	3

3  材    料	4

4  设    计	7

4.1  一般规定	7

4.2  构造设计	7

4.3  热工与节能设计	8

5  施    工	10

5.1  一般规定	10

5.2  施工准备	11

5.3  施工工艺	12

6  质量验收	14

6.1  一般规定	14

6.2  主控项目	15

6.3  一般项目	16

用词说明	18

引用标准名录	19

附：条文说明	21

- Contents

1  General provisions	1

2  Terms	3

3  Materials	4

4  Design	7

4.1  General requirement	7

4.2  Structure design	7

4.3  Thermal insulation design	8

5  Construction	10

5.1  General requirement	10

5.2  Construction preparation	11

5.3  Construction process	12

6  Quality acceptance	14

6.1  General requirement	14

6.2  Key Items	15

6.3  General Items	16

Explanation of wording	18

List of quoted standards	19

Addition：Explanation of provisions...........................................................................21

- 1  总    则

1.0.1  为规范陶瓷绝热涂层系统在建筑墙体工程中的应用，提高建筑围护结构的热工性能，确保工程质量，做到安全适用、技术先进、经济合理，制定本规程。

【条文说明】建筑领域的减碳已成为我国实现碳达峰、碳中和目标的关键一环，对全方位迈向低碳社会，实现高质量发展具有重要意义。

在夏热冬冷、夏热冬暖地区，陶瓷绝热涂层系统是一种新型的墙体节能技术，该技术可有效避免传统保温材料的开裂、脱落等一系列问题。系统具有优异的保温性能，节能环保；薄层轻质，减轻墙体负载；具有优良的粘结强度，可适用于混凝土墙和各种砌体；具有柔韧性能，能有效抵抗基层变形，适应于各种形状基面，可有效阻断热桥，在施工工艺上有优化，既避免了传统保温材料的质量通病，并且在经济上也更有优势，因此其在建筑保温隔热系统中的应用已经成为当前市场的研制开发的新热点，已在全国建筑节能领域形成新的趋势。

陶瓷绝热涂层系统是由底涂漆、陶瓷绝热面涂漆复合，涂覆于建筑墙体外表面，形成总干膜厚度大于1mm，具有装饰、绝热功能的复合涂层。其中陶瓷绝热面涂漆是以中空陶瓷微珠为主，并掺加适量气凝胶作为功能材料制备的，施涂后干膜厚度不小于1mm，具有绝热、热反射隔热功能的面层涂料。陶瓷绝热涂层系统性能远远优于现行行业标准《工程用中空玻璃微珠保温隔热材料》JG/T 517的有关规定，主要是因为其功能材料为中空陶瓷微珠和气凝胶，性能稳定、保温性更优。但在具体的工程使用过程中，陶瓷绝热涂层系统的检测和热工计算只能沿用现行行业标准《工程用中空玻璃微珠保温隔热材料》JG/T 517的规定值，不能更好的体现该类系统的特点；同时工程应用尤其设计、施工、验收方面尚无标准可依，对产品性能判定、相关工程应用、质量验收带来了困扰并严重影响产品的推广和使用。

综上所述，为促进陶瓷绝热涂层系统工程应用，保证节能工程的质量、规范统一施工及节能验收要求，正真体现其绿色环保、节能效果好、施工维护便捷的特点，需尽快建立相关的施工、质量验收方法和标准。

1.0.2  本规程适用于建筑墙体采用陶瓷绝热涂层系统的节能工程设计、施工和质量验收。

【条文说明】陶瓷绝热涂层系统主要应用于新建、扩建和改建的居住建筑，其中居住建筑主要包括住宅、别墅、宿舍、集体宿舍、招待所、公寓、托幼建筑以及养老院和疗养院的客房楼等以居住为目的的民用建筑。学校、医院、旅馆、办公、商业等公共建筑以及既有旧房改造的居住建筑技术条件相同时也可适用。

1.0.3  陶瓷绝热涂层系统的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

【条文说明】与本规程密切相关、应配套采用的国家和中国工程建设标准化协会现行标准，主要有《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29和《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359等。

- 2  术    语

2.0.1  陶瓷绝热涂层系统ceramic insulation coating system

涂覆于建筑墙体表面，由保温腻子层、底漆层、陶瓷真空微珠面漆层组成，施涂后形成总干膜厚度大于0.5mm且不大于1mm的，具有装饰、保温隔热功能的复合体系。

【条文说明】陶瓷绝热系统通过三种方式达到保温隔热效果，一是采用一定厚度的保温腻子以阻隔热传导的方式起到保温效果；二是保温腻子兼作蓄热层将一部分热量储存，储存的热量再通过陶瓷真空微珠面涂层以特定红外光波的形式辐射出去，从而达到保温作用；三是陶瓷真空微珠面涂层通过太阳光反射的形式达到隔热效果。

2.0.2  陶瓷真空微珠面漆层ceramic vacuum microsphere coating

以气凝胶粉体、陶瓷真空微珠等为主要功能材料制备的具有装饰和绝热功能的涂料，施涂后干膜厚度不应小于0.5mm的涂层。

【条文说明】经过相关试验研究，掺入气凝胶和陶瓷真空微珠等功能材料后，面涂层可以将吸收的热量转换成特定红外光波，并穿越大气层直接辐射至外太空。

2.0.3  大气窗口发射率atmospheric window emissivity

热辐射体在半球方向上8μm～14μ波段内的辐射出射度与处于相同温度下波段内黑体的辐射出射度的比值。

【条文说明】研究表面，在8μm～14μ波段的红外光波可以穿越大气层辐射至外太空即为大气窗口，陶瓷绝热涂层系统通过大气窗口直接与外太空进行辐射换热。

- 3  材    料

- 3.0.1  陶瓷绝热涂层系统性能应符合表3.0.1的规定，系统组成材料有害物质限量应符合现行国家标准《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582的有关规定。

表3.0.1  陶瓷绝热系统性能要求

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气窗口发射率（%） |  | ≥0.94 | 《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680 |
| 大气窗口辐射等效热阻值[（m2·K）/w] |  | ≥0.40 | 《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475-2008 防护热箱法 |
| 相容性 | 耐水性（96h） | 无起泡、无起皱、无开裂、无掉粉、无脱落、无明显变色 | 《漆膜耐水性测定法》GB/T 1733-1993甲法 |
|  | 耐冻融性（3次） |  | 《建筑涂料涂层耐温变性试验方法》JG/T 25 |

注： 相容性测试时应包括保温腻子层。

【条文说明】大气窗口发射率是陶瓷绝热涂层系统与外太空辐射换热的表征值，但无法直接通过该值进行热工设计，经过相关计算和试验验证，可以将大气窗口辐射换热以等效热阻的形式给出，即大气窗口辐射等效热阻值。

- 3.0.2  底涂应符合现行行业标准《建筑内外墙用底漆》JG/T 210的有关规定。

- 3.0.3  陶瓷真空微珠面漆性能应符合表3.0.3的规定。

表3.0.3  陶瓷真空微珠面漆性能要求

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在容器中状态 |  | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 | 《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755 |
| 施工性 |  | 涂刷二道无障碍 |  |
| 涂膜外观 |  | 正常 |  |
| 低温稳定性（3次循环） |  | 不变质 | 《乳胶漆耐冻融性的测定》GB/T 9268-2008A法 |
| 干燥时间（表干）（h） |  | ≤2 | 《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》GB/T 1728 |
| 对比率（白色和浅色） |  | ≥0.93 | 《色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定》GB/T 23981.1 |
| 耐洗刷性（次） |  | ≥2000 | 《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755 |
| 耐水性 |  | 96h无异常 | 《漆膜耐水性测定法》GB/T 1733-1993甲法 |
| 耐碱性 |  | 48h无异常 | 《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》GB/T 9265 |
| 耐沾污性（白色和浅色） |  | ≤15 | 《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》GB/T 9780-2013涂刷法B法 |
| 耐涂层温变性 |  | 无异常 | 《建筑涂料涂层耐温变性试验方法》JG/T 25 |
| 透水性 |  | ≤0.6 | 《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755 |
| 耐人工气候老化性 | 现象 | 不起泡、不剥落、无裂纹 | 《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》GB/T 1865-2009循环A |
|  | 粉化 | 不低于1级 |  |
|  | 变色 （白色和浅色） | 不低于2级 |  |
| 太阳光反射比 | L*≤40 | ≥0.25 | 《反射隔热涂料》JG/T 235 |
|  | 40＜L*＜80 | ≥0.40 |  |
|  | L*≥80 | ≥0.65 |  |
| 近红外反射比 | L*≤40 | ≥0.40 |  |
|  | 40＜L*＜80 | ≥L*/100 |  |
|  | L*≥80 | ≥0.80 |  |
| 垂直发射率（%） |  | ≥98 | 《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680 |
| 大气窗口发射率（%） |  | ≥0.94 |  |

【条文说明】陶瓷真空微珠面漆的性能主要基于国家现行标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755和《反射隔热涂料》JG/T 235提出，主要区别在于增加了垂直发射率和大气窗口发射率。垂直发射率是热辐射体在垂直方向上的辐射出射度与处于相同温度的全辐射体黑体的辐射出射度的比值，表征的是陶瓷真空微珠面漆的整体辐射能力，而大气窗口发射率表征的是其中8μm～14μ波段的辐射能力。

- 3.0.4  保温腻子性能应符合表3.0.4的规定。

表3.0.4  保温腻子性能要求

| 项目 | 指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通型 | 柔性 |  |  |
| 容器中状态 | 无结块、均匀 |  |  | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 |
| 干密度（kg/m3） | ≤400 |  |  |  |
| 导热系数[W/(m·k)] | ≤0.065 |  |  | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294或《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295 |
| 抗压强度（MPa） | ≥0.40 |  |  | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 |
| 抗拉强度（MPa） | ≥0.10 |  |  | 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144 |
| 吸水量（g/10min） | ≤2.0 |  |  | 《建筑外墙用腻子》JG/T 157 |
| 施工性 | 涂刮无障碍 |  |  |  |
| 打磨性 | 手工可打磨 |  |  |  |
| 干燥时间（表干）（h） | ≤5 |  |  | 《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》GB/T 1728-2020乙法 |
| 耐碱性（48h） | 无异常 |  |  | 《建筑外墙用腻子》JG/T 157 |
| 耐水性（96h） | 无异常 |  |  |  |
| 初期干燥抗裂性（6h） | 2mm无裂纹 |  |  | 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018第6.8条 |
| 柔韧性 | 直径100mm，无裂纹 |  | 直径50mm，无裂纹 | 《建筑外墙用腻子》JG/T 157 |

【条文说明】保温腻子性能基于现行行业标准《建筑外墙用腻子》JG/T 157和现行中国工程建设标准化协会标准《厚层腻子墙体隔热保温系统应用技术规程》CECS 346提出，在满足腻子基本使用功能的基础上提出保温性能要求。

- 4  设    计

- 4.1  一般规定

- 4.1.1  陶瓷绝热涂层系统应保证使用安全性和环境安全性，并保证整个系统的使用性能和耐久性能。

- 4.1.2  陶瓷绝热涂层系统应能适应基层的正常变形而不产生脱落、空鼓或裂缝。

- 【条文说明】陶瓷绝热涂层系统应具有抵抗主体结构变形的能力，主体结构的正常变形不应造成裂缝的形成或剥落和空鼓。

- 4.1.3  采用陶瓷绝热涂层系统的外墙，防水设计应符合国家现行标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030和《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235的有关规定。

- 【条文说明】目前全文强制标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030已经版本实施，建筑外墙应根据该标准的有关规定进行防水设计，本规程不再赘述。

- 4.2  构造设计

- 4.2.1  外墙保温采用陶瓷绝热涂层系统时，基本构造宜由基层墙体、保温腻子层、底漆层、陶瓷真空微珠面漆层组成（图4.2.1）。

- 1-基层墙体；2-保温腻子层；3-底漆层；5-陶瓷真空微珠面漆层

- 图4.2.1陶瓷绝热涂层系统基本构造

- 【条文说明】需要注意的是，构造层中的基层墙体应根据国家现行有关标准的规定进行防水设计。

- 4.2.2  与其他外墙外保温系统组合使用时，陶瓷绝热涂层系统可作为其他外墙外保温系统的饰面层，即在其他外墙外保温系统的构造层次上再增加保温腻子层、底漆层和陶瓷真空微珠面漆层。

- 【条文说明】节能要求比较高时，也可采用陶瓷绝热涂层系统与其他外墙外保温系统的形式满足设计要求，其他外墙外保温系统应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的有关规定。与单纯采用其他外墙外保温系统的方案相比，采用该组合形式的优势在于可减少其他外墙外保温系统的厚度，从而降低脱落的风险。此外，陶瓷绝热涂层系统也可以与其他外墙内保温系统组合使用，但对于外墙外侧构造而言，与本规程4.2.1的构造是一致的，故不再单独提出要求，外墙内保温做法可参照现行行业标准《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261等有关规定进行。

- 4.2.3  陶瓷绝热涂层系统直接施涂于建筑外墙表面时，可选用普通型保温腻子；与其他外墙外保温系统复合使用时，应选用柔性保温腻子。保温腻子厚度不宜小于5mm，且不应大于20mm。

- 【条文说明】陶瓷绝热涂层系统直接施涂于外墙表面时，对于腻子变形能力要求不高，因此可采用普通型保温腻子，但与其他外墙外保温系统组合使用时，腻子需适应其他外墙外保温系统的变形，故应采用柔性保温腻子。此外，保温腻子还兼具保温功能，因此具体厚度还应考虑节能设计，本条基于腻子的施工性和安全性，提出了最小厚度和最大厚度要求。

- 4.3  热工与节能设计

- 4.3.1  采用陶瓷绝热涂层系统的墙体，热工性能应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的有关规定，可采用规定性的围护结构热工限值指标或节能综合指标方法进行节能设计。

- 【条文说明】节能设计方法主要有围护结构热工限值指标法和综合指标方法，需采用陶瓷绝热涂层系统的墙体可以采用其中的任何一种进行节能设计。

- 4.3.2  当采用节能综合指标方法进行节能设计时，应采用污染修正后的太阳辐射吸收系数进行建筑能耗指标计算。

- 4.3.3  陶瓷绝热涂层系统的热阻值宜按下式计算：

- R=R1+R2+R3                     (4.3.3-1)

- R1=δλ×a                       (4.3.3-2)

- 式中：R——陶瓷绝热涂层系统的热阻[（m2·K）/W]；

- R1——保温腻子的热阻[（m2·K）/W]；；

- R2——陶瓷绝热涂层系统大气窗口辐射等效热阻，应取0.40[（m2·K）/W]；

- R3——陶瓷绝热涂层系统的太阳光反射比等效热阻，应按现行行业标准

- 《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359有关规定进行取值。

- δ——保温腻子的厚度（m）；

- λ——保温腻子的导热系数，应取0.065[（m2·K）/W]；

- a——保温腻子的导热系数修正系数，宜取1.15。

- 【条文说明】陶瓷绝热系统的热阻由三部分组成，一是保温腻子的热阻，保温腻子的保温原理是阻隔热传导，因此需根据相应的厚度和导热系数进行计算；二是通过陶瓷真空微珠面漆的辐射原理，通过大气窗口与外太空辐射换热的热阻值；三是陶瓷真空微珠面漆的反射隔热作用，和反射隔热涂料的应用原理一样。

- 5  施    工

- 5.1  一般规定

5.1.1  施工前，施工单位应按设计文件要求和工程实际编制专项施工方案并经建设、监理单位审查批准。施工单位应对施工作业人员进行技术交底和专业技术培训。

- 【条文说明】为确保工程施工质量，应根据设计图纸，结合实际情况，编制专项施工方案。此外，施工人员的施工水平对施工质量影响较大，故应在施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训，技术交底和培训均应留有记录。

5.1.2  陶瓷绝热涂层系统应按设计文件和专项施工方案施工。

5.1.3  陶瓷绝热涂层系统所用的材料应有产品合格证书和性能检测报告，系统性能和材料的品种、规格、性能应符合设计要求。材料进场应按规定见证取样送检，并应提供检验报告。

- 5.1.4  大面积施工前，应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板工程，并经建设相关各方确认后方可进行工程施工。样板工程应保留至竣工。

- 【条文说明】工程施工前做好样板工程的目的：一是使操作人员预先掌握所用材料的特性、配比、操作要点等；二是是否符合设计要求；三是成为大面积工程施工质量的参照物。

5.1.5  陶瓷绝热涂层系统涂饰施工温度不宜低于5℃，且施工温度范围应符合产品说明书要求。施工时，空气相对湿度不宜大于85%。当遇大雾、6级及以上大风天气和雨天时，应停止户外施工。

- 【条文说明】施工温度是指施工环境温度和涂饰基层温度。根据经验当施工环境相对湿度大于85%，将不利涂料成膜；由于大风、大雾、下雨施工，将妨碍涂膜的养护，因而此时室外工程应停止施工。

5.1.6  陶瓷绝热涂层系统涂饰施工的安全防护、劳动保护、防火措施等应按现行国家标准《涂装作业安全规程  涂漆工艺安全及其通风净化》GB 6514和《涂装作业安全规程  安全管理通则》GB 7691等的有关规定执行。

5.1.7  施工过程中和施工完成后应做好半成品、成品的保护。

- 【条文说明】涂料施工完毕应注意成品保护，这是保证工程竣工和今后正常使用的必要措施。

- 5.2  施工准备

- 5.2.1  基层应符合下列规定：

1  基层应牢固、无开裂、掉粉、起砂、空鼓、剥离、爆裂点和附着力不良的旧涂层等；

2  基层表面应平而不光、立面垂直、阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角，分格缝（线）应深浅一致且横平竖直；允许偏差应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定；

3  基层应清洁、表面无灰尘、浮浆、锈斑、霉点和析出盐类等杂物；

4  基层含水率不应大于10%，pH值不得大于10。

- 【条文说明】陶瓷绝热涂层系统涂饰之前应先保证基层质量及清洁情况，才能保证涂料的涂刷质量。找平层必须要保证其强度，并应采取相应措施尽可能减少开裂。基层表面应进行清理，对含水率、pH值进行控制，使基层达到无油渍、无粉尘及干燥要求，目的在于保证饰面层与基层粘结的牢靠性。

5.2.2  工程施工应在墙体基层施工质量验收合格、外门窗框或附框安装完毕，洞口尺寸、位置验收合格，伸出室外墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件安装完毕后进行。

5.2.3  陶瓷绝热涂层系统与外墙外保温系统组合使用时，应在外墙外保温系统的抹面层施工完毕并验收合格后进行。

- 【条文说明】外墙外保温系统应按照现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的有关规定进行施工，施工完毕并验收合格后方可进行陶瓷绝热涂层系统的施工。

5.2.4  涂饰施工前应根据工艺要求配备涂饰机具及计量器具。

5.2.5  陶瓷绝热涂层系统施工现场存放应符合下列规定：

1  材料应存放于阴凉干燥且通风的环境内，贮存温度应为5℃～40℃。存放地点应防止阳光直射，并应符合国家有关可燃品的消防规定；

2  材料应按品种、批号、颜色分别堆放。

- 5.3  施工工艺

- 5.3.1  陶瓷绝热涂层系统施工应按基层处理→保温腻子→底漆→陶瓷真空绝热面漆的顺序进行，并应符合下列规定：

1  涂饰工程后一道材料应在前一道材料表面干燥后进行施工；

2  涂饰材料应涂饰均匀，各层涂饰材料应结合牢固。

- 5.3.2  基层处理应符合下列规定：

- 1  墙体基层表面应清理干净；

- 2  当基层表面含水率大于10%时，宜晾干至10%以下；当基层面含水率小于或等于8%，宜进行喷水湿润，晾至表面无水渍后，用外墙界面剂进行毛化处理；

- 3  当基层表面pH值大于10时，宜采用保温腻子刮涂封闭。

- 【条文说明】基层表面是否清洁可目测检查。基层含水率可用砂浆表面水分测定仪测定，也可用塑料薄膜覆盖法粗略判断。根据经验，抹灰层养护14d～21d，混凝土基层养护21d～28d，一般能满足含水率要求。基层表面pH值可用pH试纸或pH试笔测试。

- 5.3.3  保温腻子批涂应符合下列规定：

- 1  应分道施工，每道厚度不应大于2mm，保温腻子与基层间及保温腻子层间应粘结牢固；

- 2  每道保温腻子打磨后应扫除粉尘，最后一道保温腻子应打磨至平整。

- 3  保温腻子厚度应符合设计要求。

5.3.4  底漆涂饰宜采用辊涂、刷涂或喷涂工艺，应自上而下、先细部后大面施工。

- 5.3.5  陶瓷真空微珠面漆施工宜符合下列规定：

1  同一墙面或同一作业面同一颜色的涂饰应用相同批号的材料；

2  涂饰宜采用喷涂工艺；喷涂时，应控制涂料粘度和喷枪压力，保持涂层均匀、不露底、不流坠、色泽均匀；

3  涂饰施工应自上而下、先细部后大面进行，涂饰施工分段应以墙面分格缝（线）、阴阳角或落水管为分界线，并应做好接茬部位的处理；

4  宜涂饰两道，各层间应压实粘结牢固；对有特殊要求的工程，可增加气凝胶绝热厚质中涂漆的涂饰遍数。

- 【条文说明】陶瓷真空微珠面漆需要考虑装饰效果，因此大面积墙面需根据设计要求分格作业，有利于提高装饰效果。

5.3.6  陶瓷绝热涂层系统施工完毕，应按材料的特点进行养护。

5.3.7  被污染的部位，应在涂饰材料未干时清除。

- 【条文说明】施工时，一旦被沾污，应随时清除被沾污的部分。

- 6  质量验收

- 6.1  一般规定

6.1.1  陶瓷绝热涂层系统施工质量验收应按国家现行标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411和《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29等的有关规定执行。

6.1.2  陶瓷绝热涂层系统的组成材料进场时，应提供产品合格证、产品出厂检验报告、有效期内的型式检验报告等。并应按表6.1.2的规定进行抽样复验，抽样数量应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411对于检查数量的规定。复验应为见证取样送检。

表 6.1.2  材料进场复验项目

| 材料名称 | 复验项目 |
| --- | --- |
| 保温腻子 | 干密度、抗压强度、导热系数、吸水量 |
| 陶瓷真空微珠面漆 | 太阳光反射比、近红外反射比、大气窗口发射率 |

6.1.3  施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行节能保温分项工程验收。

6.1.4  下列部位或内容应进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1  基层及其处理；

2  脚手架洞眼、各种孔洞处理；

3  保温腻子层的施工；

4  底漆的施工。

6.1.5  陶瓷绝热涂层系统的竣工验收应提供下列资料，并应纳入竣工技术档案：

1  设计文件、图纸会审和设计变更等技术文件；

2  有效期内的型式检验报告，主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告和进场核查记录；

3  经认可的施工方案和施工技术交底；

4  隐蔽工程验收记录和图像资料；

5  检验批、分项工程验收记录；

6  其他资料。

6.1.6  陶瓷绝热涂层系统的检验批划分应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411和《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定。

- 【条文说明】检验批根据国家现行标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411和《浮筑楼板隔声保温系统应用技术规程》T/CECS 672的规定提出。需注意，检验批的划分并非是唯一或绝对的，当遇到较为特殊的情况时，检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则，由相关单位共同协商确定。

- 6.2  主控项目

- 6.2.1  陶瓷绝热涂层系统组成材料品种、型号和性能应符合设计要求。

- 检验方法：检查产品合格证、出厂检测报告和有效期内的系统型式检验报告、进场复验报告等质量证明文件。

- 6.2.2  保温腻子和陶瓷真空微珠面漆进场后，应按本规程第6.1.2条的规定进行现场抽样复验。

- 检验方法：随机抽样送检，检查复验报告。

- 6.2.3  陶瓷绝热涂层系统施工完成后应进行太阳光反射比和近红外反射比现场检验，现场检测值不应低于设计值的90%。

- 检查方法：应按现行行业标准《建筑反射隔热涂料节能检测标准》JGJ/T 287的要求进行现场抽样检测。

- 检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞后的墙面面积，在5000m2 以内时应复验1次；当面积增加时，每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算保温墙面抽检面积。

- 【条文说明】陶瓷绝热涂层系统的节能效果的好坏主要取决于面漆的大气窗口辐射率和保温腻子导热系数等指标，这些指标是由材料自身特性决定的，本规定第6.1.2条中规定的抽样复验是对陶瓷绝热涂层系统的材料质量进行把关，但涂料饰面的形式、现场施工的质量、饰面的清洁度等对饰面的反射隔热效果影响较大，为保证施工后陶瓷绝热涂层系统的节能实际效果，应按现行行业标准《建筑反射隔热涂料节能检测标准》JGJ/T 287的试验方法对陶瓷绝热涂层系统外饰面太阳光反射比和近红外反射比进行现场抽样检测。

- 6.2.4  陶瓷绝热涂层系统施工前应按设计和施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合施工方案的要求。

- 检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

- 检查数量：全数检查。

- 6.2.5  陶瓷绝热涂层系统构造做法应符合设计以及本规程的构造要求，并应按施工方案施工。

- 检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查施工记录和隐蔽工程验收记录。必要时应用抽样剖开检查或节能构造的现场实体检验方法。

- 检查数量：全数检查。

- 6.2.6  检查数量为每个检验批抽查不少于3处，陶瓷绝热涂层系统的施工应符合下列规定：

- 1  系统与基层必须粘结牢固，无剥落和空鼓现象；

- 检验方法：核查隐蔽工程验收记录。

- 2  保温腻子和陶瓷真空微珠面漆的厚度应符合设计要求。

- 检验方法：采用钢针插入或剖开尺量检查；核查隐蔽工程验收记录。

- 【条文说明】保温腻子是通过阻隔热传导的方式达到保温效果，因此其节能效果与厚度密切相关，设计选用时应先规定保温腻子的最小厚度，以此作为判定依据进行验收。另外，陶瓷真空微珠面漆的保温原理不是热传导，并不是通过厚度实现的，但陶瓷真空微珠面漆太薄会导致光波渗透过去，影响其节能效果，因此需要确保施涂后干膜厚度不少于0.5mm，验收时应对其厚度进行检验，确保质量。

- 6.2.7  涂饰工程的颜色、色泽、图案应符合设计要求。

- 检验方法：观察。

- 6.2.8  涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、开裂、起皮和掉粉。

- 检验方法：观察；手摸检查。

- 6.3  一般项目

6.3.1  陶瓷绝热涂层系统与其他装修材料和构件衔接处应吻合，界面应清晰。

检验方法：观察。

检验数量：全数检查。

6.3.2  陶瓷绝热涂层系统涂饰质量和检验方法应符合表6.3.2的规定。

表6.3.2  陶瓷绝热涂层系统涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 涂刷质量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 反锈、泛碱、咬色 | 不允许 | 观察 |
| 3 | 开裂 | 不允许 | 观察 |

- 6.3.3  陶瓷绝热涂层系统施工允许偏差和检验方法应符合表6.3.3的规定。

表6.3.3  陶瓷绝热涂层系统施工允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 立面垂直度 | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 表面平整度 | 4 | 用2m垂直检查尺检查 |
| 阴阳角方正 | 4 | 用200mm方尺检查 |
| 装饰线、分色线直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

- 【6.3.2~6.3.3条文说明】陶瓷绝热涂层系统与常规的外墙涂料施工要求基本是一致的，因此对于涂饰质量和允许偏差要求与国家现行有关标准协调一致。

- 用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》GB/T 1728-2020

《漆膜耐水性测定法》GB/T 1733-1993

《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》GB/T 1865-2009

《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680

《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486

《涂装作业安全规程  涂漆工艺安全及其通风净化》GB 6514

《涂装作业安全规程  安全管理通则》GB 7691

《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》GB/T 9265

《乳胶漆耐冻融性的测定》GB/T 9268-2008

《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755

《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》GB/T 9780-2013

《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294

《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295

《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475-2008

《色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定》GB/T 23981.1

《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29

《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144

《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235

《建筑反射隔热涂料节能检测标准》JGJ/T 287

《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018

《建筑涂料涂层耐温变性试验方法》JG/T 25

《建筑外墙用腻子》JG/T 157

《建筑内外墙用底漆》JG/T 210

《反射隔热涂料》JG/T 235

中国工程建设标准化协会标准

陶瓷绝热涂层系统应用技术规程

T/CECS XXX-202X

条文说明

- 制 定 说 明

- 本规程制定过程中，编制组进行了广泛调查研究，结合陶瓷绝热涂层系统的工程实践，认真总结各地实践经验，参考国内外有关标准和资料，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

- 本规程编制原则为：（1）科学合理、具有可操作性；（2）实事求是，规程使用人应严格遵守规程有关规定；（3）保证施工效率的同时又能保证质量等。

- 关于陶瓷绝热系统的热工原理及表征指标等重要问题，编制组给出了具有可操作性的解决措施，编制组将对其他尚需深入研究的有关问题多方取证、试验探究和工程应用后对规程进行更新补充。

- 为便于广大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条款规定，《陶瓷绝热涂层系统应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条款的规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目　　次

1  总    则

2  术    语

3  材    料

4  设    计

4.1  一般规定

4.2  构造设计

4.3  热工与节能设计

5  施    工

5.1  一般规定

5.2  施工准备

5.3  施工工艺

6  质量验收

6.1  一般规定

6.2  主控项目

6.3  一般项目