ICS 91.120.30

Q  17

团体标准

T/CECS×××××—2024

现制反射隔热复合防水卷材

Cast-in-place reflective heat insulation composite wet installed waterproofing sheets

征求意见稿

2024-××-××发布                   2024-××-××实施

中国工程建设标准化协会 发布

目录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类	2

5 要求	2

6 试验方法	4

7 检验规则	8

8 标志、包装、运输与贮存	9

附录A 搭接缝不透水性试验方法	11

前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.10—2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》的规则起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2022年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2022〕40号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专业委员会归口管理。

本文件负责起草单位：西牛皮防水科技有限公司、广州质量监督检测研究院。

本文件参加起草单位：。

本文件主要起草人：伍盛江、潘永红、XXXX。

本文件主要审查人：

现制反射隔热复合防水卷材

- 范围

本文件规定了现制反射隔热复合防水卷材的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于现场铺贴柔性片状材料，并按照规定工艺施作反射隔热层，具有防水反射隔热一体化功能的复合湿铺防水卷材。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 16777—2008 建筑防水涂料试验方法

GB/T 23441—2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB/T 35467—2017 湿铺防水卷材

JG/T 235—2014 建筑反射隔热涂料

JC/T 864—2008 聚合物乳液建筑防水涂料

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 现制反射隔热复合防水卷材 Cast-in-place reflective heat  insulation composite wet installed waterproofing sheets

现场铺贴柔性片状材料，并按照规定工艺施作反射隔热层，具有防水反射隔热一体化功能的复合湿铺防水卷材。

- 柔性片状材料 flexible sheet material

以皮芯结构热压交联高分子胎基为增强材料，复合胶料层、隔离保护层制成的片状材料。

- 皮芯结构热压交联高分子胎基 thermally cross-linked polymer felt with skin-core structure

由两种或两种以上的高分子材料层层相互包覆，并沿纤维轴向复合而成的纺丝，经热压交联工艺制成的增强胎基材料。

- 反射隔热层 architectural reflective thermal insulation coating

以耐候型聚合物乳液、具有反射隔热功能的原材料及多种助剂为主要成分的涂料，按规定工艺施作于柔性片状材料表面，经挥发固化而成，具有反射太阳光、保护柔性片状材料免受太阳光照老化，减轻防水层受太阳辐射热的作用。

- 分类

  - 类型

柔性片状材料按粘结表面分为单面粘合（S）、双面粘合（D）

  - 规格

    - 柔性片状材料的厚度：1.2㎜、1.5㎜、2.0 ㎜。

    - 其他规格可由供需双方商定，柔性片状材料厚度不应小于 1.5 ㎜，反射隔热层厚度不应小于 0.15㎜。

  - 标记

现制反射隔热复合防水卷材的标记由产品名称、柔性片状材料类型、厚度、柔性片状材料面积、标准编号组成：

£-£-£-£-T/CECS XXXXX—2024

标准编号

柔性片状材料面积

柔性片状材料厚度

柔性片状材料类型

产品名称

示例：

柔性片状材料类型为双面粘合、面积为20㎡、厚度为1.5㎜的现制反射隔热复合防水卷材标记为：现制反射隔热复合防水卷材D—1.5—20—T/CECS XXXXX—2024。

- 要求

  - 面积、厚度

    - 柔性片状材料面积不应小于产品面积标记值的99%。

    - 柔性片状材料厚度平均值不应小于标称值。

  - 外观

    - 柔性片状材料应卷紧卷齐，端面里进外出不得超过20 ㎜。

    - 成卷柔性片状材料在4℃～45℃任一产品温度下展开时，在距卷芯1000㎜长度外不应有裂纹或10㎜以上的粘结。

    - 柔性片状材料表面不允许有孔洞、结块、气泡、缺边和裂口，胶层应连续不断开。

    - 每卷柔性片状材料接头不应超过一个，较短的一段长度不应少于1000㎜，接头应剪切整齐，并加长150㎜。

    - 制备反射隔热层的涂料，经搅拌后应均匀、无沉淀。

  - 物理性能

    - 柔性片状材料

- 柔性片状材料物理性能应符合表1规定。

- 柔性片状材料物理性能

| 序号 | 项目 |  |  |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能 |  | 拉力/（N/50㎜） |  | ≥250 |
|  |  |  | 最大拉力时伸长率/% |  | ≥50 |
|  |  |  | 拉伸时现象 |  | 胶层与高分子胎基无分离 |
| 2 | 撕裂力/N |  |  |  | ≥45 |
| 3 | 耐热性（70 ℃，2 h） |  |  |  | 无流淌、滴落，滑移≤2㎜ |
| 4 | 低温柔性（-20 ℃） |  |  |  | 无裂纹 |
| 5 | 不透水性（0.3 MPa，120 min） |  |  |  | 不透水 |
| 6 | 柔性片状材料与柔性片状材料搭接边剥离强度/（N/㎜） |  | 无处理 |  | ≥1.0 |
|  |  |  | 浸水处理 |  | ≥0.8 |
|  |  |  | 热处理 |  | ≥0.8 |
| 7 | 热 老 化 | 80 ℃，7 d | 拉力保持率/% |  | ≥90 |
|  |  |  | 伸长率保持率/% |  | ≥80 |
|  |  | 70 ℃，14 d | 低温柔性（-18 ℃） |  | 无裂纹 |
| 8 | 渗油性/张 |  |  |  | ≤2 |
| 9 | 持粘性/min |  |  |  | ≥30 |
| 10 | 与水泥砂浆剥离强度/（N/㎜） |  | 无处理 |  | ≥1.0 |
|  |  |  | 热处理 |  | ≥0.8 |
| 11 | 与水泥砂浆浸水后剥离强度/（N/㎜） |  |  |  | ≥1.5 |
| 12 | 尺寸变化率/% |  |  |  | ±1.5 |
| 13 | 热稳定性 |  |  |  | 无起鼓、无流淌，高分子胎基边缘卷曲最大不超过边长1/4 |
| 14 | 抗窜水性（0.6MPa/35㎜） |  |  |  | 4h不窜水 |
| 15 | 吸水率/% |  |  |  | ≤1.0 |
| 16 | 搭接缝不透水性 |  |  | 无处理 | 0.2MPa，30min不透水 |
|  |  |  |  | 热老化 |  |
|  |  |  |  | 浸水 |  |
| 17 | 耐水性 |  |  |  | 无裂纹、无分层、无起泡、无破碎 |

    - 反射隔热层

- 反射隔热层物理性能应符合表2规定。

- 反射隔热层物理性能

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 太阳光反射比 ≥ | 0.65 |
| 2 | 半球发射率 ≥ | 0.85 |

    - 现制反射隔热复合防水卷材

- 现制反射隔热复合防水卷材人工气候老化后，应无开裂、无分层、无起泡、反射隔热涂层无粘结和孔洞现象。

- 试验方法

  - 标准试验条件

- 温度应为（23±2）℃，相对湿度应为（50±10）%。

  - 试验准备

所有试件及所用器具应在标准试验条件下放置不少于24 h。

  - 柔性片状材料

    - 试件制备

- 每组试件在柔性片状材料宽度方向均匀分布裁样，避开卷材边缘100㎜以上，裁切的试件不应有毛边，试件尺寸与数量见表3。

- 试件尺寸与数量

| 序号 | 项目 |  | 尺寸（纵向×横向）/（㎜×㎜） | 数量/个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能 |  | 220×50 | 纵横向各5 |
| 2 | 撕裂力 |  | GB/T 529—2008中无割口直角试件 | 纵横向各5 |
| 3 | 耐热性 |  | 100×50 | 3 |
| 4 | 低温柔性 |  | 150×25 | 10 |
| 5 | 不透水性 |  | 约150×150 | 3 |
| 6 | 柔性片状材料与柔性片状材料搭接边剥离强度a | 无处理 | 50×150 | 10 |
|  |  | 浸水处理 | 50×150 | 10 |
|  |  | 热处理 | 处理时300×200， 处理后裁取50×150 | 处理时2， 处理后10 |
| 7 | 热老化b | 拉伸性能 保持率 | 处理时250×300， 处理后裁取220×50 | 处理时纵横向各1， 处理后纵横向各5 |
|  |  | 低温柔性 | 处理时150×150， 处理后裁取150×25 | 处理时2， 处理后10 |
| 8 | 渗油性 |  | 50×50 | 3 |

- 表3（续）

| 序号 | 项目 |  |  | 尺寸（纵向×横向）/（㎜×㎜） | 数量/个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 持粘性 |  |  | 150×50 | 5 |
| 10 | 与水泥砂浆剥离强度 |  | 无处理 | 200×50 | 5 |
|  |  |  | 热处理 | 200×50 | 5 |
| 11 | 与水泥砂浆浸水后剥离强度 |  |  | 200×50 | 5 |
| 12 | 尺寸变化率 |  |  | 250×250 | 3 |
| 13 | 热稳定性 |  |  | 500×500 | 1 |
| 14 | 抗窜水性 |  |  | 120×120 | 3 |
| 15 | 吸水率 |  |  | 100×70 | 3 |
| 16 | 搭接缝不透水性 | 无处理 |  | 搭接前300×200 试件300×300 | 搭接前6 试件3 |
|  |  | 热老化 |  | 搭接前300×200 试件300×300 | 搭接前6 试件3 |
|  |  | 浸水 |  | 搭接前300×200 试件300×300 | 搭接前6 试件3 |
| 17 | 耐水性 |  |  | 100×70 | 3 |
| 18 | 人工气候加速老化 |  |  | 100×50 | 3 |
| a 柔性片状材料在留边处取样试验。 b 裁取拉伸性能保持率试件时，无处理和热老化处理试件裁样位置应相邻（见图1）。 |  |  |  |  |  |

- 图1无处理、热老化处理试件裁样位置示意图

说明：

1——纵向无处理拉伸性能试件裁样位置；

2——纵向热老化处理试件裁样位置；

3——横向无处理拉伸性能试件裁样位置；

4——横向热老化处理试件裁样位置。

    - 面积

按GB/T 35467—2017中5.3进行试验。

    - 厚度

按GB/T 35467—2017中5.5进行试验。

    - 外观

按GB/T 35467—2017中5.6进行试验。

    - 拉伸性能

按GB/T 35467—2017中5.8.1进行试验。

    - 撕裂力

按GB/T 35467—2017中5.9.1进行试验。

    - 耐热性

按GB/T 35467—2017中5.10进行试验。

    - 低温柔性

按GB/T 35467—2017中5.11进行试验。弯曲轴直径为20㎜。

    - 不透水性

按GB/T 35467—2017中5.12进行试验。采用十字开缝盘。

    - 柔性片状材料与柔性片状材料搭接边剥离强度

按GB/T 35467—2017中5.13进行试验。

    - 热老化

按GB/T 35467—2017中5.18.1进行试验。拉力、伸长率保持率试件老化时间为7d，低温柔性试件老化时间为14d。

    - 渗油性

按GB/T 35467—2017中5.14进行试验。

    - 持粘性

按GB/T 35467—2017中5.15进行试验。

    - 与水泥砂浆剥离强度

按GB/T 35467—2017中5.16进行试验。

    - 与水泥砂浆浸水后剥离强度

按GB/T 35467—2017中5.17进行试验。

    - 尺寸变化率

按GB/T 35467—2017中5.19进行试验。

    - 热稳定性

按GB/T 35467—2017中5.20进行试验。

    - 抗窜水性

按GB/T 23457—2017中6.18的规定进行试验。试件的周围锥面采用密封材料密封。

    - 吸水率

去除试件的隔离膜、隔离纸等非持久层。在温度（23±2）℃、相对湿度（50±10）%条件下放置24h后，分别称量每个试件初始质量（m0），精确至0.001g。然后将试件浸没入符合 GB/T 6682—2008规定的三级水中，试件之间应隔开放置，在（23±2）℃下浸泡7d±2h。浸水结束后立即取出擦干或吸干表面明水，称量浸水后的质量（m1），精确至0.001g。按公式（1）计算吸水率。吸水率试验结果取3个试件结果的平均值，精确到0.1%。

W=m1-m0m0×100%…………………………………………（1）

式中：

w—吸水率，%；

m0—试件初始质量，单位为克（g）；

m1—浸水后试件质量，单位为克（g）。

    - 搭接缝不透水性

按附录A进行试验。

    - 耐水性

去除试件的隔离膜、隔离纸等非持久层。按本文件6.3.19进行浸水处理，浸水14d，每隔7d更换一次水。浸水结束后，立即取出观察，全部试件外观应无裂纹、无分层、无起泡、无破碎现象。

  - 反射隔热层

    - 试件制备

按JG/T 235—2014中6.3进行试验。

    - 外观

按JC/T 864—2008中5.3的规定进行试验。

    - 太阳光反射比

按JG/T 235—2014中6.4的规定进行试验。

    - 半球发射率

按JG/T 235—2014中6.5的规定进行试验。

  - 现制反射隔热复合防水卷材

去除隔离纸、隔离膜等非持久层的柔性片状材料的一面，本文件6.5.1中a的要求涂覆、养护反射隔热涂层，制得人工气候加速老化试验试件。

将反射隔热涂层面朝向光源，按GB/T 18244—2022表1规定进行试验，采用窄带法测量，光源波长为340nm，辐照度为（0.51±0.02）W/（㎡·nm）的条件下进行试验，累计辐照能量不低于5040kJ/(㎡·nm)，外露单层使用的累计辐照能量不应小于10080kJ/(㎡·nm)。处理结束后取出试件，在标准试验条件下放置4h。目测观察，全部试件外观应无开裂、无分层、无起泡、反射隔热涂层无粘结和孔洞现象。

- 检验规则

  - 检验分类

    - 出厂检验

出厂检验项目包括：柔性片状材料的面积、厚度、外观、拉伸性能、撕裂力、耐热性、低温柔性，反射隔热涂料的外观。

    - 型式检验

型式检验项目应符合第5章全部要求，在下列情况下应进行型式检验：

- 新产品投产或产品定型鉴定时；

- 正常生产情况下，人工气候加速老化项目两年检测一次，其他项目一年检测一次；

- 原材料、配方、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- e)  产品停产6个月以上恢复生产时。

  - 组批

柔性片状材料以同一类型、同一规格10000㎡作为一批，不足10000㎡也作为一批。反射隔热涂料与柔性片状材料配套组批。

  - 抽样

在每批产品中随机抽取5卷柔性片状材料进行面积、厚度、外观检验，随机抽取5组配套反射隔热涂料进行外观检验。

上述检验合格后，从中随机抽取柔性片状材料不应少于1.5㎡、反射隔热涂料不应少于1.0㎏进行物理性能试验。

  - 判定规则

    - 面积、厚度、外观

面积、厚度、外观均符合5.1、5.2规定时，则判定面积、厚度、外观合格，对不合格项目，允许在该批产品中按本文件7.3的规定重新抽样检验，全部符合本文件规定即判定面积、厚度、外观合格；若仍有不符合本文件规定的即判该批产品不合格。

    - 物理性能

试验结果符合5.3的规定，判定该批产品物理性能合格。若其中仅有1项不符合本文件规定，允许在该批产品中随机另抽一组进行单项复测，合格则判该批产品物理性能合格，否则判该批产品物理性能不合格。

    - 总判定

出厂检验试验结果全部符合第5章相关要求时判该批产品合格。

型式检验试验结果符合第5章全部要求时判该批产品合格。

- 标志、包装、运输与贮存

  - 标志

产品外包装应包括下列内容：

- 产品名称；

- 生产商名称、地址；

- 商标；

- 产品标记；

- 生产日期或批号；

- 贮存与运输注意事项；

- 检验合格标识。

  - 包装

产品采用适于贮存与运输的方式包装。

  - 运输与贮存

    - 运输与贮存时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂；避免撞击、挤压、日晒雨淋，贮存温度不应高于45℃；柔性片状材料采用平放贮存时，码放高度不超过5层；立放贮存时，单层堆放。反射隔热涂料的包装应保持完好无损，贮存温度不应低于5℃。

    - 运输时，防止倾斜或侧压，必要时加盖苫布。

    - 在正常运输、贮存条件下，柔性片状材料和反射隔热涂料贮存期自生产之日起不应小于12个月。

附录A

搭接缝不透水性试验方法

- A.1不透水性设备

- A.1.1 搭接缝不透水仪

压力范围0.1MPa～0.6MPa，精度不小于2.5级，透水盘内径（或长宽尺寸）不小于250mm。

- A.1.2 开缝盘

开缝数量不少于平行的6个，缝长不小于25 mm，缝宽为5mm。

- A.1.3 自动计时装置

精确到 1 min。

- A.2试件制备

按产品说明的工艺要求搭接柔性片状材料，搭接宽度不小于8㎜。搭接后试件的尺寸约为300 mm×300 mm。在不影响试验结果的前提下，沿橡胶密封圈一圈，采用胶带、密封 胶或粘贴尺寸厚度适合的卷材等形式将试件与透水盘之间密封，同时消除卷材搭接后迎水面产生的高度差。需要时，非迎水面可直接放置尺寸合适的卷材填充高度差。试件制备完成后在标准试验条件下养护不小于24h。搭接示意图见图2。

图2搭接示意图

图2搭接示意图（续）

说明：

1——开缝；

2——搭接后的试件；

3——橡胶密封圈；

4——开缝盖板；

5——非迎水面高度填充用柔性片状材料；

6——迎水面密封填充用柔性片状材料、密封胶等。

- A.3无处理

在标准试验环境下进行试验。不透水性设备充水直到满出，彻底排出水管中空气。将制备好的试件迎水面朝下放置在透水盘上，盖上开缝盘，开缝需与试件的接缝相垂直并对中，慢慢夹紧直到试件紧密安装在透水盘上，用布或压缩空气干燥试件的非迎水面，慢慢加压到规定的压力。达到规定压力后，启动计时装置，保持压力（30±2）min，试验时从开缝处观察试件的透水情况。加压过程中或保持压力过程中，水压突然下降或试件的接缝非迎水面有水为渗水，立即停止试验。3个试件在规定的时间均不透水为通过。

- A.4热老化

按A.2制备试件，将养护好的试件按 GB/T 18244—2022中第5章规定进行处理，试验条件为（70

±2）℃连续处理7d±2 h。处理结束后取出试件在标准试验条件下放置2h，按A.3进行试验。

- A.5浸水

按A.2制备试件，将养护好的试件放入符合GB/T 6682—2008规定的三级水中，试件应浸没在液面以下至少20mm，试件之间应隔开放置，在（23±2）℃下连续浸泡7d±2 h。处理结束后取出后擦干表面明水，立即按A.3进行试验。

_________________________________